ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Rediseño y puesta en marcha de molino de laminación experimental”

TESIS DE GRADO

Previa a la obtención del Título de:

INGENIEROS MECÁNICOS

Presentada por:

Marlon Arboleda Tapia

Andrea Avegno Zambrano

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2010

AGRADECIMIENTO

A todas las personas que de uno u otro modo colaboraron con la realización de este trabajo, a nuestros padres, al Ing. Ignacio Wiesner F. Director de Tesis, por su invaluable ayuda.

DEDICATORIA

| A Dios |  |
| --- | --- |
| A la memoria de mi madre |  |
| A mi padre |  |
| A mi hermanito |  |
| A mi novia |  |
| Marlon Arboleda T. |  |
| A Dios, |  |
| A mis padres y hermanas, |  |
| A mi NOVIO |  |
| Andrea Avegno Z. |  |

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Francisco Andrade S.                               Ing. Ignacio Wiesner F

DECANO DE LA FIMCP                                DIRECTOR DE TESIS

PRESIDENTE

Ing. Andrés Rigail C.                                 Ing. Eduardo Orcés P

VOCAL                                                         VOCAL

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL".

(Reglamento de graduación de la ESPOL)

Marlon Alejandro Arboleda Tapia             Andrea Gabriela Avegno Zambrano

RESUMEN

El propósito de esta tesis es poner en marcha el funcionamiento del molino experimental de laminación de redondos para realizar laminación de varillas de materiales no ferrosos: aluminio, zinc y bronce cuyas aleaciones son las más usadas en los diferentes sectores de la industria.

Se tomaron datos del equipo existente y luego se realizaron planos de las piezas que se encuentran en el taller, luego se realizó un esquema de funcionamiento. Se hizo un rediseño para mejorar el funcionamiento del laminador experimental para disminuir riesgos de accidentes en el personal de operación.

Se fabricarán cojinetes de deslizamientos, con materiales como el ASM 850 (Al-Sn) más grafito, y ampuesas para asegurar los rodillos de laminación, se realizó la cimentación con su respectiva estructura, se calcularon y seleccionaron los elementos mecánicos de transmisión de poder, para su montaje en el laminador.

No se hicieron pruebas de laminación en aleación de Al en molino experimental de rodillos planos, porque está dañado, se trató repararlo, pero el laboratorio prefirió a contratar personas externas y aun no está operativo.

ÍNDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN………………………………………………………………………...…II

INDICE GENERAL…………………………………………………………..…..…III

ABREVIATURAS………………………………………………………………..…IV

SIMBOLOGIA……………………………………………..………………….....….V

INDICE DE FIGURAS…………………………………………………………..…VI

INDICE DE TABLAS………………………………………………………….…..VII

INTRODUCCION…………………………………………………………..….…....1

CAPÍTULO 1 - DEFINICIÓN DEL PROBLEMA………………………………………….......4

- Antecedentes………………………………………………..………..……4

- Estado actual del molino y proyecto de la puesta en marcha…….…..6

- Reducción de la velocidad de rotación…………………………..….....10

- Rediseño de partes, cojinetes de deslizamiento para rodillos……..……....74

CAPÍTULO 2 - CONSTRUCCIÓN DE PARTES Y MONTAJE………………………….….....…102

- Cojinetes: fundición maquinado; control de calidad metalúrgica…..…….102

- Cálculo y planos de fabricación de partes para transmisión………………108

- Cálculo y construcción de cimentación para moto-reductor……………....160

- Montaje de moto-reductor…………………………………………………..…172

CAPÍTULO 3 - EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA………………..…………..………..174

- Simulación de proceso de laminación en molino plano…………….….....174

- Costo del proyecto y costo del producto…………………………………...182

CAPÍTULO 4 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………...187

APÉNDICES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

| Al | Aluminio |
| --- | --- |
| ASM | American Society of Metals |
| AWS | American Wellding Society |
| ec. | Ecuación |
| Gpa | Gigapascales |
| hr | Hora |
| HP | Caballo de Fuerza |
| Kg | Kilogramo |
| Kg.mm | Kilogramo Milímetro |
| Kg/mm2 | Kilogramo por Milímetro |
| Kg/m3 | Kilogramo por Metro Cubico |
| KW | Kilowatts |
| Kw-hr | Kilowatt hora |
| Lb | Libra |
| Lb-Pie | Libra pie |
| Lb-pulg | Libras pulgada |
| Lb/ pulg3 | Libra por Pulgada Cubica |
| m | Metro |
| m/s | Metro por Segundo |
| m/s2 | Metro por Segundo Cuadrado |
| m2 | Metro Cuadrado |
| min | Minutos |
| mm | Milímetro |
| mm/s | Milímetros por Segundo |
| mm/s2 | Milímetros por Segundo Cuadrado |
| mm2 | Milímetro Cuadrado |
| Mpa | Megapascales |
| N | Newton |
| Nº | Número |
| N.m | Newton Metro |
| N/mm2 | Newton por Milímetro Cuadrado |
| psi | Libras por Pulgadas Cuadradas |
| pulg o “ | Pulgada |
| pulg3 | Pulgada Cubica |
| rad | Radianes |
| RPM | Revoluciones por Minuto |
| s | Segundo |
| Sn | Estaño |
| S-F | Sinfín |
| USD | Dólares Americanos |
| W | Watts |
| ‘ | Pies |
| % | Porciento |
| 1/s | Radianes por Segundo |
| º o grad | Grado |
| ͦ C | Grados Centígrados |
| ºF | Grados Farenheit |

SIMBOLOGÍA

| F | Fuerza |  |
| --- | --- | --- |
| m | Masa |  |
| a | aceleración |  |
| T | Torque |  |
| J | Momento polar de inercia |  |
| α | aceleración angular |  |
| η | eficiencia |  |
| Ps | Potencia de salida |  |
| Pe | Potencia de entrada |  |
| ω | Velocidad angular |  |
| Pm | Potencia motor |  |
| Pr | Fuerza radial en varilla a laminar |  |
| μPr | Fuerza tangencial en varilla a laminar |  |
| μ | Coeficiente de fricción |  |
| ν | Coeficiente de Poisson |  |
| α1 | Angulo de mordido de rodillos de laminación |  |
| w1 | Ancho inicial del metal |  |
| A1 | Sección transversal inicial |  |
| V1 | Velocidad lineal inicial del metal |  |
| h1 | Espesor inicial del metal |  |
| l1 | Longitud inicial del metal |  |
| w2 | Ancho final del metal |  |
| A2 | Sección transversal final |  |
| V2 | Velocidad lineal final del metal |  |
| h2 | Espesor final del metal |  |
| l2 | Longitud final del metal |  |
| P | Carga |  |
| Ss | Esfuerzo de corte |  |
| D | Diámetro del rodillo |  |
| fb | Esfuerzo de flexión |  |
| M | Momento de flexión |  |
| I | Momento de inercia de la sección transversal del rodillo |  |
| d | Diámetro del cuello del rodillo |  |
| ft | Esfuerzo torsional |  |
| n | Longitud del cuello del rodillo |  |
| Te | Torque equivalente |  |
| B | Longitud del rodillo |  |
| E | Módulo de Young |  |
| fs | Deflexión por corte |  |
| s | Fuerza de corte |  |
| Gp | Módulo de cizallamiento plástico |  |
| Kp | Resistencia a la deformación plana homogénea |  |
| bm | Ancho medio |  |
| Temp | Temperatura |  |
| A | Área |  |
| Pt | Potencia teórica |  |
| Pd | Potencia de diseño |  |
| O.D. | Diámetro externo de polea |  |
| P.D. | Diámetro de paso de polea |  |
| R´ | Ratio |  |
| Lc | Longitud de la correa |  |
| C | Distancia entre centros |  |
| S | Espesor |  |
| f | Espesor de reborde |  |
| a´ | ancho de inserciones |  |
| dr | Diámetro de raíz |  |

ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

| Figura 1.1. | Estado actual del molino de laminación experimental………....6 |  |
| --- | --- | --- |
| Figura 1.2. | Exportaciones por producto del sector de la metalmecánica….9 |  |
| Figura 1.3. | Curva característica para un motor de inducción tipo jaula de ardilla……….………………………………...…….…..…..……...17 |  |
| Figura 1.4. | Deformación durante el laminado…………………………….....21 |  |
| Figura 1.5. | Descomposición de las fuerzas que actúan sobre la barra laminada………………………….…………………….……….…23 |  |
| Figura 1.6. | Pases, collares, hombros y cuellos en rodillos de laminación……………..……….………………..……...…………25 |  |
| Figura 1.7. | Curva para determinar el factor de magnificación de esfuerzos……………………………………….…..……………...28 |  |
| Figura 1.8. | Actuación de la carga durante el laminado de una palanquilla…………………..……………….………………...…..32 |  |
| Figura 1.9. | Método para producir impedimento de flujo lateral, lubricando exteriormente……………..………......………….…………..…...34 |  |
| Figura 1.10. a) | Relaciones geométricas de un elemento que está sufriendo deformación plana por laminación…..................................…..35 |  |
| Figura 1.10. b) | Fuerzas que actúan sobre el elemento…………………….…..35 |  |
| Figura 1.11. | Velocidad relativa de la barra y los cilindros……………....…..38 |  |
| Figura 1.12. | Valores de Qp para encontrar la carga de laminación……......39 |  |
| Figura 1.13. | Curva de resistencia a la deformación plana……………..……40 |
| Figura 1.14. | Ubicación gráfica del punto de inestabilidad en la curva (uniaxial) de esfuerzo real-deformación natural……………....45 |

| Figura 1.15. | Modelos aproximados para la curva de esfuerzo real-deformación natural: (a) materiales que endurecen por deformación; (b) materiales que no endurecen por deformación…………………………..……………………………..47 |
| --- | --- |
| Figura 1.16. | Posición en el arco de contacto entre la barra y el rodillo donde se supone que actúa la carga de laminación.............................50 |
| Figura 1.17. | Fuerza generada por la fricción en los cuellos………….……….51 |
| Figura 1.18. | Motor WEG 100HP; 1750RPM (Intramet)……….……………….53 |
| Figura 1.19. | Reducción por Bandas y Poleas………………………..…..….…54 |
| Figura 1.20. | Estructura base…………………………………………….…….....55 |
| Figura 1.21. | Tubos de perforación desechados…………………………..……55 |
| Figura 1.22. | Esquema de simulación con MASTAN2…………………………58 |
| Figura 1.23. | Equipos de Corte, pulir y soldar…………………………………..60 |
| Figura 1.24. | Armadura de cimentación……………………………………….…61 |
| Figura 1.25. | Tabla de selección del perfil de la correa (Martin)….................65 |
| Figura 1.26. | Cojinete de deslizamiento………………………………….………74 |
| Figura 1.27. | Tipos de cojinetes de deslizamiento…………..….…….…….…..76 |
| Figura 1.28. | Cojinete de Zinc…………………………………………………….79 |
| Figura 1.29. | Tipos de inserciones……………………………………….…….…81 |
| Figura 1.30. | Esquema de ubicación de materiales en cojinete………….......81 |
| Figura 1.31. | Dimensiones de inserción…………………….………….……......82 |
| Figura 1.32. | Modelos fundidos en aluminio…………………………………..…83 |
| Figura 1.33. | Dimensiones del cojinete………………………….………….……84 |
| Figura 1.34. | Esquema de cojinete………………………………….……………85 |
| Figura 1.35. | Esquema de cojinete de deslizamiento………………………..…88 |
| Figura 1.36. | Diagrama de presiones axiales……………………………….…..92 |
| Figura 1.37. | Esquema de cojinete y rodillo……………………………….…….95 |
| Figura 1.38. | Temperatura del lubricante vs. Temperatura del cojinete….…98 |
| Figura 1.39. | Platina curva…………………………………………….…….…...100 |
| Figura 1.40. | Modelo (Platina modificada)……………………………..………101 |
| Figura 1.41. | Platinas de bronce……………….………………………………..101 |
| Figura 2.1. a) | Reproducción de curvatura de rodillo, negativo de la curvatura………………………………………………………..….103 |
| Figura 2.1. b) | Pieza hecha en masilla correspondiente a la parte positiva que se huso como herramienta de acople con el cojinete mientras se talla la curvatura……………................................……………...103 |
| Figura 2.2. | Disposición de cojinetes en molino de laminación…………….104 |
| Figura 2.3.a) | Medallones de aluminio ASM 850…………………………..…..105 |
| Figura 2.3.b) | Probeta para ensayos de dureza……………...…….………..…105 |
| Figura 2.4. | Micrografía de medallones………………………………….…..106 |
| Figura 2.5. | Cojinetes antes y después de ser maquinados………….…...106 |
| Figura 2.6. | Dimensiones finales de cojinetes…………..……….……….…107 |
| Figura 2.7. | Montaje de cojinetes……………………………...…….……..…107 |
| Figura 2.8. | Montaje de rodillos…………………...…………….…………….108 |
| Figura 2.9. | Tipos de fallas de cadenas………………………..……………..113 |
| Figura 2.10. | Desplazamiento lateral debido al efecto poligonal en una rueda de cuatro dientes………………………………………………....114 |
| Figura 2.11. | Reductor tipo corona-sinfín con brida (o campana) para servomotor y acople tipo fuelle de alta rigidez torsional. Cortesía de SIPCO…………………………………………………….…....120 |
| Figura 2.12. | Conjunto de mecanismo de tornillo sinfín envolvente único…121 |
| Figura 2.13. | Reductor de mecanismo de tornillo sinfín…………….……..…122 |
| Figura 2.14. | Dibujo de cilindro de paso de un tornillo sinfín, mostrando las fuerzas que se ejercen sobre él ….……………………………..136 |
| Figura 2.15. | Componentes de la velocidad en un engranaje de tornillo sinfín………………………………..………………………….……137 |
| Figura 2.16. | Coeficiente de fricción contra velocidad de deslizamiento para gusano de acero y mecanismo de tornillo sinfín de bronce……………………………………………...….…….……..139 |
| Figura 2.17. | Factor Cs para distancia central ˃ 3.0"………………..….……147 |
| Figura 2.18. | Factor de corrección de relación Cm contra relación de engranes mG…………………………..………………………….…….…….148 |
| Figura 2.19. | Factor de velocidad Cv contra factor de deslizamiento…………………………………………..……..…..148 |
| Figura 2.20. | Diagrama de cuerpo Libre Corona…………………..……..…..149 |
| Figura 2.21. | Acople del Sinfín-Corona……………………….………….…....150 |
| Figura 2.22. | Diagrama de cuerpo Libre del S-F……………………..……....151 |
| Figura 2.23. | Moto-reductor………………………………………….…….…....155 |
| Figura 2.24. | Muestra de la cadena Nº 120, según Martin………………......158 |
| Figura 2.25. | Catalinas……………………………………………………..…....158 |
| Figura 2.26. | Distribución de planta inicial………………………………...…...161 |
| Figura 2.27. | Ubicación de molino de laminación experimental………….....162 |
| Figura 2.28. | Ubicación de cimentación………………………….…….……....162 |
| Figura 2.29. | Limpieza de área donde se ubicará el molino………….….…..163 |
| Figura 2.30. | Moto-reductor……………………………………………...….…..166 |
| Figura 2.31. | Materiales para elaborar concretos………………….……..…..168 |
| Figura 2.32. | Área para construcción de cimentación………………………..169 |
| Figura 2.33. | Colocación de pernos de anclaje………………………………..170 |
| Figura 2.34. | Tubo para conexión eléctrica…………………………………….171 |
| Figura 2.35. | Cimentación del moto-reductor………………………...………..171 |
| Figura 2.36. | Desmontaje de las partes del moto-reductor………..………...172 |
| Figura 2.37. | Montaje del moto-reductor………………………………............173 |
| Figura 3.1. | Porciones de óvalos………………………………..................…175 |
| Figura 3.2. | Método del rectángulo equivalente…….………………….…....176 |
| Figura 3.3. | Sección transversal de los pases del rodillo…………..……....179 |
| Figura 3.4. | Dimensiones de las secciones de los pases……….……...…..180 |
| Figura 3.5. | Algunos de los elementos que componen la aleación 7075………………………………………………………….....…..180 |
| Figura 3.6. | Probetero……………………………….…………………….....…181 |
| Figura 3.7. | Horno de fundición…………………………….…………….…....181 |
| Figura 3.8. | Placas de aluminio………………………………………….….....182 |

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

| Tabla 1 | Detalle de elementos del laminador encontrados………………8 |
| --- | --- |
| Tabla 2 | Valores típicos de c y n, en el modelo 1...………….…………..49 |
| Tabla3 | Diámetros mínimos recomendados para poleas……..……......66 |
| Tabla4 | Longitud efectiva y factor de corrección………………..…….…70 |
| Tabla5 | Factor de corrección de arco G……………….……………….…71 |
| Tabla6 | Valores de ancho de cara “F”………………………………..…...73 |
| Tabla7 | Composición química del ASM 850…………………..……..….86 |
| Tabla8 | Conductancia interfaciales de algunos materiales a presiones moderadas……………………...…………….…………………....99 |
| Tabla9 | Factor de forma de Lewis…………………………..…………...145 |
| Tabla10 | Matriz de decisión…………………………………..……...…….160 |
| Tabla11 | Listado de partes del laminador con su precio……….……....183 |

ÍNDICE DE PLANOS

| Plano1.; Partes del laminador. Plano 2.; Ubicación de las cimentaciones. Plano 3.; Ubicación de cojinetes de deslizamiento. Plano 4.; Tren de laminación. Plano 5.; Caja de piñones. Plano 6.; Árbol de transmisión. Plano 7.; Cojinete de deslizamiento. Plano 8.; Parantes. Plano 9.; Ampuesa o casquillo inferior. Plano 10.; Ampuesa o casquillo intermedio. Plano 11.; Ampuesa o casquillo superior. Plano 12.; Cuñas. Plano 13.; Platina de deslizamiento de rodillo superior. Plano 14.; Junta para unión tipo palma. Plano 15.; Matrimonio - Árbol de transmisión a molino de laminación. Plano 16.; Matrimonio - Árbol de transmisión a caja de piñones. Plano 17.; Tornillo para movimiento de cuñas. Plano 18.; Tornillo para calibración de rodillo superior. Plano 19.; Sinfín - Corona. |  |
| --- | --- |

INTRODUCCIÓN

La laminación es uno de los procesos de transformación mecánica de metales más empleados, porque proporciona una alta productividad y un buen mando dimensional del producto acabado, que además puede obtenerse con gran precisión. El objetivo de la laminación es convertir secciones grandes, generalmente de sección cuadrada, en otras más pequeñas de diferentes formas.

Las máquinas modernas se dividen en dos grupos: Maquinas motrices, que sirven para transformar cualquier tipo de energía en otra; y las maquinas de fabricación, que trabajan el material y lo transforman en un producto semielaborado o acabado.

El laminador de varillas es una maquina de fabricación y sus elementos básicos necesarios son tres: el mecanismo ejecutante, el motor y la transmisión.

Para la laminación el material se somete a tensiones compresivas altas, resultantes de la acción del prensado de los rodillos y a tensiones cizallantes superficiales, resultantes del roce entre los rodillos y el material. Las fuerzas de roce también son responsables para el acto de "estirado" del metal dentro de los cilindros. La reducción o desbaste inicial de los lingotes son normalmente realizadas por la laminación en caliente. Después de esa fase, una nueva fase de laminación en caliente se sigue para transformar el producto en las laminas, tiras en caliente, barras, tubos, barras o perfiles estructurales.

En la actualidad, en Ecuador no existen muchas empresas que realizan laminación en caliente y menos en frío en su gran mayoría con materiales ferrosos, no hay empresa alguna que realice laminados redondos de materiales no ferrosos, para lo cual existe la oportunidad de implementar este nuevo producto dentro del mercado nacional ya que es de mucha importancia para distintas aplicaciones, como procesos mecánicos, industriales, civiles, eléctricos, aeronáutica y artesanales, haciendo este estudio de laminación crucial para satisfacer estas necesidades y mucho más aun si la materia prima utilizada es material de reciclaje.

El objetivo principal de esta tesis es la puesta en marcha del molino de laminación experimental para la producción de redondos o varillas de materiales no ferrosos como la aleación de aluminio. Cabe resaltar en el fondo se busca crear pequeñas plantas de laminación para fomentar la producción de laminados de no ferrosos en país y ser competitivos en el mercado internacional.

Como objetivos específicos se tienen los siguientes: realizar el control calidad de las piezas a fundir requeridas para volver a ensamblar la maquina, es algo primordial en este proyecto, realizar un óptimo diseño y seleccionamiento del sistema de transmisión de potencia más adecuado para el molino de laminación.

CAPÍTULO 1

- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

  - Antecedentes

El molino de laminación experimental fue diseñado anteriormente por dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIMCP) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) como tema de tesis de grado, dentro del marco del proyecto BID-ESPOL II donde se llevaba a cabo un programa de construcción de equipos; la primera tesis se enfocó en la “CONSTRUCCIÓN DE CILINDROS DE LAMINACIÓN PARA MOLINO EXPERIMENTAL”, la que presenta el diseño de los cilindros de laminación fabricados de hierro nodular y un estudio de mercado nacional de rodillos de laminación; la segunda tesis presenta el “CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE CASTILLETE Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE PODER PARA MOLINO EXPERIMENTAL DE LAMINACIÓN”, la cual muestra el diseño de cada una de las partes que conforman el molino para laminar acero en caliente; ambas tesis fueron realizadas en el año de 1989,  su objetivo principal era el de realizar laminados de redondos de acero en caliente (1200 ºC).

Lamentablemente el diseño establecido anteriormente desgastaba rápidamente los cojinetes de deslizamiento, además los cilindros de laminación presentaban fuga axial por lo cual el laminado era defectuoso.

Otro factor importante que no fue enfocado en el laminador, era la velocidad de rotación de los cilindros de laminación, estos giraban muy rápido y no existía un adecuado sistema de seguridad en la maquina; estos detalles fueron causa de accidentes de operarios.

Por esta razón se pensó en reconsiderar el proyecto, tomando en cuenta los factores antes  mencionados y realizando una modificación en el material a laminar; en vez de acero, se consideró laminar metales no ferrosos y sus aleaciones.

  - Estado actual del molino y proyecto de la puesta en marcha

El molino ha estado fuera de servicio más de una década y al momento en que se decidió aceptar el proyecto se encontró la máquina desarmada, con algunas partes faltantes, como se muestra en la figura 1.1.

FIGURA 1.1. ESTADO ACTUAL DEL MOLINO DE LAMINACIÓN EXPERIMENTAL

Se puede observar de izquierda a derecha un motor marca Weg de 100 hp y 1750 RPM, una polea de aluminio con un diámetro Ø = 0,73 m, la caja de reducción de engranajes, tres árboles de transmisión, ampuesas incompletas, tres rodillos de laminación, dos carcasas o jaulas de fijación de los rodillos de laminación.

Además se encontraron seguros contra giros de los cardanes o árboles de transmisión de movimiento, rigidizadores de la carcasa y varios pernos.

En la tabla 1 se muestra el nombre y la cantidad de cada piezas de la maquina que se encontraron.

Luego de esto, se investigó en el sector industrial sobre laminación de redondos y el resultado fue que a nivel nacional no existe empresa que fabrique laminados de materiales no ferrosos y se vio la oportunidad de implementar un laminador de redondos para estos materiales como el Al.

Según el Centro de Información e Inteligencia Comercial (CICO) entre los productos que se exportan en el sector metalmecánico se tienes aluminio, cobre y sus manufacturas, como se muestra en la figura 1.2.

TABLA 1

DETALLE DE ELEMENTOS DEL LAMINADOR ENCONTRADOS

| CANTIDAD | DESCRIPCION | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Motor WEG, 100 Hp | activo |
| 1 | Caja de piñones | activo |
| 3 | Rodillos de laminación | activo |
| 3 | Cardanes | activo |
| 2 | Parantes | activo |
| 1 | Polea, Ø = 0,73 m | activo |
| 2 | Cojinetes de deslizamiento | falta |
| 2 | Tornillo regulador | activo |
| 24 | Vinchas de sujeción | activo |
| 4 | Resortes | falta |
| 4 | Barras de sist. Regulador de rodillos | activo |
| 4 | Cuñas | activo |
| 6 | Juntas de palma | incompl |
| 3 | Barras rigidizadoras | activo |
| 2 | Tornillo regulador de cuñas | activo |
| 8 | Ampuesas | activo |

Valores que pueden ser ampliados si se toman desafíos para aumentar la producción nacional y dejar de importar ciertos productos de otros países.

FIGURA 1.2. EXPORTACIONES POR PRODUCTO DEL SECTOR DE LA METALMECANICA

En la tabla de Productos exportados por Ecuador, Sector Metalmecánico que se encuentra en el apéndice A se muestra la descripción de los productos de aluminio y cobre que se exportan.

Entonces la exportación de laminados redondos de no ferrosos es un campo que se puede explotar.

Para emprender el proyecto de la puesta en marcha del molino se deberá hacer el diseño de las partes faltantes, generar ordenes de trabajo y realizar control de calidad  tanto del proceso de fundición, mecanizado y especificaciones de fabricantes.

Entonces para desarrollar con éxito este proyecto se hizo un cronograma de actividades, que se adjunta en Apéndice A.

  - Reducción de la velocidad de rotación

Todas las máquinas requieren de una fuerza motriz. En la antigüedad se usó la fuerza animal, seres humanos o los elementos, como el viento o corrientes de agua.

Hoy en día la gran mayoría de las máquinas son accionadas por motores ya sean eléctricos, de combustión interna, hidráulicos o turbinas de gas o de vapor. Sin importar de donde provenga la fuerza motriz, es necesario llevar el movimiento y la fuerza, desde el lugar en que se generan hasta el lugar en que se emplean.

A continuación se presenta los conceptos básicos para la selección de los componentes mecánicos, como poleas y bandas, cadenas y catalinas, reductores de velocidad, acoplamientos, etc., que se encargan de la transmisión del movimiento entre el motor y la máquina.

Para cubrir las necesidades de las diversas máquinas que existen, se ha desarrollado una variedad muy amplia de elementos de transmisión.

Cuando se habla de fuerza motriz quedan ligados a dos principios fundamentales que rigen el movimiento. En primer lugar las Leyes del Movimiento de Newton, que se resumen en la ecuación:

Fuerza igual a masa por aceleración

F = m * a                           (ec. 1.1.)

Esta ecuación se usa cuando un cuerpo se desplaza con movimiento lineal. Para movimiento giratorio dicha ecuación se convierte en:

T = J0 * α                          (ec. 1.2.)

En la que “T” es el par, “J0” es el momento polar de inercia y “α” es la aceleración angular.

Estrictamente hablando, estas son ecuaciones vectoriales, pero cuando se trata de movimiento en línea recta o giro sobre un eje fijo, las ecuaciones se vuelven algebraicas, que es el caso de la mayoría de los cálculos relacionados a la selección de componentes mecánicos.

El principio de la conservación de la energía, dice que en un sistema cerrado la energía que entra al sistema es igual a la que sale del sistema más el incremento en energía dentro de éste. A la cantidad de energía que entra, sale o se acumula en un sistema por unidad de tiempo se le denomina potencia.

En mayor o menor medida, los componentes mecánicos de transmisión toman una parte de la energía que entra y la convierten en calor. Cuando esto sucede, hay un incremento en la temperatura de operación hasta que se alcanza un equilibrio entre la energía que se está absorbiendo y el calor que se disipa en la atmósfera o mediante algún sistema de enfriamiento. Una vez alcanzado este equilibrio, la potencia mecánica a la entrada será igual a la potencia mecánica en la salida más la energía que se disipa en forma de calor. Visto a la inversa, la potencia disponible a la salida de un componente de transmisión es igual a la potencia a la entrada menos las pérdidas por fricción en forma de calor.

La eficiencia dice cuánta energía se pierde, de manera que la potencia disponible a la salida de cada elemento será igual a la potencia a la entrada multiplicada por su eficiencia, esto es:

Ps = η * Pe	                       (ec. 1.3.)

(La eficiencia “η”, siempre será menor a 1.0).

En movimiento lineal la potencia mecánica es igual a la fuerza requerida, multiplicada por la velocidad del movimiento, y en movimiento giratorio, es igual al par aplicado multiplicado por la velocidad angular. Esta ecuación, en el sistema ISO se convierte en:

(Tω)s = η * Pe                           (ec. 1.4.)

En donde:

T: Torque en Newton-metro (N-m)

ω: Velocidad angular en radianes por segundo (s)

η: Eficiencia por unidad (menor a 1.0)

P: Potencia en watts (W)

Subíndice s: Condiciones a la salida

Subíndice e: Condiciones a la entrada

Comúnmente la velocidad de giro  está dada en revoluciones por minuto (rpm), y la potencia en kilowatts (Kw). Las unidades más usadas en el sistema inglés son libras-pulgada (lb-plg) para el torque y caballos de fuerza, Hp, para la potencia.

En el caso más sencillo se tiene que seleccionar un motor y su transmisión para una máquina que trabaje a una velocidad constante ωs y requiere un torque Ts, también constante.

La potencia requerida en el motor Pm, estará determinada por las siguientes ecuaciones (utilizando las unidades indicadas en la parte final del párrafo anterior):

Sistema Internacional

Pm=Ts*ωs9549* η                  (ec. 1.5.)

Sistema Ingles

Pm=Ts*ωs63025* η                        (ec. 1.6.)

La eficiencia η varía bastante entre los diferentes elementos de transmisión que se pueden usar para realizar el mismo trabajo. La potencia requerida en el motor dependerá entonces de los componentes que se empleen. Y al mismo tiempo, la transmisión debe tener la capacidad necesaria para transmitir la potencia del motor. Esta interdependencia hace que sea necesario seleccionar el motor y su transmisión como un conjunto.

No todas las máquinas trabajan a velocidad y con carga constantes, es común que haya paros y arranques con cierta frecuencia o que la velocidad o el par de trabajo varíen.

Durante el arranque, el motor y la transmisión tienen que acelerar la máquina desde un estado de reposo hasta la velocidad de operación; esto probablemente implique un periodo durante el que el par transmitido sea más alto que durante la operación estable. El par transmitido también puede elevarse cuando hay variaciones en la velocidad o en la carga.

La forma tradicional de tomar en cuenta estas variaciones es mediante la aplicación de factores de servicio, que se multiplican por el par de trabajo para establecer el torque de selección (o torque de diseño).

Los fabricantes de elementos de transmisión publican tablas con factores de servicio que toman en cuenta el tipo de motor, el número de arranques por hora, el número de horas que el equipo trabaja por día y las variaciones en el torque debidas al tipo de trabajo que hace la máquina.

Comúnmente el factor de servicio de 1.0 es para máquinas impulsadas con motores eléctricos, con trabajo continuo de 8 horas al día, menos de 10 arranques por hora y sin variaciones importantes en la velocidad o la carga.

Supongamos que para una determinada máquina y condiciones de trabajo, el fabricante del componente a seleccionar recomienda un factor de servicio FS. La capacidad de este componente deberá ser igual o mayor a FS por Ts para la velocidad de salida ωs. Debe tenerse en cuenta que Ts y ωs se refieren a las condiciones en la salida del elemento que se está seleccionando, ya que estas pueden ser diferentes en otros puntos de la transmisión.

Figura 1.3. Curva característica para un motor de inducción tipo jaula de ardilla.

En algunas máquinas se debe aplicar un factor de servicio para seleccionar el motor. Sin embargo, la mayoría de los motores eléctricos tiene una curva característica de operación similar a la que se muestra en la figura 1.3, con un torque máximo muy superior al torque nominal (torque a plena carga), por lo que normalmente no es necesario aplicar un factor de servicio para el motor. Además, una vez que se determina la potencia mínima requerida, se tiene que seleccionar un motor estándar con potencia superior a ésta.

Para la selección de los elementos mecánicos se puede multiplicar el factor de servicio por la potencia requerida a la salida del elemento a seleccionar, sin embargo, un criterio más conservador pide que se aplique el factor de servicio a la potencia del motor. Hay dos razones para esto, la primera es que en cada arranque el equipo mecánico estará sometido al torque máximo del motor y no al par demandado por la máquina, y la segunda es que pueden darse condiciones en la operación, no previstas en el diseño, que obliguen al motor (y a la transmisión) a trabajar a plena carga.

No se debe confundir los factores de servicio con los factores de seguridad. Con los primeros se busca una vida útil adecuada para los componentes, mientras que con los últimos se toma en cuenta la incertidumbre y la necesidad de proteger la integridad de las personas y el equipo. En ocasiones es necesario aplicar ambos tipos de factores simultáneamente.

Como se ha visto, en algunos componentes mecánicos hay un incremento en la temperatura hasta alcanzar un equilibrio entre el calor que el componente absorbe y el que se disipa. Por ello, al seleccionar esos componentes, es necesario tomar en cuenta la capacidad térmica.

Los fabricantes de elementos mecánicos publican información con la capacidad térmica para condiciones de ambientes normales. Si las condiciones particulares de trabajo de la máquina no están dentro de los supuestos de la información publicada, es posible pedir al departamento de ingeniería del fabricante para que la proporcione.

Antes de comenzar la selección del sistema de transmisión de potencia se debe saber, cuales son las velocidades de laminación tanto angulares como lineales, cuales son las fuerzas aplicadas, cual es el torque requerido y cuanta potencia necesito para laminar Al y sus aleaciones.

Aunque la tesis “Construcción de Cilindros de Laminación Para Molino Experimental”, se basó en el diseño de los rodillos para laminar acero, es una muy buena fuente para entender los principios básicos de laminación y de cómo hallar los esfuerzos que se ejercen.

PRINCIPIOS BÁSICOS

Proceso de laminación en caliente.- Cuando una barra caliente es pasada entre dos rodillos de laminación, entonces se habrá hecho un trabajo al reducir la sección de dicha barra. A este proceso se lo conoce como laminación en caliente.

Como se ilustra en la figura 1.4., la barra entra en contacto con los rodillos en el punto 1 y deja de estarlo en el punto 2. Inicialmente el metal tiene un ancho w1, sección transversal A1, velocidad v1, espesor h1, longitud l1 y al final, anchura w2, sección transversal A2, velocidad v2, espesor h2 y longitud l2.

Superficie del rodillo, en el punto 1. Si este punto es unido con el centro del rodillo C, entonces el ángulo α, formado por el radio 1-C y el eje Y-Y de los rodillos es llamado ángulo de contacto. Este ángulo crecerá conforme la altura de la barra sea mayor, hasta un punto en donde los rodillos ya no muerdan o agarren la palanquilla. Este ángulo límite es llamado algunas veces ángulo de mordido.

Figura 1.4. Deformación durante el laminado

El arco 1-2 es llamado arco de contacto. El área sobre la cual se establece el contacto entre el rodillo y la barra es el área de contacto.

Consideraciones Generales

Fricción.- Cuando se lamina con rodillos rotando, se efectúa una fuerza de fricción a lo largo de la tangente a los rodillos en el punto de contacto. Si la barra está moviéndose más lentamente que la periferia de los rodillos cuando se acerca, entonces la fuerza de fricción tendera a tirar a esta hacia la abertura de los rodillos. Si es el caso contrario, entonces habrá una fuerza que se opondrá a la entrada de la barra e instantáneamente reducirá la velocidad de la misma, con lo cual la fuerza de fricción cambiara de dirección y tendera a meterla entre los rodillos.

En la figura 1.5., el primer contacto entre los cuerpos ocurre en el punto 1, y las fuerzas mostradas son aquellas actuando sobre la barra (fuerzas iguales en magnitud pero opuestas en dirección actuando sobre los rodillos).

La fuerza radial es Pr que comprimirá la barra, la fuerza tangencial es µPr, siendo µ el coeficiente de fricción entre la barra y rodillos. µ es siempre menor que 1, de tal manera que µPr es alguna fracción de Pr. La resultante de µPr y Pr es R1 que a la vez tiene como componente horizontal y vertical H1 y V1 respectivamente. Las dos fuerzas opuestas V1 darán una acción comprensiva balanceada sobre la barra mientras que aquellas dos fuerzas H1 la empujaran para someterla a dicha acción.

Figura 1.5. Descomposición de las fuerzas que actúan sobre la barra laminada

La condición gobernante para que la barra sea aceptada o rechazada es fácil de encontrar por considerar la derivación de H1, entonces: La componente horizontal de Pr es Pr senα1, y esta actúa hacia afuera de la abertura entre los rodillos, mientras que la de µPr es µPr cosα1 y tiene dirección contraria a la anterior. Si µPr cosα1 es mayor que Pr senα1, la palanquilla será aceptada.

µ>PrSenα1PrCosα1                     (ec.1.7.)

µ>Tanα1

Tanα1=2(R(h1-h2))1/2(2R-h1+h2)

µ>2(R(h1-h2))1/2(2R-h1+h2)

µ>(2D(h1-h2))1/2D-(h1-h2)                     (ec.1.8.)

En la práctica muchos diseñadores de rodillos toman el máximo ángulo de mordido como 22,5 – 240 sin rugosidad superficial.

Collares y Pases.- En la figura 1.6., se muestra un dibujo de dos rodillos correctamente acoplados. Es una sección a través del plano vertical del centro de los mismos y muestra los pases y los collares. Los pases pueden ser referidos como huecos o canales y son los espacios por los que el material laminado sale, sufriendo el correspondiente cambio en su configuración.

Cada pase es separado de sus vecinos por collares. Los collares entre los pases extremos y los hombros del rodillo son llamados collares exteriores y los restantes collares interiores.

La anchura de los collares exteriores es a menudo determinada de tal forma que la barra puede ser manipulada en el pase sin interferir con el espacio que puede ser referido para una caja guiadora.

Figura 1.6. Pases, collares, hombros y cuellos en rodillos de laminación

Las dimensiones de los collares interiores dependerán de la resistencia del material del rodillo y del tipo de pase.

Resistencia del rodillo.- Cuando se encuentra en servicio, la fuerza separadora, torque motriz y flexión de los rodillos originan esfuerzos de compresión, corte y tensión respectivamente. Un análisis de estos esfuerzos no es simple, será suficiente considerar flexión y torsión juntos y corte separadamente, la compresión directa es ignorada en laminación en caliente excepto cuando la deformación del radio del rodillo afecta la carga de laminación.

- Esfuerzo de corte directo

El esfuerzo de corte generado por una carga P usada para laminar una barra en un canal determinado, donde la carga P es aplicada en el área de la sección transversal en este punto, por tanto:

Esfuerzo de corte=4PπD2            (ec.1.9.)

Siendo D el diámetro de esta sección.  La resistencia en corte deberá ser:

Ss>4PπD2                       (ec.1.10.)

- Esfuerzo de flexión

El esfuerzo de flexión, fb, en cualquier punto del cilindro esta dado por la siguiente fórmula:

fb=Momento de flexion M X distancia desde el centro cMomento de inercia de la seccion transversal I     (ec.1.11.)

De allí que el esfuerzo máximo es:

fb max=MD/2I                        (ec.1.12.)

En este caso:                     I=πD464                       (ec. 1.13)

Se tiene:                       fb max≈M0,1D3                (ec. 1.14)

Con respecto a la flexión se deben considerar:

- Propiedades especiales del hierro fundido

La estructura del hierro fundido hace que el material en el centro del rodillo tome una más alta proporción de la carga que aquella sugerida por la distribución lineal anterior. En la periferia el material absorbe menos esfuerzo y para compensar esto, fb max tiene un valor de M / (0,17 D3) en lugar de M / (0,1 D3), que se usa para acero.

- Concentración de esfuerzos

La concentración de esfuerzos causada por cambio en la sección transversal, magnifica el esfuerzo al cual el material está sujeto.

En el libro “Fundamentos de laminación, de W.Trinks” se ha determinado curvas para el factor de concentración de esfuerzos en función de la relación r/d, para valores dados de la relación d/D (figura 1.7.). Estos datos se refieren particularmente al caso entre el cuello y el cuerpo del rodillo.

Figura 1.7. Curva para determinar el factor de magnificación de esfuerzos

Se establece el uso de estos factores para aceros aleados, pero para aceros de bajo carbono solamente el 60% de este valor y con hierro fundido, 35%.

- Fatiga

La rotación de los cilindros resulta en inversión continua de esfuerzos que pueden causar la falla, por lo cual se debe aplicar un factor de seguridad para contrarrestar este efecto. Es usual tomar la resistencia a la fatiga como la mitad de la resistencia normal.

- Esfuerzo torsional

El torque requerido para girar los rodillos con una carga de laminación produce esfuerzos de torsión ft que en cualquier posición pueden calcularse mediante la siguiente expresión:

ft=TorqueT* distancia el eje central (c)Momento polar de inercia (J)

Siendo en este caso J=πD432, se llega a:

ft=16TπD3                          (ec. 1.15.)

- Esfuerzo combinado y factor de seguridad total

De las teorías alternativas que existen para evaluar el esfuerzo generado cuando un cilindro está operando bajo flexión y torsión simultáneamente, aquella dada por Rankine arroja el mayor factor de seguridad. Según esta hipótesis, un torque equivalente se halla para tomar en cuenta el efecto de la flexión, este es, Te = M + (M2 + T2)1/2 donde M es el momento flexionante y T es el torque en el punto en cuestión.

Existen parámetros que no pueden ser estimados exactamente pero estos afectan el rendimiento de los cilindros de laminación. El fisuramiento en caliente causado por calentamiento  y enfriamiento alternado de partes, sobrecarga debido al mal calentamiento del acero, carga de impacto y defectos en el material del rodillo, obligan al uso de un factor de seguridad en el diseño; de hecho, un valor cauteloso de 3 se sugiere cuando no es posible un buen control de estas variables.

Deflexión de los rodillos.- La figura 1.8. muestra una palanquilla de anchura b = w sujeta a laminación a cargo de rodillos de longitud B y diámetro de barril D.

La deflexión de los cilindros es causada por la flexión y el corte. Para la derivación de las correspondientes fórmulas de cálculo, se los considera como vigas simplemente apoyadas.

Si la longitud del cuello es n y la distancia entre las reacciones es L entonces el punto de soporte se toma tal que L=B+n.

La expresión para la deflexión debida a la flexión es:

fb=MEIdxdx                            (ec. 1.16.)

Donde M es el momento flector, E es el módulo de Young e I es el momento de inercia del barril del rodillo.

Para la deflexión por corte se tiene:

fs=sGAdx                      (ec. 1.17.)

Figura 1.8. Actuación de la carga durante el laminado de una palanquilla.

Donde s es la fuerza de corte, G es el modulo de rigidez y A la sección transversal del cilindro. La deflexión total se encuentra con la suma algebraica de las anteriores, así:

ftotal=fb+fs                        (ec. 1.18.)

Los cálculos correspondientes a los rodillos para el molino de laminación se detallan más adelante.

Cálculo de Carga, Torque y Potencia

Teoría de deformación.- Henky ha propuesto que para pequeñas deformaciones plásticas el desviador de tenciones puede considerarse proporcional al desviador de deformaciones.

σ,,=2Gp×e,                     (ec. 1.19.)

En esta expresión se desprecian las deformaciones elásticas. Gp es un modulo de cizallamiento plástico que varía en función de los valores de tensión y deformación.

A causa de la hipótesis de la invariabilidad de volumen e’’ = e, por tanto la (ec. 1.19.) se puede desarrollar en términos de las tensiones y deformaciones principales para dar:

e1=2σ1- σ2 - σ36Gp

e2=2σ2- σ1 - σ36Gp

e3=2σ3- σ1 - σ26Gp                         (ec. 1.20.)

Deformación plana.- Al existir deformación en un plano y el alargamiento en la tercera dimensión es cero, se tiene deformación plana. Esto se puede obtener por medio de una barrera como se muestra en la figura 1.9.

Figura 1.9. Método para producir impedimento de flujo lateral, lubricando exteriormente.

Aún cuando el alargamiento en una de las direcciones principales es igual a cero para la deformación plana, no se concluye de esto que exista una tensión cero en esta dirección. De la (ec. 1.20.):

σ3= σ1+ σ22

Si se usa el criterio de fluencia de Von Mises, se tiene:

2σo2=(σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2

2σo2=32(σ1-σ2)2

2√3σo=σ1-σ2    (2.3)

σo,=2√3σo=σ1-σ3

En la figura 1.10.a), se muestran las relaciones geométricas entre los rodillos y un elemento que está sufriendo deformación plana por laminación.

Figura 1.10. a) Relaciones geométricas de UD elemento que está sufriendo deformación plana por laminación. b) Fuerzas que actúan sobre el elemento

En cualquier punto de contacto entre la chapa y la superficie del cilindro, indicado por el ángulo θ, las tensiones que actúan son la radial, Pr y la tangencial µ Pr. La descomposición de estas tensiones se muestra en la figura 1.10.b), en sus componentes horizontales y verticales. Se considera que la tensión σx esta uniformemente distribuida sobre las caras verticales del elemento. La tensión normal en un extremo del elemento es Pr R dθ, y la componente horizontal es Pr R senθ dθ. La fuerza de fricción tangencial es µ Pr R dθ y su componente  horizontal es µ Pr cosθ dθ. Sumando las fuerzas horizontales que actúan sobre el elemento de volumen, resulta:

σx+dθxh+dh+ 2µPrRcosθdθ-σxh-2PrRsenθdθ=0

Que se puede simplificar, para llegar a la ecuación de Von Karman:

d(σxh2)dx=2PrR(senθ±μ cosθ)                   (ec. 1.21)

Los signos positivos y negativo de la ecuación se deben al sentido de la fuerza de fricción cambia en el punto neutro (punto en el cual la velocidad del material es igual a la del material).

Cuando hay fricción con adherencia completa se puede escribir la ecuación (1.21) de la siguiente manera:

d(σxh2)dx=2R(Prsenθ±σo, cosθ)

Al desarrollar la teoría actualmente más aceptada de la laminación, predice Sims que todo el proceso puede compararse con la deformación entre placas rugosas y oblicuas.

Para este último caso ha deducido Orowan la siguiente ecuación:

σx=Pr-π4σo,                     (ec. 1.22)

Aceptado las aproximaciones, senθ ≈ θ y cosθ ≈ 1, la ecuación (ec. 1.22) toma la forma:

dhdθ(Pr-π4σo,)x=2RPrθ±Rσo,

Integrando la expresión anterior desde la entrada al punto neutro y desde el punto neutro hasta la salida, como se muestra en la figura 1.10. la carga de laminación P, se puede determinar matemáticamente con:

P=R b 0θ=αPrdθ                (ec. 1.23)

Donde

b = ancho de la chapa

α = ángulo de contacto

Figura 1.11. Velocidad relativa de la barra y los cilindros.

Sims ha demostrado que, cuando se hacen sustituciones en la ecuación (ec. 1.23), se obtiene:

P=σo, b R ho-hf1/2 Qp

Donde Qp es una función complicada de reducción de espesor y de relación R/hf. Para simplificar los cálculos se puede obtener los valores de Qp a partir de la figura 1.12.

Figura 1.12. Valores de Qp para encontrar la carga de laminación

Las curvas de la figura 1.13. muestran el efecto del material y de la deformación plana homogénea. Se aplican al laminado de secciones con ensanchamiento libre.

Cuando este se restringe moderadamente, los experimentadores han encontrado que la presión aumenta en 35%, llegando a valores comprendidos entre 120 y 200% en el caso de que el ensanchamiento este fuertemente limitado.

Figura 1.13. Curva de resistencia a la deformación plana

La velocidad de deformación definida como 1/h dh/dt en este caso se aproxima a:

h1-h2h1=1tiempo de contacto              (ec. 1.24.)

Debido a que no hay mayor información de laminación de Al no se encontró velocidades de laminación del mismo, por lo tanto se aplica otro método para el cálculo de las cargas en laminación.

Cálculo de la carga de laminación con la formula de Ekelund en productos planos.- La fórmula empírica de Ekelund para el cálculo de fuerza separatriz de los rodillos en productos planos es la más conocida de todas y la que da resultados más exactos. Tienen en cuenta los principales factores que están influidos en el proceso de laminación.

La expresión es:

P=bm (Rh1-h2)1/2Kp+2E´v ((h1-h2)/R)1/2h1+h2+1.6 μ (Rh1-h2)12-1.2(h1-h2)h1+h2

(ec. 1.25.)

Siendo:

bm = ancho medio

Kp = resistencia a la deformación plana homogénea en Kg/mm2.

Kp=14-0.01T ℃(1.4+%C+%Mn+0.3%Cr)

E´ = Coeficiente de plasticidad en Kg/mm2.

E´=0.0114-0.01Temp ℃         (ec. 1.26.)

µ = Coeficiente de rozamiento externo.

Para cilindros de acero basto o fundición gris al laminar acero o hierro (Fe)

µ=1.05-0.0005Temp ℃           (ec. 1.27.)

Si se lamina aluminio (Al) el primer termino se tiene que multiplicar por un factor de 1,8025 debido a sus propiedades internas tribológicas.

µAl=0.5825-0.0005Temp ℃

Para cilindros de fundición templada o de acero pulido duro

µ=0.81.05-0.0005Temp ℃

Multiplicando por el mismo factor para laminar Al, se tiene:

µAl=0.80.5825-0.0005Temp ℃      (ec. 1.28.)

v = velocidad de laminación en mm/s.

Inestabilidad.- Al deformar un metal plásticamente hace que este incremente propiedades mecánicas como endurecimiento, esfuerzos; la deformación y la disminución de área durante la deformación plástica se equilibran exactamente, se llama punto de inicio de inestabilidad y corresponde a la carga final o ruptura.

Más allá de este punto ocurre la estricción en un sitio débil de la probeta y la deformación deja de estar uniformemente distribuida a lo largo de la longitud de referencia para convertirse en deformación local en la región de estricción.

El punto de inicio de la inestabilidad está donde la pendiente de la curva carga-deformación llega a cero (esto es, tiene lugar un incremento de deformación sin ningún incremento de carga).

Esto se puede expresar como:

dPdϵ=0

Ya que P = σA, puede ser expresada como:

Adσdϵ+σdAdϵ=0

La constancia de volumen dV/dε = 0 da:

dVdϵ=d(Al)dϵ=Adldϵ+ldAdϵ=0

La cual se combina con la ecuación anterior para dar:

Adσdϵ+σ(-Aldldϵ)0

Figura 1.14. Ubicación gráfica del punto de inestabilidad en la curva (uniaxial) de esfuerzo real-deformación natural.

Ya que dε = dl /l, la condición de inestabilidad se vuelve:

dσdϵ=0

Esta ecuación significa que la inestabilidad ocurre cuando la pendiente de la curva esfuerzo-deformación (tasa de endurecimiento por trabajo) iguala la magnitud del esfuerzo aplicado. Debe mencionarse que el endurecimiento por deformación continúa más allá del punto de inestabilidad y por eso no hay un cambio repentino en la curva de esfuerzo-deformación real en este punto.

La Figura 1.14. muestra cómo se determina gráficamente el punto de inestabilidad en una curva de esfuerzo-deformación.

En muchos procesos de metalistería que tienen lugar bajo la acción de esfuerzos de tensión, la máxima cantidad de deformación que un material dúctil puede soportar sin falla está determinada por la deformación en el punto de inestabilidad. En consecuencia es importante poder predecir el esfuerzo y la deformación al principiar la inestabilidad, de tal manera que se pueden especificar con seguridad los parámetros del proceso para evitar fallas.

En la Figura 1.14. se mostró cómo podía encontrarse el punto de inestabilidad sobre la curva de esfuerzo real-deformación natural obtenido de la prueba de tensión. En la siguiente sección, se examinan varios modelos analíticos de la curva de esfuerzo-deformación.

Curvas analíticas de esfuerzo-deformación.- Pueden emplearse diferentes modelos analíticos de la curva de esfuerzo-deformación, dependiendo del material y de la exactitud requerida. Aquí se describe el modelo más común para los materiales que endurecen por deformación (modelo 1) y un modelo para los materiales que no endurecen por deformación (modelo 2).

Figura 1.15. Modelos aproximados para la curva de esfuerzo real-deformación natural: (a) materiales que endurecen por deformación; (b) materiales que no endurecen por deformación.

Modelo 1 Figura 1.15ª

σ=cϵn

Modelo 2 Figura 1.15b

σ=σo

La tabla 2 muestra ejemplos típicos de los valores de c y n para diferentes materiales del modelo 1.

Estos valores pueden ser usados como primeras aproximaciones preliminares, pero en la situación real c y n deben ser determinados de la curva experimental de esfuerzo-deformación, ya que podrían ocurrir variaciones bastante grandes para los mismos tipos de materiales.

Debe notarse que en la mayoría de procesos de conformación de metales, el material está sujeto a un sistema más complejo de esfuerzos que a un sistema uniaxial de esfuerzos tal como tensión biaxial.

En tales casos el mismo material puede soportar sólo una fracción de la deformación de inestabilidad en tensión uniaxial, o por el contrario más deformación que esa, dependiendo del sistema real de esfuerzos.

Por lo tanto, el valor de inestabilidad (εinest = n) encontrado en tensión uniaxial debe ser usado con precaución en situaciones complejas.

Tabla 2

Valores típicos de c y n, en el modelo 1

En la práctica, la carga P actúa en un punto a lo largo de AD Figura 1.16 y el brazo t está expresado como:

m´ (R (h1 – h2))1/2.

Dos autores alemanes, han mostrado que el valor de m´ puede variar desde 0.44 hasta 0.64.

Para propósitos de diseño es suficiente emplear m´ = 0.5.

El torque de laminación será entonces:

P t=P 0.5(R(h1-h2))1/2              (ec. 1.29.)

Figura 1.16. Posición en el arco de contacto entre la barra y el rodillo donde se supone que actúa la carga de laminación.

El torque de rozamiento en los cuellos es igual al producto de la carga de laminación P por el coeficiente de rozamiento µ y por el radio del cuello R figura 1.17. En las condiciones normales de funcionamiento, el coeficiente de rozamiento (relación de la fuerza tangencial a la normal) en los cuellos no se puede determinar  exactamente, al menos en los cojinetes de deslizamiento corrientes (se suele tomar µ = 0.07).

El torque total absorbido por los cilindros será el torque de laminación más el rozamiento en los cuellos, esto es:

T=P×(t+μR)                     (ec. 1.30.)

Reemplazando:

T=P((0.5(Rh1-h2)12)+μR)

La potencia correspondiente se puede encontrar con:

Pot=T×ω63000                      (ec. 1.31.)

Donde el T esta en [Lb x Plg], ω en [RPM] y Pot en [HP].

Figura 1.17. Fuerza generada por la fricción en los cuellos

Realizando un programa en Microsoft Excel con todas las ecuaciones vistas se encontró los resultados que se encuentran en el apéndice B:

Los datos de laminación fueron tomados para el punto crítico de “construcción de cilindros de laminación para molino experimental”, esto quiere decir que se lo tomó para el caso en el que el rodillo requiera de mayor esfuerzo para laminar.

Una vez obtenido la potencia necesaria 65.15 HP para laminar lingotes de aluminio de una sección transversal de (22 x 22 mm) a una temperatura de 450 ºC y a una velocidad de rotación de 96 RPM, se diseñó un sistema de transmisión de potencia debido a que la empresa posee un motor trifásico marca WEG de 100HP y su velocidad de rotación es de 1750 RPM figura 1.18.

Como anteriormente en el estado actual del molino se obtuvieron todas las piezas que están activas e inactivas, y con sus antecedentes en su última operación la velocidad de rotación para laminar acero era muy elevada (297RPM) el cual fue la causa de desgastes de cojinetes y peligroso su uso.

Su reducción era a partir de bandas y poleas; por tanto se diseñó inicialmente el sistema por bandas y poleas para llegar a la velocidad de rotación de 120 RPM.

Figura 1.18. Motor WEG 100HP; 1750RPM (Intramet)

Primero se va a construir la estructura soporte de poleas, para luego pasar a fundir con cemento, después se va a colocar las chumaceras y  finalmente se colocara el árbol junto con las poleas figura 1.19.

Figura 1.19. Reducción por Bandas y Poleas

Diseño de la estructura para árbol soporte de poleas

Para reducir la velocidad que tiene el motor que va a impulsar los árboles de laminación es necesario realizar una reducción de velocidad, en el presente caso se escogió el de bandas y poleas, para aprovechar unas poleas que ya están fabricadas y así disminuir costos.

Un juego de poleas necesita ir montadas sobre una estructura figura 1.20.

Figura 1.20. Estructura base

En el diseño mostrado se utilizó tubería de perforación que fue autorizado para realizar este proyecto figura 1.21, para así aprovechar materiales reciclados que no tenían ningún uso.

Figura 1.21. Tubos de perforación desechados

Utilizando el programa MASTAN2 (Cálculo por método de Elementos Finitos) para calcular si la estructura me va a soportar o no las poleas.

Se debe de conocer los siguientes datos:

Dt.-  Diámetro del elemento de la estructura.

Cw.- Factor de modificación en la relación de la distancia entre el eje neutro y el  eje centroidal en caso de tuberías este es 1.5.

Iy.- Segundo momento de área con respecto al eje (y).

Iz.- Segundo momento de área con respecto al eje (z).

JG.- Segundo momento polar de área respecto al eje que pasa por el CG

A.- Área de la sección transversal.

Wt Dens.- Densidad del Material.

E.- Modulo de elasticidad del material.

ʋ.- Coeficiente de Poisson.

En el programa se gráfica de la misma manera como se muestra en el plano mostrado anteriormente y se colocan sus cargas y fuerzas aplicadas de forma distribuida en cada nodo, así como también sus reacciones, siendo las cargas aplicadas los vectores de color verde y sus reacciones de los de color rojo.

En este caso para un breve diseño se colocan las cargas aplicadas un poco exageradas para facilitar la rapidez de construcción del mismo, colocando 500 Kg de peso que va a soportar la estructura lo que en realidad es menor y 300 Kg de la tensión que realiza la banda impulsada por el motor.

Para obtener Iy, Iz, JG, A, que son barras de sección transversal redondas, las cuales se calculan con las siguientes formulas:

A=π4(Dext2-Dint2)

Iy=Iz=π64D4

JG=Iz +Iy

Los demás datos como Wt Dens, E, ʋ, Cw son propiedades del material y se los encuentra en el libro de “Diseño en Ingeniería Mecánica de Joseph E. Shigley”. Para obtener rápidamente  Iy, Iz, JG, A, se creó un pequeño programa en una hoja de cálculo Excel mostrada a continuación:

| Dext= | 0,06 | Densidad = | 7850 kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| CW= | 1,5 | Dint= | 0,05 |
| Iz= | 6.362E-07 | E= | 210Gpa |
| Iy= | 6.362E-07 | ʋ = | 0,3 |
| JG= | 1.272E-06 | Fy= | 250Mpa |
| A= | 0,00086394 |  |  |

En el programa se realiza el esquema de la estructura como se muestra en la figura 1.22.

Figura 1.22. Esquema de simulación con MASTAN2

Y los resultados obtenidos se encuentran en el Apéndice B, en estos resultados se observa la máxima deformación, la cual está alrededor de una millonésima parte de 1 mm, por lo cual se procede a construirla debido a que si va a soportar la carga estática y dinámica de las poleas en funcionamiento junto con el árbol de transmisión entre poleas (figura 1.24).

Para juntar los tubos por medio de soldadura, se trato de realizar pruebas metalográficas, ensayo de tracción y dureza para poder saber qué tipo de soldadura y procedimiento se puede seguir, pero debido a que las maquinas de laboratorio estaban en mantenimiento no se pudo realizar estas pruebas.

El método de soldadura a utilizar fue truncado debido a que la soldadura a utilizar solo tenía un solo nivel de voltaje y corriente, respectivamente 220 Voltios y 350 Amperios.

Un método practico para soldadura con arco eléctrico aplicado cuando no se conoce que tipo de acero soldable fue consultado a un Ing. Mecánico catedrático de la ESPOL, me sugirió que suelde con electrodo recubierto 6011 según la AWS, conocido en el mundo artesanal como “la brujita”, esto quiere decir pega todo acero soldable dándole una seguridad excelente en este caso y además porque la estructura iba a ser recubierta por hormigón, para la cual tuvo que utilizar varios equipos (figura 1.23.)

Figura 1.23. Equipos de Corte, pulir y soldar.

Con estos equipos se realizaron la estructura soporte, primero se realizo el corte de los tubos al tamaño real, luego se lo corto en las puntas para darle el ajuste de unión, para luego realizarle un bisel y pasar luego a soldar las partes quedando como en la figura 1.24.

Figura 1.24. Armadura de cimentación

La principal ventaja de la soldadura eléctrica por arco estriba en la gran rapidez con que se realizan soldaduras de gran calidad a un costo relativamente bajo. Aplicaciones específicas de este procedimiento se encuentran en la fabricación de estructuras de acero, puentes y maquinaria.

Para darle mayor rigidez de la estructura y aislación de vibraciones se realizo un encofrado y luego se le fundió con cemento, no se realizo el cálculo de cual debía de ser el la mezcla de piedra, agua, arena y cemento debido a que la estructura sola ya podía soportar lo que iba a ser colocado sobre de ella.

Todo esto se realizó debido a la descoordinación que existió entre un Ingeniero que había realizado los cálculos de reducción por bandas y poleas, y quienes estaban a  cargo del proyecto; se había diseñado con ciertos errores, por lo que nuevamente se calculó la reducción por bandas y poleas tratando de utilizar lo que ya se había hecho.

Para calcular cual debe de ser las dimensiones de las bandas y poleas, tomados del libro de “Diseño en Ing. Mecánica de Joseph E. Shigley”, y el catalogo 1090 “Martin”, se encuentran en el Apéndice D y C, respectivamente.

Para la transmisión de torque de una máquina motriz a una máquina conducida, al comienzo se requieren los siguientes datos:

- Potencia requerida en la máquina conducida [HP]

- Tipo de máquina motora y máquina conducida

- Velocidad de la máquina motora [rpm]

- Velocidad de la máquina conducida [rpm]

- Distancia tentativa entre ejes

- Promedio de horas de operaciones por día

A los fines de simplificar el procedimiento, se enumeran los pasos a seguir para seleccionar el tipo (perfil ó sección) y la cantidad de correas:

- Estimar el factor de servicio (FS).- Es un valor que puede tomar valores que varían entre 1 y 2, indica en qué condiciones trabajan las correas. Cuando se trate de servicios en la cual las correas trabajan en condiciones higiénicas, al resguardo de los factores climáticos y en instalaciones que poseen intermitentes, donde nunca se excede la carga asignada, los arranques se producen en vacío,  un adecuado mantenimiento, bajo tales condiciones el factor de servicio tiende a 1. Por el contrario, cuando se trate de servicios continuos (16 a 24 horas diarias), con sobrecargas importantes, arranques a plena carga, a la intemperie, en ambientes sucios con mantenimiento deficiente, en esos casos el factor de servicio tiende a 2. En la mayoría de las situaciones se adoptan valores intermedios (1.4, 1.5, 1.6), pero si no puede seleccionarlo en el cuadro de factores de servicio, para este caso se elige FS=1.2 por ser un laminador de rodillos trabajando a condiciones normales. (Ver tabla de Factor de servicio en Apendice C)

- Estimar la potencia teórica (Pt).- Es la potencia requerida (en HP) por la máquina. Cuando este valor se desconoce ó es de difícil determinación se puede utilizar la potencia indicada en la placa característica del motor en este caso es 100HP.

- Calcular la potencia de diseño (Pd).- El valor que se utilizará para los cálculos posteriores y resulta de multiplicar los valores de los puntos anteriores, en este caso es:

Pd=Pt×Ks=100×1.2=120 HP

- Determinar la sección de las correas: Los perfiles de las correas y sus dimensiones son los que se detallan en el figura 1.25, las correas de perfiles más pequeños están diseñadas para transmitir potencias menores a velocidades (rpm) importantes.

Figura 1.25. grafica de selección del perfil de la correa (Martin)

Por el contrario, los perfiles mayores se utilizan para potencias mayores. Cada fabricante brinda un ábaco en el cual se ubican sobre el eje de abscisas los valores de potencia de diseño (en HP), y en el eje de ordenadas las rpm de la polea más rápida.

Trazando rectas perpendiculares a ambos eje, la intersección de ambas determina la sección más conveniente a utilizar, para este caso da la correa tipo 5V, 5VX.

- Elección de los diámetros de las polea.- Hay que tener en cuenta que para cada perfil de correa existe un diámetro mínimo a utilizar.

Primero se selecciona el mínimo radio recomendado para motores eléctricos, esto se lo hace con la potencia de diseño Pd en HP y la velocidad angular del mismo ω1 en RPM, Tabla 3.

Tabla 3

Diámetros mínimos recomendados para poleas

En este caso no se halló directamente en la tabla 3 el diámetro mínimo recomendado para polea debido a que  la potencia de diseño pera la velocidad requerida no se encontró, por lo tanto se realizó una interpolación y así se pudo encontrar el diámetro para esta potencia y esta velocidad angular.

100-120100-125=10-x10-11

x=10.8"

Donde “x” es la variable a interpolar en este caso es el diámetro correspondiente y es 10.8 pulg.

Luego de esto se elige las medidas de la polea motriz con el tipo 5V que se halló anteriormente, en la tabla de diámetro de poleas mostrada en el Apéndice C.

Por lo que a simple observación también da el diámetro que dio al elegir en la tabla de selección para motores eléctricos con su potencia de diseño y la velocidad angular, si no hubiese habido coincidencia se hubiese escogido el próximo superior, por tanto los diámetros de la polea motriz son:

O.D1 = 10.9”

P.D1 = 10.8”

- Cálculo del ratio (R’) y la velocidad angular de la polea impulsada (ω2).- Se divide los RPM de la polea motriz por los RPM de la polea impulsada; para eso se tiene que decidir cuál va a ser ω2 o se puede dar el ratio y se calcula la velocidad angular, por tanto se escoge la segunda opción y se usa un ratio igual a 3.5, se tiene:

R'=ω1ω2

ω2=ω1R'

ω2=17503.5=500 RPM

- Cálculo del diámetro de paso y externo de la polea conducida.- Para calcular el diámetro se utiliza la siguiente fórmula:

R'=ω1ω2=P.D2P.D1=O.D2O.D1

R'×P.D1=P.D2

P.D2=3.5×10.8=37.8"

R'×O.D1=O.D2

O.D2=3.5×10.9=38.15"

- Determinación de la longitud de la correa (Lc) y la distancia entre centros (C).- Para determinar la distancia entre centros hay que tener en cuenta lo siguiente, la distancia entre centros no deberá ser mayor que tres veces la suma de los diámetros de la polea y no debe ser menor que el diámetro de la polea mayor, y cuando la distancia entre centros no es especificada se utiliza la siguiente fórmula:

C=(O.D2+3 O.D1)2

C=(38.15+3*10.9)2=35.43"

Pero la longitud es calculada por medio de la siguiente fórmula:

Lc=2*C+1.57O.D2+O.D1+(O.D2-O.D1)24*C

Lc=2*35.43+1.5738.15+10.9+(38.15-10.9)24*35.43

Lc=153.11"

Y con la tabla 4 mostrada a continuación se busca una aproximación a la medida hallada:

Tabla 4

Longitud efectiva y factor de corrección

En este caso la más próxima está en la banda tipo 5VX1500 con una longitud de 150” y un factor de corrección de longitud de 1.03, entonces se vuelve calcular la distancia entre centros con la siguiente fórmula:

C=Lc-1.57O.D2+O.D1-(O.D2-O.D1)21.57(Lc-R')2

C=150-1.5738.15+10.9-(38.15-10.9)21.57(150-3.5)2

C=34.88"

- Determinación del número de bandas.- primero tengo que encontrar factor de corrección de arco que se muestra en la tabla 5.

Tabla 5

Factor de corrección de arco G

Pero primero se tiene que saber cuál es la relación:

O.D2-O.D1C

38.15-10.934.88=0.78

Para 0.78 se tiene  que el factor de corrección de arco “G” es 0.86, con la cual se puede calcular la potencia que transmite cada banda, siguiendo la tabla Rangos de Potencia para Bandas 5VX del Catalogo de Martin, Apéndice C y esta es de 29.72 HP, en la misma tabla del apéndice C se tiene que añadir potencia por relación de transmisión que en este caso lo que se tiene que añadir es 2.01 HP, y esto da = 29.72 + 2.01 = 31.73 HP, este valor hay que multiplicarlo por el factor de corrección de arco “G” y el factor de corrección de longitud y esto es = 31.73 * 1.03 * 0.86 = 28.1HP que es la potencia que transmite cada banda (Pc).

El número de bandas a utilizar es calculado por la siguiente fórmula:

N°bandas=PdPC

N°bandas=12028.1=4.2≈5

Por tanto se utilizaran 5 bandas tipo  5VX1500

- Determinación del ancho de la polea (B).- Para la determinación solamente se utiliza la tabla 6.

Tabla 6

Valores de ancho de cara “b”

Los secciones A,B,C,D,E se encuentran en la tabla Sección de Polea del apéndice C, en este caso se eligió el tipo D con 5 ranuras y un B = 3¾”.

Hasta aquí se calculo la primera parte del reductor de velocidad; para calcular la segunda parte se tomó como referencia un programa realizado en una hoja de cálculo en Microsoft Excel, mostrado en el apéndice B.

Se decidió parar ahí debido a una serie de errores que se puede ver que ocurren en el programa y uno de estos es el sobredimensionamiento de la ultima polea con un diámetro de 76” o 1.93m que es muy grande para este caso, además la nueva polea conductora de acuerdo a las tablas de selección de diámetro, antes mencionadas; da un valor sobredimensionado, ósea no se puede decir que el diseño está bien hecho, el cual repercute un gran problema y hay que probar entonces por nuevos sistemas de transmisión de potencia tales como catalinas y cadenas, sin fin corona, o la compra de un moto reductor.

  - Rediseño de partes, cojinetes de deslizamiento para rodillos

Figura 1.26. CojineteS DE DESLIZAMIENTO

Los cojinetes de deslizamiento a diferencia de los cojinetes de rodamiento, que trabajan con fricción por rodadura, los cojinetes de contacto plano trabajan con fricción por deslizamiento. Por eso las perdidas por fricción para los cojinetes de  deslizamiento, que trabajan con frecuentes arranques y paradas o en régimen de lubricación limite o semilimite, son mayores que las de los rodamientos.

El campo de aplicación de los cojinetes de deslizamiento es amplio. Ellos pueden ser empleados:

- Para guiar arboles con elevada precisión;

- En maquinas con vibraciones, fuertes sacudidas o golpes, como las prensa;

- Para trabajar en medios agresivos, por ejemplo el agua salada;

- Donde no puedan existir elementos contaminantes, ejemplo la empresa farmacéutica o la industria alimenticia;

- En apoyo de arboles acodados, ejemplo: cigüeñales;

- En arboles rápidos, ya que la vida útil de estos cojinetes no depende totalmente del numero de ciclos de la carga;

- En arboles extrapesados, donde colocar un rodamiento sería caro, ya que debe fabricarse a pedido;

- Para mecanismos de marcha lenta y poca responsabilidad;

- En montajes con dimensiones diametrales muy pequeñas.

Según la carga que soportan, se tiene: Cojinetes radiales, que soportan cargas radiales transmitidas por ejes horizontales rotantes o gorrones; Cojinetes axiales o de empuje, que soportan cargas axiales transmitidas por ejes verticales rotantes o pivotes; Cojinetes de guías, que soportan cargas de distintos tipos, guiando los elementos móviles con trayectoria rectilínea, como son los patines de deslizamiento. En la figura (Fig.1.27) se muestran los distintos tipos mencionados

Figura 1.27. TIPOS DE CojineteS DE DESLIZAMIENTO

Según lo anterior, el tipo de cojinete a usar en los rodillos de laminación es de tipo radial, debido al peso del rodillo; y axial, por el empuje que se ejerce en los rodillos por el movimiento de los cardanes.

Cabe resaltar que estos cojinetes necesitan mayores dimensiones longitudinales para lograr capacidades de carga semejantes.

Además los cojinetes de deslizamiento presentan aumentos progresivos de las holguras debido al desgaste por lo que requieren de un cuidadoso diseño y en ocasiones de complejos sistemas de lubricación.

Los materiales para cojinetes deben ser seleccionados atendiendo a las condiciones de trabajo, el tipo de lubricación, el lubricante que emplea y los materiales del árbol que se apoya en él.

Para completar el par de fricción, proporcionando buenas condiciones de trabajo el material del cojinete debe de cumplir con la mayoría de las siguientes condiciones de trabajo el material del cojinete debe cumplir con la mayoría de las siguientes condiciones:

- Elevado poder antifricción (Bajo coeficiente de rozamiento en el material del muñón para evitar grandes pérdidas de potencia y elevación de temperatura en el cojinete).

- Alta resistencia al desgaste.

- Alta resistencia a la fatiga.

- Buena adaptabilidad funcional (esto permite reducir las presiones locales debido a las deformaciones elásticas y errores de fabricación).

- Alta conductividad térmica (posibilita la disipación de mayor cantidad de calor al exterior del cojinete).

- Bajo coeficiente de dilatación térmica (garantiza menores variaciones de las holguras durante el funcionamiento).

- Bajo módulo de elasticidad.

- Buena maquinabilidad.

- Capacidad de fundirse con facilidad.

- Alta resistencia a la corrosión.

- Capacidad de formar y restituir películas de lubricante en su superficie

Los cojinetes de deslizamientos utilizados anteriormente en el molino de laminación fueron hechos inicialmente con inserciones no metálicas de madera de bálsamo, según señala la tesis “Cálculo y construcción de castillete y sistema de transmisión de poder para molino experimental de laminación”, pero estos cojinetes se desgastaban rápidamente, debido a la alta velocidad de rotación que poseían los rodillos y por la falta de un sistema de lubricación.

Figura 1.28. Cojinete de zinc

Al momento de iniciar con el proyecto se encontró unos cojinetes sobredimensionados hechos de una aleación de zinc (ver figura 1.28), los cuales sirvieron de base para modificar sus medidas y así fundir un modelo de aluminio que luego se utilizó para pulir las dimensiones finales y así fundir todos los cojinetes de deslizamiento requeridos para el funcionamiento del molino de laminación.

Los cilindros de laminación se apoyan en tres tipos de cojinetes, como son: cojinetes abiertos con inserciones metálicas y no metálicas, cojinetes cerrados de película de aceite y cojinetes de rodillos.

Aunque está demostrado que los cojinetes con inserciones no metálicas comparado con los cojinetes metálicos podrían resistir la acción de partículas abrasivas mucho mejor y también que su coeficiente de fricción es mucho menor, se utilizará para éste proyecto cojinetes con inserciones metálicas por la facilidad de conseguir los materiales y su ágil fabricación en las instalaciones de Intramet.

De acuerdo a la siguiente tabla se decidió usar como material de inserción el bronce por su alta resistencia térmica y a la compresión, además de poseer un modulo de elasticidad de 10000 Kg/mm2. (En el Apéndice A se adjunta la tabla con las Propiedades básicas de Textolita, Lignofol y Bronce)

Entre las diferentes formas de sección transversal para los revestimientos se tienen: rectangular, pentagonal y cilíndrica, esta última se usa cuando el ángulo de contacto con el cuello es grande y se desea ahorrar material.

Figura 1.29. Tipos de inserciones

Con lo antes expuesto lo ideal era usar un cojinete de sección transversal pentagonal, de una aleación de aluminio ASM 850 y con un revestimiento de bronce. Se sugirió esta combinación de material por cuestiones económicas, porque colocar en todo el cojinete bronce resultaría de alto costo.

Figura 1.30. Esquema de ubicación de materiales en cojinete

Las dimensiones aproximadas de las inserciones son:

- Espesor: S= 0,08 d + 4 mm

S = (0,08*160) + 4

S = 16,8 mm

- Espesor del reborde: f ≈ 0,12 d

f ≈ 0,12 * 160

f ≈ 19,2 mm

- Ancho de inserciones: a’ = 2/3 d

a’ = 2/3 * 160

a’ = 106,67 mm

Figura 1.31. Dimensiones de inserción

Con las dimensiones halladas se acoplarán a las medidas de las ampuesas, que ya se encontraban fabricadas,  para que el acople de la inserción con ésta sea más preciso. Por lo tanto las dimensiones finales, son:

S = 26 mm

f ≈ 21mm

a = 184 mm

Luego de tener las dimensiones de las inserciones, se fundieron dos modelos (Figura 1.32.), se maquinaron y dejaron a medida.

Figura 1.32. Modelos fundidos en aluminio

En el proceso de mecanizado surgió un problema que no dejó continuar. El diámetro del rodillo de laminación donde va a ir acoplado con el cojinete es de Φ 160 mm, como se comentó anteriormente la inserción metálica iba a estar compuesta por dos aleaciones; en la base aluminio 850 con un recubrimiento de bronce. El bronce iba a estar sujeto al aluminio mediante pernos, como se muestran en la Figura 1.33.; pero al tratar de mecanizar la parte de aluminio, se notaron errores de paralelismo y excentricidad, por lo que fue necesario corregir con resina y maquinado, teniendo una pieza finalmente bien hecha.

Figura 1.33. Dimensiones del cojinete

Otra solución era optar por otro diseño de la inserción, como la que se muestra a continuación:

Figura 1.34. Esquema de cojinete

Esta opción no era la más óptima por lo que se requiera de mayor cantidad de material para la fabricación de las inserciones y su elaboración era más compleja; entonces era imprescindible buscar otra solución a este problema. Es así como se decidió usar el mismo esquema inicial pero lo único que se modificó era el material, se acordó usar la aleación de aluminio ASM 850 por su alta resistencia mecánica, con un agregado de grafito se mejoran las propiedades antifricción.

La aleación ASM 850, que es una aleación de aluminio que tiene la siguiente composición química:

TABLA 7

COMPOSICION QUIMICA DEL ASM 850

| Elemento | Porcentaje |
| --- | --- |
| Cobre | 0.7 – 1.3 |
| Magnesio | Max 0.10 |
| Manganeso | Max 0.10 |
| Silicio | Max 0.7 |
| Hierro | Max 0.7 |
| Estaño | 5.5 – 7.0 |
| Níquel | 0.7 – 1.3 |
| Titanio | Max 0.2 |
| Otros elementos | Max 0.3 |

A estos elementos se le añadió 0,25% en masa de grafito, para mejorar las propiedades tribológicas. Cabe mencionar que exceder los límites señalados de hierro, magnesio o manganeso; disminuye la ductilidad y aumenta la dureza.

Selección del Sistema de Lubricación.- Existen dos tipos principales de lubricación de laminadores: a) lubricación con aceites  minerales y b) lubricación con grasa.

Estas formas de lubricación se emplean, para reducir la fricción y el consumo de potencia relacionado con ella, para reducir el desgaste y evitar la corrosión en partes en movimiento y eliminar partículas abrasivas. En la lubricación con aceite se aprovechan las propiedades de: fluidez, viscosidad, adhesividad y capacidad calorífica.

Cuando se emplea grasa se aprovecha su capacidad de lubricar sin fluir, es decir, tapar las superficies de fricción y también protegerlas de la corrosión y de la entrada de materias abrasivas. Así, la grasa se emplea mucho para superficies de fricción sin retenes o con un retén que no podría impedir el escape del aceite. La capacidad de la grasa de no fluir y permanecer por largo tiempo en el punto de fricción es también una considerable desventaja, puesto que no puede emplearse para eliminación del calor.

## Determinación del coeficiente de rozamiento en cojinetes de deslizamiento lubricados.- Para determinar el coeficiente de rozamiento en cojinetes de deslizamiento lubricado se analiza la lubricación hidrodinámica de los cojinetes, teniendo en cuenta que la película lubricante formada por el movimiento de las superficies puede ser, o totalmente fluida, si la película es lo suficientemente gruesa para mantener totalmente separadas las superficies en movimiento, o semifluida o de película delgada, cuando ésta última no tiene el espesor suficiente para mantener completamente separadas las superficies en movimiento, existiendo en este caso, algún contacto entre las superficies. Cuando el lubricante es introducido a presión entre las superficies, la lubricación se denomina hidrostática, obteniéndose en este caso siempre una película gruesa.

Figura 1.35. ESQUEMA DE COJINETES DE DESLIZAMIENTO

Para el caso de película fluida, puede emplearse cualquier lubricante ya que el mismo solo se utiliza para separar las superficies. En cambio, en el de película delgada, el lubricante debe tener la propiedad de reducir el desgaste y la fricción del metal de las superficies en contacto y cuando se encuentran en movimiento.

Según lo visto anteriormente, en el flujo de un fluido, debido a su viscosidad existe un rozamiento interno entre las capas del mismo, siendo F la fuerza necesaria para provocar su desplazamiento. Entonces, se tiene:

(ec.1.32)

Siendo la superficie S igual a:

S = .d.l                                (ec.1.33)

Si se analiza el cojinete de fricción de la figura (Fig.1.35), la fuerza normal P que soporta la película de lubricante, debido al rozamiento existente entre capa y capa de fluido al deslizar unas sobre otras, produce la fuerza de rozamiento R. Si se denomina f al coeficiente de rozamiento, la expresión que da R, es:

R = f.P                                     (ec.1.34)

De la figura (Fig.1.35.b), la superficie S’ sobre la que actúa la fuerza P

S’ = l.d                             (ec.1.35)

La presión p producida en la superficie S’ por P, es:

a)   b) P = p.l.d                       (ec.1.36)

Por lo tanto, de la (ec.1.36a) y de la (ec.1.36b), resulta:

R = f.p.l.d                             (ec.1.37)

De la (ec.1.33) se obtiene:

(ec.1.38)

Por la ec.1.37) y la (ec.1.38) se puede escribir:

(ec.1.39)

La fuerza R obtenida a partir del rozamiento es la misma que la obtenida a partir de la viscosidad, por lo que se tiene:

a) F=R    b)  c)          (ec.1.40)

Integrando al (ec.1.40):

- b)   c)(ec.1.41)

Como es:

(ec.1.42)

Reemplazando en la (ec.1.41c) el valor de v dado por la (ec.1.42), se tiene:

(ec.1.43)

Haciendo en la (ec.1.43):

(ec.1.44)

Se obtiene:

(ec.1.45)

En la (ec.1.45) es f el coeficiente de rozamiento en cojinetes lubricados y K1 una constante característica de cada cojinete.

FIGURA 1.36. DIAGRAMA DE PRESIONES AXIALES

Debido a la carga P que soporta el rodillo, la presión p que se ejerce sobre la película del aceite lubricante hace que éste escape por los borde del cojinete, según se indica en la figura (Fig.1.36), obteniéndose un diagrama de presiones como el indicado en la figura (Fig.1.36b), es decir, máxima en el centro y mínima en los extremos.

De acuerdo a las formulas antes vistas, se realizaron los cálculos respectivos en una hoja Excel y se obtuvo:

| d = | 0,16 | m |
| --- | --- | --- |
| l = | 0,13 | m |

| Coeficiente de fricción= | 0,74 | Aluminio-Hierro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso | 275 | Kg | N= | 40031,38 | N |
| Carga Max | 4084,84 | Kg | F= | 29623,22 | N |

| S´= | 0,03 | m^2 |
| --- | --- | --- |
| de= | 0,000003 | m |
| p= | 1225229,3 | Pa |
| K1= | 8772,98 |  |

Grasa seleccionada:

Por lo tanto,

|  |  | Coeficiente de fricción de un cojinete lubricado |
| --- | --- | --- |
| f = | 0,32 |  |

Luego se debe determinar la cantidad de calor de los cojinetes.

Debido al rozamiento existe una potencia necesaria para vencer las fuerzas resistentes que aparecen por esta causa. Esta potencia se transforma en calor, el cual debe ser disipado a los efectos de evitar el calentamiento excesivo del cojinete, el cual haría disminuir la viscosidad del aceite lubricante, aumentando su fluidez y por lo tanto su escurrimiento del cojinete, por lo que disminuirían los efectos de la lubricación con los peligros de la avería de las superficies en movimiento.

Por otra parte, se vería afectado además, el material del cojinete, ya que por su bajo punto de fusión, se ablandaría y deformaría, si bien la temperatura del cojinete es menor que la del lubricante.

Las temperaturas de trabajo por lo general no deben superar los 80 ºC, aunque actualmente, debido a la mejora de las propiedades lubricantes y de los materiales, se llegan a mayores temperaturas.

FIGURA 1.37. ESQUEMA DE COJINETE Y RODILLO

Por lo tanto, el calor excesivo debe ser eliminado de los cojinetes, para lo cual, para su diseño y dimensionamiento debe conocerse la temperatura que tomará el mismo.

Analizando la figura (Fig.1.37), para el rodillo girando a n vueltas por minuto, el calor H generado en la unidad de tiempo  por la fuerza resistente R de rozamiento para una velocidad tangencial v del rodillo, será:

H = R..v                      (ec.1.46)

Para el coeficiente de rozamiento f del cojinete y la carga P que actúa sobre el rodillo, R  resulta:

R = f.P                          (ec.1.47)

Como P es igual a la presión media p que actúa sobre el área proyectada l.d del rodillo, es:

P = p.l.d                       (ec.1.48)

Por lo tanto, reemplazando en la (ec.1.46) el valor de R dado por la (ec.1.47), y en el valor que resulte, el valor de P dada por la (ec.1.48), se obtiene:

a)  H = f.P.v            b) H = f.p.l.d.v       (ec.1.49)

Entonces, de las formulas anteriores se tiene:

| P = | 25484,77 | N |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R = | 8255,11 | N |  |  |
| H = | 6639,15 | Watts | Calor generado |  |

Como se dijo, se debe evacuar el exceso de calor perjudicial para el funcionamiento del cojinete, por lo que su diseño deberá contemplar esta situación. La capacidad de evacuación del calor del cojinete depende de la diferencia de temperaturas, entre la que alcanza el cojinete, tc y la que alcanza el medio circundante ta, de la forma de la superficie de disipación, de la masa de los elementos adyacentes y del flujo de aire alrededor del cojinete. Existen gráficas, como la de la figura (Fig. 1.38), que dan la temperatura de la película lubricante en función de la temperatura del cojinete.

FIGURA 1.38. TEMPERATURA DEL LUBRICANTE vs TEMPERATURA DEL COJINETE

Según la teoría de transferencia de calor, el calor H disipado en la unidad de tiempo, puede obtenerse de la expresión:

H = hi.A.( tc – ta )                  (ec.1.50)

Siendo en la (ec.1.50), hi el coeficiente de la capacidad de disipación de calor en la unidad de tiempo, por unidad de área y por la diferencia de temperatura, A es el área de la superficie disipante. De acuerdo a la tabla 8, se tomó un valor de hi entre 4000 W/m2K a 40000 W/m2K

TABLA 8

CONDUCTANCIA INTERFACIALES DE ALGUNOS MATERIALES A PRESIONES MODERADAS

Si se toma,

| Hi= | 4000 | W/m^2.K |
| --- | --- | --- |

| tc = | 350,80 | K = | 77,80 | ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ta = | 300 | K = | 27,00 | ºC |

Y luego,

| Hi= | 40000 | W/m^2.K |
| --- | --- | --- |

| tc = | 305,08 | K = | 32,08 | ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ta = | 300 | K = | 27,00 | ºC |

Entonces se puede asegurar que la temperatura del cojinete varía entre 32,08 ºC a 77,80 ºC, valores que se encuentran dentro del rango de operación de la grasa.

En este proyecto se seleccionó una grasa para la lubricación de los cojinetes.

Adicional a los cojinetes de deslizamiento se fabricaron dos platinas curvas para sujetar el rodillo superior; se tomó como referencia una platina y se le ajustó a la curvatura del rodillo.

FIGURA 1.39. PLATINA CURVA

Luego con masilla se aumentó las dimensiones  en 4mm en todos los lados y se lo usó como modelo para fundir en bronce.

FIGURA 1.40. MODELO (PLATINA MODIFICADA)

Luego de tener el modelo, procedió a fundirlas en bronce por sus buenas propiedades antifricción aplicable a cojinetes. (Ver Apéndice A, Tabla de propiedades básicas de Textolita, Lignofol y Bronce)

FIGURA 1.41. PLATINAS DE BRONCE

En la Fig. 1.41 se muestran las platinas sobredimensiones, entonces el siguiente paso es maquinarlas para su posterior montaje; las dimensiones finales de las platinas se encuentra en la sección Planos de este documento.

CAPÍTULO 2

- CONSTRUCCIÓN DE PARTES Y MONTAJE

  - Cojinetes: fundición y maquinado, control de calidad metalúrgica

En el capítulo anterior se definió	 el material a utilizar en los cojinetes, las propiedades mecánicas y composición química de la aleación ASM 850 se adjuntan en el apéndice A.

Para comenzar el proceso de fabricación de los cojinetes se tomó como modelo el cojinete  de aleación de zinc que se hizo anteriormente con las medidas modificadas. Posteriormente se llevó a cabo el maquinado para darles las medidas del modelo de fundición, después moldear en arena y fundir los cojinetes definitivos en aleación de aluminio especial para cojinetes de deslizamiento tipo Al-Sn-Grafito. Se tomó en cuenta que el cuello de los rodillos ya poseía un diseño de curvatura y el cojinete debe acoplarse al mismo, para evitar concentración de esfuerzos por el cambio de sección en el rodillo. Esta curvatura impresa en el cojinete se hizo con macilla epóxica sobre el rodillo y luego esta curvatura se reprodujo nuevamente con epóxico de moldeo haciendo el positivo de la curvatura para tener el escantillón de control en maquinado tal como se ve en la Figura 2.1.b).

Figura 2.1.a) Reproducción de curvatura de rodillo, negativo de la curvatura;

Figura 2.1.b) Pieza hecha en masilla correspondiente a la parte positiva que se uso como herramienta de acople con el cojinete mientras se talla la curvatura

Después de haber mecanizado el modelo y haber dejado sus dimensiones en un 15 % incrementadas debido a la compensación por contracción lineal y volumétrica que sufre el metal al momento de solidificarse. Se fundieron 8 cojinetes de deslizamiento. Ver Figura 2.2.

Figura 2.2. Disposición de cojinetes en molino de laminación

Al fundir el lote de cojinete se aprovecha para obtener una muestra del material para realizar el control metalúrgico de la aleación, entonces se fundió una probeta tipo medallón para hacer control metalográfico, que esencialmente, es el estudio de las características micro-estructurales para relacionar esta con las propiedades mecánicas; y también se obtuvo una probeta rectangular para realizar ensayo de dureza Brinell.

Figura 2.3.a) Medallones de aluminio ASM 850

Figura 2.3.B) PROBETA PARA ENSAYO DE DUREZA

El ensayo metalográfico se inicia con la preparación de la probeta, que consiste en obtener una superficie plana y altamente pulida, lo cual se hace en 2 etapas, en primer lugar se hace el pulido grueso mediante el empleo de lijas que van desde el numero 180 hasta la 1500, luego de este desbaste se procede a realizar el pulido fino con paño  y alúmina. El final de la operación es la obtención de una superficie  especular que es la requerida para efectuar el ataque químico con acido sulfhídrico que es al adecuado cuando se usa aluminio (consultado del libro de metalografía ASM) y revelar adecuadamente la microestructura.

Figura 2.4.) Micrografía de medallones

FIGURA 2.5. COJINETES ANTES Y DESPUES DE SER MAQUINADOS

Luego de haber fundido los cojinetes, se maquinaron a las siguientes medidas:

FIGURA 2.6. DIMENSIONES FINALES DE COJINETES

Una vez que los cojinetes fueron maquinados, el siguiente paso a seguir es montarlos en las ampuesas y estas en los Parantes para que sean de soporte para los cilindros de laminación.

FIGURA 2.7. MONTAJE DE COJINETES

Luego se montaron los rodillos de laminación, como se muestra:

FIGURA 2.8. MONTAJE DE LOS RODILLOS

  - Cálculo y planos de fabricación de partes para transmisión

Como en el capítulo 1 se definió el problema de construir el sistema de transmisión de potencia por medio de bandas y poleas, en esta sección se hará una matriz de decisión para seleccionar el sistema de transmisión de potencia que proporcione seguridad en la operación y que tenga varias condiciones, a saber: que sea de construcción sencilla, que sea ergonómico y que tenga un costo bajo.

El primer diseño que se considera es el de catalinas, para luego pasar al de un sinfín-corona, con el que existe la posibilidad de un sistema de transmisión mixto y por último se tendrá en cuenta el caso de la compra de un Moto-reductor y transmisión por cadenas.

Sistema de reducción por catalinas y cadenas.- La cadena de transmisión de acero es un componente bastante complejo tanto por la forma en que trabaja, como por los materiales y los procesos de fabricación que incluye tratamiento térmico superficial, que son requeridos para que trabaje eficientemente y que dure en servicio. Afortunadamente, al igual que en el caso de las poleas y bandas, los fabricantes de cadena publican formas impresas o programas de computadora que permiten seguir pasos sencillos para hacer una selección correcta en las aplicaciones más comunes.

La cadena permite transmitir movimiento entre ejes paralelos. El arreglo más sencillo tiene un eje motriz y uno conducido girando en el mismo sentido, pero pueden hacerse arreglos con más ejes o hacer que giren en sentidos opuestos. Algunas de las ventajas que ofrece son:

- La rigidez de la cadena y la rueda dentada mantienen la sincronía entre dos o más ejes.

- Alta eficiencia, superior a 98% por etapa de reducción en cadena de rodillos

- Su construcción y materiales permiten una alta capacidad de carga y larga duración.

- La cadena no necesita estar en precarga para transmitir un par.

- Debido a que los extremos se unen con un candado, es fácil de instalar o reemplazar sin mover los ejes.

- Se puede adaptar a ambientes hostiles (temperaturas altas o bajas, humedad, presencia de aceite, etc.)

- Se adapta fácilmente a instalaciones expuestas o cubiertas.

- Permite arreglos con varios ejes conducidos a partir de un solo eje motriz.

- Hay flexibilidad para establecer la distancia entre los centros de los ejes.

- La elasticidad de los componentes y la presencia de lubricante amortiguan los impactos.

En cambio las desventajas que se pueden anotar son:

- Mayor nivel de ruido que la transmisión por poleas y bandas.

- Las cadenas estándar solo pueden transmitir en un plano.

- Su velocidad máxima de operación es un tanto limitada.

- La lubricación puede ser complicada

- Cuando se reemplaza una cadena, es probable que sea necesario reemplazar también las ruedas dentadas.

Desempeño.- En operación, una cadena es sometida a tensión en las placas laterales, esfuerzos de corte en los pernos y deslizamiento entre rodillos, bujes y pernos. La tensión es cíclica y tiene efectos en la cadena que dependen de la intensidad: el limite absoluto es la carga de ruptura; aproximadamente a un 65% de esta carga, para la mayoría de los materiales usados en cadenas de acero, se inicia el daño por deformación permanente; por debajo de este nivel, la cadena está sujeta a fatiga, entre menor sea la carga mayor será el número de ciclos de tensión y relajamiento que pueden soportar los componentes de la cadena; hay una carga, conocida como el límite de fatiga, por debajo de la cual no hay deterioro por fatiga pero la cadena sufre desgaste en las superficies de contacto entre el buje y el perno.

Una cadena debe seleccionarse con límite de fatiga superior a las cargas de trabajo. De esta manera la falla será por desgaste, evitando fallas catastróficas por fatiga, deformación o fractura catastrófica, que pueden dañar la máquina o causar lesiones al personal.

Además, el desgaste hace que la cadena se alargue, de manera que al medir la longitud total de la cadena se puede conocer el grado de desgaste y prever con tiempo la necesidad de reemplazarla.

Los fabricantes de cadena presentan la información de selección en gráficas o cuadros, que toman en cuenta el límite de fatiga en las placas laterales, un límite similar para bujes y rodillos, y la velocidad que provocaría la pérdida de la película lubricante y, por ello, daños al perno por roce directo con el buje figura 2.9.

Al entrar en contacto con la rueda dentada, los eslabones de una cadena pasan de una alineación más o menos recta a una angular. Este es un movimiento corto y rápido, que se inicia en una condición estática, en la que hay contacto metal con metal entre las superficies del perno y el buje, haciendo inevitable el desgaste e imprescindible la lubricación.

Figura 2.9. Tipos de fallas de cadenas.

Otros factores que influyen en el desgaste son: a más velocidad, mayor será el número de veces por unidad de tiempo que cada eslabón entre en contacto con una de las ruedas dentadas y el desgaste se dará con mayor rapidez; entre menos dientes tenga la rueda, más grande será el ángulo que tendrán que girar los eslabones, y mayor será el desgaste; y, en una cadena más larga, cada eslabón tardará más tiempo en volver a entrar a entrar en contacto con la rueda, de manera que el desgaste será menor.

Las bandas se acomodan alrededor de una polea redonda en forma tal que el contacto entre la polea y la banda se inicia siempre la misma línea tangente a la polea. Las cadenas, por el contrario, forman un polígono sobre la rueda dentada, esta geometría hace que la cadena tenga un movimiento lateral cíclico y pulsaciones en la velocidad figura 2.10. Entre menor sea el número de dientes en la rueda, mayor será el movimiento lateral y la variación de velocidad en el ciclo.

Figura 2.10. Desplazamiento lateral debido al efecto poligonal en una rueda de cuatro dientes

Cálculo de la Cadena.- Para facilidades de cálculo se utiliza un programa hecho en Microsoft Excel (Apéndice B), cabe recalcar que la reducción por catalina se aplica después de la primera reducción por bandas, hay que considerar que ahora el diseño exige menor velocidad de rotación de los rodillos.

En el programa se indica la potencia transmitida por la polea y la velocidad con la cual esta gira, para aproximar a la velocidad y torque requerido para laminar se tuvo que dar una relación de velocidad de 4 con la cual se obtiene una velocidad de 125RPM hallada por la siguiente fórmula.

ω3=ω2r                            (ec 2.1)

Se escogió un numero de dientes de la catalina impulsora de 21 porque debido a lo visto anteriormente mientras más dientes tenga hay menor ruido y dura mucho mas el diente claro sin excederse de 120 dientes, debido a que cada diente de la catalina tendría más tiempo antes de volver a ser engranada y aplicar trabajo, con eso voy a la tabla de Relación de velocidad para combinación de catalinas proporcionada por el manual Martin (Apéndice C) pagina E-150, el cual para un ratio de 4 tengo un numero de dientes de la catalina impulsora de 84 o simplemente lo hallo por la siguiente fórmula:

Z3=r*Z2                     (ec 2.2)

Donde Z2 es el número de dientes de la catalina impulsora y Z3 es el de la catalina impulsada.

En el capítulo 1 se encontró la primera reducción de velocidad por medio de bandas y poleas, teniendo en consideración que el motor impulsor tiene una potencia de 100 HP pero con su factor de servicio (1.2) es de 120 HP a una velocidad de rotación de 1750 RPM, al realizar la reducción se tiene una potencia incluido el factor de servicio de 115.25 HP a 500RPM pero al utilizar catalinas y cadenas para reducir más la velocidad, hay que multiplicar por un nuevo factor de corrección, que en este caso es de 1.3.

Este  factor de servicio de 1.3 fue escogida de  la tabla de Factores de Servicio proporcionada anteriormente en el capítulo1 o también en el Apéndice C, con esto se obtuvo una nueva potencia de servicio la cual fue calculada con la siguiente fórmula:

Pd2=F.S*Pot2                      (ec 2.3)

Donde Pd2 es la potencia de diseño, F.S es el factor de servicio y Pot2 es la potencia. Con los datos obtenidos de velocidad y potencia de diseño voy a la grafica de selección rápida de cadena del Martin (Apéndice C) pagina E-164, y la intercepción da en la línea #120 que tiene un paso de 1.5 pulg, con doble catalina, con eso voy a la tabla de la pagina E-158 y con los números de dientes de las catalinas encuentro sus respectivos diámetros.

Se observa que el diámetro de la catalina impulsada es de 1.04 metros lo cual es problema por la sobredimensión, porque no se podría montar en la caja de piñones del laminador.

La longitud de la cadena se la obtiene primeramente teniendo en cuenta que la distancia entre centros mínima es mayor que el diámetro exterior de la catalina más grande, para este caso el diámetro es de 1.04 m o 40.99 pulg. con lo cual la distancia entre centros C que se escogió fue de 40 veces el paso, sabiendo que cada paso es de 1.5 pulgadas, dando como resultado 60 pulgadas de centro a centro entre catalinas. Las fórmulas utilizadas para hallar la longitud  de la cadena y la distancia entre centros son:

Lc=2C+Z3+Z22+0.1013(Z3-Z2)24C           (ec. 2.4)

Donde Lc es la longitud de la cadena en pasos.

C=Lc-Z32-Z22+(Lc-Z32-Z22)2-8(Z3*Z22π)24        (ec. 2.5)

Y C también en pasos.

El ancho del diente de la catalina doble es de 0.894 pulg o 22.71 mm hallada en el catálogo de Martin (Apéndice C) página E-80.

Mientras que el tipo de lubricación recomendado por el mismo manual (Apéndice B) página E-170, el cual es tipo C que significa que es una lubricación por chorro de aceite.

Calculo del mecanismo Sin Fin Corona.- En los reductores tipo corona-sinfín, los ejes son perpendiculares, pero no están sobre el mismo plano, lo que permite mayor espacio para los soportes tanto del sinfín como de la corona. Este tipo de engranes permite relaciones muy elevadas de reducción, hasta 100:1 en un solo paso, ocupando un espacio pequeño. Su desventaja principal es su baja eficiencia. Hay reductores de dos o más pasos de corona-sinfín o un paso corona-sinfín con uno o más pasos de engranes cilíndricos.

Dependiendo de la geometría interna y de los materiales, un sistema de corona y sinfín puede o no trabajar en sentido invertido, es decir, con el eje de baja velocidad como lado motriz. Aunque esto es diferente para cada fabricante y diseño, se puede decir que en la mayoría de los casos los reductores con relación menor a 15:1 o 20:1, aproximadamente, pueden trabajar en sentido invertido (con una eficiencia sumamente baja) y los de relación mayor son autobloqueados, es decir, tienden a amarrarse si en estado estático se aplica un par en el eje de baja velocidad. Aunque un reductor sea autobloqueado, no es recomendable usarlo como freno para sostener una carga, ya que vibraciones o golpes pueden permitir el movimiento de la carga. Tampoco se recomienda realizar un frenado dinámico desde el eje de alta velocidad de reductores autobloqueados, ya que esta práctica puede causar daños en los engranes.

Figura 2.11. Reductor tipo corona-sinfín con brida (o campana) para servomotor y acople tipo fuelle de alta rigidez torsional. Cortesía de SIPCO

Dada su baja eficiencia y su tamaño relativamente pequeño, en algunas condiciones de trabajo los reductores tipos corona-sinfín requieren de lubricantes especiales o de sistemas de enfriamiento, como ventiladores o intercambiadores de calor.

Existen varios diseños para este tipo de engrane. El estándar tiene un sinfín cilíndrico y contacto tanto en el acercamiento de la corona al sinfín, como en la parte recesiva del movimiento.

En los engranes de acción recesiva el contacto solo ocurre en la etapa recesiva, lo que permite mayor capacidad y eficiencia. El sistema de sinfín con dientes de perfil cóncavo ofrece también ventajas en cuanto a capacidad y eficiencia. Y el diseño de doble envolvente, en que el sinfín sigue la forma de la corona, permite un mayor número de dientes en contacto para incrementar la capacidad y la eficiencia. Hay también sistemas que reducen el juego interno en los engranes, algunos de los cuales alcanzan a eliminarlo totalmente. Desde luego, el costo se incrementa en la medida que se hace más sofisticado el diseño.

A continuación se muestra las partes de un Reductor Sin-Fin Corona Figura 2.12 y 2.13 respectivamente.

FIGURA 2.12 Conjunto de mecanismo de tornillo sinfin envolvente único

FIGURA 2.13 Reductor de mecanismo de tornillo sinfin. (Reliance Electric Company, Greeneville, S.c.)

El cálculo que se realizo para el mecanismo del tornillo Sinfín-Corona estuvo basado en: “Manual de engranajes; Cálculo de Taller, de Casillas y en acotaciones del Libro de diseño mecánico de Shigley y Mabic” en el cual se encontró las ecuaciones para calcularlo y a continuación se detalla paso a paso como se realizó ese cálculo.

Primero, para hacer un cálculo preliminar se hizo referencia al Gear Hanbook y al libro de Diseño Mecánico de Shigley para lo cual se sigue el siguiente paso:

Como se tiene el motor de 100 HP a 1750 RPM y hay que llegar a una velocidad de laminación de 96 RPM aproximadamente tengo un ratio de 18 hallado con la siguiente fórmula:

r=mG=ω1ω2=175096=18.22

Utilizando exactamente 18 como ratio, mi velocidad de salida sería de 97.22 RPM, luego daría el número de entradas del sin-fin en el cual escogió 3 entradas, este valor fue multiplicado por el ratio resultando 54 dientes la corona y se lo denota a continuación:

NG=r*Nw=18*3=54

Donde NG es el número de dientes de la corona y Nw es el número de entradas del sin-fin. Con estos datos se dirige a la tabla 5-28 del Hanbook de Engranajes (Apéndice E), el cual da una distancia recomendada  entre centros (C) dependiendo de los dientes del engrane y las entradas del sin-fin, pero cabe recalcar que solamente la tabla tiene datos de selección para una y dos entradas del sin-fin.

Para este caso se eligió 8 pulg como la distancia entre centros, refiriendo solamente al número de dientes de la corona para doble entrada en cuyo caso está mal, para así luego encontrar el diámetro de paso del sinfín (d) con la siguiente fórmula:

d=C0.8752.2=80.8752.2=2.8 pulg

Con el cual se puede encontrar el diámetro de paso de la corona (D) con la siguiente fórmula:

D=2*C-d=2*8-2.8=13.2 pulg

Luego de esto encuentro el diámetro de raíz del sinfín (dR) con la siguiente fórmula:

dR=1.15*C0.8753=2.36 pulg

El modulo (M) se lo encuentra con la siguiente fórmula:

M=DNG=13.254=0.24 pulg/diente

Con esto obtengo el paso axial (px) con la siguiente fórmula:

px=M*π=0.24*3.1416=0.77 pulg/diente

Con el cual encuentro el avance (L) del sin-fin con la siguiente fórmula:

L=px*Nw=0.77*3=2.3 pulg

Y su ángulo de avance (λ) según Shigley es:

λ=ArctanLπ*Dw=0.256 rad=14.65°

Y según el Hanbook de engranajes el ángulo de avance es:

λ=ArctanDGr*Dw=0.256 rad=14.65°

Para así poder hallar el paso normal (pn):

pn=px*Cosλ=0.74 pulg

La altura total del filete (ht) es:

ht=pn2=0.37 pulg

La altura del trabajo (hK) es aplicada en:

hk=0.9*ht=0.33 pulg

El dedendum (bG) es:

bG=0.611*hK=0.2 pulg

Y el diámetro de raíz (dr) corregido es:

dr=Dw-2*bG=2.4 pulg

Si este diámetro de raíz es menor que el anterior se lo escoge si no es así se tiene que cambiar el ratio. El Angulo normal de presión (Φn) es recomendado según el hanbook de engranajes y el Libro de Diseño de ingeniería Mecánica Shigley (tabla 15.9 y 15.10) para un optimo funcionamiento como 20º.

Con todas estas fórmulas se realizó una hoja de cálculo en Microsoft Excel  (Apéndice B) y así poder variar cálculos y encontrar el que sea más eficiente.

Hallado todo esto se tienen datos preliminares para ahora comenzar a encontrar los datos definitivos con los cuales se podría llegar a construir este reductor sin-fin corona.

Una condición necesaria tienen que cumplir la medida diámetro de raíz dr tanto en la rueda (corona) como en el gusano (sinfín) para que estos encajen es que el dr calculado a lo último del programa es mayor que el primero, si no cumple esto se podría cambiar la razón de reducción siempre y cuando se llegue a suplir las cargas que necesita el laminador.

Conociendo que en los cálculos realizados hay ciertos errores como la elección de la distancia entre centros elegido anteriormente,  fue seleccionado simplemente para ir planteando el problema y poder llegar a resolverlo.

Teniendo los datos de carga y velocidad requerida para laminar y haciendo uso del motor de 100 HP a 1750 RPM se pueden dar las medidas definitivas del reductor sin-fin corona mostrado paso a paso a continuación.

Como primer paso, antes de comenzar a hacer el diseño del reductor hay que tener en cuenta  cual va ser la temperatura ambiente del sitio de operación del reductor, que para este caso se asume una temperatura de 25 ºC; cuantas entradas va a tener el sin-fin, a prioridad se elige que tenga 2 entradas para así poder encontrar datos de diseño en la tabla 5-28 del Hanbook de Engranajes (Apéndice E) como la distancia entre centros (C); y además para que este tenga mayor tiempo de operación debido a que tendría más capacidad de agarre y sufriría menor fatiga.

El ángulo normal de presión (Фn) igual a 20 º, que es el valor estándar y recomendado por diversos textos mencionados anteriormente, el factor de corte integral (kr) mencionado en el Hanbook de engranajes (Apéndice E) que servirá para encontrar el diámetro de raíz mínimo del sinfín de doble entrada, el factor de Lewis (y) mencionada en el Mabic (Apéndice D), para encontrar las fuerzas tangencial del engranaje.

Obtenidos todos estos datos procedo a realizar los cálculos,

Como se tiene el motor de 100 HP a 1750 RPM y hay que llegar a una velocidad de laminación de 96 RPM, se obtiene un ratio de 18.22 encontrado con la siguiente fórmula:

r=mG=ω1ω2=175096=18.22

Redondeándolo hasta el máximo superior exactamente el ratio es 19, mi velocidad de salida sería de 92.11 RPM, luego con las entradas del sinfín dadas anteriormente el cual se escogió 2, y este valor fue multiplicado por su ratio dando 38 dientes la corona y se lo denota a continuación:

NG=r*Nw=19*2=38

Con estos datos se hace referencia  a la tabla 5-28 del Hanbook de Engranajes (Apéndice E), el cual da una distancia recomendada entre centros(C) dependiendo de los dientes del engrane y las entradas del sinfín, por lo tanto se elige 15 pulg, para así luego encontrar el diámetro de paso del sinfín (d) con la siguiente fórmula:

d=C0.8752.2=150.8752.2=4.86 pulg

Para seguir con el cálculo se necesita saber si cumple con el siguiente intervalo o condiciones de borde de auto bloqueo al momento de impulsar el sin-fin a la corona.

C0.8753≤d≤C0.8751.6

Si cumple esta condición continua con los cálculos si no tengo que volver a cambiar datos iniciales hasta que cumpla, luego de esto se puede encontrar el diámetro de paso de la corona (D) con la siguiente fórmula:

D=2*C-d=2*15-4.86=25.14 pulg

Luego de esto encuentro el diámetro de raíz del sinfín (dR) con la siguiente fórmula:

dR=Kr*C0.8753=4.1 pulg

Y su ángulo de avance o desplazamiento (λ) según el Hanbook de Engranajes (Apendice E):

λ=Arctan0.87DmG*d=0.24 rad=13.87°

Con esto obtengo el paso axial (px) con la siguiente fórmula:

px=π*DNG=2.08 pulg/diente

Para así poder hallar el paso normal (pn):

pn=px*Cosλ=2.02 pulg

El modulo (M) se lo encuentra con la siguiente fórmula:

M=pxπ=0.66 pulg/diente

La altura total del filete (ht) es:

ht=pn2=0.37 pulg

La altura del trabajo (hK) es aplicada en:

hk=0.9*ht=0.33 pulg

El addendum (a) es:

a=0.225*pn=0.45 pulg

El dedendum (bG) es:

bG=0.611*hK=0.55 pulg

Y el diámetro de raíz (dr) corregido es:

dr=d-2*bG=3.75 pulg

Y según el Hanbook de engranajes el ángulo de desplazamiento central (λc) es:

λ=ArctanDmG*d=0.28 rad=15.84°

El ángulo de presión transversal o axial (Фx) es:

Фx=ArctanTanФnCosλc=0.36 rad=20.72 ͦ

El ancho de cara de la corona (FG) se calcula por medio de la formula:

FG=dr± 18  pulg

Del cual se encuentra el valor para los dos casos y se trabaja con su promedio, dando FG = 4.1 pulg.

El avance (L) del sinfín con la siguiente fórmula:

L=px*Nw=2.08*2=4.16 pulg

El paso diametral (Pd) es:

Pd=NGD=1.51 dientes/ pulg

Para el cálculo de los demás datos para la construcción del tornillo sinfín y su rueda o engranaje se toma referencia al libro Cálculo de Taller de A.L. Casillas pág. 184 a 185 (Apéndice F) y del mismo modo el cálculo para su fresa madre pág. 189.

Se tuvo que analizar si esta reducción daba el torque necesario, pero para eso se sigue el método del libro de “Mecánica y Mecanismos de Mabic”, el cual primero tiene que saber cuál es la velocidad tangencial de la corona, su fórmula es:

vtG=π*D*ω212=631.83piesmin

Fuerzas, Fricción y Eficiencia en conjuntos de mecanismo  tornillo Sinfín con rueda Helicoidal.

El sistema de fuerzas que actúa sobre el conjunto de gusano y mecanismo de tomillo sinfín por lo regular se considera que está compuesto por tres componentes perpendiculares, como se muestra en el caso de los engranes helicoidales y cónicos. Existe una fuerza tangencial, una carga radial y una carga axial que actúan sobre el gusano y el mecanismo de tomillo sinfín.

La figura 2.13 muestra dos vistas ortogonales (de frente y lateral) de un par de gusano y el mecanismo de tomillo sinfín, en el que sólo se ilustran los diámetros de paso de los engranes. La figura muestra el gusano y el mecanismo de tornillo sin-fin separados con las fuerzas que actúan sobre cada uno. Observe que, como consecuencia de la orientación de las dos flechas a 90°.

WtG=Wxw

WxG=Wtw

WrG=Wrw

Donde WtG es la fuerza tangencial en el engrane o corona, Wxw es la fuerza axial en el sin-fin, WxG es la fuerza axial en la corona, Wtw es la fuerza tangencial en el sin-fin, WrG y Wrw son las fuerzas radiales tanto en la corona como el engrane.

Figura 2.13. Fuerzas en un gusano y en un mecanismo de tornillo sinfín

FIGURA 2.14. Dibujo de cilindro de paso de un toRNillo sin-fín, mostrando las fuerzas que se ejercen sobre él por su corona helicoidal.

Desde luego, los sentidos de las fuerzas apareadas son opuestos debido al principio de acción/reacción. Primero se calcula la fuerza tangencial en el mecanismo de tomillo sin-fin y se basa en las condiciones de operación que se requieren respecto a torque, potencia y velocidad de la flecha o eje de salida.

La fricción juega un papel preponderante en la operación de un conjunto de mecanismo de tomillo sin-fin debido a que existe un contacto inherente por deslizamiento entre las cuerdas del gusano y los dientes del mecanismo de tomillo sin-fin. El coeficiente de fricción depende de los materiales que se utilicen, el lubricante y la velocidad de deslizamiento. Con base en la velocidad de línea de paso del engrane, la velocidad de deslizamiento es:

vs=vtGSen(λ)=2636.27piesmin

Y la velocidad del sin-fin es:

vtw=vs*Cos(λ)=2559.44piesminut

FIGURA 2.15. Componentes de lo velocidad en un engranaje de tornillo sinfín.

La AGMA recomienda las fórmulas siguientes para estimar el coeficiente de fricción para un gusano de acero endurecido, mínimo 58 HRC, un poco lijado, pulido o rolado, o bien, que tenga un acabado similar, que opera en un mecanismo de tornillo sin-fin de bronce. La elección de las fórmulas depende de la velocidad de deslizamiento. Nota: en las fórmulas vs tiene que indicarse en pies/minuto; 1.0 pies/minuto = 0.0051 m/s.

Condición estática: vs = 0; μ = 0.150

Baja velocidad: vs < 10 pies/minuto (0.051 m/s)

μ=0.124*e-0,074vs0,645

Velocidad más alta: vs > 10 pies/minuto

μ=0.103*e-0,11vs0.45+0.012

La figura 2.16 es una gráfica del coeficiente de fricción (μ) contra la velocidad de deslizamiento (vs).

Figura 2.16 Coeficiente de fricción contra velocidad de deslizamiento para gusano De acero y mecanismo de tornillo sinfin de bronce

Sabiendo que la velocidad de deslizamiento es mayor que 10 pies/min dependiendo de estos, el coeficiente de fricción se lo halló tomado la segunda condición y este dio:

μ=0.103*e-0,11vs0.45+0.012=0.014

La fuerza de fricción, (Wf), actúa paralela a la cara de las cuerdas del gusano y los dientes del engrane y depende de la fuerza tangencial en el engrane, el coeficiente de fricción y la geometría de los dientes, y como el motor de 100 HP necesita para laminar solamente 65.15 HP los 34.85 HP que no se utilizan se asume que es perdido por  fricción pero se sabe que es exagerado, así que de la siguiente formula de potencia perdida por fricción (PL) se obtiene la fuerza perdida por fricción:

PL=vs*Wf33000                          (ec. 2.6)

De donde

Wf=33000*PLvs=411.19 Lb

En esta ecuación la pérdida de potencia se indica en hp, vs, en pies/minuto y Wf  en lb.

Donde la fuerza tangencial del engrane es:

WtG=Wf*Cosλ*Cos(Фn)μ=26795.31 Lb

La fuerza axial, la radial del engrane y el torque transmitido por este se calcula con las siguientes ecuaciones:

WxG=WtGCosФn*Senλ+μCosλCosФn*Cosλ-μSenλ=7039.88 Lb

WrG=WtG*SenФnCosФn*Cosλ-μSenλ=10082.55 Lb

To=WtG*D2=336813.85 Lb*pulg

Donde el diámetro de paso del mecanismo de tomillo sin-fin (D) en pulgadas, Torque de salida (To) en lb*pulg, la velocidad de salida, (ω2) en rpm, el ángulo de desplazamiento (λ) y el ángulo de presión normal (Фn).

Donde el torque que me va a dar el reductor sin-fin corona es mayor al que voy a necesitar por tanto se puede construir este reductor.

Cabe recalcar que por la segunda ley de Newton (ley de acción y reacción) dice que a todo cuerpo que se le aplica una fuerza este va a reaccionar con una fuerza de la misma magnitud pero en sentido contrario, por lo cual se toma en cuenta que la fricción esta contrario a la dirección del movimiento y esta fuerza es calculada por:

Wf=μ*N

Donde la normal (N) es otra fuerza de reacción que en este caso da la carga aplicada del sin-fin a la corona (W) en cada instante y esta es:

W=N

W=Wfμ=29370.99 Lb

La potencia de entrada es la suma de la potencia de salida y la pérdida de potencia debida a la fricción.

Pi=Po+PL=100 HP

La eficiencia se define como la relación de la potencia de salida con la potencia de entrada.

η=PoPi*100=65.15 %

Como se observa en la ecuación de la fuerza tangencial, el ángulo de desplazamiento, el ángulo de presión normal y el coeficiente de fricción afectan la eficiencia. El que incide en mayor medida y sobre  el que mayor control ejerce el responsable del diseño es el ángulo de desplazamiento  (λ).

El Autobloqueo por sí mismo es la condición en la que el gusano impulsa al mecanismo de tomillo sin fin, no obstante si se aplica torque a la flecha del engrane, el gusano no gira. Se asegura. La acción de bloqueo es producida por la fuerza de fricción entre las cuerdas del gusano y los dientes del engrane del mecanismo de tornillo sin-fin y depende, en gran medida, del ángulo de desplazamiento. Se sugiere utilizar un ángulo de desplazamiento no mayor de 5.0° para asegurar que se presente auto bloqueo. Este ángulo de desplazamiento, por lo regular, requiere utilizar  un gusano provisto de cuerda única; el ángulo de desplazamiento bajo da por resultado un baja eficiencia, quizá tanto como 60 o 70% según el libro de “Diseño Mecánico de Mabic”.

A continuación se explica un método aproximado para calcular la tensión por esfuerzo de flexión en los dientes del mecanismo de tomillo sin-fin. Debido a que la geometría de los dientes no es uniforme a lo largo del ancho de la cara, no es posible generar una solución exacta. Sin embargo, el método que se explica debe hacer una proyección de la tensión por esfuerzo de flexión con precisión suficiente como para verificar un diseño ya que casi todos los sistemas de gusano y mecanismo de tomillo sin-fin están limitados por la corrosión, el desgaste o por consideraciones térmicas más que por la resistencia.

La AGMA, en su estándar 6034-A87 no incluye un método para analizar engranes de gusanos en cuanto a resistencia. Sólo se analizan los dientes del mecanismo de tomillo sin-fin debido a que la envolvente del gusano es inherentemente  más resistente y por lo común se fabrican de un material con mayor resistencia.

Un factor de velocidad (Kv) recomendado por Mabic es el siguiente:

Kv=12001200+vtG=0.66

Por tanto la carga dinámica (Wd) puede estimarse a partir de:

Wd=WtGKv=40903.73 Lb

La tensión en los dientes (σ) del engrane puede calcularse a partir de:

σ=Wdy*FG*pn=31290.12 psi

Donde (y) es el factor de forma de Lewis (véase tabla 9) y (FG) es el ancho o espesor de la cara del engrane.

TABLA 9

FACTOR DE FORMA DE LEWIS

Sólo se proporciona un valor para el factor de forma de Lewis para un ángulo de presión específico porque es muy difícil calcular con precisión el valor real y no varía mucho con el número de dientes. Debe utilizarse el valor real de ancho o espesor de la cara, hasta un límite de dos terceras partes del diámetro de paso del gusano.

El estándar AGMA 6034-A87 proporciona un método para calificar la dureza superficial de gusanos de acero endurecido que funcionan con engranes de bronce. Las especificaciones o calificaciones se basan en la capacidad de los engranes para operar sin daño significativo  debido a la corrosión o el desgaste.

El procedimiento exige calcular una carga tangencial calificada (WtR) a partir de:

WtR=CSDG0.8FeCmCv                         (ec. 2.7.)

Donde, CS es el factor de materiales (de la figura 2.17), DG es el diámetro de paso del mecanismo de tomillo sin-fin, en pulgadas, Fe es el ancho o espesor efectivo de la cara, en pulgadas. Utilice el ancho o espesor real de la cara del mecanismo de tomillo sin-fin hasta un máximo de 0.67 Dw, Cm es el factor de corrección de relación (figura 2.18) Cv es el factor de velocidad (figura 2.19)

FIGURA 2.17. Factor de materiales, CS para distancia central> 3.0" (76 mm). (Se tomó del estándar AGMA 6034-A87, Práctica para reductores de velocidad para mecanismos de tornillo sin-fín y para motores con engranajes reductores, con permiso del editor American Gear Manufacturers Association , 1500 King Street, Suite 201, Alexandria, Va. 22314.)

Figura 2.18. Factor de corrección de relación, Cm contra relación de engranes, mG

Figura 2.19. Factor de velocidad, Cv contra velocidad de deslizamiento

Estas medidas estarían en condiciones de ser usadas pero se tiene que trabajar con las cargas que se requieren para laminar.

Figura 2.20. Diagrama de cuerpo Libre Corona

Con el cual se calculan todas las fuerzas de contacto teniendo lo siguiente:

En el cual se comprueba lo que antes ya se había calculado.

Con esto se realizan los planos respectivos del acople Sinfín-Corona figura 2.21.

Figura 2.21. Acople del Sinfín-Corona

Con el cual se encontró la masa para ver si resulta considerable construirlo sabiendo que el material a construir es en Cobre y porque además va afectar este peso cuando se tenga que seleccionar que tipo de cojinete es necesario.

Figura 2.22. Diagrama de cuerpo Libre del S-F

De la misma manera se encontró la masa para establecer el costo de construcción sabiendo que el material a construir es un Acero ASSAB 7210 y porque además va afectar este peso cuando se tenga que seleccionar que tipo de cojinete es necesario.

Y así finalmente encuentro todas las cargas aplicadas al reductor Sinfín-Corona.

Hay que tener en cuenta cuanto se eleva la temperatura interiormente en la caja, para eso el libro de “Diseño Mecánico de J. Shigley” ilustra un método, que  se muestra a continuación.

El área lateral mínima (Amín) de contacto en el mecanismo del rodillo sin-fin se lo calcula:

Amin=43.2*C1.7=4313.59 pulg2

Del cual se redondea hasta el próximo mil superior por lo tanto el Amín es ahora 5000 pulg2.

Luego de esto se calcula la potencia disipada por fricción (Hf)

Wd=Wf*vs33000=33.85 HP

La potencia máxima del sin-fin (Hw) capaz de resistir es:

Hw=Wtw*vtw33000=546 HP

La potencia máxima de la Corona (HG) capaz de resistir es:

HG=WtG*vtG33000=503.03 HP

La eficiencia mecánica (e) del mecanismo se lo toma con la siguiente formula debido a que es impulsado por el sin-fin.

e=CosФn-(μ*Tanλ)CosФn-(μ*Cotanλ)=0.94

La tasa perdida de calor máximo (Qmax) es:

Qmax=33000*1-e*Hw=1088020.76 pies*Lb/min

El coeficiente de convección (U) es:

U=ω13939+0.13=0.574 Pies*Lbmin*pulg2* ͦF

Por tanto la temperatura del colector del aceite máximo (tsmax) es:

tsmax=tamb+QmaxU*Amin=455.92 ℉=235.51 ℃

Y en condiciones normales el calor perdido (Q) es:

Q=33000*1-e*(Pi-2Ha)=195284.35 pies*Lb/min

Por tanto la temperatura del aceite (ts) a condiciones normales es:

ts=tamb+QU*Amin=145.01 ℉=62.78 ℃

El único problema que se predice en estos cálculos el aceite dentro de la caja de reducción va a calentarse un poco, además la construcción de dicha caja va a tardarse demasiado tiempo y va a resultar costoso. Para facilidad de cálculo se realizo una hoja de cálculo en Microsoft Excel (Apéndice B) y así poder realizar varios cambios dependiendo de qué reducción se desee.

Compra de un moto-reductor: Se realiza la cotización de un moto-reductor de segunda mano en buen estado cuyos datos de placa son 70 HP y su velocidad angular es de 1170 RPM y la velocidad de salida a través del reductor es 240 RPM, Figura 2.23.

Figura 2.23. Moto-reductor

Para calcular de manera más apropiada el torque y la potencia de salida del mismo se tuvo que contar el número de dientes del reductor para así hallar su relación de transmisión, y los datos obtenidos fueron los siguientes:

Con las fórmulas básicas que ya se propusieron anteriormente se cálculo y dio lo siguiente:

Con estos datos se nota que no se alcanza la velocidad requerida para laminar, ni el torque requerido por lo tanto se calculó un nuevo reductor de velocidad con cadena y catalina y sus resultados son:

Con estos datos se consulto al Ing. Roberto Salazar de la compañía Hivimar sobre estas catalinas y cadenas a utilizar. El resultado de esta consulta fue que las catalinas no habían en el Ecuador pero la cadena si, el mismo ingeniero proporcionó una muestra figura 2.24.

Figura 2.24. Muestra de la cadena Nº 120, según Martin.

Entonces hacen los planos respectivos de las catalinas para que puedan ser construidas figura 2.25.

Figura 2.25. Catalinas

Realizando una matriz de decisión para ver cuál sería la mejor elección del sistema de transmisión de acuerdo a la necesidad. En la matriz se evaluaron los siguientes factores:

- Seguridad: Que tan seguro es el mecanismo para el operario de la maquina.

- Tiempo de Construcción: Con qué facilidad o cuánto tiempo se demoraría tener el sistema completo, listo para montar.

- Menor espacio a ocupar: que mecanismo ocuparía menor espacio al instalarse.

- Menor Costo: Al momento de adquirir el sistema cual tendrá menor costo

Los sistemas de reducción de velocidad son los mostrados en los capítulos anteriores y son:

Sistema 1: Transmisión de potencia solamente Bandas y Poleas.

Sistema 2: Transmisión de potencia primera parte con bandas y poleas y segunda parte con Catalinas y Cadenas.

Sistema 3: Transmisión de potencia por medio de reductor Sinfín-Corona.

Sistema 4: Transmisión de potencia a través del moto-reductor y catalinas y cadenas.

Tabla 10

Matriz de decisión

| Calif. | Característica | Sist. 1 | Sist. 2 | Sist. 3 | Sist. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Seguridad | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Tiempo de Construcción | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Menor espacio a ocupar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Menor Costo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Calif. Total | 6 | 5 | 5 | 10 |

Y por medio de la matriz se escoge el sistema 4.

Adicional se tuvo la facilidad de que hubo una oferta para la compra de unas catalinas sencillas con una cadena doble #140, con una relación de transmisión de 2.9, con el cual da una velocidad de laminación de 82.41 RPM; los cálculos están en una hoja de cálculo en Microsoft Excel (Apéndice B).

  - Cálculo y construcción de cimentación para moto-reductor

Antes de iniciar el cálculo de la cimentación se debe dejar claro donde exactamente va a estar ubicado el molino de laminación y por supuesto el moto-reductor.

Entonces se consideró hacer una distribución de planta en papel a escala, en la parte del taller de Intramet donde se montará el conjunto, para que cualquier modificación o movimiento de maquinas que se deseara hacer, se la haga con más libertad. La Figura 2.26. muestra una de los primeras distribuciones de planta

Figura 2.26. Distribución de planta inicial

Luego de algunas distribuciones realizadas se decidió la más conveniente, en la que existiera espacio para que en el futuro se pueda acoplar un molino de laminación de planos con el mismo moto-reductor. La distribución final se tiene en la siguiente foto.

Figura 2.27. Ubicación de molino de laminación experimental

A continuación se muestra la ubicación de las cimentaciones (Figura 2.28.a) y 2.28.b)) en el área del taller

Figura 2.28 Ubicación de cimentación

Conociendo la ubicación de la cimentación del moto-reductor, se procedió a limpiar el área para hacer fosos para las cimentaciones de hormigón tal como se aprecia en la Figura 2.29.

Antes

Después

Figura 2.29. Limpieza de área donde se ubicara el molino

Las cimentaciones de maquinarias constituyen una parte muy importante en cualquier instalación industrial, pues el diseño de una cimentación de maquinaria es más complejo que aquel de una cimentación de un edificio, por las condiciones de las cargas dinámicas de una máquina.

Generalmente, el diseño de las cimentaciones ha sido siempre un arte y no una ciencia, es por esto que se hace uso de la experiencia de los instaladores, que hayan realizado previamente numerosas instalaciones y no improvisar nunca con diseños al azar, que podrían ser muy costosos cuando se cometen errores. Las cimentaciones deben ser diseñadas de tal forma que la maquinaria pueda ser colocada, nivelada, alineada y acoplada a su equipo auxiliar de la manera más exacta posible, para así evitar problemas en el momento de la operación de la maquinaria. El no tomar precauciones en el diseño podrían causar desalinamiento, vibraciones fuera de fase, roturas de arboles, falla en los acoples, etc.

Entre los factores que se deben tomar en cuenta para la construcción de una cimentación, se tienen:

- Resistencia al asentamiento vertical.- Es aconsejable limitar la presión de soporte sobre el suelo en un margen de 40 – 60% como factor de seguridad.

- Asentamiento Diferencial.- Significa que la cimentación tiende a asentarse parcialmente de un lado mientras que el otro se mantiene firme. Esto puede resultar perjudicial para los arboles, al menos que se coloquen acoplamientos flexibles, también este tipo de asentamiento podría causar fracturas en la estructura de la maquinaria.

- Cambios térmicos.- Las fuentes caloríficas pueden ocasionar dilataciones térmicas y podrían producirse deformaciones ya sea en la cimentación, en la maquina o en accesorios.

- Protección anticorrosiva.- Una de las formas para evitar la corrosión es construyendo la cimentación a cierta altura sobre el nivel del suelo y así se evita que cualquier humedad o el agua que se usa para lavar el piso  alcance la estructura de la maquina o de los pernos de anclaje.

El moto-reductor a montar posee una velocidad inicial de 1170 rpm y al estar acoplado al reductor da una velocidad final de 240 rpm, por esta razon el motoreductor se encuentra dentro del grupo de las maquinas o equipos de alta frecuencia, es decir, que su velocidad de rotacion oscila entre 300 – 1000 rpm.

Se decidió construir una cimentacion tipo bloque para el moto-reductor por ser rigida y de buenas características con respecto a la absorción de vibración, de todas formas el moto-reductor tambien fue montado sobre una estructura tipo armazon por recomendación de un especialista. (Ver Figura 2.30.)

Figura 2.30. Moto-reductor

Para seleccionar las dimensiones de la cimentación, se tomó como área de ésta, el área que proyecta el moto-reductor sobre el suelo aumentada en un 40%. La altura de las cimentaciones esta siempre relacionada con su peso, debido a que la cimentación debe tener mayor peso que la maquina a montar, porque la hace más rígida y por ende se aíslen vibraciones, especialmente la frecuencia natural del moto-reductor.

| Peso m-r = | 1000 | Kg |
| --- | --- | --- |
| % adicional= | 25% |  |
| Peso ciment= | 1250 | Kg |
| Densidad concreto= | 2400 | Kg/m^3 |
| Volumen ciment = | 0,521 | m^3 |
| Area ciment= | 1,48 | m^2 |
| Altura ciment= | 0,35 | m |

Para verificar si la fundación es apropiada, se toma el peso de la maquina y se multiplica por 1.25. Este valor en Kg se divide por el área en cm2 de la fundación y debe dar máximo 2.5 Kgf/cm2, si es menor mucho mejor debido a que cada cm2 de la fundación esta a menor presión o esfuerzo de aplastamiento, el cual también me dice si esta cimentación se me va o no a hundir, si sale mayor a 2.5 Kgf/cm2 hay que aumentar el área de esta cimentación.

Para este caso el área de la cimentación del Moto-Reductor es de 14800 cm2 y el peso multiplicado por el factor 1.25 es 1250Kg, dividiéndolo como dice la regla anterior mencionada me da 0.084 Kgf/cm2, el cual es muy aceptable.

Mediante un programa de concretos se encontró la cantidad de material que se requería para construir la cimentación.

Figura 2.31. Materiales para elaborar concretos

Entonces, una vez teniendo la ubicación de la cimentación, se continuó marcando el área para romper el contrapiso del taller.

Luego se ubicaron los pernos de anclaje en la estructura metálica interna y después se fundió la cimentación. Se dejó secar por 12 días para que solidifique bien y luego no existan fisuras o desplomamientos.

Figura 2.32. AREA PARA ConstrucciÓn de cimentaciÓn

Después de esto se coloco los pernos de anclaje los cuales fueron adquiridos por medio de una varilla roscada cromada para que no se oxide, esta fue soldada a una plantilla hecha de varilla como se muestra en la figura 2.33., cabe recalcar que los cada perno fue soldado a la medida de cada orificio de las bases del Moto-Reductor, Caja de Piñones, y Soportes de Rodillos de laminación.

.

Figura 2.33. COLOCACION DE LOS PERNOS DE ANCLAJE

Antes de fundir la cimentación se coloco una tubería galvanizada MTU  para uso exclusivo del cableado de conexión del moto-reductor, figura 2.34.

Para así finalmente fundir con cemento y esperar que se seque la cimentación para montar el moto-reductor, figura 2.35.

Figura 2.34. TUBO PARA CONEXIÓN ELECTRICA

Figura 2.35. CIMENTACION DEL MOTO-REDUCTOR

  - Montaje de moto-reductor

La supervisión del montaje del moto-reductor es una tarea de mucho rigor, puesto que el informe se deben incluir la historia total del trabajo, los ajustes o cambios que se hayan efectuado durante el montaje; además de las pruebas realizadas al moto-reductor en su funcionamiento inicial.

Este proceso de montaje inicia luego de que la cimentación este fundida y que en esta se hayan colocado los pernos de anclaje. Como el moto-reductor pesa alrededor de 1 Ton. Y se deben tomar las seguridades del caso, se utilizó el tecle de 5000 Kg de capacidad y la ayuda de cuatro personas.

Figura 2.36. DESMONTAJE DE LAS PARTES DEL MOTO-REDUCTOR

Primero se alineó el área de los  pernos con cuerda, después se levantó el moto-reductor con el tecle para colocarlo en un carrito de servicio pesado y llevarlo cerca del área de montaje, se movió el tecle (ver Figura 2.36.), se dividió en partes al moto-reductor para que sea más fácil movilizarlo y montarlo.

Primero se montó la base metálica, luego el motor y finalmente el reductor de velocidad.

Figura 2.37. MONTAJE DEL MOTO-REDUCTOR

Y se volvió a sujetar el moto-reductor para alinearlo a los pernos de anclaje y de esta forma quedó montado para posteriores operaciones de prueba de funcionamiento.

CAPÍTULO 3

- EVALUACIÓN  TÉCNICA Y ECONÓMICA

  - Simulación de proceso de laminación en molino plano

El proceso de simulación se realiza en un molino de laminación plana para evaluar como varia la resistencia mecánica conforme se deforma el material. Las pruebas se realizan bajo los mismos parámetros de deformación que se usarían en el molino de laminación de redondos, algo que también ayuda a definir esta prueba es, sí la laminación se debe realizar en frío o en caliente y como afecta la temperatura a la resistencia mecánica.

Por lo general, los laminados redondos se obtienen a partir de óvalos, y éstos, a partir de cuadrados. Si se habla de las proporciones de los óvalos, estas son muy variables, oscilando desde un ovalo casi circular (1, 2, 4, 6), ver Figura 3.1., al óvalo muy plano (3, 5, 7, 8).

Figura 3.1. Porciones de óvalos

En este caso se harán redondos de 10 mm, que está en el rango de los redondos pequeños (8 a 10 mm), para este caso se recomienda el uso del óvalo plano.

Sería preferible usar, para los tamaños pequeños, un óvalo casi circular, ya que el ovalo plano desgasta el canal final muy pronto.

Para hallar el ensanchamiento libre en laminación plana, se puede usar una fórmula adecuada sin inconvenientes, pero cuando se trata de calcular dicho parámetro en pases de diamante, óvalo, cuadrado, etc. Las condiciones deben ser similares a las de laminación plana, y esto se lo realiza mediante el “método del rectángulo equivalente” que se muestra a continuación.

Figura 3.2. Método del rectángulo equivalente

En la figura 3.2 se muestra un esquema del Método del rectángulo equivalente, donde muestra un ovalo entrando en un pase cuadrado; los perfiles se interceptan sobre los ejes xx – yy, siendo así la distancia entre estas líneas, el ancho (w1) del rectángulo equivalente, mientras que sus altura h1 y h2, se encuentran al dividir el área del óvalo y el cuadrado respectivamente para w.

De esta manera queda reducido el problema a encontrar el ancho w2 de una barra de altura h2, cuando se lamina en rodillos de diámetro D una palanquilla de ancho w1 (ancho inicial del ovalo) y altura h1.

Luego se emplean las formulas de Ekelund, que ha dado resultados aceptables:

Xo= R*(h1- h2 )1/2

Y=3,2µXo2

Z=2,4Xo(h1-h2)

C=|2h1-h2h1+h2|

D=w22B

E=D+Loge w

F=E+C

w22B+Loge w2=F

La incógnita w2 se puede encontrar rápidamente por tanteo.

Donde

µ = Coeficiente de fricción entre barra y rodillos

R = (Radio del barril + Espacio entre rodillos – h2) / 2

Producción de redondos.- La mayoría de los productos redondos son laminados por el método del “redondo guía” en el cual un óvalo conveniente es mantenido por guías, con el eje mayor vertical, alimentando el redondo acabado de manera que se forme en un pase, una sección redonda exacta. El óvalo llamado conductor, puede ser formado desde un cuadrado, un redondo o un óvalo panzón (óvalo que ha sufrido trabajo lateral), los cuales a su vez se producen en el canal preparador. Para conseguir llegar a este pase antepenúltimo son variadas las secuencias que pueden seguirse, entre ellas se tienen: diamante-cuadrado, óvalo-cuadrado, óvalo-redondo, óvalo-óvalo, panzón-óvalo. Lógicamente, la palanquilla de arranque y el número de pases disponibles influenciarán directamente en el diseño usado.

Análisis plástico del proceso de laminación (método del equilibrio).- se hacen las siguientes asunciones:

- El arco de contacto es circular; no hay deformación elástica de los cilindros.

- El coeficiente de fricción es constante en todos los puntos del arco de contacto.

- No hay ensanchamiento lateral por lo que la laminación puede estudiarse como problema de deformación plana.

- Las secciones verticales se mantienen planas.

- La velocidad periférica de los cilindros es constante.

- La deformación elástica del material que se lamina es despreciable frente a la deformación plástica.

- Se cumple el criterio de la energía de distorsión para la deformación plana.

Se deja pendiente esta práctica de laboratorio para hacerlo en otra tesis, tal como se convino con el director de la presente tesis, se deja planteado el problema y como resolverlo.

Esquema de la sección transversal de cada uno de los pases que se realizan para laminar redondos

Figura 3.3. Sección transversal de los pases del rodillo

Figura 3.4. Dimensiones de las secciones de los pases

Este proceso de experimentación se lo quiso realizar de forma análoga con un molino de laminación plana, para esto se fundieron dos placas modelo de aleación de aluminio ASM 7075 (ver características en Apéndice A)

FIGURA 3.5. ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ALEACION 7075

Se fabrico un pequeño probetero figura 3.6.para placa de dimensiones 120 x 130 x 8 mm.

FIGURA 3.6. PROBETERO

Luego se procedió a fundir figura 3.7 la aleación 7075 a partir de la aleación 6063 que es la utilizada en la fabricación de perfiles de aluminio, para ventanas, puertas, tuberías, etc. Que posee una composición muy parecida a la 7075, pero en proporciones menores de sus elementos aleantes figura 3.5.

FIGURA 3.7. HORNO DE FUNDICION

Luego de que se coloca la colada en el probetero y dejarlo enfriar se obtuvo las placas de aluminio (figura 3.8), que servirán para realizar una simulación en el laminador plano que tiene la facultad.

FIGURA 3.8. PLACAS  DE ALUMINIO.

  - Costo del proyecto y costo del producto

En el presente capítulo se realizó una evaluación económica del molino experimental de laminación de varillas, para ello se requirió una estimación de costos para la fabricación de cada una de los elementos que conforman el laminador.

El molino de laminación de redondos esta avaluado en $15000, mostrado en la tabla 11, valor que se debe recuperar con la producción que se obtendrá cuando se ponga en operación.

Tabla 11

Listado de partes del laminador con su precio

| Descripción | Cantidad | Costo uni. | Costo total |
| --- | --- | --- | --- |
| Moto-reductor | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
| Catalinas conductora | 2 | 300,00 | 600,00 |
| Catalina conducida | 2 | 600,00 | 1200,00 |
| Cadena Nº 140 | 1 | 630,00 | 630,00 |
| Parante | 2 | 600,00 | 1200,00 |
| Ampuesa | 8 | 76,00 | 608,00 |
| Cojinetes de deslizamiento | 8 | 50,00 | 400,00 |
| Rodillos de laminación | 3 | 900,00 | 2700,00 |
| Tornillo regulador | 2 | 25,00 | 50,00 |
| Resortes | 4 | 22,00 | 88,00 |
| Pernos | 50 | 35,00 | 1750,00 |
| Pintura anticorrosiva | 2 | 160,00 | 320,00 |
| Cardanes | 3 | 300,00 | 900,00 |
| Cimentación | 2 | 120,00 | 480,00 |
|  |  | $ | 14426,00 |

Para saber cuál va a ser el costo del producto laminado, se deben añadir los cálculos de consumo energético:

- El motor trabaja a 52.2 KW

- Tiempo de operación: 8 horas diarias, 3 días a la semana, que da un total de 1152 horas al año.

- El precio del Kw-hr en trifásica es de USD 0.07, entonces

52.2 KW * 1152 hr = 60134.4 Kw-hr *  $0.07 / Kw-hr

= USD 4209.41/ año.

Las dimensiones de la varilla laminada serán:

D = 10 mm                        L = 3 m

Entonces el volumen de la varilla es:

V= Π* D24*L

V= Π* 0.0124*3

V= 2.36* 10-4 m3

Debido a que no se pudieron hacer las pruebas en el molino de laminación plano, también se pueden realizar laminaciones de aleaciones de Cobre como la aleación Berilco 10 (ASM C17500) que contiene 0.5 % de Berilio y 2.5% de Cobalto, la densidad es es 8750 Kg/m3, la varilla pesa:

m= ρ*V=8750 Kgm3* 2.36* 10-4 m3

m=2.07  Kg=2070 gr

Si se tiene 6 pases de laminación hasta llegar a los 10 mm de diámetro final, por cada pase se demora en promedio 1 minuto por lo tanto en los 6 pases que hay que darle, se tiene un tiempo de 6 minutos por varilla laminada, en 1 hora tendré 10 varillas y la maquina trabajara durante 8 horas diarias por lo tanto al día tendré 80 varillas.

m=2.07Kgvarilla*80varillasdia=165.6 Kgdia

Si se trabaja 3 días a la semana laminando varillas.

3 diassemana*4 semanas1 mes*12 meses1 año=144diasaño

144diasaño*165.6Kgdia=23846.4 Kg de Cuaño

80varillasdia*144diasaño=11520 Varillas de Cuaño

Si el precio del kilogramo del Cobre en bruto es de $ 6.49

23846.4 Kg de Cuaño*$6.49Kg de Cu=154763.14 $año

Para el uso del laminador se necesitan 2 operarios, el costo de la hora hombre para este caso es de $2.5/hora

2*$2.5hr*8hrdia*3diassemana*4semanasmes*12mesesaño= $5760año

Solo en mano de Obra.

Por tanto el gasto total al año es:

| Egresos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materia prima | 154763.14 |  |  |
| Consumo energético | 4209.41 |  |  |
| Mano de obra | 5760 |  |  |
| Costo del Equipo | 15000 |  |  |
| $ | 179732.55 | Costo de producción |  |
| más 20% utilidad | 35946.51 |  |  |
| $ | 215679.06 | Valor total anual, valor que debo recibir para que sea rentable |  |

Si 23846.4 Kg la venderé en $ 215679.06 / año, en cuanto podré vender 1 Kg:

$ 215679.06/año 23846.4 Kg/año=$ 9.04Kg

Si la varilla pesa 2.07 Kg, el costo de la varilla será:

$ 18.71, precio accesible en el mercado ecuatoriano.

En el primer año de operación de la maquina se puede recuperar la inversión debido a que se van a tener 11520 varillas por los $ 18.71 que vale cada varilla dando un total al año de $ 215571.45

CAPÍTULO 4

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Luego de haber desarrollado este proyecto en un 90 % de lo esperado y que no fue culminado por circunstancias fuera del alcance de las personas a cargo del proyecto, se tienen las siguientes conclusiones:

- Se cumplió con el objetivo de rediseñar el sistema de transmisión de potencia, se concluye que el conjunto moto-reductor y cadenas es el más apropiado, porque tiene costo accesible y hubo la facilidad de encontrarlas en el mercado.

- El uso de la aleación de aluminio ASM 850 (Al-Sn) con grafito para los cojinetes fue una solución económica y fácil de llevar a cabo en las instalaciones de Intramet y será considerado como material de estudio, es un compuesto en matriz metálica, una imitación del hierro gris, que es considerado un material compuesto natural.

- Antes de Obtener el Moto-Reductor, se encontró cual iba a ser la potencia, el torque  y velocidad requerida para laminar Cobre y Aluminio las condiciones más criticas encontradas son: 65.15 HP de potencia, 42755.30 Lb.pulg y 96 RPM de velocidad, siempre y cuando se realice laminación en caliente, 350 ºC para el cobre y 450 ºC para el aluminio.

- El costo de la varilla laminada que se obtuvo es accesible en el mercado y permite que este negocio sea rentable para las pequeñas industrias.

- En el caso del Sinfín-Corona el número de envolventes en el Sinfín  posee el efecto más considerable sobre el ángulo de desplazamiento. Cuanto mayor sea el ángulo de desplazamiento,  hasta (λ) = 450 aproximadamente, mayor será la eficiencia. Por tanto, es recomendable utilizar sinfín de envolvente múltiple para obtener alta eficiencia. Sin embargo, en esta conclusión se presenta una desventaja, un mayor número de envolventes requiere un mayor número de dientes para obtener la misma relación, lo que da por resultado un sistema más grande en términos generales.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda seguir con los trabajos para poner en marcha el molino experimental que es de vital importancia para el desarrollo de la laminación de metales, como actividad capaz de generar productos de exportación, así como puestos de trabajo basados en el reciclaje de metales no ferrosos, para evitar la exportación de las chatarras de estos metales sin darle valor agregado.

- Realizar simulación para analizar el desgaste en los dientes de las catalinas y también en los cojinetes de deslizamiento, para conocer el tiempo de vida útil y realizar los cambios antes de alguna falla, que puede parar la producción.

- Se recomienda realizar el análisis plástico del proceso de laminación (Método de Equilibrio), así se acordó con el director de tesis para que sea desarrollado en el futuro.

- Realizar un análisis de esfuerzos en la caja de piñones y los cardanes, para estimar tiempo de vida útil y evitar posibles fallas prematuras.

- Realizar la simulación en el molino de laminación plana,  con las mismas capacidades de deformación que en el laminador de varillas para corroborar  los índices de operación, con los que se encontrará si la condición de laminación, es en frio o en caliente.

BIBLIOGRAFÍA

- Trinks W., Fundamentos de laminación, Graficas Osca S.A., España.

- Tselikov A. I. y Smirnov V. V., Trenes de laminación, Ediciones Urmo, Portugal, 1965.

- Joseph E. Shigley, Diseño en ingeniería mecánica, Mc Graw Hill, Sexta edición, University of Michigan.

- Ángel Vargas Zúñiga, Montaje de maquinaria Industrial, Editorial Series VZ, Guayaquil.

- Baumeister y Marks, Manual del Ingeniero Mecánico.

- Darle W. Dudley, Gear Handbook, Mc Graw Hill Company, Primera edición.

- Rodríguez Gamazo y Halbach, Laminación, Editorial Dossat, Madrid, 1957.

- Martin, catálogo 1090 de Martin

- Ríos Jara Luis, “Construcción de Cilindros de laminación para Molino Experimental”, (Tesis, Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral)

- ROBERT L. MABIC, Diseño de Maquinas, Mc Graw Hill, Tercera edición, 1986.

- A. L. CASILLAS, Máquinas - Cálculos de taller, ediciones “Máquinas”

APÉNDICE A

Tabla de productos exportados del Sector Metalmecánico, Cronograma, Propiedades del bronce, Aluminio ASM 850 y Aluminio  ASM 7075

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MOLINO DE LAMINACION DE VARILLAS

TABLA DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR – SECTOR METALMECANICO

PROPIEDADES BASICAS DE TEXTOLITA, LIGNOFOL Y BRONCE

| PROPIEDAD |  | Texolita |  | Lognofol |  | Lignoston | Bronce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En capas | Fragmentos | Paralelo | Transversal |  |  |
| Peso especifico |  | 1,3-1,4 | 1,25-1,45 | 1,35-1,45 | 1,35-1,45 | 1,2-1,25 | 8,8 |
| Resistencia máxima a la compresión (Kg/mm^2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a lo largo las fibras | 13,0-13,5 | ˃ 19 | 15-20 | 13-15 | 10,0-12,0 | 45 |
|  | transversalmente a las fibras | 23,0-24,5 | ˃ 10-13 | - | - | 6,0-7,0 | 45 |
| Módulo de elasticidad (kg/mm^2) |  | 500-1100 | - | - | - | - | 10000 |
| Conductividad térmica (Kcal/m.h.ºC) |  | 0,2-0,3 | - | - | - | - | 55 |
| Resistencia térmica (ºC) |  | 140-150 | - | - | - | 300 | 700 |

Propiedades del Aluminio ASM 850

Propiedades del Aluminio ASM 7075

APÉNDICE B

Cálculos de Laminación y Sistemas de Transmisión

CÁLCULOS DE LAMINACIÓN

Datos

| Coeficientes de Fricción a temperatura ambiente |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | μs | μk |
| Aluminio sobre Acero | 0,74 | 0,57 |
| Cobre sobre Acero | 0,61 | 0,47 |

| Metal | c (Mpa) | n |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | 156 | 0,25 |
| Cobre | 525 | 0,38 |

| Datos de Laminación |  |  |
| --- | --- | --- |
| h1 | 22 | mm |
| h2 | 16 | mm |
| Temp de laminación Cu | 350 | ºC |
| Temp de laminación Al | 450 | ºC |
| Radio del cilindro de laminación | 273 | mm |
| Espacio entre cilindros | 2,5 | mm |
| velocidad angular requerida | 96 | RPM |
| Ancho Medio bm | 22 | mm |
| m | 0,5 |  |

Resultados

| Coeficientes de fricción a la temperatura de laminación |  |  |
| --- | --- | --- |
| μk Al | 0,3575 |  |
| μk Cu | 0,3075 |  |

| Factor R | 129,75 | mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad tangencial Corona | 2744,50 | mm/seg | aceleración= | 27590,8 | mm/seg^2 |  |
| Esfuerzo de Inestabilidad Al | 110,31 | Mpa |  | 27,5908 | m/seg^2 |  |  |
| Esfuerzo de Inestabilidad Cu | 363,48 | Mpa |  |  |  |  |  |
| Factor Kp Al | 13,30 | Kg/mm^2 |  |  |  |  |  |
| Factor Kp Cu | 14,7 | Kg/mm^2 |  |  |  |  |  |
| Factor E Al | 0,133 | Kg/mm^2 |  |  |  |  |  |
| Factor E Cu | 0,147 | Kg/mm^2 |  |  |  |  |  |
| Carga P Al | 8169,67 | Kg = | 80062,76 | N |  |  |  |
| Carga P Cu | 9029,09 | Kg = | 88485,11 | N |  |  |  |
| Área de Contacto Al | 0,000726 | m^2 |  |  |  |  |  |
| Área de Contacto Cu | 0,000243 | m^2 |  |  |  |  |  |
| Torque Al | 492928,71 | Kg.mm = | 4830,70 | N.m = | 42755,30 | Lib." |  |
| Torque Cu | 486207,00 | Kg.mm = | 4764,83 | N.m = | 42172,28 | Lib." |  |

Por lo tanto la potencia requerida para laminar es:

| HP Al | 65,15 |
| --- | --- |
| HP Cu | 64,26 |

RESULTADOS DE CÁLCULOS DE ESTRUCTURA BASE

Haciendo uso del software Mastan2, tenemos:

Momentos internos

Resultados del análisis estructural

CÁLCULO DE BANDAS Y POLEAS

- Cálculo de la primera reducción de velocidad

| Relación de transmisión | 3,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de servicio | 1,2 |  |  |  |
| Potencia de selección | 89,52 | Kw | 120 | Hp |
| Velocidad Angular Motor (ω1) | 1750 | rpm | 183,3 | rad/s |
| Diam. Polea conductora | 10,8 | pulg | 0,274 | m |
| Diam. Polea conducida | 37,8 | pulg | 0,96 | m |

| Velocidad Angular Polea Conducida | 500 | rpm | 52,36 | rad/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Conductora | Conducida |
| --- | --- | --- |
| Velocidad Tangencial (m/s) | 25,14 | 25,14 |

| ¿Es Vt menor que 30 m/seg?: |  | SI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | min | Max | medio |
| C / Rp1 | 4,87 | 5,87 | 5,37 |

| Distancia Entre Centros Mínima (m) | 0,668 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distancia Entre Centros Máxima (m) | 0,805 |  |  |
| Distancia entre Centros Imputada (m) | 0,736 | 28,98 | pulg |
| ¿Es imputación entre centros mayor que MÍNIMA = |  | SI |  |
| ¿Es imputación entre centros menor que MÁXIMA = |  | SI |  |

| Ángulo θ en radianes = | 0,48 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo θ en grados sexagesimales = | 27,76 |  |  |  |
| Ángulo α1 en grados = | 124,47 | 2,17 | rad |  |
| ¿Es α1 mayor que 95º? | SI |  |  |  |
| Longitud tramo recto correa Lpt (m) = | 0,65 |  |  |  |
| Longitud correa conductora Lp1 (m) = | 0,30 |  |  |  |
| Longitud correa conducida Lp2 (m) = | 1,97 |  |  |  |
| Longitud correa Lp (m) de cálculo | 3,57 | 3,57 |  |  |
| Longitud correa adoptada Lp (m) = | 3,81 | Valor obtenido de tabla de Longitud efectiva externa (Martin) |  |  |

| Factor b (m) = | 7,48 |
| --- | --- |
| Distancia entre centros C (m) resultante | 0,87 |
| Diferencia porcentual distancia entre centros C = | 17,88 |

| Ángulo α1 polea motora en radianes |  | 2,33 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ángulo α1 polea motora en grados sexag. = |  | 133,45 |  |
| ¿Es α1 mayor que 95º?: | SI |  |  |
| Según Martin |  |  |  |
| Capacidad básica por correa Pc (Hp) = | 29,72 | 22,17 | Kw |
| Factor de corrección de longitud = | 1,030 |  |  |
| Factor de corrección de Arco G = | 0,86 |  |  |
| Potencia corregida por banda = | 28,10 | Hp |  |
| Numero de bandas | 4,2 | 5 |  |

| Fuerza tangencial máx. Ft (N) polea = | 3561,43 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente Mu de fricción imputado = | 0,6 | Metal-Caucho |  |  |  |
| Eficiencia de transmisión | 0,96 |  |  |  |  |
| Torque de polea 1 (N.m) | 488,49 |  |  |  |  |
| Fuerza tangencial máx. Ft (N) | 3561,43 | Fuerza tangencial máx. Ft (N) polea2 |  |  |  |
| Fuerza tensión (N) | 4889,34 |  |  |  |  |
| Torque de polea 2 (N.m) | 1709,70 |  |  |  |  |
| Potencia en la polea 2 (Kw) | 85,94 | 115,25 | Hp |  |  |

- Cálculo de la segunda reducción de velocidad

| Relación de transmisión | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de servicio | 1,2 |  |  |  |
| Potencia de selección | 85,94 | Kw | 115,2 | Hp |
| Velocidad Angular Motor (ω1) | 500 | rpm | 52,36 | rad/s |
| Diam. Polea conductora | 19 | pulg | 0,483 | m |
| Diam. Polea conducida | 76 | pulg | 1,93 | m |

| Velocidad Angular Polea Conducida | 125 | rpm | 13,09 | rad/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Conductora | Conducida |  |  |
| Velocidad Tangencial (m/s) | 12,63 | 12,63 |  |  |

| ¿Es Vt menor que 30 m/seg?: |  | SI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | min | Máx. | medio |
| C / Rp1 | 5,40 | 6,60 | 6,00 |

| Distancia Entre Centros Mínima (m) | 1,303 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distancia Entre Centros Máxima (m) | 1,593 |  |  |
| Distancia entre Centros Imputada (m) | 1,448 | 57 | pulg |
| ¿Es imputación entre centros mayor que MÍNIMA = |  | SI |  |
| ¿Es imputación entre centros menor que MÁXIMA = |  | SI |  |

| Ángulo θ en radianes = | 0,52360 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo θ en grados sexagesimales = | 30 |  |  |  |  |
| Ángulo α1 en grados = | 120 | 2,094 |  | rad |  |
| ¿Es α1 mayor que 95º? | SI |  |  |  |  |
| Longitud tramo recto correa Lpt (m) = | 1,254 |  |  |  |  |
| Longitud correa conductora Lp1 (m) = | 0,505 |  |  |  |  |
| Longitud correa conducida Lp2 (m) = | 4,043 |  |  |  |  |
| Longitud correa Lp (m) de cálculo | 7,056 | 7,056 |  |  |  |
| Longitud correa adoptada Lp (m) = | 3,810 | Valor obtenido de tabla de Longitud efectiva externa (Martin) |  |  |  |
| Factor b (m) = | 0,079 |  |
| Distancia entre centros C (m) resultante | #¡NUM! |  |
| Diferencia porcentual distancia entre centros C = | #¡NUM! |  |

| Ángulo α1 polea motora en radianes |  | #¡NUM! |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ángulo α1 polea motora en grados sexag. = |  | #¡NUM! |  |
| ¿Es α1 mayor que 95º?: | #¡NUM! |  |  |
| Según Martin |  |  |  |
| Capacidad básica por correa Pc (Hp) = | 29,72 | 22,17 | Kw |
| Factor de corrección de Arco G = | 1,030 |  |  |
| Factor de corrección de longitud = | 0,86 |  |  |
| Potencia corregida por banda = | 26,326 | Hp |  |
| Numero de bandas | 4,38 | 5 |  |

| Fuerza tangencial máx. Ft (N) polea = | 6801,96 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente Mu de fricción imputado = | 0,6 | Metal-Caucho |  |  |
| Eficiencia de transmisión | 0,96 |  |  |  |
| Torque de polea 1 (N.m) | 1641,31 |  |  |  |
| Fuerza tangencial máx. Ft (N) | 6801,96 | Fuerza tangencial máx. Ft (N) polea2 |  |  |
| Fuerza tensión (N) | 9508,05 |  |  |  |
| Torque de polea 2 (N.m) | 6565,26 |  |  |  |
| Potencia en la polea 2 (Kw) | 82,50 | 110,64 | Hp |  |

Con los resultados anteriores, obtuvimos una polea conducida de 1,93 m; lo cual es una dimensión demasiado grande y no la podríamos montar en la caja de piñones. Por este motivo no se pudo continuar en el proceso.

CÁLCULOS DE CATALINAS Y CADENA

Para realizar estos cálculos tomamos como referencia la primera reducción realizada con bandas y poleas.

| Valores seleccionados |  |
| --- | --- |
| Potencia 2 (Hp) | 115,25 |
| Ratio | 4,00 |
| Velocidad angular ω2 (RPM) | 500 |
| Velocidad angular ω3 (RPM) | 125 |
| Numero de diente Z2 | 21 |
| Numero de diente Z3 | 84 |

| Según Martin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación de servicio | Moderate shock load |  |  |  |  |  |
| Factor de servicio | 1,3 |  |  |  |  |  |
| Potencia de servicio 2 (Hp) | 149,82 | 111,77 | Kw |  |  |  |
| Ratio | 4,00. | Valores ajustados a la tabla de combinaciones de catalinas |  |  |  |  |
| Numero de diente Z3 | 84 |  |  |  |  |  |
| Velocidad angular ω3 (RPM) | 125,00 |  |  |  |  |  |
| Paso | 1,5 | 38,1 | mm | Nº 120 (grafica) |  |  |
| Diam. De paso 2 (pulg) | 10,07 | 255,65 | mm |  |  |  |
| Diam. Externo 2 (pulg) | 10,853 | 275,67 | mm |  |  |  |
| Diam. De paso 3 (pulg) | 40,12 | 1018,95 | mm |  |  |  |
| Diam. Externo 3 (pulg) | 40,989 | 1041,12 | mm |  |  |  |
| Distancia entre Centros Imp (pulg) | 40,00 | pitches |  |  |  |  |
| Longitud de la cadena (pitch) | 135,01 | pitches | 202,52 | pulg | 5143,99 | mm |
| Distancia entre Centros | 40,00 | pitches | 60,00 | pulg | 1524,00 | mm |
| Numero de cadenas | 2 | Por Gráfica Quick Selector Chart, pág. E164 |  |  |  |  |
| Tipo de Lubricación | B | Lubricación por baño |  |  |  |  |
| Ancho de diente de Catalina | 24,13mm |  | 22,71 | mm |  |  |

CÁLCULOS MECANISMO TORNILLO SINFÍN

- Cálculos preliminares

| Potencia |  |  |  | 100 | = | 74,6 | Kw |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad 1 (rpm): |  |  |  | 1750 |  |  |  |  |  |
| Velocidad 2 (rpm) |  |  |  | 97,22 |  |  |  |  |  |
| Ratio: |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| Nw |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Ng |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| Distancia entre centros (in): |  |  |  | 8 | = | 203,2 | mm | Tabla 5-28, Gear Handbook |  |
| Diam. de paso d (in): |  |  |  | 2,80 | = | 71,222 | mm |  |  |
| Diam. de paso D (in): |  |  |  | 13,20 | = | 335,18 | mm |  |  |
| Diámetro de raíz - dR (in): |  |  |  | 2,36 | = | 60,06 | mm | usando Kt = 1,15 |  |
| Modulo - M (in) : |  |  |  | 0,24 | = | 6,21 | mm |  |  |
| Paso axial- px (in): |  |  |  | 0,77 | = | 19,50 | mm |  |  |
| Paso normal - pn (in): |  |  |  | 0,74 | = | 18,87 | mm |  |  |
| Avance - L (in): |  |  |  | 2,30 | = | 58,50 | mm |  |  |
| Angulo de avance - λ: |  |  |  | 0,256 | = | 14,65 | grad | según Shigley |  |
|  |  |  |  | 0,256 | = | 14,65 | grad | según Gear Handbook |  |
| Altura total de filete - ht (in): |  |  |  | 0,37 | = | 9,43 | mm |  |  |
| Altura de trabajo - hk (in): |  |  |  | 0,33 | = | 8,49 | mm |  |  |
| Dedendum - bg (in): |  |  |  | 0,20 | = | 5,19 | mm |  |  |
| Diámetro de raíz - dR (in): |  |  |  | 2,40 | = | 60,85 | mm |  |  |
| dr es mayor que el anterior? |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |
| Angulo normal de presión |  |  |  | 20,00 | grados |  |  |  |  |
| Eficiencia | 90,9998 | % |

- Cálculo final del mecanismo Sinfín – Corona

| DATOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencia de Entrada Pi |  |  |  | 100 |  | HP |  |  |
| Potencia de Salida Po |  |  |  | 65,15 |  | HP |  |  |
| Velocidad Angular de Entrada |  |  |  | 1750 |  | RPM | 183,26 | rad/seg |
| Velocidad Angular de Salida |  |  |  | 96 |  | RPM | 10,05 | rad/seg |
| Torque de Requerido Para laminar |  |  |  | 492928,71 |  | Kg.mm | 4830,70 | N.m |
| Entradas del Sin Fin (Nw) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Distancia entre centros C |  |  |  | 15,00 |  | pulg | 381,00 | mm |
| Factor d corte integral Sin-Fin (kr) |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |
| Angulo Normal de Presión (Фn) |  |  |  | 20,00 |  | grados | 0,35 | rad |
| Factor de forma de Lewis (y) |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |
| Temperatura Ambiente |  |  |  | 25,00 |  | C | 77 | F |
| Eficiencia de la Máquina |  | 65,15 | % |  |
| Potencia Perdida por Fricción PL |  | 34,85 | HP |  |
| Potencia Perdida x c/acople(Ha) |  | 1,00 | HP |  |
| Potencia Perdida en el S-F |  | 32,85 | HP |  |
| 3562,94 | Lb.Pie | 42755,30 | Lb.Pulg |  |

| Ratio (mG) |  |  |  |  |  |  | 18,2 |  | 19 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero de dientes del engrane (NG) |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Diámetro de Paso del Sin Fin (d) |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  | pulg |  | 123,45 |  | mm |  |
| Rango de C y dw |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  | SI |  | SI |  | SI |  |
| Diámetro de Paso de la Corona (D) |  |  |  |  |  |  | 25,14 |  | pulg |  | 638,55 |  | mm |  |
| Fuerza Tangencial en la Corona |  |  |  |  |  |  | 3401,41 |  | Lb |  |  |  |  |  |
| Diámetro Raíz Sin-Fin mínimo (dR) |  |  |  |  |  |  | 4,10 |  | pulg |  | 104,11 |  | mm |  |
| Angulo de Desplazamiento (λ) |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  | rad |  | 13,87 |  | grados |  |
| Paso Circular Axial Sin-Fin (px) |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  | pulg/diente |  | 52,79 |  | mm/diente |  |
| Paso Circular Normal Sin-Fin (pn) |  |  |  |  |  |  | 2,02 |  | pulg/diente |  | 51,25 |  | mm/diente |  |
| Profundidad Total (ht) |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  | pulg |  | 25,63 |  | mm |  |
| Profundidad de Trabajo (hk) |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  | Pulg |  | 23,06 |  | mm |  |
| Addendum (a) |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  | Pulg |  | 11,53 |  | mm |  |
| Dedendum (bG) |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  | Pulg |  | 14,09 |  | mm |  |
| Diámetro de Raíz Sin-Fin (dR) |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  | Pulg |  | 95,27 |  | mm |  |
| Modulo (M)S-F | 0,66 | pulg | 16,80 |  | mm |
| Angulo de Desplazamiento Central del Sin-Fin (λc) |  |  |  | 0,28 |  |  |  | rad |  | 15,84 |  | grados |  |  |  |
| Angulo de Presión Transversal(Фx) |  |  |  | 0,36 |  |  |  | rad |  | 20,72 |  | grados |  |  |  |
| Ancho de Cara de la Corona (FG) = |  |  |  | dR (+)ó(-)1/8" |  |  |  | 4,22 |  | Pulg |  | 4,10 |  | pulg |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3,97 |  | pulg |  | 104,11 |  | mm |  |
| Desplazamiento (L) |  |  |  | 4,16 |  |  |  | pulg |  | 105,58 |  | mm |  |  |  |
| Paso Diametral (Pd) |  |  |  | 1,51 |  |  |  | dientes/pulg |  | 0,060 |  | dientes/mm |  |  |  |
| Velocidad Tangencial de la Corona (vtG) |  |  |  | 631,83 |  |  |  | pies/min |  | 3,21 |  | m/seg |  |  |  |
| Velocidad de deslizamiento (vs) |  |  |  | 2636,27 |  |  |  | pies/min |  | 13,39 |  | m/seg |  |  |  |
| Velocidad tangencial del Sin-Fin (vtw) |  |  |  | 2559,44 |  |  |  | pies/min |  | 13,00 |  | m/seg |  |  |  |

| Rango Velocidad de Deslizamiento (vs) | 2636,27 | SI | μ=0,103e^(-0,11vs^0,45) + 0,012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Según La AGMA |  | NO | μ=0,124e^(-0,074vs^0,645) |
|  |  | NO | μ=0,15 |

Coeficiente de Fricción (μ)

0,014

8,37E-07

0,15

| Coeficiente de Fricción (μ) | 0,014 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuerza de Fricción (Wf) | 411,19 | Lb | 1829,08 | N |  |  |
| Fuerza Tangencial en el Engrane (WtG) | 26795,31 | Lb | 119191,47 | N |  |  |
| Fuerza Axial en el Engrane (WxG) | 7039,88 | Lb | 31314,94 | N |  |  |
| Fuerza Radial en el Engrane (WrG) | 10082,55 | Lb | 44849,43 | N |  |  |
| Torque de Salida del Mecanismo (To) | 336813,85 | Lb.Pulg | 28067,82 | Lb.pie | 38054,86 | N.m |
| Carga aplicada (W) | 29370,99 | Lb | 130648,69 | N |  |  |
| Kv | 0,66 |  |  |  |  |  |
| Carga Dinámica (Wd) | 40903,73 | Lb |  |  |  |  |
| Tensión en los dientes (σ) | 31290,12 | psi |  |  |  |  |

| Diámetro Externo S-F (do) | 5,77 | pulg | 146,51 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro de raíz del engrane (DrG) | 24,03 | pulg | 610,37 | mm |
| Diámetro garganta del engrane (DoG) | 26,05 | pulg | 661,61 | mm |
| Longitud de Cara del S-F (Lw) | 12,47 | pulg | 316,75 | mm |
| Espesor del diente ( e ) | 1,04 | pulg | 26,40 | mm |
| Espacio entre dientes ( c ) | 1,04 | pulg | 26,40 | mm |
| Ancho en el fondo del filete y en la punta (T) | 0,64 | pulg | 16,14 | mm |
| Extremo sin rosca (Fw) | 2,91 | pulg | 73,84 | mm |

| D | 25,14 | pulg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 686,82 | mm |  |  |
|  | 157,06 | mm |  |  |
| r | 0,52 | pulg | 13 | mm |
| RG | 45 | mm |  |  |
| Rs-f | 2,64 | mm |

Diagrama de cuerpo libre de la Corona

| Densidad Cu |  | 0,269 |  | Lb/pulg^3 |  | 7445,89 |  | Kg/m^3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fe gris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VolG |  | 898,74 |  | pulg^3 |  | 0,015 |  | m^3 |  |
| Densidad G |  | 0,282 |  | Lb/pulg^3 |  | 7800,00 |  | Kg/m^3 |  |
| masa |  | 253,26 |  | Lb |  | 114,88 |  | Kg |  |
|  |  |  |  |  |  | 1126,93 |  | N |  |
| FBx | 7039,88 |  | Lb |  | 31314,94 |  | N |  |  |  |  |
| FBy | 8085,91 |  | Lb |  | 35967,92 |  | N |  |  |  |  |
| FBz | -10048,24 |  | Lb |  | -44696,80 |  | N |  |  |  |  |
| FAz | -16747,07 |  | Lb |  | -74494,67 |  | N |  |  |  |  |
| FAy | 1743,39 |  | Lb |  | 7754,97 |  | N |  |  |  |  |
| To | 336813,85 |  | Lb.Pulg |  | 28067,82 |  | Lb.pie |  | 38054,86 |  | N.m |

Diagrama de cuerpo libre del Sinfín

| Acero7210 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vol w | 231,36 | pulg^3 | 0,004 | m^3 |
| Densidad w | 0,284 | Lb/pulg^3 | 7850 | Kg/m^3 |
| masa | 65,61 | Lb | 29,76 | Kg |
|  |  |  | 291,96 | N |
| Wxw | 26795,31 | Lb | 119191,47 | N |
| Wtw | 7039,88 | Lb | 31314,94 | N |
| Wrw | 10082,55 | Lb | 44849,43 | N |
| FCz | 26795,31 | Lb | 119191,47 | N |
| FCy | -8635,35 | Lb | -38411,94 | N |
| FCx | -3519,94 | Lb | -15657,47 | N |
| FDy | -1512,82 | Lb | -6729,36 | N |
| FDx | -3519,94 | Lb | -15657,47 | N |

| Torque de Entrada al S-F (Tmo) | 17107,73 | Lb.Pulg | 1425,64 | Lb.pie | 1932,91 | N.m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Torque del Motor (Tm.) | 3600,00 | Lb.Pulg | 300,00 | Lb.pie | 406,75 | N.m |
| Área lateral mínima (Amín) | 4313,59 | pulg^2 | 5000 | pulg^2 |  |  |
| Potencia disipada por fricción (Hf) | 32,85 | HP |  |  |  |  |
| Potencia máx. del S-F (Hw)máx. | 546,00 | HP |  |  |  |  |
| Potencia máx. de la Corona (HG)máx. | 513,03 | HP |  |  |  |  |
| Eficiencia (e.) | 0,94 |  |  |  |  |  |
| Tasa Perdida de Calor máx. (Q) máx. | 1088020,76 | pies.Lb/min |  |  |  |  |
| Coeficiente de convección (U) | 0,574 | pies.Lb/(min.pulg^2.ºF) |  |  |  |  |
| Temperatura del Colector del Aceite máx. (ts)máx. | 455,92 | F | 235,51 | C |  |  |
| Tasa Perdida de Calor (Q) | 195284,35 | pies.Lb/min |  |  |  |  |
| Temperatura del Colector del Aceite (ts) | 145,01 | F | 62,78 | C |  |  |

- Cálculo de la Fresa Madre

| Paso (P) | 52,79 | mm |
| --- | --- | --- |
| Modulo (M) | 16,80 | mm |
| Diámetro Exterior Cuchilla (de) | 151,79 | mm |
| Pie de la fresa (L) | 16,80 | mm |
| Altura de la Fresa (l) | 19,61 | mm |
| Altura total del Diente (h) | 36,41 | mm |
| Diámetro Primitivo (dp) | 112,57 | mm |
| Ancho del diente cortante (J) | 39,41 | mm |
| Espesor del Diente (e.) | 26,40 | mm |
| Espacio entre dientes (c.) | 26,40 | mm |
| Radio cabeza Diente (R.) | 2,64 | mm |
| Angulo Normal de Presión (Фn) = (β) | 20,00 | grados |
| Angulo total entre flancos (δ) | 40 | grados |
| división milimétrica (t) | 43,65 | mm |
| Paso de la espiral de corte (SP) | 1432,60 | mm |
| Numero de dientes de la fresa (ND) | 4,31 | mm |
| Ancho en el fondo y en la punta de la cuchilla (T) | 14,16 | mm |

CÁLCULO DE LAS CATALINAS A MONTAR

Datos

| Potencia | 51,5 | Kw | 69,06 | Hp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| velocidad angular de motor | 1170 | RPM |  |  |
| # de dientes del piñón | 30 | dientes |  |  |
| # de dientes del engrane | 147 | dientes |  |  |
| Velocidad angular de salida reductor placa | 240 | RPM |  |  |
| Diámetro exterior piñón | 108 | mm |  |  |
| potencia requerida para laminar | 65,15 | HP |  |  |
| Torque Requerido para laminar | 42755,30 | Lb.Pulg |  |  |
| Velocidad requerida para laminar | 96 | RPM |  |  |

| ratio | 4,9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| velocidad angular de salida del reductor | 238,77551 | 239 | RPM |
| Diámetro aproximado de la corona | 529,2 | mm |  |
| Potencia perdida | 3,91 | HP |  |
| Potencia perdida en el reductor | 1,56 | HP |  |
| Potencia perdida con catalinas y cadenas | 2,35 | HP |  |
| Potencia de salida del reductor | 67,50 | HP |  |
| Torque de salida del reductor | 17792,33 | Lb.Pulg |  |
| Potencia en el Laminador | 65,15 | HP |  |
| Torque en el Laminador | 42755,30 | Lb.Pulg |  |

| Catalinas y Cadenas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ratio 2 | 2,490 | 2,5 |  |  |  |
| Numero de diente impulsor | 25 |  |  |  |  |
| Número de dientes del Impulsado | 62,5 |  |  |  |  |
| Factor de Servicio | 1,2 |  |  |  |  |
| Potencia de Selección | 81,00 | HP | 60,42 | Kw |  |
| Valores seleccionados |  |  |  |  |  |
| Potencia 2 (Hp) |  | 67,50 | HP | 50,35 | Kw |
| Ratio |  | 2,5 |  |  |  |
| Velocidad angular ω1 (RPM) |  | 239 |  |  |  |
| Velocidad angular ω2 (RPM) |  | 95,6 |  |  |  |
| Numero de diente Z1 |  | 12 | cadena #140 |  |  |
| Numero de diente Z2 |  |  |  |  |  |

| Según Martin |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clasificación de servicio | Moderate shock load |  |  |  |  |  |
| Factor de servicio | 1,3 |  |  |  |  |  |
| Potencia de servicio 2 (Hp) | 87,75 | 65,46 | Kw |  |  |  |
| Ratio | 2,90. |  |  |  |  |  |
| Numero de diente Z2 | 35 |  |  |  |  |  |
| Velocidad angular ω2 (RPM) | 82,41 |  |  |  |  |  |
| Paso | 1,75 | 44,45 | mm | Nº 140 |  |  |
| Diam. De paso 1 (pulg) | 11,02 | 279,81 | mm |  |  |  |
| Diam. Externo 1 (pulg) | 11,814 | 300,08 | mm | C | 771,5885 |  |
| Diam. De paso 2 (pulg) | 27,71 | 703,76 | mm |  | 925,91 |  |
| Diam. Externo 2 (pulg) | 28,566 | 725,58 | mm |  |  |  |
| Distancia entre Centros Imp (pulg) | 27,00 | pitches |  |  |  |  |
| Longitud de la cadena (pitch) | 77,89 | pitches | 136,30 | pulg | 3462,10 | mm |
| Distancia entre Centros | 27,00 | pitches | 47,25 | pulg | 1200,15 | mm |
| Numero de cadenas | 1 | Por Gráfica Quick Selector Chart, pág. E164 |  |  |  |  |
| Tipo de Lubricación | B | Lubricación por baño |  |  |  |  |
| Ancho de diente de Catalina | 22,71 | mm |  |  |  |  |

APÉNDICE C

Tablas del catálogo de Martin

BANDAS Y POLEAS

FACTOR DE SERVICIO

SELECCIÓN DE  LA SECCION TRANSVERSAL DE LA BANDA

DIAMETRO MINIMO RECOMENDADO PARA POLEAS

DIAMETROS DE POLEAS EN STOCK

RANGOS DE POTENCIA PARA BANDAS 5VX

SECCIÓN DE POLEA

CADENAS Y CATALINAS

Relación de velocidad para combinación de catalinas

DIAGRAMA DE SELECCIÓN RAPIDA DE CADENAS

DIAMETROS DE CATALINAS

CARACTERISTICAS DE CATALINA DOBLE Nº 120

RANGOS DE POTENCIA SEGÚN CATALINA Y TIPO DE LUBRICACION

APÉNDICE D

Fórmulas y Tablas de libro “Diseño en ingeniería mecánica”, Joseph E. Shigley y “Diseño de Máquinas”, Robert L. Mabic

Libro “Diseño en ingeniería mecánica”, Joseph E. Shigley

MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE SINFÍN – CORONA

Libro “Diseño de MÁquinas”, Robert L. Mabic

FACTOR DE FORMA DE LEWIS

APÉNDICE E

Fórmulas y Tablas de libro “Gear Handbook”

NUMERO DE DIENTES RECOMENDADOS PARA SINFIN

FORMULAS PARA DISEÑAR  TORNILLO SINFIN CON DOBLE ENVOLVENTE

VALOR DEL COEFICIENTE DE CORTE INTEGRAL DEL SINFÍN

APÉNDICE F

Fórmulas y Tablas de libro “Cálculos de Taller” C. Casillas

FÓRMULAS PARA DISEÑAR UN SINFÍN – CORONA

PLANOS