EXAMEN PARCIAL  PROCESOS DE MANUFACTURA

Nombre:                                                                                                         Fecha: 2011-07-07

Profesor:  Ing. Julián Peña E.

PREGUNTAS  (2 puntos cada una)

- La piedra caliza que se añade al convertidor LD, sirve para:

a) Oxidar elementos indeseables

b) Reducir óxidos metálicos

c) Aglomerar impurezas

d) Balancear la composición del baño

e) Todas las anteriores.

- Los excesos de impurezas son eliminados del arrabio por _________________________con excepción del azufre que es eliminado por ____________________

- El coeficiente de fricción en un proceso de forja, depende si el material se comporta perfectamente elástico. 	     F _____ o V ______.

- Un cuerpo sometido a cargas externas se deforma cuando:

  - Los desplazamientos relativos entre sus puntos son nulos.

  - Existe una rotación alrededor del centro de ejes coordenados.

  - Los desplazamientos relativos entre sus puntos no son nulos.

  - Parte del cuerpo definido antes de aplicar las cargas, modifica su módulo cuando éstas actúan.

- Si en un proceso de fabricacion de pernos, se desea hacer los hilos, que metodo preferiría

  - Laminacion de los hilos en frio

  - Laminacion de los hilos en caliente

  - Forjado de los hilos

  - Maquinado

- Que consideraciones debe tener presente para optimizar la carga de laminación cuando existe fricción.

- La ventaja del uso de la de deformación natural o logarítmica en el campo plástico, se debe a que:

  - Permite sumar deformaciones sucesivas y obtener así la final.

  - Independiza el cálculo del sistema de coordenadas elegido.

  - Su formulación matemática es más simple.

  - Permite describir deformaciones muy grandes.

- Para obtener superficies resistentes al desgaste en hierros fundidos,  se prefiere obtener:

  - Hierro nodular martensitico

  - Hierro nodular ferritico

  - Hierro nodular perlitico

  - Ninguna de las anteriores

- El endurecimiento por deformación se aplica en operaciones tales como:

  - trabajado en caliente

  - trabajado en frío

  - refinación de grano

  - ninguna de  las anteriores.

- Las propiedades del metal tanto de deformación como velocidad de deformación, se logra:

  - en frío

  - en caliente

- Chvorinov establece que una fundición con una relación V/A se enfriará más lentamente que otra con una relación mas alta. F___ o V_____

- Porque los aceros son mas dificiles de fundir que los hierros fundidos.- cual es la consecuencia de esto?

- Para obtener información acerca de las propiedades mecánicas de un material en caliente para un determinado proceso:

  - Los ensayos deben en lo posible reproducir las condiciones de temperatura y velocidad de deformación del proceso.

  - Los ensayos deben en lo posible reproducir las condiciones de temperatura del proceso independientemente de la velocidad de deformación.

  - Los ensayos deben en lo posible reproducir la velocidad de deformación del proceso independientemente de la temperatura.

  - Es suficiente un ensayo estático a temperatura ambiente para determinar las características.

- En forja por prensado, la presión aumenta a medida que aumenta la deformación? F __ ó  V__

- Liste las posibles consecuencias de laminar

  - A una velocidad de deformación demasiado alta

  - A una velocidad de deformación demasiado baja

EXAMEN PARCIAL  PROCESOS DE MANUFACTURA

Nombre:							                       Fecha: 2011-07-07

Profesor:  Ing. Julián Peña E.

PROBLEMA  # 1  (15 Puntos).-

Para la rueda de metal fundido ilustrada en la figura, muestre como puede utilizarse

- La colocación de una mazarota

- La colocación del macho o corazón

- Las camisas metálicas

- Los enfriadores para ayudar a alimentar el metal fundido y eliminar la porosidad en la saliente del mamelón de la maza

- Diseñe la mazarota de forma cilíndrica con todas las consideraciones que se indicó

PROBLEMA # 2  (15 puntos)

Se realiza deformación plana sobre una plancha de acero cuyo esfuerzo cortante es 15000 psi. El ancho frontal de la plancha es 8”, ancho lateral 4” y espesor 1”, siendo la fricción en inter caras de 0.1. La placa tiene en su interior un agujero central de 1”.

a) Graficar el comportamiento de la presión normal Vs. el ancho frontal 2a.

b) Cuál es la presión media para ejercer la deformación plástica.

c) Usando el criterio de la energía de distorsión, determinar el esfuerzo de fluencia del material de tal forma que las presiones máximas y mínimas produzcan cedencia sin fisuras en el metal.

d) Cual es la carga de forja aplicada en el proceso.