METALES NO FERROSOS UTILIZADOS EN FUNDICIÓN POR ESPUMA PERDIDA [1]

| Metal | Símbolo | No. atómico | Gravedad específica | Estructura cristalina | Temperatura de fusión (ºC) | Modulo de elasticidad (MPa) | Mineral principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | Al | 13 | 2,7 | FCC | 660 | 69x103 | Bauxita Al2O3⋅AlOH3 |
| Cobalto | Co | 27 | 8,9 | HCP | 1495 | 210x103 | Cobaltina CoAsS |
| Cobre | Cu | 29 | 8,96 | FCC | 1083 | 110x103 | Calcopirita CuFeS2 |
| Estaño | Sn | 50 | 7,3 | HCP | 232 | 42x103 | Casiterita SnO2 |
| Magnesio | Mg | 12 | 1,74 | HCP | 650 | 48 | Cloruro de Magnesio MgCl2 |
| Níquel | Ni | 28 | 8,9 | FCC | 1453 | 209x103 | Pentlandita Fe,Ni9S8 |
| Plomo | Pb | 82 | 11,35 | FCC | 327 | 21x103 | Galena PbS |
| Titanio | Ti | 22 | 4,51 | HCP | 1668 | 117x103 | Rutilo TiO2 |
| Zinc | Zn | 30 | 7,13 | HCP | 419 | 90x103 | Esfalerita ZnS |

[1] MIKELL P. GROOVER,  FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA,  PRENTICE HALL LATINOAMÉRICA,  MÉXICO,  1997

APÉNDICE A

METALES NO FERROSOS UTILIZADOS EN FUNDICIÓN POR ESPUMA PERDIDA