RUGOSIDAD DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA [5]

| Proceso | Calidad | Rango de rugosidad |  | Integridad superficial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | μin | μm |  |
| Fundición |  |  |  |  |
| Fundición en dados | Bueno | 30 - 65 | 1 - 2 | Térmica |
| Revestimiento | Bueno | 50 -500 | 1,5 - 12 | Térmica |
| Fundición en arena | Pobre | 500 - 1000 | 12 -25 | Térmica |
| Conformado |  |  |  |  |
| Laminado en frío | Bueno | 25 -125 | 1 - 3 | Mecánica |
| Embutido | Bueno | 25 -125 | 1 - 3 | Mecánica |
| Extrusión en frío | Bueno | 30 -150 | 1 - 4 | Mecánica |
| Laminado en caliente | Pobre | 500 -1000 | 12 -25 | Mecánica significante |
| Maquinado |  |  |  |  |
| Perforado | Bueno | 15 - 250 | 0,5 - 6 | Mecánica |
| Taladrado | Mediano | 60 -250 | 1,5 - 6 | Mecánica |
| Fresado | Bueno | 30 -250 | 1 - 6 | Mecánica |
| Cepillado | Mediano | 60 -500 | 1,5 - 12 | Mecánica |
| Abocardado | Bueno | 30 -125 | 1 - 3 | Mecánica |
| Formado | Mediano | 60 -500 | 1,5 - 12 | Mecánica |
| Aserrado | Pobre | 100 - 1000 | 3 - 25 | Mecánica significante |
| Torneado | Bueno | 15 -250 | 0,5 - 6 | Mecánica |
| Abrasivo |  |  |  |  |
| Cilindrado | Muy bueno | 5 - 75 | 0,1 - 2 | Mecánica - Térmica |
| Rectificado | Muy bueno | 4 - 30 | 0,1 - 1 | Mecánica |
| Abrillantado | Excelente | 2 - 15 | 0,05 - 0,5 | Efecto mínimo |
| Pulido | Excelente | 5 - 15 | 0,1 - 0,5 | Efecto mínimo |
| Súper acabado | Excelente | 1 - 10 | 0,02 - 0,3 | Efecto mínimo |
| No tradicional |  |  |  |  |
| Fresado químico | Mediano | 50 - 200 | 1,5 - 5 | Química mínimo |
| Electroquímico | Bueno | 10 - 100 | 0,2 - 2 | Eléctrica mínimo |
| Descarga eléctrica | Mediano | 50 - 500 | 1,5 - 15 | Térmica significante |
| Haz de electrones | Mediano | 50 - 500 | 1,5 - 15 | Térmica |
| Rayo láser | Mediano | 50 - 500 | 1,5 - 15 | Térmica |
| Térmico |  |  |  |  |
| Soldadura de arco | Pobre | 250 - 1000 | 5 - 25 | Térmica significante |
| Corte con flama | Pobre | 500 - 1000 | 12 - 25 | Térmica significante |
| Corte con plasma | Pobre | 500 - 1000 | 12 - 25 | Térmica significante |

[5]  MIKELL P. GROOVER,  FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA MODERNA,  PRENTICE HALL LATINOAMÉRICA,  MÉXICO,  1997

APÉNDICE E

RUGOSIDAD DE LOS PROCESOS DE MANUFACTURA