ANEXO 3

Resistencias a los 14 días de curado

TABLA 4.17

COMPARACION DE ESFUERZOS A LOS 14 DIAS DE CURADO

| Curado 14 días |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Cemento | Cemento I con Zeolita 2 | Cemento I | Cemento IV |
| Deformación Unitaria | Esfuerzo (MPa) | Esfuerzo (MPa) | Esfuerzo (MPa) |
| 0.003 | 3.20 | 4.57 | 0.92 |
| 0.005 | 11.51 | 15.49 | 2.55 |
| 0.008 | 25.33 | 30.91 | 5.76 |
| 0.010 | 56.48 | 47.88 | 10.73 |
| 0.013 | 78.61 | 65.86 | 16.22 |
| 0.015 | 94.04 | 83.66 | 22.56 |
| 0.018 |  | 95.22 | 29.43 |
| 0.020 |  | 99.38 | 35.64 |
| 0.023 |  |  | 41.86 |
| 0.025 |  |  | 47.94 |
| 0.028 |  |  | 52.32 |
| 0.030 |  |  | 57.88 |
| 0.033 |  |  | 61.28 |
| 0.036 |  |  | 66.71 |
| 0.038 |  |  | 68.67 |

FIGURA 4.28 – ESFUERZO vs DEFORMACION UNITARIA EN LOS TIPOS DE CEMENTO A LOS 14 DIAS DE CURADO

Resistencias a los 21 días de curado

TABLA 4.18

COMPARACION DE ESFUERZOS A LOS 21 DIAS DE CURADO

| Curado 21 días |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Cemento | Cemento I con Zeolita 2 | Cemento I | Cemento IV |
| Deformación Unitaria | Esfuerzo (MPa) | Esfuerzo (MPa) | Esfuerzo (MPa) |
| 0.003 | 4.27 | 3.20 | 0.46 |
| 0.005 | 11.75 | 10.74 | 1.05 |
| 0.008 | 24.21 | 23.79 | 1.77 |
| 0.010 | 45.68 | 42.30 | 2.94 |
| 0.013 | 64.97 | 59.03 | 5.56 |
| 0.015 | 83.66 | 75.05 | 8.37 |
| 0.018 | 99.67 | 88.40 | 12.16 |
| 0.020 | 112.13 | 99.97 | 17.00 |
| 0.023 |  |  | 22.56 |
| 0.025 |  |  | 28.78 |
| 0.028 |  |  | 34.66 |
| 0.030 |  |  | 41.20 |
| 0.033 |  |  | 47.42 |
| 0.036 |  |  | 53.50 |
| 0.038 |  |  | 59.51 |
| 0.041 |  |  | 64.42 |
| 0.043 |  |  | 69.65 |
| 0.046 |  |  | 74.88 |
| 0.048 |  |  | 78.48 |

FIGURA 4.29 – ESFUERZO vs DEFORMACION UNITARIA EN LOS TIPOS DE CEMENTO A LOS 21 DIAS DE CURADO

Resistencias a los 28 días de curado

TABLA 4.19

COMPARACION DE ESFUERZOS A LOS 28 DIAS DE CURADO

| Curado 28 días |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Cemento | Cemento I con Zeolita 2 | Cemento I | Cemento IV |
| Deformación Unitaria | Esfuerzo (MPa) | Esfuerzo (MPa) | Esfuerzo (MPa) |
| 0.003 | 3.68 | 4.81 | 0.59 |
| 0.005 | 9.61 | 13.76 | 1.18 |
| 0.008 | 24.50 | 28.89 | 2.20 |
| 0.010 | 38.09 | 44.02 | 4.12 |
| 0.013 | 51.62 | 61.11 | 7.00 |
| 0.015 | 70.31 | 80.10 | 12.16 |
| 0.018 | 83.21 | 96.41 | 17.72 |
| 0.020 | 90.77 | 99.67 | 23.54 |
| 0.023 | 92.55 |  | 30.02 |
| 0.025 |  |  | 36.95 |
| 0.028 |  |  | 44.01 |
| 0.030 |  |  | 51.86 |
| 0.033 |  |  | 57.42 |
| 0.036 |  |  | 63.77 |
| 0.038 |  |  | 70.44 |
| 0.041 |  |  | 73.58 |

FIGURA 4.30 – ESFUERZO vs DEFORMACION UNITARIA EN LOS TIPOS DE CEMENTO A LOS 28 DIAS DE CURADO