TABLA VIII

"PROMEDIOS TÍPICOS DE ÁREA RECUBIERTA POR DÍA"

| MÉTODO | SUPERFICIE [M2] |
| --- | --- |
| Brocha | 60 |
| Rodillo | 112 - 242 |
| Rociado convencional | 185 - 558 |
| Rociado sin aire | 279 - 744 |

En la tabla anterior se nota una diferenciación en lo correspondiente al método de rociado, y es que este método además de ser el más productivo, es también el más versátil, cosa que se demuestra por la variedad de equipos disponibles, y de ahí esta diferenciación entre uno y otro los cuales ponemos a continuación:

- Rociado con aire (convencional)

- Rociado sin aire - en caliente o en frío

- Rociado en Caliente - convencional o sin aire

- Rociado electrostático - convencional o sin aire

- Equipo de Rociado para aplicación de dos componentes

Figura # 2.6 "PISTOLA DE ROCIADO CONVENCIONAL"

La selección de uno u otro equipo dependerá de las condiciones del trabajo a realizar, y por supuesto de las recomendaciones del fabricante de la pintura, aunque existen sistemas capaces de tener un buen desenvolvimiento en varios de los métodos anteriormente nombrados.

De todos los    métodos, el de rociado convencional donde la pintura es atomizada por medio de aire a presión y el denominado "airless" donde la pintura se pulveriza por acción hidráulica desde una bomba accionada por aire, es los mas frecuentemente usados en la pintura de tanques en nuestro medio, y la selección de uno u otro dependerá de diversos factores y de las ventajas y desventajas que cada uno de ellos presente.

Una observación importante es la diferencia de presiones de operación, de donde se desprende su diferencia en seguridad, pues el rociado convencional trabaja en un rango entre los 50 psi y 90 psi, mientras que el "airless" tiene una presión de operación que varia entre los 1000 psi y los 6000 psi, lo cual influye en el equipo de compresor necesario para sus respectivos funcionamientos.

Figura # 2.7 "EQUIPOS DE ROCIADO SIN AIRE"

Una comparación de las diferentes características entre el método convencional y el sin aire se presenta en tal tabla # IX

TABLA IX

ROCIADO CONVENCIONAL vs ROCIADO    "AIRLESS"

|  | Convencional | Airless |
| --- | --- | --- |
| Superficie cubierta [sq. ft/day] | 4000-8000 | 6000-10000 |
| Perdidas de pintura [%] | 20-40 | 10-15 |
| Portabilidad | Regular | Excelente |
| Mangueras | 2 | 1 |
| Penetración de esquinas y poros | Reglar | Buena |
| Dilución antes de pintar | Usual | Algunas veces |
| Capa depositada de pintura | Baja | Alta |
| Humedad (compresor) | Posible | Ninguna |
| Versatilidad | Alta | Baja |
| Problemas de obstrucción | Poco | Posible |
| Seguridad durante la limpieza | Excelente | Pobre |

De una forma general se muestra a continuación en la figura # 2.8, una comparación de los diferentes métodos de aplicación de pintura por rociado tomando en cuenta    la energía necesaria para cada uno.

Figura # 2.8 " CUADRO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE APLICACIÓN POR ROCIADO"

Los otros métodos presentan nuevas y en algunos casos mayores ventajas, pero estas se ven contrapuestas a las dificultades por la disminución de versatilidad, seguridad, dificultad de acceso al método y el aumento del costo de operación.

El sistema "airless" es usualmente más rápido, limpio, económico y fácil de usar que el sistema convencional con aire. Así también la ausencia de aire atomización de la pintura previene la potencial contaminación por aceite o agua desde el compresor

Técnica de aplicación con rociado.

El procedimiento para pintado por medio de    rociado varia levemente entre cada uno de los diferentes tipos de equipos    aplicación de rociado y tipo de pintura empleada. La siguiente descripción para rociado convencional es esencialmente similar para todas.

- Viscosidad de la pintura.- Se debe ajustar la viscosidad de la pintura solo cuando sea necesario, y siguiendo las instrucciones del fabricante. Excesivo diluido resultara en mayor "overrociado", chorreados, insuficiente espesor de pintura, insuficiente recubrimiento e inadecuada protección.

- Presión de aire.- Siempre use la menor presión de aire suficiente para obtener el acabado deseado. Excesiva presión generara overrociado. Puede ser necesario aumentar la presión de aire cuando la pintura es viscosa o la manguera es mas larga de lo normal. Con rociado convencional, cierre la válvula de aire de atomización y ajuste la válvula de pintura en el recipiente de forma de alcanzar un chorro sólido de pintura de aproximadamente 60 cm desde la pistola. Gradualmente habrá la válvula de aire para alcanzar el acabado deseado.

- Patrón de rociado.- En las pistolas de rociado convencional se puede ajustar el patrón de rociado girando la válvula de control de aire. Girando en sentido del reloj se obtiene un patrón redondeado y girándolo en sentido contrario se obtendrá un plano. Con la pistola de "airless", el patrón puede ser ajustado cambiando la boquilla o ajustado punta cuando sea del tipo ajustable.

- Técnica de rociado.- Para alcanzar un área de aplicación con un recubrimiento uniforme sin chorreados, se debe mantener la pistola a las siguientes distancias de la superficie:

| Rociado Convencional | 15 a 20 cm. |
| --- | --- |
| Rociado Airless | 25 a 30 cm. |

Mantener la pistola muy cercana causara chorreado e irregularidades en la película    debido al la presión de trabajo. Si se encuentra muy alejada, el resultado será una superficie "sucia" de apariencia. Algunos solventes se evaporan antes de que la pintura alcance la superficie    creando partículas virtualmente secas de pintura las cuales no pueden fluir hacia la superficie.    La pistola debe estar    perpendicular en todo momento y nunca deberá estar girada.    El giro de la misma    hará que un lado del patrón este más cercano a la superficie con relación al otro, causando    un recubrimiento no uniforme (figura 2.9).

Figura # 2.9 " TÉCNICA    DE APLICACIÓN CON ROCIADO "

Se debe usar un movimiento de "brazo libre" apretando el gatillo antes de empezar una pasada y soltándolo justo después    del final de la pasada. Se deben hacer movimientos en línea recta, paralelos a la superficie. Se debe detener    5 o 10    cm antes de un "filo".

Cuando se este pintando grandes áreas, se debe empezar desde una esquina superior    y pintar toda la parte superior, retornar a punto inicial y traslapar la primera área pintado justo lo suficiente para formar un recubrimiento uniforme con la siguiente sección a pintar. Con rociado convencional debe ser casi la mitad del primer patrón de pintado, pero con airless será un poco menor.

Cuando se pinta superficies horizontales, como el techo de un tanque, empiece en un lado cercado al borde y pinte hacia el otro lado, luego de regreso y así sucesivamente.