ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

“Evaluación Experimental de un Proceso de Depuración Multietapa para Aceites Lubricantes Usados”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentada por:

Guillermo Alfonso Salas Caicho

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2005

AGRADECIMIENTO

A todos las personas quienes colaboraron en este proyecto de grado.

Al Ing. Jorge Duque por su paciencia, motivación, asistencia en el desarrollo y  culminación de este trabajo.

Al proyecto VLIR –ESPOL, componente 6, en especial al Doctor Fernando Morante y la Doctora Cecilia Paredes, por su invaluable ayuda que contribuye al progreso de una nación.

DEDICATORIA

A DIOS

A MIS PADRES:

A mi padre, quien me ha inculcado que con esfuerzo se puede conseguir el éxito y la tan ansiada felicidad.

A mi madre, quien me ha enseñado que la unión familiar, en la sociedad y en el país es la mejor fuerza para no caerse.

A MIS SOBRINOS, quienes han arrancado una sonrisa y alegrado parte de mi vida.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

| Ing. Haydee Torres C. DELEGADA DEL DECANO DE LA FIMCP PRESIDENTE | Ing. Jorge Duque R. DIRECTOR |
| --- | --- |
| Ing. Mario Patiño A. VOCAL |  |

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL).

Guillermo A. Salas Caicho

RESUMEN

En Guayaquil la disposición final ambientalmente segura de los aceites lubricantes usados, es un problema que las empresas industriales y/o comerciales tienen que enfrentar. Opciones como su destrucción térmica han sido analizadas. Los aceites usados sin embargo han sido propuestos como materia prima para la producción hasta de aceites base, pero requieren de tecnología sofisticada y costosa. Opciones intermedias de tratamiento existen pero producen aceites de menor calidad, que pueden utilizarse en aplicaciones menos exigentes.

Este proyecto de grado efectúa la evaluación experimental de un proceso multi-etapa de depuración de un aceite comercial (aceite SAE 40 usado). Este proceso de depuración que se probó, consta de tres etapas en un mismo equipo: Pre-tratamiento, Deshidratación térmica y Filtración.

En el pre-tratamiento,  al aceite usado se le añade una concentración molar de ácido sulfúrico de 2 M; se calienta a una temperatura de 120º C por 40 minutos a presión atmosférica, para eliminar el agua contenida en el aceite lubricante usado y la formación de un lodo insoluble. La deshidratación térmica efectuada con temperaturas más elevadas a experimentar en el recipiente hermético (130 – 180)º C con períodos de tiempos comprendidos entre 50 y 90 minutos, se pretende cambiar su viscosidad, punto de inflamación y reducir residuos de carbón. Por la presión asociada al calentamiento, algo del aceite fluye por el lecho de zeolitas de granulometría 150 μm y de un papel resina. En este lecho los compuestos sulfatados se remueven por adsorción y se filtran partículas metálicas. Para completar la depuración se filtra el aceite forzándolo con presiones de aire a experimentar (30 – 60) psi a fluir por el lecho de zeolitas y del papel resina.

Se diseña un prototipo con una capacidad de 400 CC de aceite usado, calentador eléctrico de 300 W y un lecho compacto de zeolitas CLI deshidratadas de 181.8 g para la implementación del proceso.

Se efectúa un diseño experimental factorial 23 completamente aleatorizado con tres factores, dos niveles y 2 réplicas, para el análisis de los tratamientos. El resultado más favorable se aplica al tratamiento de 180º C/ 90 min/ 30 psi, con este tratamiento se reduce el porcentaje de sedimentos 0.12 %vol, porcentaje de agua 0.055 %vol, cenizas sulfatadas 0.875% peso y  pH a 7.025. Con respecto a las propiedades físicas del aceite, la viscosidad a 40º C es de 44.5 cSt, bajando a un grado (SAE 30), pero con un IV de 77.6, el cual podría ser no tan útil para su re-utilización y más bien habría que buscar otra aplicación para este aceite tratado.

ÍNDICE GENERAL

| RESUMEN……………………………………………………………………… | II |
| --- | --- |
| ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………….. | III |
| ABREVIATURAS………………………………………………………………. | IV |
| SIMBOLOGÍA…………………………………………………………………… | V |
| NOMENCLATURA……………………………………………………………... | VI |
| ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………. | VII |
| ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………….... | VIII |
| ÍNDICE DE PLANOS…………………………………………………………... | IX |
| INTRODUCCIÓN………………………………………………………………. | 1 |
| CAPÍTULO 1 |  |
| 1. ANÁLISIS DE ACEITES USADOS………………………………………... | 4 |
| 1.1. Panorama General de los Aceites Usados………………………… | 5 |
| 1.2. Aceites Usados………………………………………………………... | 10 |
| 1.2.1. Clasificación y Características………………………………… | 11 |
| 1.2.2. Disposición y Opciones de Reprocesamiento de los Aceites Usados………………............................................................ | 14 |
| 1.3. Obtención del Aceite Base…………………………………………… | 19 |
| 1.3.1. Proceso de los Aceites Base de Lubricantes………………... | 22 |
| 1.3.2. Procesos Catalíticos……………………………………………. | 30 |
| - Parámetros físicos-químicos en el Análisis de Aceites Usados… | 34 |
| 1.4.1. Viscosidad……………………………………………………….. | 34 |
| 1.4.2. Aditivos en el Aceite Lubricante………………………………. | 39 |
| 1.4.3. Posibles Degradaciones del Aceite…………………………… | 40 |
| 1.4.4. Propiedades físicas y químicas de un aceite de motor…….. | 46 |
| CAPÍTULO 2 |  |
| - DISEÑO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN MULTIETAPA: PRETRATAMIENTO-DESHIDRATACIÓN TÉRMICA-FILTRACIÓN EN LECHO COMPACTO DE ZEOLITAS NATURALES……………….. | 52 |
| 2.1. Estado de un Equipo Depurador (Sistema Shlegel)………………. | 53 |
| 2.2. Selección del tratamiento…………………………………………….. | 56 |
| 2.3. Hermetización del Equipo de Prueba………………………………. | 64 |
| 2.4. Diseño del Calentador Eléctrico…………………………………….. | 73 |
| 2.5. Zeolitas Naturales como Medio Filtrante…………………………… | 76 |
| 2.5.1. Bases de la filtración…………………………………………… | 77 |
| 2.5.2. Definición y Propiedades de las Zeolitas…………………….. | 79 |
| 2.5.3. Construcción del filtro…………………………………………... | 82 |
| CAPÍTULO 3 |  |
| 3. DISEÑO EXPERIMENTAL………………………………………………… | 89 |
| - Selección de los Factores, Variables de Respuesta y Niveles a Experimentar…………………………………………………………... | 90 |
| 3.2. Limitaciones del Experimento………………………………………… | 96 |
| 3.3. Período de pruebas del Experimento……………………………….. | 99 |
| 3.4. Modelo Factorial 23 en Diseño Completamente Aleatorizado……. | 100 |
| 3.5. Análisis Estadístico del Modelo: tabla ANOVA…………………….. | 104 |
| 3.6. Comprobación de Idoneidad del Modelo…………………………… | 120 |
| CAPÍTULO 4 |  |
| 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………... | 122 |
| 4.1. Discusión de los Resultados…………………………………………. | 123 |
| 4.2. Posibles Factores para mejorar y optimizar el Proceso…………… | 126 |
| PLANOS…………………………………………………………………………. | 130 |
| APÉNDICES…………………………………………………………………….. | 135 |
| BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….. | 188 |

ABREVIATURAS

| % peso | porcentaje en peso |
| --- | --- |
| %vol. | porcentaje de volumen |
| 1/m2 | uno por metro cuadrado |
| atm. | atmósfera (presión) |
| cSt. | centiStokes |
| g | gramos |
| g/cm3 | gramos por centímetro cúbico |
| gal/año | galones por año |
| gph | galones por hora |
| K | grados kelvin |
| Kg. | kilogramos |
| km | kilómetros |
| km/año | kilómetros por año |
| L/hr | litros por hora |
| L/km2 | litros por kilómetro cuadrado |
| M | molar (concentración) |
| m2 | metro cuadrado |
| m2/g | metros cuadrados por gramo |
| m3 | metros cúbicos |
| mg/L | miligramos por litro |
| min. | minutos |
| ml. | mililitros |
| mm. | milímetros |
| º C | grados centígrados |
| º F | grados Farenheit |
| ppm | partes por millón |
| psi | libras por pulgada cuadrada |
| psig. | libras por pulgada cuadrada manométrica |
| quarts | cuarto de galón |
| ton/año | toenladas por año |
| W | vatios |
| W/m K | vatios por metro por Kelvin |
| W/m2 K | vatios por metro cuadrado por Kelvin |
| μm | micrómetro |

SIMBOLOGÍA

| ANOVA | Análisis de la Varianza |
| --- | --- |
| API | American Petroleum Institute |
| ASTM | American Society for Testing and Materials |
| BSW | Sedimentos y agua básicos |
| COV | Compuestos Orgánicos Volátiles |
| cp | calor especifico del aceite |
| D | Diámetro Medio cilindro |
| DOE | Diseño de Experimentos |
| DP | Des-asfaltado con propano |
| DQO | Demanda Química de Oxígeno |
| EPA | Agencia de Protección del Medio Ambiente |
| ETAPA | Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (Cuenca) |
| Fo | Estadístico de prueba F |
| g. | gravedad |
| h | coeficiente convectivo del aceite |
| HCS | Resorte de Compresión Estándar |
| Ho | hipótesis nula |
| INEC | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos |
| IV | Índice de Viscosidad |
| k | coeficiente conductivo del aceite |
| L | Longitud del cilindro |
| Lc | Longitud característica |
| m | masa del aceite |
| MEK | Metil Etil Cetona |
| P | Presión |
| PAH | Hidrocarburos Poli-aromáticos |
| SAE | Sociedad de Ingenieros Automotrices |
| SUS | Saybolt Universal Seconds |
| Sy | Esfuerzo de fluencia del acero |
| T | Temperatura |
| TAN | Número de Ácido Total |
| TBN | Número de Base Total |
| th. | espesor |
| zeo CLI | Zeolita tipo clipnotilolitas |
| α | nivel de significancia |
| μ | viscosidad |
| σ2 | varianza |
| σc | Esfuerzo circunferencial |
| σL | Esfuerzo longitudinal |
| σVm.Max. | Esfuerzo Máximo de Von Mises |

ÍNDICE DE FIGURAS

|  |  | Pág. |
| --- | --- | --- |
| Fig.1.1 | Comparación de la producción de aceites lubricantes del aceite usado vs. petróleo crudo……………………………….. | 9 |
| Fig.1.2 | Disposición y Opciones de Re-procesamiento para aceites usados……………………………………………………………. | 15 |
| Fig.1.3 | Procesamiento de Lubricantes………………………………… | 23 |
| Fig.1.4 | Desasfaltado con propano……………………………………... | 25 |
| Fig.1.5 | Desasfaltado con propano de un residuo dulce Medio-continente………………………………………………………... | 26 |
| Fig.1.6 | Desparafinado MEK/ Tolueno…………………………………. | 28 |
| Fig.1.7 | Ilustración esquemática de las entradas de cadenas continuas de hidrocarburos y bloqueo de cadenas ramificadas de hidrocarburos en aperturas de canales de zeolitas…………………………………………………………… | 32 |
| Fig.2.1 | Aparato Schlegel para la regeneración de aceites usados (Modelo KA)……………………………………………………... | 54 |
| Fig.2.2 | Proceso de Depuración de Aceite Usado SAE 40 para tratamientos experimentales…………………………………... | 60 |
| Fig.2.3 | Equipo experimental para la evaluación de aceites usados.. | 64 |
| Fig.2.4 | Cabeza diseñada en SAP……………………………………… | 67 |
| Fig.2.5 | Prueba hidrostática de recipiente a presión PV-S 04………. | 69 |
| Fig.2.6 | Prueba neumática: Detección de fugas en accesorios y calibración de válvula de alivio………………………………… | 72 |
| Fig.2.7 | Calentador eléctrico con equipo de control………………….. | 76 |
| Fig.2.8 | Compactaciones del lecho a granulometrías de 45 μm (lado derecho) y 75 μm (lado izquierdo)…………………………….. | 87 |
| Fig.2.9 | Curva granulométrica: tamices Taylor de Test 3. Cantidad de zeo CLI en el filtro y molinos usados en el Test 3……….. | 87 |
| Fig.3.1 | Planificación del trabajo experimental………………………... | 99 |
| Fig.3.2 | Interacción de la temperatura y tiempo en el % agua………. | 115 |
| Fig.3.3 | Interacción entre temperatura y tiempo en la viscosidad a 40º C……………………………………………………………… | 116 |
| Fig.3.4 | Interacciones en la viscosidad a 100º C……………………… | 117 |
| Fig.3.5 | Gráfica de efectos principales para índice de viscosidad….. | 117 |
| Fig.3.6 | Interacción de los efectos en el punto de inflamación……… | 118 |
| Fig.3.7 | Interacción de la temperatura y tiempo en los ºAPI………… | 118 |
| Fig.3.8 | Efectos de la presión de aire y tiempo en el pH…………….. | 119 |
| Fig.3.9 | Interacción de la presión de aire y tiempo en el % cenizas sulfatadas………………………………………………………... | 119 |
| Fig.3.10 | Residuos de % sedimentos no tienen una distribución normal NID (0,σ2)……………………………………………….. | 120 |

………

ÍNDICE DE TABLAS

|  |  | Pág. |
| --- | --- | --- |
| Tabla 1 | CONTAMINANTES PRODUCIDOS EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE GUAYAQUIL………………………………. | 6 |
| Tabla 2 | DESCARGA DE ACEITES Y GRASAS EN GUAYAQUIL… | 7 |
| Tabla 3 | LÍMITES CONTAMINANTES DE ACEITES USADOS……. | 11 |
| Tabla 4 | LISTA INDICATIVA DE LOS CONTAMINANTES PRESENTES EN LOS ACEITES LUBRICANTES USADOS………………………………………………………... | 12 |
| Tabla 5 | Máximos Niveles de Impurezas en Aceites Usados……….. | 14 |
| Tabla 6 | ADITIVOS TÍPICOS DE ACEITES LUBRICANTES……….. | 20 |
| Tabla 7 | ACEITES BASE DE LUBRICANTES………………………... | 21 |
| Tabla 8 | REMOCIÓN DE MATERIALES POR PURIFICACIÓN……. | 30 |
| Tabla 9 | CONTENIDO DE AZUFRE TOTAL EN ACEITE REFINADO……………………………………………………… | 33 |
| Tabla 10 | VISCOSIDADES DE ACEITES º SAE................................... | 35 |
| Tabla 11 | CLASIFICACIÓN DE ACEITES BASE EN TÉRMINOS DE SU IV…………………………………………………………….. | 38 |
| Tabla 12 | COMPUESTOS MÁS COMUNES USADOS EN ADITIVOS DE ACEITE DE CIGÜEÑAL…………………………………... | 40 |
| Tabla 13 | POSIBLES CAUSAS DE DEGRADACIÓN EN UN ACEITE LUBRICANTE…………………………………………………... | 41 |
| Tabla 14 | CONTAMINANTES QUÍMICOS……………………………… | 45 |
| Tabla 15 | DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA SHLEGEL……………. | 53 |
| Tabla 16 | PRUEBAS BÁSICAS AL SISTEMA SHLEGEL…………….. | 55 |
| Tabla 17 | CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE UN ACEITE SAE 30 y 40………………………………………………………………… | 62 |
| Tabla 18 | PRESIÓN DE DISEÑO………………………………………... | 65 |
| Tabla 19 | DISEÑO FEM: CABEZA ELIPSOIDAL DE RECIPIENTE A PRESIÓN……………………………………………………….. | 67 |
| Tabla 20 | PRUEBAS HIDROSTÁTICAS………………………………… | 70 |
| Tabla 21 | RESULTADO DE COMPROBACIÓN DE FUGAS DEL EQUIPO DEPURADOR DE ACEITE USADO……………… | 72 |
| Tabla 22 | DATOS TÉCNICOS DEL CALENTADOR ELÉCTRICO…... | 74 |
| Tabla 23 | DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX) A ZEOLITA CLI: POLICIA………………………………………………………… | 80 |
| Tabla 24 | Propiedades físicas de la zeolita CLI: POLICÍA……………. | 81 |
| Tabla 25 | TAMIZADO DE ZEOLITA CLI………………………………… | 84 |
| Tabla 26 | PRUEBAS DE FILTRADO……………………………………. | 86 |
| Tabla 27 | PROPIEDADES DEL ACEITE SAE 40 USADO (testigo)…. | 92 |
| Tabla 28 | FACTORES CON SUS NIVELES RESPECTIVOS DEL MODELO 23…………………………………………………….. | 95 |
| Tabla 29 | TIEMPO DEL PROCESO DE REGENERACIÓN DE ACEITE…………………………………………………………... | 100 |
| Tabla 30 | MEDICIONES DE LAS VARIABLES DE RESPUESTA……. | 103 |
| Tabla 31 | Análisis de varianza para los datos de % Sedimentos……... | 105 |
| Tabla 32 | Análisis de varianza para los datos de % agua……………... | 106 |
| Tabla 33 | Análisis de varianza para los datos de viscosidad cSt @ 40º C……………………………………………………………... | 107 |
| Tabla 34 | Análisis de varianza para los datos de viscosidad cSt @ 100º C……………………………………………………………. | 108 |
| Tabla 35 | Análisis de varianza para los datos de Índice de viscosidad. | 109 |
| Tabla 36 | Análisis de varianza para los datos de Punto de Inflamación………………………………………………………. | 110 |
| Tabla 37 | Análisis de varianza para los datos de Gravedad ºAPI…….. | 111 |
| Tabla 38 | Análisis de varianza para los datos de pH…………………… | 112 |
| Tabla 39 | Análisis de varianza para los datos de Cenizas Sulfatadas, % peso…………………………………………………………… | 113 |
| Tabla 40 | VISCOSIDADES DEL ACEITE TRATADO………………….. | 114 |
| Tabla 41 | NIVEL DE LOS FACTORES QUE DEBEN SER FIJADOS PARA GARANTIZAR UN VALOR MÁXIMO O MÍNIMO EN LAS VARIABLES OBSERVADAS EN EL EXPERIMENTO.. | 121 |
| Tabla 42 | TRATAMIENTO FIJADO QUE MEJORA LAS PROPIEDADES DEL ACEITE USADO…………………….... | 126 |

ÍNDICE DE PLANOS

| Plano General | Depurador de Aceite |
| --- | --- |
| Plano 1 | Recipiente a Presión PV-S04 |
| Plano 2 | Datos de diseño de Resorte HCS |
| Plano 3 | Resistencia Eléctrica P300 |
| Plano 4 | Filtro ZEO CLI 150 |

…....