ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción

“Rediseño de un Horno para Reciclaje de Metales con Ajustes a Regulaciones Ambientales Municipales”

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del titulo de:

INGENIERO MECANICO

Presentado por:

Franklin  Marecelo Osorio Cobos

GUAYAQUIL  -  ECUADOR

Año: 2005

AGRADECIMIENTOS

Agradezco  a  Dios,  por  permitirme   cumplir

una de mis metas.

Un agradecimiento muy especial a mi director

TESIS Ing. Ignacio Wiesner, por su  acertado

asesoramiento y respaldo.

A mis amigos,    Juan Real,   Roger Wiesner,

Luis Aguirre, por su apoyo y respaldo.

Y a todos que en alguna forma contribuyeron

en la realización de este proyecto.

DEDICATORIA

A mis padres, Segundo Osorio, Graciela     Cobos    y    a   mis  hermanos   por  brindarme   su  apoyo    durante     todo    este  tiempo

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Ernesto Martínez.                                      Ing. Ignacio Wiesner F.

DELEGADO DEL DECANO                                DIRECTOR DE TESIS

DE LA FIMCP

PRESIDENTE

Ing. Omar Serrano V.                                             Ing. Jorge Duque R.

Vocal						           Vocal

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta  Tesis        de  Grado,     me         corresponde

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la  ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de graduación de la ESPOL)

Franklin Marcelo Osorio Cobos

# II

# RESUMEN

El proyecto de rediseño de un horno artesanal para reciclaje de metales tiene como finalidad mejorar la combustión del mismo para reducir las emisiones que procedan al quemar combustibles fósiles (CO2, CO2, Nox, SO2)

Para propósito se realiza una evaluación de las emisiones y de la eficiencia de su operación, para posteriormente bajo las regulaciones Ambientales Municipales, proceder al rediseño del quemador, para obtener las mejoras requeridas en la combustión.

Con este proyecto se desea contribuir al mejoramiento del equipo de trabajo de los talleres artesanales que consumen aceites lubricantes, que es de peligrosa generación de dioxinas y furanos que se forman en la combustión. Además este equipo mejorado ayudaría a la conservación del medio ambiente tratando de evitar perjuicios relacionados con la combustión sin control, a saber:

- Disminución de la capa de Ozono

- Sobrecalentamiento de la tierra

# III

# INDICE GENERAL

RESUMEN  .........................................................................................................  II

INDICE GENERAL ............................................................................................  III

ABRIEVIATURAS .............................................................................................  IV

SIMBOLOGIA ....................................................................................................  V

INDICE DE FIGURAS .......................................................................................  VI

INDICE DE TABLAS ......................................................................................   VII

INDICE DE PLANOS .....................................................................................   VIII

INTRODUCCIÓN................................................................................................   1

## CAPITULO 1

1. COMBUSTIBLES USADOS, EMISIONES GASEOSAS Y REGULACIONES MUNICIPALES.

  - Hornos artesanal para reciclaje de metales ................................................. 3

  - Tipos de quemadores y combustibles ......................................................... 11

  - Evaluación de las emisiones ....................................................................... 33

  - Regulaciones ambientales municipales para combustibles fósiles ............  36

  - Evaluación de la temperatura máxima......................................................... 43

  - Evaluación de la eficiencia de los hornos artesanales................................. 46

## CAPITULO 2

2. REDISEÑO DEL HORNO DE CRISOL BASCULANTE

2.1 Diseño del Hogar ......................................................................................... 48

2.2 Cálculo de las paredes piso y tapa del horno .............................................. 51

2.3 Mejoramiento del quemador para uso duplex de combustible .................... 55

2.4 Cálculo, construcción y evaluación del impulsor del ventilador

de alta presión ............................................................................................ 57

2.5 Instalaciones auxiliares de combustibles ...................................................  54

## CAPITULO 3

3. DISCUSIÓN Y RESULTADOS

3.1 Evaluación del equipo con relación a las emisiones gaseosas ................... 68

3.2 Evaluación del equipo con relación a la operación de fusión ...................... 71

CAPITULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................ 79

APÉNDICE

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

##### VII

#### INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1.1  horno de foso ................................................................................  5

Figura 1.1.2  Hornos Bale-out (de espera) .........................................................  6

Figura 1.1.3  Horno basculante de crisol ............................................................. 7

Figura 1.2.1 Tipos de quemadores .................................................................... 15

Figura 1.2.2  Tipos de quemadores de gas ....................................................... 16

Figura 1.2.3  Quemador de rotación con toroide ............................................... 18

Figura 1.2.4  Quemador con abertura lateral escalonada ................................. 20

Figura 2.2.1  Esquema de las paredes del horno .............................................  54

Figura 2.4.1  Diagrama de las velocidades en el impulsor................................  59

Figura 2.4.2  Diagrama de velocidad iniciales.................................................... 62

Figura 2.4.3  Diagrama de velocidades secundarias ........................................ 63

###### VIII

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.2.1 Tipos de combustibles .....................................................................19

### Tablas 1.2.2  Densidad absoluta y relativa de combustibles

### comerciales (GLP)..............................................................................................28

### Tabla 1.2.3 Consumo de combustible ............................................................... 29

Tabla 1.3.1 Parámetros medidos para un sistema que utiliza

### aceite quemado ..................................................................................................31

### Tabla 1.3.2 Límites máximos permisibles de emisiones al aire

### para fuentes fijas de combustión .......................................................................32

Tabla 1.4.1 Limites máximos permisibles de emisiones al aire

para fundiciones de metales ...............................................................................36

Tabla 1.4.2 Límites para fundición de metales ...................................................38

### Tabla 1.5.1 Temperaturas de trabajo..................................................................42

Tabla 1.6.1 Rendimientos térmicos relativos de diferentes tipos

de hornos de crisol calentados con combustibles..............................................44

Tabla 3.1 Evaluación de las emisiones ..............................................................74

Tabla 3.2   Evaluación del equipo con relación a la operación

de fusión .............................................................................................................78

V

# ABREVIATURAS

Al2O3		   Alumina

mg/m3		   Miligramos por metro cúbico

NOx                 Oxido de Nitrógeno

m/s                  Metros sobre segundos

SO2                           Dióxido de Azufre

CO                   Monóxido de Carbono

GLP                  Gas licuado de petróleo

###### VI

#### SIMBOLOGIA

0C                      Grados Centígrados

J		     Joules

W                       Watt

ppm                   Partes por millón

Q                       Flujo de calor

K                       Grados kelvin

Mtr                     Metros

r                         Radio

t                         Temperatura

V                        Velocidad

w                       Velocidad angular

#### INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 .1 Esquema de un horno de foso ........................................................5

Figura 1.2  Esquema de Hornos Bale-out (de espera) ......................................  6

Figura 1.3  Esquema de horno basculante de crisol ........................................... 7

Figura 1.4  Esquema horno basculante ..............................................................15

Figura 1.2.1 Tipos de quemadores .....................................................................16

Figura 1.2.2  Tipos de quemadores de gas ....................................................... 16

Figura 1.2.3  Quemador de rotación con toroide............................................... 18

Figura 1.2.4  Quemador con abertura lateral escalonada ..................................20

Figura 2.2.1  Esquema de las paredes del horno ......................................54 Figura 2.4.1  Diagrama de las velocidades en el impulsor..................................59

Figura 2.4.2  Diagrama de velocidad inicial.................................................... 62

Figura 2.4.3  Diagrama de velocidades secundarias ........................................ 63

### INDICE DE PALNOS

Plano1……………………………………………………….…..Implantación general

### Plano 2…………………………………………………………….....Diseño del Horno

Plano 3…………………………………………………………...Diseño del quemador

Plano 4 ………………………………………………………….…Diseño del Impulsor

### INTRODUCCIÓN

En la actualidad un problema mundial que se ha generado desde la utilización de los recursos naturales como es el caso del petróleo y sus derivados, es la contaminación del medio ambiente por la utilización de estos productos principalmente en los procesos de combustión ya sea en los sistemas automotrices o en la generación de energía y en los desechos que estos producen al utilizarlos. Los contaminantes que son generados tienen un proceso lento pero muy peligroso para el medio ambiente lo cual es perjudicial  para la humanidad, lo cual diferentes entidades han tratado de controlar estos procesos de contaminación por medio de leyes y regulaciones para  un  buen manejo, de dichos recursos.

En tesis anteriores ya se han resuelto el problema de mezclar aceite quemado con gas GLP y aire enriquecido con O2, ahora se aplica esta innovación a los hornos de fusión típicamente artesanales de alta capacidad de contenido de metal, para que se pueda corregir la practica actual de quemar los aceites sin ninguna tecnología que minimice el impacto ambiental.

Para la implantación de este proyecto se trabajo con las REGULACIONMES AMBIENTALES MUNICIPALES para fuentes fijas, lo que nos indica los procesos de compra y utilización, los cuales permiten a dicha fabrica obtener los permisos correspondientes para la utilización de estos aceites. Además en el horno basculante se realizo el mejoramiento de los refractarios de las paredes y tapa, para así reducir las perdidas de calor y poder trabajar a altas temperaturas, para lo cual se utilizo materiales de alta alumina.