INTRODUCCION

El manejo de los índices para una compañía multinacional son de vital importancia, ya que reflejan directamente a la productividad de la misma.  Compañías con índices por debajo de los estándares internacionales podrían ocasionar una catástrofe dentro de la misma y en casos extremos el mal manejo de los índices produciría el cierre de la misma.

El presente trabajo se desarrolla en una compañía multinacional que tiene plantas en Francia, Italia, España, Brasil, México, Estados Unidos y Ecuador es el primer productor mundial de bolígrafos, encendedores y maquinillas de afeitar.  Actualmente la planta de Ecuador produce 11´000.000 de bolígrafos mensualmente.

En la compañía a fines del año 2.003 e inicios del 2.004 la producción se estaba viendo afectada por un derramamiento constante de tinta en el área de ensamble del repuesto de los bolígrafos, específicamente al introducir el tubo que contiene la tinta en el soporte del bolígrafo, este derramamiento de tinta era producido por una fractura en el soporte.  Dicha fractura del soporte ocasionaba una parada de producción de aproximadamente 45 minutos por turno de producción por efectos de limpieza de los equipos.  Por motivos de las políticas de calidad se llegaban a rechazar toda la producción de soportes elaborados en ese turno de producción e incluso producciones de todo el día. Este rechazo de producción se lo conoce como producto no conforme, que llevado a términos de índices se representa como índice de no conformidad y no debe superar según el estándar internacional el 0.01%, pero para el caso antes expuesto en subensamble superaba el 3% de la producción total.

El problema para la parte técnica fue eliminar la causa que producía la fractura en el soporte y buscar una solución inmediata es por eso que se realizó un análisis situacional del problema y una vez descartados los problemas de producción y de moldeo se analiza el material del soporte. Investigando las propiedades del polímero usado encontramos que es un material con alto grado de absorción de humedad y por la ubicación geográfica de Guayaquil presenta una humedad relativa alta durante todo el año. Para el presente caso el fabricante del Celcon recomienda un proceso de secado del mismo antes del moldeo y condiciones atmosféricas estables en bodega.

La decisión de adicionar un sistema de secado era inmediata y es entonces cuando analizamos dos alternativas de solución que eran adquirir un secador disecante que realiza el proceso de secado con aire seco a un costo de 11.260 dólares o traer un secador de aire caliente de una de las plantas del grupo multinacional y adaptarlo a la máquina inyectora a un costo de 1.689 dólares.

Después de realizar las acciones de mantenimiento y montaje se realizaron las respectivas pruebas de producción con un tiempo óptimo de secado de 30 minutos previo al arranque de la máquina y una temperatura de 40ºC.

El cumplimiento de los objetivos de mejoramiento de la producción y la calidad del producto ha sido de gran incentivo para el grupo de trabajo que ahora nos encontramos con nuevas metas en relación al nivel internacional del índice de no conformidad que es de 0.01%.

CAPITULO 1

1.  DEFINICION DEL PROBLEMA

1.1.   Descripción de la línea de producción de bolígrafos.

Descripción de la planta

La empresa en la cual se desarrolla esta tesis es un grupo multinacional que funciona desde 1950 con plantas en los cinco continentes del mundo y específicamente en América Latina tiene tres plantas que son las de Brasil, México y Ecuador.  Los objetivos de esta empresa nacen bajo el signo de la funcionalidad, con productos de alta tecnología vendidos lo más barato posible.

El producto principal que produce la compañía es el bolígrafo Cristal fino y medio, es un objeto cilíndrico de 15 centímetros de largo y 8 milímetros de diámetro con sección hexagonal.  Está formado por un cuerpo transparente, que contiene un depósito y dos extremidades, un tapón y una tapa de diversos colores.  En el cuerpo transparente tiene un pequeño agujero que permite mantener la presión en el interior y en el exterior del tubo.  La presión atmosférica es la que permite empujar la carga de tinta hacia la superficie de la esfera de 1 milímetro de diámetro que se encuentra en el soporte del bolígrafo, la cual recoge algunas moléculas de tinta viscosa y después de media rotación la deposita sobre el papel; es así como el bolígrafo puede trazar una línea de hasta 3 kilómetros.

FIGURA 1.1  PLANTA PRODUCTORA DE BOLÍGRAFOS

El bolígrafo en mención fue lanzado en 1953 y ha sido el bolígrafo más vendido del mundo, continuamente perfeccionado. La planta de Ecuador, figura 1.1 esta ubicada en Guayaquil en el kilómetro 5 1/2 de la vía a Daule, consta de tres áreas de producción, 2 bodegas de materia prima y de producto terminado, laboratorio de control de calidad, área de serigrafía, un taller de moldes y un taller mecánico, ver figura 1.2.

FIGURA 1.2  DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

La planta produce un promedio de 9´000.000 de unidades mensuales las mismas que están distribuidas entre el bolígrafo cristal punto medio y punto fino en colores rojo, azul, negro y verde ver figura 1.3.

En la figura 1.4 se describen las partes del bolígrafo que para todos casos son las mismas y son: barril, tubo, soporte, punto, tapón y tapa, variando el color del barril y del tubo contenedor de la tinta.

FIGURA 1.3  BOLÍGRAFOS ELABORADOS EN LA PLANTA

Como ya se mencionó anteriormente el proceso de producción de los bolígrafos se divide en tres áreas. El área 1 o área de plástico, llamada así porque aquí se elaboran las partes plásticas del bolígrafo, consta de: una maquina extrusora donde se elaboran los tubos plásticos contenedores de la tinta y siete inyectoras para elaborar barriles, tapas, botones y soportes, además cuenta con molinos para cada inyectora

El área 2 o área de subensamble consta de 3 máquinas ensambladoras del repuesto, que está formado por: tubo contenedor de tinta tinta, soporte y punto.

Finalmente en el área 3 o área de ensamble hay 4 ensambladoras de bolígrafos, y su respectiva área de empaque; para cuando se elaboran promociones especiales, se cuenta con una sección de serigrafía dentro de esta misma área.

FIGURA 1.4  PARTES DEL BOLÍGRAFO

Cálculo de la capacidad instalada de la planta

A continuación se presenta el cálculo de la capacidad instalada de cada área de producción de la planta.

Area de plásticos

La capacidad instalada del área de plásticos la calculamos de acuerdo a la siguiente fórmula:

CIplásticos  =  CMolde* C  * T *  E

De donde:

CIplásticos  = Capacidad instalada de plásticos

CMolde = Capacidad del molde

C = Ciclo (unidades/minutos)

T = Período de producción mensual (minutos)

E = Eficiencia de Producción (%)

Y con la ayuda de una hoja de cálculo de Excel podemos obtener la siguiente tabla de producciones parciales.

TABLA 1

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA DE PLÁSTICOS

Área de subensamble

Al igual que para el área de plásticos para el área de subensamble la capacidad instalada del área de subensamble la calculamos con la ayuda de la fórmula y de una hoja de cálculo de Excel.

CIsubensamble = C* T*E

Donde:

CIsubensamble = Capacidad teórica de subensamble

C = Ciclo de las máquinas en unidades/minutos

T =  Período de producción mensual (minutos)

E = Eficiencia de la producción (%)

TABLA  2

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA DE SUBENSAMBLE

| MAQUINA | C | T | E | CIsubensamble |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012-1 | 86 | 43200 | 95 | 3529440 |
| 1012-2 | 94 | 43200 | 95 | 3857760 |
| 714 | 168 | 43200 | 95 | 6894720 |
|  | TOTAL | 14281920 |

Área de ensamble

De la misma manera que en los casos anteriores calculamos la capacidad instalada del área de ensamble con la fórmula respectiva y una hoja de cálculo de Excel.

CIensamble = C*T*E

Donde:

CIensamble = Capacidad instalada de ensamble

C = Ciclo de las máquinas ensambladoras en (unidades/minuto)

T = Período de producción mensual.

E = Eficiencia de producción (%).

TABLA 3

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL ÁREA DE                  ENSAMBLE

| MAQUINA | C | T | E | CIensamble |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 128 | 43200 | 95 | 5253120 |
| E-2 | 128 | 4320 | 95 | 5253120 |
| E-3 | 128 | 4200 | 95 | 5253120 |
| E-4 | 128 | 43200 | 95 | 5253120 |
| TOTAL | 21012480 |

En las siguientes fotos se exponen las máquinas de cada sección del proceso de producción y sus respectivos moldes.

Área de plásticos

En el área de plásticos todas las máquinas son automáticas, lo que permite tener solo dos operarios en esta área, uno que controla la extrusora de tubos y otro que controla las siete inyectoras de la planta.

FIGURA 1.5  EXTRUSORA DE TUBO CONTENEDOR DE TINTA

FIGURA 1.6  INYECTORA DE BARRIL

FIGURA 1.7  MOLDE DE BARRIL.

FIGURA 1.8  INYECTORA DE TAPAS

FIGURA 1.9  MOLDE DE TAPAS

FIGURA 1.10  INYECTORA DE SOPORTES

FIGURA 1.11  MOLDE DE SOPORTES

FIGURA 1.12  INYECTORA DE BOTÓN

Área de subensamble

El área de subensamble cuenta con tres ensambladoras de repuestos automáticas.

FIGURA 1.13  MÁQUINA ENSAMBLADORA DE REPUESTOS

Área de ensamble

La planta cuenta con 4 ensambladoras de bolígrafos que son automáticas con capacidad instalada para producir 20.000.000 de bolígrafos mensuales.

FIGURA 1.14  ENSAMBLADORA DE BOLÍGRAFOS Y EMPAQUE

En planta trabajan 37 empleados, distribuidos en tres turnos de 8 horas diarias, los 7 días de la semana, exceptuando ciertas máquinas tales como la extrusora del tubo y las ensambladoras del área de ensamble que trabajan solo 5 días a la semana.

Descripción del proceso de producción

Se parte del inventario del mes y del presupuesto de ventas para la programación de producción, en las figuras 1.15 y 1.16 se reflejan en los esquemas la secuencia de operaciones que es necesario realizar para la producción conforme. De bodega de materia prima, se transfiere material al área de plásticos para la respectiva fabricación de las partes plásticas del bolígrafo, las mismas una vez elaboradas van a control de calidad (ver apéndice A) y este determina si el producto es conforme o no de acuerdo a los estándares de calidad de la compañía.  Si el producto es conforme este se entrega a la siguiente área de producción y si no lo es, se considera material de reproceso o desperdicio, el cual se muele en un molino colocado al pie de cada máquina para ser reutilizado en el proceso.

FIGURA 1.15   FLUJO DE PROCESOS DE MANUFACTURA

FIGURA 1.16  DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS BOLÍGRAFOS

La siguiente área en el proceso es el área de subensamble, a esta área pasa el tubo y el soporte del área de plásticos debidamente inspeccionados por el departamento de calidad, de bodega de materia prima se suministra la tinta y los puntos para elaborar el repuesto. Una vez ensamblado el repuesto, pasa por una centrifugadora, que es la encargada de sacarle todo el aire contenido en el mismo para prevenir futuros derrames de tinta por burbujas de aire.

Los repuestos junto con los barriles, botones y tapas pasan al área de ensamble, de la cual se obtiene el bolígrafo; luego de esto se procede al respectivo empaque.  En caso de requerirse alguna promoción con los bolígrafos, pasan al área de serigrafía para su respectiva impresión.

Tanto los repuestos como el bolígrafo terminado pasan por estrictos controles de calidad.

La materia prima utilizada en los procesos de producción del bolígrafo se la adquiere en el mercado local y se la importa de países amigos como: México, Brasil y Francia.  En la tabla 4 se detallan los materiales usados en cada parte del bolígrafo.

TABLA 4

MATERIAS PRIMAS USADAS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE BOLÍGRAFOS

| PARTES DEL BOLIGRAFO | MATERIAL |
| --- | --- |
| BARRIL | Poliestireno (PS) |
| SOPORTE | Acetal copolímero (POM) |
| TAPA | Polipropileno (PP) |
| BOTON | Polietileno (PE) |
| TUBO | Polipropileno (PP) |
| PUNTO | Bronce |
| TINTA | NN |

1.2.  Determinación de los índices de no conformidad de las partes del bolígrafo.-  Uno de los parámetros más importantes dentro de una compañía multinacional es mantener los índices de productividad y de conformidad del producto dentro de los rangos internacionales.  Un mal manejo de estos índices pueden influir en una deficiencia en el proceso productivo, es por eso que este en capítulo se presentarán los respectivos índices de no conformidad de las partes del bolígrafo durante los meses de enero, febrero y marzo del 2004, con la respectiva eficiencia y productividad de la planta para esos meses, además se presentan gráficos comparativos de los índices de no conformidad de las partes del bolígrafo, para poder establecer comparaciones.

Cálculo del índice de no conformidad

El índice de no conformidad se lo calcula dividiendo la producción rechazada para la producción total del producto multiplicado por 100 para obtener el porcentaje,

Esto es:

PNC= K/G*100%

Siendo:

PNC = Índice de producto no conforme ó Índice de no conformidad.

K= Producción rechazada

G= Producción total

Para visualizar mejor los índices de no conformidad de las planta se muestra un diagrama comparativo de los índices de no conformidad para cada parte del bolígrafo.

A continuación se presentan los índices de no conformidad de las partes del bolígrafo en la tabla 5 y el diagrama comparativo en la figura 1.17.

TABLA 5

INDICES DE NO CONFORMIDAD DE LAS PARTES DEL    BOLÍGRAFO PARA ENERO, FEBRERO Y MARZO

|  | Enero | Febrero | Marzo | PERMITIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barril | 0,13 | 0.09 | 0.03 | 0.21 |
| Tubo | 0.38 | 0.62 | 0.80 | 0.43 |
| Soporte | 3.24 | 3.27 | 3.02 | 0.01 |
| Tapa | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.53 |
| botón | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.21 |

FIGURA 1.17  DIAGRAMA DE BARRAS DE LOS ÍNDICES DE NO     CONFORMIDAD DE LAS PARTES DEL BOLÍGRAFO.

Como se puede observar el soporte presenta el mayor índice de no conformidad de producción, esto quiere decir que algo está mal en el proceso de producción ya que el máximo permitido a nivel internacional es de 0.01%.

Este elevado índice afecta a la productividad de la planta ya que nos índica que en el proceso existe tendencia a disminuir su valor absoluto por la caída de la producción y el mantenimiento de la carga de insumos.

Cálculo de la eficiencia de la planta

Con los datos de la producción real, teórica y rechazada de la planta y con las fórmulas dadas a continuación se pueden calcular los índices producción, calidad y disponibilidad de la planta y la eficiencia de los equipos presentados en las tablas adjuntas.

J = G/I

L = (G – K)/G

F = E/G

X = F*J*L*100%

C = A - B

E = C - D

Siendo:

J =  Indice de Producción

L = Indice de Calidad de la producción

F =  Indice de disponibilidad del equipo

X = Eficiencia total del equipo

G = Producción real

I = Producción Teórica

K = Producción rechazada

A = Tiempo Total

B = Tiempo de paro planificado

C = Tiempo Disponible

D = Tiempo de Paro no planificado

E = Tiempo de Operación

En las tablas mostradas a continuación se presenta el cálculo de los índices antes mencionados para los meses de enero, febrero y marzo.   Del apéndice B se obtienen los datos para los tiempos requeridos.

TABLA 6

CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL AREA DE PLASTICOS

| BARRIL |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | E | 34651 | 30845 | 31454 |
| INDICE DE DISPONOBILIDAD | F=E/C | 0,95 | 0,93 | 0,91 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 9456000 | 9145685 | 9456321 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 319 | 319 | 319 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 10500985 | 9347577 | 9532134 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,90 | 0,98 | 0,99 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 12600 | 8569 | 2368 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 85% | 91% | 91% |
| INDICE DE PNC | K/G | 0,13% | 0,09% | 0,03% |
| TAPA |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | E | 27088 | 24316 | 28368 |
| INDICE DE DISPONOBILIDAD | F=E/C | 0,93 | 0,87 | 0,92 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 8956523 | 9245632 | 9225638 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 422 | 422 | 422 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 10859579 | 9748284 | 11372731 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,82 | 0,95 | 0,81 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 3600 | 3456 | 2356 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 77% | 83% | 75% |
| INDICE DE PNC | K/G | 0,04% | 0,04% | 0,03% |
| SOPORTE |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | E=C-D | 31532 | 29815 | 32939 |
| INDICE DE DISPONOBILIDAD | F=E/C | 0,94 | 0,90 | 0,94 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 7586939 | 7924569 | 8145258 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 333 | 333 | 333 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 9975148 | 9431975 | 10420252 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,76 | 0,84 | 0,78 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 245698 | 258963 | 245693 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 69% | 73% | 71% |
| INDICE DE PNC | K/G | 3,24% | 3,27% | 3,02% |
| BOTON |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | E=C-D | 29332 | 30273 | 28090 |
| INDICE DE DISPONOBILIDAD | F=E/C | 0,94 | 0,92 | 0,95 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 8949085 | 9125689 | 8812563 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 319 | 319 | 319 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 9356908 | 9657087 | 8960710 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,96 | 0,94 | 0,98 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 12562 | 4586 | 2458 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 90% | 87% | 94% |
| INDICE DE PNC | K/G | 0,14% | 0,05% | 0,03% |

TABLA 7

CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL AREA DE SUBENSAMBLE

| 714 |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | E=C-D | 34651 | 30845 | 31454 |
| INDICE DE DISPONIBILIDAD | F=E/C | 0,95 | 0,93 | 0,91 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 3595689 | 3445685 | 3356321 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 168 | 168 | 168 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 5530299 | 4922862 | 5020058 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,65 | 0,70 | 0,67 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 54896 | 67893 | 71236 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 61% | 64% | 60% |
| INDICE DE PNC | K/G | 1,53% | 1,97% | 2,12% |
| 1012-1 |  |  |  |  |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | E=C-D | 27088 | 26316 | 28368 |
| INDICE DE DISPONIBILIDAD | F=E/C | 0,93 | 0,94 | 0,92 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 1845486 | 1745632 | 1825638 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 86 | 86 | 86 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 2213089 | 2150017 | 2317665 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,83 | 0,81 | 0,79 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 18963 | 29568 | 32587 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 77% | 75% | 71% |
| INDICE DE PNC | K/G | 1,03% | 1,69% | 1,78% |
| 1012-2 |  |  |  |  |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | E=C-D | 31532 | 28375 | 31499 |
| INDICE DE DISPONIBILIDAD | F=E/C | 0,94 | 0,89 | 0,94 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 2586939 | 2224569 | 2345258 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 94 | 94 | 94 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 2815807 | 2533887 | 2812860 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,92 | 0,88 | 0,83 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 45698 | 58963 | 45693 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 0,98 | 0,97 | 0,98 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 85% | 76% | 77% |
| INDICE DE PNC | K/G | 1,77% | 2,65% | 1,95% |

TABLA 8

CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL AREA DE ENSAMBLE

| ENSAMBLADORAS |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | E=C-D | 23679 | 26213 | 28452 |
| INDICE DE DISPONOBILIDAD | F=E/C | 0,93 | 0,91 | 0,91 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 9856000 | 9586685 | 9958621 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 512 | 512 | 512 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 11517465 | 12750003 | 13839052 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,86 | 0,75 | 0,72 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 1586 | 1258 | 1369 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| EFECTIVIDAD TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 79% | 69% | 65% |
| INDICE DE PNC | K/G | 0,02% | 0,01% | 0,01% |

Cálculo del índice de productividad de la planta.-  El índice más importante y que determina el estado de situación productiva de la planta es la relación de los recursos utilizados para la producción obtenida.

Se debe especificar que la productividad mejora al gastarse menos horas laborables en demora del tiempo de limpieza por fallas en los equipos o en el proceso. Al mejorar o disminuir el porcentaje de productos no conforme versus los productos de optima calidad hace que la cantidad de productos buenos sean mayores y por lo tanto el costo de producir la misma cantidad será menor.

A continuación se detallan los costos Standard de producir un promedio 9.000.000 de unidades mensuales para el año 2004.

TABLA 9

COSTOS DE PRODUCCION DEL BOLIGRAFO

| Parámetros | Costo Productivos($ USD) |
| --- | --- |
| Energía Eléctrica | 14.500 |
| Mano de Obra | 50.700 |
| Materia Prima | 304.560 |
| Material de Empaque | 101.520 |

El siguiente diagrama muestra los costos del bolígrafo en forma porcentual

FIGURA 1.18  DIAGRAMA PORCENTUAL DE LOS COSTOS DEL BOLIGRAFO

Del diagrama podemos observar que la materia prima es la que tiene mayor porcentaje en el costo, motivo por el cual los desperdicios de la producción afectan a los índices de producción.

En base a estos datos podemos determinar el índice de productividad teórico para producir un boligrafo.

IP  =    Costos de producción  /  Producción mensual

IP estándar = 471280 / 9´000.000

IP estandar = 0.052

Este índice representa cuánto le cuesta producir a la planta un bolígrafo y si sube o baja es un indicativo de cuan productiva es la planta, un índice menor representa un menor costo.

En la tabla 10 se presentan los índices de productividad reales de la planta para los meses de enero, febrero y marzo.

TABLA 10

INDICES DE PRODUCTIVIDAD DE LA PLANTA

|  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCCION REAL | G | 9856000 | 9586685 | 9958621 |
| COSTO REAL PRODUCCION ($USD) | M | 510256 | 511235 | 521456 |
| INDICE DE PRODUCTIVIDAD REAL | IP= M/G | 0,052 | 0,053 | 0,052 |
| INDICE DE PRODUCTIVIDAD TEORICO |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 |

De la tabla podemos observar que para los meses de enero, febrero y marzo el costo de producir un bolígrafo es 52 centavos de dólar

1.3  Descripción del problema técnico y moldeo por inyección

Descripción del problema técnico.-  Como ya se vió en la tabla 5, los índices de no conformidad del soporte son superiores al 3% de la producción total; esto es: los soportes rechazados por control de calidad del proceso de producción del área de plásticos y los rechazados en el área de subensamble; es aquí, cuando se agrava aún más el problema porque surge una fractura al momento de ser introducido el tubo en el soporte y se produce un derramamiento de tinta.

Esta fractura, ver figura 1.19, produce la pérdida total del repuesto (tubo, tinta, soporte y punto) que se lo considera desperdicio y esto conlleva a una pérdida de tiempo en el área de subensamble, ya que por el derrame de tinta producido, ver figura 1.20, se debe proceder a la respectiva limpieza del equipo para evitar las manchas en el repuesto.

Analizando todos los parámetros en el proceso de inyección en la máquina inyectora de soportes (Tabla 11), se encontró que los datos de plastificación y de moldeo estaban dentro de los parámetros establecidos.

TABLA 11

PARÁMETROS DE INYECCIÓN DE LA INYECTORA DE SOPORTES

| FICHA TECNICA DE INYECCION PLASTICA |
| --- |
| PRODUCTO: SOPORTE | MATERIAL: POLIACETAL (CELCON) |
| Molde de 64 cavidades |
| PARAMETROS | MAQUINA SANDRETTO |
| Llenado de material | 2 – 5 cm3 |
| Velocidad de inyección | 8 – 14 cm/seg |
| Presión de inyección | 40 a 110 Bar |
| Tiempo de inyección | 2 – 5 seg |
| Temperatura de material | 180 – 240 ºC |
| Tiempo de enfriamiento | 2 – 5 seg |
| Temperatura del agua de enfriamiento | 45 – 70 ºC |

FIGURA 1.19  FRACTURA TÍPICA PRESENTADA EN SUBENSAMBLE AL MOMENTO DE INTRODUCIR EL TUBO EN  EL SOPORTE

FIGURA 1.20  ENSAMBLADORA DE REPUESTOS MANCHADA POR DERRAME DE TINTA

Pero, verificando la hoja técnica del material, ver apéndice C , el cual es un acetal copolímero de nombre técnico Celcon M140 se encontró, que a más de tener una alta resistencia a los solventes, que es una propiedad indispensable en la elaboración del bolígrafo, el Celcon, cuando está convenientemente almacenado, puede moldearse tal y como sale del saco.  Sin embargo, cuando ha sido expuesto a gran humedad y a elevadas temperaturas durante largos períodos de tiempo, pueden aparecer defectos en la superficie de los moldeos hechos con tal material, por lo cual podrá ser necesario secarlo a temperaturas de entre 77 y 93°C  antes de proceder a su proceso de inyección.

Moldeo por inyección del Celcon

Temperaturas de moldeo.-   Según el ciclo que se adopte, el Celcon puede moldearse estando el material en un intervalo de temperatura que va desde 180 °C hasta 250°C.  la mayoría de los moldeos se efectúan entre 195°C y 215°C.

Presiones de moldeo.-  Las presiones requeridas para moldear el Celcon varían según la eficacia del cilindro de calentamiento; la duración de flujo requerida; la temperatura de la resina y la temperatura del molde.  La mayor parte de los moldeos con Celcon han sido hechos utilizando presiones (sobre el material) que se sitúan entre 1050 y 1400 psi.

La eficacia de la transmisión de presión del pistón de inyección al molde puede ser mejorada cuando sea necesario, ajustando el mecanismo de alimentación de la máquina para que haya un mínimo de cojín de material (más o menos 6.5 mm) y precalentando el material en la tolva.

Temperatura del molde.-   Para moldear el Celcon es preferible usar moldes calentados.  Temperaturas elevadas en el molde facilitan su llenado y ayudan a la obtención de un gran lustre en las piezas moldeadas.  Temperaturas situadas entre 65°C y 93°C han sido empleadas con buenos resultados.

Para operar sin peligro, las mangueras que conectan la unidad de calentamiento del molde a éste, deberán ser del tipo para servicio a alta temperatura y las conexiones deberán ser roscadas o del tipo cierre positivo o resorte.  El aislamiento de las mangueras no solamente evitará las quemaduras, sino que aumentará la eficiencia de la unidad de calentamiento.

Ciclos.- Para la mayor parte de los moldeos con Celcon, es conveniente llenar rápidamente las cavidades, utilizando velocidad del pistón máxima y unos pocos segundos de tiempo de compresión (tiempo durante el cual, con el molde ya lleno, el pistón permanece en posición avanzada).  El tiempo de inyección (tiempo durante el cual, el pistón avanza y permanece luego en posición avanzada) será tal que permita librar la carga requerida al molde y mantener el pistón en posición avanzada hasta que las entradas se hayan solidificado.  En promedio el tiempo de inyección es de alrededor ⅓ del total del ciclo.  Después de haberse retirado el pistón, hay que dejar suficiente tiempo de fijación para que las piezas se solidifiquen y endurezcan en las cavidades y se obtenga así la inyección del molde sin alabeo.

El ciclo requerido en la planta era de 11.5 segundos.

Efecto de las condiciones de elaboración sobre la pieza moldeada.-  Ensayos repetidos de moldeo con Celcon indican que las propiedades físicas de la resina se mantienen virtualmente inalteradas.  Esto permite el moldeo del Celcon, sin necesidad de tomar precauciones especiales para evitar la reducción de sus propiedades.

Con altas temperaturas de moldeo y de material, se obtiene un máximo lustre en los moldes de Celcon.

La aparición de picados o de ondulaciones en la superficie de los moldeos de Celcon (generalmente en los puntos más alejados de la entrada), indica normalmente insuficiencia de presión.  Estas marcas pueden ser eliminadas aumentando la presión o cambiando las condiciones del moldeo con el fin de obtener más presión sobre el material.  Cuando no sea posible lograr una presión suficiente por otros medios, podrá ser necesario ensanchar las entradas.  En ciertos casos, cambiar el molde a una máquina más grande puede aliviar esta situación.

Dos tipos de marcas desplegadas, que tiene cada una diferente causa, pueden aparecer en la superficie de los moldeos por Celcon.  Un primer tipo, que se presenta como una serie de elipses alargadas, es debido a un exceso de humedad en el material.  Si el caso no es muy grave, estas marcas pueden desaparecer haciendo bajar un poco la temperatura de moldeo.  Cuando esto no elimina las marcas desplegadas, podrá ser necesario secar el material.

El segundo tipo de marcas desplegadas se asemeja a serie de arañazos divergentes en la superficie de la pieza.  Este tipo proviene del babeo (goteo) de la boquilla y puede ser suprimido con uno o varios de los siguientes ajustes: reducción de la temperatura del material, reducción de la temperatura de la boquilla, reducción del tiempo en que la boquilla permanece abierta.

Moldear el Celcon a temperaturas muy altas o dejarlo largo tiempo en le cilindro de calentamiento a temperaturas moderadas, puede provocar una alteración del color del material; esto es corregible reduciendo la temperatura del material o disminuyendo el tiempo del ciclo.

En el apéndice C se enumeran los defectos más corrientes que se presentan en los moldeados de Celcon y sugiere los medios para suprimirlos.

Precauciones generales de seguridad.-  El Celcon no debe ser calentado a más de 250°C ni dejado en el cilindro de calentamiento durante largos períodos de tiempo a temperaturas superiores a 190°C.  Temperaturas excesivamente altas o larga permanencia en el cilindro a temperaturas más bajas, pueden causar alteración en el color de la resina y provocar desprendimientos de formaldehído gaseoso.  El olor del gas formaldehído no es infrecuente en la planta, si bien a altas concentraciones el gas puede ser tóxico, el peligro de daño por inhalación para el personal es remoto.  La concentración máxima de formaldehído a la cual los trabajadores pueden ser expuestos sin peligro durante una jornada de ocho horas es de 5 partes por millón.  Dado que el olor a esa concentración es perfectamente perceptible el personal de la planta está adiestrado para evacuar la misma.

Como para la mayoría de las operaciones de moldeo con plásticos, la aireación de la planta es natural.  Cuando se produce un sobrecalentamiento, el calentamiento del cilindro deberá ser reducido o suprimido y deberá procederse a varias inyectadas de purga para limpiar el cilindro del material sobrecalentado.  En el caso que el Celcon se sobrecalentara excesivamente, es necesario evacuar el personal del lugar (después de haber cortado el calentamiento del cilindro), hasta que la atmósfera vuelva a lo normal.  En la eventualidad que esta medida fuera necesaria, se deja el pistón en posición trasera y se mantiene la boquilla calentada.  Arrojando las inyectadas de purga en un cubo de agua se reduce considerablemente la cantidad de vapores desprendidos.

El siguiente diagrama muestra el proceso de moldeo en la inyectora de soportes.

FIGURA 1.21   PROCESO DE INYECCION EN LA INYECTORA DE SOPORTES

1.4  Análisis de las propiedades físico-químicas del material

El material utilizado en los soportes del bolígrafo es Acetal Copolímero de nombre comercial Celcon M 140, para entender un poco mejor a qué se refiere se presenta a continuación una breve reseña teórica del material.

Acetal:   El acetal, o polyoxymethylene (POM), refiere a dos distintos, pero similares productos:   acetal homopolímero y acetal copolímero.  La cadena molecular principal del acetal homopolímero es la espina dorsal de la cadena del acetal copolímero, pues el acetal copolímero agrega el óxido de eltileno aleatoriamente a través de la cadena del acetal homopolímero.

Características del acetal:   La naturaleza simple de la naturaleza molecular de la cadena del acetal homopolímero permite una estructura cristalina muy estable.  Esta cristalinidad conduce a la alta resistencia térmica, al módulo alto, a la resistencia de desgaste excelente, y a la resistencia a los solventes.  Los vínculos agregados de etileno del acetal copolímero aumentan la estabilidad termal, el alargamiento y la dureza pero disminuyen la fuerza.  Estos cambios son probablemente un resultado de la cristalinidad disminuida que resulta del agregamiento de los grupos de óxido de etileno a la cadena molecular.  Los enlaces del carbón al oxígeno en la cadena molecular principal no son tan estables térmicamente como son los enlaces del carbón al carbón encontrado en otros polímeros.  Así el proceso del acetal requiere que se preste una atención especial a la temperatura durante el moldeo pues exceder el punto termal de degradación (la temperatura en cual la materia empezará a romper) producirá la descomposición rápida resultando en gas de formaldehído.  La temperatura en la cual ocurre es menos para el acetal copolímero que para el acetal homopolímero.  Las características del acetal pueden ser resumidas como sigue:

-  resistencia de desgaste excelente

-  fuerza muy buena

-  buena resistencia térmica

-  resistencia química excelente

-  opaco

-  precio medio a alto

-  proceso restricto a ciertos casos.

Una diferencia práctica entre el copolímero y el homopolímero es que el copolímero puede aceptar el refuerzo mucho mejor que el homopolímero.  Así, la fuerza del copolímero se puede aumentar mucho más fácilmente que la del homopolímero.  Ambos tipos se pueden modificar por los aditivos tales como (Teflón) para aumentar la resistencia al desgaste.

Usos del acetal:

-  Engranajes, levas y cojinetes.

-  Ruedas industriales ligeras.

-  Accesorios de la plomería.

-  Componentes del carburador.

-  Plumas y hebillas.

Celcon es una marca registrada de la Celanese Corporación, empleada para designar su nuevo copolímero de acetal a base de trioxano.  El Celcon es un material termoplástico cuya estructura molecular es cristalina, apto para la fabricación por los procedimientos de moldeo por inyección, soplado y extrusión, así como por otras técnicas de elaboración de termoplásticos.  Unico, en su estructura química, este nuevo Copolímero ofrece un equilibrio de propiedades técnicas hasta ahora nunca obtenidas en un mismo material termoplástico.  El Celcon es fuerte, rígido, tenaz, duro y resistente a la abrasión; conserva una gran capacidad de resistir cargas durante largos períodos de tiempo a altas temperaturas y en ambientes perjudiciales a muchos otros materiales.  Gracias a estas propiedades superiores, combinadas con su facilidad de elaboración, el Celcon ofrece al proyectista de artículos una nueva libertad de selección de materiales.  El Celcon puede ser utilizado en muchas aplicaciones anteriormente reservadas a los metales, laminados y termoendurecibles, lográndose con él obtener las economías de una elaboración termoplástica de gran volumen sin comprometer las propiedades esenciales.

Las resinas Celcon se suministran bajo forma de granulas cilíndricas y móviles.  De un blanco traslúcido en su estado natural, el Celcon estará disponible en varios colores standard.

El Celcon se adapta a muchas de las técnicas corrientes de decoración.

Almacenaje y manejo.-  El Celcon viene embalado en sacos de varias hojas, de 50 Lbs., que deben almacenarse sobre paletts en un lugar seco.  Los sacos abiertos deberán sellarse nuevamente antes de devolverlos al almacén.

El Celcon, cuando está convenientemente almacenado, puede moldearse tal y como sale del saco.  Sin embargo, cuando ha sido expuesto a gran humedad y a elevadas temperaturas durante largos períodos de tiempo, pueden aparecer defectos en la superficie de los moldeos hechos con tal material, por lo cual podrá ser necesario secarlo antes de proceder a su elaboración.

El Celcon puede secarse en un horno con circulación de aire o con un secador en la tolva.

Cuando se usa el secado en la tolva, se recomienda preacondicionar una carga de material durante una hora a 82 °C antes de empezar a moldear y mantener la unidad a esta temperatura durante el moldeo.

Recirculación de los residuos.-  El Celcon se diferencia de la mayor parte de los otros materiales termoplásticos en que puede ser remoldeado más veces que las acostumbradas sin cambios significativos en sus características de elaboración o en sus propiedades físicas.

El límite aparente de la capacidad de remoldeo es cuando el material toma una coloración pardusca, más allá de lo aceptable para la buena presentación.  Aún entonces las propiedades físicas tales como resistencia a la tracción, elongación, rigidez, etc., se mantienen esencialmente inalteradas.

Coloración.-  Para obtener una buena dispersión del color, el Celcon deberá ser coloreado por técnicas de mezcla por extrusión más bien que por pigmentación en seco.  Si se desea efectuar la pigmentación en seco en el moldeo por inyección, un auxiliar de dispersión dará una dispersión moderada, pero solo será necesario tener especial cuidado de mantener libre el flujo de la resina a través de este artefacto durante toda la operación.  El uso indiscriminado de aditivos puede resultar inseguro y por ello no se recomienda.

CAPITULO 2

2.   SOLUCION DEL PROBLEMA

Del capítulo anterior determinamos que el material utilizado en el proceso de moldeo por inyección es un material con alto grado de absorción de humedad, lo que nos lleva a buscar alternativas para solucionar el problema técnico del soporte.

Una de las alternativas que permitirían solucionar el problema de la fractura del soporte era cambiar el material de inyección con el que se ha estado trabajando y esto podría ser con un polipropileno ver propiedades en apéndice D.  Al realizar las pruebas en producción con este material que tiene similares propiedades que el copolímero usado para la elaboración de los soportes, vimos que este reacciona con la tinta azul del bolígrafo, llegando a la conclusión de que no es lo suficientemente resistente a los solventes y no permite solucionar el problema.

Otra alternativa es adicionar un proceso de secado del copolímero al proceso de inyección del soporte.

Una vez identificada la solución al problema técnico del proceso de inyección del copolímero tenemos que seleccionar el equipo adecuado que realice la función de secado.

  - Parámetros de selección del equipo secador

Para la selección del secador tenemos que tomar en cuenta características especiales, ya que trabajamos con relación a una productividad que debe ser mejorada con respecto a la condición “antes” es por eso que consideramos los siguientes puntos:

- El equipo tiene que ser de bajo costo

- El equipo debe mantener una temperatura constante y confiable.

- El equipo debe ser de fácil manejo

- El equipo debe ser de rápida instalación

- El equipo debe requerir poco mantenimiento.

En base a lo expuesto anteriormente se presentan dos alternativas de equipos secadores del material, las mismas que se detallan a continuación.

Alternativa 1

En esta alternativa se dan las características de un secador disecante para Celcon recomendado por los fabricantes del producto y en base a la investigación en el mercado encontramos el siguiente equipo.

Secador disecante CTT 40/25 de Colortronic .-  Según recomendaciones del fabricante (apéndice C), el copolímero acetal Celcon deberá secarse a 82 ºC durante 3 horas.  El proceso continuo de secado, se obtiene de dos celdas de secado, que se regeneran (recomendado para trabajos de 24 horas).  El secado se da sin cambios en la temperatura y con un suministro constante de aire deshumidificado.  Estos equipos son libres de mantenimiento, sólo se debe limpiar el filtro de aire regularmente.  En la figura 2.1 se muestra el diagrama del secador disecante, proporcionado por HEDDAEUS del Ecuador, ver oferta y otra marca de secador en el apéndice E.

El costo de este secador es de $ 8480 puesto en planta a este costo hay que adicionarle el costo del instructor que le enseñará al operario a manejar el equipo y la instalación que tiene un costo de $ 2730, todo esto suma $ 11,210

FIGURA 2.1  DIAGRAMA DEL SECADOR DISECANTE CTT 40725 DE COLORTRONIC

Alternativa 2

Otro producto de la investigación constituye un equipo que se detectó en una de las plantas de la compañía.  Específicamente en la planta de Brasil se encontraba un secador inoperante con características similares a las que se estaba requiriendo.  Seguidamente se detallan las características y costos de este equipo.

Secador de aire caliente.-  El secador que se detalla a continuación, figura 2.2, es un secador que funciona con 2 resistencias térmicas que al alcanzar una temperatura de 80 ºC se activa un ventilador que introduce aire caliente a la tolva de alimentación de la máquina.  Al igual que el secador anterior el secado se da sin cambios en la temperatura y con un suministro constante de aire caliente, el tiempo de secado está sujeto a pruebas, ya que Brasil tiene otra humedad relativa.

La tolva de alimentación deberá ser adaptada a las necesidades de secado permitiendo que el material se seque en un corto tiempo.

FIGURA 2.2  SECADOR DE AIRE CALIENTE DE LA PLANTA DE BRASIL

El costo de este secador es de  $ 1200  y  su  instalación es de $ 489, lo que  da  un  total  de $ 1689.

2.2  Análisis Económico de las alternativas de selección

El análisis económico de las dos alternativas de solución presentadas en el ítem anterior se presenta en la tabla 12.

En la tabla 12 podemos observar que el secador de aire caliente es la alternativa mas económica, este es un equipo usado que se importó de una de las filiales de la compañía en Brasil, de fácil instalación y manejo lo que reduce el costo de entrenamiento de personal a cero.

Pese a que la recomendación del fabricante es secar el copolímero con aire deshumificado, se procedió a la selección del equipo secador que usa aire caliente en el proceso por ser la alternativa más económica y con menor tiempo de puesta en marcha, además se tomó en cuenta la experiencia de los operadores de la filial de Brasil.

A este equipo se le realizo mantenimiento en la planta y se procedió a su instalación.

TABLA 12

COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE SECADO.

| EQUIPO | PROCEDENCIA | COSTO EQUIPO | INSTALACION | ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secador disecante colortronic CTT 40/25 | Alemania | 8.480 | 1230 | 1500 | 11.210 |
| Secador de aire caliente | Brasil | 1.200 | 489 | 0 | 1.689 |

2.3  Adaptación del equipo a utilizarse a las  necesidades

Para adaptar el equipo al proceso de producción de los bolígrafos, específicamente a la inyectora de soportes se realizará la construcción de una tolva concéntrica a la tolva del secador, la tolva interior debe estar provista de agujeros que permitirá el ingreso del flujo de aire caliente hacia el interior de la tolva de alimentación del material y a su vez secarlo.  Esta tolva se la hizo construir de plancha perforada con agujeros de 1.5 milímetros de diámetro.  Las dos resistencias de calentamiento del aire se cambiarán de 1000 W a dos resistencias de 3000 W, se pretende hacer que el aire introducido se caliente mas rápido.

  - Instalación del secador y pruebas de producción

Ahora se presenta la instalación del secador en la inyectora de       soportes.

Para la instalación del secador se procedió al desmontaje de la tolva de alimentación de la inyectora de soportes.  En la figura 2.3 se muestra la tolva interior del secador.

FIGURA 2.3  TOLVA INTERIOR PERFORADA

FIGURA 2.4  SECADOR INSTALADO SOBRE LA ALIMENTACIÓN DE LA INYECTORA

Pruebas de producción.-  Ya con el equipo instalado se procedió a realizar las pruebas en la inyectora, usando el método de prueba y error para lograr un secado óptimo, basándonos en la experiencia de los operarios del la planta de Brasil pudimos partir con datos de tiempo y temperatura de 30 minutos 60 ºC.

Se realizaron las pruebas en el dinamómetro y los resultados no fueron suficiente, pero luego de varias pruebas los resultados obtenidos de producción, dieron una respuesta favorable a la implantación del proceso de secado dando como resultado luego de varias pruebas que el secado óptimo se obtuvo en un tiempo de 30 minutos y a una temperatura óptima de secado de 40 ºC.

FIGURA 2.5  ALIMENTACIÓN DE LA INYECTORA CON MEZCLA DE MATERIAL CON COLOR

Se realizaron pruebas en el laboratorio de control de calidad en el dinamómetro, ver apéndice A,   y se obtuvieron los siguientes resultados reflejados en la producción rechazada del mes de abril. Se rechazan menos repuestos en el área de subensamble en relación al proceso anterior sin el secado del material de inyección. En la figura 2.6 se presenta un diagrama comparativo de los rechazos de producción dos meses antes y dos meses después del cambio.

FIGURA 2.6  DIAGRAMA COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN RECHAZADA DE DOS MESES ANTES Y DOS MESES DESPUÉS DE IMPLANTADO EL SISTEMA DE SECADO.

Se calcularon los nuevos índices de no conformidad para el soporte y se obtiene que bajaron a menos de la mitad con el equipo secador para el primer mes de puesta en marcha.  En el siguiente gráfico se muestras estos índices 2 meses antes y 2 meses después del cambio realizado en producción.

| Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.27 | 3.02 | 1.20 | 0.52 | 0.49 | 0.42 |

Índices de no conformidad de los soportes

FIGURA 2.7  DIAGRAMA COMPARATIVO DE LOS ÍNDICES   DE PRODUCTO NO CONFORME DEL SOPORTE

CAPITULO 3

3.  EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

3.1  Análisis del esquema actual y resultados obtenidos

FIGURA 3.1  INYECTORA DE SOPORTES CON SECADOR ADAPTADO

Luego del montaje y funcionamiento del secador en la inyectora de soportes los parámetros de inyección varían de la siguiente manera:

La temperatura de calentamiento del molde debe ser llevada a una condición de trabajo de 56 ºC.  En las figuras 3.2 y 3.3 se muestran el molde de soportes que tiene 64 cavidades y el calentador del mismo.

FIGURA 3.2  MOLDE DE SOPORTES DE 64 CAVIDADES

Otra corrección que debió implantarse para tener una producción normal es que se debe operar la inyectora aproximadamente 30 minutos antes de iniciar la misma para que el cilindro esté caliente y luego verificar que las llaves de agua y de aire que alimentan a la máquina y a sus periféricos se encuentren abiertas, luego se encienden las resistencias aproximadamente 5 minutos antes de iniciar el trabajo con la maquina. El mecánico del área de plásticos o el operador de turno calibra los parámetros de inyección en la máquina de acuerdo a la tabla adjunta cada vez que se inicia una producción.

FIGURA 3.3  CALENTADOR DEL MOLDE DE SOPORTES

El secador del material se enciende al mismo tiempo que la inyectora, garantizando que el material de inyección se seque, la temperatura de secado es de aproximadamente 40 ºC.

La temperatura de secado es controlada en forma automática con un termoregulador y en forma manual por precaución con un termómetro colocado en la parte inferior de la tolva para controlar la temperatura a la que el material va a ser procesado.

El equipo de secado es de fácil mantenimiento, solo es necesario desmontar la tolva interior, ver figura 3.4, y limpiar los agujeros de paso de aire que en ocasiones se obstruyen con el material,  igual cosa ocurre con el ventilador , motivo por el cual se limpia prolijamente.

FIGURA 3.4  MANTENIMIENTO DEL SECADOR DE CELCON

Además se enciende el molino granulador (figura 3.5) y el aspirador de material para alimentación de la tolva.

FIGURA 3.5  MOLINO GRANULADOR COLOCADO AL PIE DE LA INYECTORA

Una vez controlados todos los parámetros de secado del material y de inyección se procede a la puesta en marcha de la inyectora realizando primero 5 inyectadas que fueron molidas y la sexta se la llevó al laboratorio de control de calidad para que le realicen las pruebas respectiva en el dinamómetro de la cuales todos los soporte pasaron favorablemente, ya con la aprobación de control de calidad se siguieron produciendo los soportes en el área de plásticos.

TABLA 13

FICHA TÉCNICA DE INYECCIÓN PARA INYECTORA DE SOPORTES

| PRODUCTO: SOPORTE | MATERIAL: POLIACETAL (CELCON) |
| --- | --- |
| Molde de 64 cavidades |
| PARAMETROS | MAQUINA SANDRETTO |
| Llenado de material | 2 – 5 cm3 |
| Ciclo | 10 seg. |
| Presión de inyección | 40 a 110 Bar |
| Tiempo de inyección | 2 – 5 seg |
| Temperatura de material | 180 – 240 ºC |
| Tiempo de enfriamiento | 2 – 5 seg. |
| Temperatura de agua de enfriamiento | 60 ºC |

De las pruebas realizadas para el proceso de secado, se sabe que se debe mantener el material en la tolva 30 minutos a una temperatura de 40 ºC, es importante recalcar que el operador debe tener claro que el proceso de secado debe realizarse independientemente del proceso de inyección para el arranque, ya que de realizar ambas acciones a la vez desencadenaría el desprendimiento del folmaldehido gaseoso producto de un sobrecalentamiento del material llegando incluso a incendiarse, es por eso que se recomienda encender la inyectora 10 minutos antes de terminado el tiempo de secado es decir a los 20 minutos de encendido el secador, para evitar problemas en la superficie de moldeo del soporte.

El grupo de trabajo del área de plásticos estaba muy animado por cuanto toda la producción del turno fue aceptada para el área de subensamble.

Otro detalle importante de conocer es que el Celcon por ser un material con alto grado de absorción de humedad, los soporte luego de la respectiva inspección de calidad deben ser almacenados en un área con aire acondicionado para mantener la temperatura estable.    Los soportes debidamente inspeccionados por el laboratorio de control de calidad deben se embalados en cajas de cartón conteniendo 50.000 unidades con la respectiva ficha de control y colocar dichas cajas en los pallets que están ubicados en el área de la extrusora, que es sitio que se adecuó para el debido almacenamiento de los soportes y la materia prima de los mismos por encontrarse a una temperatura de 23 a 25 ºC. Aún bajo estas condiciones de almacenamiento los soportes no pueden permanecer por más de 15 días almacenados ya que se ha encontrado que pasado este tiempo los soportes presentan problemas en el área de subensamble.

En la figura 3.6 se muestra el área climatizada de almacenamiento del material en estudio.

FIGURA 3.6  AREA CLIMATIZADA DE ALMACENAMIENTO DEL       CELCON

En la figura 3.7 se muestra un diagrama del esquema actual del proceso de inyección de los soportes.

FIGURA 3.7   DIAGRAMA DEL PROCESO DE INYECCION ACTUAL

El siguiente paso era llevar la producción de soportes elaborados durante el turno de producción al área de subensamble, donde controlado el producto en relación al defecto de fractura fueron muy pocos los soportes, que presentaron la falla que comparado con la condición “antes” consideramos que se superó la deficiencia de la producción y del producto como se establece a continuación: de la tabla del cálculo de la eficiencia de la planta para el área de plásticos, tabla 14 podemos ver que el número de soportes rechazados durante el primer mes de producción con la mejora de la resistencia mecánica de los mismos fue de 109632 unidades que representa el 1.2 % de la producción total del área de plásticos que fue de 9125369 unidades y para el área de subensamble se rechazaron en promedio 64486 unidades con un índice de producto no conforme de 1.46% en promedio comparado con el indice de PNC anterior que era de 1.95 % de la producción total de subensamble y 3.02% para el soporte en el área de moldeo.

Tiempos de producción.-  Con la mejora de los procesos obtenida tanto en el área de plástico como en la de subensamble producto del mejoramiento obtenido en la resistencia mecánica del soporte la planta ha reducido sus tiempos de producción. De la tabla del cálculo del ahorro en la producción de soportes podemos ver que en el área de plásticos la velocidad del ciclo de la inyectora antes y después de la instalación del secador son 11,5 segundos y 10 segundos respectivamente, y las horas de producción disminuyen de 672 horas a 490 horas, logrando ahorrar 182 horas en el tiempo de producción.

Era el área de subensamble la que siempre mantenía su maquinaria y el área alrededor de la misma manchada de tinta por efecto de la fractura, luego de la mejora del proceso de producción de soportes en el área de plásticos los derrames de tinta son mucho menores porque menos unidades de soportes presentan fractura al ser ensamblado el repuesto del bolígrafo esto hace significativo el ahorro del tiempo de la tabla del cálculo del ahorro en el área de subensamble obtenemos que antes del cambio se necesitaban en promedio 672 horas mensuales de producción para producir un promedio 9´000.000 de unidades y después del cambio se redujo a 494 horas en promedio para realizar la misma producción.  Este significativo ahorro de tiempo permite a los operadores de turno mantener más limpias las maquinarias y en mejor orden el área, ver figuras 3.8 y 3.9

FIGURA 3.8  MÁQUINA ENSAMBLADORA DE REPUESTOS SIN DERRAMAMIENTO DE TINTA

FIGURA 3.9  AREA DE SUBENSAMBLE

Resultados Obtenidos

Con el nuevo esquema de la producción de soportes en el área de plásticos hemos obtenido una producción más limpia, es decir con menos desperdicio de material, energía eléctrica, tiempo de producción y recursos utilizados en la producción.  Además como ya se explicó anteriormente el no tener que repetir una operación varias veces permite desarrollar mejor los procesos y tener más control de los mismos, es por eso que la productividad de la planta mejora automáticamente al mejorar los procesos por la relación directa que hay con los mismos.

Todos los índices mencionados en el capitulo I mejoran y esta mejora la vemos reflejada en las tablas dadas a continuación, de las cuales podemos establecer comparaciones del proceso de producción antes y después de la mejora.  Las tablas muestran los meses de abril, mayo y junio las cuales las podemos comparar con las tablas 6 y 7 del capítulo I.

Con las fórmulas dadas en el capítulo 1 y los datos de los tiempos del apéndice B, se pueden calcular los índices antes mencionados.

TABLA 14

CALCULO DE LA EFICIENCIA REAL DEL AREA DE MOLDEO

DESPUES

| SOPORTE |  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TIEMPO DE OPERACIÓN | E=C-D | 29848 | 32071 | 27076 |
| INDICE DE DISPONIBILIDAD | F=E/C | 0,90 | 0,90 | 0,86 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 9125369 | 9012568 | 8856237 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 333 | 333 | 333 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 9442414 | 10145660 | 8565492 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,97 | 0,89 | 1,03 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 109632 | 46596 | 43256 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 86% | 80% | 88% |
| INDICE DE PNC | K/G | 1,20% | 0,52% | 0,49% |

Todos los índices, que reflejan la producción han aumentado.

TABLA 15

CALCULO DE LA EFICIENCIA DEL AREA DE SUBENSAMBLE “DESPUES”

| 714 |  | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE DISPONIBILIDAD | F=E/C | 0,90 | 0,96 | 0,94 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 3596324 | 4005638 | 4856235 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 168 | 168 | 168 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 4835401 | 5454968 | 5219877 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,74 | 0,73 | 0,93 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 69236 | 3859 | 4356 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 0,98 | 1,00 | 1,00 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 66% | 70% | 87% |
| INDICE DE PNC | K/G | 1,93% | 0,10% | 0,09% |
| 1012-1 |  |  |  |  |
| INDICE DE DISPONIBILIDAD | F=E/C | 0,93 | 0,95 | 0,95 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 1891256 | 1986234 | 2263547 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 86 | 86 | 86 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 2258024 | 2395934 | 2574775 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,84 | 0,83 | 0,88 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 24589 | 1589 | 458 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 77% | 79% | 84% |
| INDICE DE PNC | K/G | 1,30% | 0,08% | 0,02% |
| 1012-2 |  |  |  |  |
| INDICE DE DISPONIBILIDAD | F=E/C | 0,90 | 0,90 | 0,86 |
| PRODUCCION REAL | G=PROD+K | 2325369 | 2612568 | 2356237 |
| VELOCIDAD TEORICA | H | 94 | 94 | 94 |
| PRODUCCION TEORICA | I=E*H*,95 | 2665426 | 2863940 | 2417886 |
| INDICE DE PRODUCCION | J=G/I | 0,87 | 0,91 | 0,97 |
| PRODUCCION RECHAZADA | K | 26459 | 596 | 256 |
| INDICE DE CALIDAD | L=(G-K)/G | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| EFICIENCIA TOTAL EQUIPO | F*J*L*100% | 78% | 82% | 83% |
| INDICE DE PNC | K/G | 1,14% | 0,02% | 0,01% |

La tabla muestra el cálculo de la eficiencia de las ensambladoras 714, 1012-1 y 1012-2.

En el apéndice B se presentan las tablas para todas las áreas de producción durante el 2004

Comparando con las tablas de subensamble antes de la mejora de producción vemos que los rechazos disminuyen considerablemente mientras que los índices de producción, calidad, disponibilidad y eficiencia han aumentado.

El índice de productividad de la planta para los meses de abril, mayo y junio se presenta en la tabla 16.

TABLA 16

CALCULO DEL INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE LA PLANTA DESPUES DEL CAMBIO

|  | FORMULAS | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCCION REAL | G | 11596324 | 10925638 | 11458678 |
| COSTOS REALES DE PRODUCCION | M ($ USD) | 498563 | 489256 | 496587 |
| INDICE DE PRODUCTIVIDAD DESPUES | IND= M/G | 0,043 | 0,045 | 0,043 |
| INDICE DE PRODUCTIVIDAD ANTES |  | 0,052 | 0,052 | 0,052 |

El índice de productividad actual en promedio es de 0.043, comparado con el anterior que era de 0.052 ha mejorado, lo que nos indica que el costo de producir un bolígrafo luego de la mejora de los procesos es menor, lo cual indica que la productividad de la planta ha MEJORADO. En el apéndice se presenta la tabla de los índices de productividad para todo el año.

3.2  Beneficios económicos de la solución

La mejora en la productividad siempre se ve reflejada en un ahorro económico es por eso que se presentan en las tablas 17 y 18 los beneficios económicos que representa el mejorar las condiciones mecánicas del soporte disminuyendo el número de unidades rechazadas y mejorando la eficiencia con una respectiva disminución del tiempo de producción eliminando así los desperdicios en el proceso.

Con la mejora del proceso de producción se puede tener más control del mismo permitiendo en el área de moldeo disminuir la velocidad del ciclo de la inyectora, haciendo que las tiempos de producción disminuyan de 672 horas a 490 horas para producir los 9´000.000 de bolígrafos al mes, ver tabla 17, permitiendo elevar la producción que después del cambio está en aproximadamente 11´740.992 de unidades mensuales con una eficiencia promedio de 84 % que es mayor en relación a la que se tenía antes de la mejora del proceso de moldeo 71 %.

Para efectos de cálculo se va a tomar como base una producción de 9´000.000 de unidades “antes y después” para ver el ahorro energético producido en el área de moldeo.

El ahorro energético se calcula por medio de la siguiente fórmula:

Q = PP*Y*Z/100

Donde:

Q = AHORRO ENERGETICO

PP = PERIODO DE PRODUCCION PROMEDIO MENSUAL

Y = COSTO DE LA ENERGIA ELECTRICA POR HORA

Z = CONSUMO PROMEDIO DE LA INYECTORA

En las tablas adjuntas tenemos que el consumo energético promedio de la inyectora ha variado de 42 a 45 Kw/hr, por efecto de incrementar el secador a la inyectora de soportes, pero como el tiempo de producción disminuye y el costo de la energía eléctrica no varía se obtiene un ahorro en el costo total de energía eléctrica consumida en la planta quedando claro un ahorro energético que proyectado a todo el año es de 6.075,2 dólares para el área de moldeo.

Para el área de subensamble tenemos que el consumo de energía eléctrica y el costo de la misma no varía pero si los tiempos de producción disminuyen y la eficiencia de las máquina aumenta, ver la tabla 18.  Aplicando la fórmula para el cálculo del ahorro energético tenemos que en esta área se ahorran 14.013,7 dólares.

Si sumamos ambos rubros tenemos que el ahorro energético es de 20089 dólares anuales.

CAPITULO 4

4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

El contexto original de la presente tesis fue eminentemente técnico, aunque en el transcurso del trabajo después de resolver el problema de la producción tenemos que ver que también se consiguieron logros en relación a los índices y a los consumos energéticos por estas circunstancias nuestras conclusiones tienen las dos connotaciones:

- Los índices de no conformidad disminuyeron desde 3% hasta     0.03%.

- Se mejoró el tiempo de producción en el área de subensamble de 672 a 493.9 horas de producción mensuales.

- El mejoramiento de la eficiencia de las máquinas se tradujo en la optimización de los recursos energéticos, llegando a un ahorro de 20.089 dólares anuales en el consumo de energía eléctrica.

- Se mejoró el índice de productividad al reducir los desperdicios de 0.052 a 0.045.

- La planta aumentó su producción, actualmente produce un promedio de 11´740.992 unidades mensuales.

- Los operadores del área de subensamble fueron adiestrados y motivados para dar mantenimiento a sus propias máquinas, que es una condición para tener una empresa esbelta.

Recomendaciones

- Estamos concientes que habiendo superado esta etapa nos quedan otros retos que enfrentar ya que todavía no estamos a nivel de los índices internacionales de porcentaje de fallas, es por eso para continuar con las mejoras que dentro de la empresa deben ser dentro de los lineamientos de las empresas esbeltas y técnicas de mejora continua.  La experiencia ha proporcionado con buenos resultados con el secador de aire caliente, cambiarlo por un secador disecante que nos garantice un aire más seco para la operación de secado del material aunque represente una mayor inversión aseguramos un índice de no conformidad más bajo y podremos competir con estándares internacionales, poniendo en alto la competitividad de la gestión empresarial y profesional que existe en nuestro país.

# Text boxes

INYECTORA DE SOPORTES

PESADO DEL

MATERIAL

MOLDE

COLORANTE

CELCON

Producto no

conforme

SCRAP

MOLINO

PESADO DEL

MATERIAL

TUBO

BARRIL

MOLDEO

MOLDEO

Encender

Calentador de agua

PESADO DE SOPORTES

CONTROL

DE

CALIDAD

REPUESTO

INYECTORA DE SOPORTES

Encender resistencia

MATERIAL   DE

EMPAQUE

BODEGA DE

PRODUCTO

TERMINADO

ENSAMBLE

BOLIGRAFO

AREA 1

AREA 3

AREA 2

Punto

Tinta

INYECTORA

Barril

INYECTORA

Botón

INYECTORA

Tapa

CENTRIFUGADO

SUBENSAMBLE

Repuesto

INYECTORA

Soporte

EXTRUSORA

TUBO PLÁSTICO

contenedor de tinta

producto conforme

SUBENSAMBLE

REPUESTO

BOTON

SOPORTE

PUNTOS

PESADO DE SOPORTES

CONTROL

DE

CALIDAD

Encender resistencia

SUBENSAMBLE

producto conforme

MOLINO

SCRAP

Producto no

conforme

CELCON

COLORANTE

SECADOR

MOLDE

Encender

Calentador de agua

Encender resistencia y ventilador