RESUMEN

Como material para la construcción se pensó que el hormigón armado tenía una vida útil ilimitada, pero hoy en día se reportan un número creciente de estructuras deterioradas por la corrosión del acero embebido en el hormigón. Para el caso de estructuras armadas en hormigón para aplicaciones portuarias, el agua de mar contribuye a acelerar los procesos de corrosión debido principalmente a la concentración de cloruros en el hormigón y/o carbonatación del mismo, resultados de un ambiente agresivo propio del agua de mar.

El objetivo de esta tesis se concentra, primordialmente, en la inspección y diagnóstico de las estructuras de hormigón armado para aplicaciones portuarias,  donde el agua de mar y la atmósfera marina juegan un papel muy importante. Así, se tiene que la aplicación de la tesis se realizará en las pantallas de protección del Muelle Espigón, propiedad de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Ubicado perpendicularmente a la corriente, aún con la existencia de remolcadores, se registran colisiones, obligando a varias reparaciones puntuales en el año debido a las enormes fuerzas de atraque desarrolladas durante la entrada de buques a puerto, razón por la cual, es imprescindible una inspección de dichas pantallas desde el punto de vista de la corrosión, si se conoce de antemano que jamás se ha realizado esta clase de inspección en los aproximadamente 25 años de existencia de los mencionados muros de contención. Las pantallas totalizan un número de 14 hacia el lado Norte y de 28 hacia el lado Sur.

Para llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo, se empleará una metodología en la cual se analizará si las pantallas necesitan inspección preliminar o detallada. Realizar cualquiera de las dos inspecciones dependerá de la cantidad de información requerida para conocer el origen o las causas de la corrosión de la armadura. En ambos tipos de inspecciones se elaborarán ensayos y mediciones tanto del agua de mar, hormigón y armadura embebida con la ayuda de equipos especializados y/o de laboratorios. Por último, se registran los resultados obtenidos para el posterior diagnóstico de la estructura armada en hormigón.

Como es de esperar, los resultados que producirán las pruebas o ensayos realizados tanto en la estructura como en el agua de mar conllevarán a determinar el estado actual de las pantallas de protección. Así, se espera, proporcionar herramientas básicas para una correcta reparación y/o rehabilitación de la misma, si es el caso.

# INDICE GENERAL

Pág.

RESUMEN ...............................................................................................II

ÍNDICE GENERAL .................................................................................IV

ABREVIATURAS ...................................................................................VII

SIMBOLOGÍA .......................................................................................VIII

ÍNDICE DE FIGURAS ..............................................................................X

ÍNDICE DE TABLAS  ............................................................................XIII

ÍNDICE DE PLANOS .............................................................................XV

INTRODUCCIÓN ......................................................................................1

# CAPÍTULO 1

# ESTUDIO Y MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE LA

# CORROSIÓN EN LAS ARMADURAS DE HORMIGÓN

# PARA APLICACIONES PORTUARIAS ................................................3

  - Generalidades .............................................................................3

  - Cementos: Tipos, Características y Aplicaciones .......................5

  - Tipos de Corrosión del Acero Embebido en Ambientes

Marinos ......................................................................................13

  - Zonas de Corrosión en Ambiente Marino ..................................17

  - Factores que afectan la Corrosión del Acero Embebido

en el Hormigón ...........................................................................20

  - Mecanismos Desencadenantes de la Corrosión del

Acero Embebido en el Hormigón ...............................................25

  - Vida Útil y Vida Residual ............................................................36

    - Definiciones .....................................................................36

    - Estimación de Vida Útil ....................................................38

  - Métodos de Prevención contra la Corrosión ...............................39

# CAPÍTULO 2

# DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS DE INSPECCIÓN.-

# PANTALLAS MUELLE DE ESPIGÓN - AUTORIDAD

# PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR ...................................................49

  - Metodología .................................................................................49

    - Inspección Preliminar .......................................................59

    - Inspección Detallada.........................................................64

  - Análisis del Agua de Mar .............................................................67

    - Medición del pH, Salinidad y Densidad ............................67

    - Resistividad Eléctrica .......................................................73

    - Concentración de Cloruros ...............................................76

    - Concentración de Sulfatos ...............................................81

  - Análisis Físico-Químico del Hormigón ........................................88

    - Ultrasonido .......................................................................88

    - Profundidad de Carbonatación .........................................96

    - Concentración de Cloruros ...........................................103

    - Concentración de Sulfatos ............................................111

  - Ensayos con Respecto al Acero Embebido .............................117

    - Medición de Potenciales ...............................................117

# CAPÍTULO 3

# DIAGNÓSTICO DE PANTALLAS DEL MUELLE DE

# ESPIGÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA

# CORROSIÓN ......................................................................................130

  - Diagnóstico de la Inspección Visual de la Estructura ..............136

  - Diagnóstico de los Ensayos del Agua de Mar .........................144

  - Diagnóstico de los Ensayos Físico-Químico del

Hormigón .................................................................................147

  - Diagnóstico de los Ensayos del Acero Embebido ...................170

# CAPÍTULO 4

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................178

# APÉNDICES

# BIBLIOGRAFIA

# ABREVIATURAS

A.C.I.		Asociación Internacional del Concreto

A.P.P.B.	Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar

a/c		Relación agua – cemento

C.F.		Cara Frontal

C.F.D.		Cara Frontal Derecha

C.F.I.		Cara Frontal Izquierda

C.IN.		Cara Interior

C.IN.D.	Cara Interior Derecha

C.IN.I.		Cara Interior Izquierda

C.L.D.		Cara Lateral Derecha

C.L.I.		Cara Lateral Izquierda

C.S. 		Cara Superior

CEM		Cemento

Conc.		Concentración

D		Altura en centímetros de la sección transversal de la caja

D.C. 		Corriente Directa

HR		Humedad Relativa del Medio Ambiente

M.R.		Cemento Resistente al Agua de Mar

M.S.N.R.	Metros sobre el Nivel de Referencia

MA		Marea Alta

MB		Marea Baja

pH		Potencial Hidrógeno

POT.		Potencial

R		Resistividad Eléctrica del agua de mar en Ohmio - centímetros

S.R.		Cemento Resistente a los Sulfatos

SPC		Sistema de Protección Catódica

U.T.		Ultrasonido

UNE 		Unión de Normalización Española

W		Distancia en centímetros del ancho de la sección transversal de  la caja de prueba

# SIMBOLOGÍA

k		Resistencia del Hormigón

A/m2		Amperio por metro cuadrado

Ag2 CrO4	Cromato de Plata

AgNO3	Nitrato de Plata

Al		Aluminio

C3A		Aluminato Tricálcico

C4AF		Ferritoaluminato Tetracálcico

Ca(OH)2	Hidróxido de Calcio

Cl-		Ión Cloruro

CO2		Dióxido de Carbono

CrO4-2		Anión Cromato

ec		Espesor de Hormigón donde se ubica la Armadura

Fe		Hierro

gr/ml		Gramos por mililitro

H+		Ión Hidrógeno

H2S		Sulfuro de Hidrógeno

HCO3		Carbonato

K+		Catión Potasio

KCl-		Constante que depende del Medio y del Hormigón

KCO2		Constante de Carbonatación

Kg/m3		Kilogramo por metro cúbico

KOH		Hidróxido de Potasio

L		Distancia entre Transductores

m/s		Metros por segundo

ml		Mililitro

mm		Milímetros

MPa		Mega Pascales

N/mm2	Newtons por milímetro cuadrado

NaOH		Hidróxido de Sodio

OH-		Oxhidrilos

Ohm – cm	Ohmio por centímetro

Ohm – m 	Ohmio por metro

ppm		Partes por millón

S-2 		Sulfitos

SO3-2		Sulfatos

t		Tiempo de vuelo de la Onda entre Transductores

to		Tiempo de Carbonatación

V		Velocidad de la Onda en el Hormigón

XCl-		Profundidad alcanzada por cierta cantidad de cloruros

XCO2		Profundidad de Carbonatación

Zn		Zinc

# ÍNDICE DE FIGURAS

Pág.

Figura 1.1.1. 		Gráfico de Pourbaix para el Acero ................................4

Figura 1.3.1.		Esquematización del Proceso de Corrosión

Galvánica ...................................................................	13

Figura 1.3.2.		Esquematización del Proceso de Corrosión

Generalizado ..............................................................	14

Figura	 1.3.3.		Ataque de Cloruros en Muelle ....................................	14

Figura 1.3.4.		Esquematización de Proceso de Corrosión

por Picaduras .............................................................	15

Figura 1.4.1.		Zonas de Ambiente Marino ........................................	16

Figura 1.4.2.		Zonas de Ambiente Marino: Se evidencia

Corrosión en zona de salpique ...................................	20

Figura 1.4.3.		Zonas de Ambiente Marino: Se evidencia

Corrosión en zona de salpique ...................................	20

Figura 1.6.1.		Grado de Saturación de los poros en la pasta

Hormigón ....................................................................	26

Figura 1.6.2.		Ataque de salpique de cloruros de agua de mar

En pasamanos del Malecón de Puerto Bolívar ..........	28

Figura 1.6.3.		Frente carbonatado en el Hormigón ...........................	33

Figura 1.6.4.		Pilote de Hormigón carbonatado. Corrosión

Generalizada se observa ...........................................	34

Figura 1.7.1.		Modelo de Tutti – Vida Útil de una Estructura ............	37

Figura 1.7.2.		Vida Residual de una Estructura ................................	37

Figura 1.8.1.		Esquema del SPC por corrientes impresas ...............	41

Figura 1.8.2.		Reparaciones por bacheo en losas de pantallas

de protección del Muelle de Espigón, A.P.P.B............	.43

Figura 1.8.3.		Proceso de Realcalinización de Hormigón ..................45

Figura 1.8.4.		Proceso de Desalinización del Hormigón ...................	.47

Figura 1.8.5.		Efecto de un Inhibidor comercial (derecha) en

una barra de acero sumergida en una solución

de cloruros ..................................................................	48

Figura 2.1.1.		Vista lateral: 28 Pantallas del lado sur del

Muelle de Espigón, A.P.P.B........................................	50

Figura 2.1.2.		Leyendas de Tipificación de daños ............................63

Figura 2.2.1.		pH – meter, ACCUMET 950 ...................................... 68

Figura 2.2.2.		Salt Refractometer ………………………………….......	69

Figura 2.2.3.	Equipo Vibroground, caja de prueba y conectores eléctricos ....................................................................74

Figura 2.2.4.	Solución estable de 50 ml, lista para titulación,

para ensayo de cloruros .............................................. 78

Figura 2.2.5.	Solución reaccionando con el Nitrato de Plata

Se observa coloración pardo rojizo ............................. 80

Figura 2.2.6.	Balanza electrónica – Pesaje de muestras de

Sulfatos calcinados ..................................................... 82

Figura 2.2.7.	Reacción del Cloruro de Bario con la solución.

Se observa el precipitado blanco ................................ 83

Figura 2.2.8.	Proceso de filtrado de sulfatos de la solución ............  84

Figura 2.3.1.	Equipo completo de U.T. constan: Equipo,

Transductores, cables, pasta y bloque de

Calibración .................................................................. 89

Figura 2.3.2.	Tipos de medición de U.T. en el Hormigón ................	 90

Figura 2.3.3.	Extracción de Hormigón en Pantalla No. 20, lado

Sur, cota +2.400 MSNR, cara interior ........................ .97

Figura 2.3.4.	Prueba con Fenolftaleína en Pantalla No. 20, lado

Sur, cota +2.400 MSNR, cara interior ......................... 98

Figura 2.3.5.	Extracción de Hormigón para ensayo en Pantalla

No. 4, lado sur, cota +0.900 MSNR, caras

Interiores derecha e izquierda .....................................105

Figura 2.3.6.	Solución de Hormigón con agua destilada en estufa...107

Figura 2.3.7.	Multímetro, electrodo de referencia para concreto

Cu/CuSO4 y esponja ................................................... 118

Figura 2.3.8.	Toma de potenciales naturales en Pantalla No. 20,

Lado sur, cota +1.200 MSNR, cara lateral izquierda ..	 119

Figura 3.1.1.	Vista lateral: 14 Pantallas de Protección , lado

Norte ...........................................................................	 136

Figura 3.1.2.	Vista lateral: 28 Pantallas de Protección, lado

Sur ...............................................................................137

Figura 3.1.3.	Vista frontal: 2 Pantallas curvas, lado oeste ............... 137

Figura 3.3.1.	Ensayo de U.T. en Pantalla No. 20 .............................148

Figura 3.3.2.	Ensayo de U.T. en Pantalla No. 4 ...............................150

Figura 3.3.3.	Ensayo de U.T. en Pantalla Curva Frontal Izquierda..	 151

Figura 3.3.4.	Predicción del tiempo de carbonatación de la

Armadura ....................................................................	155

Figura 3.3.5.	Perfil de cloruros en Pantalla No. 20 ..........................	157

Figura 3.3.6.	Perfil de cloruros en Pantalla No. 4.. ..........................	158

Figura 3.3.7.	Perfil de cloruros en Pantalla Frontal Curva ...............	159

Figura 3.3.8.	Perfil de cloruros a diferentes alturas con respecto

al nivel de referencia, Pantalla No. 20 ........................	161

Figura 3.3.9.	Perfil de cloruros a diferentes alturas con respecto

al nivel de referencia, Pantalla No. 4.. ........................	162

Figura 3.3.10.	Perfil de cloruros a diferentes alturas con respecto

al nivel de referencia, Pantalla Curva .........................	163

Figura 3.3.11.	Perfil de Sulfatos en Pantalla No. 20 ..........................	165

Figura 3.3.12.	Perfil de Sulfatos en Pantalla No. 4.. ..........................166

Figura 3.3.13.	Perfil de Sulfatos en Pantalla Frontal Curva ...............167

Figura 3.3.14.	Perfil de sulfatos a diferentes alturas con respecto

al nivel de referencia, Pantalla Curva .........................	169

Figura 3.4.1.	Lecturas de potenciales en Pantalla No. 20, cara

Interior .........................................................................171

Figura 3.4.2.	Lecturas de potenciales en Pantalla No. 20, cara

Frontal. ........................................................................172

Figura 3.4.3.	Lecturas de potenciales en Pantalla No. 4, C.F.I.........175

Figura 3.4.4.	Lecturas de potenciales en Pantalla Curva, C.F.I........176

# ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1.2.1. 		Tipos de Cemento según UNE..................................... 4

Tabla 1.2.2.		Tipos de Adiciones en Cementos ...............................	..7

Tabla 1.2.3.		Tipos y subtipos de Cemento .......................................8

Tabla 1.2.4.		Principales aplicaciones de los cementos comunes ....9

Tabla 1.2.5.		Cementos resistentes al agua de mar y sulfatos ........11

Tabla 1.5.1.		Espesor de recubrimiento de Hormigón .....................	23

Tabla 1.5.2.		Espesor de recubrimiento de Hormigón – Norma

ACI 318 .......................................................................24

Tabla 1.6.1.		Normas Internacionales con respecto al límite

de cloruros ..................................................................	29

Tabla 1.6.2.		Grado de peligrosidad de los sulfatos ........................31

Tabla 1.6.3.		Ancho permisible de grietas – ACI 244 ......................35

Tabla 2.1.1.		Matriz de evaluación de riesgo ...................................	51

Tabla 2.1.2.		Probabilidad de falla – cloruros ..................................	51

Tabla 2.1.3.		Probabilidad de falla – sulfatos ...................................52

Tabla 2.1.4.		Probabilidad de falla – carbonatación.........................	52

Tabla 2.1.5.		Probabilidad de falla – Lixiviación de aguas blandas..	52

Tabla 2.1.6.		Probabilidad de falla – Selección del sistema de

Protección contra agentes externos ...........................	53

Tabla 2.1.7.		Consecuencia de falla – Impacto en la Producción ....53

Tabla 2.1.8.		Consecuencia de falla – Riesgo de vidas humanas ...	54

Tabla 2.1.9.		Consecuencia de falla – Daño a instalaciones o

Navieras cercanas ......................................................	54

Tabla 2.1.10.		Consecuencia de falla – Daño a ecosistema .............54

Tabla 2.1.11.		Consecuencia de Rango ............................................55

Tabla 2.1.12.		Formulario del agua de mar y atmósfera ...................61

Tabla 2.1.13.		Planificación de trabajo ..............................................65

Tabla 2.2.1.		Resultados del nivel de pH del agua de mar ..............71

Tabla 2.2.2.		Resultados de salinidad y densidad del agua de

Mar..............................................................................	71

Tabla 2.2.3.		Resultados de resistividad eléctrica del agua de

mar .............................................................................	75

Tabla 2.2.4.		Resultados del ensayo de cloruros en agua de mar ..	80

Tabla 2.2.5.		Parámetros de agresividad del agua de mar ..............86

Tabla 2.2.6.		Resultados del porcentaje de sulfatos del agua

de mar.........................................................................	87

Tabla 2.3.1.		Criterios de evaluación del Hormigón en U.T..............	92

Tabla 2.3.2.		Resultados del ensayo U.T. en el Hormigón ..............	93

Tabla 2.3.3.		Criterio de evaluación del ensayo de carbonatación ..	..99

Tabla 2.3.4.		Resultados del ensayo de carbonatación ...................101

Tabla 2.3.5.		Resultados de la velocidad de carbonatación ............	102

Tabla 2.3.6.		Especificaciones de cloruros para cementos

UNE 2001 ...................................................................	107

Tabla 2.3.7.		Resultados del ensayo de Cl- en el Hormigón.............108

Tabla 2.3.8.		Criterios de evaluación de SO3-2 en el Hormigón

UNE 2001 ...................................................................	113

Tabla 2.3.9.		Resultados del ensayo de SO3-2 en el Hormigón .......	114

Tabla 2.3.10.		Criterios de evaluación de potenciales

ASTM C876 ................................................................121

Tabla 2.3.11.		Criterios de evaluación de potenciales DURAR .........121

Tabla 2.3.12.		Resultados de potenciales en Pantalla No. 20 ...........	122

Tabla 2.3.13.		Resultados de potenciales en Pantalla No. 4 .............	125

Tabla 2.3.14.		Resultados de potenciales en Pantalla Curva ............127

Tabla 3.1.1.		Formulario de antecedentes y descripción de la

Estructura armada (resultados) ..................................	132

Tabla 3.2.1.		Formulario del agua de mar y atmósfera

(resultados)..................................................................144

# ÍNDICE DE PLANOS

Plano V – 0 		Vista General de Muelle de Espigón

Plano V – 1		Detalles de Ubicación del Refuerzo

Plano V – 2		Detalles de Ubicación del Refuerzo

Plano V – 3		Detalle de Pantallas en Muelle

Plano V – 4 		Posición del Refuerzo en Pantallas

Plano V – 5 		Detalles de Inspección Visual

Plano V – 6 		Detalles de Inspección Visual

Plano V – 7 		Detalles de Inspección Visual

Plano V – 8 		Detalles de Inspección Visual

Plano V – 9 		Detalles de Inspección Visual

Plano I – 1		Pantalla No. 20 – lado sur

Plano I – 2 		Pantalla No. 20 – lado sur

Plano I – 3 		Pantalla No. 20 – lado sur

Plano I – 4		Pantalla No. 20 – lado sur

Plano I – 5 		Pantalla No. 20 – lado sur

Plano I – 6 		Pantalla No. 4 – lado norte

Plano I – 7 		Pantalla No. 4 – lado norte

Plano I – 8 		Pantalla No. 4 – lado norte

Plano I – 9 		Pantalla No. 4 – lado norte

Plano I – 10 		Pantalla No. 4 – lado norte

Plano I – 11 		Pantalla Curva Frontal Izquierda

Plano I – 12 		Pantalla Curva Frontal Izquierda

Plano I – 13 		Pantalla Curva Frontal Izquierda

Plano I – 14 		Pantalla Curva Frontal Izquierda

Plano I – 15 		Pantalla Curva Frontal Izquierda

# INTRODUCCIÓN

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, es una Institución que presta servicios al Estado, poniendo a su disposición dos muelles para exportación de productos como son el Muelle Marginal y el Muelle de Espigón. El uno ubicado paralelo a la costa y, el otro perpendicular a la misma, respectivamente, presentan varias reparaciones puntuales debido a la colisión de navieras durante su atraque. El Muelle de Espigón tiene un promedio de 6 reparaciones al año.

El Muelle de Espigón se encuentra de dirección Este – Oeste, perpendicular al Estero Santa Rosa, con una extensión de 260 m. y, un canal de profundidad en marea baja de 11.50 m., cuenta con pantallas de protección construidas en 1984, totalizando un número de 28 hacia el lado norte, 14 hacia el lado sur y 2 frontales curvas.

Dada la ubicación, función y permanente reparaciones de las pantallas del sistema de defensa del muelle, conociendo de antemano que jamás se ha realizado una inspección, desde el punto de vista de la corrosión, de dichas pantallas; dadas las condiciones del medio en las que se encuentran instaladas éstas estructuras armadas, obligan a que se realice este tipo de inspección, para proveer suficiente información, de manera que se pueda predecir el deterioro causado por la corrosión, si es que existiere.