APÉNDICES

APÉNDICE A

HOJA TECNICA RESINA EPÓXICA EPON 828

APÉNDICE B

HOJA TECNICA DEL AGENTE DE CURADO JEFFAMINE D 230

APÉNDICE C

PROPIEDADES TÍPICAS  CLOISITE Na

APÉNDICE D

PROPIEDADES TIPICAS NANOARCILLA CLOISITE 20A

APÉNDICE E1

TEMPERATURA DE DEGRADACIÓN Td DE LOS DIFERENTES COMPUESTOS - CLOISITE Na, A 0.1 / 0.5 / 1 CEC CA.

|  | Perdida de masa (%) | T2(°C) | Perdida de masa (%) | T3(°C) | Perdida de masa (%) | T4(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA |  |  | 97 | 243 |  |  |
| Cloisite Na | 5,14 | 96,94 |  |  |  |  |
| Cloisite Na 0,1 CEC CA | 5,03 | 94,97 | low | 199-400 |  |  |
| Cloisite Na 0,5 CEC CA | 3,44 | 91,24 | 7,89 | 237,15 | low | 300-400 |
| Cloisite Na 1 CEC CA | 2,2 | 85,71 | 8,91 | 242,42 | 15,14 | 373,77 |

APÉNDICE E2

TEMPERATURA DE DEGRADACIÓN Td DE LOS DIFERENTES COMPUESTOS – CLOISITE  20A, A 0.1 / 0.5 / 1 CEC CA.

|  | Perdida de masa (%) | T1(°C) | Perdida de masa (%) | T2(°C) | Perdida de masa (%) | T3(°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloisite 20A |  |  | 9,60 | 330,43 | 22,57 | 391,43 |
| CLoisite 20A 0,1 CEC CA | 2,52 | 259,75 | 10,72 | 328,29 | 21,61 | 381,48 |
| CLoisite 20A 0,5 CEC CA | 6,62 | 250,87 | 15,88 | 327,14 |  |  |
| CLoisite 20A 1 CEC CA | 7,64 | 213,67 | 22,24 | 332,79 | 32,77 | 384,48 |

APÉNDICE E3

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE ARCILLA CLOISITE Na, A 0.1, 0.5, 1 CEC CA Y CON PICOS CARACTERÍSTICOS (1)

APÉNDICE E4

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE ARCILLA CLOISITE Na, A 0.1, 0.5, 1 CEC CA Y CON PICOS CARACTERÍSTICOS (2)

APÉNDICE E5

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DEL SURFACTANTE CARBOXILATO DE AMINO

APÉNDICE E6

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE LA RESINA EPOXICA DGEBA - EPON 828 CON PICOS CARACTERÍSTICOS

APÉNDICE E7

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DEL AGENTE CURADOR JEFFAMINE D-230

APÉNDICE E8

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE LA RESINA EPOXICA, EL AGENTE CURADOR Y DEL COMPUESTO EPOXI-AMINO

APÉNDICE E9

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DEL COMPUESTO TRADICIONAL Y LOS NANOCOMPUESTOS CON LA  CLOISITE Na.

APÉNDICE E10

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE LOS NANOCOMPUESTOS CON LA  CLOISITE Na 0.5 CEC CA, A DIFERENTE PHR.

APÉNDICE E11

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE NANOARCILLA CLOISITE 20A.

APÉNDICE E12

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DEL COMPUESTO TRADICIONAL Y LOS DIFERENTES NANOCOMPUESTOS CON LA NANOCARCILLA CLOISITE 20A Y CA.

APÉNDICE E13

ESPECTROSCOPÍA FT-IR DE LOS NANOCOMPUESTOS CON  NANOARCILLA CLOISITE 20A 0.5 CEC CA CON VARIACION DE PHR Y PICOS CARACTERÍSTICOS.