EXAMEN FINAL  PROCESOS DE MANUFACTURA

Nombre	    		                                                                    Fecha: 2011-08-31

Profesor:  Ing. Julián Peña Estrella.

PREGUNTAS (1.5 puntos)

- Una pintura con SV50% arroja una capa húmeda de 120micras en obra. Cuanto es su capa dft?

- La posición 3G para soldar exige mayor grado de calificación para tuberías? F___ ó V___

- Demuestre que en un proceso de trefilado, la reducción máxima de área es del 63%.

- La fuerza total requerida para  trefilar  una pieza cilíndrica, depende de:

  - Ángulo de hilera ()                                                                 d) Fricción en hilera (f)

  - Reducción de á rea (q)                                                              e) Todas las anteriores

c.      Límite elástico (o)

- En  soldadura por OAW, hay coalescencia producida por el metal de aporte. F __ ó V ___

- Una de las desventajas de la pulvimetalúrgia  es que la porosidad puede ser controlada? F __ ó V ___

- Un electrodo de aporte respecto al metal base debe ser de tipo anódico. F __ ó V ___

- El efecto del precalentamiento en el metal base:

- Reduce las posibilidades de endurecimiento y fractura de la ZAC

- Produce fragilización en el cordón de soldadura

- Mejora las propiedades de la ZAC porque incrementa notablemente la resistencia mecánica

- Respuesta a) y c)

- Ninguna de las anteriores

- Que perfil de rugosidad recomendaría en un acero nuevo a ser pintado.- Justifique su respuesta.

- La ventaja del punto eutéctico en una soldadura de Pb-61.9%Sn es su solubilidad y resistencia mecánica: F __ ó V ___

- En polaridad directa el cátodo se conecta al negativo de la máquina de soldar? F __ ó V ___

- Un dorado sobre cobre, es un recubrimiento protector.  F___ ó V____

- Es importante siempre eliminar la calamina de la superficie metálica de estructuras nuevas, mediante chorreado con arena o granalla antes de aplicar la pintura F __ ó V ___.

- A medida que incrementa la presión y relación de extrusión y se incrementa la temperatura de extrusión, la velocidad de extrusión  crece. F___ ó V ___.

- A partir de la simbología de soldadura siguiente, graficar el cordón terminado

- Los polvos producidos por atomización, empleando flujo de agua, produce partículas grandes y redondas F___ ó V____

- La máxima soldabilidad del acero es a 0.30 %C, debido a que:

- Se obtiene alta resistencia mecánica en la junta

- El acero tiene matriz perlítica con cementita

- El acero tiene matriz perlítica con ferrita hipereutectoide

- El acero tiene matriz perlítica con ferrita hipoeutectoide

- Ninguna de las anteriores

- El código ASME Capítulo 5 se refiere a Construcción de Calderas en Centrales nucleares: F___ ó V___

- La protección catódica es una técnica electroquímica para evitar la corrosión. F___ ó V___

- Identifique los siguientes símbolos de soldadura.

EXAMEN FINAL  PROCESOS DE MANUFACTURA

Nombre: 					                                         		Fecha: 2010-08-31

Profesor:  Ing. Julián Peña Estrella.

PROBLEMAS. Petrocomercial adjudicó a la empresa SHIASIA COMPANY INTERNATIONAL la construcción del gasoducto Monteverde-pascuales con una extension de 124.5Kms, por un monto de 125 millones de dolares. La tubería a emplear será de material API 5L- 12”, grado70, schedule 40 y longitud unitaria de 12m

- Problema N° 1.- PROCESOS DE SOLDADURA (20 puntos)

La curva que recomienda el proveedor de la máquina de soldar incluye parámetros de amperaje en el orden de los 150 a 240 Amp. y de voltajes de  25 Volt y 50Volt.; con velocidades que deben fluctuar entre los 5 a 8 mm/seg. Con los datos de conductividad térmica 0.02 J/mm.s ºC, difusividad térmica 5.56 mm2/s, el calor específico del material es de 0.028 J/mm-ºC , calor específico volumétrico del material  0.0044 J/mm3-ºC Tf= 1500 ºC y Tc =  550 ºC.

- Determinar cuántas uniones de soldadura se realizarán en toda la obra

- Procedimientos de soldadura y gráficas del plano que incluya la simbología a emplear en montaje tanto en fábrica como en obra.

- Que código ASME utilizará para la calificación de soldadores?

- Cuantas placas radiográficas se deben realizar, considerando que cada placa radiográfica es de 1ft de largo?

- Las regulaciones para construir este poliducto estarán regidas por la API?  F___ o V____.

- La zona afectada por el calor desde y=0.- Grafique las isotermas correspondientes a To =25 ºC y To=150ºC suponiendo precalentamiento.  Especificando la energía neta para cada caso.

| Y (mm) | To=25ºC | To=150ºC |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 5 |  |  |
| 15 |  |  |
| 30 |  |  |

g) A partir de la gráfica. Cual sería la energía neta recomendada.

h) La potencia que se deberá aplicar para obtener la misma tasa de enfriamiento.

i) La tasa de solidificación para los casos anteriores si el calor de fusión es de 6 J/mm3.

j) Donde es probable la formación de endurecimiento por precipitación. Donde fallaría el material?

PROBLEMA 2.- PINTURAS INDUSTRIALES (10 Puntos c/u)

- Defina el procedimiento de manufactura a seguir.- se sugiere un diagrama PITOC  de la linea de aplicación de pintura desde la fase de preparacion superficial.

- Que preparación de superficie y perfíl de rugosidad se aplicará.

- Defina el sistema de pintura a emplear, indicando cantidad en glns que será necesario considerando que al menos se debe aplicar 3 capas de pintura a detallar en el siguiente orden:

- PRIMER: 35%SV, DFT=80 micras, color rojo, rendimiento= 20m2/gln a un espesor de 35micras, costo unitario: 120usd/gln

- CAPA INTERMEDIA: 40%SV; DFT=100 micras, color verde, rendimiento= 25m2/gln a un espesor de 30micras,  costo unitario: 100usd/gln

- CAPA ACABADO: 55%SV DFT=100 micras, color negro; rendimiento= 20m2/gln a un espesor de 45micras;  costo unitario: 100usd/gln

LECCION.- (10 puntos)

Determine el círculo imaginario “a” para el cálculo del momento  par en procesos de laminación.