09/07/2011

Tecnología del Hormigón I Aporte

(Preguntas generadas de Clases teóricas y de laboratorio)

(30%)

- Completar información.

(20%)

- Determinar la gravedad específica y absorción para la arena y agregado grueso, cuyos datos son:

- Masa seca: 					479.5 g

- Masa del matráz + agua			668    g

- Masa sss					500    g

- Masa del matráz con muestra y agua	978    g

- Masa seca				1283.5 g

- Masa sss				1302    g

- Masa en agua			806      g

(30%)

3. Se dispone de la siguiente información sobre la proporción de Hormigón en un día cuando la humedad del agregado grueso reporta el 7 %, y la arena el 0.5 % :

Material		Peso (kg/m3)

Cemento		250

Agua		126

A. Grueso	951.3

Arena		1022.7

Encontrar la dosificación en estado SSS y la relación a/c (efectiva), si las absorciones son 2% y 3% para el agregado grueso y la arena respectivamente.

(20%)De acuerdo con la especificación ASTM E11, el tamíz de malla cuadrada N° 400 utiliza un alambre cuyo diámetro es 0.025mm.

La abertura nominal del tamíz será de:

A) 0.038 mm     B) 0.004 mm	 C) 4.00 mm	   D) 0.075 mm