APENDICE A

NOMBRE, CARACTERISTICAS, PROPIEDADES Y APLICACIONES DE ALAMBRES PARA TERMOROCIADO TAFA

| Nombre del Alambre | Material | Diámetro | Cobertura (/pie2/0.001”) (m2/100m) | Rata de Deposición (/hr/100A) | Aplicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al-1800 | Níquel Aluminio Molibdeno | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 10 lb 4.5 kg | - Liga base - Resistencia a la Abrasión, Impacto y Oxidación |
| AlCro | Aceros al Cromo Aluminio | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 10 lb 4.5 kg | - Bueno para Multipases - Excelente resistencia al desgaste |
| 01A | Aluminio 12% Silicio | 1/16” (1.6 mm) | 0.3 oz 0.3 kg | 6 lb 2.8 kg | - Restaurar dimensiones - Aprobado en Aeronáutica |
| 01P | Aluminio 1100 | 1/8” (3.2 mm) | 0.3 oz 0.3 kg | 6 lb 2.8 kg | - Protección contra la Corrosión |
| 01S | Aluminio 6% Silicón | 1/16” (1.6 mm) | 0.3 oz 0.3 kg | 6 lb 2.8 kg | - Restaurar dimensiones - Aprobado en Aeronáutica |
| 01T | Aluminio | 1/16” (1.6 mm) 1/8” (3.2 mm) | 0.3 oz 0.3 kg | 6 lb 2.8 kg | - Protección contra la Corrosión - Conductividad Eléctrica - Aprobado en Aeronáutica |
| 02A | Zinc Aluminio | 2 mm 1/8” (3.2 mm) 3/16” (4.8 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 21 lb 9.5 kg | - Protección contra la Corrosión |

| Nombre del Alambre | Material | Diámetro | Cobertura (/pie2/0.001”) (m2/100m) | Rata de Deposición (/hr/100A) | Aplicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02T | Estaño Zinc | 2 mm | 0.9 oz 1.1 kg | 45 lb 20.4 kg | - Capacitores: |
| 02W | Estaño puro | 2 mm | 0.9 oz 1.1 kg | 50 lb 22.7 kg | - Contactos Eléctricos |
| 02 Z | Zinc | 1/16” (1.6 mm) 2 mm 1/8” (3.2 mm) 3/16” (4.8 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 21 lb 9.5 kg | - Corrosión - Conductividad Eléctrica |
| 04T | Babbit | 1/16” (1.6 mm) 2 mm 1/8” (3.2 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 50 lb 22.7 kg | - Restauración de Rodamientos, Chumaceras - Capacitores |
| 05T | Cobre | 1/16” (1.6 mm) 1/8” (3.2 mm | 0.9 oz 1.1 kg | 11 lb 5.0 kg | - Conductividad Eléctrica - Restauración de Cobre - Revestimiento decorativo |
| 06C | Níquel Cromo | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 11 lb 5.0 kg | - Resistencia a la Oxidación - Aprobado en Aeronáutica |
| 06T | Níquel | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 10 lb 4.5 kg | - Protección contra la Corrosión a alta Temperatura |
| 10T | Bronce Aluminio | 1/16” (1.6 mm) 1/8” (3.2 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 9 lb 4.1 kg | - Liga Base - Restauración - Cavitación - Aprobado en Aeronáutica |

| Nombre del Alambre | Material | Diámetro | Cobertura (/pie2/0.001”) (m2/100m) | Rata de Deposición (/hr/100A) | Aplicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11T | Bronce Aluminio Níquel | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 9 lb 4.1 kg | - Cavitación - Restauración de pistas de deslizamiento - Protección contra la Corrosión |
| 12T | Latón | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 9 lb 4.1 kg | - Uso donde se requiere de Bronce Tobin - Propulsores de Bomba - Bronce fundido |
| 13T | Molibdeno | 1/16” (1.6 mm) 1/8” (3.2 mm) | 1.1 oz 1.3 kg | 10 lb 4.5 kg | - Resistencia al rayado - Aprobado en Aeronáutica |
| 14T | Titanio | 1/16” (1.6 mm) | 0.4 oz 0.5 kg | 3 lb 1.4 kg | - Implantes Médicos |
| 16T | Bronce Silicio | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 9 lb 4.1 kg | - Reparación Cosméticos - Recubrimiento decorativo - Aprobado en Automovilismo |
| 30S | Cobre Plata Zinc | 1/16” (1.6 mm) | 1.0 oz 1.2 kg | 12 lb 5.4 kg | - Sellos estacionarios de motores aeronáuticos - Características al desgaste por rozamiento |
| 30T | Acero de bajo Carbono | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 10 lb 4.5 kg | - Restauración dimensional de partes gastadas…… |
| 38T | Acero de alto Carbono 0.8% C | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 10 lb 4.5 kg | - Restauración - Resistencia al desgaste y a la erosión de ventiladores…… |
| 39T | Acero de alto Carbono 1.0% C | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 10 lb 4.5 kg | - Excelente resistencia al desgaste - Más duro que el 38 T |
| 45CT | Níquel Cromo Titanio | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 11 lb 5.0 kg | - Protección contra alta temperatura…. |
| Nombre del Alambre | Material | Diámetro | Cobertura (/pie2/0.001”) (m2/100m) | Rata de Deposición (/hr/100A) | Aplicaciones |
| 55T | Acero Inoxidable 18/5 | 1/16” (1.6 mm) 1/8” (3.2 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 10 lb 4.5 kg | - Bajo Carbono - Baja Contracción - Excelente maquinabilidad - Aprobado en Aeronáutica |
| 58T | Cobre Níquel Indium | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 10 kg | 10 lb 4.5 kg | - Resistencia - Recubrimiento de baja densidad - Aprobado en Aeronáutica |
| 60T | Acero Inoxidable Serie 420 | 1/16” (1.6 mm) 1/8” (3.2 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 10 lb 4.5 kg | - Restauración - Bajo - Excelente resistencia al desgaste - Aprobado en Aeronáutica |
| 61T | Acero Inoxidable Serie 430 | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 10 lb 4.5 kg | - Ligeramente más maquinable y mejor resistente a la corrosión que el 60T |
| 70T | Níquel Cobre | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 10 lb 4.5 kg | - Protección contra la Corrosión Marina - Rodillos de impresión |
| 71T | Níquel Cromo Molibdeno | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 11 lb 5.0 kg | - Protección……… - Papel……… |
| 75B | Bond Arc Níquel Aluminio 5% | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 10 lb 4.5 kg | - Liga Base - Aprobado en Aeronáutica - Resistencia a la abrasión y oxidación a altas temperaturas |
| 77T | Níquel Cromo Molibdeno | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 11 lb 5.0 kg | - Resistencia a ácidos y gases calientes |

| Nombre del Alambre | Material | Diámetro | Cobertura (/pie2/0.001”) (m2/100m) | Rata de Deposición (/hr/100A) | Aplicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78T | Níquel Cromo Molibdeno | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 lb 1.0 kg | 11 lb 5.0 kg | - Restauración dimensional de Motores Aeronáuticos - Resistencia a la corrosión de ácidos y gases a altas temperaturas |
| 79B | Níquel 20% Aluminio | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 10 lb 4.5 kg | - Resistencia a la abrasión y oxidación a alta temperatura - Aprobado en Aeronáutica |
| 80T | Acero Inoxidable 18/8 | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 10 lb 4.5 kg | - Protección contra la Corrosión - Restaurar dimensiones - Rodillos de impresión |
| 85T | Acero Inoxidable Serie 316 | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 10 lb 4.5 kg | - Protección contra la Corrosión - Restaurar dimensiones |
| 88T | Acero Inoxidable Serie 300 | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 9.5 lb 4.3 kg | - Protección contra la Corrosión - Restaurar dimensiones - Rodillos de impresión |
| 204M | Aleación de Plomo | 1/16” (1.6 mm) 2 mm | 0.8 oz 1.0 kg | 22 lb 10 kg | - Usado para crear superficies metálicas para labrado de moldes |
| 35 MXC | Aleación de alto Carbono | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 8.5 lb 3.9 kg | - Recubrimiento para tracción, arrastre y antideslizante - Resistencia al desgaste |
| 37 MXC | Aceros al Cromo | 1/16” (1.6 mm) | 1.0 oz 1.2 kg | 8 lb 3.6 kg | - Alta dureza - Excelente resistencia al desgaste |
| 73 MXC | Níquel Cromo Aluminio | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 8.5 lb 3.9 kg | - Resistencia a la Oxidación y Corrosión - Aprobado en la Aeronáutica |
| Nombre del Alambre | Material | Diámetro | Cobertura (/pie2/0.001”) (m2/100m) | Rata de Deposición (/hr/100A) | Aplicaciones |
| 74 MXC | Níquel Aluminio Molibdeno | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 8.5 lb 3.9 kg | - Media dureza para aplicaciones en desgaste de rodamientos…… - Resistencia a la erosión de partículas - Aprobado en Aeronáutica |
| 76 MXC | Níquel Cromo Aluminio Ytrium | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 7 lb 3.2 kg | - Liga Base para Cerámicas - Resistencia a la oxidación a alta temperatura - Aprobado en Aeronáutica |
| 90 MXC | Acero al Níquel Cromo | 1/16” (1.6 mm) | 1.0 oz 1.2 kg | 7 lb 3.2 kg | - Protección contra el desgaste y corrosión |
| 95 MXC | Acero al Cromo Boro | 1/16” (1.6 mm) | 1.0 oz 1.2 kg | 8 lb 3.6 kg | - Protección contra el desgaste y corrosión - ID Ventiladores - Tubos de Caldera |
| 96 MXC | Acero al Níquel Cromo | 1/16” (1.6 mm) | 1.0 oz 1.2 kg | 7.5 lb 3.4 kg | - Protección contra la corrosión a alta temperatura - Resistencia a la Abrasión |
| 97 MXC | Acero al Níquel Cromo con Carburos de Tungsteno | 1/16” (1.6 mm) | 1.0 oz 1.2 kg | 6.5 lb 3.0 kg | - Resistencia al desgaste y a la abrasión |
| 98 MXC | Acero al Níquel Cromo | 1/16” (1.6 mm) | 1.0 oz 1.2 kg | 8 lb 3.6 kg | - Protección contra el desgaste y la corrosión |
| 106 MXC | Cobalto Níquel Cromo Tungsteno | 1/16” (1.6 mm) | 0.9 oz 1.1 kg | 6.5 lb 3.0 kg | - Resistencia a la abrasión y fretting en altas temperaturas de medio ambiente |
| Nombre del Alambre | Material | Diámetro | Cobertura (/pie2/0.001”) (m2/100m) | Rata de Deposición (/hr/100A) | Aplicaciones |
| 444 MXC | Níquel Cromo Aluminio Molibdeno | 1/16” (1.6 mm) | 0.8 oz 1.0 kg | 8.5 lb 3.9 kg | - Resistencia contra el desgaste y corrosión - Restauración dimensional en pistas de rodamientos |