APÉNDICE D

PESO DE RECUBRIMIENTO TÍPICO PROCESO ARC SPRAY

| MATERIAL |  | Alimentación de Material Requerido |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peso Recubrimiento | Eficiencia del Depósito |  |  |
|  | lb/pie2/0.001” | 40% | 60% | 80% |
| Aluminio Bronce Aluminio Alúmina (+ 2% TiO2) Zirconato de Calcio Óxido de Cromo Cobre Molibdeno Níquel Níquel/Cromo (80/20) Níquel/Cromo (16% Cr) Acero Inoxidable (17% Cr/12% Ni) Acero al Carbono Óxido de Titanio (TiO2) Tungsteno Carburo de Tungsteno (12% Cobalto) Carburo de Tungsteno (17% Cobalto) Carburo de Tungsteno (46% Ni, 35% Tg/Co,11% Cr) Carburo de Tungsteno (33% Ni, 50% Tg/Co, 9% Cr) Zinc Óxido de Zirconio | 0.013 0.033 0.017 0.021 0.026 0.039 0.046 0.039 0.038 0.039 0.035 0.036 0.021 0.088 0.064 0.057 0.043 0.048 0.039 0.028 | 0.033 0.083 0.043 0.053 0.065 0.098 0.115 0.098 0.095 0.098 0.088 0.090 0.053 0.220 0.160 0.143 0.108 0.120 0.098 0.070 | 0.022 0.055 0.028 0.035 0.043 0.065 0.077 0.065 0.063 0.065 0.058 0.060 0.035 0.147 0.107 0.095 0.072 0.080 0.065 0.047 | 0.016 0.042 0.021 0.026 0.033 0.049 0.058 0.049 0.048 0.049 0.044 0.045 0.026 0.110 0.080 0.071 0.054 0.060 0.049 0.035 |

* Multiplique por (19.20) para convertir a kg/m2/100 micras