INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se aplica la metodología de evaluación de ciclo de vida, para una batería de arranque automotriz. Los objetivos de este trabajo son: la Evaluación de Ciclo de Vida (ECV) de un producto en particular, e identificar, a través de este ejercicio identificar las dificultades y limitaciones para la realización de este tipo de estudios en el Ecuador.

ECV es una herramienta analítica para evaluar la carga ambiental asociada a un producto durante su ciclo de vida. El ciclo de vida de un producto lo forman las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto. El sistema total de procesos unitarios dentro del ciclo de vida de un producto se denomina sistema de producto. Típicamente las etapas de un ciclo de vida son: extracción de recursos; procesamiento de materiales, partes y el producto en sí; uso del producto y manejo del producto una vez que es descartado, ya sea por reciclaje, reutilización o disposición (18).

La carga ambiental de un producto se refiere a los aspectos e impactos ambientales potenciales, que pueden ser emisiones a todos los medios, uso de recursos y uso de suelo (18).

El término producto se esta referido a bienes físicos o a servicios. En estudios comparativos no son los productos en si los que se toma como base para comparación sino la función provista por los mismos (18).

En las últimas décadas ha existido un cambio en esquemas de evaluación en aspectos ambientales, la atención de los interesados y las empresas ha cambiado del enfoque tradicional a procesos y formas de producción hacia una perspectiva de evaluación de productos. La perspectiva de productos significa que el interés ya no está centrado solamente en lo que pasa dentro de la planta sino que se tiene en consideración todas las fases del ciclo de vida de un producto, desde la obtención de materias primas, procesamiento y manufactura, uso y reciclaje y disposición final. Este tipo de enfoque también es llamado enfoque a sistemas de productos (30).

Para evaluar el desempeño ambiental de sistemas de productos se han desarrollado algunos conceptos y herramientas. Los conceptos ambientales describen principios e ideas orientados a conseguir la sustentabilidad. Ejemplos de conceptos son: Ecología Industrial, Pensamiento de Ciclo de Vida, Diseño para Medio ambiente y Producción Más Limpia (33).

Por otra parte las herramientas pueden ser de procedimiento y herramientas analíticas . Las herramientas de procedimiento se enfocan en procedimientos como guías para la toma de decisiones. (Ej.: Sistemas de Gestión Ambiental). Las herramientas analíticas modelan un sistema de una forma cuantitativa o cualitativa para proveer información técnica para una mejor toma de decisiones. Las herramientas cuantitativas están basadas en cómputo de datos cuantitativos. Las herramientas cualitativas pueden usar datos cualitativos o cuantitativos (33). En el Apéndice A se presenta una lista de algunas herramientas analíticas.

ECV es una herramienta cuantitativa con muchas aplicaciones. Las aplicaciones directas están orientadas no solo al desarrollo y mejoramiento de productos, sino también a aplicaciones más amplias como: planificación estratégica, formulación de política pública, mercadeo entre otros.

El desarrollo de ECV empezó a mediados del siglo pasado cuando se empezaron a realizar estudios enfocados a optimizar el consumo de energía. Después hubo una transición hacia estudios que cuantificaron también el consumo de materias primas energéticas. Eventualmente estos estudios llegaron a contabilizar no solo entradas, sino también salidas (15).

Acorde con Ecobilan (15) el primer estudio multicriterial se realizó en 1969 para Coca-Cola por Harry E. Teastley Jr. Los objetivos de este estudio eran: la elección entre vidrio y plástico para las botellas del producto, la elección entre producción de botellas interna o externa, y opciones de fin de vida para la botella elegida. El trabajo consideró todos los impactos ambientales, desde la extracción de materias primas hasta la disposición de los desechos; a este enfoque se lo llamó “de la cuna a la tumba”. El estudio reveló que la mejor elección era la botella de plástico contrario a todas las expectativas. El estudio nunca fue publicado en su versión completa, solamente apareció un resumen en la revista Science. Con estos resultados aparecieron las primeras discusiones sobre la validez de las comparaciones, haciendo que la comunidad científica se encamine a un proceso de estandarización (15).

En 1984 apareció la publicación de Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research (EMPA) “Reporte Ecológico de Materiales de Empaque”. En 1991 se realizaron los primeros talleres de desarrollo de Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC), el primer organismo internacional en trabajar en el desarrollo de ECV.

En Junio de 1992 aparece Society for Promotion of Life-cycle-assessment Development (SPOLD) y entre 1995 y 1996 aparece el estándar de intercambio de datos (15). SPOLD era una asociación de empresas interesadas en la aceleración del desarrollo de ECV, aceptada como una herramienta de gestión necesaria para la reestructuración de las políticas de empresa con miras al desarrollo sustentable (36).

En 1996 aparecen en Francia las primeras normas de ECV, las NF X30-300. Entre 1997 y 2000 aparecen las normas ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042 e ISO 14043, las normas internacionales que definen principios y estructura y los elementos requeridos de cada fase de ECV. Entre 1999 y 2001 aparecen las normas ISO 14020, ISO 14025, ISO 14048 e ISO 14049 que definen comunicación, directrices ambientales y métodos de trabajo (15).

Actualmente SETAC realiza encuentros anuales en Norteamérica y Europa para el desarrollo de metodologías de ECV y organiza el simposio anual de casos de estudio. Existen grupos de trabajo de SETAC en Norteamérica y Europa, en Europa el enfoque es el desarrollo de metodología de ECV mientras que en Norteamérica los grupos tienen un enfoque al análisis de las limitaciones de ECV. (18)

El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP por sus siglas en inglés) está trabajando con SETAC en el programa Life Cycle Initiative cuyos objetivos son entre otros:  la identificación de la mejor práctica disponible en el campo de ECV, expandir y diseminar información sobre ECV (40).

Aparte de los desarrollos de estas organizaciones, la comunidad académica en general, sobre todo en países desarrollados están trabajando mucho en investigación de metodología y en ECV de productos y servicios específicos. Este tipo de contribución de parte de los medios académicos viene tanto de departamentos de especialidades ambientales, como de departamentos con enfoque en disciplinas de varias ingenierías y ciencias.

En la actualidad existen tres publicaciones periódicas entre las que se puede encontrar publicaciones sobre ECV y temas relacionados: International Journal of Life Cycle Assessment, Journal of Cleaner Production y Journal of Industrial Ecology. A parte de esto existen publicaciones sobre ECV o casos de estudio en diarios de otras disciplinas.

En Sudamérica y otras regiones en vías de desarrollo, la ECV es relativamente nueva, sin embargo si existen algunos precedentes. El Gobierno de Chile a través de la Comisión Nacional de Medio Ambiente ha creado un proyecto llamado “Minimización de Residuos Provenientes de Envases y Embalajes”, el cual está basado en ECV (16). Además la Universidad de Chile en conjunto con el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica han trabajado en comparaciones de procesos para producción de cobre, usando bases de datos y métodos de evaluación desarrollados en Europa. Algunas industrias del área del cobre están elaborando sus propios inventarios de ciclo de vida de sus productos. La serie de normas ISO 14040 ya están homologadas y forman parte de las normas chilenas.

En Brasil el Ministerio de Medio Ambiente tiene un departamento especial dedicado a ECV. El desarrollo en ECV ha sido llevado a cabo básicamente por el sector académico y otros institutos de investigación. Los artículos y tesis de postgrado se han basado generalmente en bases de datos europeas (9).

Búsquedas en Internet no arrojaron referencias a otras iniciativas en Sudamérica. En Ecuador no se tienen referencias de estudios de este tipo, incluso el INEN solo ha homologado la norma ISO 14040 hasta el momento de la redacción de este documento.

En general en los países en vías de desarrollo no ha habido mayor desarrollo, las limitaciones financieras son un gran obstáculo para la investigación en estas áreas. Acorde a Bordia (5) las actividades de ECV en países en vías de desarrollo se incrementarán lentamente a medida que la economía de esos países mejore.

Además acorde a Rydh (33) ECV tiene algunas dificultades. Estás dificultades están asociadas a los recursos disponibles para el estudio. Los recursos disponibles para el estudio incluyen aspectos como disponibilidad de datos, aspectos temporales, conocimiento para aplicar la herramienta, número de gente involucrada, necesidades de software y procesamiento de información.

La dificultad más importante que se podría tener durante el desarrollo de la ECV es la disponibilidad de datos para procesos específicos relativos específicamente al sistema de producto analizado, este obstáculo se podría resolver obteniendo datos de procesos similares de alguna parte del mundo donde ya se haya realizado.

La dificultad expuesta en el párrafo anterior fue la que oriento la selección del producto. Actualmente se está trabajando en el desarrollo de vehículos de propulsión eléctrica e híbrida. Las baterías de arranque automotriz usan la tecnología de plomo-ácido. La tecnología de acumuladores electroquímicos es la más conocida y por lo tanto es una de las principales alternativas para almacenar energía para la propulsión de vehículos eléctricos e híbridos. Existe mucho trabajo por parte de centros de estudio e investigación sobre la evaluación ambiental de estas alternativas de batería (26, 32, 33). El acceso a este tipo de trabajos, realizados por centros de estudio, es relativamente sencillo y gratuito, lo que hizo viable la elaboración del presente estudio.

En el primer capítulo se describirá qué es una ECV y la estructura metodológica, revisando brevemente los requerimientos de las normas para cada fase, también se mostrarán algunas aplicaciones y limitaciones de esta metodología.

En el segundo capítulo se describirá brevemente los sistemas de baterías y se describirá los fundamentos teóricos de la tecnología de las baterías de arranque. En este capítulo también se describirá cualitativamente el ciclo de vida de las baterías de arranque.

En el tercer capítulo se documentará las tres primeras fases de la ECV realizada. Se definirá los objetivos y alcance de la ECV, se recopilará el inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema de producto definido en el alcance; y se evaluará los impactos potenciales asociados con entradas y salidas usando tres métodos de evaluación.

En el cuarto capítulo se realiza el análisis, en él se incluyen: el análisis de las limitaciones del inventario; las dos primeras partes de la interpretación del ciclo de vida y en este capítulo también se analiza lo el uso de la metodología para identificar limitaciones, dificultados y necesidad de mayor investigación.

En el quinto capítulo se elaboran conclusiones y recomendaciones a dos niveles, las relativas a la ECV, que constituyen la tercera parte de la fase de interpretación y las relativas al uso de la metodología.

CAPÍTULO 1

- INTRODUCCIÓN a la metodología de evaluación de ciclo de vida

En este capítulo se describe la metodología de Evaluación de Ciclo de Vida (ECV), En la primera parte se presenta brevemente los requerimientos de la serie ISO 14040, al final del capítulo se exponen las aplicaciones y las limitaciones de ECV.

  - Evaluación de Ciclo de Vida y las Normas ISO

Las normas ISO relativas a gestión ambiental están numeradas en la serie ISO 14000, las que se dividen en dos áreas: las de evaluación de la organización y las de evaluación de productos. La Figura 1.1. muestra las áreas de aplicación de las normas. Las normas de ECV pertenece al grupo de evaluación de productos y servicios.

FIGURA 1.1. APLICACIÓN DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 14000 (10)

La ECV está normalizada bajo la serie ISO 14040, a continuación se presenta la serie:

- ISO 14040:1997 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida - Principios y Estructura

- ISO 14041:1998 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Definición del Objetivo y Alcance y Análisis de Inventario

- ISO 14042:2000 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida

- ISO 14043:2000 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Interpretación de Ciclo de Vida

- ISO/TR 14047:2003 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Ejemplos de aplicación de ISO 14042

- ISO/TS 14048: 2002 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Formato de documentación de datos

- ISOTR 14049:2000 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Ejemplos de aplicación de ISO 14041

Se espera una revisión de las normas que incluya los últimos desarrollos en metodología de ECV (18).

Las primeras cuatro normas definen los requerimientos que una ECV debe cumplir. Las otras tres normas presentan ejemplos de aplicación y formato de documentación de datos

  - Fases de Evaluación de Ciclo de Vida

ECV tiene cuatro fases que son Definición del Objetivo y el Alcance, Análisis del Inventario de Ciclo de Vida, Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida e Interpretación de Ciclo de Vida. En la Figura 1.2. se puede ver la estructura de la ECV como se muestra en la norma ISO 14040.

FIGURA 1.2. FASES DE UNA ECV (22)

Los principios y estructura de ECV están regidos por la norma ISO 14040:1997 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and Framework (22).

    - Definición del Objetivo y el Alcance

La Definición del Objetivo y el Alcance es la fase en la cual se hacen las elecciones iniciales, éstas determinan cómo se va a ejecutar la ECV.

Los requerimientos de esta fase están regidos por la norma ISO 14041:1998 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Definición del Objetivo y Alcance y Análisis de Inventario (23).

La primera parte de esta fase es la declaración y la justificación del objetivo. Aquí se debe definir el o los objetivos del estudio, se debe especificar el uso previsto del estudio, su aplicación, y la audiencia a la cual esta dirigido el estudio.

Si la ECV se trata de un estudio comparativo entre productos que va a ser divulgado al público, la norma pide que la ECV sea sometida a una revisión crítica; la norma también especifica los requerimientos de la revisión crítica. Esta deberá ser realizada por un experto independiente al estudio. Un proceso de revisión crítica sirve para tener seguridad de que: los métodos usados para efectuar la ECV son coherentes con la norma y sean válidos científica y técnicamente, los datos usados sean apropiados y razonables en relación con el objetivo del estudio, las interpretaciones reflejan las limitaciones identificadas y el objetivo del estudio, y que el informe es transparente y coherente.

La definición del alcance define las características principales del estudio. Esto implica definir claramente aspectos como cobertura temporal, geográfica y tecnológica. A los requerimientos definidos aquí se los denomina requerimientos de calidad de datos, por lo tanto esta fase declara el nivel de sofisticación que tiene el estudio. Estos son dependientes de los objetivos del estudio.

La cobertura temporal tiene dos aspectos, relativos a cuando se toman los datos y cuan largo es el tiempo de toma de datos. La cobertura geográfica es lo relativo a el origen o proveniencia de los datos. La cobertura tecnológica expresa otros aspectos de la tecnología no cubiertos por las consideraciones temporales y geográficas, como son: nivel de tecnología en cuanto a modernidad de la misma, tipo de tecnología, etc.

En el Alcance también se debe definir la función, la unidad funcional y los flujos de referencia. La función de un producto es la especificación clara de la función o funciones que provee y las características de desempeño del producto. La unidad funcional cuantifica la función realizada por el producto. La unidad funcional provee una referencia para la cual las entradas y salidas del inventario estarán normalizadas (en un sentido matemático).

El flujo de referencia es la cantidad de producto necesaria para lograr la función expresada por la unidad funcional. El flujo de referencia se usa para calcular las entradas y salidas de un sistema de producto.

En estudios comparativos la función y unidad funcional provistas por los productos a ser comparado, deben ser las mismas entre los productos, es decir deben ser funcionalmente equivalentes, la base para calcular el inventario es el flujo de referencia de cada producto, por lo que su definición es clave y debe ser cuidadosamente especificada en estudios comparativos.

Por lo general la unidad funcional tiene una relación muy fuerte con la etapa de uso. En la Figura 1.3. se puede ver un ejemplo de la relación que existe entre unidad funcional y los flujo de referencia para la comparación de dos sistemas de iluminación de un cuarto. En la Figura la unidad funcional supuesta es la iluminación de un cuarto estándar por un año con determinados flux de luz, en el gráfico se ha puesto 1000 horas de iluminación (18).

FIGURA 1.3. UNIDAD FUNCIONAL Y FLUJOS DE REFERENCIA DE DOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN HIPOTÉTICOS (adaptado de 18)

En el Alcance también se debe definir los límites del sistema. Esto tiene dos aspectos básicamente: las fases del ciclo de vida a ser tomadas en cuenta para el estudio y límites del sistema en sí. Los límites del sistema definen los procesos unitarios del sistema de producto modelado.

Idealmente se debe modelar un sistema de tal forma que todos los flujos que entran y salen del sistema sean flujos elementales. Flujos elementales son entradas de material o energía que se toman del Medio Ambiente sin transformación previa o salidas de material o energía que se eliminan al Medio Ambiente sin transformación posterior. En muchos casos modelar el sistema de una manera completa no es posible.

Se debe especificar si se va a contabilizar solo flujos primarios; flujos primarios, material y energía; flujos primarios, material, energía y bienes de capital. Toda decisión de no incluir alguna fase, proceso o entrada o salida debe ser justificada.

Los resultados de la fase Definición del Objetivo y el Alcance son la especificación clara del objetivo del estudio, la unidad funcional, el flujo de referencia (los flujos de referencia en estudios comparativos), el Alcance del estudio también proveerá de las guías para la creación del inventario. Los resultados de esta fase son las entradas de la siguiente, Análisis del Inventario de Ciclo de Vida.

    - Análisis del Inventario de Ciclo de Vida

Esta es la fase de la ECV que incluye la compilación y la cuantificación de las entradas y salidas, para determinado sistema de producto.

Los requerimientos de esta fase están regidos por la norma ISO 14041:1998 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Definición del Objetivo y Alcance y Análisis de Inventario (23).

La compilación de datos de proceso incluye crear bases de datos a partir de monitoreos propios o recolectar datos de bases desarrolladas por terceros. Existen bases de datos comerciales que son consideradas confiables tomando en consideración sus indicadores de calidad de datos. Los datos deben ser estructurados de una forma homogénea en todos los procesos. Las hojas de datos de procesos deben incluir toda la documentación de los procesos, la documentación incluye las referencias y/o metodología de obtención del inventario.

Se debe definir un flujo de referencia para cada proceso de tal forma que las entradas y salidas cuantitativas estén normalizadas respecto a este, estas entradas y salidas pueden ser desde o hacia la naturaleza y desde o hacia la tecnosfera.

Las entradas desde y salidas hacia la naturaleza son denominados también flujos primarios, estos se refieren a intervenciones con la naturaleza como extracción de recursos o emisiones de todo tipo a cualquier componente ambiental. Las entradas hacia y salidas desde la tecnosfera son procesos. Las entradas y salidas de la tecnosfera son llamadas también flujos de productos o intervenciones económicas.

Teniendo como base la estructura del sistema de producto se normaliza los flujos de todos los procesos unitarios para obtener datos de entradas y salidas respecto a la unidad funcional. El nivel de agregación de los datos debe ser el suficiente para satisfacer el objetivo del estudio.

Muchos procesos industriales cumplen más de una función, de hecho muchos procesos producen más de un producto, este es el caso de una refinación de petróleo, a partir de ella se producen varios hidrocarburos. Es por esto que flujos de materiales y energía, así como otras emisiones al ambiente deben ser asignados a cada producto de acuerdo a reglas de asignación. La asignación debe ser evitada siempre que sea posible.

Donde la asignación no puede ser evitada, las entradas y salidas de un sistema deben ser divididas entre sus diferentes productos de tal forma que refleje la relación física fundamental entre ellos. La asignación resultante no será necesariamente una proporción de una medición simple.

Donde no se pueda establecer o no se pueda usar una relación física como base para la asignación, las entradas y salidas deben ser asignadas de tal forma que refleje otra forma de relación entre ellas. Entradas y salidas pueden ser asignadas entre coproductos en la proporción del valor económico de los productos.

El resultado más importante de esta fase, que es la entrada para la siguiente, es la tabla de inventario.

    - Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida

La Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida es la etapa en la cual los resultados del Análisis de Inventario, la tabla de inventario, es procesada en términos de impactos ambientales y preferencias sociales o de expertos.

Los requerimientos de esta fase están regidos por la norma ISO 14042:2000 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida (24).

En la norma ISO 14042:2000 se hace una división entre los elementos obligatorios y los elementos opcionales. Los elementos obligatorios de esta fase son: clasificación y caracterización. Los elementos opcionales son: normalización, agrupación de categorías de impacto, ponderación de categorías o de grupos de categorías, análisis de contribución y análisis de calidad de datos.

La clasificación muestra a que indicador de categoría afecta cada entrada o salida.

En la caracterización tiene lugar el modelaje. Para esto se usa modelos de caracterización que cuantifican la relevancia de cada entrada o salida respecto a cada indicador de categoría de impacto. El modelaje incluye la conversión de los resultados del Análisis del Inventario de Ciclo de Vida a unidades comunes, multiplicando los flujos primarios por factores de caracterización, los resultados convertidos son agregados a cada categoría de impacto.

Para ilustrar el concepto de indicador de categoría se hace uso de la Fig. 1.4. En ella se presenta a manera de ejemplo una categoría de impacto “Acidificación”. Es de notar que tanto las categorías de impacto como los modelos de caracterización no están normalizados, por lo tanto no se puede establecer que el modelo, o el indicador utilizado sea siempre el usado para la categoría de impacto “Acidificación”, sin embargo el ejemplo de la figura muestra la relación existente entre los resultados del inventario, el modelo de caracterización y el indicador de categoría.

FIGURA 1.4. CONCEPTO DE INDICADORES DE CATEGORÍA (24)

En la Tabla 1 se muestra el ejemplo del uso de los términos de esta fase.

TABLA 1

EJEMPLO DE USO DE TÉRMINOS (24)

| Término | Ejemplo |
| --- | --- |
| Categoría de impacto | Cambio climático |
| Resultados del inventario | gases de efecto invernadero |
| modelo de caracterización | modelo IPCC (Panel intergubernamental sobre cambio climático) |
| Indicador de categoría | Potencia radiante infrarroja (W/m2) |
| Factor de caracterización | Potencial de calentamiento global para cada gas de invernadero (kg CO2-equivalentes/ kg gas) |
| Resultado de indicador | kg de CO2-equivalentes |
| Punto final de categoría | arrecifes de coral, selva, cosechas |
| Relevancia ambiental | Grado de relación entre el indicador de categoría y el punto final de categoría |

La normalización es el cálculo de la magnitud de los resultados de los indicadores de categoría de impacto respecto a información de referencia. La intención de este paso es comprender de mejor manera la magnitud relativa de cada indicador de categoría del sistema de producto. El procedimiento transforma un resultado de indicador dividiéndolo o multiplicándolo por un valor de referencia, estos pueden ser la emisión o uso de recursos totales para un área dada, que puede ser global, regional, nacional o local. Estos valores pueden ser totales o per capita.

La agrupación consiste en asignar categorías de impacto a uno o más conjuntos de categorías de impacto. Este proceso a veces tiene otras denominaciones, un nombre común es evaluación de daño.

La ponderación es el proceso en el cual se convierten los resultados de indicador o conjuntos agrupados usando factores numéricos basados en preferencias de individuos, instituciones o paneles respecto a cada indicador o conjunto agrupado. Por lo general se usa los resultados normalizados para hacer el pesado. Luego del pesado se puede agregar los resultados y por lo tanto se puede tener puntuaciones únicas para todo el ciclo de producto o partes de él, es por esto que la agregación permite ordenar fases o procesos respecto a su importancia relativa en cuanto a su impacto ambiental. La agregación también permite comparar calificaciones totales entre alternativas de producto o variantes de diseño. Sin embargo diferentes individuos, organizaciones o sociedades pueden tener diferentes preferencias, es por eso que dependiendo de los factores de ponderación un mismo conjunto de resultados de indicador pueden tener diferentes puntajes totales.

A partir del pesado se puede realizar análisis de contribución por proceso.

Existen métodos de evaluación ya desarrollados. Estos pueden incluir todas las fases requeridas por la norma y los elementos opcionales.

Otra parte opcional de esta fase incluye el análisis de la calidad de datos que incluye el análisis de incertidumbre y el análisis de sensibilidad. Sin embargo los resultados de estos análisis corresponden a la siguiente fase de acuerdo a la norma.

El análisis de incertidumbre es un proceso muy poco usado en ECV pues muy pocas bases de datos comerciales incluyen sus valores de incertidumbre, sin los que no se puede hacer este análisis. Este tópico aún está en desarrollo.

En la Fig. 1.5. se muestra los diferentes tipos de incertidumbre de datos.

FIGURA 1.5. DIVISIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE INCERTIDUMBRE DE DATOS (21)

La inexactitud de datos puede ser causada por: mediciones estimaciones o suposiciones no precisas, medición en pocos lugares y periodos de medición inadecuados. Se han propuesto varios métodos para calcular la incertidumbre de los resultados del inventario de ciclo de vida como: métodos analíticos de propagación de incertidumbre, calculo con intervalos, lógica difusa y modelaje estocástico. El modelaje estocástico, que puede ser realizado con simulaciones de Monte Carlo, parece ser una técnica prometedora para calcular inexactitud en inventarios de ciclo de vida (21).

La falta de datos específicos está dividida en dos: “huecos” de datos y datos no representativos (21).

Los “huecos” de datos son datos inexistentes, estos por lo general son implícitamente tomados con valor cero, por ejemplo esto ocurre cuando no se tiene el valor de emisión de alguna sustancia o no se sabe que se esta emitiendo esa sustancia. Los datos de proceso de inventario que no existan pueden ser estimados usando información sobre procesos análogos para los cuales los datos existan o estén disponibles (21).

La representatividad de los datos tiene que ver con la calidad de los datos. La representatividad temporal, geográfica y tecnológica de los datos usados frente a los requerimientos de calidad de datos necesarios (definidos en el alcance del estudio) debe ser tomada en consideración al realizar el inventario. Aunque evaluaciones cualitativas de la incertidumbre relacionada al uso de datos no representativos (baja calidad de datos) serían ideales, son extremadamente difíciles de llevar a cabo (21).

El análisis de sensibilidad mide en que dimensión los cambios en modelos de caracterización, resultados del Análisis de Inventario y otros cambios pueden influir los resultados de la Evaluación de Impacto.

Los resultados de la fase de Evaluación de Impacto son el conjunto de resultados de los indicadores de categoría, y los demás elementos de habérselos realizado como son: conjunto de resultados normalizados, conjunto de resultados agrupados, conjunto de resultados ponderados y análisis de contribución.

    - Interpretación de Ciclo de Vida

Esta es la fase de la ECV en la cual los hallazgos del análisis del inventario y/o la evaluación del impacto, se combinan en armonía con el objetivo y el alcance definidos, con el fin de llegar a conclusiones y recomendaciones.

Los requerimientos de esta fase están regidos por la norma ISO 14043:2000 Gestión Ambiental – Evaluación de Ciclo de Vida – Interpretación de Ciclo de Vida (25).

Esta fase tiene tres partes, las cuales son: identificación de aspectos significativos, evaluación y elaboración de conclusiones y recomendaciones.

En la identificación de aspectos significativos se estructuran los resultados de las dos fases anteriores, de acuerdo al objetivo y el alcance definidos. La identificación de aspectos significativos puede ser simple o compleja. La norma no provee guías de porqué un aspecto es o no significativo para un estudio.

En la evaluación, se establece la confiabilidad del estudio. La norma dice que el uso de las siguientes tres técnicas debe ser considerado: chequeo de integridad, chequeo de consistencia y chequeo de sensibilidad.

Esta norma es la menos elaborada y no especifica técnicas de cálculo en sí (20).

El propósito del chequeo de integridad es asegurar que la información y datos relevantes para la interpretación están disponibles y completos. La falta de información debe ser analizada con el enfoque de cuán importante es respecto a los objetivos y alcance definidos. De no poderse alcanzar los objetivos definidos previamente, se los debe reformular, la norma es clara al mencionar el carácter iterativo de ECV.

El chequeo de consistencia tiene como propósito determinar si las suposiciones, métodos y datos son consistentes con los objetivos y el alcance del estudio. La norma provee de una lista de revisión con preguntas que sirve como guía para el chequeo de consistencia.

El chequeo de sensibilidad es evaluar la confiabilidad de los resultados finales, determinando como son afectados por incertidumbre en los datos, métodos de asignación, cálculo de indicadores de categoría, etc. El chequeo de sensibilidad debe incluir los resultados de los análisis de sensibilidad e incertidumbre, de haberse realizado, y se debe indicar la necesidad de éste o de un análisis de sensibilidad más avanzado.

La tercera parte de la fase de interpretación es la de elaborar conclusiones y recomendaciones para la audiencia prevista.

Las conclusiones se elaboran a partir de los aspectos significativos teniendo en consideración lo encontrado por la evaluación y que sean consistentes con el objetivo y el alcance del estudio.

Siempre que sea apropiado respecto al objetivo y alcance del estudio se deben hacer recomendaciones para los tomadores de decisiones. Estas deben ser elaboradas a partir de las conclusiones.

Los resultados de la fase de interpretación son: los resultados de la evaluación, y la descripción de las conclusiones y recomendaciones finales.

  - Principales Aplicaciones de Evaluación de Ciclo de Vida

De acuerdo a la Fig. 1.2. las aplicaciones directas de ECV son:

- Desarrollo y mejoramiento de productos

- Planificación estratégica

- Formulación de políticas públicas

- Mercadeo

- Otros

El desarrollo y mejoramiento de productos tiene varias instancias como son: análisis de origen de problema relacionado a un producto en particular, diseño de productos nuevos, comparar variantes de mejora de un producto dado o prototipos, elección entre productos comparables.

El análisis de origen de problemas relacionados a un producto en particular no implica comparación entre productos, sino solo el análisis de las etapas del ciclo de vida a lo largo de la cadena, esto puede tener algunos objetivos, tales como identificar la etapa del ciclo de vida de mayor impacto sobre determinado indicador o global, etc. Esto puede ser parte de un proyecto de priorización de medidas correctivas, o encontrar aspectos ambientales significativos.

El diseño de productos nuevos es un área clave de la ECV, pues en general se trata de no cometer los mismos errores del pasado, es por eso que hoy en día en las naciones desarrolladas se estudia el impacto ambiental de nuevas tecnologías con el enfoque de ECV. Ejemplo de esto son los vehículos de propulsión híbrida y eléctrica, sistemas energéticos alternativos y otras nuevas tecnologías y productos.

Tradicionalmente en el diseño de productos tradicionalmente se tomaban decisiones con carácter técnico y económico, hoy en día también se toman en cuenta consideraciones ambientales. ECV es una gran herramienta para ayudar a incluir consideraciones ambientales en la toma de decisiones, ejemplo de esto puede ser selección de materiales, selección de procesos de fabricación basados en metodología de ECV.

ECV se usa para productos ya existentes cuando se quiere evaluar alguna alternativa de diseño, por ejemplo evaluar el cambio de material de algún componente del producto; evaluar el cambio de algún proceso.

La elección entre productos comparables es una gran aplicación de la ECV, ejemplo de esto es la comparación entre sistemas de acumulación de energía para vehículos eléctricos o híbridos, comparación entre tipos de empaques de productos, entre otros. Probablemente esta sea la aplicación más llamativa de ECV, sin embargo es la más difícil de aplicar pues la norma requiere que la base de la comparación sean sistemas equivalentes y que la metodología de ECV sea aplicada exactamente de la misma forma para todos los productos. Incluso, cuando una ECV comparativa va a ser revelada de manera pública, la norma requiere un proceso de revisión crítica.

El propósito de las comparaciones es la elección basada en consideraciones ambientales considerando todo el ciclo de vida. Situaciones que aparentemente no son muy complejas pueden ser sometidas a estudios de este tipo para comprender de una mejor manera todos los aspectos. Por ejemplo determinar que es más adecuado tomando consideraciones ambientales, vehículos eléctricos o vehículos a gasolina, un esquema de ECV tomaría en cuenta todas fases del ciclo de vida como por ejemplo qué tipo de tecnología (térmica, hidroeléctrica, otra tecnologías) se usa para generar la energía que será almacenada por algún acumulador electroquímico para alimentar el motor eléctrico del vehículo eléctrico. Otro aspecto a considerar es la tecnología del acumulador electroquímico, para esto se puede usar ECV para comparar las tecnologías existentes y tecnologías en desarrollo. Otro ejemplo clásico es la comparación entre envases reutilizables, envases reciclables y envases desechables.

La planificación estratégica es una aplicación más amplia de ECV y puede ser usada por entidades públicas también. Ejemplo de esto es la comparación entre diferentes tipos de manejo de desecho y el desarrollo de una estrategia de manejo de desechos por parte de una municipalidad. En empresas con sistemas de gestión ambiental o con planes de implementación de un sistema de gestión ambiental, la metodología de ECV puede ser usada como parte de la planificación en la identificación de aspectos ambientales.

La formulación de políticas públicas puede ser asistida por la ECV, por ejemplo en el desarrollo de Eco-etiquetado basado en ECV, ejemplo de esto son el programa Blue Angel de Alemania y el programa Green Swam en Escandinavia.  La formulación de políticas gubernamentales sobre transporte público basadas en ECV son otros ejemplo de esta aplicación (18).

El mercadeo esta relacionado con el Eco-etiquetado también, pues en naciones con una cultura ambiental desarrollada la preferencia de productos puede verse acrecentada por un esquema de Eco-etiquetado confiable basado en ECV.

Estas son algunas de las aplicaciones de ECV, esta herramienta es muy útil y seguirán apareciendo aplicaciones para ella. Incluso solo la estructura metodológica de ECV es útil, de hecho se puede usar la metodología de ECV para evaluar solo partes de un ciclo de vida y no necesariamente el ciclo de vida completo, todo esto depende del objetivo propuesto de la ECV.

  - Limitaciones de la Metodología de Evaluación de Ciclo de Vida

Como toda herramienta, ECV tiene limitaciones. A continuación se enumeran algunas:

- ECV no está dirigido a impactos localizados (18).

- ECV tiene un enfoque de estado estable, se sigue desarrollando en este aspecto para que ECV pueda tener consideraciones de estado transitorio (18).

- El modelo de ECV se enfoca en características físicas de las actividades industriales, no incluye efectos en el mercado o efectos secundarios en el desarrollo tecnológico (18)

- ECV se enfoca únicamente en aspectos ambientales y no considera aspectos económicos, sociales y otros (18).

- Aunque ECV está basado en ciencia, también requiere muchas supocisiones técnicas y otras suposiciones, esto puede generar subjetividades (18).

- Limitaciones en disponibilidad de bases de datos. Existen bases de datos obsoletas, incomparables, o de calidad desconocida (18).

- Las bases de datos por ahora en su mayoría están disponibles solo en bloques para combinaciones de procesos (Ej.: producción de electricidad, producción de aluminio) en vez de bases de datos para procesos individuales en sí (18).

- ECV no es en sí herramienta de decisión (aunque puede serlo), es más bien una herramienta de análisis para ayudar a la toma de decisiones (18).

Las limitaciones planteadas pueden ser disminuidas usando otras técnicas analíticas junto con ECV como son: Evaluación de Riesgo, Análisis de Flujo de Materiales, Contabilidad de flujo de Sustancia, Costeo del Ciclo de Vida. ECV puede ser parte de diferentes cajas de herramientas que se pueden usar de acuerdo a la situación (18).

Se ha propuesto el uso de ECV como parte una estructura de evaluación integrada (35), en la referencia citada se desarrolla un esquema de etiquetado de desarrollo sustentable para productos, ECV es la herramienta elegida para evaluar el desempeño ambiental de los productos, mientras que para evaluar las sustentabilidad en aspectos sociales y económicos, se hace análisis enfocados hacia la organización.

CAPÍTULO 2

- baterías de arranque y su ciclo de vida

En este capítulo se hace primero una revisión de la tecnología de acumuladores de electroquímicos, luego de la tecnología de baterías de plomo-ácido, luego se revisa más específicamente las baterías de arranque automotor. Finalmente, en este capítulo se presenta de manera cualitativa el ciclo de vida de las baterías de arranque automotor.

  - Teoría de Acumuladores Electroquímicos

Una batería es un conjunto de celdas electroquímicas que tienen las mismas propiedades químicas. La acumulación de energía electroquímica en una celda esta basada en la conversión de energía química en energía eléctrica y viceversa. Como esta conversión no incluye etapas de intercambio de calor, lo que impondría las restricciones del ciclo de Carnot, la eficiencia termodinámica puede ser de al menos el doble que una máquina térmica (27).

Cada tipo de batería está caracterizado por una reacción química, que incluye el intercambio de cargas eléctricas entre iones. La energía eléctrica se obtiene gracias a reacciones en dos electrodos separados, el uno libera iones y el otro los absorbe, así fluye corriente a través de la carga conectada a ellos.

En las Figura 2.1.a) y 2.1.b) se muestra el de operación de una celda durante la descarga y carga respectivamente.

FIGURA 2.1. OPERACIÓN DE CELDA DURANTE CARGA Y DESCARGA (27)

Los componentes básicos de una celda son el electrodo positivo, el electrodo negativo y el electrolito. Los electrodos son hechos de materiales activos que participan de las reacciones electroquímicas. Durante la descarga el electrodo negativo (un metal o una aleación) es el ánodo y se oxida mientras el electrodo positivo (un óxido o sulfato), el cátodo, se reduce, el funcionamiento de una celda durante la descarga se muestra en la Figura 2.1.a). Mientras se carga, el electrodo positivo se oxida y se convierte en el ánodo, mientras que el electrodo negativo se reduce y se convierte en el cátodo, el funcionamiento de una celda durante la carga se muestra en la Figura 2.1.b). El electrolito debe ser un aislante para evitar que la celda se descargue sola (27).

Una batería consiste de una o más celdas que están conectadas en serie. El voltaje de una batería es el voltaje individual de una celda multiplicado por el número de celdas conectadas. Cuando la batería está cargada totalmente y no está suministrando energía a ningún consumidor, el voltaje es llamado voltaje de ciclo abierto y es más alto que el voltaje típico durante la descarga (voltaje de trabajo), la descarga ocurre cuando hay consumidores conectados. El voltaje de la batería al cual la descarga se termina se llama voltaje final.

Las baterías pueden ser primarias o secundarias. Las baterías primarias se desechan después de la descarga, las baterías secundarias son las que pueden ser recargadas.

  - Baterías de Plomo-Ácido

La tecnología de acumuladores de plomo ácido es muy antigua, a pesar de esto la producción de baterías de esta tecnología continúa creciendo, pues nuevas aplicaciones siguen apareciendo para ella como son, almacenamiento de energía en sistemas no convencionales de generación, energía de emergencia, vehículos eléctricos e híbridos y además al aumentar el número de vehículos convencionales, las baterías de arranque siguen teniendo éxito como producto de venta. Estas baterías también se usan en sistemas telefónicos, herramientas eléctricas, dispositivos de comunicación, sistemas de iluminación de emergencia y son fuente de poder de muchos sistemas de transporte y manejo de materiales. La batería de plomo-ácido es casi siempre la batería de acumulación menos costosa para cualquier aplicación, sin embargo provee un buen desempeño (27). En la Tabla 2 se muestran los tipos y características de las baterías de plomo-ácido.

TABLA 2

Tipos, Construcción y Aplicaciones de Baterías de Plomo-Ácido (27)

| Tipo | Construcción y Aplicaciones |
| --- | --- |
| Baterías de Arranque | de placas planas empastadas, aplicaciones automotrices, marinas, aéreas, y motores diesel estacionarios |
| Baterías de tracción | placas planas empastadas, tubulares y placas guantelete, usadas en camiones industriales |
| Baterías de propulsión | placas planas empastadas, tubulares, placas guantelete, y construcción compuesta, usadas en vehículos eléctricos e híbridos, carros de golf y montacargas |
| Baterías submarinas | placas planas empastadas, tubulares, usadas en submarinos |
| Baterías estacionarias | placas planas empastadas, tubulares, placas guantelete y placas cónicas, aplicaciones de energía de emergencia |
| Baterías portátiles | placas planas empastadas, electrodos envueltos espiralmente, tubulares, Aplicaciones de instrumentación, herramientas portátiles, iluminación, radio, televisión, sistemas de alarma |

Las baterías de esta tecnología representan aproximadamente el 45% de las ventas de baterías en el mundo. El mayor uso de la tecnología de baterías de plomo ácido está en las baterías de arranque automotor (27).

En una batería de plomo-ácido, se usa óxido de plomo como material activo en el electrodo positivo y plomo metálico de apariencia esponjosa como material activo del electrodo negativo. En el diseño tradicional, los electrodos o placas están sumergidos en un electrolito que consiste de una solución acuosa de H2SO4 (aproximadamente 35 % en masa). Las placas positivas y negativas se aíslan una de otra por medio de finas hojas de aislantes porosos llamados separadores. El material activo de los dos electrodos se convierte a sulfato de plomo durante la descarga de la batería. La reacción global es (27):

PbO2 + Pb + 2H2SO4 → 2PbSO4 + 2H2O

La reacción se invierte durante la carga.

2PbSO4 + 2H2O → PbO2 + Pb + 2H2SO4

Las baterías de arranque automotor tienen la función principal de proveer la energía necesaria para encender el motor de combustión interna del automóvil, sin embargo también deber ser capaz de proveer energía para iluminación, radio y algunos otros consumidores mientras el motor está apagado.

  - Ciclo de Vida de Baterías de Arranque

El ciclo de vida de las baterías de arranque se ha dividido para este estudio en cuatro etapas, estás se muestran en la Figura 2.2.

FIGURA 2.2. CICLO DE VIDA DE BATERÍAS DE ARRANQUE

    - Producción de Materiales

Una batería de arranque automotor esta compuesta de cinco diferentes elementos como se muestra en la Fig. 2.3 Los componentes numerados en ella son los siguientes:

- Una caja o contenedor de plástico flexible

- Placas positivas y negativas hechas de plomo

- Separadores hechos de materiales sintéticos porosos

- Electrolito, solución acuosa de ácido sulfúrico

- Terminales de plomo, la conexión entre la batería y los consumidores y/o recargadores

FIGURA 2.3. COMPONENTES DE BATERÍA (4)

En la Figura 2.3 las partes blancas que unen las placas se denominan puentes, estos también son hechos de plomo.

Además de la caja, existen otros componentes de plástico como son los tapones de cada celda.

La batería de la Figura 2.3 es una batería genérica aquí presentada y no tiene necesariamente la forma o dimensiones del producto del estudio.

La composición en masa de las baterías de arranque se muestra en la Tabla 3.

TABLA 3

Composición en Masa de Baterías de Arranque (12)

| Componente | % |
| --- | --- |
| Masa activa (PbOx, PbSO4) | 38,5 |
| Plomo (terminales y puentes) | 27,7 |
| Electrolito (H2O + H2SO4) | 20 |
| Separadores | 4,9 |
| Accesorios plásticos (tapones de celda) | 1,4 |
| Caja (polipropileno) | 7,5 |

Debido a que la masa activa es procesada a partir del plomo dentro de la planta de producción de baterías y que los accesorios plásticos y la caja son del mismo material, la composición que se usará para el presente estudio es la mostrada en la Tabla 4.

TABLA 4

Composición Definitiva en Masa de Baterías de Arranque

| Componente | % |
| --- | --- |
| Plomo (Masa activa + Plomo) | 66.2 |
| Electrolito (H2O + H2SO4) | 20 |
| Caja (Caja + accesorios plásticos) | 8.9 |
| Separadores | 4,9 |

Plomo

Más del 60% en peso de una batería de plomo-ácido es plomo o compuestos que incluyen plomo. De hecho estas baterías representan el uso más importante del plomo en el mundo, aproximadamente la mitad de la producción mundial de plomo primario y secundario se destina a la fabricación de acumuladores de plomo. El porcentaje de uso de plomo en baterías va en aumento debido a que el uso de este material en otras aplicaciones ha decaído debido a las preocupaciones ambientales (39).

Aproximadamente tres cuartos de la producción mundial de plomo se lleva a cabo en solo seis países: China, Australia, EE.UU., Perú, Canadá y México. En Europa se producen pequeñas cantidades, siendo Suecia el mayor productor europeo (39).

En Ecuador el plomo es importado de países con minas de este material y de países intermediarios.

La producción de plomo a partir de minerales extraídos de mina incluye varios pasos (39).

Primero se extrae el material de la mina y se separa los minerales ricos en plomo de los otros materiales para producir un concentrado de plomo (39).

Luego viene la etapa de fundición, donde los minerales ricos en plomo reaccionan con otros ingredientes para producir plomo metálico impuro, esto se hace en dos etapas (39): calentando el plomo concentrado (normalmente sulfito de plomo) para transformarlo en óxido de plomo y luego calentando el óxido de plomo en un horno de chorro con coke para producir plomo metálico.

Luego se lleva el plomo metálico a la etapa de refinación, para remover impurezas y otros metales del plomo crudo como son: azufre, níquel, arsénico, bismuto, plata, oro, etc. El proceso de refinado se hace en varios pasos en recipientes con la adición de agentes. Terminado esto se puede producir aleaciones con otros metales para dar la composición y propiedades deseadas. El plomo que se usa en la fabricación de baterías contiene típicamente un 5% de antimonio (39).

El plomo secundario, se produce a partir de chatarra de plomo. Básicamente se vuelve a fundir la chatarra de plomo, y se refina si es que se encuentran demasiadas impurezas Una de las ventajas del plomo es su bajo punto de fusión y por lo tanto el bajo requerimiento de energía para su fundición (39).

En Ecuador también se recicla plomo, para el estudio hemos asumido que en la producción de baterías local se usa 50% de plomo reciclado localmente. Mientras el otro 50% se lo trae desde EE.UU., este plomo traído desde EE.UU. también a su vez usa 50% de plomo extraído de minas y 50% de plomo secundario.

Existen muchos procesos de transporte, la chatarra es transportada dentro de los EE.UU. y llevada a la planta de producción de plomo cerca de las minas de galena, el mineral rico en plomo, en los estados cerca de los Grandes Lagos (39). Luego el plomo es llevado en trailer al puerto de embarque en Los Ángeles para su posterior transporte en buque de gran calado por la ruta Los Ángeles, EE.UU.; Manzanillo, México; Buenaventura, Colombia; Guayaquil, Ecuador.

Electrolito

El electrolito es una solución acuosa de ácido sulfúrico, H2SO4. Para el uso en baterías de ácido-plomo en países de climas como el ecuatoriano, se necesita un electrolito de 1.24 de gravedad específica (7). Esto se logra al usar una partes en masa de ácido sulfúrico concentrado y 3.4 partes de agua desmineralizada.

El ácido sulfúrico concentrado se produce por dos procesos: el proceso de cámara y el proceso de contacto. El proceso de cámara se usó al final del siglo dieciocho y al principio del siglo diecinueve. Este fue reemplazado por el proceso de contacto que tiene menores costos de producción y se produce un ácido de concentración adecuada para su comercialización. Prácticamente todo el ácido sulfúrico es producido por el proceso de contacto (29).

En el proceso de contacto (Figura 2.4.), el azufre y el oxígeno se convierten a dióxido de azufre a 1000 ºC, luego se enfría a 420 ºC. El dióxido de azufre y el oxígeno entran al convertidor, que contiene un catalizador. Entre el 60 y 65% del dióxido de azufre es convertido por una reacción exotérmica a trióxido de azufre en la primera capa del catalizador. El gas sale del convertidor a 600 ºC y es enfriado a 400 ºC antes de entrar a la segunda capa del catalizador. Después de la tercera capa, aproximadamente el 95% del dióxido de azufre se convierte a trióxido de azufre. Luego la mezcla es llevada a la torre de absorción inicial, donde el trióxido de azufre es hidratado para formar ácido sulfúrico, después la mezcla de gases se calienta a 420 ºC y entra nuevamente al convertidor a la cuarta capa del catalizador donde se logra 99.7 % de conversión total. El trióxido de azufre es enfriado y llevado a la torre de absorción final donde es hidratado. La concentración del ácido sulfúrico que se obtiene es 98%.  Pequeñas cantidades de este ácido son recicladas adicionando agua y haciéndolo pasar nuevamente por la torres para tomar más trióxido de azufre (34).

FIGURA 2.4. PRODUCCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO POR PROCESO DE CONTACTO (34)

Ecuador importa ácido sulfúrico concentrado desde algunos países, entre ellos Alemania (2). El ácido sulfúrico es transportado desde la planta de producción en Hamburgo, Alemania en buque de gran calado por la ruta Hamburgo, Alemania; Balboa, Panamá; Buenaventura, Colombia; Guayaquil, Ecuador.

Caja

Las cajas son de tipo monobloque con una tapa superior. Originalmente estas eran hechas de brea bituminosa, en ese tiempo las paredes del contenedor eran muy gruesas. Luego se introdujeron los cauchos, naturales y sintéticos. Luego con el advenimiento de los polímeros como poliestireno, polietileno, y polipropileno las carcazas bajaron aún más de peso (3).

Actualmente casi todas las carcazas de baterías de arranque son hechas de polipropileno, y menos frecuentemente se encuentran baterías con carcaza de caucho duro (3).

El polipropileno es un material termoplástico, es uno de los polímeros más usados, debido a su bajo costo y alta resistencia física con baja densidad. El polipropileno ofrece gran versatilidad para la elaboración de piezas moldeadas por inyección (19).

El polipropileno se obtiene usando un proceso de catálisis tipo Ziegler. Los monómeros se obtienen separándolos de productos de petróleo como gas natural y aceites livianos. Para la preparación del polipropileno el propileno y el propano son obtenciones intermedias y deben ser separados por destilación fraccionaria. La separación del propileno del propano es muy difícil. Para la preparación del polímero las impurezas deben ser removidas. Luego se realiza la catálisis, las propiedades del polímero son muy dependientes de la composición de la  catálisis y del tamaño y forma de partícula (8).

El otro material usado aunque muy poco en fabricación de carcazas de baterías es el caucho duro, se usa una mezcla de cauchos sintéticos (electrochemical power sources). Un caucho muy común es el copolímero de butadieno y estireno.

Las cajas o carcazas de baterías de arranque se las fabrica en muchos países, una de las productoras locales de baterías trae sus carcazas desde Singapur, estas son de polipropileno.

Las cajas de polipropileno de uno de los productores locales, son traídas en buque de gran calado por la ruta Singapur; Hong Kong; Los Ángeles, EE.UU.; Manzanillo, México; Buenaventura, Colombia; Guayaquil, Ecuador.

Separadores

Los separadores son sobres de PVC poroso que aíslan las placas unas de otras dentro de la batería. Estas van ubicadas de manera alternada saltando una placa.

Un fabricante local trae estos componentes desde China por lo conversado con un trabajador de ese fabricante.

El PVC se obtiene por la polimerización del cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo para uso comercial se obtiene mayormente por el proceso balanceado (8).

El PVC para uso en separadores de baterías de ácido plomo es poroso, sin embargo debido a la no-disponibilidad de datos para la producción de ese material se usarán los datos de la producción de PVC con igual masa a la de los separadores (8).

El transporte de los separadores sigue la ruta: Zhanjiang, China; Hong Kong; Los Ángeles, EE.UU.; Manzanillo, México; Buenaventura, Colombia; Guayaquil, Ecuador.

    - Fabricación y Ensamblaje de Batería

La fabricación y ensamblaje de batería tiene varios procesos que se llevan a cabo en la planta. La Figura 2.5. muestra los procesos que se llevan a cabo para la fabricación de baterías.

El plomo usado es endurecido adicionando antimonio. La cantidad varía entre 5 y 12 % en masa. El plomo se usa en la producción de aleaciones para producir rejillas y para la producción de óxidos de plomo para producción de pasta y dióxido de plomo para el material activo positivo y el plomo en esponja para el material activo negativo (27).

FIGURA 2.5. FLUJO DE PRODUCCIÓN DE BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO (27)

Las rejillas son fabricadas de plomo, el propósito de ellas es mantener adherido el material activo y conducir electricidad entre el material activo y los terminales de la celda, que son fabricados de plomo (27).

En la producción de las rejillas el proceso de fundición book molding es el más usado. En este se usan moldes permanentes hechos de acero, estos moldes se llenan con la colada de plomo, luego se corta los excesos en un proceso llamado estampado (27). En la  Figura 2.6. se muestra una rejilla convencional obtenida por el proceso descrito.

FIGURA 2.6. REJILLA OBTENIDA POR FUNDICIÓN (27)

Las partes de plomo pequeñas como interconexiones entre celdas y conexiones al exterior son hechas por fundición en moldes (27).

En la producción de óxido de plomo se puede usar dos procesos. El proceso Barton o la molienda en molino de bolas. En Guayaquil los productores locales usan el segundo. En este proceso piezas de plomo son puestas en un molino de bolas mecánico.

La fricción entre las partes produce finas hojuelas de plomo metálico. Estas se oxidan por un flujo de aire, este flujo se lleva partículas que son recuperadas por un filtro de mangas por lo general (27).

El óxido de plomo es convertido en un material pastoso de tal forma que pueda ser adherido a las rejillas. Para esto se mezcla óxido de plomo con agua y ácido sulfúrico en un mezclador. El mezclado de la pasta se controla midiendo la densidad de la pasta con una copa hemisférica y la consistencia de la pasta con un instrumento llamado penetrámetro (27).

El empastado es el proceso en el cual la pasta se integra a la rejilla para formar las placas de la batería. Este proceso es una forma de extrusión y la pasta se presiona manualmente con paletas o mecánicamente hacia los intersticios de la rejilla. Luego del empastado las placas se apilan para que sean curadas. Antes de ser apiladas deben ser calentadas para que las placas no se peguen entre sí (27).

El proceso de curado es usado para que la pasta se haga una masa porosa y cohesiva y para ayudar a  producir la unión entre la pasta y la rejilla. El curado típico para placas de baterías de arranque es el “hidroset”, a baja temperatura y humedad por entre 24 y 72 horas. El proceso típicamente produce sulfato de plomo tribásico, que tiene una alta densidad de energía (27).

Las celdas de baterías de arranque de 55 Ah contienen 11 placas por celda y 7 celdas. Se ubican separadores tipo sobre que cubren cada placa alternadamente. Estos tienen la función de aislar eléctricamente cada placa de su inmediato electrodo de polaridad contraria, sin embargo deben ser porosos de tal manera que los electrolitos del ácido puedan moverse entre placas (3). Se usan varios materiales, ver la referencia 3 para más información sobre otros materiales de separadores, en la producción local el típico es el PVC por lo conversado con  conversado con un trabajador de una productora local.

Las placas con sus separadores son agrupados manual o mecánicamente, para luego soldar los componentes de plomo, esto se hace fundiendo los componentes en un molde con los componentes hacia arriba. Los conjuntos de placas separadores y componentes de plomo son conocidos como grupos. Para interconectar cada grupo de la batería se usan puentes de plomo que están ubicados en perforaciones que se han hecho previamente en las paredes del contenedor. Estos puentes son soldados manualmente (27).

Luego se sellan los contenedores, la parte inferior con la tapa superior. Este sellado se hace precalentando las dos partes y luego ajustándolas a presión (27).

Los grupos ensamblados pueden ser cargados eléctricamente antes o después del ensamblaje en el contenedor. Uno de los productores locales usa el proceso de cargado en seco. Para esto se ensambla completamente la batería y luego se llena con el electrolito y luego se aplica la carga de formación. Para controlar la carga de las baterías se mide la gravedad específica del electrolito (27).

    - Uso

El uso de la batería tiene lugar en el vehículo. La función primordial de la batería de arranque es, como lo dice su nombre, proporcionar energía durante el arranque. Sin embargo, también debe ser capaz de suministrar energía a consumidores eléctricos que la necesiten cuando el motor esté apagado.

Cuando el motor está encendido, la batería y el motor de arranque funcionan en conjunto, sin embargo, es el motor de arranque el que en la situación ideal provee toda la energía para los consumidores y para recargar la energía que la batería proporcionó mientras el motor estuvo apagado.

Existe una ecuación que muestra la interacción del sistema alternador batería que se la muestra a continuación:

IA = IC+IB,  donde

IA  es al corriente del alternador

IC es la corriente a los consumidores

IB es al corriente de la batería

Mientras el motor está encendido pueden ocurrir dos situaciones que se muestran en las Figuras 2.7. y 2.8. (6)

FIGURA 2.7. SITUACIÓN DESFAVORABLE (6)

FIGURA 2.8. SITUACIÓN FAVORABLE (6)

La vida útil promedio de una batería de arranque en Sudamérica es 1.5 años (41). El mantenimiento de baterías de arranque plomo-ácido consiste en chequear periódicamente el nivel del electrolito. En caso de ser necesario, este deberá ser repuesto añadiendo agua destilada hasta antes de la marca de nivel máximo.

    - Reciclaje y Disposición Final

El reciclaje y la disposición final están agrupados en una sola fase y se refiere a lo que ocurre una vez que la batería ha sido descartada después de 1.5 años de uso.

Ocurren varios procesos después del uso de la batería como son, recolección, reciclaje del plomo, y disposición final de relleno sanitario de los otros materiales.

En Guayaquil la recolección es realizada por la compañía de de reciclaje local que es parte de una de las manufactureras de baterías. La recolección se efectúa en camiones pequeños que acuden a los talleres y distribuidores de este tipo de producto para comprar baterías ya descartadas.

El reciclaje de plomo de baterías se efectúa en hornos de ráfaga o de eje. Los componentes de plomo (partes de plomo y masa activa) son fundidos y se obtiene plomo de reciclaje. Para el sistema de producto de nuestro análisis se ha asumido que 50% del plomo de entrada a la planta de producción de batería es este plomo secundario obtenido localmente, sin embargo uno de los objetivos del estudio evalúa el cambio en este porcentaje a 25% y 75%.

CAPÍTULO 3

- evaluación de ciclo de vida de baterías de arranque AUTOMOTRIZ

este capítulo muestra las tres primeras fases de la ECV realizada para esta tesis. La sección 3.1. se refiere a la Definición del Objetivo y el Alcance del Estudio, la fase de la ECV que tiene ese nombre. La sección 3.2 se refiere a la fase de Análisis del Inventario de Ciclo de Vida y la sección 3.3 muestra una presentación de los métodos de evaluación utilizados y los resultados de la Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida. Algunos resultados e información sobre métodos de este capítulo se encuentran en los apéndices. La fase de Interpretación de Ciclo de Vida se encuentra en dividida en los capítulos 4 y 5. A pesar que metodología de ECV ha sido expuesta en el capítulo 1, información importante será repetida durante este capítulo en pasajes donde se considera que se requiere.

  - Definición del Objetivo y el Alcance

    - Objetivos del Estudio

El primer objetivo de esta ECV es describir la carga ambiental asociada al ciclo de vida de baterías de arranque automotriz de plomo-ácido e identificar la etapa del ciclo de vida y los factores que contribuyen en mayor medida a la carga ambiental asociada a este producto.

El segundo objetivo es usar un esquema de evaluación de impacto que muestre resultados en puntuación global para comparar el impacto ambiental del ciclo de vida de la batería con diferentes porcentajes de uso de plomo reciclado  localmente (25, 50 y 75 %) en el sistema de producto de la batería.

El tercer objetivo es evaluar un cambio del material del contenedor de la batería de polipropileno, el material más común, a caucho duro, un material ya no muy usado en este tipo de producto.

Este estudio podrá ser utilizado por empresas fabricantes de este producto para priorizar la planificación y ejecución de medidas en sus sistemas de gestión ambiental y por empresarios que quieran incursionar en la fabricación de este producto para que puedan tener una visión del desempeño ambiental de este producto a largo de su ciclo de vida y las fases del ciclo donde se presentan mas problemas.

El estudio también sirve para que los usuarios del producto y la comunidad en general conozcan la carga ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida.

La audiencia prevista es el sector productor de baterías de arranque, los usuarios de estos productos, la comunidad académica  y la sociedad civil.

    - Alcance del Estudio

      - Función, Unidad Funcional y Flujo de Referencia

La función de la batería de arranque es proveer la energía necesaria para el arranque del motor del automóvil y proveer de energía para algunos dispositivos consumidores de electricidad del automóvil mientras el motor está apagado. La batería es recargada por el generador acoplado al motor del automóvil mientras este está encendido.

La unidad funcional es un acumulador electroquímico de plomo – ácido que cubre la demanda de energía estándar del sistema eléctrico y del motor de arranque de un vehículo de pasajeros en el rango de masa de 1000 a 1400 kg que se la ha definido para este estudio como la siguiente:

- 5 arranques por día en días ordinarios

- 8 arranques por día en días de fines de semana

- 5 minutos de radio con el motor apagado por día

- 5 minutos de luz de techo con el motor apagado por día

- 5 minutos de faros delanteros con el motor apagado por día

- 5 minutos de luces traseras con el motor apagado por día

- 5 minutos de luces intermitentes con el motor apagado por día

- 5 minutos de alumbrado de instrumentos con el motor apagado por día

Cabe notar que la especificación de la demanda energética ejemplifica un caso de alto consumo y por lo tanto es un criterio conservador.

El flujo de referencia para esta unidad funcional es una batería de plomo – ácido de 12 V, 55Ah. Este flujo de referencia ha sido elegido porque una batería comercial debe ser capaz de cumplir la unidad funcional.

      - Límites del Sistema de Producto

Las fases del ciclo de vida de la batería de plomo ácido se muestran  en la Figura 3.1. El diagrama de flujo mostrado en la figura es sólo carácter esquemático y no pretende ser un diagrama de flujo cuantitativo. En la Presentación del Sistema de Producto se detalla la estructura del sistema de producto.

Los límites del sistema en todas las fases deberán incluir todos los materiales utilizados y la energía utilizada.

FIGURA 3.1. LÍMITES DEL SISTEMA DE PRODUCTO

Presentación del Sistema de Producto

Para describir el sistema de producto se usará un esquema de cuadro sinóptico. En la Fig. 3.2. se muestra el cuadro sinóptico de el ciclo de vida con sus fases.

FIGURA 3.2. CICLO DE VIDA DE BATERÍA

En el apéndice B se muestra el sistema de producto completo construido para el estudio.

Otras consideraciones

- El transporte, la producción de energía y combustibles serán contabilizadas en la fase del ciclo de vida que corresponda.

- Se omiten los transportes terrestres dentro de ciudades, por considerar que su impacto ambiental frente a transportes terrestres interestatales es despreciable.

- La asignación es del tipo causalidad física en donde se requiera realizar.

- En la fase de uso no se consideran el montaje y mantenimiento de la batería, pues se estima que estas actividades no tienen un impacto ambiental significativo.

      - Categorías de Datos

Las categorías de datos en este caso estarán referidas al tipo de proceso y son las siguientes:

- Materiales

- Energía

- Transporte

- Transformaciones, procesamientos

- Uso

- Tratamiento de residuos

      - Requisitos de Calidad de Datos

Se especifica los siguientes requisitos de calidad para los datos:

Tiempo: Los datos deben haber sido tomados en el período de 1985 a 2004 y el tiempo mínimo durante los cuales deben haber sido tomados es de un año.

Geografía: Los datos deben corresponder al lugar en el cual se lleva a cabo cada proceso.

Tecnología: Se usan datos de procesos iguales o similares.

Límites del sistema: Se incluye flujos primarios, flujos de productos (entradas y salidas desde tecnosfera), se excluye bienes de capital.

  - Análisis del Inventario de Ciclo de Vida

    - Procesos Utilizados

Para crear el inventario con la estructura mostrada en la Fig. 3.2 se usan datos tomados de bases de datos comerciales o de otros estudios. Estos datos vienen estructurados en forma de procesos.

Los procesos tienen un esquema ejemplificado por la Fig. 3.3, en ellos se muestran entradas desde al tecnosfera, que pueden ser entradas de otros productos (producción de energía, combustibles, transporte, material, etc), las salidas hacia la tecnosfera, que son salidas de productos; las entradas hacia y salidas desde la tecnosfera son conocidos también como intervenciones económicas o flujos de productos. Las salidas a la naturaleza son las emisiones al ambiente (al aire, agua, suelo, desechos sólidos), las entradas desde la naturaleza son la extracciones de recursos; las entradas hacia y salidas desde la naturaleza son conocidos también como intervenciones con la naturaleza o flujos primarios.

Los procesos están caracterizados por una unidad de referencia (Ej.: kg, MJ, lt, kgm) para la cual están normalizadas las entradas y salidas de todo tipo.

FIGURA 3.3. ESQUEMA DE PROCESO

Además de la información sobre entradas y salidas, los procesos están documentados, la documentación incluye la descripción del proceso, la fuente del proceso (entidad o proyecto que generó el proceso), la representatividad temporal, la representatividad geográfica, la representatividad tecnológica y los límites tomados en cuenta para su generación.

En la primera columna de la Tabla 5 se muestra los procesos utilizados para la elaboración del inventario, en la segunda columna se muestra la unidad de referencia de los procesos (para la cual están normalizados en el sentido matemático las entradas y salidas), en la tercera columna se encuentra la categoría del proceso y en la cuarta se encuentra una breve descripción genérica. La importancia de la breve descripción radica en que en base a esta se ha escogido cada proceso, por ejemplo el proceso Plomo I representa la producción de plomo como se puede ver en la Tabla 5.

Los nombres de los procesos han sido traducidos por el autor a partir del nombre original en inglés. Por ejemplo el proceso Lead I fue traducido como Plomo I, el carácter I fue agregado por el generador de ese proceso (Delf University of Technology). Otro ejemplo de esto es el proceso Ácido Sulfúrico B250, que es el proceso que cuantifica las entradas y salidas de la elaboración de ácido sulfúrico de la base de datos BUWAL 250 (B250). La documentación e inventario de entradas y salidas de cada proceso de las Tablas 5 y 6 se presentan en el Apéndice C.

TABLA 5

PROCESOS

| Proceso | Unidad | Categoría | Descripción Breve |
| --- | --- | --- | --- |
| Ácido Sulfúrico B250 | kg | Material | Producción de ácido sulfúrico concentrado |
| Agua desmineralizada ETH S | kg | Material | Producción de agua desmineralizada |
| Auto (Gasolina) I | km | Transporte | Viaje en auto a gasolina con un promedio de 1.6 personas |
| Azufre B250 | kg | Material | Producción de azufre |
| Buque gran calado C | kgkm | Transporte | Viaje en buque de gran calado. Transporte de carga |
| Calor diesel B250 | MJ | Energía | Energía térmica a partir de la combustión del diesel |
| Calor gas B250 | MJ | Energía | Energía térmica a partir de la combustión del gas |
| Calor petróleo B250 (S,EU) | MJ | Energía | Energía térmica a partir de la combustión del petróleo |
| Camión I | tkm | Transporte | Viaje en camión. Transporte de carga |

TABLA 5 (continuación)

PROCESOS

| Proceso | Unidad | Categoría | Descripción Breve |
| --- | --- | --- | --- |
| Chatarra Plomo I | kg | Material | Colección de chatarra de plomo, incluye uso del recurso |
| Diesel B | kg | Material | Producción de diesel |
| Diesel I | kg | Material | Producción de diesel |
| Electricidad Ecuador | kWh | Energía | Generación de energía en el Ecuador año 2002 |
| Electricidad hidrogeneración B250 | kWh | Energía | Generación de electricidad a partir de energía hidráulica |
| Electricidad petróleo B250 | kWh | Energía | Generación de electricidad partir de petróleo (Fuel oil) |
| Electricidad turbina a gas 10 MW S | TJ | Energía | Generación de electricidad a partir de turbina a gas |
| Electrolito SG 1.24 | kg | Material | Producción de electrolito de SG 1.24 |
| Energía EE.UU. I | MJ | Energía | Generación de Energía en EE.UU. |

TABLA 5 (continuación)

PROCESOS

| Proceso | Unidad | Categoría | Descripción Breve |
| --- | --- | --- | --- |
| Energía Sudamérica I | MJ | Energía | Producción de Energía promedio en Sudamérica |
| Gasolina I | kg | Material | Producción de Gasolina |
| Motor buque a diesel C | MJ | Energía | Producción de energía de motor diesel marino |
| Plomo I | kg | Material | Producción de plomo |
| PP moldeado por inyección A | kg | Material | Producción de pieza de polipropileno moldeado por inyección |
| Producción de batería | kg | Transformación | Producción de batería en planta |
| Producción de energía motor diesel | TJ | Energía | Producción de energía de motor diesel |
| PVC B250 es | kg | Material | Producción de pieza de PVC |
| Reciclaje de Plomo | kg | Tratamiento de residuos | Reciclaje de plomo |
| Relleno Plásticos (excl. PVC) | ton | Tratamiento de residuos | Relleno sanitario de plásticos (excluyendo PVC) |

TABLA 5 (continuación)

PROCESOS

| Proceso | Unidad | Categoría | Descripción Breve |
| --- | --- | --- | --- |
| Relleno PVC | ton | Tratamiento de residuos | Relleno sanitario de PVC |
| Trailer I | tkm | Transporte | Viaje en trailer. Transporte de carga |
| Tratamiento de desechos desconocido | kg | Tratamiento de residuos | Tratamiento de desechos desconocido |
| Uso de batería | km | Uso | Uso de batería (masa 13 kg) |

En la Tabla 6 se muestran los procesos adicionales que serán usados para reformar la estructura de la ECV para satisfacer el segundo objetivo de la ECV.

En el Apéndice E se muestran el ciclo de vida completo. En la próxima sección se aclara la construcción del sistema de producto.

TABLA 6

PROCESOS PARA CICLO DE VIDA DE BATERÍA CON CAJA DE CAUCHO

| Proceso | Unidad | Categoría | Descripción Breve |
| --- | --- | --- | --- |
| Caucho E / B I | kg | Material | Producción de caucho de Butadieno y estireno a razón 77/23, reforzado con negro de humo |
| Estireno I | kg | Material | Producción de estireno |
| Gas Natural I | kg | Material | Producción de gas natural |
| Negro de Humo I | kg | Material | Producción de negro de humo |
| Uso de batería 15.57 kg | km | Uso | uso de batería (masa 15.57 kg) |
| Polibutadieno I | kg | Material | Producción de Polibutadieno |

    - Construcción de la Estructura del Inventario

Para construir el inventario se ha tenido en consideración la Fig. 3.2. Para la construcción del inventario se requiere cuantificar la “cantidad del proceso” utilizando la unidad de referencia.

Para mostrar con mayor facilidad esta sección de la ha dividido en subcapítulos por cada fase, también se ha incluido un subcapítulo para la explicación de la creación del proceso Electricidad Ecuador, el que cuantifica las entradas y salidas para la producción de electricidad en el Ecuador.

      - Producción de Materiales

A partir de la composición en masa de baterías de arranque se obtiene qué materiales y cuánto de cada uno se requieren por batería, esto se muestra en la Tabla 7. La masa total de la batería con caja de polipropileno es 13 kg.

La Figura 3.4 muestra el cuadro de la información de la Tabla 7 de la fase de producción de materiales, con los nombres de procesos mostrados en la Tabla 5. En la Fig. 3.4 se muestra dentro de la llave: “la cantidad de proceso” en la unidad de referencia y el nombre del proceso, en ese orden.

TABLA 7

Materiales de Batería

| Proceso | Cantidad | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Plomo I | 8.6 kg | masa activa y plomo |
| Electrolito SG 1.24 | 2.6 kg |  |
| PP moldeado por inyección | 1.2 kg | caja y tapa de polipropileno |
| PVC B250 es | 0.6 kg | separadores |

Cabe notar que en este tipo de presentación solo se visualiza las entradas desde la tecnosfera, para ver los flujos primarios se requiere revisar las hojas de proceso.

FIGURA 3.4. CUADRO DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES

En la Figura 3.5. se muestra el cuadro del proceso Plomo I. En este tipo de ilustración se puede notar la “cantidad de proceso” de cada proceso requerida para producir 8.6 kg de plomo. La explicación de qué cuantifica cada entrada se la puede ver en sus respectivas hojas de proceso en el Apéndice C, en esta ocasión se la explicará aquí.

El proceso Plomo I, cuantifica la producción de plomo en EE.UU. y su transporte a Guayaquil. Este proceso fue generado por Delf University of Technology, el transporte fue editado por el autor del estudio para cuantificar el transporte terrestre en trailer desde la zona de minas de galena, el mineral rico en plomo,  hasta el puerto de Los Angeles en EE.UU. y desde ahí el transporte marítimo por buque de gran calado hasta el puerto de Guayaquil.

El proceso Plomo I usa un 50% de plomo secundario. El proceso Chatarra de Plomo I cuantifica las entradas y salidas de la recolección de la chatarra de plomo por kg de chatarra recolectada, por eso este tiene como entrada desde la tecnosfera Camión I, que es un proceso que cuantifica las entradas y salidas del transporte en camión por tkm (toneladas kilómetro), a su vez este proceso tiene como entrada Diesel I que cuantifica las entradas y salidas de la producción de diesel por kg de diesel. El generador del proceso ha hecho una división entre la energía que se necesita para fundir y extraer el plomo de mina y para fundir el plomo a partir de chatarra, por esa razón se observan dos entradas de proceso Energía EE.UU. I, proceso que cuantifica las entradas y salidas de la producción de energía en EE.UU. por MJ. El proceso Buque de gran calado C cuantifica las entradas y salidas del transporte en buque de ese tipo por tkm, este tiene como entrada desde la tecnosfera el proceso Motor buque a diesel C que es un proceso que cuantifica las entradas y salidas de la operación de un motor de buque por MJ producido por el motor, este proceso a su vez tiene como entrada el proceso Diesel B, que cuantifica las entradas y salidas por kg de diesel producido. Las entradas y salidas a la naturaleza, emisiones al ambiente y extracción de recursos, de cada uno de los procesos de la figura se las puede ver en sus respectivas hojas de proceso.

Para especificar transporte se debe conocer la masa y las distancias de transporte, puesto que los procesos de transporte están en unidades de masa-distancia (Ej. tkm, kgkm).

FIGURA 3.5 CUADRO DEL PROCESO PLOMO I

FIGURA 3.6. CUADRO DE PROCESO ELECTROLITO SG 1.24

En la figura 3.6. se muestra el cuadro del proceso Electrolito SG 1.24, el Ácido sulfúrico concentrado se lo es traído de Hamburgo, Alemania, como se especificó antes, es por esto que existe un proceso de transporte de buque de gran calado. La elaboración del electrolito tiene lugar en Ecuador, la producción del agua desmineralizada que también es elaborado en Ecuador, está representada por el proceso Agua desmineralizada ETH S, el proceso Electrolito SG 1.24 está generado teniendo como base información de un productor local. Para ver la información sobre los procesos ver las hojas de procesos en el Apéndice C.

El PP moldeado por inyección A es un proceso que cuantifica las entradas y salidas de la fabricación de piezas de polipropileno moldeado por inyección por kg de masa de la pieza producida, es por eso que ha sido escogido para representar la producción a la caja que forma el contenedor de la batería, el transporte marítimo incluido es el contabilizado para el transporte desde Singapur pasando por todos los puertos de la ruta hasta llegar a Guayaquil.

Debido a que se requiere realizar también la evaluación con el contenedor de caucho se necesita cuantificar las entradas y salidas de la producción de este contendor, la estructura de esta muestra en la Figura 3.7. Para determinar la masa del caja de caucho para la misma batería, se comparó las masas de una de caucho y la masa de una caja de polipropileno y se obtuvo una relación que fue de 3.14:1, la masa de la caja de caucho es mayor, luego se multiplicó esta relación por la masa de la caja de polipropileno y se obtuvo una masa de 3.77 kg para la caja de cuacho, luego se uso el proceso Caucho E / B I que cuantifica las entradas y salidas de la producción de piezas de caucho por kg de masa del producto de caucho. Se ha asumido que las cajas de caucho también son fabricadas en Singapur.

FIGURA 3.7. CUADRO DE PROCESO CAUCHO E / C I

La producción de los separadores está representada por el proceso PVC B250, este proceso cuantifica las entradas y salidas de la producción de piezas de PVC, el proceso está editado para incluir el transporte marítimo desde Zhanjiang, China donde son fabricados para el sistema estudiado, hasta Guayaquil, la distancia es la sumatoria de la distancia entre los puertos en la ruta hasta Guayaquil.

      - Producción de Batería

Para la fase de producción se ha usado los datos de inventario de Kertes (26). Con estos datos se ha creado el proceso Producción de Batería, que cuantifica las entradas y salidas de producción de baterías por kg de batería producida. La producción ocurre según lo descrito en la sección 2.3.2, la hoja de proceso se muestra en el Apéndice C.

La masa de batería usada es 13 kg, que es la masa de la batería con caja de polipropileno. El proceso Producción de Batería cuantifica las entradas y salidas de la producción de batería por kg de batería con caja de polipropileno. La batería con caja de caucho tiene una masa mayor, 15,57 kg. Sin embargo el inventario de la fase de producción no ha sido cambiado. Haciendo una inspección de la hoja de proceso de ese proceso (Apéndice C), se puede observar las entradas y salidas, el proceso muestra emisiones a la naturaleza de plomo al aire y al agua, y entradas desde la tecnosfera de electricidad y calor, estas entradas y salidas están asociadas con los procesos de fundición de plomo y ensamblaje, esto sumado al hecho de que las cajas entran ya fabricadas a la planta de producción, justifican el no cambiar el inventario para esta fase. En la Figura 3.8. se muestra el cuadro del proceso Producción de Batería, que se ha usado para los dos ciclos de vida.

FIGURA 3.8. CUADRO DE PROCESO PRODUCCIÓN DE BATERÍA

      - Uso de Batería

Para generar el proceso Uso de Batería se efectúo una estimación de la energía que se usa para recargar la batería y para transportarla para así encontrar una regla de asignación del proceso Auto (Gasolina) I. La energía utilizada es una porción de la generada por el motor del vehículo, por esto se supuso al vehículo como un sistema multifuncional.

El inventario del proceso Auto (Gasolina) I está creado para un vehículo sedán mediano de masa 1080 kg y es un inventario que representa solo lo relativo a emisiones de escape, cuantifica las entradas y salidas por km.

El inventario básicamente cuantifica consumo de combustible a 11.5 l/km y emisiones de la planta de fuerza. El proceso utiliza como entrada el proceso Gasolina I, que cuantifica las entradas y salidas de la producción de este combustible por kg, la documentación muestra también la densidad y el poder calorífico.

Debido a que la unidad del proceso Auto (Gasolina) I está en km, se usa un procedimiento de asignación para determinar el kilometraje equivalente destinado solo a recargar y transportar la batería.

Kilometraje para recargar batería

La batería y el alternador del vehículo funcionan como un conjunto mientras el motor está encendido, mientras que cuando el motor esta apagado la batería provee la energía para todos los consumidores.

Para el modelo se supondrá la situación de la Figura 2.8., correspondiente a la situación favorable. A partir de la definición de la unidad funcional se obtienen las Tablas 8 y 9, en las cuales se muestra la energía requerida por los consumidores y la energía requerida por semana.

TABLA 8

Energía de Consumidores

| Consumidores | Potencia (kW) | Tiempo (s) | Energía (kJ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arranque | 5 | 3 | 15 |
| Radio | 0,012 | 300 | 3,6 |
| Luz de Techo | 0,005 | 300 | 1,5 |
| Faros delanteros | 0,11 | 300 | 33 |
| Luces traseras | 0,01 | 300 | 3 |
| Luces intermitentes | 0,042 | 300 | 12,6 |
| Alumb. Instrumentos | 0,01 | 300 | 3 |

TABLA 9

Energía Requerida por Semana

| Consumidores | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do | Sem | Energía (kJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arranques | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 41 | 615 |
| Radio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25,2 |
| Luz de techo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10,5 |
| Faros delanteros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 231 |
| Luces traseras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 |
| Luces interm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 88,2 |
| Alumb. Instr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 990,9 |

En la Tabla 8 se han usado valores de potencia promedio tomados de la Bosch(6). Se ha supuesto un tiempo por vez y se ha multiplicado la potencia por el tiempo para determinar la energía por vez de uso de cada consumidor.

En la Tabla 9 se muestra la energía requerida a la semana, que se determinó multiplicando la energía por consumidor por vez por el número de veces de uso a la semana.

Debido a que el año tiene 52 semanas la energía que se toma de la batería  por año es:

En la Figura 3.9. se presenta un esquema del recorrido de la energía desde el eje del motor de combustión interna hasta la energía usada por los consumidores, esto no ocurre en tiempo real pues, la batería se recarga cuando el motor está encendido, y para el estudio se esta contabilizando solamente la energía usada mientras el motor está apagado.

La ruta de la energía desde el combustible hasta los consumidores eléctricos es la siguiente: En el motor se produce energía mecánica a partir de la energía del combustible, luego la energía mecánica se transfiere al alternador a través de la banda del alternador, en el cual ocurre la transformación a energía eléctrica carácter alterno. En el rectificador ocurre la transformación a corriente continua, luego se carga la batería (se transfiere la energía a la batería). La batería almacena energía electroquímica que luego se transfiere a los consumidores, y al hacerlo se descarga.

En la figura 3.10. se presenta el desglose, de la energía en el vehículo, aceptado por la Asociación de Fabricantes Automotrices de EE.UU..

FIGURA 3.9. RECORRIDO DE LA ENERGÍA DESDE EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA HASTA LOS CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

FIGURA 3.10. DESGLOSE DE ENERGÍA EN EL AUTOMÓVIL CON PORCENTAJES ACEPTADOS POR LA INDUSTRIA (1)

Por lo tanto la energía provista por el combustible para recargar la batería al año se calcula de la siguiente forma:

; Eficiencia de descarga de batería

; Eficiencia de carga de batería

; Eficiencia de rectificador

; Eficiencia de alternador (6)

; Eficiencia de transmisión por banda (28)

; Eficiencia de motor de combustión interna (potencia al freno) (1)

De acuerdo a la Bosch (3), las eficiencias de carga y descarga de batería son muy altas, es por eso que se ha asumido 0.9 de eficiencia.

Para calcular la energía del combustible Ec usamos el siguiente procedimiento:

donde:

; Poder calorífico inferior del combustible

; Kilometraje anual

; Economía de combustible del vehículo del inventario utilizado

; densidad del combustible

Para calcular el porcentaje necesario de la energía para recargar la batería se utiliza la siguiente fórmula:

Dado que la vida promedio de una batería es 1.5 años (41) y el vehículo tiene un kilometraje de 15000 km por año, el kilometraje recorrido por el vehículo durante la vida de la batería será de 22500 km.

Usando el porcentaje de la energía tomada del combustible para recargar la batería se calcula el kilometraje equivalente del vehículo destinado solo a recargar la batería durante la vida útil de la batería.

Kilometraje para transportar batería

Para esto se ha asumido un porcentaje de asignación proporcional de la masa de la batería a la masa del vehículo.

; Porcentaje de masa de la batería respecto a la masa del vehículo

Con este porcentaje y el kilometraje de 22500 km para el recorrido del vehículo durante la vida útil de la batería, se calcula el kilometraje del vehículo destinado solo a transportar la batería.

Con el mismo requerimiento de energía pero con diferente masa la batería de caucho requiere un kilometraje de asignación diferente el cual se muestra a continuación. Este es mayor debido a que la masa del contendor caucho de es mayor que la del contenedor de polipropileno.

Kilometraje total para uso de batería

Sumando el kilometraje para recargar la batería y el kilometraje para transportarla tenemos el siguiente resultado

y para la batería con caja de caucho

Para crear el proceso de uso se usará el proceso Auto (Gasolina) I como entrada desde la tecnosfera con estos 273.26 km de recorrido.

Se ha creado otro proceso para el uso de la batería con caja de caucho que usa 326.8 km. El detalle de los procesos se presenta en el Apéndice C.

      - Reciclaje y Disposición Final

Para la fase de Reciclaje y Disposición final se creó un escenario de residuos según la Tabla 10. Los porcentajes explican el porcentaje de ese desecho que va al respectivo tratamiento.

El proceso Tratamiento de desechos desconocido es un proceso sin entradas y salidas para dar a notar el desconocimiento de qué se hace con esa parte de masa de la batería.

TABLA 10

RECICLAJE Y DISPOSICIÓN FINAL

| Tratamiento | Desechos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Relleno PVC | PVC B250 | 100% |
| Relleno Plásticos (excl.. PVC) | PP moldeado por inyección | 100% |
| Reciclaje de Plomo | Plomo I | 100% |
| Tratamiento no conocido | desechos remanentes | 100% |

FIGURA 3.11. CUADRO DE RECICLAJE Y Disposición FINAL DE BATERÍA CON CAJA DE POLIPROPILENO

El escenario mostrado por las Fig. 3.11 asume que el 100% del plomo es reciclado y el proceso Reciclaje de Plomo asume que a partir del reciclaje de una parte de este se evita la producción del 50% de Plomo I, por lo tanto esto disminuye el uso de Plomo I en 4.3 kg.

Para el segundo objetivo de la ECV se alterará el proceso Reciclaje de Plomo cambiando el porcentaje de producción de plomo que se queda dentro del sistema de producto, se realizará los cambios a 25 y 75%.

En el caso del ciclo de vida de batería con caja de caucho, el caucho se lo trata con el proceso Relleno Plásticos (excl. PVC), en la Figura 3.12. se muestra la red. En las Figuras 3.11. y 3.12. solo se muestra el primer nivel de la fase, el cuadro completo se presenta en el Apéndice D.

FIGURA 3.12. CUADRO DE RECICLAJE Y Disposición FINAL DE BATERÍA CON CAJA DE CAUCHO

      - Electricidad Ecuador

Aunque la electricidad no es una fase de ciclo de vida se ha incluido en un ítem separado para explicar como fue generado el proceso Electricidad Ecuador.

A partir de los datos de CONELEC (11) se obtuvieron los porcentajes de tipo de producción de energía del Ecuador para el año 2002, que se muestran en la Tabla 11.

TABLA 11

ENERGÍA POR TIPO DE PRODUCCIÓN EN ECUADOR 2002 (11)

| Tipo | Porcentaje |
| --- | --- |
| Hidrogeneración | 63 % |
| Turbinas a gas | 8.63 % |
| Turbinas a gas natural | 3.13 % |
| Motores de Comb. Interna | 4.27 % |
| Turbinas a Gas Nafta | 0.78 % |
| A vapor | 19.72 % |
| Importación | 0.47 % |

Luego se usaron procesos que cuantifican la generación de energía de diferentes tipos de varias bases de datos para crear el proceso. El detalle de cada proceso se encuentra en el Apéndice C. En la Figura 3.13. se puede apreciar el proceso Electricidad Ecuador con todos los procesos correspondientes al tipo de generación de energía.

Se usó Electricidad hidrogeneración B250 como proceso que cuantifica las entradas y salidas de la producción hidroeléctrica de electricidad por kWh. Se usó Electricidad turbina a gas 10 MW S como proceso que cuantifica las entradas y salidas de la producción de electricidad a partir de turbinas a gas por kWh para la producción de energía de turbinas a gas, a gas natural, y a nafta. Se usó Electricidad de energía motor diesel como proceso que cuantifica las entradas y salidas de la producción de electricidad a partir motores de combustión interna por kWh. Se usó Electricidad petróleo B250 como proceso que cuantifica las entradas y salidas de la producción de electricidad a partir de centrales térmicas a vapor por kWh.

Se uso Electricidad Sudamérica I como proceso que cuantifica las entradas y salidas de la producción de electricidad promedio en Sudamérica por kWh para el porcentaje de energía importada. La razón de no usar Energía Sudamérica I, como proceso que cuantifique la entradas y salidas de la producción de electricidad para el Ecuador es que el promedio de Sudamérica no es representativo de los porcentajes de tipo de generación de Ecuador. La Figura muestra el proceso Electricidad Ecuador, cuantificado para 1 kWh.

FIGURA 3.13. CUADRO DE PROCESO ELECTRICIDAD ECUADOR

    - Resultado del Inventario de Ciclo de Vida

El cuadro completo del ciclo de vida de la batería con caja de polipropileno se presenta en el Apéndice E. A partir de esta estructura se cuantifica los flujos primarios en total y por fase de ciclo de vida.

Los resultados del Inventario de Ciclo de Vida son la cuantificación de los flujos primarios (emisiones a todos los medios y extracción de recursos) en total y por fase. Los resultados del Inventario de Ciclo de Vida para la batería con caja de polipropileno y con caja de caucho se presentan por razones de formato y espacio en los Apéndices F y G respectivamente.

  - Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida

    - Selección de Métodos de Evaluación

La norma ISO 14042 requiere que se seleccionen indicadores de impacto de acuerdo a lo necesario para cumplir los objetivos definidos de la ECV, en este estudio se seleccionará métodos desarrollados, estos son esquemas de evaluación que ya cuentan con indicadores seleccionados. En el software usado están disponibles los siguientes métodos de evaluación de ciclo de vida:

- CML 2 baseline 2000 (31)

- Eco-indicator 99 (31)

- Ecopoint 97 (31)

- EPS 2000 (Environmental Priority Strategies in product design) (31)

- EDIP 96 (Environmental Design of Industrial Products) (31)

El CML 2 baseline 2000 es una actualización de la Guía de Evaluación de Ciclo de Vida de Holanda, publicada en 1992 por el CML, Centro de Ciencia Ambiental por sus siglas en holandés. Este método incluye clasificación, caracterización y conjuntos de normalización para Holanda, Europa Occidental, el Mundo en 1990 y el Mundo en 1995 (31).

El método Eco-indicator 99 es el sucesor de Eco-indicator 95 desarrollados por Pré Consultants de Holanda. Los dos son métodos orientados a la evaluación del daño. Este método incluye caracterización, evaluación del daño, normalización para Europa, ponderación y adición (31).

El método Ecopoint 97 fue desarrollado por BUWAL, el Ministerio Suizo del Medio Ambiente por sus siglas en alemán. Este método está desarrollado a partir de los niveles de contaminación del período en que fue desarrollado y de los objetivos críticos derivados de la política ambiental de Suiza. Este método es una actualización del Ecopoint 90. Este método no usa clasificación, sino que evalúa impactos individualmente. La normalización usa valores objetivo en vez de valores reales (31).

El EPS 2000 (Environmental Priority Strategies in product design), desarrollado por el Centro para Evaluación Ambiental de Sistemas de Productos y Materiales de la Universidad de Tecnología de Chalmers, esta concebido para asistir diseñadores de productos en el análisis de la carga ambiental de éstos. Este método está adaptado para evaluación de daños. En él la disposición al pago para restaurar los cambios en los sujetos de salvaguardia se ha escogido como medida monetaria. La unidad de indicador es el ELU, Unidad de Carga Ambiental por sus siglas en inglés. Este método incluye caracterización, pesado y adición. (31).

El EDIP 96 (Environmental Design of Industrial Products, UMIP por sus siglas en danés) fue desarrollado en 1996. Este método incluye clasificación, caracterización, normalización, pesado y adición, aunque los autores del método recomiendan no usar la adición, pues este método está separado en dos, uno para lo relativo a emisiones y otro para lo relativo a recursos (31).

Para la selección de método se ha fijado dos requerimientos, a continuación se lo enuncia y justifica:

- Que tenga los elementos obligatorios de la norma (clasificación y caracterización). El método a elegir debe cumplir con la norma ISO 14042.

- Que tengan ponderación y posibilidad de agregación en solo puntaje total. Un puntaje total permite hacer agregaciones que servirán para comparaciones de puntuaciones de fases de ciclo de vida, hacer análisis de contribución por proceso al puntaje total del ciclo de vida y comparar el puntaje del ciclo de vida de batería con caja de polipropileno  con el puntaje del ciclo de vida de batería con caja de caucho.  Este requerimiento esta basado en los objetivos planteados definidos es la definición del objetivo de la ECV.

En la Tabla 12 se observa las características de cada método respecto a los requerimientos.

TABLA 12

CARACTERÍSTICAS DE CADA MÉTODO RESPECTO A REQUERIMIENTOS

| Métodos | Clasificación y Caracterización | Ponderación y Adición |
| --- | --- | --- |
| CML 2 2000 | SI | NO |
| Eco-indicator 99 | SI | SI |
| Ecopoint 97 | NO | SI |
| EPS 2000 | SI | SI |
| EDIP 96 | SI | SI |

De acuerdo a la información de la Tabla 12 solo tres de los métodos comparados cubren los requerimientos. Para este estudio se usará esos tres métodos.

    - Presentación de los Métodos Elegidos

      - Eco-indicator 99

Eco-indicator 99 es un método orientado a la evaluación de daño (punto final de categoría según las normas ISO). Las tres categorías de evaluación de año (puntos finales de categoría) son:

- Daño a la Salud Humana, expresado como el número de años de vida perdidos y el número de años vividos inhábil. Estos se combinan en Años de Vida Ajustados a Inhabilidad (DALY’s), un índice que también es usado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Aquí se pesan diferentes inhabilidades causadas por enfermedades (31).

- Daño a la Calidad del Ecosistema, expresado como la pérdida de especies en una cierta área, durante cierto tiempo. Dado en PDF*m2*año, donde PDF significa fracción potencialmente desaparecida de especies de planta (31).

- Daño a los Recursos, expresado como la energía excedente necesaria para futuras extracciones de minerales y combustibles fósiles, esto esta dado en MJ de energía excedente, otra forma de verlo es como el (31).

Caracterización

En Eco-indicator 99 los factores de caracterización han sido calculados de tres formas dependiendo de su carácter: a partir de emisiones, a partir de uso de tierra y a partir de agotamiento de recursos (31).

Los factores de caracterización para emisiones son calculados para el nivel de daño. El modelo de daño para emisiones incluye análisis de medio destino, exposición, análisis de efectos y daños (31). A continuación se muestra los indicadores de impacto individuales de emisiones:

- Carcinógenos, estos son emitidos al aire, agua y suelo. El daño se expresa en DALY/kg emisión.

- Orgánicos respiratorios, son los efectos respiratorios resultado del smog de verano, debido a la emisión de sustancias orgánicas al aire, causando problemas respiratorios. El daño se expresa en DALY/kg emisión.

- Inorgánicos respiratorios, son los efectos respiratorios del smog de invierno causados por la emisión de sustancias orgánicas al aire. El daño se expresa en DALY/kg emisión.

- Cambio climático, daño expresado en DALY/kg emisión, resultado de un incremento de enfermedades y muerte causadas por cambio climático.

- Radiación, daño expresado en DALY/kg emisión, resultado de radiación radioactiva.

- Capa de Ozono, daño expresado en DALY/kg emisión, debido al incremento de la radiación ultravioleta como emisión al aire de sustancias que destruyen la capa de ozono.

- Ecotoxicidad, daño a la calidad del ecosistema, como resultado de la emisión de una sustancia ecotóxica al aire, agua o suelo. El daño se expresa en  PDF*m2*año/kg de emisión

- Acidificación/Eutroficación, daño a la calidad del ecosistema, como resultado de emisión de sustancias acidificantes al aire, el daño se expresa en  PDF*m2*año/kg de emisión

El uso de la tierra tiene impacto en la biodiversidad. Basado en observaciones de campo, se desarrolla una escala que expresa la diversidad de especies por tipo de uso de suelo. La diversidad de especies depende del tipo de uso de la tierra y el tamaño del área. Se toman en cuenta efectos regionales y locales (31). El único indicador de impacto individual de uso de la tierra es el siguiente:

- Uso del suelo, daño como resultado de la conversión o de la ocupación del suelo. El daño se expresa en  PDF*m2*año/m2.

Los factores de caracterización de agotamiento de recursos tienen como fundamento el hecho de que la humanidad siempre explota primero los mejores recursos, dejando los recursos de menor calidad para extracciones futuras. El daño a recursos será experimentado por generaciones futuras, porque tendrán que usar más energía para extraer los recursos remanentes (31). A continuación se exponen los dos indicadores individuales de recursos.

- Minerales, energía excedente por kg de mineral o mina, como resultado del decrecimiento del grado de la mina.

- Combustibles fósiles, energía excedente por MJ extraído, kg o m3 de combustible fósil, como resultado de recursos de inferior calidad.

La evaluación del daño se hace en tres categorías: Salud Humana, Calidad del Ecosistema y Recursos.

Las tablas de factores de caracterización por indicador de impacto de Eco-indicator 99 se reproducen en el Apéndice H debido a cuestiones de espacio.

Normalización

La normalización es hecha al nivel de categoría de daño. Los datos de caracterización son calculados para Europa, en su mayoría para el año 1993, con algunas actualizaciones para las emisiones más importantes (31).

Ponderación

La ponderación es hecha a nivel de categoría de daño. Un panel hizo la ponderación de las tres categorías de daño. La Tabla 13 muestra los factores de normalización y de ponderación por categoría de daño (punto final de categoría) de Eco-indicator 99.

TABLA 13

FACTORES DE NORMALIZACIÓN Y PONDERACIÓN ECO-INDICATOR 99 (31)

| Categoría de Daño | Normalización | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| Salud Humana | 64.7 | 300 |
| Calidad del Ecosistema | 1.95E-4 | 500 |
| Recursos | 1.68E-4 | 200 |

Para mayor información sobre la determinación de los factores de caracterización, normalización y ponderación del método Eco-indicator 99, se recomienda leer la referencia 17.

      - EPS 2000

Las categorías de impacto del método EPS 2000 están deducidas de cinco sujetos de salvaguardia, sujeto de salvaguardia es la definición que le da EPS a punto final de categoría (sección 1.2.3.).  Los cinco sujetos de salvaguardia son: Salud Humana, Capacidad de Producción del Ecosistema, Recursos del Inventario Abiótico, Biodiversidad, y Valores Culturales y Recreacionales (31).

Clasificación

Las emisiones y recursos se asignan a categorías de impacto cuando es probable que ocurran efectos reales en el Medio Ambiente, basado en la probable exposición (31).

Caracterización

EPS 2000 usa modelos empíricos, de equivalencias y mecanísticos para calcular los valores de caracterización. En el Apéndice I se muestra la tabla de factores de caracterización del método (31).

Los indicadores de impacto para Salud Humana son:

- Expectativa de vida, expresada en Años de Vida Perdidos (persona-año)

- Morbilidad Severa, expresada en Años de Vida  Perdidos (persona-año), incluyendo muerte por hambre.

- Morbilidad, personas-año, como resfriado o gripe.

- Molestia Severa, en personas-año, la que causaría normalmente una reacción para evitarla.

- Molestia, en personas año, irrita pero no causa acción directa alguna.

Los indicadores de Capacidad de Producción del Ecosistema son:

- Capacidad de Crecimiento de Cultivos, en kg de cosecha

- Capacidad de Producción de Madera, en kg de madera seca

- Capacidad de Producción de Pescado y Carne, en kg de animales completos.

- Acidificación del suelo, en H+ equivalentes.

- Capacidad de Producción de Agua de Irrigación, en kg de agua aceptable para irrigación con respecto a sustancias tóxicas persistentes.

- Capacidad de Producción de Agua Potable, en kg de agua que cumple los requerimientos de la OMS en cuanto a agua potable.

El indicador de Recursos del Inventario Abiótico es solo uno y es:

- Agotamiento de Reservas, en ELU/kg

El indicador de Biodiversidad es solo uno:

- Extinción de Especies, expresado en NEX, Extinción de Especies Normalizada.

Los indicadores de Valores Recreacionales y Culturales son difíciles de definir pues son altamente cualitativos y se deben definir solo cuando se necesiten (31).

Ponderación

En el método EPS 2000, la ponderación es hecha a partir de valoración. Los factores de ponderación representan la disposición a pagar para evitar los cambios. La referencia es el estado actual (al momento de desarrollar el método) del medio ambiente. La unidad del indicador es el ELU (Unidad de Carga Ambiental por sus siglas en inglés). los factores de ponderación pueden ser vistos en el Apéndice J.

La deducción de modelos y los datos del método EPS 2000 pueden ser encontrados en las referencias (37) y (38).

      - EDIP 96

El método EDIP 96 esta basado en el trabajo del grupo de trabajo WIA-1 de SETAC durante los años previos a el proceso de normalización de ISO. Por eso este método cumple los requerimientos de las normas ISO aunque las normas fueron lanzadas después (13).

Caracterización

El Calentamiento Global está basado en el reporte de estado IPCC 1994. Aquí se ha usado GWP 100. Los potenciales de agotamiento de ozono estratosférico están basados en los reportes de estado (1992/1995) del Proyecto de Investigación del Ozono Global GORP, por sus siglas en inglés. Los Potenciales de Creación de Smog Fotoquímico, POCP, por sus siglas en inglés son tomados de los reportes UNECE (1990/1992). Los valores de los POCP’s dependen de la concentración ambiental de NOx, aquí se usan los POCP’s para altas concentraciones ambientales de POCP’s. La Acidificación está basada en el número de iones H+ que pueden ser liberados. El potencial de Eutroficación está basado en el contenido de N y P en organismos. Las corrientes de desechos están divididas en cuatro categorías, volumen de desechos (no peligrosos), desechos peligrosos, desechos radioactivos y escorias / cenizas. Todos los desechos están reportados en una base de masa (31).

Ecotoxicidad esta basado en un método de examen  sistemático de peligros químicos, que examina toxicidad, persistencia y bioconcentración. El destino y la distribución de sustancias en varios compartimentos ambientales también se toma en cuenta. Los potenciales de ecotoxicidad se calculan para ecotoxicidad crónica y aguda para el agua y crónica para el suelo. Como el destino se incluye, una emisión al agua puede no solo llegar a ecotoxicidad crónica y aguda para el agua, sino también para el suelo. De la misma forma una emisión al aire lleva ecotoxicidad para el agua y el suelo. Por esto hay emisiones a varios compartimentos en cada categoría de ecotoxicidad (31).

La toxicidad humana también esta basada en un método de examen sistemático de peligros químicos, que examina toxicidad, persistencia y bioconcentración. El destino y la distribución de sustancias en varios compartimentos ambientales también se toma en cuenta.

Los potenciales de toxicidad humana se calculan para exposición vía aire, suelo y agua superficial. Como se incluye el destino, una emisión al agua puede contar no solo para toxicidad vía agua, sino vía suelo también. Similarmente una emisión al aire cuenta para toxicidad humana vía agua y suelo. Por esto se encuentran emisiones a varios compartimentos en cada categoría de toxicidad humana (31).

Recursos

Como EDIP 96 para recursos usa un método diferente de ponderación, no puede ser comparado con los otros indicadores, por esta razón el factor de ponderación es cero. Los resultados de caracterización y normalización no pueden ser comparados con los de otras categorías de impacto. Recursos está incluido como una sola categoría de impacto para la caracterización, sin embargo los factores de normalización y caracterización son cero. EDIP 96 posee un método separado solo para recursos (31).

Las categorías de impacto de del método EDIP 96 son las siguientes:

- Calentamiento Global, g CO2 equivalentes

- Agotamiento de Capa de Ozono, en CFC11 equivalentes

- Acidificación, en g SO2 equivalentes

- Eutroficación, en g NO3 equivalentes

- Smog Fotoquímico, en g eteno equivalentes

- Ecotoxicidad Crónica del Agua, en m3/g

- Ecotoxicidad Aguda del Agua, en m3/g

- Ecotoxicidad Crónica del Suelo, en m3/g

- Ecotoxicidad Humana Aire, en m3/g

- Ecotoxicidad Humana Agua, en m3/g

- Ecotoxicidad Humana Suelo, en m3/g

- Volumen de Desechos, en kg

- Desechos Peligrosos, en kg

- Desechos Radioactivos, en kg

- Escoria / Ceniza, en kg

- Recursos (todos), en kg

Como se ha citado en la referencia 14, la información sobre la creación del método, modelos usados y datos se puede encontrar en Wenzel y otros (42). Los factores de caracterización están reproducidos en el Apéndice K.

Normalización

Los valores de normalización están basados en equivalentes por persona para el año 1990 (31). Los factores de normalización pueden ser encontrados en el Apéndice L.

Ponderación

Los factores de ponderación están ajustados a las emisiones objetivo por persona para el año 2000, estás emisiones objetivas fueron determinadas políticamente (31). Los factores de ponderación pueden ser encontrados en el Apéndice L.

EDIP 96 (Solo Recursos)

En el método EDIP 96 (Solo Recursos) sólo se reportan recursos. Los recursos están dados en categorías de impacto individuales, en una base másica del recurso puro. La normalización está basada en la producción global por ciudadano del mundo, tomado de World Resources 1992. El pesado de los recursos no renovables está basado en el horizonte de provisión (World Reserves Life Index), que especifica el tiempo por el cual las reservas conocidas van a durar a las tasas de consumo actuales (31).

Si no existen datos para normalización para alguna categoría de impacto este método asume factores de normalización de uno y el cálculo del factor de ponderación esta adecuado para que el resultado final sea consistente (31).

Las categorías de impacto de EDIP 96 (Solo Recursos) son:

- Aluminio, en kg

- Antimonio, en kg

- Berilio, en kg

- Lignito, en kg

- Cadmio, en kg

- Cerio, en kg

- Carbón, en kg

- Cobalto, en kg

- Cobre, en kg

- Oro, en kg

- Hierro, en kg

- Lántano, en kg

- Plomo, en kg

- Manganeso, en kg

- Mercurio, en kg

- Molibdeno, en kg

- Gas Natural, en kg

- Níquel, en kg

- Petróleo, en kg

- Platino, en kg

- Paladio, en kg

- Plata, en kg

- Tántalo, en kg

- Estaño, en kg

- Cinc, en kg

Los factores de caracterización se encuentran en el Apéndice M, los factores de normalización y ponderación pueden ser encontrados en el Apéndice N.

    - Resultados de Evaluación de Impacto Eco-Indicator 99

      - Caracterización

Los resultados de la caracterización en unidades se muestran en la Tabla 14 en ella la columna Total muestra los resultados de indicador de cada indicador. En la Tabla 15 se muestra los resultados de la caracterización en porcentaje respecto al total de resultado de indicador.

TABLA 14

RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN ECO-INDICATOR 99

| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Produc. de batería | Reci. y Disp. Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carcinógenos | DALY | 1,02E-06 | 1,63E-07 | 6,85E-10 | 5,79E-07 | 2,75E-07 |
| Orgánicos respiratorios | DALY | 2,58E-07 | 3,85E-08 | 2,09E-07 | 1,49E-08 | -4E-09 |
| Inorgánicos respiratorios | DALY | 7,06E-05 | 0,0000386 | 0,0000391 | 4,47E-06 | -0,0000116 |

TABLA 14 (continuación)

RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN ECO-INDICATOR 99

| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Produc. de batería | Reci. y Disp. Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cambio climático | DALY | 1,84E-05 | 5,02E-06 | 0,0000131 | 0,0000013 | -0,00000105 |
| Radiación | DALY | 9,17E-11 | 5,58E-12 | 0 | 6,28E-11 | 2,34E-11 |
| Capa de ozono | DALY | 5,81E-09 | 3,4E-10 | 0 | 4,02E-09 | 1,45E-09 |
| Ecotoxicicidad | PDF*m2año | 32,1 | 7,39 | 0,0000573 | 26,4 | -1,72 |
| Acidificación/ Eutroficación | PDF*m2año | 3,38 | 1,23 | 2,34 | 0,16 | -0,344 |
| Uso de la tierra | PDF*m2año | 3,14 | 0,701 | 2,78 | 0,00286 | -0,35 |
| Minerales | MJ surplus | 32,2 | 64,5 | 0,0033 | 0,00347 | -32,2 |
| Combustibles fósiles | MJ surplus | 96 | 30,3 | 61,8 | 7,55 | -3,68 |

TABLA 15

RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN EN PORCENTAJE ECO-INDICATOR 99

| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carcinógenos | % | 100 | 16 | 0,0674 | 56,9 | 27 |
| Orgánicos respiratorios | % | 100 | 14,9 | 80,9 | 5,76 | -1,55 |
| Inorgánicos respiratorios | % | 100 | 54,6 | 55,4 | 6,33 | -16,4 |
| Cambio climático | % | 100 | 27,3 | 71,4 | 7,06 | -5,69 |
| Radiación | % | 100 | 6,09 | 0 | 68,4 | 25,5 |
| Capa de ozono | % | 100 | 5,85 | 0 | 69,2 | 25 |
| Ecotoxicicidad | % | 100 | 23,1 | 0,000179 | 82,3 | -5,35 |
| Acidificación/ Eutroficación | % | 100 | 36,3 | 69,1 | 4,72 | -10,2 |
| Uso de la tierra | % | 100 | 22,3 | 88,7 | 0,091 | -11,1 |
| Minerales | % | 100 | 200 | 0,0102 | 0,0107 | -100 |
| Combus. fósiles | % | 100 | 31,6 | 64,4 | 7,86 | -3,83 |

En la figura 3.14. se muestra los resultados en porcentaje respecto al total de resultado de indicador de forma gráfica.

FIGURA 3.14. RESULTADOS DE CARACTERTERIZACIÓN EN PORCENTAJE ECO-INDICATOR 99

      - Evaluación del Daño

En la Tabla 16 se presentan los resultados de la evaluación de año. En la Tabla 17 se muestran los resultados de la evaluación de año como porcentaje del total de la categoría de daño. En la Figura 3.15. se aprecian los resultados de forma gráfica.

TABLA 16

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DAÑO ECO-INDICATOR 99

| Categoría de Daño | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Rec. y Disp. final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salud Humana | DALY | 9,03E-05 | 4,38E-05 | 5,25E-05 | 6,37E-06 | -1,2E-05 |
| Calidad del Ecosistema | PDF*m2año | 9,73 | 2,67 | 5,12 | 2,8 | -0,865 |
| Recursos | MJ surplus | 128 | 94,8 | 61,8 | 7,55 | -35,9 |

TABLA 17

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DAÑO en porcentaje ECO-INDICATOR 99

| Categoría de Daño | Unidad | Total | Materiales de Batería 13 kg | Uso de batería 13 kg | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salud Humana | % | 100 | 48,5 | 58,1 | 7,05 | -13,6 |
| Calidad del Ecosistema | % | 100 | 27,4 | 52,6 | 28,8 | -8,89 |
| Recursos | % | 100 | 73,9 | 48,2 | 5,89 | -28 |

FIGURA 3.15. EVALUACIÓN DEL DAÑO ECO-INDICATOR 99

      - Normalización

Los resultados de normalizados se presentan en la Tabla 18. En ella se presentan los resultados de la multiplicación de los resultados de la evaluación de daño (Tabla 18) por los factores de normalización del método Eco-indicator 99 (Tabla 13).

En la figura 3.16. se presentan los resultados de forma gráfica.

TABLA 18

RESULTADOS DE NORMALIZACIÓN ECO-INDICATOR 99

| Categoría de Daño | Total | Materiales de Batería 13 kg | Uso de batería 13 kg | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salud Humana | 0,00584 | 0,00283 | 0,0034 | 0,000412 | -0,0008 |
| Calidad del Ecosistema | 0,0019 | 0,000521 | 0,000999 | 0,000547 | -0,00017 |
| Recursos | 0,0215 | 0,0159 | 0,0104 | 0,00127 | -0,00603 |

FIGURA 3.16. NORMALIZACIÓN ECO-INDICATOR 99

      - Ponderación

La Tabla 19 muestra los resultados ponderados de las categorías de daño. En ella se presentan los resultados de la multiplicación de los resultados de la normalización (Tabla 18) por los factores de ponderación del método Eco-indicator 99 (Tabla 13).En la Figura 3.17. se presenta los resultados de forma gráfica.

TABLA 19

RESULTADOS DE PONDERACIÓN ECO-INDICATOR 99 PARA 50% DE USO DE PLOMO RECICLADO LOCALMENTE

| Categoría de Daño | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | Pt | 7,01 | 4,29 | 3,6 | 0,651 | -1,53 |
| Salud Humana | Pt | 1,75 | 0,85 | 1,02 | 0,124 | -0,239 |
| Calidad del Ecosistema | Pt | 0,949 | 0,26 | 0,499 | 0,273 | -0,0843 |
| Recursos | Pt | 4,31 | 3,18 | 2,08 | 0,254 | -1,21 |

FIGURA 3.17. PONDERACIÓN ECO-INDICADOR 99 PARA 50% DE USO DE PLOMO RECICLADO LOCALMENTE

Respecto al segundo objetivo definido de la ECV se muestra los resultados a este nivel para las dos otras situaciones propuestas en los objetivos definidos (Sección 3.1.1).

En las Tablas 20 y 21 se presentan los resultados para uso de 25% de plomo reciclado localmente y para uso de 75% de plomo reciclado localmente respectivamente.

TABLA 20

RESULTADOS DE PONDERACIÓN ECO-INDICATOR 99 PARA 25% DE USO DE PLOMO RECICLADO LOCALMENTE

| Categoría de Daño | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | Pt | 7,9 | 4,29 | 3,6 | 0,651 | -0,643 |
| Salud Humana | Pt | 1,91 | 0,85 | 1,02 | 0,124 | -0,0819 |
| Ecosistema | Pt | 1 | 0,26 | 0,499 | 0,273 | -0,0286 |
| Recursos | Pt | 4,98 | 3,18 | 2,08 | 0,254 | -0,532 |

TABLA 21

RESULTADOS DE PONDERACIÓN ECO-INDICATOR 99 PARA 75% DE USO DE PLOMO RECICLADO LOCALMENTE

| Categoría de Daño | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | Pt | 6,12 | 4,29 | 3,6 | 0,651 | -2,42 |
| Salud Humana | Pt | 1,6 | 0,85 | 1,02 | 0,124 | -0,397 |
| Ecosistema | Pt | 0,893 | 0,26 | 0,499 | 0,273 | -0,14 |
| Recursos | Pt | 3,63 | 3,18 | 2,08 | 0,254 | -1,88 |

    - Resultados de Evaluación de Impacto EPS 2000

      - Caracterización

Los resultados de indicadores de la caracterización en unidades y en porcentaje respecto al total del ciclo de vida se encuentran en el Apéndice O. En la Figura 3.18. se observa el resultado de la caracterización en porcentaje respecto al total del resultado de indicador en forma gráfica.

FIGURA 3.18. CARACTERIZACIÓN EN PORCENTAJE EPS 2000

      - Evaluación del Daño

Los resultados de la Evaluación del Daño que se muestran de manera tabular en unidades y porcentaje respecto al total del resultado de indicador en el Apéndice P. En la Figura 3.19. se observa el resultado en porcentaje respecto al total del resultado de indicador de la evaluación de daño de manera gráfica.

FIGURA 3.19. EVALUACIÓN DE DAÑO EPS 2000

      - Ponderación

En el Apéndice Q se encuentran las tablas de resultados de indicadores ponderados en unidades y en porcentaje respecto al total de categoría de daño. En la Figura 3.20. se puede ver los resultados de la ponderación de manera gráfica, en el eje y se muestra en kPt (kilopuntos de puntaje en ELU’s).

FIGURA 3.20. PONDERACIÓN EPS 2000

    - Resultados de Evaluación de Impacto EDIP 96

      - Caracterización

Los resultados de la caracterización en unidades y en porcentaje respecto del total de resultado de indicador se encuentran en el Apéndice R. En la Figura 3.21. se observa el resultado de la caracterización en porcentaje respecto del total del resultado de indicador de cada categoría en diagrama de barras.

FIGURA 3.21. CARACTERIZACIÓN EDIP 96

      - Normalización

En el Apéndice S se observa los resultados de indicador normalizados en forma de tabla. En la Figura 3.22. se muestra el resultado de la normalización en diagrama de barras.

FIGURA 3.22. NORMALIZACIÓN EDIP 96

      - Ponderación

En el Apéndice T se muestran las tablas de resultados ponderados en unidad y en porcentaje respecto al total de resultado de indicador. En la Figura 3.23. se muestra el resultado de la ponderación en diagrama de barras, la unidad de la ponderación son los puntos EDIP en el gráfico se muestra en mPt (milipuntos).

FIGURA 3.23. PONDERACIÓN EDIP 96

      - EDIP 96 (Solo Recursos)

En el Apéndice U se muestran las tablas de resultados para caracterización, en el Apéndice V se muestran las tablas de resultados de normalización y en el Apéndice W, las resultados de la ponderación del método EDIP 96 (Solo Recursos). En las Figuras 3.24, 3.25, y 3.26 se muestran los resultados de manera gráfica.

FIGURA 3.24. CARACTERIZACIÓN EDIP 96 (SOLO RECURSOS)

FIGURA 3.25. NORMALIZACIÓN EDIP 96 (SOLO RECURSOS)

FIGURA 3.26. PONDERACIÓN EDIP 96 (SOLO RECURSOS)

    - Resultados de Evaluación Comparativa

Para comparar la variante del producto que es usar la caja hecha de caucho, se usa el mismo formato que para toda la evaluación, pero comparando los resultados para todas las etapas de evaluación del ciclo de vida de la batería con caja de polipropileno con el ciclo de vida de la batería con caja de caucho. En los Apéndices F y G se muestra los resultados de análisis de inventario de ciclo de vida de la batería de arranque con caja de polipropileno y de la batería con caja de caucho, estos resultados son comparados a nivel de evaluación de impacto con Eco-indicator 99 de manera gráfica en esta sección.  En las gráficas, las barras azules representan el ciclo de vida con batería con contenedor de polipropileno, mientras que las barras amarillas representan el ciclo de vida de la batería con caja de caucho.

FIGURA 3.27 CARACTERIZACIÓN COMPARATIVA EN PORCENTAJE EN ECO-INDICATOR 99

FIGURA 3.28. EVALUACIÓN DEL DAÑO comparativa ECO-INDICATOR 99

FIGURA 3.29. NORMALIZACIÓN COMPARATIVA ECO-INDICATOR 99

FIGURA 3.30. PONDERACIÓN COMPARATIVA ECO-INDICADOR 99

CAPÍTULO 4

- análisis

este capítulo está dividido en tres partes, en la sección 4.1 se analizan las limitaciones del inventario, en la sección 4.2 se incluyen las primeras dos partes del la interpretación de ciclo de vida, hasta ese punto el análisis es a nivel de ECV, en la sección 4.3 se analiza el uso de la metodología, analizando las limitaciones y dificultades de la realización de la ECV.

  - Limitaciones del Inventario de Ciclo de Vida

Unidad funcional

La unidad funcional ha sido definida de acuerdo al sentido común del autor del estudio (ver sección 3.1.2.1). La unidad funcional ha servido de base para la creación del inventario de la fase de uso de batería (ver sección 3.2.2.3). Otros estudios pueden llegar a diferentes inventarios para el uso dependiendo de cual sea la base para el modelaje del uso.

El cambio del inventario del uso alteraría los resultados del inventario del ciclo de vida y por lo tanto los resultados de la evaluación de impacto también cambiarían.

Limitaciones encontradas a partir de validación de datos

Para la validación de datos se compara los requisitos de la calidad de datos con la representatividad de los datos usados, es decir con la representatividad de cada proceso que se ha usado para la creación del inventario. Los requisitos de calidad de datos se encuentran definidos en la sección 3.1.2.4. La representatividad de los procesos se encuentra en la documentación de cada proceso, esto se encuentra en las hojas de procesos (Apéndice C).

Para la comparación se ha hecho una tabla de comparación por cada proceso, la Tabla 23 es un ejemplo de esta, el resto se encuentran en el Apéndice X. La columna de en medio muestra la representatividad del proceso, tomado de la documentación de la hoja de proceso, la columna de la derecha muestra los requisitos de calidad de datos. Para que un proceso cumpla con los requisitos de calidad de datos se debe cumplir los siguientes cuatro puntos:

- Tiempo (Período): cualquier período cuyo inicio no sea antes del inicio requerido y cuyo final no sea después del final requerido.

- Geografía: Se acepta la geografía requerida únicamente.

- Tecnología: Se acepta la tecnología requerida únicamente.

- Límites del sistema: Se acepta los límites del sistema requerido únicamente.

Con esta base para la comparación el proceso de la Tabla 22 cumple con los requisitos de calidad de datos, por lo tanto es válido para la ECV.

Son 17 los procesos que no cumplen con los requerimientos planteados en el alcance en lo que tiene que ver con representatividad geográfica. Dos de ellos tampoco cumplen con los requisitos de límites del sistema.

TABLA 22

COMPARACIÓN DE REQUISITOS DE CALIDAD DE DATOS CON REPRESENTATIVIDAD DEL PROCESO ÁCIDO SULFÚRICO B250

|  | Representatividad del proceso | Requisitos |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1995 - 1999 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Europa Occidental |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

En la Tabla 23 se muestran los 17 procesos que no cumplen con uno o más de los requisitos de calidad de datos.

El no cumplimiento de los requisitos de calidad de datos por parte de los procesos de la Tabla 23 sugiere en primera instancia su reemplazo por procesos que si los cumplan, sin embargo en las bases de datos comerciales a las que se tiene acceso no existen. Es por este motivo que se elaboró el inventario con esos procesos.

TABLA 23

PROCESOS QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS DE CALIDAD DE DATOS

| Proceso | No Cumplimiento |
| --- | --- |
| Agua desmineralizada ETH S | Geografía |
| Auto (Gasolina I) | Geografía |
| Calor diesel B250 | Geografía |
| Calor gas B250 | Geografía |
| Camión I | Geografía |
| Chatarra de Plomo I | Geografía |
| Diesel I | Geografía |
| Electricidad hidrogeneración B250 | Geografía |
| Electricidad petróleo B250 | Geografía |
| Electricidad turbina a gas 10 MW S | Geografía y Límites del Sistema |
| Gasolina I | Geografía |
| Producción de Batería | Geografía |
| Producción de energía motor diesel | Geografía y Límites del sistema |
| Reciclaje de Plomo | Geografía |
| Relleno Plásticos (excl. PVC) | Geografía |
| Relleno PVC | Geografía |
| Trailer I | Geografía |

El uso de estos procesos en condiciones bajo las cuales los datos no son válidos podría hacer que los resultados obtenidos del inventario de ciclo de vida y de la evaluación de impacto no reflejen la realidad del sistema de producto estudiado.

Todos los procesos en la Tabla 23 tienen una cobertura geográfica para Europa Occidental, el uso de tecnologías más limpias, sistemas de prevención y control de contaminación puede hacer que las entradas y salidas de estos procesos no sean representativas de la situación en Ecuador.

Al realizar una inspección en la Tabla 23 y tomando en consideración la Tabla 5 en donde se puede ver una breve  descripción de cada proceso, se tiene la impresión de que el uso dos de ellos puede crear grandes diferencias entre la situación real para el sistema de producto estudiado y los resultados obtenidos. Estos dos procesos son: Producción de Batería y Reciclaje de Plomo, que son los procesos que cuantifican las entradas y salidas de la producción de plomo y del reciclaje del plomo respectivamente. Estos procesos no son de bases de datos comerciales sino tomados de Kertes (26), ellos tienen una representatividad geográfica para Europa, la fuente indica que son datos de una planta de baterías TUDOR y una planta de reciclaje de baterías en Finlandia.

El chequeo de incertidumbre se lo enfocará a evaluar cambios en los datos de estos procesos.

Limitaciones respecto a disponibilidad de información

Al crear la fase de Reciclaje y Disposición Final se tuvo que asumir que todos los residuos que no tenían algún tratamiento conocido iban a un proceso de tratamiento llamado Tratamiento de desechos no conocido, que es un proceso con entradas y salidas de valor cero. Este proceso se usa básicamente para tener la misma masa de materiales producidos que de masa en la fase de Reciclaje y Disposición Final. Analizando el Apéndice E se puede notar que el material que no esta asignado a un proceso de tratamiento conocido es el electrolito después de usarse. Se desconoce cuál es el fin de este material. El inventario elaborado no cuantifica los flujos primarios de lo que tenga que ver con el tratamiento o disposición final de el electrolito, por lo tanto la evaluación de impacto tampoco lo considera.

En la fase de Reciclaje y Disposición Final se hace la suposición de que todos los materiales plásticos de la baterías van a relleno y que todo el plomo de la batería va a reciclaje no es una situación real. Sin embargo se la usó porque extraoficialmente se sabe que el sistema de recolección de baterías de la compañía que recicla el plomo es muy conocido por personas contactadas que trabajan en la comercialización de baterías y aparentemente tienen una amplia cobertura. Se asume que casi todo el plomo es reciclado, que los materiales plásticos son enviados al relleno sanitario y se desconoce que se hace con el electrolito usado. Se intentó contactar de manera oficial a la empresa en cuestión sin embargo no se pudo establecer contacto alguno por decisión de la directiva de aquella empresa. La asunción respecto a que todo el plomo es reciclado y que todo los materiales plásticos de la batería van a relleno sanitario podría hacer que los resultados obtenidos del inventario de ciclo de vida y por lo tanto de la evaluación de impacto no reflejen la realidad del sistema de producto.

Las limitaciones aquí expuestas deben ser examinadas al hacer uso de los resultados de la ECV y al elaborar conclusiones a partir de él, pues como se ha señalado podrían hacer que los resultados del análisis de inventario y evaluación de impacto sean diferentes.

  - Interpretación del Ciclo de Vida

    - Identificación de Aspectos Significativos

La identificación de aspectos significativos se ha dividido en tres partes, esta división ha sido hecha de acuerdo a los objetivos definidos de la ECV (sección 3.1.1).

Aspectos significativos respecto a primer objetivo

Los aspectos significativos respecto al primer objetivo se presentan divididos en tres partes, cada una de las partes tiene que ver los aspectos significativos identificados a raíz del uso de cada uno de los tres métodos de evaluación de impacto utilizado.

Eco-Indicator 99

En la caracterización por categoría de impacto (Sección 3.3.3.1) se aprecia que para Carcinógenos la fase que mayor contribuye es Producción de batería con un 56% de contribución al resultado de indicador, seguido de Reciclaje y Disposición Final con un 27%. La contribución de el impacto se debe al proceso Electricidad petróleo B250 en su mayoría seguido de Producción de Energía motor diesel S, estos procesos son entradas del proceso Electricidad Ecuador. El mayor uso del proceso Electricidad Ecuador , proceso que cuantifica las entradas y salidas de la producción de energía en Ecuador, en la producción de baterías en Ecuador se usa la mayor cantidad de energía producida en Ecuador.

Para la categoría Orgánicos respiratorios la fase que mayor porcentaje impacto tiene es Uso de batería con 81 %, debido a las emisiones del motor del automóvil y de la producción de la gasolina.

Para la categoría Inorgánicos respiratorios, Uso de batería y Producción de materiales son las fases que más contribuyen con el 55% cada una, esto es debido a las emisiones de SO2 y otros contaminantes de los procesos Plomo I y Automóvil (gasolina) I. Es de notar que la fase Reciclaje y Disposición Final contribuye el –16%, el puntaje es negativo debido a que esta fase evita el uso de Plomo I.

Para la categoría de impacto Cambio climático, la fase de mayor contribución es también Uso de batería con un 71,4%, esto debido a las emisiones del escape del automóvil que usa la batería.

Para la categoría Radiación, la fase de mayor contribución es Producción de batería con 68%, seguido por Reciclaje y Disposición Final con un 26%. La categoría de impacto Radiación se ve afectada básicamente por dos procesos que son: Electricidad Turbina a gas 10 MW S y Producción de Energía motor diesel S, estos procesos no cumplen con los requisitos de calidad de datos en límites del sistema. Estos proceso son los únicos del inventario que cuantifican salidas de emisiones radiactivas.

Para la categoría de impacto Capa de ozono la mayor contribución al resultado de indicador es la de la fase de Producción de batería con 69%. La segunda fase en contribución a esta categoría es Reciclaje y Disposición Final con 25% y un pequeño porcentaje de la fase Producción de Materiales. La contribución de el impacto se debe al proceso Electricidad petróleo B250 en su mayoría seguido de Producción de Energía motor diesel S, estos procesos son entradas del proceso Electricidad Ecuador.

La categoría Ecotoxicidad, en donde la fase Producción de batería domina la contribución al indicador con 82%, esto es debido a las emisiones de plomo al agua y al aire en esa fase.

La categoría Acidificación/ Eutroficación tiene su mayor contribuyente a la fase Uso de batería con 69%, esto tiene que ver básicamente con las emisiones de NOx y SOx del motor de combustión interna del automóvil que porta la batería.

La categoría uso de la tierra está dominada por la fase Uso de batería con un 89%, esto se debe a que el mayor uso de suelo tiene que ver con el área de ocupación para carreteras (Ver hoja de proceso Auto (Gasolina) I en Apéndice C).

La categoría de impacto Minerales está dominada por Materiales de batería con un 200% debido a la extracción del recurso plomo en esa fase. La fase Reciclaje y Disposición Final contribuye con un –100%, esto debido a que esta fase evita la mitad de la producción de plomo cuantificado por el proceso Plomo I.

La categoría Combustibles fósiles nos muestra a Uso de batería como su principal contribuyente con 64%, seguido de Producción de Materiales con 32%. El uso de la gasolina del auto para producir energía para la batería de acuerdo al modelaje realizado (sección 3.2.2.3.) es el uso más importante de combustibles fósiles.

La evaluación de daño de Eco-indicator 99 agrupa las categorías de impacto en tres categorías de daño o categorías de punto final (secciones 3.3.2.1. y 3.3.3.2).

La categoría de daño Salud Humana tiene su mayor contribución en la fase Uso de batería con un 58% al puntaje de categoría total, luego viene Materiales de batería con 49%, seguido de Producción de batería con 7% y Reciclaje y Disposición Final con –13.6%. La salud humana en este sistema de producto se ve afectada en su mayoría por la fase Uso de batería.

La categoría de daño Calidad del Ecosistema tiene su mayor contribución en la fase Uso de batería con un 53% al puntaje de categoría total, luego viene Producción de batería con 29%, seguido de Materiales de batería con 27% y Reciclaje y Disposición Final con –9%. Uso de batería es el principal contribuyente al impacto a la calidad del ecosistema.

La categoría de daño Recursos tiene su mayor contribución en la fase Materiales de batería con un 74% al puntaje de categoría total, luego viene Uso de batería con 48%, después viene Producción de batería con 6%, y Reciclaje y Disposición Final con –28%. Es de notar que el porcentaje de Reciclaje y Disposición Final es la mitad en negativo que Materiales de batería. La extracción de recursos más importante tiene lugar en la fase de Materiales de batería.

La normalización de Eco-indicator 99 está elaborada a nivel de evaluación de daño y con datos de normalización para Europa. La normalización muestra que categoría de daño más significativa frente a los datos de referencia es Recursos (sección 3.3.3.3.).

La ponderación multiplica los factores de ponderación por los resultados de categoría de daño normalizados. El puntaje total Eco-indicator 99 para el ciclo de vida modelado es 7.01. De acuerdo a este método de evaluación de impacto la categoría de daño más afectada es Recursos con 4.31 puntos, equivalentes al 61.5%, seguida de Salud Humana con 1.75 puntos, equivalentes al 25%, para terminar con Calidad del Ecosistema como la categoría de daño menos afectada con 0.949 puntos, equivalentes al 13.5% (sección 3.3.3.4.). La extracción de recursos, particularmente del plomo es el impacto ambiental más importante de este sistema de producto con este método de evaluación de impacto, la extracción de petróleo para la producción de gasolina también es importante, las emisiones del automóvil que porta la batería también tienen una participación importante.

El puntaje único Eco-indicator 99 permite mostrar resultados de puntuaciones por fase del ciclo de vida y elaborar análisis de contribución por proceso.

FIGURA 4.1. PUNTUACIÓN POR FASE DE CICLO DE VIDA ECO-INDICATOR 99

En la Fig. 4.1. la puntuación por fase del ciclo de vida muestra que de acuerdo a este método de evaluación de impacto la fase que más contribuye al impacto es Materiales de batería, seguida de Uso de batería, luego Producción de batería y luego Reciclaje y Disposición Final, esta muestra un puntaje negativo debido a el efecto de evitar la mitad del proceso Plomo I, debido al reciclaje.

En la Tabla 24 se muestra el análisis de contribución al puntaje Eco-indicator 99, se ha agrupado los procesos que no contribuyen en más de un 1% al puntaje total, estos procesos suman una contribución al impacto de 4.76%.

Como se puede ver el proceso individual que más contribuye a la puntuación global Eco-indicator 99 es Gasolina I con 32.1%, seguido de Auto (gasolina) I con 19.2%, estos dos procesos juntos contribuyen con 51.3 % y da la impresión que la fase Uso de batería contribuiría más que cualquier otra, sin embargo no es así.

La explicación de lo ultimo es que para el análisis de contribución se evalúa directamente la contribución absoluta por proceso, es decir sin importar de en que fase se encuentre, por lo tanto se agregan las contribuciones de cada proceso, si es que se repite, ese es el caso de todos los proceso Plomo I con todas sus entradas, estos se repiten en la fase Reciclaje y Disposición Final con puntaje negativo, la agregación hace que el puntaje de estos se vea reducido.

TABLA 24

CONTRIBUCIÓN POR PROCESO ECO-INDICATOR 99

| Proceso | Total |
| --- | --- |
| Total | 100,0 |
| Gasolina I | 32,1 |
| Auto (gasolina) I | 19,2 |
| Plomo I | 10,8 |
| Chatarra Plomo I | 7,6 |
| PP moldeado por inyección A | 7,5 |
| Electricidad petróleo B250 | 4,8 |
| Energía EE.UU. I | 4,2 |
| Producción de batería (planta de batería) | 3,4 |
| Electricidad turbina a gas 10 MW S | 2,3 |
| PVC B250 es | 1,9 |
| Trailer I | 1,5 |
| Procesos remanentes | 4,8 |

A partir de la Tabla 24 se puede elaborar un gráfico de torta el cual se presenta en la figura 4.2.

FIGURA 4.2. CONTRIBUCIÓN POR PROCESO CON CORTE DE 1% DE CONTRIBUCIÓN ECO-INDICATOR 99

EPS 2000

La caracterización del método EPS 2000 asigna los resultados del inventario a 13 categorías de impacto (sección 3.3.2.2). Los resultados se encuentran en la sección 3.3.4.1.

La categoría Expectativa de Vida es afectada de mayor forma por la fase Uso de batería con un 63%, seguido de Materiales de batería con un 41%. Las emisiones del motor de combustión interna del vehículo y las emisiones de gases durante la obtención del plomo son las causas de que estas fases sean los mayores contribuyentes a esta categoría de impacto. La fase Reciclaje y Disposición Final tienen una puntuación negativa y tiene un porcentaje -10.6.

La categoría Morbilidad Severa se ve afectada en mayor medida por la fase Uso de batería con un 78%, luego viene Materiales de batería con 18%. Las emisiones de motor de combustión interna son las principales causantes de esta situación.

La situación para la categoría Morbilidad es similar a la anterior. La fase Uso de batería tiene una contribución del 69% al resultado de indicador, debido principalmente a las emisiones del motor de combustión interna del vehículo, seguido de Materiales de batería con 32%.

La categoría Molestia Severa está dominada por la fase Producción de batería con un 95% debido a las emisiones al aire de plomo durante esta fase. La fase Reciclaje y Disposición Final contribuye positivamente con un 4% debido a las emisiones de plomo al aire durante el reciclaje de plomo.

La categoría Molestia está dominada por la fase Materiales de batería con un 90%, seguido por Uso de batería con 32%, Producción de batería con 8% y Reciclaje y Disposición Final con –30.3%. Esta categoría se ve muy influenciada por las emisiones de SO2 durante la obtención de plomo en el proceso Plomo I y el motor de combustión interna del vehículo. Reciclaje y Disposición Final tienen una contribución negativa debido a que el proceso Reciclaje de Plomo evita el 50% del proceso Plomo I.

La categoría Capacidad de Crecimiento de Cultivos está dominada por la fase Uso de batería con 77%, debido a las emisiones del motor de combustión interna que porta la batería, seguido de Materiales de batería con el 24%, debido a las emisiones de SO2.

En la categoría Capacidad de Crecimiento de Madera se observa una situación muy particular, pues el resultado de indicador es negativo, esto es debido a que casi todos los factores de caracterización de esta categoría son negativos (Apéndice H). La fase Uso de batería contribuye en -73%, debido a las emisiones del motor de combustión interna que porta la batería, seguido de Materiales de batería con el -27%, debido a las emisiones de SO2.

La categoría Producción de Pescado y Carne también tienen un resultado de indicador negativo. La fase Uso de batería contribuye en un –79% al –100%, seguido de Materiales de batería con –22%, seguido de Producción de batería con –4%, y la fase Reciclaje y Disposición Final contribuye con un 5%.

La categoría de impacto Acidificación del suelo, esta dominada por la fase Materiales de batería con una contribución de 74% al resultado de indicador, seguido de Materiales de batería con 43%, Producción de batería con 7% y Reciclaje y Disposición Final con –25%. Las emisiones de acidificantes provienen del motor de combustión interna del automóvil y el SO2 de la obtención del plomo.

Las categorías Capacidad de Producción de Agua de Irrigación y Capacidad de Producción de Agua de Potable muestran un resultado de indicador 0, debido a que ninguno de los procesos utilizados cuantifican uso de agua de ningún tipo.

La categoría Agotamiento de Reservas está dominada por la fase Materiales de batería con 197% mientras que Reciclaje y Disposición Final muestra una contribución del –98%, es de notar que el porcentaje de Materiales de batería el doble de Reciclaje y Disposición Final, debido a que el recurso que domina categoría es el plomo, y el proceso Reciclaje de Plomo para esta situación evita la producción de plomo en un 50%, un 50% de plomo queda dentro del sistema de producto y es usado para la producción de la batería, esta situación asume que existen suficientes baterías en el medio para que el plomo de estas sea reciclado de tal forma que nunca falte plomo reciclado.

La categoría Extinción de Especies tiene como principal contribuyente a la fase Uso de batería con 88%, seguido de Materiales de batería con 14%. La contribución de Uso de batería  se debe a el uso del suelo para carreteras, que está incluido como flujo primario del proceso Auto (Gasolina) I.

EPS 2000 asigna las categorías de impacto a cuatro sujetos de salvaguardia, categorías de daño o puntos finales de categoría. (secciones 3.3.2.2. y 3.3.4.2).

La categoría de daño Salud Humana tiene una contribución de la fase Uso de batería de un 53%, luego viene Materiales de batería con 30%, seguido de Producción de batería con 23% y Reciclaje y Disposición Final con –7%. Esto quiere decir que para este método de evaluación de impacto en este sistema de producto la salud humana se ve afectada de una mayor forma por la fase Uso de batería.

La categoría de daño Capacidad de Producción del Ecosistema tiene un puntaje negativo. La contribución a este está distribuida de la siguiente forma: Uso de batería –75%, Materiales de batería –23%, Producción de batería, 7% y Reciclaje y Disposición Final con 5%. En general este método de evaluación de impacto muestra que el sistema de producto tiene un impacto ambiental positivo en la capacidad de producción del ecosistema.

La categoría de daño Recursos del Inventario Abiótico muestra los siguientes porcentajes de contribución: Materiales de batería, 197%, Uso de batería, 1%, Producción de batería 0.2% y Reciclaje y Disposición Final –98.2%. La extracción de recursos más importante tiene lugar en la fase de Materiales de batería.

La categoría de daño Biodiversidad muestra la siguiente contribución por fase: Uso de batería con 88%, Materiales de batería con 14%, Producción de batería con 3% y Reciclaje y Disposición Final con –4%. Por lo tanto de acuerdo a este método en este sistema de producto la fase Uso de batería es la que tiene mayor impacto en la biodiversidad.

La ponderación de las categorías de daño (Apéndice I) muestra un puntaje total EPS 2000 de 799 puntos, de los cuales 783 pertenecen a la categoría de daño Recursos del Inventario Abiótico, 16 pertenecen a Salud Humana, 0.3 a Biodiversidad y –0.1 a Capacidad de Producción del Ecosistema. De acuerdo a este método para este sistema de producto el único daño importante al Medio Ambiente importante es la extracción de recursos, esta tiene que ver particularmente con la extracción del recurso plomo.

Así como se mostró para el anterior método de evaluación de impacto, se mostrará a continuación las puntuaciones por fase del ciclo de vida y el análisis de contribución con EPS 2000.

FIGURA 4.3. PUNTUACIÓN POR FASE DE CICLO DE VIDA EPS 2000

La puntuación por fase de la Fig. 4.3. de ciclo de vida de acuerdo al método EPS 2000 muestra que las únicas fases con impactos importantes son Materiales de batería y Reciclaje y Disposición Final, esto debido a la gran importancia que este método da a la extracción del recurso plomo. Es de notar que la contribución de la fase Materiales de batería es 1.55 kPt (kilopuntos) EPS 2000, mientras que Reciclaje y Disposición Final tiene – 0.769 kPt EPS 2000, se puede apreciar que el puntaje de Materiales de batería es aproximadamente el doble en positivo que el de Reciclaje y Disposición Final, debido a que casi todo se debe a Recursos del Inventario Abiótico (el color rojo es el único apreciable en la Fig. 4.3) y que el reciclaje de plomo evita el 50% de la producción de plomo, debido a que se usa el 50% de plomo reciclado en la fase Reciclaje y Disposición Final.

En la Tabla 29 se muestra la contribución por proceso al puntaje EPS 2000, se ha agrupado los procesos que no contribuyen en más de un 1% al puntaje total, estos proceso suman una contribución al impacto de 2.68%. Para el análisis de contribución se agregan los puntajes de todos los proceso que se repitan. Se puede apreciar que Plomo I, cuya principal intervención en la naturaleza es el consumo de plomo, es el proceso que contribuye en un 49% al puntaje total EPS 2000. El segundo proceso en importancia, es Chatarra Plomo I, cuya principal intervención en la naturaleza es el consumo del recursos plomo, contribuye a este indicador en un 47,1%. El tercer contribuyente con 1,25% es Gasolina I, proceso que cuantifica las entradas y salidas de la producción del combustible del auto durante la fase del uso, el cuarto proceso con el 0.98% es el Auto (Gasolina) I que es el proceso que cuantifica las entradas y salidas del uso de la energía del motor del vehículo que usa la batería durante la fase Uso de batería. EPS 2000 da el 96% de la contribución total al impacto a dos procesos que son de la fase Materiales de batería, estos dos proceso tienen que ver con el consumo del recurso plomo.

TABLA 25

CONTRIBUCIÓN POR PROCESO EPS 2000

| Proceso | Total |
| --- | --- |
| Total | 100 |
| Plomo I | 49 |
| Chatarra Plomo I | 47,1 |
| Gasolina I | 1,25 |
| Procesos remanentes | 2,68 |

A partir de la Tabla 25 se puede obtener un gráfico de torta del análisis de contribución que se presenta en la Fig. 4.4..

FIGURA 4.4. CONTRIBUCIÓN POR PROCESO EPS 2000

EDIP 96

La caracterización del método EDIP 96 asigna los resultados del inventario a 16 categorías de impacto (sección 3.3.2.3.). Los resultados se encuentran en la sección 3.3.5.1..

La categoría de impacto Calentamiento Global se ve influenciada de mayor manera por la fase Uso de batería con un 72% de contribución al resultado de indicador, esto es debido a los gases de escape del motor de combustión interna del vehículo, la segunda fase en contribución es Materiales de batería con 27%, Producción de batería y Reciclaje y Disposición Final contribuyen con 7% y –5% respectivamente.

La categoría Agotamiento de capa de ozono tiene como principal contribuyente a la fase Producción de batería con 69%, seguido de Reciclaje y Disposición Final con 25% y Materiales de batería con 6%, la fase Uso de batería no contribuye a esta categoría. La contribución de Producción de batería se debe primordialmente a la contribución del proceso Electricidad petróleo B250.

La categoría Acidificación muestra la siguiente contribución por fase: Materiales de batería, 75%; Uso de batería, 42%; Producción de batería, 7% y Reciclaje y Disposición Final, -25%. La causa de que la primera sea mayor contribuyente se debe a las emisiones de SO2 del proceso Plomo I.

La categoría Eutroficación se ve dominada por la fase Uso de batería con un 78%, esto se debe a las emisiones del automóvil, seguido de Materiales de batería con 24% de contribución, Producción de batería y Reciclaje y Disposición Final tienen 4% y –6%, respectivamente.

La categoría Smog Fotoquímico muestra una contribución casi absoluta de la fase Uso de batería con un 98%. Esto se debe a las emisión del motor de combustión interna del automóvil.

La categoría Ecotoxicidad crónica agua se ve fuertemente influida por la fase Producción de batería con 90%, debido a la emisión de plomo al agua durante esa fase.

Una situación muy similar ocurre con la categoría Ecotoxicidad aguda agua también se ve fuertemente influida por la fase Producción de batería con 90%, debido a la emisión de plomo al agua durante esa fase.

La categoría Ecotoxicidad crónica suelo está dominada por la fase Materiales de batería con 185%, esto se debe a las emisiones del proceso Trailer I, que cuantifica las entradas y salidas del transporte del plomo de las minas al puerto de embarque. La fase Reciclaje y Disposición Final muestra una contribución de –90% debido que evita la mitad del proceso Plomo I, Trailer I es entrada de este proceso.

La categoría Toxicidad humana aire está dominada por la emisiones de plomo al aire de la fase Producción de batería que tiene una contribución 92%.

La categoría Toxicidad humana agua muestra una situación similar debido a las emisiones de plomo al agua, la fase Producción de batería tiene una contribución 92%.

La categoría de impacto Toxicidad humana suelo, muestra una contribución del 105% por parte de la fase Materiales de batería, 29% de la fase Producción de batería, apenas 1% de Uso de batería y –36% de Reciclaje y Disposición Final. Las emisiones del trailer que transporta el plomo de la mina a el puerto de embarque son las principales causantes. Las emisiones de la producción energía a partir de petróleo (generación térmica a vapor) son las causantes de las otras contribuciones.

La categoría Volumen de desechos se de dominada por la fase Reciclaje y Disposición Final con el 92% de la contribución al resultado de indicador.

La categoría Desechos Peligrosos se ve dominado por la fase Materiales de batería.

La categoría Desechos Radioactivos muestra un puntaje de 0 debido a que no existen desechos radioactivos en todo el sistema de producto.

La categoría Escoria/Ceniza está influenciada principalmente por la fase Materiales de batería con 193%, Reciclaje y Disposición Final tienen una contribución del –92.9%. Esto se a la escoria producida durante la obtención del plomo.

Recursos se muestra solo hasta la caracterización en este método como categoría de impacto. Esta categoría muestra una contribución del 199% de la fase Materiales de batería, y –100% de la fase Reciclaje y Disposición Final.

La normalización de este método (sección 3.3.5.2)  muestra a Calentamiento global y Toxicidad humana aire como las categorías más significativas para el sistema de producto respecto a la información de referencia. Este método usa datos de referencia mundiales. La categoría Recursos tiene un factor de normalización 0.

Las categorías Acidificación, Ecotoxicidad crónica agua, Ecotoxicidad aguda agua, Toxicidad humana agua y Toxicidad humana suelo también muestran algo de importancia respecto a los datos de referencia.

Los resultados ponderados de esta metodología (sección 3.3.5.3.) muestran a Toxicidad humana aire con el mayor puntaje EDIP 96 con 32.3 mPt (milipuntos), seguido por Toxicidad humana agua con 17.1 mPt y Toxicidad humana suelo con 12.3 mPt (agregando los puntajes negativos y positivos).

Cabe notar que este método tiene un factor de ponderación para Recursos de 0 y tiene un método por separado para recursos, es decir el método EDIP 96 mostrado solo caracteriza emisiones y no extracción de recursos.

Así como se mostró para los dos métodos anteriores, se mostrará a continuación las puntuaciones por fase del ciclo de vida y el análisis de contribución con EDIP 96.

En la Fig. 4.5 se presenta los puntajes por fase del ciclo de vida del sistema de producto de acuerdo a la puntuación EDIP 96.

En la figura se puede apreciar que la fase de puntaje más alto de acuerdo a este método es Producción de batería con 73.7 mPt, la fase con el segundo puntaje más alto es Materiales de batería con 33.1 mPt.

Producción de batería posee la mayor contribución debido a las emisiones tóxicas a diferentes medios ambientales. También son importantes la toxicidad a la salud humana de las emisiones de plomo al agua y al aire de esta fase.

FIGURA 4.5. PUNTUACIÓN POR FASE DE CICLO DE VIDA EDIP 96

En la Tabla 26 se muestra la contribución por proceso al puntaje EDIP 96, se ha agrupado los procesos que no contribuyen en más de un 1% al puntaje total, estos proceso suman una contribución al impacto de 3.7%. Para el análisis de contribución se agregan los puntajes de todos los proceso que se repitan. Se puede apreciar que con el 52,5% el proceso Producción de batería es el mayor contribuyente seguido por Auto (gasolina) I con el 14,2%, Trailer I es el tercero con 6.53%. El cuarto proceso es Electricidad petróleo B250 con el 4.81% de contribución.

TABLA 26

CONTRIBUCIÓN POR PROCESO EDIP 96

| Proceso | Total |
| --- | --- |
| Total | 100 |
| Producción de batería | 52,5 |
| Auto (gasolina) I | 14,2 |
| Trailer I | 6,53 |
| Electricidad petróleo B250 | 4,81 |
| PP moldeado por inyección A | 4,58 |
| Producción de energía motor diesel S | 4,48 |
| Plomo I | 2,58 |
| Reciclaje de Plomo | 1,74 |
| Gasolina I | 1,35 |
| PVC B250 es | 1,22 |
| Energía EE.UU. I | 1,16 |
| Electricidad turbina a gas 10 MW S | 1,13 |
| Procesos remanentes | 3,7 |

A partir de el Tabla 26 se puede presentar los resultados de manera de gráfico de torta.

FIGURA 4.6. CONTRIBUCIÓN POR PROCESO EDIP 96

EDIP 96 (Solo Recursos)

Los resultados de la evaluación de impacto con el método EDIP 96 (Solo Recursos) se encuentran en la sección 3.3.5.4..

De los resultados de la caracterización (Fig 3.33.) se aprecia que las categorías Aluminio, Antimonio, Berilio, Cadmio, Cerio, Oro, Lántano, Mercurio y Tántalo tienen resultados de indicador de 0, lo que quiere decir que no se extrae estos recursos en el sistema de producto definido.

Las categorías Cobalto, Cobre, Manganeso, Molibdeno, Níquel, Platino, Paladio, Plata y Estaño tienen una distribución de contribuciones muy similar con 73% de la fase Producción de batería y 27% de Reciclaje y Disposición Final, debido a la contribución de los procesos Electricidad turbina a gas 10 MW S y Producción de energía motor diesel S, la validación de datos en la sección 4.1. mostró que estos procesos no cumplían con los requisitos de calidad de datos debido a límites del sistema, estos procesos incluyen entradas y salidas de bienes de capital, es decir son los únicos que cuantifican infraestructura.

Otro aspecto significativo es la categoría Petróleo la cual está dominada por la fase Uso de batería con 78%, seguido de Materiales de batería con 18% y Producción de batería con 6%. Esto indica que el uso de combustibles derivados de petróleo más importante se debe a la producción de gasolina para alimentar el motor del automóvil que recarga la batería. Cabe notar que la contribución de Materiales de batería no se debe solo a combustibles usados para generar energía sino también a la materia prima para la elaboración de plásticos (caja y separadores).

La categoría Plomo muestra una contribución de 200% por parte de Materiales de batería y –100% por parte de la fase Reciclaje y Disposición Final. Esto se debe a que el plomo se extrae en la fase Materiales de batería y en la fase Reciclaje y Disposición Final se obtiene la mitad del plomo para este sistema de producto.

En la normalización (Fig. 3.34.) se aprecia que respecto a los datos de referencia para este método (sección 3.3.2.3.), la categoría más significativa para este sistema de producto es Plomo. Este quiere decir que la único uso de recursos significativo en el sistema de producto definido de acuerdo al método EDIP 96 (Solo Recursos) es el uso de plomo.

La ponderación (Fig 3.35) muestra todas las categorías en puntaje EDIP 96 (Solo Recursos), se aprecia que de acuerdo a los factores de ponderación usados el uso del recurso plomo es el consumo de recursos más importante del sistema de producto.

En la Fig. 4.7. se muestra la puntuación por fase del ciclo de vida. En ella se aprecia que Materiales de batería tiene 658 mPt (milipuntos) y Reciclaje y Disposición Final tiene –329 mPt, las dos barras que representan estas fases son de color café, lo que quiere indica que las dos fases están dominadas por una categoría que es Plomo. El puntaje de la fase Materiales de batería es el doble en positivo del puntaje de Reciclaje y Disposición Final.

FIGURA 4.7. PUNTUACIÓN POR FASE DE CICLO DE VIDA EDIP  96 (SOLO RECURSOS)

En la Fig. 4.8. se muestra la contribución por proceso fase del ciclo de vida. En ella se muestra la contribución por proceso al puntaje EDIP 96, se ha agrupado los procesos que no contribuyen en más de un 1% al puntaje total, estos proceso suman una contribución al impacto de 3.7%. Para el análisis de contribución se agregan los puntajes de todos los proceso que se repitan.

El análisis de contribución muestra que los procesos Plomo I y Chatarra Plomo I cuentan por el 50,8% y 48,9% de la contribución al indicador EDIP 96 (Solo recursos). Entre los dos contribuyen al 99,7% de la puntuación total según este método.

FIGURA 4.8. CONTRIBUCIÓN POR PROCESO DE CONTRIBUCIÓN EDIP 96 (SOLO RECURSOS)

Aspectos significativos respecto a segundo objetivo

Los aspectos significativos respecto al segundo objetivo se identifican usando únicamente el método de evaluación de impacto Eco-indicator 99.

Para esto se compara el sistema de producto con el proceso Reciclaje de plomo original, que evita el 50% del proceso Plomo I, proceso que cuantifica las entradas y salidas de la producción de plomo (incluye el transporte a Guayaquil), con otros dos sistemas de producto, que son iguales con una excepción, en uno de ellos el proceso Reciclaje de plomo se cambia por el proceso Reciclaje de plomo 25% que evita el 25% del proceso Plomo I, en el otro el proceso Reciclaje de plomo se cambia por el proceso Reciclaje de plomo 75%. La comparación se la realiza a únicamente a nivel de evaluación de daño ponderado, ver sección 3.3.3.4., donde se encuentran los resultados, en la Fig. 4.9. y 4.11. se muestran los resultados nuevos. En la Fig. 4.10. se reproduce la Fig. 3.17. para poder observar las tres figuras con continuidad.

FIGURA 4.9. PONDERACIÓN ECO-INDICADOR 99 PARA 25% DE USO DE PLOMO RECICLADO LOCALMENTE

FIGURA 4.10. PONDERACIÓN ECO-INDICADOR 99 PARA 50% DE USO DE PLOMO RECICLADO LOCALMENTE (Fig 3.17)

FIGURA 4.11. PONDERACIÓN ECO-INDICADOR 99 PARA 75% DE USO DE PLOMO RECICLADO LOCALMENTE

Se puede apreciar que para los tres casos la categoría de daño Recursos es la más afectada y que los puntajes positivos no cambian para ninguna de las categorías de daño. El cambio se aprecia en la parte negativa, que es lo que está influenciado por Reciclaje y Disposición Final (color verde en la Figura). Mientras mayor es el porcentaje de reciclaje, el puntaje negativo es mayor en valor absoluto, es decir que el puntaje global se hace menor.

Las puntuaciones Eco-indicator 99 totales son las siguientes, sistema de producto con 25%: 7.9; sistema de producto con 50% (original), 7.01; y sistema de producto con 75%, 6.12. Cabe mencionar que el porcentaje de plomo reciclado es siempre 100%, lo que se cambia es el porcentaje de producción evitada de plomo debido al uso de material reciclado dentro del sistema de producto (Ver Fig. 3.1).

Aspectos significativos respecto a tercer objetivo

Para la identificación de los aspectos significativos respecto al tercer objetivo del estudio se realiza una comparación de las puntuaciones únicas totales. Esta se realizó con los tres métodos de evaluación de impacto usados. En las figuras a continuación se muestra las puntuaciones del sistema de producto con caja de batería de polipropileno, el que se ha venido usando, y el sistema de producto con caja de batería de caucho.

FIGURA 4.12. COMPARACIÓN DE PUNTUACIONES

ECO-INDICATOR 99

El método Eco-indicator 99 en la Fig. 4.12. muestra una puntuación total de 7.01 para el sistema de producto con batería con caja de polipropileno y 8.2 para la batería con caja de caucho. La puntuación más alta la tiene el sistema de producto con batería con caja de caucho.

La diferencia es apreciable y se puede observar que la puntuación es mayor en las tres categorías de daño. La categoría Recursos es  mayor debido a que la caja de caucho al ser de mayor masa requiere más materia prima. En este caso al ser caucho sintético la materia prima es la misma que la requerida para la elaboración de la caja de polipropileno.

FIGURA 4.13. COMPARACIÓN DE PUNTUACIONES

EPS 2000

La Fig. 4.13. el método EPS 2000 muestra una puntuación total de 807 para el sistema de producto con batería con caja de polipropileno y 800 para la batería con caja de caucho.

La puntuación más alta la tiene el sistema de producto con batería con caja de caucho. La diferencia es muy pequeña, debido a que este indicador da mucha más importancia al recurso plomo, el cual es consumido en igual cantidad en los dos sistemas de producto.

FIGURA 4.14. COMPARACIÓN DE PUNTUACIONES

EDIP 96

El método EDIP 96 muestra una puntuación total de 121 para el sistema de producto con batería con caja de polipropileno y 133 para la batería con caja de caucho (Fig. 4.14.). La puntuación más alta la tiene el sistema de producto con batería con caja de caucho. La diferencia es menos importante que para Eco-Indicator 99 pero más importante que para EPS 2000.

FIGURA 4.15. COMPARACIÓN DE PUNTUACIONES

EDIP 96 (SOLO RECURSOS)

El método EDIP 96 (Solo Recursos) muestra una puntuación total de 330 para los dos sistemas de producto (Fig. 4.15.).

Esto se debe a que la ponderación y normalización de este metodología otorgan una alta importancia al consumo de plomo respecto al resto de recursos, debido a esto el efecto de la masa adicional de la caja caucho no influye en el puntaje.

    - Evaluación

Parte de los requerimientos de esta sección están definidos o citan la referencia en donde se pueden encontrar en la sección 1.2.4.

      - Chequeo de Integridad

Se han obtenido resultados del análisis de inventario de ciclo de vida completos de los sistemas de producto definidos y resultados de evaluación de impacto, la evaluación de impacto ha arrojado resultados en donde se puede apreciar puntuaciones globales por fase de ciclo de vida, por proceso del sistema de producto o ciclo de vida completo para las dos alternativas de producto.

Se considera que los resultados obtenidos proveen de información relevante y suficiente para realizar la interpretación del estudio.

      - Chequeo de Consistencia

Para el chequeo de consistencia la norma ISO 14043 provee de una lista de revisión de cuatro preguntas, las cuales se reproducen y contestan a continuación:

¿Son las diferencias de calidad de datos a lo largo del ciclo de vida del sistema de producto y entre diferentes sistemas de producto consistentes con el objetivo y el alcance del estudio?

Las diferencias de calidad de datos a lo largo del ciclo de vida son las requeridas por el alcance definido. En los procesos que cumplen los requisitos de calidad de datos la diferencia entre ellos tiene que ver con los requisitos de cobertura geográfica pues hay procesos que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo.

¿Han sido aplicadas consistentemente las diferencias regionales y/o temporales, si hubieren?

Si han sido aplicadas consistentemente las diferencias regionales en lo procesos que cumplen con los requisitos de calidad, en los que no, no se han aplicado consistentemente, las limitaciones que aparecen de a partir de esta situación han sido expuestas en la sección 4.1..

¿Han sido las reglas de asignación y límites del sistema aplicados consistentemente al sistema de producto?

Se han usado reglas de asignación solo en la fase de uso para asignar la energía requerida para recargar la batería y transportarla por parte del motor del vehículo. Los detalles del cálculo de la regla de asignación utilizada se encuentran en la sección 3.2.2.3. Se considera que debido a que solo se ha usado una vez reglas de asignación en todo el sistema de producto estas han sido aplicadas consistentemente pues han sido usadas en la totalidad de partes donde se ha requerido.

Los procesos Electricidad turbina a gas 10 MW S y Producción de energía motor diesel no cumplen con los requisitos de calidad de datos en cuanto límites del sistema, por lo tanto se considera que los límites del sistema no han sido aplicados consistentemente.

¿Se han aplicado los elementos de evaluación de impacto aplicados consistentemente?

Se han usado tres métodos de evaluación de impacto comerciales, los tres métodos indican cumplir la norma ISO 14043, por lo tanto se considera que los elementos de evaluación de impacto han sido aplicados consistentemente.

      - Chequeo de Incertidumbre

A partir del las limitaciones del inventario respecto a la validación de datos se han identificado un aspecto clave que merece ser investigado.

Se ha realizado un chequeo de incertidumbre, que básicamente es una estimación rápida y no obedece a ningún tipo de recomendación de parte de literatura o norma. El enfoque propuesto no pretende obtener una cuantificación de la incertidumbre de los resultados.

El aspecto clave a investigar es el siguiente: incertidumbre de hacer uso de datos europeos para procesos de fabricación de baterías y reciclaje de plomo en la identificación de la fase del ciclo de vida que más contribuye al impacto global.

El chequeo se lo ha realizado a nivel de evaluación de impacto con el método Eco-Indicator 99.

El proceso de chequeo es el siguiente, se duplica los flujos primarios de salida (las emisiones al ambiente) del proceso Producción de batería y se verifica que el orden de mayor a menor de las puntuaciones únicas por fase del ciclo de vida no haya cambiado. Luego se vuelve a usar el proceso sin alterar de Producción de batería, pero esta vez se duplica los flujos primarios de salida del proceso Reciclaje de Plomo y se verifica que el orden de mayor a menor de las puntuaciones únicas por fase del ciclo de vida no haya cambiado. Luego de esto procede a alterar de la manera explicada los dos procesos al mismo tiempo y se verifica que el orden de las puntuaciones por fase de ciclo de vida no haya cambiado.

A continuación se presentan las Figuras 4.16., 4.17. y 4.18. en las cuales se muestra de manera gráfica los resultados de los tres chequeos. Al comparar visualmente el orden de las puntuaciones de fase de mayor a menor (Fig. 4.1.) con cada una de las figuras aquí abajo, se nota que no existe cambio en el orden de las puntuaciones por fase. Se considera que este chequeo de incertidumbre muestra que el uso de esos dos procesos no alteraría de manera significativa los resultados de la evaluación de impacto.

FIGURA 4.16. RESULTADO CHEQUEO INCERTIDUMBRE PROCESO PRODUCCIÓN DE BATERÍA

FIGURA 4.17. RESULTADO CHEQUEO INCERTIDUMBRE PROCESO RECICLAJE DE PLOMO

FIGURA 4.18. RESULTADO CHEQUEO INCERTIDUMBRE PROCESOS PRODUCCIÓN DE BATERÍA Y RECICLAJE DE PLOMO

  - Análisis del Uso de La Metodología de ECV

El análisis del uso de metodología se divide en cuatro partes que corresponden a cada fase de la ECV.

Definición del Objetivo y el Alcance

En esta fase se define la ruta que va tomar la ECV. La definición de los objetivos orienta sobre lo que se quiere obtener de los resultados, sea estos del inventario o de la evaluación de impacto, en los objetivos definidos para la ECV, se nota claramente que estos son objetivos que solo se pueden conseguir a nivel de evaluación de impacto, lo que no es una regla, puede existir objetivos que puedan ser alcanzados solo con los resultados del inventario.

La estructura de ECV planteada por la norma muestra un enfoque iterativo de ECV, (Fig. 1.2. flechas en dos sentidos entre fases), en este estudio este atributo de ECV se hizo notorio, originalmente se habían definido solo dos objetivos que correspondían el primero y tercer objetivo actuales (sección 3.1.1.) y a raíz de lo obtenido en la limitación del inventario que hasta ese entonces tenía una limitación más, era necesario evaluar que ocurría si el porcentaje de plomo reciclado era más alto que el 50% o más bajo que el 50%. Los porcentajes elegidos de 25% y 75% fueron determinados sin ningún tipo de análisis.

Por esto se decidió definir un objetivo más (el segundo objetivo actual) y hacer más específicos los otros. El planteamiento iterativo brinda bastante flexibilidad pues al principio de un estudio no se conocen las limitaciones que se tendrá al definir objetivos y alcances muy ambiciosos.

Sin embargo el cambio de objetivos puede hacer inútil el uso de la ECV para la aplicación prevista. En el caso de esta ECV la redefinición de los objetivos no alteró la utilidad del estudio respecto a la aplicación prevista.

Los tres objetivos definidos tienen características muy diferentes uno de otro y se los definió así para mostrar algunas de las situaciones en las que ECV puede potencialmente ser una ayuda para tomar decisiones, estas tienen que ver con las aplicaciones de ECV (sección 1.3.) en el área de desarrollo y mejora de productos.

Luego de la definir los objetivos de la ECV, viene la definición del alcance. La definición del alcance provee el marco en el cual se va a desarrollar la ECV.

La definición de la unidad funcional y flujo de referencia es muy importante, sin embargo la importancia de esta es mayor cuando se realiza evaluaciones comparativas entre productos, caso que no se ha realizado aquí, pues la comparación realizada es solo una alteración del mismo producto, no se requirió definir un flujo de referencia para la batería con caja de caucho.

En la definición de la unidad funcional y flujo de referencia aquí realizadas (sección 3.1.2.1.) se muestra que para la unidad funcional definida el flujo de referencia es una batería comercial, esta perspectiva es correcta desde el punto de vista que se asume que una batería de arranque comercial puede realizar la función cuantificada por la unidad funcional. Este nexo entre la unidad funcional y el flujo de referencia existe debido a que cuando se quiere evaluar el desempeño ambiental de un producto, ya se conoce el producto, es decir la definición de la unidad funcional se la realiza a partir de las características de desempeño esperadas del producto.

La definición de unidad funcional y flujos de referencia tiene un nivel más complejo y requieren más cuidado para su especificación cuando se habla de estudios comparativos.

Los límites del sistema de producto definidos para este sistema muestran una desviación del caso ideal. El plomo reciclado que no se usa para la fabricación de la batería sale como producto del sistema de producto. Es decir que no se asignarán los flujos primarios de lo que ocurra con ese producto a el inventario de ciclo de vida. Idealmente se debe definir los límites de un sistema de producto de tal forma que solo flujos primarios atraviesen los límites del sistema.

Es importante notar que la norma tampoco especifica ni da guías sobre como definir las fases del ciclo de vida. La división del ciclo de vida para cada estudio debe ser realizada de acuerdo a lo necesario para cumplir los objetivos.

La norma recomienda, no obliga a, elaborar un diagrama de flujo para mostrar el sistema de producto, para la ECV realizada se ha elaborado un diagrama de flujo esquemático (Fig 3.1.), otras ECVs (13, 26, 32) también muestran únicamente diagramas de flujo esquemáticos para sus sistemas de producto.

Las ilustraciones en cuadro sinóptico (Apéndice E) que muestran a cada fase como parte del ciclo de vida ayudan a mostrar la estructura del ciclo de vida.

En el Alcance también se debe definir los requisitos de calidad de datos (sección 3.1.2.4.). Esos requisitos se fijan de acuerdo a la sofisticación que se quiera tener en el estudio, mientras más ajustados son los requisitos de calidad de datos a lo que ocurre en la realidad, más sofisticado será el estudio (de cumplirse con los requisitos). Los requisitos de calidad de datos se los define de acuerdo a lo necesario para cumplir con los objetivos.

El Tiempo fue definido de acuerdo a la realidad del Ecuador, por eso se acepta procesos tomados desde 1985 hasta el presente. El tiempo mínimo durante los cuales deben haber sido tomados fue definido sin ningún criterio en especial.

En los requerimientos respecto a geografía, se ha sido muy exigente, pues se ha requerido procesos que tengan una representatividad geográfica igual a la real, esto incluye lo realizado en Sudamérica.

Hasta este punto todo ha sido planteamiento es por eso que no han existido limitaciones forzadas. En la elaboración del análisis del inventario es donde empiezan las limitaciones forzadas.

Análisis del Inventario

La principal limitación es la falta de datos representativos. Aunque los huecos de datos también fueron un obstáculo al principio.

Las bases de datos comerciales disponibles para el estudio cuentan básicamente con procesos genéricos, estos incluyen la producción de diferentes materiales, la producción de energía, diferentes tipos de transporte, tratamientos de residuos, etc.

En la creación del inventario se usó bases de datos comerciales para las fase de Materiales de batería en su totalidad, en Reciclaje y Disposición Final, no se usaron bases de datos comerciales para reciclaje de batería.

Para la creación del inventario de la fase Producción de batería se requería un proceso (o conjunto de procesos) que cuantificará las entradas y salidas de la producción de batería en la planta, no existía un proceso de esas características en las bases de datos comerciales disponibles, después de investigación en internet y de citas de otros estudios se encontró que la referencia # tenía datos para producción de batería y reciclaje de plomo. El servicio bibliotecario de esa universidad envió por correo el estudio y se usó los datos de para esos dos procesos. Estos datos fueron tomados del reporte de una planta de TUDOR en Finlandia y son para baterías de plomo ácido para vehículos eléctricos, sin embargo en lo que tiene que ver con requisitos de calidad de datos en tecnología la ECV no es muy exigente pues se ha definido tecnología similar, las baterías de plomo ácido de vehículos eléctricos son de tecnología similar a las baterías de arranque de plomo ácido. Actualmente existen muchos estudios sobre ECV de acumuladores electroquímicos pues se están realizando este tipo de estudios para evaluar las diferentes alternativas, es por eso que estuvo disponible el estudio usado como fuente. De no haberse encontrado estos datos la ECV no se habría podido realizarse, con los recursos disponibles. Cuando los datos no existen deben elaborarse, esto incluiría monitorear emisiones a todos los medios (aire, agua, suelo y desechos sólidos), medir consumo de energía y usos de materias primas y productos durante el tiempo mínimo que deben ser tomados los datos, para este caso, un año.

Por otra parte las limitaciones del inventario de ciclo de vida (sección 4.1.) señalan que existe falta de datos representativos para los procesos que se llevan a cabo en Ecuador. Esto se debe a que los requerimientos de calidad de datos definidos en el alcance requieren que los procesos usados tengan una representatividad igual a la real. La representatividad geográfica de los procesos utilizados es Europa Occidental, es decir los datos obtenidos son obtenidos de promedios para Europa Occidental,  por lo tanto puede ser que esos datos sean elaborados a partir de procesos con tecnologías más limpias o sistemas de control de contaminación más eficientes, así como tecnologías energéticamente más eficientes. Sin embargo se realizó la ECV.

La fase Uso de batería fue creada a partir de la unidad funcional (sección 3.2.2.3.), lo que es bastante lógico pues la unidad funcional cuantifica las características de desempeño del producto, y el desempeño del producto por lo general tiene lugar en la fase de uso. El problema de esto es que se ha hecho muchas asunciones técnicas lo cual podría crear incertidumbre.

La creación de la fase Reciclaje y Disposición Final presenta bastantes limitaciones identificadas en la sección 4.1., un análisis más a fondo de la situación debería incluir la colaboración por parte de la empresa que hace la recolección y reciclaje, para este estudió se trató de tener esta colaboración mas no se la pudo conseguir por disposición de la dirección de la compañía.

Evaluación de Impacto

La fase de Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida (Sección 3.3.) muestra primero una selección de métodos de evaluación. La norma pide que primero se seleccione las categorías de impacto, sin embargo la selección de categorías de impacto es una labor que requiere cierto nivel de conocimiento sobre impactos y efectos ambientales, por lo tanto para no expertos en ciencia ambiental es más fácil usar métodos ya desarrollados.

De los tres métodos escogidos dos de ellos, Eco-Indicator 99 y EPS 2000 tienen un enfoque de punto final de categoría (evaluación de daño) y el otro, EDIP 96, tiene un enfoque de puntos medios de categoría (ver sección 1.2.4.).

Los tres cumplen con los requerimientos obligatorios (clasificación y caracterización) y opcionales (normalización, agrupación, ponderación) de la norma. Cabe notar la diferencia que existe entre los categorías de impacto. Eco-indicator 99 tiene 10 categorías de impacto que se agrupan en 3 categorías de daño, EPS 2000 tiene 13 categorías de impacto que se agrupan en 4 categoría de daño, y EDIP 96 está dividido en EDIP 96 y EDIP 96 (Solo Recursos) con 16 y 25 categorías respectivamente. El análisis de la deducción de modelos de caracterización, factores de normalización y ponderación va más allá del alcance de esta tesis. En la presentación de cada método elegido (sección 3.3.2.) se recomienda literatura que muestra información sobre la creación de cada método.

En Eco-indicator 99 la evaluación de daño agrupa las categorías en 3 categorías de daño que son: Salud Humana, Calidad del Ecosistema y Recursos. Los resultados obtenidos entre estas tres categorías son más entendibles por parte de no expertos en ciencias ambientales pues son solo tres categorías, que aparentemente son identificables por el humano de un nivel cultural medio. Con EPS 2000 pasa lo mismo pues también tiene evaluación de daño, aunque este tiene 4 categorías.

EDIP 96 es un método desarrollado a nivel de categorías de impacto, y desde el enfoque analizado en el párrafo anterior es una desventaja, sin embargo EDIP 96 está dividido en dos, y por lo tanto muestra resultados interesantes pues el método EDIP 96 muestra resultados solo a partir de caracterización de emisiones y no consumo de recursos.

En lo referente a normalización, Eco-indicator 99 usa datos de referencia para Europa, EPS 2000 no tiene normalización de manera explícita, y EDIP 96 usa datos de referencia mundiales. No existen métodos de evaluación que muestren normalización para Sudamérica.

En general no existen métodos de evaluación desarrollados para Sudamérica, las categorías de impacto usadas por métodos desarrollados en Europa pueden no ser muy adecuadas para países en vías de desarrollo. La ponderación también podría no ser adecuada para países en vías desarrollo.

Los resultados de la evaluación de impacto entre Eco-indicator 99 y EPS 2000 fueron muy similares al encontrar la misma fase como la mayor contribuidora al impacto total a pesar de las diferencias que existen entre ellos, si bien esto da confiabilidad al resultado obtenido no se puede afirmar que Eco-indicator 99 y EPS 2000 lleven siempre a resultados similares.

No se puede comparar los resultados de EDIP 96 con los otros dos métodos porque este está dividido en dos uno solo para emisiones y uno solo para recursos.

De los resultados de EDIP 96 se puede sugerir el uso de otras técnicas como auditorías ambientales o evaluación de riesgos localizadas para plantas de fabricación de batería pues al solo considerar emisiones la fase de producción fue la fase de mayor puntaje.

La última fase de la metodología, la interpretación del ciclo de vida, aún no ha sido presentada en este punto del documento en su totalidad pues las conclusiones y recomendaciones se encuentran en el próximo capítulo sin embargo ya se ha presentado en este capítulo el resto de la interpretación (sección 4.2.).

Interpretación

La identificación de aspectos significativos (Sección 4.2.1.) muestra los aspectos significativos, estos son identificados a partir de los objetivos definidos, la norma ISO 14043 dice que no hay guías de qué es un aspecto significativo para un estudio en partícular, esto ofrece mucha libertad en esta parte, en este estudio hemos identificado lo que nos sirve para alcanzar los objetivos. Se ha separado los aspectos significativos por objetivos, esto ayuda para organizar la información que debe usarse en cada parte debido a que cada objetivo usa cierto tipo de resultado, a continuación se explica esto.

Para identificar aspectos significativos para el primer objetivo se usó caracterización, evaluación de impacto, normalización, ponderación, calificaciones por fase de ciclo de vida y análisis de contribución, se usaron todas estas técnicas porque el primer objetivo demanda la descripción de la carga ambiental (caracterización, normalización, ponderación), identificación de la etapa de ciclo de vida y los factores de máxima contribución a la carga ambiental (puntuación por fase y análisis de contribución).

Para el segundo objetivo se usó la evaluación de daño con ponderación del sistema de producto con cada variación de porcentaje de plomo reciclado en la batería. Se usó evaluación de daño Eco-indicator 99 porque a juicio del autor es más fácil comprender los impactos en pocas categorías, en este caso la evaluación de daño de este método muestra solo tres.

Cabe resaltar que los aspectos significativos relativos a este objetivo fueron elaborados a partir de los resultados (Figuras 4.9., 4.10., y 4.11.) De lo especificado como aspectos significativo se puede notar que a medida que sube el porcentaje de plomo reciclado en la batería, la categoría recursos tiene un mayor puntaje negativo y por lo tanto globalmente tendrá un puntaje menor, también se puede inferir que la fase de Reciclaje y Disposición Final siempre tendrá el menor puntaje, así que tampoco cambiará el orden de las fases, sin embargo es importante notar que la norma no específica nada acerca de la definición de las fases de un ciclo de vida y de la estructura dentro de cada fase, un estudio diferente podría incluir el proceso de obtención de material reciclado dentro de la fase de Materiales de batería, considerando a ese proceso como parte de la producción de materiales, en ese caso el puntaje positivo sería contado en la fase Materiales de batería y por lo tanto se podría llegar a otros resultados y por lo tanto a aspectos significativos diferentes que arrojarían conclusiones y recomendaciones diferentes.

La definición del sistema de producto y la organización de las fases pueden tener un efecto importante en lo encontrado en una ECV al usar esquemas de evaluación que puedan obtener puntuaciones para cada fase.

Es de notar que los resultados de caracterización, evaluación de daño, normalización y ponderación por categorías no van a cambiar, pues son hechos tomando los flujos primarios de todo el sistema de producto.

El uso de esquemas de puntuación por fase (Figuras  4.1, 4.3, 4.5, 4.7) puede llevar a resultados diferentes dependiendo de la organización de cada fase. Acorde a la norma ISO 14042 la normalización, ponderación, agregación de puntajes y orden de fases son elementos opcionales y por lo tanto no existe especificación acerca de ellos.

Para el tercer objetivo se comparó las puntuaciones totales de los dos sistemas de producto, con caja de polipropileno y con caja de caucho.

La segunda parte de la interpretación es la evaluación (sección 4.2.2.) La evaluación tiene tres partes, chequeo de consistencia, chequeo de integridad y chequeo de sensibilidad. La norma solo específica los objetivos de cada evaluación y no especifica procedimientos para llevarlas a cabo.

En el chequeo de integridad (4.2.2.1.) sección en esta ECV se ha expuesto los resultados obtenidos y los atributos de los métodos de evaluación de ciclo de vida elegidos que hacen que se pueda alcanzar los objetivos, esto es redundante pues se eligió los métodos de tal forma que sean útiles. Sin embargo en este caso se consideró que esta información es adecuada para exponer la integridad de la información.

El chequeo de consistencia (sección 4.2.2.2) se ha realizado usando la lista de revisión de la norma ISO 14043, esta lista de revisión se la debe usar solo si es relevante al estudio. Aquí se ha supuesto que sí, por eso se las usó, otros estudios pueden requerir otros tipos de chequeo de consistencia.

El chequeo de sensibilidad se ha llamado en este estudio chequeo de incertidumbre (sección 4.2.2.3). El chequeo de incertidumbre aquí realizado tuvo como fin evaluar si el uso de los procesos utilizados para la producción de batería y reciclaje de plomo, esto debido que los procesos que representaban estos procesos fueron tomados de un estudio de una planta en Finlandia, las diferencias en desarrollo pueden también verse reflejadas en uso de tecnologías más limpias y uso de control de contaminación más avanzados, y debido a que el plomo es un material tóxico, se decidió hacer los chequeos explicados en la sección 4.2.2.3, el factor de multiplicación de las emisiones fue usado sin ningún tipo de análisis, se considera que este factor es bastante grande, sin embargo se podrían requerir técnicas más avanzadas o conocimiento real de las tecnologías (de proceso y de control de contaminación) de la planta de Finlandia y la usada en Ecuador para así analizar críticamente el uso de estos datos. Se reconoce que se necesita un análisis de incertidumbre más avanzado que considere lo mecionado en la última frase y que incluya la influencia de todos los procesos que no cumplieron con los requisitos de calidad de datos (sección 4.1).

La incertidumbre también se puede dar por asunciones. Debido a que esta ECV tiene algunas asunciones como son: el modelaje del uso y el escenario de reciclaje y disposición final, se reconoce que un análisis de incertidumbre más adecuado también consideraría evaluar la variabilidad de los resultados debido a asunciones.

CAPÍTULO 5

- conclusiones y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- La fase de mayor impacto ambiental global de las fases definidas del sistema de producto definido para este estudio es Materiales de batería.

- El factor más importante en el impacto ambiental global del sistema de producto definido es la extracción de recursos y particularmente de plomo.

- Para el sistema de producto definido se puede afirmar que mientras más plomo reciclado se usa, es mejor el desempeño ambiental.

- Al tomar en cuenta consideraciones de impacto ambiental global la batería con caja de polipropileno tiene un mejor desempeño ambiental que la batería con caja de caucho.

- Se ha realizado una ECV con sus cuatro fases cumpliendo los requerimientos de la serie ISO 14040.

- La definición del Objetivo y el Alcance de ECV deben ser elaborados cuidadosamente, los requisitos de calidad de datos deben ser definidos de tal forma que sean lo suficientemente adecuados para cumplir con los objetivos, fijar requisitos de calidad de datos muy altos sin justificación puede crear obstáculos en lo referente a validez de datos.

- La evaluación de impacto debe realizarse de acuerdo a lo requerido por los objetivos, el uso de técnicas no requeridas como: análisis de contribución y puntuación por fases podría llevar a resultados discutibles.

- El uso de un método que este divido en solo emisiones y solo recursos (Ej. EDIP 96) muestra resultados que pueden identificar aspectos significativos separados solo para emisiones y solo recursos.

Recomendaciones

- El uso de un mayor porcentaje de material reciclado en baterías de arranque debe ser considerado y analizado desde un punto de vista de factibilidad técnica.

- Se debe preferir la fabricación de cajas para batería de polipropileno sobre las de caucho.

- Cuando no se tenga conocimiento a fondo de impactos y efectos ambientales se debe escoger métodos de evaluación ambiental que posean agrupación de categorías, porque en ellos se encuentra pocas categorías identificables por cualquier individuo.

- Al realizar ECV se debe analizar críticamente los resultados obtenidos de elementos de evaluación de impacto no requeridos por la norma.

- Se recomienda realizar un análisis de flujo de plomo en el medio local para acompañar la evaluación de las alternativas de porcentaje de uso de plomo reciclado, pues ECV no considera efectos transitorios, así como capacidad de aporte por parte del medio de material secundario.

- Debería crearse un centro conjunto para desarrollo de ECV en esta región de Sudamérica entre varios centros de investigación con apoyo instituciones del mundo que tengan experiencia en el desarrollo de ECV. Esto con el fin de desarrollar bases de datos para la región, difundir el uso de la metodología y desarrollar una metodología de evaluación de ciclo de vida para la región.

APÉNDICES

APÉNDICE A

Herramientas ANALÍTICAs

Herramientas analíticas basadas en mediciones físicas:

- Listas de Revisión o Matrices de Diseño para Medio Ambiente: Revisión de los aspectos importantes para encontrar amenazas y oportunidades.

- Análisis de Requerimientos Acumulados de Energía: Contabilidad de la energía primaria a través del ciclo de vida de un producto para posibilitar el ahorro de energía.

- Huella ecológica: Comunicación de información para contabilizar el área necesaria para soportar cierta población o economía.

- Análisis Emergético: Cálculo de la energía memoria-disponible de un tipo previamente requerido directamente e indirectamente para hacer un producto o servicio.

- Evaluación de Impacto Ambiental: Aspectos integrados a la planificación de proyectos para posibilitar comparación de alternativas.

- Análisis Ambiental de Entradas/Salidas: Evaluación de cambios estructurales en la industria y en otros sectores sociales.

- Evaluación de Riesgo Ambiental: Gestión de riesgo identificando los efectos potenciales en humanos y ecosistemas

- Análisis Exergético: Contabilidad y transformación de calidad de energía para mejor manejo de recursos energéticos.

- Evaluación de Ciclo de Vida: Evaluación ambiental identificando la carga ambiental de una función a lo largo de su ciclo de vida.

- Contabilidad de Flujo de Materiales: Gestión de materiales y sustancias enfocado a la eficiencia de recursos

- Análisis de Flujo de Sustancia: Análisis del flujo de una sola sustancia.

- Intensidad de Material por Servicio Unitario: Aumento de la productividad de recursos de sistemas, midiendo 	la entrada de material por unidad funcional a todos los niveles.

- Requerimiento Total de Material: Aumento de productividad de recursos dentro de una región contabilizando la cantidad total de material perturbado por procesos económicos.

Herramientas analíticas basadas en mediciones no físicas:

- Análisis Costo Beneficio: Evaluación de costo-beneficio del beneficio económico neto de un proyecto o actividad.

- Análisis Entrada/Salida: Cuantificación de entradas y salidas usadas en cada sector y descripción de relaciones entre estructura económica y acción económica.

- Análisis de Aspectos: Identificación de aspectos importantes.

- Costeo de Ciclo de Vida: Cálculo del costo de ciclo de vida, incluyendo el costo interno y el costo externo.

- Análisis Multicriterial: Estructuramiento de varias metas e intercambios para facilitar la toma de decisiones.

- Modelos de Equilibrio Parcial: Modelado de oferta y demanda en mercados diferentes.

- Evaluación Regulatoria: Cumplimiento de actividades con legislación.

- Análisis de los Participantes: Identificación y comportamiento de participantes.

- Evaluación de Tecnología: Consecuencias de introducción de tecnología.

- Contabilidad de Costo Total: Costos de gestión ambiental a través de la evaluación de todo el rango de costos y ahorros a partir de la prevención de la contaminación.

APÉNDICE C

HOJAS DE PROCESOS

| Proceso | Pág. |
| --- | --- |
| Ácido Sulfúrico B250................................... | 259 |
| Agua desmineralizada ETH S..................... | 240 |
| Auto (Gasolina) I......................................... | 246 |
| Azufre B250................................................. | 247 |
| Buque gran calado C................................... | 248 |
| Calor diesel B250........................................ | 249 |
| Calor gas B250............................................ | 251 |
| Calor petróleo B250 (S,EU)......................... | 252 |
| Camión I...................................................... | 254 |
| Chatarra Plomo I......................................... | 255 |
| Diesel B....................................................... | 256 |
| Diesel I......................................................... | 257 |
| Electricidad Ecuador.................................... | 258 |
| Electricidad hidrogeneración B250.............. | 259 |
| Electricidad petróleo B250........................... | 260 |
| Electricidad turbina a gas 10 MW S............ | 262 |
| Electrolito SG 1.24....................................... | 268 |
| Energía EE.UU. I......................................... | 269 |
| Energía Sudamérica I.................................. | 270 |
| Gasolina I | 271 |
| Motor buque a diesel C............................... | 272 |
| Plomo I........................................................ | 273 |
| PP moldeado por inyección A..................... | 274 |
| Producción de batería................................. | 278 |
| Producción de energía motor diesel............ | 279 |
| PVC B250 es............................................... | 285 |
| Reciclaje de Plomo...................................... | 288 |
| Relleno Plásticos (excl. PVC)...................... | 289 |
| Relleno PVC................................................ | 290 |
| Trailer I........................................................ | 291 |
| Tratamiento de desechos desconocido....... | 292 |
| Uso de batería............................................. | 292 |
| Caucho E / B I............................................. | 293 |
| Estireno I……………………………………... | 294 |
| Gas Natural I…………………………………. | 295 |
| Negro de Humo I......................................... | 296 |
| Polibutadieno I............................................. | 297 |
| Uso de batería 15.57 kg.............................. | 299 |

| Proceso | Ácido Sulfúrico B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Sulphuric acid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1995-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1997-02-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, the Netherlands, RS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH Zürich, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik (IVUK), Switzerland. |  |  |  |  |  |
|  | EMPA, St. Gallen, Switzerland. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | BUWAL 250 (1996) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Part 2, chapter 18.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Production of sulphuric acid from recovered sulphur or sulphur dioxide. The energy produced by the combustion of sulphur or the katalytic oxidation of SO2 is used for production of sulphuric acid. The total process is therefore energetically self sufficient. Data for waste production are not available. Data are derived from Lurgi (1995). Editado para transporte al Ecuador por Angel Ramírez |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | Buwal 250 general |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ácido Sulfúrico B250 | 1000 | kg | 100 % | Others | Chemicals |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azufre B250 | 330 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buque gran calado C | 11055600 | kgkm | transporte marítimo del ácido sulfúrico Hamburg- Balboa (Panamá) – BuenaVentura - Guayaquil (11055.6 km) |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 4,4 | kg | S-content similar to 2 kg SO2 and 3 kg SO3 |  |  |  |  |  |
| NOx (as NO2) | 1 | kg | NOx (0.5-1.0 kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste water (vol) | 1 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suspended substances | 1,5 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dissolved substances | 1,5 | kg | inorganic substances |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Agua desmineralizada ETH S |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700041 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Water demineralized ETH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2003-02-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, The Netherlands, MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH-ESU, Zurich, Switzerland |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | ETH-ESU 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Water demineralized ETH, original German title: Wasser vollentsalzt. |  |  |  |  |  |  |
| Total aggregated system inventory. This is a single results record of the similar unit process. Small differences can occur due to rounding. |  |  |  |  |  |
| Decarbonized water is demineralized by means of an ion exchange. The type of demineralized water specified here is not used for heat exchange, i.e. is only produced for power plants. No energy use given.Waterborne emissions are given. Data stem from a 1993 source. |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | System model Basic Materials |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agua desmineralizada ETH S | 1 | kg | 100 % | no definido | Chemicals |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baryte | 0,000000215 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bauxite | 0,000000327 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bentonite | 0,000000162 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lead (in ore) | 2,93E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chromium (in ore) | 1,33E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iron (in ore) | 0,00000241 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marl | 0,00000451 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gravel | 0,0000717 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cobalt (in ore) | 2,25E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| copper (in ore) | 0,000000116 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manganese (in ore) | 3,9E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| molybdene (in ore) | 1,16E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nickel (in ore) | 8,37E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| palladium (in ore) | 1,19E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| platinum (in ore) | 1,4E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rhenium (in ore) | 1,12E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rhodium (in ore) | 1,28E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sand | 0,00000088 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| silver (in ore) | 1,26E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rock salt | 0,000458 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| clay | 0,000000564 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| turbine water ETH | 0,00357 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| water | 1,07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zinc (in ore) | 3,61E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tin (in ore) | 6,98E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| petroleum gas ETH | 0,00000274 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane (kg) ETH | 0,000000851 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wood (dry matter) ETH | 1,59E-09 | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reservoir content ETH | 0,0000148 | m3y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potential energy water ETH | 6,77E-10 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lignite ETH | 0,000153 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal ETH | 0,000127 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas ETH | 0,0000272 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil ETH | 4,01E-08 | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (in ore) ETH | 1,04E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acetaldehyde | 2,45E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acetone | 2,44E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acrolein | 2,4E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 8,62016E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aldehydes | 8,29E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkanes | 2,5E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkenes | 7,5792E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 1,11392E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 4,0226E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 5,93016E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 1,36577E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzo(a)pyrene | 4,042E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be | 1,5303E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzaldehyde | 1,25E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 1,0977E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br | 6,16172E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| butane | 4,34E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| butene | 2,9E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-116 | 3,55E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca | 9,16137E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 1,7125E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-14 | 3,2E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 1,00127E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanides | 1,27E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cobalt | 6,6229E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 2,251E-07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,00053291 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 5,3285E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 1,5951E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloromethane | 2,32E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-21 | 3,36E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acetic acid | 1,12E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethane | 5,85E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethanol | 4,9014E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethene | 7,632E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethyne | 5,56E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethylbenzene | 7,221E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloroethane | 9,61E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 5,7272E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formaldehyde | 1,67025E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALON-1301 | 1,56E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 6,27E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 1,821E-07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| He | 2,761E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| heptane | 7,21E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hexachlorobenzene | 5,39E-16 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hexane | 1,52E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF | 1,1986E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 3,76323E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 2,75124E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | 1,517E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La | 3,9089E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methanol | 5,17E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg | 3,0639E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 1,538E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo | 2,35456E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTBE | 1,07E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 | 7,44E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 2,442E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | 1,55339E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 1,7488E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 5,606E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| non methane VOC | 3,6456E-07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (as NO2) | 1,12147E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-tot | 1,18966E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 1,971E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (PM10) mobile | 1,52E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (coarse) process | 0,000000241 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (PM10) stationary | 0,000000129 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 2,234E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentachlorobenzene | 1,44E-15 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentachlorophenol | 2,33E-16 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentane | 5,7E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenol | 7,41E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propane | 4,885E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propene | 2,84E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acrolein | 1,25E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propionic acid | 1,91E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt | 6,16E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-11 | 3,29E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-114 | 8,69E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-12 | 7,08E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-13 | 4,44E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 7,78E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 7,50315E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | 1,3014E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se | 8,2302E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 2,95786E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn | 2,73577E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 3,2625E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr | 1,42577E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dioxin (TEQ) | 0,0000369 | ng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tetrachloromethane | 3,87E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th | 2,5114E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | 3,7875E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tl | 9,7889E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 9,84E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trichloromethane | 2,54E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | 2,79577E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 1,93541E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vinyl chloride | 1,56E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xylene | 3,295E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 7,818E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr | 1,4E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acenaphthylene | 4,59E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkanes | 2,652E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkenes | 2,446E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3 (as N) | 4,064E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOX | 7,44E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 1,239E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baryte | 4,27E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 2,678E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di(2-ethylhexyl)phthalate | 6,28E-16 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 4,974E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-trichloroethane | 2,51E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chlorobenzenes | 6,37E-17 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloroethane | 4,94E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hexachloroethane | 1,1E-16 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOCL | 1,691E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chlorinated solvents (unspec.) | 2,67E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloromethane | 1,96E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCl- | 1,761E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tetrachloroethene | 1,3E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tetrachloromethane | 1,99E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trichloroethene | 8,23E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trichloromethane | 3,02E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 0,000404915 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 5,55E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanide | 2,354E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dibutyl p-phthalate | 4,65E-15 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dimethyl p-phthalate | 2,93E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC | 4,011E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethyl benzene | 4,819E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fats/oils | 3,7587E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fatty acids as C | 1,023E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOC as C | 7,009E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fluoride ions | 1,0878E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formaldehyde | 4,22E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dissolved substances | 8,619E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| glutaraldehyde | 5,28E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 2,09003E-07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 3,21E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 4,13592E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 2,126E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be | 3,7E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 1,96062E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 3,71E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 1,2412E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs | 2,036E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| calcium ions | 1,77575E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (III) | 2,2074E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (VI) | 4,34E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 4,10208E-07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 2,002E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | 7,096E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co | 4,05E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 2,40245E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg | 1,7317E-07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 4,9583E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo | 7,52589E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | 0,000120555 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 1,03421E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 3,35248E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru | 2,031E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se | 1,0506E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag | 1,409E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 9,15E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr | 1,453E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | 1,22E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 1,10059E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 1E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 8,8659E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn | 2,01E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 6,88E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTBE | 8,78E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrate | 6,313E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrite | 4,0847E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 2,796E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenols | 2,817E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate | 1,22059E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-compounds | 1,58E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acids (unspecified) | 4,85E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| salts | 0,000000539 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 8,48E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 2,72E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N organically bound | 3,08E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphate | 4,00141E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphide | 6,57E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO3 | 2,09E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOC | 9,59E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 2,214E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tributyltin | 5,58E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| triethylene glycol | 4,011E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| undissolved substances | 1,594E-07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vinyl chloride | 3,7E-15 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xylene | 1,921E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al (ind.) | 2,81E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As (ind.) | 1,12E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (ind.) | 8,67E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca (ind.) | 1,12E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd (ind.) | 6,73E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co (ind.) | 5,42E-14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (ind.) | 1,41E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu (ind.) | 2,71E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe (ind.) | 5,62E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg (ind.) | 7,93E-15 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn (ind.) | 1,12E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 2,5E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni (ind.) | 4,07E-13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil biodegradable | 2,5E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil (ind.) | 1,76E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphor (ind.) | 1,45E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb (ind.) | 1,24E-12 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S (ind.) | 1,69E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn (ind.) | 4,49E-11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste heat to air | 1,0636E-08 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn222 (long term) to air | 0,565 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag110m to air | 4,3E-12 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am241 to air | 7,99E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beta radiation (unspecified) to air | 5,38E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar41 to air | 0,00000933 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba140 to air | 1,68E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 to air | 0,00000643 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce141 to air | 3,99E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce144 to air | 8,5E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm (alpha) to air | 1,27E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm242 to air | 4,22E-16 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm244 to air | 3,83E-15 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co57 to air | 7,37E-15 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co58 to air | 1,22E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co60 to air | 1,81E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr51 to air | 1,51E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs134 to air | 3,04E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs137 to air | 5,86E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radio active noble gases to air | 0,000000556 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe59 to air | 1,67E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 to air | 0,0000663 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I129 to air | 2,28E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I131 to air | 2,54E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I133 to air | 1,42E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I135 to air | 2,13E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K40 to air | 1,32E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr85 to air | 0,393 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr85m to air | 0,000000465 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr87 to air | 0,000000208 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr88 to air | 0,0000186 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr89 to air | 0,000000146 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La140 to air | 1,06E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn54 to air | 4,36E-12 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb95 to air | 7,71E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np237 to air | 4,19E-15 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa234m to air | 2,54E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb210 to air | 7,47E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm147 to air | 2,16E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po210 to air | 1,131E-07 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu alpha to air | 2,54E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu238 to air | 9,53E-15 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu241 Beta to air | 6,98E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra226 to air | 9,17E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra228 to air | 6,49E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn220 to air | 0,000000576 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn222 to air | 0,00614132 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru103 to air | 4,36E-14 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru106 to air | 2,54E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb124 to air | 1,18E-12 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb125 to air | 1,5E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr89 to air | 7,62E-12 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr90 to air | 4,19E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc99 to air | 1,78E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te123m to air | 1,92E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th228 to air | 5,49E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th230 to air | 2,83E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th232 to air | 3,49E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th234 to air | 2,54E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U alpha to air | 0,000000091 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U234 to air | 3,04E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U235 to air | 1,48E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U238 to air | 0,00000004 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe131m to air | 0,000000959 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe133 to air | 0,000283 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe133m to air | 0,000000142 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe135 to air | 0,0000482 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe135m to air | 0,00000475 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe137 to air | 0,000000118 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe138 to air | 0,00000129 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn65 to air | 1,87E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr95 to air | 2,79E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use (sea floor) II-III | 0,00000343 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use (sea floor) II-IV | 0,000000354 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use II-III | 0,0000397 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use II-IV | 0,00000166 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use III-IV | 0,00000153 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use IV-IV | 1,08E-08 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste heat to soil | 2,83E-11 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste heat to water | 1,1697E-10 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag110m to water | 2,93E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alpha radiation (unspecified) to water | 3,47E-12 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am241 to water | 1,05E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba140 to water | 5,26E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 to water | 0,000000533 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd109 to water | 3,04E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce141 to water | 7,86E-12 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce144 to water | 2,41002E-07 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm (alpha) to water | 0,000000014 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co57 to water | 5,4E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co58 to water | 4,57E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co60 to water | 2,3273E-06 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr51 to water | 1,16E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs134 to water | 5,3907E-07 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs136 to water | 2,82E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs137 to water | 4,9636E-06 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe59 to water | 9,32E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 to water | 0,015761 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I129 to water | 0,00000152 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I131 to water | 1,01E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I133 to water | 2,41E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K40 to water | 3,82E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La140 to water | 1,09E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn54 to water | 3,5713E-07 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo99 to water | 3,68E-12 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na24 to water | 1,62E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb95 to water | 2,99E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np237 to water | 6,72E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radionuclides (mixed) to water | 2,28E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa234m to water | 0,000000047 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb210 to water | 3,05E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po210 to water | 3,05E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu alpha to water | 4,19E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu241 beta to water | 0,00000104 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra224 to water | 1,002E-07 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra226 to water | 0,000194178 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra228 to water | 2,002E-07 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru103 to water | 1,76E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru106 to water | 0,00000254 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb122 to water | 5,26E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb124 to water | 7,54E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb125 to water | 4,29E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fission and activation products (RA) to water | 3,15E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr89 to water | 1,19E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr90 to water | 5,07044E-07 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc99 to water | 0,000000266 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc99m to water | 2,48E-11 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te123m to water | 2,22E-12 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te132 to water | 9,1E-13 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th228 to water | 4,005E-07 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th232 to water | 7,13E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th230 to water | 0,00000735 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th234 to water | 4,74E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U238 to water | 0,000000159 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U alpha to water | 3,07875E-06 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U234 to water | 6,29E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U235 to water | 9,37E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y90 to water | 6,08E-12 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn65 to water | 3,42E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr95 to water | 2,16073E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Auto (Gasolina) I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Automobile (petrol) I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1995-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de procesos con salidas similares |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Menos del 5% (criterios físicos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2001-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | Transport NL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Riding 1 km with a petrol automobile with an average of 1.6 persons. (Combustion only) |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auto (gasolina) I | 1 | km | 100 % | Road | The functional unit is 1 km! |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gasolina I | 0,0587 | kg | fuel consumption 11.50 ltr/km |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 2,9E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 0,0013 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,0058 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOC | 0,00083 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soot | 1,4E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 4E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occup. as rail/road area | 118 | cm2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Process | Azufre B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Sulphur (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1997-02-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, the Netherlands, RS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH Zürich, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik (IVUK), Switzerland. |  |  |  |  |  |
| EMPA, St. Gallen, Switzerland. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | BUWAL 250 (1996) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Part 2, chapter 18.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Production of sulphur by recovery in a de-sulphurisation unit of an oil-refinery according to ESU-ETHZ (1994). No data on production of waste or waste water are available. |  |
| Reglas de asignación | S is a product of SO2-emission treatment, therefore secondary SO2 has not been allocated any |  |  |  |  |
| emissions and is treated as a raw material. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | Buwal 250 general |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Azufre B250 | 1000 | kg | 100 % | no definido | Chemicals |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 secondary | 2057 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calor petróleo (S,EU) B250 | 3000 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 60000 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Buque gran calado C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Sea/rhine river transport by coastal/rhine vessel |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1985-1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de procesos con salidas similares |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1994-11-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé consultants, Amersfoort, Holland |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | CHALMERS (1991) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Sea transport by ocean going vessel; per tonne.km; source: Chalmers. |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buque gran calado C | 1 | tkm | 100 % |  | Water |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor buque a diesel C | 0,2 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Calor diesel B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Heat from diesel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1996-10-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, the Netherlands, RS |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH Zürich, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik (IVUK), Switzerland. |  |  |  |  |  |
| EMPA, St. Gallen, Switzerland. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | BUWAL 250 (1996) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Part 2, table 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermal energy from 1 kg of Diesel. Includes detailed emission data for heat production from diesel in Europe, including production and transport of primary energy sources, excluding the infrastructure of the energy systems. Higher Heating Value.No specific efficiency is used; the record is based on 100% conversion. |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | Thermal energy B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calor diesel B250 | 45,4 | MJ | 100 % |  | Heat B250 |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lignite ETH | 11,6 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas ETH | 0,0549 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal ETH | 8,72 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil ETH | 1,09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (in ore) | 0,788 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wood | 0,0855 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pot. energy hydropower | 0,0508 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust | 1,48 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 0,129 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 27,1 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 0,0215 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALON-1301 | 0,261 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 0,0206 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 4,37 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| non methane VOC | 22,4 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 3590 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 19,7 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 0,0976 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF | 0,767 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 0,0867 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 7,34 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 5,41 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (as NO2) | 64,6 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,192 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0,0349 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 2,94 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 1,73 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 3,59 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 1,15 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metals | 0,0113 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 4,92 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 0,161 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOX | 0,215 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suspended substances | 3,12 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenols | 7,24 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 6,49 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,714 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 46,6 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 47,9 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil | 1,46 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC | 0,0259 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOC | 0,503 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4+ | 0,12 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrate | 36 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kjeldahl-N | 20,3 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 0,117 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0,0716 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 29,2 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanide | 0,216 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate | 1,42 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphate | 1,03 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphide | 1,72 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anorg. dissolved subst. | 21,1 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 0,0144 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 0,138 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,148 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 60,7 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 0,604 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0,0307 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,169 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,224 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,54 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,639 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 0,336 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to air | 68,6 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to water | 0,656 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Calor gas B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Heat from gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1996-10-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, the Netherlands, RS |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH Zürich, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik (IVUK), Switzerland. |  |  |  |  |  |
| EMPA, St. Gallen, Switzerland. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | BUWAL 250 (1996) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Part 2, table 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermal energy from 1 m3 of gas. Includes detailed emission data on heat production from gas in Europe, including production and transport of primary energy sources, excluding the infrastructure of the energy systems. Higher Heating Value. No specific efficiency is used; the record is based on 100% conversion. |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | Thermal energy B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calor gas B250 | 40,2 | MJ | 100 % |  | Heat B250 |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lignite ETH | 28,4 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas ETH | 1,12 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal ETH | 21,3 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil ETH | 7,28 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (in ore) | 1,93 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wood | 0,209 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pot. energy hydropower | 0,124 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust | 0,123 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 14,9 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,372 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 8,25 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALON-1301 | 1,74 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 0,0504 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 6,46 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| non methane VOC | 0,538 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 2290 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,97 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 0,228 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF | 1,51 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 24,7 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 14,3 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 1,29 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (as NO2) | 2,34 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 16,6 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 1,72 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 7,18 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 99,4 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 72,5 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 34,3 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metals | 4,32 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 0,111 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 1,5 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOX | 1,31 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suspended substances | 1,13 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenols | 0,232 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 0,224 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 4,74 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 2,32 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 17,3 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil | 0,0533 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC | 16,4 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOC | 1,11 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4+ | 0,811 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrate | 1,05 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kjeldahl-N | 65,5 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 0,502 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 69,6 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 0,437 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanide | 2,74 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate | 2,06 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphate | 0,391 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphide | 12,5 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anorg. dissolved subst. | 0,751 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 0,0346 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 3,63 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,204 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 2,3 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 0,455 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0,056 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,171 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,174 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 3,67 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,349 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 5,86 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to air | 168 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to water | 1,54 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Calor petróleo B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Heat from oil (S, Europe) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1996-10-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, the Netherlands, RS |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH Zürich, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik (IVUK), Switzerland. |  |  |  |  |  |
| EMPA, St. Gallen, Switzerland. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | BUWAL 250 (1996) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Part 2, table 16.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermal energy from 1 kg of heavy oil. Includes detailed emission data on heat production from heavy oil in Europe, including production and transport of primary energy sources, excluding the infrastructure of the energy systems. Higher Heating Value. No specific efficiency is used; the record is based on 100% conversion. |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | Thermal energy B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calor petróleo (S,EU) B250 | 42,3 | MJ | 100 % |  | Heat B250 |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lignite ETH | 54,6 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas ETH | 0,0636 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal ETH | 0,0411 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil ETH | 1,13 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (in ore) | 3,71 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wood | 0,403 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pot. energy hydropower | 0,239 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust | 2,48 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 12,1 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,0476 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 0,0299 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALON-1301 | 0,27 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 0,0971 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 4,71 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| non methane VOC | 8,99 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 3760 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 1,3 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 0,444 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF | 8,92 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 76,3 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 87,6 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 52,1 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (as NO2) | 9,52 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 2,43 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 1,38 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 0,0138 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 28,4 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 15 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 2,65 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metals | 0,169 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 2,49 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 48,5 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOX | 0,196 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suspended substances | 3,24 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenols | 8,13 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 6,7 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,738 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 48,2 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 49,7 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil | 1,5 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC | 0,122 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOC | 0,448 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4+ | 57,8 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrate | 37,4 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kjeldahl-N | 5,61 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 56 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0,177 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 30,5 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanide | 0,219 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate | 4,52 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphate | 1,53 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphide | 1,74 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anorg. dissolved subst. | 22,1 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 0,0669 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 0,147 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,457 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 64,4 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 1,14 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0,116 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,43 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,49 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,639 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 1,16 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 0,353 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to air | 323 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to water | 3 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Camión I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Truck I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1995-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de procesos con salidas similares |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Menos del 5% (criterios físicos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2001-02-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | Transport NL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CBS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Average data for transport of 13.8 tonne.km in the Netherlands with average load. |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camión I | 13,8 | tkm | 100 % |  | Road |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel I | 0,28 | kg | fuel consumption |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 0,00027 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 0,00925 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,876 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOC | 0,00086 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,0015 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 0,0002 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| non methane VOC | 0,00083 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 3E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soot | 0,00042 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conv. to industrial area | 0,20148 | m2 | Source Lindeijer |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Chatarra Plomo I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Scrap (Pb) I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1995-01-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | Energiekentallen 2 (1992) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCA for the collection of high quality production waste. Average transport distance by truck 20km. |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chatarra Plomo I | 1 | kg | 100 % | Non-ferro | Others |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lead (in ore) | 1 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Camión I | 0,04 | tkm | (40km vice versa) |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Diesel B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | Archive-06684500046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | diesel precombustion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1985-1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de procesos con salidas similares |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1992-10-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé consultants, Amersfoort, The Netherlands |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | BUWAL 132 (1990) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | diesel precombustion; source: Buwal 132. |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel B | 1 | kg | 100 % | no definido | Fuels |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil ETH | 1 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| unspecified energy | 3,9 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (SPM) | 0,000219 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,000252 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,312 | kg | calculated, 80 gram per MJ. |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,006786 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 4,8E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 0,001902 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 0,003863 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aldehydes | 4E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 6E-05 | kg | various organic substances. |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 2E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dissolved substances | 0,012674 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suspended substances | 6E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 6E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 1,8E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil | 0,000163 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| produc. waste (not inert) | 0,00156 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Diesel I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | IDEMAT0106626600018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Diesel I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1994-12-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | University of Technology Delft |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | PWMI report 2 Olefins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Average for the produktion of 1 kg diesel with 15% North sea oil. Density 0.84 kg/ltr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel I | 1 | kg | 100 % | no definido | Fuels |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil IDEMAT | 1,031 | kg | 45+1.41MJ |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas | 0,06185 | kg | 3.34MJ (HHV=54.1MJ) |  |  |  |  |  |  |
| coal | 0,0051 | kg | 0.15MJ |  |  |  |  |  |  |  |
| iron (ore) | 0,14 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| limestone | 0,14 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| water | 210 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bauxite | 0,32 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 284 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,08 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx | 1,8 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 2,9 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 0,005 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 2,9 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metals | 0,001 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (SPM) | 0,34 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 0,01 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 0,005 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | 0,03 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 0,001 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 0,005 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 0,01 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,02 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| slag | 2,5 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| final waste (inert) | 2,2 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conv. to industrial area | 2,06E-05 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occup. as industrial area | 0,00557 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Electricidad Ecuador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Producción de electricidad Ecuador |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 2000-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de procesos con salidas similares |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2004-03-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso bases de datos de producción de electricidad en Europa asignando el porcentaje de tipo de producción de acuerdo al de Ecuador. Porcentajes tomados de la "Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano, 2002" editado por Conelec |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad Ecuador | 1 | kWh | 100 % |  | Others |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad hidrogeneración B250 | 0,83 | kWh | 83% energía hidroeléctrica |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad turbina a gas 10 MW S | 0,0863 | kWh | 8,63% turbinas a gas |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad turbina a gas 10 MW S | 0,0313 | kWh | 3,13% turbina a gas gas natural |  |  |  |  |  |  |
| Producción de energía motor diesel S | 0,061 | kWh | 4,27% motor de combustión interna (eficiencia generador asumida 70%) 4,27%/ 0.7 = 6.1 |  |  |  |
| Electricidad petróleo B250 | 0,1972 | kWh | 19,72% energía termoeléctrica con fuel oil |  |  |  |  |  |
| Electricidad turbina a gas 10 MW S | 0,0078 | kWh | 0,78% turbina a gas (Nafta) |  |  |  |  |  |  |
| Energía Sudamérica I | 0,0047 | kWh | 0,47% energía importada |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Electricidad Hidrogeneración B250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Electricity Europe from hydropower, BUWAL, ETH |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1996-10-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, the Netherlands, RS |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH Zürich, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik (IVUK), Switzerland. |  |  |  |  |  |
| EMPA, St. Gallen, Switzerland. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | BUWAL 250 (1996) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Part 2, table 16.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventory for 1 kWh electricity from hydropower, delivered from the network. Detailed data on electricity production from hydropower in Europe, including efficiency losses. Medium voltage. |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | Electricity generation B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad hidrogeneración B250 | 1 | kWh | 100 % |  | Electr.B250 |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pot. energy hydropower | 4,7 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Electricidad petróleo B250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Electricity Europe from oil, BUWAL, ETH |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1996-10-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, the Netherlands, RS |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH Zürich, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik (IVUK), Switzerland. |  |  |  |  |  |
| EMPA, St. Gallen, Switzerland. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | BUWAL 250 (1996) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Part 2, table 16.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventory for 1 kWh electricity from oil, delivered from the network. Detailed data on electricity production from oil in Europe, including the energy use for the production of the oil and efficiency losses. Medium voltage. |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | Electricity generation B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad petróleo B250 | 1 | kWh | 100 % |  | Electr.B250 |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lignite ETH | 3,21 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas ETH | 0,0139 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal ETH | 2,42 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil ETH | 0,275 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (in ore) | 0,218 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wood | 0,0237 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pot. energy hydropower | 0,0141 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust | 0,376 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 2,51 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,019 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 6,24 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALON-1301 | 65,7 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 0,00569 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 1,1 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| non methane VOC | 2,18 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 880 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,223 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 0,756 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF | 0,973 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 19,4 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 9,69 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 9,3 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (as NO2) | 1,96 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,518 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 59,6 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 0,158 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 4,52 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 2,79 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,379 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metals | 27 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 0,601 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 10,7 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOX | 47,6 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suspended substances | 0,786 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenols | 1,98 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 1,63 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,179 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 11,7 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 12,1 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil | 0,364 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC | 8,02 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOC | 0,107 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4+ | 13,8 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrate | 9,27 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kjeldahl-N | 1,33 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 13,5 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 19 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 7,38 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanide | 52,8 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate | 0,369 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphate | 0,274 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphide | 0,421 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anorg. dissolved subst. | 5,33 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 3,99 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 34,8 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 41,3 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 15 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 0,156 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0,827 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 44,1 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 58,3 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,165 | µg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,159 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 0,0847 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to air | 19 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to water | 0,181 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Electricidad turbina a gas 10 MW S |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700033 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Electricity from gas turbine 10MW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Tercer orden (incluyendo bienes de capital) |  |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2003-02-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, The Netherlands, MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH-ESU, Zurich, Switzerland |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | ETH-ESU 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricity from gas turbine 10MW, original German title: Strom ab Gasturbine 10 MW. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total aggregated system inventory. This is a single results record of the similar unit process. Small differences can occur due to rounding. |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | System model Electricity |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad turbina a gas 10 MW S | 1 | TJ | 100 % |  | Electricity by fuel ETH\Gas |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baryte | 157 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bauxite | 1,98 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bentonite | 16,5 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lead (in ore) | 0,0559 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chromium (in ore) | 0,495 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iron (in ore) | 629 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marl | 224 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gravel | 358 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cobalt (in ore) | 0,000000662 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| copper (in ore) | 6,16 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manganese (in ore) | 0,0223 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| molybdene (in ore) | 0,00000024 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nickel (in ore) | 0,388 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| palladium (in ore) | 0,000000334 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| platinum (in ore) | 0,000000378 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rhenium (in ore) | 0,000000289 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rhodium (in ore) | 0,000000355 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sand | 435 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| silver (in ore) | 0,00112 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rock salt | 1,34 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| clay | 33,1 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| turbine water ETH | 4350 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| water | 44700 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zinc (in ore) | 0,00148 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tin (in ore) | 0,000621 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| petroleum gas ETH | 24,3 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane (kg) ETH | 6,07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wood (dry matter) ETH | 0,00756 | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reservoir content ETH | 18 | m3y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potential energy water ETH | 0,000827 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lignite ETH | 183 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal ETH | 738 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas ETH | 100000 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil ETH | 0,361 | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (in ore) ETH | 0,0124 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acetaldehyde | 0,000323 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acetone | 0,000313 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acrolein | 0,000000256 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 0,015009 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aldehydes | 0,00000992 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkanes | 0,00926 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkenes | 0,0012221 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 0,00016021 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0,0001725 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 0,00718906 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 0,0002072 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzo(a)pyrene | 5,95748E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be | 0,000002362 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzaldehyde | 0,000000133 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 0,0201563 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br | 0,00076256 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| butane | 1,05755 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| butene | 0,0102 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-116 | 0,0000215 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca | 0,034807 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0,000292536 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-14 | 0,000194 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 477,00787 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanides | 0,000182 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cobalt | 0,0002127 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 168,165 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 205413 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 0,0008389 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,001529 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloromethane | 0,00000174 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-21 | 0,00268 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acetic acid | 0,00276 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethane | 17,40298 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethanol | 0,00062656 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethene | 0,31938 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethyne | 0,000356 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethylbenzene | 0,001421 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloroethane | 0,000026 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0,046071 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formaldehyde | 0,00314521 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALON-1301 | 0,000138 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 1,6327 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 0,1366 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| He | 0,0245 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| heptane | 0,00641 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hexachlorobenzene | 8,4E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hexane | 0,0135 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF | 0,01947 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,0009197 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,00033746 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | 0,10943 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La | 0,00000657 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methanol | 0,000687 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg | 0,00663 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 0,029327 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo | 0,000058194 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTBE | 0,0000033 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 | 23,2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 3,6061 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | 0,003756 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 0,0057 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,00631 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| non methane VOC | 52,196 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (as NO2) | 497,93 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-tot | 0,0003038 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,000339949 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (PM10) mobile | 0,118 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (coarse) process | 5,33 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (PM10) stationary | 1,51 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,004482 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentachlorobenzene | 2,25E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentachlorophenol | 3,63E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentane | 0,047 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenol | 0,00000393 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propane | 4,62394 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propene | 0,003316 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acrolein | 0,000000133 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propionic acid | 0,000202 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt | 0,000000189 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-11 | 0,00000394 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-114 | 0,000104 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-12 | 0,000000847 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-13 | 0,000000532 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HFC-134a | -6,41E-15 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 0,000000939 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 0,000009381 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | 0,000002295 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se | 0,001869 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 0,041037 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn | 0,000003712 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 77,7 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr | 0,0002202 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dioxin (TEQ) | 1880 | ng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tetrachloromethane | 0,00000641 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th | 0,000003825 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | 0,000585 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tl | 0,000001426 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 0,00666 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trichloromethane | 0,000000686 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | 0,000003852 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 0,0071832 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vinyl chloride | 0,00000423 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xylene | 0,0068 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,01774 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr | 0,00000806 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acenaphthylene | 0,000138 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkanes | 0,01876 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkenes | 0,00171 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3 (as N) | 0,03981 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOX | 0,00007 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 0,15889 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baryte | 32,2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 0,01896 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di(2-ethylhexyl)phthalate | 1,58E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 0,138485 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-trichloroethane | 5,24E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chlorobenzenes | 2,74E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloroethane | 0,0000134 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hexachloroethane | 2,97E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOCL | 0,002016 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chlorinated solvents (unspec.) | 0,0000697 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloromethane | 0,0139 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCl- | 0,002016 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tetrachloroethene | 3,52E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tetrachloromethane | 5,38E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trichloroethene | 0,00000222 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trichloromethane | 0,00000816 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 32,48 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 1,4747 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanide | 0,0027063 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dibutyl p-phthalate | 0,000000014 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dimethyl p-phthalate | 8,79E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC | 1,472 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethyl benzene | 0,0004276 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fats/oils | 3,657 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fatty acids as C | 0,42462 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOC as C | 0,00623 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fluoride ions | 0,281158 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formaldehyde | 0,00000016 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dissolved substances | 0,4831 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| glutaraldehyde | 0,00398 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 1,2900263 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 0,0000379 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0,00256529 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 0,1826 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be | 0,000000452 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,01770536 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 0,003041 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0,000158 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs | 0,00001781 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| calcium ions | 9,09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (III) | 0,02468 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (VI) | 0,000000554 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 1,12185 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,001777 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | 0,711 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co | 0,00237 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,0062915 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg | 1,0805 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 0,030108 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo | 0,00327528 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | 11,06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,0067771 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,0003553 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru | 0,0001781 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se | 0,00599535 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag | 0,00005189 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 0,0154 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr | 0,126 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | 0,0716 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 0,00604528 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,0000128 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,0414529 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn | 0,00000242 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,000143 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTBE | 2,726E-07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrate | 0,02283 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrite | 0,0005 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,0002467 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenols | 0,02053 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate | 0,0725528 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-compounds | 0,000805 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acids (unspecified) | 0,00203 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| salts | 0,755 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 0,000791 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 0,0342 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N organically bound | 0,00505 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphate | 13,535 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphide | 0,000648 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO3 | 0,000345 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOC | 21,85 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 0,01691 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tributyltin | 0,000162 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| triethylene glycol | 1,472 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| undissolved substances | 99,659 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vinyl chloride | 0,00000001 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xylene | 0,01369 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al (ind.) | 2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As (ind.) | 0,000801 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (ind.) | 6,01 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca (ind.) | 8,01 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd (ind.) | 0,000000467 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co (ind.) | 0,000000484 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (ind.) | 0,01 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu (ind.) | 0,00000242 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe (ind.) | 4 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg (ind.) | 8,86E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn (ind.) | 0,0801 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 0,0000421 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni (ind.) | 0,00000363 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil biodegradable | 0,000119 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil (ind.) | 0,0155 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphor (ind.) | 0,1 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb (ind.) | 0,0000111 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S (ind.) | 1,2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn (ind.) | 0,0301 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste heat to air | 3,99868 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn222 (long term) to air | 677000 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag110m to air | 0,00000514 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am241 to air | 0,0000957 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beta radiation (unspecified) to air | 0,000000658 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar41 to air | 11,2 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba140 to air | 0,0000202 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 to air | 7,71 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce141 to air | 0,000000477 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce144 to air | 0,00102 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm (alpha) to air | 0,000152 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm242 to air | 5,05E-10 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm244 to air | 4,58E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co57 to air | 8,81E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co58 to air | 0,000146 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co60 to air | 0,000217 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr51 to air | 0,0000181 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs134 to air | 0,00364 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs137 to air | 0,00702 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radio active noble gases to air | 0,684 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe59 to air | 0,0000002 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 to air | 79,4 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I129 to air | 0,0273 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I131 to air | 0,00306 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I133 to air | 0,0017 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I135 to air | 0,00254 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K40 to air | 0,017 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr85 to air | 471000 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr85m to air | 0,566 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr87 to air | 0,252 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr88 to air | 22,2 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr89 to air | 0,178 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La140 to air | 0,0000127 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn54 to air | 0,00000522 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb95 to air | 0,000000922 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np237 to air | 5,01E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa234m to air | 0,00304 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb210 to air | 0,0937 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm147 to air | 0,00258 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po210 to air | 0,1428 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu alpha to air | 0,000304 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu238 to air | 1,14E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu241 Beta to air | 0,00836 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra226 to air | 0,1108 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra228 to air | 0,00836 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn220 to air | 0,709 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn222 to air | 7820 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru103 to air | 5,23E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru106 to air | 0,0304 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb124 to air | 0,00000141 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb125 to air | 0,000000182 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr89 to air | 0,00000912 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr90 to air | 0,00502 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc99 to air | 0,000000213 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te123m to air | 0,0000229 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th228 to air | 0,00708 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th230 to air | 0,0338 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th232 to air | 0,00449 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th234 to air | 0,00304 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U alpha to air | 0,109 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U234 to air | 0,0364 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U235 to air | 0,00177 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U238 to air | 0,0488 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe131m to air | 1,16 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe133 to air | 338 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe133m to air | 0,17 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe135 to air | 57,8 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe135m to air | 5,78 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe137 to air | 0,143 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe138 to air | 1,57 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn65 to air | 0,0000224 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr95 to air | 0,000000334 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use (sea floor) II-III | 2590 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use (sea floor) II-IV | 267 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use II-III | 103 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use II-IV | 46,5 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use III-IV | 65,9 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use IV-IV | 0,0366 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste heat to soil | 0,0000465 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste heat to water | 0,000402 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag110m to water | 0,035 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alpha radiation (unspecified) to water | 0,00000415 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am241 to water | 0,0126 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba140 to water | 0,0000647 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 to water | 0,638 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd109 to water | 0,000000374 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce141 to water | 0,00000967 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce144 to water | 0,28900276 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm (alpha) to water | 0,0167 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co57 to water | 0,0000664 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co58 to water | 0,0553 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co60 to water | 2,7876 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr51 to water | 0,00142 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs134 to water | 0,64527 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs136 to water | 0,000000347 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs137 to water | 5,9365 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe59 to water | 0,00000115 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 to water | 18871 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I129 to water | 1,82 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I131 to water | 0,00121 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I133 to water | 0,000296 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K40 to water | 0,046 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La140 to water | 0,0000134 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn54 to water | 0,42758 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo99 to water | 0,00000452 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na24 to water | 0,00199 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb95 to water | 0,0000367 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np237 to water | 0,000805 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radionuclides (mixed) to water | 0,0000273 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa234m to water | 0,0563 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb210 to water | 0,0367 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po210 to water | 0,0367 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu alpha to water | 0,0501 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu241 beta to water | 1,25 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra224 to water | 0,8896 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra226 to water | 233,58 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra228 to water | 1,777 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru103 to water | 0,0000217 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru106 to water | 3,04 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb122 to water | 0,0000647 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb124 to water | 0,00905 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb125 to water | 0,000528 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fission and activation products (RA) to water | 0,0377 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr89 to water | 0,000146 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr90 to water | 0,608054 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc99 to water | 0,319 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc99m to water | 0,0000305 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te123m to water | 0,00000273 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te132 to water | 0,00000112 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th228 to water | 3,554 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th232 to water | 0,00858 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th230 to water | 8,81 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th234 to water | 0,0568 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U238 to water | 0,191 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U alpha to water | 3,6805 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U234 to water | 0,0753 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U235 to water | 0,112 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y90 to water | 0,00000747 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn65 to water | 0,00421 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr95 to water | 0,02580893 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Electrolito SG 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | H2SO4 SG 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 2000-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | América del Sur y Central |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2004-03-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | proporción agua desmineralizada y H2SO4 puro necesarios para obtener H2SO4 de SG 1.24, tomado de folleto Baterías BOSCH |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| electrolito SG 1,24 | 4,6 | kg | 100 % | Others | Partes de batería\electrolito |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agua desmineralizada ETH S | 3,6 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ácido Sulfúrico B250 | 1 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad Ecuador | 0,127 | kWh | BaaN Baterías Lux |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Energía EE.UU. I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700034 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Energy US |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1995-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | América del Norte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1901-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | World Resources 95-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Average fuel requirement and emissions for energy generation per MJ for the US |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energía EE.UU. I | 1 | MJ | 100 % |  | Others |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal | 0,011 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil | 0,0055 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas | 0,0087 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energy from hydro power | 0,17 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energy from uranium | 0,103 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx | 0,000227 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 | 0,000141 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 9E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,0695 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 8E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soot | 9,9E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (SPM) | 1,3E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Energía Sudamérica I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Energy South America |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1995-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | América del Sur y Central |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1901-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | World Resources 00-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Average fuel requirement and emissions for the energy generation per MJ for the whole continent |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energía Sudamérica I | 1 | MJ | 100 % |  | Others |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal | 0,0017 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil | 0,0142 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas | 0,0046 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energy from hydro power | 0,21 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energy from uranium | 0,0054 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx | 0,000287 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 | 0,000142 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 9,9E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,0702 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 1,27E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soot | 2,3E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (SPM) | 2,13E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Gasolina I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Petrol I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1994-12-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | PWMI report 2 Olefins |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emissieregistratie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Production of general refinery products. LHV =45.5MJ/kg. Density 0.75 kg/ltr. |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gasolina I | 1 | kg | 100 % | no definido | Fuels |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil IDEMAT | 1,029 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas (vol) | 0,065 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energy (undef.) | 3,39 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iron (ore) | 0,0002 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| water | 0,055 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bauxite | 0,0004 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal | 0,00034 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,27 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 8,6E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,00302 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 1E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 0,00307 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (SPM) | 0,0003 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 0,0011 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | 3,8E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 3,3E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3 | 1E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 1E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 4E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 2E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 1E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | 1E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 2E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mineral waste | 0,00014 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| slag | 5E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conv. to industrial area | 2,39E-06 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occup. as industrial area | 0,00557 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Motor buque a diesel C |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | diesel engine for ships |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1985-1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de procesos con salidas similares |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1994-11-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, The Netherlands |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | CHALMERS (1991) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions from combustion of 0.0235 kg diesel (1 MJ). Precombustion data specified separately; sulphur content approx. 3%; source: Chalmers. |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor buque a diesel C | 1 | MJ | 100 % | Mechanical | energy input is expressed here |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel B | 0,0235 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (SPM) | 0,00011 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,00014 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 0,00128 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,0758 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 1E-04 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 0,00074 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Plomo I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Lead I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1993-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft university of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | Metal Resources (1983) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metals production JOM (1993) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metals and Minerals (1999) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mining, concentrating and melting included. Scrap use percentage 50%. |  |  |  |
| Editado por Angel Ramirez para transporte a Ecuador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plomo I | 1 | kg | 100 % | Non-ferro | Metals\Non Ferro |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lead (in ore) | 0,52 | kg | Galena lead ore concentrate. (metal content) |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chatarra Plomo I | 0,5 | kg | transport only |  |  |  |  |  |  |  |
| Trailer I | 3306 | kgkm | transport mine - LA |  |  |  |  |  |  |
| Energía EE.UU. I | 14,2 | MJ | winning, smelting |  |  |  |  |  |  |
| Energía EE.UU. I | 8,15 | MJ | smelting scrap |  |  |  |  |  |  |  |
| Buque gran calado C | 6597 | kgkm | transporte maritimo LA - Manzanillo (Mex) - Buena Ventura (Colombia) - Guayaquil |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 0,038 | kg | equal assumed to zinc |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| slag | 0,1 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conv. to continuous urban land | 0,000963 | m2 | Bron: Lindeijer |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | PP moldeado por inyección A |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | PP moulding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1995-1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2000-02-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Data collected by Boustead Consulting. Ecoprofiles of chemicals and polymers. Published by APME Brussels. See http://lca.apme.org for more information. |  |
| Generador | PRé Consultants BV Amersfoort The Netherlands (MO) |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | APME Ecoprofiles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación | Information produced in cooperation with EuPC (European Plastics Converters) and |  |  |  |  |  |
|  | EUROMAP (European Committee of Machine Manufacturers for Plastis and Rubber |  |  |  |  |  |
|  | Industries). (www.eupc.org and www.euromap.org) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos | The amounts given below are taken from the data files as supplied by APME on their |  |  |  |  |  |
|  | web site. These values are not rounded and will therefore differ slightly from the |  |  |  |  |  |
|  | rounded values in the Ecoprofile reports. The entries in the reports saying " < 1 mg " |  |  |  |  |  |
|  | (denoting values smaller than 0.5 mg) are reported as the actual amount in the data |  |  |  |  |  |
|  | file, and are listed as such below. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Injection moulding of polypropylene, including production of PP resin, transport of the resin to the converter, the conversion process itself and packaging of the finished product for onward despatch. The performance of injection moulding factories can be very variable because of factors such as rate of injection, design and age of the moulding machines, general level of activity and duration of the production sequence. Data are from 1 plant in the UK, producing a range of PP components in the mass range between 12 to 76 gram, producing 300 tonnes in 1995. |  |
| Editado para el transporte de Singapur a Guayaquil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | APME Ecoprofiles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP moldeado por inyección A | 1 | kg | 100 % | PP | Plastics\Thermoplasts |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energy from coal | 8,499995174 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy from oil | 1,761858622 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy from natural gas | 7,146031618 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy from hydro power | 0,428131411 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy from uranium | 6,749691777 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy from lignite | 0,039290587 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy from biomass | 0,037725377 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy from hydrogen | 7,34209E-18 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy (undef.) | 0,090025662 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy from peat | 0,01254184 | MJ | Fuel production and delivery of energy |  |  |  |  |  |
| energy from coal | 4,221142594 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from oil | 13,7066254 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from natural gas | 22,78907606 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from hydro power | 0,387616536 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from uranium | 3,103830362 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from lignite | 0,027550169 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from sulphur | 0,000304873 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from biomass | 0,02392302 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from hydrogen | 0,118536869 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy recovered | -0,931452133 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy (undef.) | 0,043677215 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from peat | 0,010471323 | MJ | Energy content of delivered fuel |  |  |  |  |  |  |
| energy from coal | 0,007457784 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from oil | 0,285058892 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from natural gas | 0,021157294 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from hydro power | 0,004268602 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from uranium | 0,001085383 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from lignite | 0,000649304 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from sulphur | 6,38447E-06 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from biomass | 0,000265141 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from hydrogen | 2,04903E-19 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy recovered | -7,07535E-06 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy (undef.) | 2,46168E-05 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from peat | 6,54876E-09 | MJ | Fuel use in transport |  |  |  |  |  |  |
| energy from coal | -7,49937E-05 | MJ | Feedstock energy |  |  |  |  |  |  |
| energy from oil | 30,22269163 | MJ | Feedstock energy |  |  |  |  |  |  |
| energy from natural gas | 19,34059468 | MJ | Feedstock energy |  |  |  |  |  |  |
| energy from wood | 0,794437702 | MJ | Feedstock energy |  |  |  |  |  |  |
| energy from sulphur | 0,000292007 | MJ | Feedstock energy |  |  |  |  |  |  |
| energy from biomass | 8,29275E-10 | MJ | Feedstock energy |  |  |  |  |  |  |
| baryte | 0,295096671 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bauxite | 2361,028033 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NaCl | 2794,315108 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| calcium sulphate | 2,620459415 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chalk | 4,3422E-22 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| clay minerals | 13,87902521 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| feldspar | 5,76614E-28 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ferromanganese | 2,475957288 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fluorspar | 32,12971128 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iron (in ore) | 2792,552514 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lead (in ore) | 3,003811347 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| limestone | 1288,539232 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nickel (in ore) | 7,347E-06 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rutile | 6,23284E-22 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sand | 130,6822791 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zinc (in ore) | 0,112943307 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate (as P2O5) | 0,316899135 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphur (elemental) | 65,14740039 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dolomite | 33,28627516 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chromium (in ore) | 5,234014567 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oxygen | 77,83502367 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrogen | 67008,92874 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| air | 174246,1415 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bentonite | 28,2254008 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gravel | 10,04525289 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| olivine | 25,54258973 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| shale | 7,418520603 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| granite | 26,90731258 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KCl | 1,004570072 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphur (bonded) | 28,18682421 | mg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| water (surface, for cooling) | 138837,6529 | mg | water for cooling |  |  |  |  |  |  |
| water (sea, for cooling) | 18616251,18 | mg | water for cooling |  |  |  |  |  |  |
| water (cooling) | 51320311,8 | mg | water for cooling |  |  |  |  |  |  |
| water (well, for cooling) | 2197,740894 | mg | water for cooling |  |  |  |  |  |  |
| water (drinking, for process.) | 2372858,044 | mg | water for processing |  |  |  |  |  |  |
| water (surface, for process.) | 2900,673096 | mg | water for processing |  |  |  |  |  |  |
| water (sea, for processing) | 102106,065 | mg | water for processing |  |  |  |  |  |  |
| water (process) | 1016418,932 | mg | water for processing |  |  |  |  |  |  |
| water (well, for processing) | 42,2720646 | mg | water for processing |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buque gran calado C | 23415 | kgkm | transporte marítimo Singapur - Hong Kong - LA - Manzanillo (Mex) - Buena Ventura - Guayaquil |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust | 6510,19548 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| CO | 1029,082964 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 2137638,277 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| SOx | 15887,82232 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 11930,01675 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 0,031940467 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 795,6496947 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| methane | 12373,92962 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 251,8961145 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| HF | 14,43818363 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| metals | 1,831736506 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| dust | 1360,291871 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 1102,869458 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 2011918,999 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx | 10999,25789 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 15101,22074 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 0,031180156 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 981,054967 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 6964,695836 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 1,243943946 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| HF | 0,042043862 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 3,741781207 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| metals | 7,272733938 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| mercaptans | 0,000382658 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| dust | 12,6092475 | mg | From transport operations |  |  |  |  |  |  |
| CO | 146,8133358 | mg | From transport operations |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 18333,33754 | mg | From transport operations |  |  |  |  |  |  |
| SOx | 112,2805817 | mg | From transport operations |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 193,347378 | mg | From transport operations |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 54,01698562 | mg | From transport operations |  |  |  |  |  |  |
| dust | 36,10646311 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CO | 67,20711883 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 19102,61323 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| SOx | 70,03992515 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 117,4373896 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 0,000855757 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 1337,5586 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| methane | 651,600388 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 1,596131258 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 0,963900557 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Cl2 | 0,30089579 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| HF | 0,026514831 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,000886346 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| metals | 0,04155181 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 0,024823932 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| mercaptans | 0,020870764 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 0,006392647 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 3,283890185 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 3,47911E-28 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| organic substances | 0,71378954 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CFC (soft) | 0,08138432 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| aldehydes | 0,002817185 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| HCN | 2,13051E-27 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| H2SO4 | 1,07548E-06 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| H2 | 77,78643069 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,392589441 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 0,00133679 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CS2 | 6,30971E-05 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dichloroethane | 1,15744E-07 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| vinyl chloride | 7,47552E-08 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | -173496,5398 | mg | From biomass use |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 7,277367285 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 5,738956982 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| Acid as H+ | 1,379397796 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| dissolved solids | 20,17040475 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 8,856146754 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| NH4+ | 1,227260311 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| suspended solids | 125,9668778 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| phenol | 5,735686496 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 0,336534678 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 0,048246646 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,386821484 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 186,1271747 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 32,5410603 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Acid as H+ | 55,75749033 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| dissolved solids | 86,25795547 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 46,21908989 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| NH4+ | 8,944784101 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| suspended solids | 542,1154799 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| phenol | 1,049269108 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Al | 18,10919408 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| calcium ions | 0,552316145 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,060908875 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0,23964292 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,023081134 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,020607189 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Mg | 0,045380653 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Na | 251,1637453 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| K | 0,029710848 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,059585957 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,313633761 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 59,1029424 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| nitrate | 18,4452236 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 4,689842607 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| chromate | 3,6095E-05 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 1265,696867 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| cyanide | 0,20032852 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| fluoride ions | 0,899984366 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| sulphate | 56,45566589 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| carbonate | 31,5895678 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| P2O5 | 3,453026959 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| As | 6,09542E-05 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| vinyl chloride | 8,12509E-25 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| detergent/oil | 70,71521562 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Cl2 | 0,000340342 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 0,000212386 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| dissolved organics | 65,04592838 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| other organics | 1,464127707 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| sulphur/sulphide | 0,74417681 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mineral waste | 85109,62989 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| industrial waste | 659,4971355 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| slags/ash | 25474,4958 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| chemical waste (inert) | 0,240476937 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| chemical waste (regulated) | 6,86720035 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| unspecified | 0,278553364 | mg | From fuel production |  |  |  |  |  |  |
| slags/ash | 178,8074216 | mg | From fuel use |  |  |  |  |  |  |  |
| mineral waste | 7518,67795 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| industrial waste | 1774,161222 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| slags/ash | 1271,022882 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| chemical waste (inert) | 501,7803277 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| chemical waste (regulated) | 11235,78093 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| unspecified | 47945,80842 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| construction waste | 195,8937522 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| metal scrap | 2417,691673 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| waste in incineration | 287,1001586 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| waste to recycling | 10,21365076 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| paper/board packaging | 106,617279 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| plastics packaging | 1085,251802 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| wood packaging | 1789,936224 | mg | From process operations |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Producción de batería |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Transformaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Producción de batería |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de un proceso específico |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2004-03-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | planta que incluye oxidación de plomo |  |  |  |  |  |  |  |
| tomado de Kertes 1996, tomado de planta de Tudor en Suecia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción de batería (planta de batería) | 1 | kg | 100 % |  | Batería |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad Ecuador | 5,592 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calor diesel B250 | 0,162 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,0745 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,0745 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Producción de energía motor diesel S |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700037 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Diesel in generator production |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Tercer orden (incluyendo bienes de capital) |  |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2003-02-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, The Netherlands, MO |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH-ESU, Zurich, Switzerland |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | ETH-ESU 1996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tab. IV.13.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel in generator production (TJ in) , original German title: Diesel in Dieselaggregat Foerderung. |  |  |  |  |  |  |  |
| Total aggregated system inventory. This is a single results record of the similar unit process. Small differences can occur due to rounding. |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema | System model Oil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción de energía motor diesel S | 1 | TJ | 100 % |  | Mechanical ETH |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baryte | 112 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bauxite | 9,09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bentonite | 9,95 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lead (in ore) | 1,1 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chromium (in ore) | 0,927 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iron (in ore) | 232 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marl | 184 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gravel | 2310 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cobalt (in ore) | 0,0000744 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| copper (in ore) | 4,49 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| manganese (in ore) | 0,52 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| molybdene (in ore) | 0,0000151 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nickel (in ore) | 0,415 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| palladium (in ore) | 0,00000246 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| platinum (in ore) | 0,00000282 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rhenium (in ore) | 0,00000251 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rhodium (in ore) | 0,00000263 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sand | 43,5 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| silver (in ore) | 0,0807 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rock salt | 30,8 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| clay | 33,6 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| turbine water ETH | 10700 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| water | 198000 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zinc (in ore) | 0,0377 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tin (in ore) | 0,0449 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| petroleum gas ETH | 1750 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane (kg) ETH | 4,31 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wood (dry matter) ETH | 0,015 | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reservoir content ETH | 44,4 | m3y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| potential energy water ETH | 0,00204 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lignite ETH | 440 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal ETH | 581 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas ETH | 75,1 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil ETH | 25,6 | ton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (in ore) ETH | 0,03 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acetaldehyde | 0,0017 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acetone | 0,00177 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acrolein | 0,0000299 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 0,02628 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| aldehydes | 0,000024 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkanes | 0,50949 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkenes | 0,002863 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 0,0013673 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0,00094 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 0,01690366 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 0,0003904 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzo(a)pyrene | 0,00012565 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be | 0,00000426 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzaldehyde | 0,0000156 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 0,24052 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Br | 0,00178783 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| butane | 1,94334 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| butene | 0,0632 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-116 | 0,0000988 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca | 0,03876 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0,0010856 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-14 | 0,000889 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 152,304 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanides | 6,92E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cobalt | 0,001189 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 679,05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 85160 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 0,0008894 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,006963 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloromethane | 0,00000337 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-21 | 0,0048 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acetic acid | 0,00694 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethane | 0,48665 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethanol | 0,00328619 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethene | 0,6507 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethyne | 0,000201 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethylbenzene | 0,04799 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloroethane | 0,0000717 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 0,03695 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formaldehyde | 0,00812399 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALON-1301 | 0,00994 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 0,01342 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 0,31615 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| He | 1,771 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| heptane | 0,461 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hexachlorobenzene | 4,7E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hexane | 0,968 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF | 0,04113 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,00017888 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,00079408 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | 0,04283 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La | 0,000011471 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methanol | 0,00468 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg | 0,00934 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 0,010854 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo | 0,000613199 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTBE | 0,000102 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2 | 0,0215 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 11,4712 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | 0,0315071 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 0,007442 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,02739 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| non methane VOC | 265,53 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (as NO2) | 1227,432 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-tot | 0,0011506 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,0002903 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (PM10) mobile | 1,14 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (coarse) process | 2,87 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (PM10) stationary | 175 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,007284 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentachlorobenzene | 1,26E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentachlorophenol | 2,03E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentane | 2,44552 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenol | 0,00000909 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propane | 1,92251 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propene | 0,095068 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acrolein | 0,0000156 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| propionic acid | 0,0000505 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pt | 0,00000594 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-11 | 0,00000952 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-114 | 0,000251 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-12 | 0,00000205 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CFC-13 | 0,00000128 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HFC-134a | 5,68E-17 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCFC-22 | 0,00000227 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 2,43732E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sc | 0,000003874 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se | 0,0012478 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 0,08609 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn | 0,000010534 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 237,7 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr | 0,0003954 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dioxin (TEQ) | 868 | ng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tetrachloromethane | 0,0000175 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th | 0,000007234 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | 0,0010907 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tl | 2,7671E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 0,28482 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trichloromethane | 0,00000189 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | 0,000007944 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 0,0930309 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vinyl chloride | 0,0000117 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xylene | 0,21106 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,04927 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr | 0,00000325 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acenaphthylene | 0,000162 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkanes | 0,1665 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alkenes | 0,0154 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3 (as N) | 2,136 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOX | 0,00523 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 0,7674 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| baryte | 22,2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 0,17 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| di(2-ethylhexyl)phthalate | 1,27E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 0,1904 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-trichloroethane | 0,00000124 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chlorobenzenes | 4,92E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloroethane | 0,0000369 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hexachloroethane | 8,19E-10 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOCL | 0,004883 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chlorinated solvents (unspec.) | 0,0000259 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dichloromethane | 0,0102 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCl- | 0,004883 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tetrachloroethene | 9,73E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tetrachloromethane | 0,000000149 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trichloroethene | 0,00000615 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trichloromethane | 0,0000226 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 719 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 4,87 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanide | 0,00622 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dibutyl p-phthalate | 1,64E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dimethyl p-phthalate | 0,000000103 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC | 0,001108 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethyl benzene | 0,03082 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fats/oils | 23,622 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fatty acids as C | 6,503 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VOC as C | 0,4497 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fluoride ions | 0,1814 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formaldehyde | 0,00000199 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dissolved substances | 0,3888 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| glutaraldehyde | 0,00274 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 1,03191 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 0,0000215 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0,003044 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 3,328 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Be | 0,00000106 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,011384 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 0,0444 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0,002686 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs | 0,001282 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| calcium ions | 50,5 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (III) | 0,02133 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (VI) | 0,00000121 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 1,513 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,1282 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K | 6,66 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co | 0,00187 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,00748 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg | 2,935 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 0,0966 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo | 0,004074 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | 432,3 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,00866 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,00002689 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru | 0,01282 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se | 0,005804 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag | 0,000786 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si | 0,0114 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr | 7,793 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti | 0,0566 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 0,005944 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W | 0,0000279 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,04554 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn | 0,00000588 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,00678 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTBE | 0,00000835 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrate | 1,039 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrite | 0,0012658 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,01677 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenols | 0,1589 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate | 0,07454 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P-compounds | 0,000625 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| acids (unspecified) | 0,000852 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| salts | 1,59 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 0,000306 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 2,83 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N organically bound | 0,46 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphate | 33,62 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphide | 0,0419 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO3 | 0,00375 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOC | 24,69 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 0,1393 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tributyltin | 0,00113 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| triethylene glycol | 0,001108 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| undissolved substances | 68,88 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vinyl chloride | 2,76E-08 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| xylene | 0,1205 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al (ind.) | 1,47 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As (ind.) | 0,000589 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C (ind.) | 4,57 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca (ind.) | 5,89 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd (ind.) | 0,0000274 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co (ind.) | 0,000035 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr (ind.) | 0,00736 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu (ind.) | 0,000175 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe (ind.) | 2,95 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg (ind.) | 0,0000048 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn (ind.) | 0,0589 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 0,00136 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni (ind.) | 0,000262 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil biodegradable | 0,000228 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oil (ind.) | 1,11 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphor (ind.) | 0,0753 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb (ind.) | 0,000797 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S (ind.) | 0,885 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn (ind.) | 0,0238 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste heat to air | 1,24673 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn222 (long term) to air | 1630000 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag110m to air | 0,0000124 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am241 to air | 0,000231 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beta radiation (unspecified) to air | 0,00000163 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ar41 to air | 26,9 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba140 to air | 0,0000489 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 to air | 18,6 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce141 to air | 0,00000115 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce144 to air | 0,00246 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm (alpha) to air | 0,000367 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm242 to air | 1,22E-09 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm244 to air | 1,11E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co57 to air | 2,13E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co58 to air | 0,000352 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co60 to air | 0,000524 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr51 to air | 0,0000436 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs134 to air | 0,00879 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs137 to air | 0,017 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radio active noble gases to air | 1,71 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe59 to air | 0,000000482 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 to air | 192 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I129 to air | 0,0661 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I131 to air | 0,00749 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I133 to air | 0,0041 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I135 to air | 0,00614 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K40 to air | 0,0365 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr85 to air | 1140000 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr85m to air | 1,4 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr87 to air | 0,616 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr88 to air | 53,6 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kr89 to air | 0,438 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La140 to air | 0,0000307 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn54 to air | 0,0000126 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb95 to air | 0,00000223 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np237 to air | 1,21E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa234m to air | 0,00735 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb210 to air | 0,2097 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pm147 to air | 0,00624 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po210 to air | 0,3157 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu alpha to air | 0,000734 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu238 to air | 2,75E-08 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu241 Beta to air | 0,0202 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra226 to air | 0,2631 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra228 to air | 0,0179 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn220 to air | 1,64 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rn222 to air | 17957 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru103 to air | 0,000000127 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru106 to air | 0,0734 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb124 to air | 0,00000341 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb125 to air | 0,000000446 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr89 to air | 0,000022 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr90 to air | 0,0121 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc99 to air | 0,000000514 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te123m to air | 0,0000553 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th228 to air | 0,0152 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th230 to air | 0,0817 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th232 to air | 0,00963 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th234 to air | 0,00735 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U alpha to air | 0,263 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U234 to air | 0,0881 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U235 to air | 0,00427 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U238 to air | 0,1144 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe131m to air | 2,84 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe133 to air | 817 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe133m to air | 0,41 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe135 to air | 140 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe135m to air | 14,2 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe137 to air | 0,351 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe138 to air | 3,86 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn65 to air | 0,0000543 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr95 to air | 0,000000806 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use (sea floor) II-III | 1780 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use (sea floor) II-IV | 184 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use II-III | 152 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use II-IV | 94,3 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use III-IV | 152 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| land use IV-IV | 0,553 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste heat to soil | 0,00012 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste heat to water | 0,011612 | TJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ag110m to water | 0,0845 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alpha radiation (unspecified) to water | 0,00001 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Am241 to water | 0,0305 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba140 to water | 0,000161 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 to water | 1,54 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd109 to water | 0,000000934 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce141 to water | 0,0000241 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce144 to water | 0,69700688 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cm (alpha) to water | 0,0404 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co57 to water | 0,000166 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co58 to water | 0,135 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Co60 to water | 6,752 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr51 to water | 0,00355 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs134 to water | 1,5576 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs136 to water | 0,000000866 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs137 to water | 14,3402 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe59 to water | 0,00000286 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 to water | 45620 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I129 to water | 4,4 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I131 to water | 0,00295 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I133 to water | 0,000739 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K40 to water | 0,112 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La140 to water | 0,0000335 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn54 to water | 1,03633 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo99 to water | 0,0000113 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na24 to water | 0,00497 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nb95 to water | 0,0000917 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Np237 to water | 0,00195 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radionuclides (mixed) to water | 0,0000661 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pa234m to water | 0,136 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb210 to water | 0,089 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Po210 to water | 0,089 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu alpha to water | 0,121 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pu241 beta to water | 3,01 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra224 to water | 64,2 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra226 to water | 689 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ra228 to water | 128,2 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru103 to water | 0,0000541 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ru106 to water | 7,34 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb122 to water | 0,000161 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb124 to water | 0,0219 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb125 to water | 0,00132 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fission and activation products (RA) to water | 0,091 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr89 to water | 0,000365 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr90 to water | 1,470135 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc99 to water | 0,771 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tc99m to water | 0,0000761 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te123m to water | 0,00000681 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Te132 to water | 0,00000279 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th228 to water | 256,4 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th232 to water | 0,0208 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th230 to water | 21,3 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Th234 to water | 0,137 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U238 to water | 0,461 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U alpha to water | 8,8953 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U234 to water | 0,182 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U235 to water | 0,271 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y90 to water | 0,0000187 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn65 to water | 0,0105 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr95 to water | 0,0624223 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | PVC B250 es |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | PVC powder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | Causalidad física |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No especificado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1997-01-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, the Netherlands, RS |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | ETH Zürich, Institut für Verfahrens- und Kältetechnik (IVUK), Switzerland. |  |  |  |  |  |
|  | EMPA, St. Gallen, Switzerland. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | BUWAL 250 (1996) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Part 1, table 11.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weighted average production (block, emulsion, suspension) of PolyVinylChloride in Europe according to APME. Data account for a total production of 2.2 Mt/yr in 14 companies. The average energy-use of the production processes including feedstock is 66.8 MJ/t (range 48-89) .Transports for imports of polymers into Switzerland are not included. |  |  |
| Editado para el transporte a Ecuador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación | In multi-output processes the allocation is generally based on the mass ratios of the main to the co-products. Usable wastes listed under solid emissions in the input/output table are not allocated any environmental burden. Environmental impacts from the treatment of production wastes listed in under solid emissions in the input/output table are not taken into account. |  |  |  |
| Descripción del sistema | Plastics B250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC B250 es | 1000 | kg | 100 % | PVC | Plastics\Thermoplasts |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas (feedstock) | 330 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil (feedstock) | 370 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iron (ore) | 0,4 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| limestone | 16 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bauxite | 0,22 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rock salt | 690 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sand, clay | 1,2 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| process and cooling water | 19 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lignite ETH | 63 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas (vol) | 400 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal ETH | 330 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil ETH | 130 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (in ore) | 17 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pot. energy hydropower | 840 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buque gran calado C | 21249100 | kgkm | transporte marítimo Zhanjiang (China) - Hong Kong - LA - Manazanillo - Buenaventura - Guayaquil |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust | 3900 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 2 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,02 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 7,3 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HALON-1301 | 0,037 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy halogenated | 0,00036 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| methane | 5700 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| non methane VOC | 14300 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 1940000 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 2700 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ammonia | 1,5 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF | 8,8 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N2O | 6,8 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 230 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx (as SO2) | 13000 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx (as NO2) | 16000 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,12 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0,014 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 0,05 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,85 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,034 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,27 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metals | 3 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl2 | 2 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 720 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 80 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 1100 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOX | 0,03 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suspended substances | 2400 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phenols | 1,1 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 1 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PAH's | 0,1 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy aromatic | 7,3 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy chloro | 10 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fats/oils | 50 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOC | 1000 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOC | 480 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4+ | 17 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nitrate | 10 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kjeldahl-N | 2,4 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N-tot | 3 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 1,3 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 40000 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cyanide | 0,04 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate | 38 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphate | 4300 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sulphide | 0,25 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| anorg. dissolved subst. | 610 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al | 640 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ba | 70 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 3,4 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0,042 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 6,5 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fe | 420 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 3,2 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 3,2 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,0017 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 6,5 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 200 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na | 2300 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| waste in incineration | 0,54 | kg | Production waste |  |  |  |  |  |  |
| waste bioactive landfill | 63 | kg | Production waste |  |  |  |  |  |  |
| mineral waste (mining) | 66 | kg | Production waste (mineral) |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to air | 1500000 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| radioactive substance to water | 14000 | kBq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Reciclaje de Plomo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Tratamiento de residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Reciclaje de Plomo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Datos de un proceso y empresa específicos |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación de tratamiento de residuos | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2004-03-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Tomado de Kertes 1996 (Tomado de Boliden Bergsoe Miljorapport 1993) |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reciclaje de Plomo | 1 | kg | Plomo I | Recycling | Todo el plomo es recilado |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plomo I | 0,5 | kg | 50% del plomo reciclado entra de nuevo al sistema de pruducto |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electricidad Ecuador | 0,875 | kWh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calor gas B250 | 1,954 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| particulates (unspecified) | 0,0169 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,00515 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0,0000305 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,0000576 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,000192 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 0,0000153 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 0,24 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 2,25 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 0,000364 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 0,000000184 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0,0000233 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 0,0952 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 0,0000763 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 0,00000508 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 0,00000678 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,0000305 | g |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Relleno Plásticos (excl. PVC) |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Tratamiento de residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700039 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Landfill on a modern landfill site |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1985-1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de procesos con salidas similares |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación de tratamiento de residuos | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1994-11-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, The Netherlands, MG |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | AOO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Landfill on a modern landfill site, 1% of all metals is expected to leach. From this 90% is expected to be filtered in the treatment for effluent water. These are rough estimates. |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relleno Plásticos (excl. PVC) | 1 | ton | Plastics | Landfill |  |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 400 | µg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Be | 20 | µg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 18,4 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Co | 1,05 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 79 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 420 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 60 | µg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Ag | 790 | µg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 7,29 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Mo | 6,32 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 13,3 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 289 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 6 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| V | 400 | µg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 1,64 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| final waste (inert) | 1000 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Relleno PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Tratamiento de residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Landfill on a modern landfill site |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1985-1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de procesos con salidas similares |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación de tratamiento de residuos | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1994-11-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, The Netherlands, MG |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | AOO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Landfill on a modern landfill site, 1% of all metals is expected to leach. From this 90% is expected to be filtered in the treatment for effluent water. These are rough estimates. |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relleno PVC | 1 | ton | PVC | Landfill |  |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As | 500 | µg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 100 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Co | 1 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 25 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Cu | 250 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Hg | 100 | µg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Mn | 25 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 10 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Pb | 500 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Sb | 10 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| V | 50 | mg | leaching, eff 90% |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| final waste (inert) | 1000 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Trailer I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Transporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | IDEMAT0106626600437 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Trailer I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2001-02-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | Transport NL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCA for the transport 1 tonne.km by a diesel driven trailer. Average data for the situation and technology in the Netherlands. in 1989. |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trailer I | 13,8 | tkm | 100 % |  | Road |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diesel I | 0,31 | kg | fuel consumption |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 0,001 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 0,021 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,974 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,0046 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,0037 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pentane | 0,00011 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| formaldehyde | 4,8E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| benzene | 5,3E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| toluene | 0,00013 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ethylbenzene | 3,2E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| naphthalene | 5,5E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr | 6E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd | 1,8E-09 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn | 0,00012 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soot | 0,0016 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occup. as rail/road area | 0,20148 | m2a | Bron: Lindeijer (waarde maal 13.8) |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Tratamiento de desechos desconocido |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Tratamiento de residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Unknown waste treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1985-1989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Tecnología media |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de procesos con salidas similares |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación de tratamiento de residuos | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1994-10-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | PRé Consultants, Amersfoort, The Netherlands |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | No source |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| This is an empty record. It is intended to accomodate missing waste treatment data. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de desechos desconocido | 1 | kg | Todos los tipos de residuo | Others |  |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Uso de batería 13 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Uso de batería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 2000-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | Causalidad física |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | Sustitución actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2004-03-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador | Angel Ramírez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| asignación de porcentaje del kilometraje necesario en la vida útil para recargar descargas de batería debido a consumidores con el motor parado y porcentaje de kilometraje necesario para transportar batería (asignación de porcentaje de masa). Vida útil de 1.5 años promedio de Valdez, equivalente a 22500 km a 15000 km/año |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso de batería 13 kg | 22500 | km | 100 % |  | Others |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auto (gasolina) I | 273,26 | km | Asignación |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Caucho E / B I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Styrene Butadiene Rubber (SBR) I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1995-08-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | PWMI report 4 PS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emissieregistratie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | process 1747 (1993) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kunststoffe (1980) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LCA for the production of SBR. Copolymer of Butadiene and Styrene with ratio 77/23, usually reinforced with carbonblack. |  |  |  |  |  |
| Editado para transporte a Ecuador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caucho E / B I | 1 | kg | 100 % | Plastics | Plastics\Rubbers |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polibutadieno I | 0,5775 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estireno I | 0,1725 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Negro de Humo I | 0,25 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buque gran calado C | 23415 | kgkm | transporte marítimo Singapur - Hong Kong - LA - Manzanillo (Mex) - Buenaventura - Guayaquil |  |  |
|  |  |  | (asunción que se trae de la misma parte que el PP) |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Estireno I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Styrene I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1995-09-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | PWMI report 4 PS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | table 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Component of polymers as ABS, PPE and PS. |  |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estireno I | 1 | kg | 100 % | Others | Chemicals |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal | 0,031 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil IDEMAT | 0,937 | kg | HHV=45MJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas | 1,008 | kg | HHV=54.1MJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (ore) | 0,00034 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energy (undef.) | 20,4 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iron (ore) | 0,0003 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| limestone | 0,0002 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| water | 2,9 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bauxite | 0,002 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NaCl | 0,012 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (SPM) | 0,003 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,0015 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 1,5 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx | 0,043 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 5E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 0,024 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 3E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | 2E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,022 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metals | 1E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 0,0025 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 5E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid as H+ | 1E-04 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 0,001 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4+ | 6E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 0,0002 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,0005 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| industrial waste | 0,0025 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mineral waste | 0,011 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| slag | 0,004 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chemical waste | 0,022 | kg | (non toxic) |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conv. to industrial area | 1,06E-05 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occup. as industrial area | 0,00557 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Gas Natural I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700052 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Natural gas I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1994-12-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | University of Technology Delft |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | No source |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Environmental Impact ..., NUEP, ERS-14-85,Nairobi 1985, EZ rapport |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Winning/delivery of natural gas Slochteren, LHV 38MJ/kg. |  |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gas Natural I | 0,833 | kg | 100 % | no definido | Fuels |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas | 0,833 | kg | 1 kg gas. |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas | 0,0073 | kg | (processing) |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 4,2E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 0,00174 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 1,1E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 1,67E-07 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conv. to industrial area | 6,9E-06 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Negro de Humo I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Carbonblack I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1995-09-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | Emissieregistratie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | process 1532 (1993) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | Environmental assessment for the production of carbon black in the Netherlands. Average data for 1993. |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Negro de Humo I | 1 | kg | 100 % | Others | Chemicals |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gas Natural I | 1,925 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 1,015 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,0005 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | 0,00354 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 9E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| soot | 0,0004 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO2 | 0,00275 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 0,00068 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kjeldahl-N | 5E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occup. as industrial area | 0,00557 | m2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conv. to industrial area | 1,5E-05 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Polibutadieno I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Material |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Polybutadiene I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 1990-1994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Europa, Occidental |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Promedio de todos los proveedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 1995-09-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro | Delft University of Technology |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica | PWMI report 4 PS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | table 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario | LCA for the production of Polybutadiene in Europe. Average data for 1992-1993. |  |  |  |  |  |
| Reglas de asignación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Polibutadieno I | 1 | kg | 100 % | Plastics | Plastics\Thermoplasts |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| coal | 0,083 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil IDEMAT | 0,959 | kg | HHV=45MJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| natural gas | 0,701 | kg | HHV=54.1MJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |
| energy from hydro power | 0,23 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uranium (ore) | 0,00058 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energy (undef.) | 15,3 | MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iron (ore) | 0,0004 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| limestone | 0,0002 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| water | 82,4 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bauxite | 0,003 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NaCl | 0,0064 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dust (SPM) | 0,0023 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO | 0,0014 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO2 | 1,3 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOx | 0,013 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S | 1E-06 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx | 0,013 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl | 8E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2 | 5E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,02 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metals | 5E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD | 0,002 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD | 4E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid as H+ | 0,00012 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| metallic ions | 0,0031 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH4+ | 8E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- | 0,001 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dissolved organics | 0,00018 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| crude oil | 0,0003 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CxHy | 0,0004 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| phosphate | 3E-05 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| industrial waste | 0,0025 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mineral waste | 0,011 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| slag | 0,004 | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| chemical waste | 0,022 | kg | (non toxic) |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Occup. as industrial area | 400 | cm2a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | Uso de batería 15.57 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de categoría | Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identidad del proceso | TESISARM07955700047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo | Sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre | Uso de batería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Período | 2000-2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geografía | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología | Datos mixtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Representatividad | Cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asignación para salidas múltiples | Causalidad física |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sustitución de asignación | Sustitución actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cut off rules | No aplicable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital goods | Segundo orden (material/energía incluyendo operaciones) |  |  |  |  |  |  |
| Límite con la naturaleza | Desconocido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha | 2004-03-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referencia Bibliográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de recopilación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comentario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| asignación de porcentaje del kilometraje necesario en la vida útil para recargar descargas de batería debido a consumidores con el motor parado y porcentaje de kilometraje necesario para transportar batería (asignación de porcentaje de masa). Vida útil de 1.5 años promedio de Valdez, equivalente a 22500 km a 15000 km/año |  |  |  |  |
| Reglas de asignación | Explicada en cuerpo de tesis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso de batería 15.57 kg | 22500 | km | 100 % |  | Others |  |  |  |  |  |
| Avoided products |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resources |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inputs from Technosphere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auto (gasolina) I | 326,8 | km | Asignación |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solid emissions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissions to soil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non material emission |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Waste to treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

APÉNDICE F

Resultado de Análisis de Inventario de Sistema de Producto de Batería con Caja de Polipropileno

| Sustancia | Flujo primario | Unidad | Total | Fases |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Materiales de Batería 13 kg | Uso de batería 13 kg | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| air | extracción de recurso | g | 209 | 209 | x |  | x |
| baryte | extracción de recurso | g | 2,65 | 0,00764 | x | 1,93 | 0,718 |
| bauxite | extracción de recurso | g | 9,57 | 3,17 | 6,42 | 0,0584 | -0,081 |
| bentonite | extracción de recurso | mg | 302 | 34,9 | x | 195 | 72,5 |
| calcium sulphate | extracción de recurso | mg | 3,14 | 3,14 | x | x | x |
| chalk | extracción de recurso | pg | 5E-13 | 5,21E-13 | x | x | x |
| chromium (in ore) | extracción de recurso | mg | 18,2 | 6,34 | x | 8,62 | 3,21 |
| clay | extracción de recurso | mg | 621 | 2,75 | x | 451 | 168 |
| clay minerals | extracción de recurso | mg | 16,7 | 16,7 | x | x | x |
| coal | extracción de recurso | oz | 37,6 | 74,7 | 0,192 | 0,0205 | -37,3 |
| coal ETH | extracción de recurso | g | 234 | 199 | x | 19,3 | 16 |
| cobalt (in ore) | extracción de recurso | ng | 462 | 1,24 | x | 336 | 125 |
| copper (in ore) | extracción de recurso | mg | 105 | 0,506 | x | 76,1 | 28,3 |
| crude oil | extracción de recurso | oz | 18,9 | 37,3 | x | 0,171 | -18,6 |
| crude oil (feedstock) | extracción de recurso | g | 222 | 222 | x | x | x |
| crude oil ETH | extracción de recurso | oz | 76,5 | 20,6 | x | 44,5 | 11,3 |
| crude oil IDEMAT | extracción de recurso | oz | 594 | 23,4 | 582 | x | -11,7 |
| dolomite | extracción de recurso | mg | 39,9 | 39,9 | 0 | x | x |
| energy (undef.) | extracción de recurso | MJ | 54,5 | 0,16 | 54,4 | x | x |
| energy from biomass | extracción de recurso | kJ | 74,3 | 74,3 | x | x | x |
| energy from coal | extracción de recurso | MJ | 15,3 | 15,3 | x | x | x |
| energy from hydro power | extracción de recurso | MJ | 17,4 | 33,7 | x | 0,0718 | -16,3 |
| energy from hydrogen | extracción de recurso | kJ | 142 | 142 | x | x | x |
| energy from lignite | extracción de recurso | kJ | 81 | 81 | x | x | x |
| energy from natural gas | extracción de recurso | MJ | 59,2 | 59,2 | x | x | x |
| energy from oil | extracción de recurso | MJ | 55,2 | 55,2 | x | x | x |
| energy from peat | extracción de recurso | kJ | 27,6 | 27,6 | x | x | x |
| energy from sulphur | extracción de recurso | J | 724 | 724 | x | x | x |
| energy from uranium | extracción de recurso | MJ | 21,7 | 31,6 | x | 0,00185 | -9,9 |
| energy from wood | extracción de recurso | kJ | 953 | 953 | x | x | x |
| energy recovered | extracción de recurso | MJ | -1,12 | -1,12 | x | x | x |
| feldspar | extracción de recurso | pg | 7E-19 | 6,92E-19 | x | x | x |
| ferromanganese | extracción de recurso | mg | 2,97 | 2,97 | x | x | x |
| fluorspar | extracción de recurso | mg | 38,6 | 38,6 | x | x | x |
| granite | extracción de recurso | mg | 32,3 | 32,3 | x | x | x |
| gravel | extracción de recurso | g | 18,7 | 0,206 | x | 13,5 | 5,03 |
| iron (in ore) | extracción de recurso | g | 12,7 | 3,38 | x | 6,76 | 2,52 |
| iron (ore) | extracción de recurso | g | 3,49 | 0,33 | 3,21 | x | -0,045 |
| KCl | extracción de recurso | mg | 1,21 | 1,21 | x | x | x |
| lead (in ore) | extracción de recurso | oz | 155 | 309 | x | 0,00019 | -155 |
| lignite ETH | extracción de recurso | g | 73,8 | 38,9 | x | 16,9 | 18 |
| limestone | extracción de recurso | g | 11,2 | 11,2 | x | x | -0,045 |
| manganese (in ore) | extracción de recurso | mg | 3,46 | 0,0169 | x | 2,51 | 0,935 |
| marl | extracción de recurso | g | 3,94 | 0,0193 | x | 2,86 | 1,07 |
| methane (kg) ETH | extracción de recurso | mg | 104 | 2 | x | 74,4 | 27,7 |
| molybdene (in ore) | extracción de recurso | ng | 95,2 | 0,269 | x | 69,1 | 25,8 |
| NaCl | extracción de recurso | g | 3,35 | 3,35 | x | x | x |
| natural gas | extracción de recurso | oz | 30,3 | 60,4 | x | 0,0554 | -30,2 |
| natural gas (feedstock) | extracción de recurso | l | 198 | 198 | x | x | x |
| natural gas (vol) | extracción de recurso | gal* | 339 | 63,4 | 275 | x | x |
| natural gas ETH | extracción de recurso | l | 1800 | 4,34 | x | 970 | 829 |
| nickel (in ore) | extracción de recurso | mg | 7,42 | 0,0362 | x | 5,38 | 2 |
| nitrogen | extracción de recurso | g | 80,4 | 80,4 | x | x | x |
| olivine | extracción de recurso | mg | 30,7 | 30,7 | x | x | x |
| oxygen | extracción de recurso | mg | 93,4 | 93,4 | x | x | x |
| palladium (in ore) | extracción de recurso | ng | 19,2 | 0,0738 | x | 14 | 5,2 |
| petroleum gas ETH | extracción de recurso | cu.in | 671 | 2,07 | x | 487 | 182 |
| phosphate (as P2O5) | extracción de recurso | µg | 380 | 380 | x | x | x |
| platinum (in ore) | extracción de recurso | ng | 22 | 0,0852 | x | 16 | 5,94 |
| pot. energy hydropower | extracción de recurso | MJ | 109 | 0,787 | x | 78,8 | 29,4 |
| potential energy water ETH | extracción de recurso | kJ | 24,2 | 1,44 | x | 16,6 | 6,18 |
| process and cooling water | extracción de recurso | cu.in | 696 | 696 | x | x | x |
| reservoir content ETH | extracción de recurso | cm3y | 527 | 31,4 | x | 361 | 135 |
| rhenium (in ore) | extracción de recurso | ng | 19 | 0,0717 | x | 13,8 | 5,13 |
| rhodium (in ore) | extracción de recurso | ng | 20,5 | 0,079 | x | 14,9 | 5,55 |
| rock salt | extracción de recurso | g | 415 | 415 | x | 0,149 | 0,0554 |
| rutile | extracción de recurso | pg | 7E-13 | 7,48E-13 | x | x | x |
| sand | extracción de recurso | g | 5,88 | 0,173 | x | 4,16 | 1,55 |
| sand, clay | extracción de recurso | mg | 720 | 720 | x | x | x |
| shale | extracción de recurso | mg | 8,9 | 8,9 | x | x | x |
| silver (in ore) | extracción de recurso | µg | 507 | 1,56 | x | 368 | 137 |
| SO2 secondary | extracción de recurso | g | 384 | 384 | x | x | x |
| sulphur (bonded) | extracción de recurso | mg | 33,8 | 33,8 | x | x | x |
| sulphur (elemental) | extracción de recurso | mg | 78,2 | 78,2 | x | x | x |
| tin (in ore) | extracción de recurso | µg | 282 | 0,87 | x | 205 | 76,3 |
| turbine water ETH | extracción de recurso | l | 127 | 7,57 | x | 87,1 | 32,5 |
| unspecified energy | extracción de recurso | MJ | 1,38 | 1,9 | x | x | -0,52 |
| uranium (in ore) | extracción de recurso | mg | 12,3 | 10,3 | x | 0,905 | 1,13 |
| uranium (in ore) ETH | extracción de recurso | µg | 360 | 22 | x | 246 | 91,7 |
| water | extracción de recurso | oz | 173 | 81,7 | 31,1 | 45,3 | 14,5 |
| water (cooling) | extracción de recurso | kg | 61,6 | 61,6 | x | x | x |
| water (drinking, for process.) | extracción de recurso | kg | 2,85 | 2,85 | x | x | x |
| water (process) | extracción de recurso | kg | 1,22 | 1,22 | x | x | x |
| water (sea, for cooling) | extracción de recurso | kg | 22,3 | 22,3 | x | x | x |
| water (sea, for processing) | extracción de recurso | g | 123 | 123 | x | x | x |
| water (surface, for cooling) | extracción de recurso | g | 167 | 167 | x | x | x |
| water (surface, for process.) | extracción de recurso | g | 3,48 | 3,48 | x | x | x |
| water (well, for cooling) | extracción de recurso | g | 2,64 | 2,64 | x | x | x |
| water (well, for processing) | extracción de recurso | mg | 50,7 | 50,7 | x | x | x |
| wood | extracción de recurso | mg | 227 | 5,67 | x | 98,3 | 123 |
| wood (dry matter) ETH | extracción de recurso | mg | 190 | 3,72 | x | 135 | 50,5 |
| zinc (in ore) | extracción de recurso | µg | 385 | 137 | x | 181 | 67,3 |
| 1,2-dichloroethane | emision al aire | pg | 139 | 139 | x | x | x |
| acetaldehyde | emision al aire | µg | 14,9 | 0,536 | x | 10,5 | 3,91 |
| acetic acid | emision al aire | µg | 79,3 | 2,48 | x | 55,9 | 20,8 |
| acetone | emision al aire | µg | 15,2 | 0,535 | x | 10,7 | 3,99 |
| acrolein | emision al aire | ng | 283 | 0,804 | x | 205 | 76,5 |
| Al | emision al aire | µg | 366 | 18,4 | x | 253 | 94,4 |
| aldehydes | emision al aire | mg | 14,2 | 19,5 | x | 0,000197 | -5,33 |
| alkanes | emision al aire | mg | 3,23 | 0,0134 | x | 2,34 | 0,873 |
| alkenes | emision al aire | µg | 34,3 | 1,63 | x | 23,8 | 8,88 |
| ammonia | emision al aire | mg | 12,4 | 10,7 | x | 3,1 | -1,42 |
| As | emision al aire | µg | 140 | 0,102 | x | 5,74 | 134 |
| B | emision al aire | µg | 205 | 12,6 | x | 140 | 52,4 |
| Ba | emision al aire | µg | 5,26 | 0,291 | x | 3,62 | 1,35 |
| Be | emision al aire | ng | 58,7 | 3,26 | x | 40,4 | 15,1 |
| benzaldehyde | emision al aire | ng | 96,9 | 0,276 | x | 70,4 | 26,2 |
| benzene | emision al aire | mg | 83,6 | 111 | x | 17,2 | -44,2 |
| benzo(a)pyrene | emision al aire | µg | 1,52 | 0,00473 | x | 1,1 | 0,41 |
| Br | emision al aire | µg | 21,7 | 1,31 | x | 14,9 | 5,54 |
| butane | emision al aire | mg | 25,1 | 0,0737 | x | 18,3 | 6,8 |
| butene | emision al aire | µg | 514 | 1,92 | x | 373 | 139 |
| Ca | emision al aire | µg | 692 | 20,4 | x | 489 | 182 |
| Cd | emision al aire | µg | 630 | 31,3 | x | 246 | 352 |
| CFC-11 | emision al aire | ng | 114 | 6,97 | x | 78,1 | 29,1 |
| CFC-114 | emision al aire | µg | 3,01 | 0,184 | x | 2,06 | 0,768 |
| CFC-116 | emision al aire | ng | 880 | 9,48 | x | 634 | 236 |
| CFC-12 | emision al aire | ng | 24,6 | 1,5 | x | 16,8 | 6,26 |
| CFC-13 | emision al aire | ng | 15,4 | 0,941 | x | 10,5 | 3,92 |
| CFC-14 | emision al aire | µg | 7,92 | 0,0854 | x | 5,71 | 2,13 |
| CFC (soft) | emision al aire | µg | 97,7 | 97,7 | x | x | x |
| Cl2 | emision al aire | mg | 1,56 | 1,56 | x | x | x |
| CO | emision al aire | oz | 56,7 | 0,662 | 56 | 0,224 | -0,142 |
| CO2 | emision al aire | kg | 83,1 | 23,3 | 59 | 5,94 | -5,14 |
| cobalt | emision al aire | µg | 10,1 | 0,16 | x | 7,21 | 2,69 |
| Cr | emision al aire | µg | 22,2 | 12,5 | x | 11,6 | -1,86 |
| CS2 | emision al aire | ng | 75,7 | 75,7 | x | x | x |
| Cu | emision al aire | µg | 557 | 0,484 | x | 44,8 | 512 |
| CxHy | emision al aire | g | 61,7 | 20,2 | 48,4 | 0,00434 | -6,99 |
| CxHy aromatic | emision al aire | mg | 47,4 | 8,8 | x | 25,9 | 12,7 |
| CxHy chloro | emision al aire | mg | 432 | 432 | x | 2,36E-05 | 2,95E-05 |
| CxHy halogenated | emision al aire | ng | 216 | 216 | x | x | x |
| cyanides | emision al aire | µg | 2,71 | 0,00957 | x | 1,97 | 0,733 |
| dichloroethane | emision al aire | ng | 783 | 21,5 | x | 555 | 207 |
| dichloromethane | emision al aire | µg | 4,76 | 4,72 | x | 0,0308 | 0,0115 |
| dioxin (TEQ) | emision al aire | pg | 29 | 0,15 | x | 21 | 7,82 |
| dust | emision al aire | g | 14,1 | 11,9 | x | 1,57 | 0,609 |
| dust (coarse) process | emision al aire | mg | 84,9 | 0,708 | x | 61,3 | 22,8 |
| dust (PM10) mobile | emision al aire | mg | 8,47 | 0,0527 | x | 6,13 | 2,28 |
| dust (PM10) stationary | emision al aire | mg | 1090 | 3,07 | x | 790 | 294 |
| dust (SPM) | emision al aire | g | 7,92 | 5,11 | 4,81 | 0,00728 | -2,01 |
| ethane | emision al aire | mg | 221 | 0,584 | x | 161 | 59,9 |
| ethanol | emision al aire | µg | 28,9 | 1,07 | x | 20,3 | 7,56 |
| ethene | emision al aire | mg | 7,99 | 0,0361 | x | 5,8 | 2,16 |
| ethylbenzene | emision al aire | mg | 33,3 | 65,9 | x | 0,226 | -32,9 |
| ethyne | emision al aire | µg | 5,81 | 0,128 | x | 4,14 | 1,54 |
| F2 | emision al aire | µg | 29,8 | 29,8 | x | x | x |
| Fe | emision al aire | µg | 815 | 13,7 | x | 584 | 218 |
| formaldehyde | emision al aire | mg | 49,5 | 98,9 | x | 0,0647 | -49,4 |
| H2 | emision al aire | mg | 154 | 93,3 | 61 | x | x |
| H2S | emision al aire | mg | 75,4 | 1,97 | 52,9 | 14,9 | 5,57 |
| H2SO4 | emision al aire | ng | 1,29 | 1,29 | x | x | x |
| HALON-1301 | emision al aire | µg | 461 | 26,9 | x | 319 | 115 |
| HCFC-21 | emision al aire | µg | 69,8 | 7 | x | 45,7 | 17 |
| HCFC-22 | emision al aire | ng | 27,2 | 1,65 | x | 18,6 | 6,94 |
| HCl | emision al aire | mg | 525 | 448 | 16 | 41,6 | 19,7 |
| HCN | emision al aire | pg | 3E-18 | 2,56E-18 | x | x | x |
| He | emision al aire | mg | 11,1 | 0,0343 | x | 8,08 | 3,01 |
| heptane | emision al aire | mg | 2,9 | 0,00894 | x | 2,1 | 0,784 |
| hexachlorobenzene | emision al aire | pg | 40,3 | 1,2 | x | 28,5 | 10,6 |
| hexane | emision al aire | mg | 6,08 | 0,0188 | x | 4,42 | 1,65 |
| HF | emision al aire | mg | 29,3 | 22,8 | x | 4,27 | 2,21 |
| HFC-134a | emision al aire | pg | -8E-05 | -2,07E-07 | x | -5,82E-05 | -2,17E-05 |
| Hg | emision al aire | µg | 551 | 493 | x | 20,5 | 37,9 |
| I | emision al aire | µg | 9,64 | 0,583 | x | 6,6 | 2,46 |
| K | emision al aire | mg | 1,64 | 0,00731 | x | 1,19 | 0,443 |
| La | emision al aire | ng | 160 | 8,35 | x | 111 | 41,3 |
| mercaptans | emision al aire | µg | 25,5 | 25,5 | x | x | x |
| metals | emision al aire | mg | 166 | 16 | x | 108 | 41,6 |
| methane | emision al aire | g | 43,3 | 27,5 | x | 9,61 | 6,2 |
| methanol | emision al aire | µg | 38,2 | 1,15 | x | 27 | 10,1 |
| Mg | emision al aire | µg | 146 | 6,6 | x | 102 | 38 |
| Mn | emision al aire | µg | 1330 | 33,9 | x | 945 | 355 |
| Mo | emision al aire | µg | 4,52 | 0,0595 | x | 3,25 | 1,21 |
| MTBE | emision al aire | ng | 666 | 3,89 | x | 482 | 180 |
| N2 | emision al aire | mg | 291 | 0,767 | x | 212 | 78,8 |
| N2O | emision al aire | g | 11,2 | 0,0317 | 10,9 | 0,165 | 0,0627 |
| Na | emision al aire | µg | 243 | 3,78 | x | 174 | 64,8 |
| naphthalene | emision al aire | mg | 5,67 | 11,3 | x | x | -5,67 |
| Ni | emision al aire | mg | 26 | 0,951 | x | 18,3 | 6,82 |
| NO2 | emision al aire | g | 13,6 | 27,1 | x | 0,0485 | -13,5 |
| non methane VOC | emision al aire | g | 24,2 | 8,75 | x | 11,4 | 4,07 |
| NOx | emision al aire | g | 474 | 94,3 | 404 | x | -25 |
| NOx (as NO2) | emision al aire | g | 38,7 | 10,4 | x | 20,8 | 7,61 |
| organic substances | emision al aire | µg | 857 | 857 | x | x | x |
| P-tot | emision al aire | µg | 11,1 | 0,27 | x | 7,87 | 2,93 |
| PAH's | emision al aire | µg | 280 | 13 | x | 81,3 | 185 |
| particulates (unspecified) | emision al aire | mg | 145 | x | x | x | 145 |
| Pb | emision al aire | mg | 1020 | 4,6 | x | 971 | 45,1 |
| pentachlorobenzene | emision al aire | pg | 108 | 3,2 | x | 76,4 | 28,5 |
| pentachlorophenol | emision al aire | pg | 17,4 | 0,518 | x | 12,3 | 4,59 |
| pentane | emision al aire | mg | 129 | 227 | x | 11,3 | -109 |
| phenol | emision al aire | ng | 106 | 1,78 | x | 76,1 | 28,4 |
| propane | emision al aire | mg | 69,8 | 0,19 | x | 50,7 | 18,9 |
| propene | emision al aire | µg | 622 | 2,18 | x | 452 | 168 |
| propionic acid | emision al aire | µg | 2,88 | 0,0462 | x | 2,07 | 0,77 |
| Pt | emision al aire | ng | 38,7 | 0,225 | x | 28,1 | 10,5 |
| Sb | emision al aire | ng | 282 | 16 | x | 194 | 72,1 |
| Sc | emision al aire | ng | 55,1 | 2,78 | x | 38,1 | 14,2 |
| Se | emision al aire | µg | 31,2 | 0,248 | x | 22,6 | 8,41 |
| Si | emision al aire | µg | 1100 | 62,9 | x | 756 | 282 |
| Sn | emision al aire | ng | 116 | 5,85 | x | 80,6 | 30 |
| SO2 | emision al aire | g | 230 | 357 | 25,6 | x | -153 |
| soot | emision al aire | g | 15 | 22,3 | 3,83 | 0,00786 | -11,2 |
| SOx | emision al aire | g | 55 | 77,3 | x | 0,0981 | -22,4 |
| SOx (as SO2) | emision al aire | g | 76,4 | 22,3 | x | 39 | 15 |
| Sr | emision al aire | µg | 5,47 | 0,303 | x | 3,76 | 1,4 |
| tetrachloromethane | emision al aire | ng | 975 | 788 | x | 136 | 50,7 |
| Th | emision al aire | ng | 97,2 | 5,35 | x | 66,9 | 24,9 |
| Ti | emision al aire | µg | 14,8 | 0,807 | x | 10,2 | 3,79 |
| Tl | emision al aire | ng | 36,8 | 2,08 | x | 25,3 | 9,42 |
| toluene | emision al aire | mg | 136 | 268 | x | 1,32 | -133 |
| trichloromethane | emision al aire | ng | 20,7 | 0,569 | x | 14,6 | 5,45 |
| U | emision al aire | ng | 102 | 5,94 | x | 70,3 | 26,2 |
| V | emision al aire | µg | 662 | 5,64 | x | 478 | 178 |
| vinyl chloride | emision al aire | ng | 128 | 3,59 | x | 90,4 | 33,7 |
| VOC | emision al aire | g | 227 | 0,0107 | 227 | x | -0,00536 |
| xylene | emision al aire | µg | 1380 | 10,3 | x | 998 | 372 |
| Zn | emision al aire | mg | 128 | 247 | x | 1,94 | -121 |
| Zr | emision al aire | ng | 121 | 0,597 | x | 87,9 | 32,8 |
| 1,1,1-trichloroethane | emisión al agua | ng | 8,28 | 0,0723 | x | 5,98 | 2,23 |
| acenaphthylene | emisión al agua | µg | 2,81 | 0,1 | x | 1,98 | 0,737 |
| Acid as H+ | emisión al agua | mg | 68,6 | 68,6 | x | x | x |
| acids (unspecified) | emisión al agua | µg | 30,8 | 0,178 | x | 22,3 | 8,3 |
| Ag | emisión al agua | µg | 6,4 | 0,0169 | x | 3,96 | 2,42 |
| Al | emisión al agua | mg | 467 | 407 | x | 32,9 | 26,5 |
| alkanes | emisión al agua | µg | 1250 | 3,77 | x | 909 | 339 |
| alkenes | emisión al agua | µg | 115 | 0,348 | x | 83,9 | 31,3 |
| anorg. dissolved subst. | emisión al agua | g | 31,2 | 0,734 | x | 22,2 | 8,22 |
| AOX | emisión al agua | µg | 325 | 21,4 | x | 223 | 80,1 |
| As | emisión al agua | µg | 971 | 784 | x | 116 | 71,8 |
| B | emisión al agua | µg | 310 | 1,55 | x | 225 | 83,7 |
| Ba | emisión al agua | mg | 265 | 44,5 | x | 161 | 59,3 |
| baryte | emisión al agua | mg | 540 | 1,48 | x | 392 | 146 |
| Be | emisión al agua | ng | 36,9 | 0,784 | x | 8,82 | 27,3 |
| benzene | emisión al agua | µg | 1280 | 3,84 | x | 927 | 345 |
| BOD | emisión al agua | mg | 265 | 100 | 160 | 4,73 | -0,682 |
| calcium ions | emisión al agua | mg | 459 | 37,9 | x | 307 | 114 |
| carbonate | emisión al agua | mg | 37,9 | 37,9 | x | x | x |
| Cd | emisión al agua | µg | 256 | 26,6 | x | 75,9 | 154 |
| chlorinated solvents (unspec.) | emisión al agua | ng | 1030 | 3,21 | x | 750 | 280 |
| chlorobenzenes | emisión al agua | pg | 64,5 | 0,296 | x | 46,8 | 17,4 |
| chromate | emisión al agua | ng | 43,3 | 43,3 | x | x | x |
| Cl- | emisión al agua | g | 73,8 | 26,9 | 0,321 | 34,2 | 12,4 |
| Cl2 | emisión al agua | ng | 408 | 408 | x | x | x |
| Co | emisión al agua | µg | 43,8 | 0,93 | x | 29,9 | 13 |
| COD | emisión al agua | mg | 2480 | 908 | 642 | 85,1 | 843 |
| Cr | emisión al agua | mg | 5,1 | 3,92 | x | 0,649 | 0,531 |
| Cr (III) | emisión al agua | µg | 444 | 5,63 | x | 320 | 119 |
| Cr (VI) | emisión al agua | ng | 15,2 | 0,92 | x | 10,4 | 3,88 |
| crude oil | emisión al agua | mg | 57,8 | 79,5 | x | x | -21,7 |
| Cs | emisión al agua | µg | 8,05 | 0,0249 | x | 5,85 | 2,18 |
| Cu | emisión al agua | mg | 3,16 | 2 | x | 0,274 | 0,883 |
| CxHy | emisión al agua | mg | 394 | 79,4 | 321 | 0,0314 | -6,41 |
| CxHy aromatic | emisión al agua | mg | 78,9 | 5,2 | x | 53,6 | 20,1 |
| CxHy chloro | emisión al agua | mg | 6,08 | 6 | x | 0,0504 | 0,0252 |
| cyanide | emisión al agua | µg | 640 | 268 | x | 273 | 99 |
| detergent/oil | emisión al agua | mg | 84,9 | 84,9 | x | x | x |
| di(2-ethylhexyl)phthalate | emisión al agua | pg | 98,6 | 1,53 | x | 70,7 | 26,4 |
| dibutyl p-phthalate | emisión al agua | pg | 285 | 10,2 | x | 200 | 74,7 |
| dichloroethane | emisión al agua | ng | 403 | 11,1 | x | 286 | 106 |
| dichloromethane | emisión al agua | µg | 237 | 0,651 | x | 172 | 64,1 |
| dimethyl p-phthalate | emisión al agua | ng | 1,79 | 0,0641 | x | 1,26 | 0,469 |
| dissolved organics | emisión al agua | mg | 78,1 | 78,1 | x | x | x |
| dissolved solids | emisión al agua | mg | 128 | 128 | x | x | x |
| dissolved substances | emisión al agua | g | 5,35 | 7,03 | x | 0,00613 | -1,69 |
| DOC | emisión al agua | mg | 625 | 600 | x | 13,5 | 11,9 |
| ethyl benzene | emisión al agua | µg | 194 | 0,598 | x | 141 | 52,4 |
| fats/oils | emisión al agua | mg | 220 | 30,6 | x | 138 | 51,5 |
| fatty acids as C | emisión al agua | mg | 45 | 0,137 | x | 32,7 | 12,2 |
| Fe | emisión al agua | mg | 307 | 255 | x | 21,7 | 30,9 |
| fluoride ions | emisión al agua | mg | 5,72 | 1,09 | x | 3,37 | 1,25 |
| formaldehyde | emisión al agua | ng | 14,2 | 0,122 | x | 10,3 | 3,83 |
| glutaraldehyde | emisión al agua | µg | 66,7 | 0,183 | x | 48,4 | 18 |
| H2 | emisión al agua | mg | 25,7 | 19,3 | 16 | x | -9,63 |
| H2S | emisión al agua | µg | 11,8 | 0,0477 | x | 8,57 | 3,19 |
| hexachloroethane | emisión al agua | pg | 8,95 | 0,246 | x | 6,34 | 2,36 |
| Hg | emisión al agua | µg | 37,6 | 28,8 | x | 4,04 | 4,74 |
| HOCL | emisión al agua | µg | 58,5 | 3,58 | x | 40 | 14,9 |
| I | emisión al agua | µg | 805 | 2,49 | x | 585 | 218 |
| K | emisión al agua | mg | 49,7 | 0,308 | x | 36 | 13,4 |
| Kjeldahl-N | emisión al agua | mg | 9,77 | 1,53 | x | 6,24 | 2 |
| metallic ions | emisión al agua | mg | 696 | 200 | 16 | 353 | 127 |
| Mg | emisión al agua | mg | 31,9 | 0,488 | x | 22,9 | 8,52 |
| Mn | emisión al agua | µg | 1000 | 12,6 | x | 703 | 286 |
| Mo | emisión al agua | µg | 75,1 | 1,7 | x | 47,9 | 25,4 |
| MTBE | emisión al agua | ng | 54,6 | 0,319 | x | 39,5 | 14,7 |
| N-tot | emisión al agua | mg | 106 | 9,11 | x | 72 | 24,7 |
| N organically bound | emisión al agua | mg | 2,87 | 0,00804 | x | 2,09 | 0,777 |
| Na | emisión al agua | g | 4,7 | 1,93 | x | 2,02 | 0,752 |
| NH3 | emisión al agua | mg | 160 | x | 160 | x | x |
| NH3 (as N) | emisión al agua | mg | 13,5 | 0,0432 | x | 9,83 | 3,66 |
| NH4+ | emisión al agua | mg | 105 | 23,4 | x | 60,5 | 20,8 |
| Ni | emisión al agua | mg | 2,76 | 2 | x | 0,343 | 0,419 |
| nitrate | emisión al agua | mg | 88,2 | 28,8 | x | 43,4 | 16 |
| nitrite | emisión al agua | µg | 14,8 | 0,867 | x | 10,2 | 3,79 |
| OCl- | emisión al agua | µg | 58,7 | 3,73 | x | 40 | 14,9 |
| oil | emisión al agua | g | 2,1 | 0,025 | x | 1,52 | 0,562 |
| other organics | emisión al agua | mg | 1,76 | 1,76 | x | x | x |
| P-compounds | emisión al agua | µg | 13,9 | 0,0392 | x | 10,1 | 3,77 |
| P2O5 | emisión al agua | mg | 4,14 | 4,14 | x | x | x |
| PAH's | emisión al agua | µg | 1190 | 72,6 | x | 823 | 296 |
| Pb | emisión al agua | mg | 972 | 2,08 | x | 969 | 1,53 |
| phenol | emisión al agua | mg | 8,14 | 8,14 | x | x | x |
| phenols | emisión al agua | mg | 13,3 | 0,799 | x | 9,11 | 3,37 |
| phosphate | emisión al agua | mg | 27,2 | 22,9 | x | 2,53 | 1,78 |
| Ru | emisión al agua | µg | 80,5 | 0,249 | x | 58,5 | 21,8 |
| salts | emisión al agua | mg | 20,3 | 1,15 | x | 13,9 | 5,19 |
| Sb | emisión al agua | mg | 3,14 | 8,1E-06 | x | 0,000441 | 3,14 |
| Se | emisión al agua | µg | 113 | 2,42 | x | 80,4 | 30 |
| Si | emisión al agua | µg | 263 | 0,865 | x | 191 | 71,2 |
| Sn | emisión al agua | ng | 70,3 | 4,26 | x | 48,1 | 17,9 |
| SO3 | emisión al agua | µg | 27,6 | 0,496 | x | 19,8 | 7,37 |
| Sr | emisión al agua | mg | 49,2 | 0,156 | x | 35,7 | 13,3 |
| sulphate | emisión al agua | g | 4,84 | 2,75 | x | 1,41 | 0,672 |
| sulphide | emisión al agua | mg | 2,83 | 0,18 | x | 1,95 | 0,701 |
| sulphur/sulphide | emisión al agua | µg | 893 | 893 | x | x | x |
| suspended solids | emisión al agua | mg | 802 | 802 | x | x | x |
| suspended substances | emisión al agua | g | 7,26 | 2,34 | x | 3,27 | 1,64 |
| tetrachloroethene | emisión al agua | pg | 1060 | 29,1 | x | 752 | 280 |
| tetrachloromethane | emisión al agua | ng | 1,62 | 0,0446 | x | 1,15 | 0,429 |
| Ti | emisión al agua | µg | 1270 | 28 | x | 904 | 337 |
| TOC | emisión al agua | mg | 1790 | 297 | x | 758 | 738 |
| toluene | emisión al agua | mg | 11,1 | 0,715 | x | 7,56 | 2,8 |
| tributyltin | emisión al agua | µg | 8,94 | 0,0344 | x | 6,49 | 2,42 |
| trichloroethene | emisión al agua | ng | 67,1 | 1,84 | x | 47,5 | 17,7 |
| trichloromethane | emisión al agua | ng | 246 | 6,77 | x | 175 | 65,1 |
| triethylene glycol | emisión al agua | mg | 18,5 | 0,0485 | x | 13,4 | 5 |
| undissolved substances | emisión al agua | g | 1,67 | 0,00464 | x | 1,21 | 0,452 |
| V | emisión al agua | µg | 145 | 2,53 | x | 81,5 | 60,8 |
| vinyl chloride | emisión al agua | pg | 301 | 8,29 | x | 214 | 79,6 |
| VOC as C | emisión al agua | mg | 2,82 | 0,00872 | x | 2,05 | 0,764 |
| W | emisión al agua | ng | 351 | 21,2 | x | 240 | 89,6 |
| waste water (vol) | emisión al agua | cm3 | 565 | 565 | x | x | x |
| xylene | emisión al agua | µg | 908 | 2,73 | x | 659 | 246 |
| Zn | emisión al agua | mg | 6,42 | 4,31 | x | 1,24 | 0,862 |
| chemical waste (inert) | residuo sólido | mg | 602 | 602 | x | x | x |
| chemical waste (regulated) | residuo sólido | g | 13,5 | 13,5 | x | x | x |
| construction waste | residuo sólido | mg | 235 | 235 | x | x | x |
| final waste (inert) | residuo sólido | oz | 63,5 | 0,0498 | x | x | 63,5 |
| industrial waste | residuo sólido | g | 2,92 | 2,92 | x | x | x |
| metal scrap | residuo sólido | g | 2,9 | 2,9 | x | x | x |
| mineral waste | residuo sólido | g | 113 | 111 | 2,25 | x | x |
| mineral waste (mining) | residuo sólido | g | 39,6 | 39,6 | x | x | x |
| paper/board packaging | residuo sólido | mg | 128 | 128 | x | x | x |
| plastics packaging | residuo sólido | g | 1,3 | 1,3 | x | x | x |
| produc. waste (not inert) | residuo sólido | mg | 553 | 761 | x | x | -208 |
| slag | residuo sólido | g | 432 | 862 | 0,802 | x | -431 |
| slags/ash | residuo sólido | g | 32,3 | 32,3 | x | x | x |
| unspecified | residuo sólido | g | 57,5 | 57,5 | x | x | x |
| waste bioactive landfill | residuo sólido | g | 37,8 | 37,8 | x | x | x |
| waste in incineration | residuo sólido | mg | 669 | 669 | x | x | x |
| waste to recycling | residuo sólido | mg | 12,3 | 12,3 | x | x | x |
| wood packaging | residuo sólido | g | 2,15 | 2,15 | x | x | x |
| Al (ind.) | emisión al suelo | mg | 34,1 | 0,0937 | x | 24,8 | 9,22 |
| As (ind.) | emisión al suelo | µg | 13,6 | 0,0375 | x | 9,91 | 3,69 |
| C (ind.) | emisión al suelo | mg | 103 | 0,284 | x | 75,1 | 28 |
| Ca (ind.) | emisión al suelo | mg | 136 | 0,375 | x | 99,1 | 36,9 |
| Cd (ind.) | emisión al suelo | ng | 173 | 0,584 | x | 126 | 46,9 |
| Co (ind.) | emisión al suelo | ng | 220 | 0,678 | x | 160 | 59,5 |
| Cr (ind.) | emisión al suelo | µg | 170 | 0,469 | x | 124 | 46,1 |
| Cu (ind.) | emisión al suelo | ng | 1100 | 3,39 | x | 798 | 297 |
| Fe (ind.) | emisión al suelo | mg | 68,2 | 0,188 | x | 49,5 | 18,5 |
| Hg (ind.) | emisión al suelo | ng | 30,4 | 0,0947 | x | 22,1 | 8,23 |
| Mn (ind.) | emisión al suelo | µg | 1360 | 3,75 | x | 991 | 369 |
| N | emisión al suelo | µg | 8,83 | 0,0279 | x | 6,41 | 2,39 |
| Ni (ind.) | emisión al suelo | µg | 1,65 | 0,00508 | x | 1,19 | 0,445 |
| oil (ind.) | emisión al suelo | mg | 6,97 | 0,0216 | x | 5,06 | 1,89 |
| oil biodegradable | emisión al suelo | µg | 2,94 | 0,0583 | x | 2,1 | 0,781 |
| Pb (ind.) | emisión al suelo | µg | 5,01 | 0,0154 | x | 3,64 | 1,35 |
| phosphor (ind.) | emisión al suelo | mg | 1,71 | 0,00472 | x | 1,25 | 0,464 |
| S (ind.) | emisión al suelo | mg | 20,5 | 0,0563 | x | 14,9 | 5,54 |
| Zn (ind.) | emisión al suelo | µg | 523 | 1,44 | x | 380 | 142 |
| Ag110m to air | emisión no material | nBq | 149 | 9,11 | x | 102 | 38 |
| Ag110m to water | emisión no material | µBq | 1010 | 62,1 | x | 694 | 259 |
| alpha radiation (unspecified) to water | emisión no material | nBq | 120 | 7,35 | x | 82,2 | 30,6 |
| Am241 to air | emisión no material | µBq | 2,77 | 0,169 | x | 1,9 | 0,707 |
| Am241 to water | emisión no material | µBq | 366 | 22,3 | x | 250 | 93,2 |
| Ar41 to air | emisión no material | mBq | 324 | 19,8 | x | 221 | 82,5 |
| Ba140 to air | emisión no material | nBq | 586 | 35,6 | x | 401 | 149 |
| Ba140 to water | emisión no material | µBq | 1,9 | 0,112 | x | 1,3 | 0,486 |
| beta radiation (unspecified) to air | emisión no material | nBq | 19,3 | 1,14 | x | 13,2 | 4,93 |
| C14 to air | emisión no material | mBq | 223 | 13,6 | x | 153 | 56,9 |
| C14 to water | emisión no material | mBq | 18,5 | 1,13 | x | 12,6 | 4,71 |
| Cd109 to water | emisión no material | nBq | 11 | 0,645 | x | 7,55 | 2,81 |
| Ce141 to air | emisión no material | nBq | 13,8 | 0,845 | x | 9,45 | 3,52 |
| Ce141 to water | emisión no material | nBq | 284 | 16,7 | x | 195 | 72,7 |
| Ce144 to air | emisión no material | µBq | 29,5 | 1,8 | x | 20,2 | 7,53 |
| Ce144 to water | emisión no material | mBq | 8,37 | 0,511 | x | 5,73 | 2,13 |
| Cm (alpha) to air | emisión no material | µBq | 4,41 | 0,269 | x | 3,01 | 1,12 |
| Cm (alpha) to water | emisión no material | µBq | 485 | 29,7 | x | 331 | 123 |
| Cm242 to air | emisión no material | nBq | 0,0146 | 0,000894 | x | 0,01 | 0,00373 |
| Cm244 to air | emisión no material | nBq | 0,133 | 0,00812 | x | 0,091 | 0,0339 |
| Co57 to air | emisión no material | nBq | 0,256 | 0,0156 | x | 0,175 | 0,0651 |
| Co57 to water | emisión no material | µBq | 1,96 | 0,115 | x | 1,34 | 0,5 |
| Co58 to air | emisión no material | µBq | 4,23 | 0,259 | x | 2,89 | 1,08 |
| Co58 to water | emisión no material | mBq | 1,61 | 0,0969 | x | 1,1 | 0,411 |
| Co60 to air | emisión no material | µBq | 6,29 | 0,384 | x | 4,3 | 1,6 |
| Co60 to water | emisión no material | mBq | 80,9 | 4,93 | x | 55,4 | 20,6 |
| Conv. to continuous urban land | emisión no material | cm2 | 41,4 | 82,8 | x | x | -41,4 |
| Conv. to industrial area | emisión no material | cm2 | 13 | 25,2 | 0,383 | x | -12,6 |
| Cr51 to air | emisión no material | nBq | 524 | 32 | x | 358 | 134 |
| Cr51 to water | emisión no material | µBq | 41,8 | 2,46 | x | 28,7 | 10,7 |
| Cs134 to air | emisión no material | µBq | 105 | 6,44 | x | 72,2 | 26,9 |
| Cs134 to water | emisión no material | mBq | 18,7 | 1,14 | x | 12,8 | 4,77 |
| Cs136 to water | emisión no material | nBq | 10,2 | 0,599 | x | 7 | 2,61 |
| Cs137 to air | emisión no material | µBq | 204 | 12,4 | x | 139 | 51,9 |
| Cs137 to water | emisión no material | mBq | 172 | 10,5 | x | 118 | 43,9 |
| Fe59 to air | emisión no material | nBq | 5,79 | 0,354 | x | 3,96 | 1,48 |
| Fe59 to water | emisión no material | nBq | 33,8 | 1,98 | x | 23,2 | 8,63 |
| Fission and activation products (RA) to water | emisión no material | µBq | 1090 | 66,8 | x | 747 | 278 |
| H3 to air | emisión no material | Bq | 2,3 | 0,141 | x | 1,58 | 0,587 |
| H3 to water | emisión no material | Bq | 547 | 33,4 | x | 374 | 139 |
| I129 to air | emisión no material | µBq | 792 | 48,3 | x | 542 | 202 |
| I129 to water | emisión no material | mBq | 52,8 | 3,22 | x | 36,1 | 13,5 |
| I131 to air | emisión no material | µBq | 89,3 | 5,39 | x | 61,1 | 22,8 |
| I131 to water | emisión no material | µBq | 35,2 | 2,14 | x | 24,1 | 8,99 |
| I133 to air | emisión no material | µBq | 49,2 | 3,01 | x | 33,7 | 12,6 |
| I133 to water | emisión no material | µBq | 8,71 | 0,512 | x | 5,98 | 2,23 |
| I135 to air | emisión no material | µBq | 73,7 | 4,51 | x | 50,4 | 18,8 |
| K40 to air | emisión no material | µBq | 463 | 28 | x | 317 | 118 |
| K40 to water | emisión no material | µBq | 1340 | 81 | x | 916 | 341 |
| Kr85 to air | emisión no material | Bq | 13700 | 833 | x | 9350 | 3480 |
| Kr85m to air | emisión no material | mBq | 16,6 | 0,987 | x | 11,4 | 4,24 |
| Kr87 to air | emisión no material | mBq | 7,34 | 0,441 | x | 5,03 | 1,87 |
| Kr88 to air | emisión no material | mBq | 643 | 39,4 | x | 440 | 164 |
| Kr89 to air | emisión no material | mBq | 5,2 | 0,31 | x | 3,56 | 1,33 |
| La140 to air | emisión no material | nBq | 368 | 22,5 | x | 252 | 93,9 |
| La140 to water | emisión no material | nBq | 395 | 23,1 | x | 271 | 101 |
| land use (sea floor) II-III | emisión no material | cm2a | 434 | 1,19 | x | 315 | 117 |
| land use (sea floor) II-IV | emisión no material | cm2a | 44,7 | 0,123 | x | 32,5 | 12,1 |
| land use II-III | emisión no material | cm2a | 23 | 0,865 | x | 16,1 | 6,01 |
| land use II-IV | emisión no material | mm2a | 1160 | 6,37 | x | 842 | 314 |
| land use III-IV | emisión no material | cm2a | 17,6 | 0,0764 | x | 12,7 | 4,75 |
| land use IV-IV | emisión no material | mm2a | 3,86 | 0,0319 | x | 2,79 | 1,04 |
| Mn54 to air | emisión no material | nBq | 151 | 9,24 | x | 103 | 38,6 |
| Mn54 to water | emisión no material | mBq | 12,4 | 0,757 | x | 8,49 | 3,17 |
| Mo99 to water | emisión no material | nBq | 133 | 7,81 | x | 91,3 | 34 |
| Na24 to water | emisión no material | µBq | 58,6 | 3,44 | x | 40,2 | 15 |
| Nb95 to air | emisión no material | nBq | 26,7 | 1,63 | x | 18,3 | 6,82 |
| Nb95 to water | emisión no material | nBq | 1080 | 63,5 | x | 741 | 276 |
| Np237 to air | emisión no material | nBq | 0,145 | 0,00888 | x | 0,0993 | 0,037 |
| Np237 to water | emisión no material | µBq | 23,4 | 1,42 | x | 16 | 5,96 |
| Occup. as industrial area | emisión no material | cm2a | 911 | 35,8 | 893 | x | -17,9 |
| Occup. as rail/road area | emisión no material | m2a | 3,43 | 0,415 | 3,22 | x | -0,208 |
| Pa234m to air | emisión no material | µBq | 88,2 | 5,38 | x | 60,3 | 22,5 |
| Pa234m to water | emisión no material | mBq | 1,63 | 0,0996 | x | 1,12 | 0,416 |
| Pb210 to air | emisión no material | mBq | 2,61 | 0,158 | x | 1,78 | 0,665 |
| Pb210 to water | emisión no material | µBq | 1070 | 64,7 | x | 729 | 272 |
| Pm147 to air | emisión no material | µBq | 74,8 | 4,58 | x | 51,2 | 19,1 |
| Po210 to air | emisión no material | mBq | 3,95 | 0,24 | x | 2,7 | 1,01 |
| Po210 to water | emisión no material | µBq | 1070 | 64,7 | x | 729 | 272 |
| Pu alpha to air | emisión no material | µBq | 8,81 | 0,538 | x | 6,03 | 2,25 |
| Pu alpha to water | emisión no material | µBq | 1450 | 88,8 | x | 993 | 370 |
| Pu238 to air | emisión no material | nBq | 0,33 | 0,0202 | x | 0,226 | 0,0842 |
| Pu241 Beta to air | emisión no material | µBq | 242 | 14,8 | x | 166 | 61,8 |
| Pu241 beta to water | emisión no material | mBq | 36,2 | 2,2 | x | 24,7 | 9,22 |
| Ra224 to water | emisión no material | mBq | 403 | 1,24 | x | 293 | 109 |
| Ra226 to air | emisión no material | mBq | 3,18 | 0,194 | x | 2,18 | 0,811 |
| Ra226 to water | emisión no material | Bq | 7,53 | 0,414 | x | 5,18 | 1,93 |
| Ra228 to air | emisión no material | µBq | 227 | 13,8 | x | 156 | 58 |
| Ra228 to water | emisión no material | mBq | 805 | 2,49 | x | 585 | 218 |
| radio active noble gases to air | emisión no material | mBq | 20,1 | 1,18 | x | 13,8 | 5,15 |
| radioactive substance to air | emisión no material | kBq | 1080 | 905 | x | 78,8 | 98,4 |
| radioactive substance to water | emisión no material | Bq | 10100 | 8440 | x | 751 | 912 |
| radionuclides (mixed) to water | emisión no material | nBq | 792 | 48,3 | x | 542 | 202 |
| Rn220 to air | emisión no material | mBq | 20,1 | 1,22 | x | 13,7 | 5,12 |
| Rn222 (long term) to air | emisión no material | kBq | 19,6 | 1,2 | x | 13,4 | 4,99 |
| Rn222 to air | emisión no material | Bq | 220 | 13 | x | 151 | 56,2 |
| Ru103 to air | emisión no material | nBq | 1,52 | 0,0924 | x | 1,04 | 0,388 |
| Ru103 to water | emisión no material | nBq | 638 | 37,4 | x | 438 | 163 |
| Ru106 to air | emisión no material | µBq | 881 | 53,8 | x | 603 | 225 |
| Ru106 to water | emisión no material | mBq | 88,1 | 5,38 | x | 60,3 | 22,5 |
| Sb122 to water | emisión no material | µBq | 1,9 | 0,112 | x | 1,3 | 0,486 |
| Sb124 to air | emisión no material | nBq | 40,9 | 2,5 | x | 28 | 10,4 |
| Sb124 to water | emisión no material | µBq | 263 | 16 | x | 180 | 66,9 |
| Sb125 to air | emisión no material | nBq | 5,31 | 0,318 | x | 3,64 | 1,36 |
| Sb125 to water | emisión no material | µBq | 15,6 | 0,911 | x | 10,7 | 3,97 |
| Sr89 to air | emisión no material | nBq | 264 | 16,1 | x | 181 | 67,3 |
| Sr89 to water | emisión no material | µBq | 4,3 | 0,253 | x | 2,95 | 1,1 |
| Sr90 to air | emisión no material | µBq | 145 | 8,88 | x | 99,4 | 37 |
| Sr90 to water | emisión no material | mBq | 17,6 | 1,07 | x | 12,1 | 4,49 |
| Tc99 to air | emisión no material | nBq | 6,17 | 0,377 | x | 4,22 | 1,57 |
| Tc99 to water | emisión no material | mBq | 9,25 | 0,564 | x | 6,33 | 2,36 |
| Tc99m to water | emisión no material | nBq | 898 | 52,7 | x | 616 | 229 |
| Te123m to air | emisión no material | nBq | 664 | 40,7 | x | 454 | 169 |
| Te123m to water | emisión no material | nBq | 80,3 | 4,71 | x | 55,1 | 20,5 |
| Te132 to water | emisión no material | nBq | 32,9 | 1,93 | x | 22,6 | 8,42 |
| Th228 to air | emisión no material | µBq | 193 | 11,6 | x | 132 | 49,2 |
| Th228 to water | emisión no material | Bq | 1,61 | 0,00497 | x | 1,17 | 0,436 |
| Th230 to air | emisión no material | µBq | 980 | 60 | x | 670 | 250 |
| Th230 to water | emisión no material | mBq | 255 | 15,6 | x | 175 | 65,1 |
| Th232 to air | emisión no material | µBq | 122 | 7,4 | x | 83,6 | 31,2 |
| Th232 to water | emisión no material | µBq | 249 | 15,1 | x | 170 | 63,5 |
| Th234 to air | emisión no material | µBq | 88,2 | 5,38 | x | 60,3 | 22,5 |
| Th234 to water | emisión no material | mBq | 1,65 | 0,1 | x | 1,13 | 0,419 |
| U alpha to air | emisión no material | mBq | 3,16 | 0,193 | x | 2,16 | 0,805 |
| U alpha to water | emisión no material | mBq | 107 | 6,52 | x | 73 | 27,2 |
| U234 to air | emisión no material | µBq | 1060 | 64,4 | x | 723 | 269 |
| U234 to water | emisión no material | mBq | 2,18 | 0,133 | x | 1,49 | 0,557 |
| U235 to air | emisión no material | µBq | 51,3 | 3,14 | x | 35,1 | 13,1 |
| U235 to water | emisión no material | mBq | 3,25 | 0,199 | x | 2,22 | 0,828 |
| U238 to air | emisión no material | µBq | 1390 | 84,8 | x | 952 | 355 |
| U238 to water | emisión no material | mBq | 5,53 | 0,337 | x | 3,79 | 1,41 |
| waste heat to air | emisión no material | MJ | 57,8 | 0,171 | x | 42 | 15,6 |
| waste heat to soil | emisión no material | J | 1370 | 61 | x | 956 | 356 |
| waste heat to water | emisión no material | kJ | 76,1 | 0,434 | x | 55,2 | 20,6 |
| Xe131m to air | emisión no material | mBq | 33,8 | 2,03 | x | 23,2 | 8,63 |
| Xe133 to air | emisión no material | Bq | 9,8 | 0,6 | x | 6,7 | 2,5 |
| Xe133m to air | emisión no material | mBq | 4,92 | 0,301 | x | 3,37 | 1,26 |
| Xe135 to air | emisión no material | Bq | 1,68 | 0,102 | x | 1,15 | 0,428 |
| Xe135m to air | emisión no material | mBq | 169 | 10,1 | x | 116 | 43,1 |
| Xe137 to air | emisión no material | mBq | 4,18 | 0,25 | x | 2,86 | 1,07 |
| Xe138 to air | emisión no material | mBq | 45,9 | 2,74 | x | 31,4 | 11,7 |
| Y90 to water | emisión no material | nBq | 220 | 12,9 | x | 151 | 56,3 |
| Zn65 to air | emisión no material | nBq | 650 | 39,6 | x | 445 | 166 |
| Zn65 to water | emisión no material | µBq | 124 | 7,26 | x | 84,9 | 31,7 |
| Zr95 to air | emisión no material | nBq | 9,68 | 0,591 | x | 6,62 | 2,47 |
| Zr95 to water | emisión no material | µBq | 749 | 45,8 | x | 512 | 191 |
| Nota: la x significa que no ha existido ese flujo primario para esa fase |  |  |  |  |

APÉNDICE G

Resultado de Análisis de Inventario de Sistema de Producto de Batería con Caja de CAUCHO

| Sustancia | Flujo primario | Unidad | Total | Fases |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Materiales de Batería 15.57 (caucho) | Uso de batería 15.57 kg | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final (caucho) |
| baryte | extracción de recurso | g | 2,65 | 0,00729 | x | 1,93 | 0,718 |
| bauxite | extracción de recurso | g | 15,8 | 8,17 | 7,67 | 0,0584 | -0,081 |
| bentonite | extracción de recurso | mg | 268 | 1,02 | x | 195 | 72,5 |
| chromium (in ore) | extracción de recurso | mg | 11,9 | 0,0577 | x | 8,62 | 3,21 |
| clay | extracción de recurso | mg | 621 | 2,75 | x | 451 | 168 |
| coal | extracción de recurso | oz | 44,7 | 81,8 | 0,23 | 0,0205 | -37,3 |
| coal ETH | extracción de recurso | g | 234 | 199 | x | 19,3 | 16 |
| cobalt (in ore) | extracción de recurso | ng | 462 | 1,24 | x | 336 | 125 |
| copper (in ore) | extracción de recurso | mg | 105 | 0,506 | x | 76,1 | 28,3 |
| crude oil | extracción de recurso | oz | 18,9 | 37,3 | x | 0,171 | -18,6 |
| crude oil (feedstock) | extracción de recurso | g | 222 | 222 | x | x | x |
| crude oil ETH | extracción de recurso | oz | 86,5 | 30,6 | x | 44,5 | 11,3 |
| crude oil IDEMAT | extracción de recurso | oz | 803 | 118 | 696 | x | -11,7 |
| energy (undef.) | extracción de recurso | MJ | 112 | 46,6 | 65 | x | x |
| energy from hydro power | extracción de recurso | MJ | 16,9 | 33,2 | x | 0,0718 | -16,3 |
| energy from uranium | extracción de recurso | MJ | 9,9 | 19,8 | x | 0,00185 | -9,9 |
| gravel | extracción de recurso | g | 18,7 | 0,194 | x | 13,5 | 5,03 |
| iron (in ore) | extracción de recurso | g | 9,31 | 0,0289 | x | 6,76 | 2,52 |
| iron (ore) | extracción de recurso | g | 5,19 | 1,4 | 3,84 | x | -0,045 |
| lead (in ore) | extracción de recurso | oz | 155 | 309 | x | 0,00019 | -155 |
| lignite ETH | extracción de recurso | g | 73,8 | 38,9 | x | 16,9 | 18 |
| limestone | extracción de recurso | g | 10,2 | 10,3 | x | x | -0,045 |
| manganese (in ore) | extracción de recurso | mg | 3,46 | 0,0169 | x | 2,51 | 0,935 |
| marl | extracción de recurso | g | 3,94 | 0,0193 | x | 2,86 | 1,07 |
| methane (kg) ETH | extracción de recurso | mg | 104 | 2 | x | 74,4 | 27,7 |
| molybdene (in ore) | extracción de recurso | ng | 95,2 | 0,269 | x | 69,1 | 25,8 |
| NaCl | extracción de recurso | g | 21,7 | 21,7 | x | x | x |
| natural gas | extracción de recurso | oz | 172 | 202 | x | 0,0554 | -30,2 |
| natural gas (feedstock) | extracción de recurso | l | 198 | 198 | x | x | x |
| natural gas (vol) | extracción de recurso | gal* | 393 | 63,4 | 329 | x | x |
| natural gas ETH | extracción de recurso | l | 1800 | 4,34 | x | 970 | 829 |
| nickel (in ore) | extracción de recurso | mg | 7,42 | 0,0361 | x | 5,38 | 2 |
| palladium (in ore) | extracción de recurso | ng | 19,2 | 0,0738 | x | 14 | 5,2 |
| petroleum gas ETH | extracción de recurso | cu.in | 671 | 2,07 | x | 487 | 182 |
| platinum (in ore) | extracción de recurso | ng | 22 | 0,0852 | x | 16 | 5,94 |
| pot. energy hydropower | extracción de recurso | MJ | 109 | 0,787 | x | 78,8 | 29,4 |
| potential energy water ETH | extracción de recurso | kJ | 24,2 | 1,44 | x | 16,6 | 6,18 |
| process and cooling water | extracción de recurso | cu.in | 696 | 696 | x | x | x |
| reservoir content ETH | extracción de recurso | cm3y | 527 | 31,4 | x | 361 | 135 |
| rhenium (in ore) | extracción de recurso | ng | 19 | 0,0717 | x | 13,8 | 5,13 |
| rhodium (in ore) | extracción de recurso | ng | 20,5 | 0,079 | x | 14,9 | 5,55 |
| rock salt | extracción de recurso | g | 415 | 415 | x | 0,149 | 0,0554 |
| sand | extracción de recurso | g | 5,72 | 0,0166 | x | 4,16 | 1,55 |
| sand, clay | extracción de recurso | mg | 720 | 720 | x | x | x |
| silver (in ore) | extracción de recurso | µg | 507 | 1,56 | x | 368 | 137 |
| SO2 secondary | extracción de recurso | g | 384 | 384 | x | x | x |
| tin (in ore) | extracción de recurso | µg | 282 | 0,87 | x | 205 | 76,3 |
| turbine water ETH | extracción de recurso | l | 127 | 7,57 | x | 87,1 | 32,5 |
| unspecified energy | extracción de recurso | MJ | 2,49 | 3,01 | x | x | -0,52 |
| uranium (in ore) | extracción de recurso | mg | 12,3 | 10,3 | x | 0,905 | 1,13 |
| uranium (in ore) ETH | extracción de recurso | µg | 360 | 22 | x | 246 | 91,7 |
| uranium (ore) | extracción de recurso | g | 1,48 | 1,48 | x | x | x |
| water | extracción de recurso | lb | 411 | 405 | 2,33 | 2,83 | 0,907 |
| wood | extracción de recurso | mg | 227 | 5,67 | x | 98,3 | 123 |
| wood (dry matter) ETH | extracción de recurso | mg | 190 | 3,72 | x | 135 | 50,5 |
| zinc (in ore) | extracción de recurso | µg | 249 | 1,38 | x | 181 | 67,3 |
| acetaldehyde | emision al aire | µg | 14,9 | 0,536 | x | 10,5 | 3,91 |
| acetic acid | emision al aire | µg | 79,3 | 2,48 | x | 55,9 | 20,8 |
| acetone | emision al aire | µg | 15,2 | 0,535 | x | 10,7 | 3,99 |
| acrolein | emision al aire | ng | 283 | 0,804 | x | 205 | 76,5 |
| Al | emision al aire | µg | 366 | 18,4 | x | 253 | 94,4 |
| aldehydes | emision al aire | mg | 25,5 | 30,8 | x | 0,000197 | -5,33 |
| alkanes | emision al aire | mg | 3,23 | 0,0134 | x | 2,34 | 0,873 |
| alkenes | emision al aire | µg | 34,3 | 1,63 | x | 23,8 | 8,88 |
| ammonia | emision al aire | mg | 18 | 16,3 | x | 3,1 | -1,42 |
| As | emision al aire | µg | 271 | 0,102 | x | 5,74 | 265 |
| B | emision al aire | µg | 205 | 12,6 | x | 140 | 52,4 |
| Ba | emision al aire | µg | 5,26 | 0,291 | x | 3,62 | 1,35 |
| Be | emision al aire | ng | 58,7 | 3,26 | x | 40,4 | 15,1 |
| benzaldehyde | emision al aire | ng | 96,9 | 0,276 | x | 70,4 | 26,2 |
| benzene | emision al aire | mg | 83,6 | 111 | x | 17,2 | -44,2 |
| benzo(a)pyrene | emision al aire | µg | 1,52 | 0,00473 | x | 1,1 | 0,41 |
| Br | emision al aire | µg | 21,7 | 1,31 | x | 14,9 | 5,54 |
| butane | emision al aire | mg | 25,1 | 0,0737 | x | 18,3 | 6,8 |
| butene | emision al aire | µg | 514 | 1,92 | x | 373 | 139 |
| Ca | emision al aire | µg | 692 | 20,4 | x | 489 | 182 |
| Cd | emision al aire | µg | 892 | 31,3 | x | 246 | 615 |
| CFC-11 | emision al aire | ng | 114 | 6,97 | x | 78,1 | 29,1 |
| CFC-114 | emision al aire | µg | 3,01 | 0,184 | x | 2,06 | 0,768 |
| CFC-116 | emision al aire | ng | 880 | 9,48 | x | 634 | 236 |
| CFC-12 | emision al aire | ng | 24,6 | 1,5 | x | 16,8 | 6,26 |
| CFC-13 | emision al aire | ng | 15,4 | 0,941 | x | 10,5 | 3,92 |
| CFC-14 | emision al aire | µg | 7,92 | 0,0854 | x | 5,71 | 2,13 |
| Cl2 | emision al aire | mg | 1,2 | 1,2 | x | x | x |
| CO | emision al aire | oz | 67,8 | 0,784 | 66,9 | 0,224 | -0,142 |
| CO2 | emision al aire | kg | 95,6 | 24,3 | 70,5 | 5,94 | -5,14 |
| cobalt | emision al aire | µg | 10,1 | 0,16 | x | 7,21 | 2,69 |
| Cr | emision al aire | µg | 22,2 | 12,5 | x | 11,6 | -1,86 |
| Cu | emision al aire | mg | 1,05 | 0,000484 | x | 0,0448 | 1,01 |
| CxHy | emision al aire | g | 128 | 77,5 | 57,9 | 0,00434 | -6,99 |
| CxHy aromatic | emision al aire | mg | 43,4 | 4,86 | x | 25,9 | 12,7 |
| CxHy chloro | emision al aire | mg | 432 | 432 | x | 2,36E-05 | 2,95E-05 |
| CxHy halogenated | emision al aire | ng | 216 | 216 | x | x | x |
| cyanides | emision al aire | µg | 2,71 | 0,00957 | x | 1,97 | 0,733 |
| dichloroethane | emision al aire | ng | 783 | 21,5 | x | 555 | 207 |
| dichloromethane | emision al aire | µg | 4,76 | 4,72 | x | 0,0308 | 0,0115 |
| dioxin (TEQ) | emision al aire | pg | 29 | 0,15 | x | 21 | 7,82 |
| dust | emision al aire | g | 4,55 | 2,38 | x | 1,57 | 0,609 |
| dust (coarse) process | emision al aire | mg | 84,9 | 0,708 | x | 61,3 | 22,8 |
| dust (PM10) mobile | emision al aire | mg | 8,47 | 0,0527 | x | 6,13 | 2,28 |
| dust (PM10) stationary | emision al aire | mg | 1090 | 3,07 | x | 790 | 294 |
| dust (SPM) | emision al aire | g | 17,2 | 13,5 | 5,75 | 0,00728 | -2,01 |
| ethane | emision al aire | mg | 221 | 0,584 | x | 161 | 59,9 |
| ethanol | emision al aire | µg | 28,9 | 1,07 | x | 20,3 | 7,56 |
| ethene | emision al aire | mg | 7,99 | 0,0361 | x | 5,8 | 2,16 |
| ethylbenzene | emision al aire | mg | 33,3 | 65,9 | x | 0,226 | -32,9 |
| ethyne | emision al aire | µg | 5,81 | 0,128 | x | 4,14 | 1,54 |
| Fe | emision al aire | µg | 815 | 13,7 | x | 584 | 218 |
| formaldehyde | emision al aire | mg | 49,5 | 98,9 | x | 0,0647 | -49,4 |
| H2 | emision al aire | mg | 195 | 122 | 72,9 | x | x |
| H2S | emision al aire | mg | 89,3 | 5,48 | 63,3 | 14,9 | 5,57 |
| HALON-1301 | emision al aire | µg | 461 | 26,9 | x | 319 | 115 |
| HCFC-21 | emision al aire | µg | 69,8 | 7 | x | 45,7 | 17 |
| HCFC-22 | emision al aire | ng | 27,2 | 1,65 | x | 18,6 | 6,94 |
| HCl | emision al aire | mg | 417 | 337 | 19,2 | 41,6 | 19,7 |
| He | emision al aire | mg | 11,1 | 0,0343 | x | 8,08 | 3,01 |
| heptane | emision al aire | mg | 2,9 | 0,00894 | x | 2,1 | 0,784 |
| hexachlorobenzene | emision al aire | pg | 40,3 | 1,2 | x | 28,5 | 10,6 |
| hexane | emision al aire | mg | 6,08 | 0,0188 | x | 4,42 | 1,65 |
| HF | emision al aire | mg | 11,9 | 5,44 | x | 4,27 | 2,21 |
| HFC-134a | emision al aire | pg | -8E-05 | -2,07E-07 | x | -5,82E-05 | -2,17E-05 |
| Hg | emision al aire | µg | 79,8 | 21,4 | x | 20,5 | 37,9 |
| I | emision al aire | µg | 9,64 | 0,583 | x | 6,6 | 2,46 |
| K | emision al aire | mg | 1,64 | 0,00731 | x | 1,19 | 0,443 |
| La | emision al aire | ng | 160 | 8,35 | x | 111 | 41,3 |
| metals | emision al aire | mg | 270 | 120 | x | 108 | 41,6 |
| methane | emision al aire | g | 19,3 | 3,52 | x | 9,61 | 6,2 |
| methanol | emision al aire | µg | 38,2 | 1,15 | x | 27 | 10,1 |
| Mg | emision al aire | µg | 146 | 6,6 | x | 102 | 38 |
| Mn | emision al aire | µg | 1330 | 33,9 | x | 945 | 355 |
| Mo | emision al aire | µg | 4,52 | 0,0595 | x | 3,25 | 1,21 |
| MTBE | emision al aire | ng | 666 | 3,89 | x | 482 | 180 |
| N2 | emision al aire | mg | 291 | 0,767 | x | 212 | 78,8 |
| N2O | emision al aire | g | 13,3 | 0,0452 | 13,1 | 0,165 | 0,0627 |
| Na | emision al aire | µg | 243 | 3,78 | x | 174 | 64,8 |
| naphthalene | emision al aire | mg | 5,67 | 11,3 | x | x | -5,67 |
| Ni | emision al aire | mg | 26 | 0,951 | x | 18,3 | 6,82 |
| NO2 | emision al aire | g | 16,2 | 29,7 | x | 0,0485 | -13,5 |
| non methane VOC | emision al aire | g | 24,2 | 8,75 | x | 11,4 | 4,07 |
| NOx | emision al aire | g | 576 | 115 | 484 | x | -22,9 |
| NOx (as NO2) | emision al aire | g | 38,7 | 10,4 | x | 20,8 | 7,61 |
| P-tot | emision al aire | µg | 11,1 | 0,27 | x | 7,87 | 2,93 |
| PAH's | emision al aire | µg | 280 | 13 | x | 81,3 | 185 |
| particulates (unspecified) | emision al aire | mg | 291 | x | x | x | 291 |
| Pb | emision al aire | mg | 1060 | 0,112 | x | 971 | 89,4 |
| pentachlorobenzene | emision al aire | pg | 108 | 3,2 | x | 76,4 | 28,5 |
| pentachlorophenol | emision al aire | pg | 17,4 | 0,518 | x | 12,3 | 4,59 |
| pentane | emision al aire | mg | 129 | 227 | x | 11,3 | -109 |
| phenol | emision al aire | ng | 106 | 1,78 | x | 76,1 | 28,4 |
| propane | emision al aire | mg | 69,8 | 0,19 | x | 50,7 | 18,9 |
| propene | emision al aire | µg | 622 | 2,18 | x | 452 | 168 |
| propionic acid | emision al aire | µg | 2,88 | 0,0462 | x | 2,07 | 0,77 |
| Pt | emision al aire | ng | 38,7 | 0,225 | x | 28,1 | 10,5 |
| Sb | emision al aire | ng | 282 | 16 | x | 194 | 72,1 |
| Sc | emision al aire | ng | 55,1 | 2,78 | x | 38,1 | 14,2 |
| Se | emision al aire | µg | 31,2 | 0,248 | x | 22,6 | 8,41 |
| Si | emision al aire | µg | 1100 | 62,9 | x | 756 | 282 |
| Sn | emision al aire | ng | 116 | 5,85 | x | 80,6 | 30 |
| SO2 | emision al aire | g | 274 | 377 | 30,6 | x | -134 |
| soot | emision al aire | g | 16,1 | 22,7 | 4,58 | 0,00786 | -11,2 |
| SOx | emision al aire | g | 78,8 | 101 | x | 0,0981 | -22,4 |
| SOx (as SO2) | emision al aire | g | 76,4 | 22,3 | x | 39 | 15 |
| Sr | emision al aire | µg | 5,47 | 0,303 | x | 3,76 | 1,4 |
| tetrachloromethane | emision al aire | ng | 975 | 788 | x | 136 | 50,7 |
| Th | emision al aire | ng | 97,2 | 5,35 | x | 66,9 | 24,9 |
| Ti | emision al aire | µg | 14,8 | 0,807 | x | 10,2 | 3,79 |
| Tl | emision al aire | ng | 36,8 | 2,08 | x | 25,3 | 9,42 |
| toluene | emision al aire | mg | 136 | 268 | x | 1,32 | -133 |
| trichloromethane | emision al aire | ng | 20,7 | 0,569 | x | 14,6 | 5,45 |
| U | emision al aire | ng | 102 | 5,94 | x | 70,3 | 26,2 |
| V | emision al aire | µg | 662 | 5,64 | x | 478 | 178 |
| vinyl chloride | emision al aire | ng | 128 | 3,5 | x | 90,4 | 33,7 |
| VOC | emision al aire | g | 271 | 0,0107 | 271 | x | -0,00536 |
| xylene | emision al aire | µg | 1380 | 10,3 | x | 998 | 372 |
| Zn | emision al aire | mg | 130 | 247 | x | 1,94 | -120 |
| Zr | emision al aire | ng | 121 | 0,597 | x | 87,9 | 32,8 |
| 1,1,1-trichloroethane | emisión al agua | ng | 8,28 | 0,0723 | x | 5,98 | 2,23 |
| acenaphthylene | emisión al agua | µg | 2,81 | 0,1 | x | 1,98 | 0,737 |
| Acid as H+ | emisión al agua | mg | 326 | 326 | x | x | x |
| acids (unspecified) | emisión al agua | µg | 30,8 | 0,178 | x | 22,3 | 8,3 |
| Ag | emisión al agua | µg | 8,43 | 0,0169 | x | 3,96 | 4,45 |
| Al | emisión al agua | mg | 445 | 385 | x | 32,9 | 26,5 |
| alkanes | emisión al agua | µg | 1250 | 3,77 | x | 909 | 339 |
| alkenes | emisión al agua | µg | 115 | 0,348 | x | 83,9 | 31,3 |
| anorg. dissolved subst. | emisión al agua | g | 31,2 | 0,734 | x | 22,2 | 8,22 |
| AOX | emisión al agua | µg | 325 | 21,4 | x | 223 | 80,1 |
| As | emisión al agua | µg | 972 | 784 | x | 116 | 72,8 |
| B | emisión al agua | µg | 310 | 1,55 | x | 225 | 83,7 |
| Ba | emisión al agua | mg | 265 | 44,5 | x | 161 | 59,3 |
| baryte | emisión al agua | mg | 540 | 1,48 | x | 392 | 146 |
| Be | emisión al agua | ng | 88,3 | 0,784 | x | 8,82 | 78,7 |
| benzene | emisión al agua | µg | 1280 | 3,84 | x | 927 | 345 |
| BOD | emisión al agua | mg | 371 | 175 | 192 | 4,73 | -0,682 |
| calcium ions | emisión al agua | mg | 458 | 37,2 | x | 307 | 114 |
| Cd | emisión al agua | µg | 347 | 26,6 | x | 75,9 | 245 |
| chlorinated solvents (unspec.) | emisión al agua | ng | 1030 | 3,21 | x | 750 | 280 |
| chlorobenzenes | emisión al agua | pg | 64,5 | 0,296 | x | 46,8 | 17,4 |
| Cl- | emisión al agua | g | 74,7 | 27,7 | 0,384 | 34,2 | 12,4 |
| Co | emisión al agua | µg | 46,5 | 0,93 | x | 29,9 | 15,7 |
| COD | emisión al agua | g | 9,82 | 7,3 | 0,767 | 0,0851 | 1,66 |
| Cr | emisión al agua | mg | 5,3 | 3,92 | x | 0,649 | 0,735 |
| Cr (III) | emisión al agua | µg | 444 | 5,63 | x | 320 | 119 |
| Cr (VI) | emisión al agua | ng | 15,2 | 0,92 | x | 10,4 | 3,88 |
| crude oil | emisión al agua | mg | 757 | 779 | x | x | -21,7 |
| Cs | emisión al agua | µg | 8,05 | 0,0249 | x | 5,85 | 2,18 |
| Cu | emisión al agua | mg | 4,23 | 1,93 | x | 0,274 | 2,02 |
| CxHy | emisión al agua | g | 1,59 | 1,21 | 0,384 | 3,14E-05 | -0,00641 |
| CxHy aromatic | emisión al agua | mg | 78,9 | 5,2 | x | 53,6 | 20,1 |
| CxHy chloro | emisión al agua | mg | 6,08 | 6 | x | 0,0504 | 0,0252 |
| cyanide | emisión al agua | µg | 399 | 27,9 | x | 273 | 99 |
| di(2-ethylhexyl)phthalate | emisión al agua | pg | 98,6 | 1,53 | x | 70,7 | 26,4 |
| dibutyl p-phthalate | emisión al agua | pg | 285 | 10,2 | x | 200 | 74,7 |
| dichloroethane | emisión al agua | ng | 403 | 11,1 | x | 286 | 106 |
| dichloromethane | emisión al agua | µg | 237 | 0,651 | x | 172 | 64,1 |
| dimethyl p-phthalate | emisión al agua | ng | 1,79 | 0,0641 | x | 1,26 | 0,469 |
| dissolved organics | emisión al agua | mg | 392 | 392 | x | x | x |
| dissolved substances | emisión al agua | g | 8,94 | 10,6 | x | 0,00613 | -1,69 |
| DOC | emisión al agua | mg | 625 | 600 | x | 13,5 | 11,9 |
| ethyl benzene | emisión al agua | µg | 194 | 0,598 | x | 141 | 52,4 |
| fats/oils | emisión al agua | mg | 220 | 30,6 | x | 138 | 51,5 |
| fatty acids as C | emisión al agua | mg | 45 | 0,137 | x | 32,7 | 12,2 |
| Fe | emisión al agua | mg | 307 | 254 | x | 21,7 | 30,9 |
| fluoride ions | emisión al agua | mg | 4,64 | 0,0142 | x | 3,37 | 1,25 |
| formaldehyde | emisión al agua | ng | 14,2 | 0,122 | x | 10,3 | 3,83 |
| glutaraldehyde | emisión al agua | µg | 66,7 | 0,183 | x | 48,4 | 18 |
| H2 | emisión al agua | mg | 28,8 | 19,3 | 19,2 | x | -9,63 |
| H2S | emisión al agua | µg | 11,8 | 0,0477 | x | 8,57 | 3,19 |
| hexachloroethane | emisión al agua | pg | 8,95 | 0,246 | x | 6,34 | 2,36 |
| Hg | emisión al agua | µg | 11,6 | 1,11 | x | 4,04 | 6,48 |
| HOCL | emisión al agua | µg | 58,5 | 3,58 | x | 40 | 14,9 |
| I | emisión al agua | µg | 805 | 2,49 | x | 585 | 218 |
| K | emisión al agua | mg | 49,7 | 0,272 | x | 36 | 13,4 |
| Kjeldahl-N | emisión al agua | mg | 56,9 | 48,7 | x | 6,24 | 2 |
| metallic ions | emisión al agua | g | 8,03 | 7,53 | 0,0192 | 0,353 | 0,127 |
| Mg | emisión al agua | mg | 31,8 | 0,434 | x | 22,9 | 8,52 |
| Mn | emisión al agua | µg | 1020 | 12,6 | x | 703 | 304 |
| Mo | emisión al agua | µg | 91,3 | 1,7 | x | 47,9 | 41,7 |
| MTBE | emisión al agua | ng | 54,6 | 0,319 | x | 39,5 | 14,7 |
| N-tot | emisión al agua | mg | 100 | 3,43 | x | 72 | 24,7 |
| N organically bound | emisión al agua | mg | 2,87 | 0,00804 | x | 2,09 | 0,777 |
| Na | emisión al agua | g | 4,4 | 1,63 | x | 2,02 | 0,752 |
| NH3 | emisión al agua | mg | 192 | x | 192 | x | x |
| NH3 (as N) | emisión al agua | mg | 13,5 | 0,0432 | x | 9,83 | 3,66 |
| NH4+ | emisión al agua | mg | 306 | 224 | x | 60,5 | 20,8 |
| Ni | emisión al agua | mg | 2,93 | 1,93 | x | 0,343 | 0,653 |
| nitrate | emisión al agua | mg | 66 | 6,66 | x | 43,4 | 16 |
| nitrite | emisión al agua | µg | 14,8 | 0,867 | x | 10,2 | 3,79 |
| OCl- | emisión al agua | µg | 58,7 | 3,73 | x | 40 | 14,9 |
| oil | emisión al agua | g | 2,1 | 0,025 | x | 1,52 | 0,562 |
| P-compounds | emisión al agua | µg | 13,9 | 0,0392 | x | 10,1 | 3,77 |
| PAH's | emisión al agua | µg | 1190 | 72,6 | x | 823 | 296 |
| Pb | emisión al agua | mg | 974 | 2,05 | x | 969 | 2,93 |
| phenols | emisión al agua | mg | 13,3 | 0,799 | x | 9,11 | 3,37 |
| phosphate | emisión al agua | mg | 92,5 | 88,2 | x | 2,53 | 1,78 |
| Ru | emisión al agua | µg | 80,5 | 0,249 | x | 58,5 | 21,8 |
| salts | emisión al agua | mg | 20,3 | 1,15 | x | 13,9 | 5,19 |
| Sb | emisión al agua | mg | 6,29 | 8,1E-06 | x | 0,000441 | 6,29 |
| Se | emisión al agua | µg | 113 | 2,42 | x | 80,4 | 30 |
| Si | emisión al agua | µg | 263 | 0,865 | x | 191 | 71,2 |
| Sn | emisión al agua | ng | 70,3 | 4,26 | x | 48,1 | 17,9 |
| SO3 | emisión al agua | µg | 27,6 | 0,496 | x | 19,8 | 7,37 |
| Sr | emisión al agua | mg | 49,2 | 0,156 | x | 35,7 | 13,3 |
| sulphate | emisión al agua | g | 4,77 | 2,69 | x | 1,41 | 0,672 |
| sulphide | emisión al agua | mg | 2,83 | 0,18 | x | 1,95 | 0,701 |
| suspended substances | emisión al agua | g | 7,26 | 2,35 | x | 3,27 | 1,64 |
| tetrachloroethene | emisión al agua | pg | 1060 | 29,1 | x | 752 | 280 |
| tetrachloromethane | emisión al agua | ng | 1,62 | 0,0446 | x | 1,15 | 0,429 |
| Ti | emisión al agua | µg | 1270 | 28 | x | 904 | 337 |
| TOC | emisión al agua | mg | 1790 | 297 | x | 758 | 738 |
| toluene | emisión al agua | mg | 11,1 | 0,715 | x | 7,56 | 2,8 |
| tributyltin | emisión al agua | µg | 8,94 | 0,0344 | x | 6,49 | 2,42 |
| trichloroethene | emisión al agua | ng | 67,1 | 1,84 | x | 47,5 | 17,7 |
| trichloromethane | emisión al agua | ng | 246 | 6,77 | x | 175 | 65,1 |
| triethylene glycol | emisión al agua | mg | 18,5 | 0,0485 | x | 13,4 | 5 |
| undissolved substances | emisión al agua | g | 1,67 | 0,00464 | x | 1,21 | 0,452 |
| V | emisión al agua | µg | 146 | 2,53 | x | 81,5 | 61,9 |
| vinyl chloride | emisión al agua | pg | 301 | 8,29 | x | 214 | 79,6 |
| VOC as C | emisión al agua | mg | 2,82 | 0,00872 | x | 2,05 | 0,764 |
| W | emisión al agua | ng | 351 | 21,2 | x | 240 | 89,6 |
| waste water (vol) | emisión al agua | cm3 | 565 | 565 | x | x | x |
| xylene | emisión al agua | µg | 908 | 2,73 | x | 659 | 246 |
| Zn | emisión al agua | mg | 6,31 | 3,94 | x | 1,24 | 1,13 |
| chemical waste | residuo sólido | g | 62,2 | 62,2 | x | x | x |
| final waste (inert) | residuo sólido | oz | 154 | 0,0498 | x | x | 154 |
| industrial waste | residuo sólido | g | 7,07 | 7,07 | x | x | x |
| mineral waste | residuo sólido | g | 33,8 | 31,1 | 2,69 | x | x |
| mineral waste (mining) | residuo sólido | g | 39,6 | 39,6 | x | x | x |
| produc. waste (not inert) | residuo sólido | g | 0,995 | 1,2 | x | x | -0,208 |
| slag | residuo sólido | g | 443 | 873 | 0,959 | x | -431 |
| waste bioactive landfill | residuo sólido | g | 37,8 | 37,8 | x | x | x |
| waste in incineration | residuo sólido | mg | 324 | 324 | x | x | x |
| Al (ind.) | emisión al suelo | mg | 34,1 | 0,0937 | x | 24,8 | 9,22 |
| As (ind.) | emisión al suelo | µg | 13,6 | 0,0375 | x | 9,91 | 3,69 |
| C (ind.) | emisión al suelo | mg | 103 | 0,284 | x | 75,1 | 28 |
| Ca (ind.) | emisión al suelo | mg | 136 | 0,375 | x | 99,1 | 36,9 |
| Cd (ind.) | emisión al suelo | ng | 173 | 0,584 | x | 126 | 46,9 |
| Co (ind.) | emisión al suelo | ng | 220 | 0,678 | x | 160 | 59,5 |
| Cr (ind.) | emisión al suelo | µg | 170 | 0,469 | x | 124 | 46,1 |
| Cu (ind.) | emisión al suelo | ng | 1100 | 3,39 | x | 798 | 297 |
| Fe (ind.) | emisión al suelo | mg | 68,2 | 0,188 | x | 49,5 | 18,5 |
| Hg (ind.) | emisión al suelo | ng | 30,4 | 0,0947 | x | 22,1 | 8,23 |
| Mn (ind.) | emisión al suelo | µg | 1360 | 3,75 | x | 991 | 369 |
| N | emisión al suelo | µg | 8,83 | 0,0279 | x | 6,41 | 2,39 |
| Ni (ind.) | emisión al suelo | µg | 1,65 | 0,00508 | x | 1,19 | 0,445 |
| oil (ind.) | emisión al suelo | mg | 6,97 | 0,0216 | x | 5,06 | 1,89 |
| oil biodegradable | emisión al suelo | µg | 2,94 | 0,0583 | x | 2,1 | 0,781 |
| Pb (ind.) | emisión al suelo | µg | 5,01 | 0,0154 | x | 3,64 | 1,35 |
| phosphor (ind.) | emisión al suelo | mg | 1,71 | 0,00472 | x | 1,25 | 0,464 |
| S (ind.) | emisión al suelo | mg | 20,5 | 0,0563 | x | 14,9 | 5,54 |
| Zn (ind.) | emisión al suelo | µg | 523 | 1,44 | x | 380 | 142 |
| Ag110m to air | emisión no material | nBq | 149 | 9,11 | x | 102 | 38 |
| Ag110m to water | emisión no material | µBq | 1010 | 62,1 | x | 694 | 259 |
| alpha radiation (unspecified) to water | emisión no material | nBq | 120 | 7,35 | x | 82,2 | 30,6 |
| Am241 to air | emisión no material | µBq | 2,77 | 0,169 | x | 1,9 | 0,707 |
| Am241 to water | emisión no material | µBq | 366 | 22,3 | x | 250 | 93,2 |
| Ar41 to air | emisión no material | mBq | 324 | 19,8 | x | 221 | 82,5 |
| Ba140 to air | emisión no material | nBq | 586 | 35,6 | x | 401 | 149 |
| Ba140 to water | emisión no material | µBq | 1,9 | 0,112 | x | 1,3 | 0,486 |
| beta radiation (unspecified) to air | emisión no material | nBq | 19,3 | 1,14 | x | 13,2 | 4,93 |
| C14 to air | emisión no material | mBq | 223 | 13,6 | x | 153 | 56,9 |
| C14 to water | emisión no material | mBq | 18,5 | 1,13 | x | 12,6 | 4,71 |
| Cd109 to water | emisión no material | nBq | 11 | 0,645 | x | 7,55 | 2,81 |
| Ce141 to air | emisión no material | nBq | 13,8 | 0,845 | x | 9,45 | 3,52 |
| Ce141 to water | emisión no material | nBq | 284 | 16,7 | x | 195 | 72,7 |
| Ce144 to air | emisión no material | µBq | 29,5 | 1,8 | x | 20,2 | 7,53 |
| Ce144 to water | emisión no material | mBq | 8,37 | 0,511 | x | 5,73 | 2,13 |
| Cm (alpha) to air | emisión no material | µBq | 4,41 | 0,269 | x | 3,01 | 1,12 |
| Cm (alpha) to water | emisión no material | µBq | 485 | 29,7 | x | 331 | 123 |
| Cm242 to air | emisión no material | nBq | 0,0146 | 0,000894 | x | 0,01 | 0,00373 |
| Cm244 to air | emisión no material | nBq | 0,133 | 0,00812 | x | 0,091 | 0,0339 |
| Co57 to air | emisión no material | nBq | 0,256 | 0,0156 | x | 0,175 | 0,0651 |
| Co57 to water | emisión no material | µBq | 1,96 | 0,115 | x | 1,34 | 0,5 |
| Co58 to air | emisión no material | µBq | 4,23 | 0,259 | x | 2,89 | 1,08 |
| Co58 to water | emisión no material | mBq | 1,61 | 0,0969 | x | 1,1 | 0,411 |
| Co60 to air | emisión no material | µBq | 6,29 | 0,384 | x | 4,3 | 1,6 |
| Co60 to water | emisión no material | mBq | 80,9 | 4,93 | x | 55,4 | 20,6 |
| Conv. to continuous urban land | emisión no material | cm2 | 41,4 | 82,8 | x | x | -41,4 |
| Conv. to industrial area | emisión no material | cm2 | 13,4 | 25,6 | 0,458 | x | -12,6 |
| Cr51 to air | emisión no material | nBq | 524 | 32 | x | 358 | 134 |
| Cr51 to water | emisión no material | µBq | 41,8 | 2,46 | x | 28,7 | 10,7 |
| Cs134 to air | emisión no material | µBq | 105 | 6,44 | x | 72,2 | 26,9 |
| Cs134 to water | emisión no material | mBq | 18,7 | 1,14 | x | 12,8 | 4,77 |
| Cs136 to water | emisión no material | nBq | 10,2 | 0,599 | x | 7 | 2,61 |
| Cs137 to air | emisión no material | µBq | 204 | 12,4 | x | 139 | 51,9 |
| Cs137 to water | emisión no material | mBq | 172 | 10,5 | x | 118 | 43,9 |
| Fe59 to air | emisión no material | nBq | 5,79 | 0,354 | x | 3,96 | 1,48 |
| Fe59 to water | emisión no material | nBq | 33,8 | 1,98 | x | 23,2 | 8,63 |
| Fission and activation products (RA) to water | emisión no material | µBq | 1090 | 66,8 | x | 747 | 278 |
| H3 to air | emisión no material | Bq | 2,3 | 0,141 | x | 1,58 | 0,587 |
| H3 to water | emisión no material | Bq | 547 | 33,4 | x | 374 | 139 |
| I129 to air | emisión no material | µBq | 792 | 48,3 | x | 542 | 202 |
| I129 to water | emisión no material | mBq | 52,8 | 3,22 | x | 36,1 | 13,5 |
| I131 to air | emisión no material | µBq | 89,3 | 5,39 | x | 61,1 | 22,8 |
| I131 to water | emisión no material | µBq | 35,2 | 2,14 | x | 24,1 | 8,99 |
| I133 to air | emisión no material | µBq | 49,2 | 3,01 | x | 33,7 | 12,6 |
| I133 to water | emisión no material | µBq | 8,71 | 0,512 | x | 5,98 | 2,23 |
| I135 to air | emisión no material | µBq | 73,7 | 4,51 | x | 50,4 | 18,8 |
| K40 to air | emisión no material | µBq | 463 | 28 | x | 317 | 118 |
| K40 to water | emisión no material | µBq | 1340 | 81 | x | 916 | 341 |
| Kr85 to air | emisión no material | Bq | 13700 | 833 | x | 9350 | 3480 |
| Kr85m to air | emisión no material | mBq | 16,6 | 0,987 | x | 11,4 | 4,24 |
| Kr87 to air | emisión no material | mBq | 7,34 | 0,441 | x | 5,03 | 1,87 |
| Kr88 to air | emisión no material | mBq | 643 | 39,4 | x | 440 | 164 |
| Kr89 to air | emisión no material | mBq | 5,2 | 0,31 | x | 3,56 | 1,33 |
| La140 to air | emisión no material | nBq | 368 | 22,5 | x | 252 | 93,9 |
| La140 to water | emisión no material | nBq | 395 | 23,1 | x | 271 | 101 |
| land use (sea floor) II-III | emisión no material | cm2a | 434 | 1,19 | x | 315 | 117 |
| land use (sea floor) II-IV | emisión no material | cm2a | 44,7 | 0,123 | x | 32,5 | 12,1 |
| land use II-III | emisión no material | cm2a | 23 | 0,865 | x | 16,1 | 6,01 |
| land use II-IV | emisión no material | mm2a | 1160 | 6,37 | x | 842 | 314 |
| land use III-IV | emisión no material | cm2a | 17,6 | 0,0764 | x | 12,7 | 4,75 |
| land use IV-IV | emisión no material | mm2a | 3,86 | 0,0319 | x | 2,79 | 1,04 |
| Mn54 to air | emisión no material | nBq | 151 | 9,24 | x | 103 | 38,6 |
| Mn54 to water | emisión no material | mBq | 12,4 | 0,757 | x | 8,49 | 3,17 |
| Mo99 to water | emisión no material | nBq | 133 | 7,81 | x | 91,3 | 34 |
| Na24 to water | emisión no material | µBq | 58,6 | 3,44 | x | 40,2 | 15 |
| Nb95 to air | emisión no material | nBq | 26,7 | 1,63 | x | 18,3 | 6,82 |
| Nb95 to water | emisión no material | nBq | 1080 | 63,5 | x | 741 | 276 |
| Np237 to air | emisión no material | nBq | 0,145 | 0,00888 | x | 0,0993 | 0,037 |
| Np237 to water | emisión no material | µBq | 23,4 | 1,42 | x | 16 | 5,96 |
| Occup. as industrial area | emisión no material | m2a | 0,205 | 0,0995 | 0,107 | x | -0,00179 |
| Occup. as rail/road area | emisión no material | m2a | 4,06 | 0,415 | 3,86 | x | -0,208 |
| Pa234m to air | emisión no material | µBq | 88,2 | 5,38 | x | 60,3 | 22,5 |
| Pa234m to water | emisión no material | mBq | 1,63 | 0,0996 | x | 1,12 | 0,416 |
| Pb210 to air | emisión no material | mBq | 2,61 | 0,158 | x | 1,78 | 0,665 |
| Pb210 to water | emisión no material | µBq | 1070 | 64,7 | x | 729 | 272 |
| Pm147 to air | emisión no material | µBq | 74,8 | 4,58 | x | 51,2 | 19,1 |
| Po210 to air | emisión no material | mBq | 3,95 | 0,24 | x | 2,7 | 1,01 |
| Po210 to water | emisión no material | µBq | 1070 | 64,7 | x | 729 | 272 |
| Pu alpha to air | emisión no material | µBq | 8,81 | 0,538 | x | 6,03 | 2,25 |
| Pu alpha to water | emisión no material | µBq | 1450 | 88,8 | x | 993 | 370 |
| Pu238 to air | emisión no material | nBq | 0,33 | 0,0202 | x | 0,226 | 0,0842 |
| Pu241 Beta to air | emisión no material | µBq | 242 | 14,8 | x | 166 | 61,8 |
| Pu241 beta to water | emisión no material | mBq | 36,2 | 2,2 | x | 24,7 | 9,22 |
| Ra224 to water | emisión no material | mBq | 403 | 1,24 | x | 293 | 109 |
| Ra226 to air | emisión no material | mBq | 3,18 | 0,194 | x | 2,18 | 0,811 |
| Ra226 to water | emisión no material | Bq | 7,53 | 0,414 | x | 5,18 | 1,93 |
| Ra228 to air | emisión no material | µBq | 227 | 13,8 | x | 156 | 58 |
| Ra228 to water | emisión no material | mBq | 805 | 2,49 | x | 585 | 218 |
| radio active noble gases to air | emisión no material | mBq | 20,1 | 1,18 | x | 13,8 | 5,15 |
| radioactive substance to air | emisión no material | kBq | 1080 | 905 | x | 78,8 | 98,4 |
| radioactive substance to water | emisión no material | Bq | 10100 | 8440 | x | 751 | 912 |
| radionuclides (mixed) to water | emisión no material | nBq | 792 | 48,3 | x | 542 | 202 |
| Rn220 to air | emisión no material | mBq | 20,1 | 1,22 | x | 13,7 | 5,12 |
| Rn222 (long term) to air | emisión no material | kBq | 19,6 | 1,2 | x | 13,4 | 4,99 |
| Rn222 to air | emisión no material | Bq | 220 | 13 | x | 151 | 56,2 |
| Ru103 to air | emisión no material | nBq | 1,52 | 0,0924 | x | 1,04 | 0,388 |
| Ru103 to water | emisión no material | nBq | 638 | 37,4 | x | 438 | 163 |
| Ru106 to air | emisión no material | µBq | 881 | 53,8 | x | 603 | 225 |
| Ru106 to water | emisión no material | mBq | 88,1 | 5,38 | x | 60,3 | 22,5 |
| Sb122 to water | emisión no material | µBq | 1,9 | 0,112 | x | 1,3 | 0,486 |
| Sb124 to air | emisión no material | nBq | 40,9 | 2,5 | x | 28 | 10,4 |
| Sb124 to water | emisión no material | µBq | 263 | 16 | x | 180 | 66,9 |
| Sb125 to air | emisión no material | nBq | 5,31 | 0,318 | x | 3,64 | 1,36 |
| Sb125 to water | emisión no material | µBq | 15,6 | 0,911 | x | 10,7 | 3,97 |
| Sr89 to air | emisión no material | nBq | 264 | 16,1 | x | 181 | 67,3 |
| Sr89 to water | emisión no material | µBq | 4,3 | 0,253 | x | 2,95 | 1,1 |
| Sr90 to air | emisión no material | µBq | 145 | 8,88 | x | 99,4 | 37 |
| Sr90 to water | emisión no material | mBq | 17,6 | 1,07 | x | 12,1 | 4,49 |
| Tc99 to air | emisión no material | nBq | 6,17 | 0,377 | x | 4,22 | 1,57 |
| Tc99 to water | emisión no material | mBq | 9,25 | 0,564 | x | 6,33 | 2,36 |
| Tc99m to water | emisión no material | nBq | 898 | 52,7 | x | 616 | 229 |
| Te123m to air | emisión no material | nBq | 664 | 40,7 | x | 454 | 169 |
| Te123m to water | emisión no material | nBq | 80,3 | 4,71 | x | 55,1 | 20,5 |
| Te132 to water | emisión no material | nBq | 32,9 | 1,93 | x | 22,6 | 8,42 |
| Th228 to air | emisión no material | µBq | 193 | 11,6 | x | 132 | 49,2 |
| Th228 to water | emisión no material | Bq | 1,61 | 0,00497 | x | 1,17 | 0,436 |
| Th230 to air | emisión no material | µBq | 980 | 60 | x | 670 | 250 |
| Th230 to water | emisión no material | mBq | 255 | 15,6 | x | 175 | 65,1 |
| Th232 to air | emisión no material | µBq | 122 | 7,4 | x | 83,6 | 31,2 |
| Th232 to water | emisión no material | µBq | 249 | 15,1 | x | 170 | 63,5 |
| Th234 to air | emisión no material | µBq | 88,2 | 5,38 | x | 60,3 | 22,5 |
| Th234 to water | emisión no material | mBq | 1,65 | 0,1 | x | 1,13 | 0,419 |
| U alpha to air | emisión no material | mBq | 3,16 | 0,193 | x | 2,16 | 0,805 |
| U alpha to water | emisión no material | mBq | 107 | 6,52 | x | 73 | 27,2 |
| U234 to air | emisión no material | µBq | 1060 | 64,4 | x | 723 | 269 |
| U234 to water | emisión no material | mBq | 2,18 | 0,133 | x | 1,49 | 0,557 |
| U235 to air | emisión no material | µBq | 51,3 | 3,14 | x | 35,1 | 13,1 |
| U235 to water | emisión no material | mBq | 3,25 | 0,199 | x | 2,22 | 0,828 |
| U238 to air | emisión no material | µBq | 1390 | 84,8 | x | 952 | 355 |
| U238 to water | emisión no material | mBq | 5,53 | 0,337 | x | 3,79 | 1,41 |
| waste heat to air | emisión no material | MJ | 57,8 | 0,171 | x | 42 | 15,6 |
| waste heat to soil | emisión no material | J | 1370 | 61 | x | 956 | 356 |
| waste heat to water | emisión no material | kJ | 76,1 | 0,434 | x | 55,2 | 20,6 |
| Xe131m to air | emisión no material | mBq | 33,8 | 2,03 | x | 23,2 | 8,63 |
| Xe133 to air | emisión no material | Bq | 9,8 | 0,6 | x | 6,7 | 2,5 |
| Xe133m to air | emisión no material | mBq | 4,92 | 0,301 | x | 3,37 | 1,26 |
| Xe135 to air | emisión no material | Bq | 1,68 | 0,102 | x | 1,15 | 0,428 |
| Xe135m to air | emisión no material | mBq | 169 | 10,1 | x | 116 | 43,1 |
| Xe137 to air | emisión no material | mBq | 4,18 | 0,25 | x | 2,86 | 1,07 |
| Xe138 to air | emisión no material | mBq | 45,9 | 2,74 | x | 31,4 | 11,7 |
| Y90 to water | emisión no material | nBq | 220 | 12,9 | x | 151 | 56,3 |
| Zn65 to air | emisión no material | nBq | 650 | 39,6 | x | 445 | 166 |
| Zn65 to water | emisión no material | µBq | 124 | 7,26 | x | 84,9 | 31,7 |
| Zr95 to air | emisión no material | nBq | 9,68 | 0,591 | x | 6,62 | 2,47 |
| Zr95 to water | emisión no material | µBq | 749 | 45,8 | x | 512 | 191 |
| Nota: la x significa que no ha existido ese flujo primario para esa fase |  |  |  |  |

apéndice h

Factores de Caracterización Eco-Indicator 99

| Categoría de impacto | Carcinógenos | DALY |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire | benzene | kg | 0,0000025 |
| Aire | Cd | kg | 0,135 |
| Aire | dioxin (TEQ) | kg | 179 |
| Aire | metals | kg | 0,0006969 |
| Aire | Ni | kg | 0,0235 |
| Aire | PAH's | kg | 0,00017 |
| Agua | As | kg | 0,0657 |
| Agua | Cd | kg | 0,0712 |
| Agua | Cr (VI) | kg | 0,343 |
| Agua | metallic ions | kg | 0,00004272 |
| Agua | Ni | kg | 0,0311 |
| Agua | PAH's | kg | 0,0026 |
| Aire | 1,1,1,2-tetrachloroethane | kg | 0,0000372 |
| Aire | 1,1,2,2-tetrachloroethane | kg | 0,000286 |
| Aire | 1,1,2-trichloroethane | kg | 0,000011 |
| Aire | 1,1-dichloroethene | kg | 0,00000343 |
| Aire | 1,2-dibromoethane | kg | 0,00026 |
| Aire | 1,2-dichloroethane | kg | 0,0000298 |
| Aire | 1,3-butadiene | kg | 0,0000158 |
| Aire | 1,4-dioxane | kg | 0,000000139 |
| Aire | 2,4,6-trichlorophenol | kg | 0,00000205 |
| Aire | 3-methylcholanthrene | kg | 0,167 |
| Aire | acetaldehyde | kg | 0,000000216 |
| Aire | acrylonitrile | kg | 0,0000169 |
| Aire | Aldrin | kg | 0,193 |
| Aire | alpha-HCH | kg | 0,0003 |
| Aire | As | kg | 0,0246 |
| Aire | BCME | kg | 0,00748 |
| Aire | benzo(a)anthracene | kg | 0,0586 |
| Aire | benzo(a)pyrene | kg | 0,00398 |
| Aire | benzotrichloride | kg | 0,0066 |
| Aire | benzylchloride | kg | 0,0000104 |
| Aire | beta-HCH | kg | 0,0000999 |
| Aire | bis(2-chloroethyl)ether | kg | 0,0000403 |
| Aire | bromodichloromethane | kg | 0,00000876 |
| Aire | Cr (VI) | kg | 1,75 |
| Aire | di(2-ethylhexyl)phthalate | kg | 0,0000338 |
| Aire | dibenz(a)anthracene | kg | 31 |
| Aire | dibutylphthalate | kg | 0,00343 |
| Aire | dichloromethane | kg | 0,000000436 |
| Aire | Dichlorvos | kg | 0,0000315 |
| Aire | Dieldrin | kg | 27 |
| Aire | epichlorohydrin | kg | 0,000000302 |
| Aire | ethylene oxide | kg | 0,000183 |
| Aire | formaldehyde | kg | 0,000000991 |
| Aire | gamma-HCH (Lindane) | kg | 0,000349 |
| Aire | heavy metals | kg | 0,0006969 |
| Aire | hexachlorobenzene | kg | 0,0825 |
| Aire | hexachlorobutadiene | kg | 0,000043 |
| Aire | hexachloroethane | kg | 0,0000199 |
| Aire | methyl chloride | kg | 0,0000183 |
| Aire | Ni refinery dust | kg | 0,0474 |
| Aire | Ni-subsulfide | kg | 0,0948 |
| Aire | particles diesel soot | kg | 0,00000978 |
| Aire | PCB's | kg | 0,00197 |
| Aire | pentachlorophenol | kg | 0,00721 |
| Aire | propyleneoxide | kg | 0,0000117 |
| Aire | styrene | kg | 2,44E-08 |
| Aire | tetrachloroethene | kg | 0,000000482 |
| Aire | tetrachloromethane | kg | 0,000838 |
| Aire | trichloroethene | kg | 7,95E-08 |
| Aire | trichloromethane | kg | 0,0000263 |
| Aire | Trifluralin | kg | 0,00000011 |
| Aire | vinyl chloride | kg | 0,000000209 |
| Agua | 1,1,1,2-tetrachloroethane | kg | 0,0000366 |
| Agua | 1,1,2,2-tetrachloroethane | kg | 0,000278 |
| Agua | 1,1,2-trichloroethane | kg | 0,0000123 |
| Agua | 1,1-dichloroethene | kg | 0,0000588 |
| Agua | 1,2-dibromoethane | kg | 0,00124 |
| Agua | 1,2-dichloroethane | kg | 0,0000298 |
| Agua | 1,3-butadiene | kg | 0,000337 |
| Agua | 1,4-dioxane | kg | 0,000000921 |
| Agua | 2,4,6-trichlorophenol | kg | 0,0000105 |
| Agua | 3-methylcholanthrene | kg | 37,2 |
| Agua | acetaldehyde | kg | 0,000000923 |
| Agua | acrylonitrile | kg | 0,0000416 |
| Agua | Aldrin | kg | 6,78 |
| Agua | alpha-HCH | kg | 0,00685 |
| Agua | BCME | kg | 0,0154 |
| Agua | benzene | kg | 0,00000412 |
| Agua | benzo(a)anthracene | kg | 0,658 |
| Agua | benzo(a)pyrene | kg | 2,99 |
| Agua | benzotrichloride | kg | 0,00946 |
| Agua | benzylchloride | kg | 0,0000198 |
| Agua | beta-HCH | kg | 0,00575 |
| Agua | bis(2-chloroethyl)ether | kg | 0,000161 |
| Agua | bromodichloromethane | kg | 0,00000936 |
| Agua | di(2-ethylhexyl)phthalate | kg | 0,000664 |
| Agua | dibenz(a)anthracene | kg | 40,7 |
| Agua | dibutylphthalate | kg | 0,0534 |
| Agua | dichloromethane | kg | 0,000000479 |
| Agua | Dichlorvos | kg | 0,0000117 |
| Agua | Dieldrin | kg | 97,5 |
| Agua | dioxins (TEQ) | kg | 2020 |
| Agua | epichlorohydrin | kg | 0,00000099 |
| Agua | ethylene oxide | kg | 0,000139 |
| Agua | formaldehyde | kg | 0,00000497 |
| Agua | gamma-HCH (Lindane) | kg | 0,00416 |
| Agua | hexachlorobenzene | kg | 0,125 |
| Agua | hexachlorobutadiene | kg | 0,000108 |
| Agua | hexachloroethane | kg | 0,0000212 |
| Agua | methylchloride | kg | 0,0000178 |
| Agua | Ni refinery dust | kg | 0,00502 |
| Agua | Ni-subsulfide | kg | 0,01 |
| Agua | PCB's | kg | 0,0391 |
| Agua | pentachlorophenol | kg | 0,0229 |
| Agua | propylene oxide | kg | 0,0000174 |
| Agua | styrene | kg | 0,00000122 |
| Agua | tetrachloroethene | kg | 0,000000472 |
| Agua | tetrachloromethane | kg | 0,000829 |
| Agua | trichloroethene | kg | 7,97E-08 |
| Agua | trichloromethane | kg | 0,000026 |
| Agua | Trifluralin | kg | 0,0000793 |
| Agua | vinyl chloride | kg | 0,000000284 |
| Suelo | 1,1,1,2-tetrachloroethane(ind) | kg | 0,00109 |
| Suelo | 1,1,2,2-tetrachloroethane(ind) | kg | 0,00754 |
| Suelo | 1,1,2-trichlorethane (ind.) | kg | 0,000124 |
| Suelo | 1,1-dichloroethene (ind.) | kg | 0,00000557 |
| Suelo | 1,2-dibromoethane (ind.) | kg | 0,00381 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (ind.) | kg | 0,000458 |
| Suelo | 1,3-butadiene (ind.) | kg | 0,000012 |
| Suelo | 1,4-dioxane (ind.) | kg | 0,00000031 |
| Suelo | 2,4,6-trichlorophenol (ind.) | kg | 0,00000276 |
| Suelo | 3-methylcholanthrene (ind.) | kg | 0,785 |
| Suelo | acetaldehyde (ind.) | kg | 0,000000477 |
| Suelo | acrylonitrile (ind.) | kg | 0,0000701 |
| Suelo | Aldrin (agr.) | kg | 32,1 |
| Suelo | alpha-HCH (agr.) | kg | 0,0232 |
| Suelo | As (ind.) | kg | 0,0132 |
| Suelo | BCME (ind.) | kg | 0,0168 |
| Suelo | benzene (ind.) | kg | 0,0000133 |
| Suelo | benzo(a)anthracene (ind.) | kg | 0,16 |
| Suelo | benzo(a)pyrene (ind.) | kg | 0,00206 |
| Suelo | benzotrichloride (ind.) | kg | 0,132 |
| Suelo | benzylchloride (ind.) | kg | 0,0000416 |
| Suelo | beta-HCH (agr.) | kg | 0,00736 |
| Suelo | bis(2-chloroethyl)ether (ind) | kg | 0,0000829 |
| Suelo | bromodichloromethane (ind.) | kg | 0,0000782 |
| Suelo | Cd (ind.) | kg | 0,00398 |
| Suelo | Cr (VI) (ind.) | kg | 0,271 |
| Suelo | di(2-ethylhexyl)phthalate(ind) | kg | 0,000000318 |
| Suelo | dibenz(a)anthracene (ind.) | kg | 24,4 |
| Suelo | dibutylphthalate (ind.) | kg | 0,000006 |
| Suelo | dichloromethane (ind.) | kg | 0,00000599 |
| Suelo | Dichlorvos (agr.) | kg | 0,0000225 |
| Suelo | Dieldrin (agr.) | kg | 417 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (ind.) | kg | 7,06 |
| Suelo | epichlorohydrin (ind.) | kg | 0,0000013 |
| Suelo | ethylene oxide (ind.) | kg | 0,00238 |
| Suelo | formaldehyde (ind.) | kg | 0,00000183 |
| Suelo | gamma-HCH (Lindane) (agr.) | kg | 0,00864 |
| Suelo | hexachlorobenzene (ind.) | kg | 0,147 |
| Suelo | hexachlorobutadiene (ind.) | kg | 0,000856 |
| Suelo | hexachloroethane (ind.) | kg | 0,000526 |
| Suelo | methylchloride (ind.) | kg | 0,000558 |
| Suelo | Ni (ind.) | kg | 0,00394 |
| Suelo | Ni refinery dust (ind.) | kg | 0,00637 |
| Suelo | Ni-subsulfide (ind.) | kg | 0,0127 |
| Suelo | PCB's (ind.) | kg | 0,0204 |
| Suelo | pentachlorophenol (ind.) | kg | 0,0000126 |
| Suelo | propylene oxide (ind.) | kg | 0,00014 |
| Suelo | styrene (ind.) | kg | 2,09E-08 |
| Suelo | tetrachloroethene (ind.) | kg | 0,000006 |
| Suelo | tetrachloromethane (ind.) | kg | 0,0399 |
| Suelo | trichloroethene (ind.) | kg | 0,000000322 |
| Suelo | trichloromethane (ind.) | kg | 0,00000412 |
| Suelo | vinyl chloride (ind.) | kg | 0,000000767 |
| Suelo | Trifluarin (agr.) | kg | 0,0000689 |
| Categoría de impacto | Orgánicos respiratorios | DALY |  |
| Aire | aldehydes | kg | 0,0000014 |
| Aire | benzene | kg | 0,000000468 |
| Aire | CxHy | kg | 0,00000128 |
| Aire | CxHy aromatic | kg | 0,0000021 |
| Aire | CxHy chloro | kg | 0,00000035 |
| Aire | CxHy halogenated | kg | 0,00000035 |
| Aire | methane | kg | 1,28E-08 |
| Aire | non methane VOC | kg | 0,00000128 |
| Aire | pentane | kg | 0,000000851 |
| Aire | VOC | kg | 0,000000646 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | kg | 1,96E-08 |
| Aire | 1,2,3-trimethylbenzene | kg | 0,00000272 |
| Aire | 1,2,4-trimethylbenzene | kg | 0,00000272 |
| Aire | 1,2-dichloroethene (cis) | kg | 0,000000936 |
| Aire | 1,2-dichloroethene (trans) | kg | 0,000000843 |
| Aire | 1,3,5-trimethylbenzene | kg | 0,00000298 |
| Aire | 1,3-butadiene | kg | 0,00000187 |
| Aire | 1-butene | kg | 0,0000023 |
| Aire | 1-butoxy propanol | kg | 0,000000936 |
| Aire | 1-hexene | kg | 0,00000187 |
| Aire | 1-methoxy-2-propanol | kg | 0,000000791 |
| Aire | 1-pentene | kg | 0,00000213 |
| Aire | 2,2-dimethylbutane | kg | 0,000000519 |
| Aire | 2,3-dimethylbutane | kg | 0,00000119 |
| Aire | 2-butene (cis) | kg | 0,00000247 |
| Aire | 2-butene (trans) | kg | 0,00000247 |
| Aire | 2-butoxyethanol | kg | 0,000000936 |
| Aire | 2-ethoxyethanol | kg | 0,000000834 |
| Aire | 2-hexanone | kg | 0,00000119 |
| Aire | 2-hexene (cis) | kg | 0,0000023 |
| Aire | 2-hexene (trans) | kg | 0,0000023 |
| Aire | 2-methoxyethanol | kg | 0,000000647 |
| Aire | 2-methyl-1-butanol | kg | 0,000000851 |
| Aire | 2-methyl-1-butene | kg | 0,0000017 |
| Aire | 2-methyl-2-butanol | kg | 0,000000306 |
| Aire | 2-methyl-2-butene | kg | 0,00000179 |
| Aire | 2-methyl hexane | kg | 0,000000851 |
| Aire | 2-methyl pentane | kg | 0,000000936 |
| Aire | 2-pentanone | kg | 0,00000119 |
| Aire | 2-pentene (cis) | kg | 0,00000238 |
| Aire | 2-pentene (trans) | kg | 0,00000238 |
| Aire | 3,5-diethyltoluene | kg | 0,00000281 |
| Aire | 3,5-dimethylethylbenzene | kg | 0,00000281 |
| Aire | 3-hexanone | kg | 0,00000128 |
| Aire | 3-methyl-1-butanol | kg | 0,000000851 |
| Aire | 3-methyl-1-butene | kg | 0,00000145 |
| Aire | 3-methyl-2-butanol | kg | 0,000000791 |
| Aire | 3-methyl hexane | kg | 0,000000783 |
| Aire | 3-methyl pentane | kg | 0,00000102 |
| Aire | 3-pentanol | kg | 0,000000936 |
| Aire | 3-pentanone | kg | 0,000000851 |
| Aire | acetaldehyde | kg | 0,00000136 |
| Aire | acetic acid | kg | 0,000000213 |
| Aire | acetone | kg | 0,000000204 |
| Aire | acrolein | kg | 0,0000017 |
| Aire | alcohols | kg | 0,00000076 |
| Aire | alkanes | kg | 0,00000075 |
| Aire | alkenes | kg | 0,0000021 |
| Aire | butane | kg | 0,000000757 |
| Aire | butanol | kg | 0,00000136 |
| Aire | butene | kg | 0,00000247 |
| Aire | cyclohexane | kg | 0,000000621 |
| Aire | cyclohexanol | kg | 0,000000936 |
| Aire | cyclohexanone | kg | 0,000000647 |
| Aire | decane | kg | 0,000000826 |
| Aire | di-i-propyl ether | kg | 0,00000102 |
| Aire | diacetone alcohol | kg | 0,000000562 |
| Aire | dichloromethane | kg | 0,000000145 |
| Aire | diethyl ether | kg | 0,00000102 |
| Aire | dimethyl ether | kg | 0,000000374 |
| Aire | dodecane | kg | 0,000000766 |
| Aire | esters | kg | 0,00000037 |
| Aire | ethane | kg | 0,000000264 |
| Aire | ethane diol | kg | 0,000000826 |
| Aire | ethanol | kg | 0,000000834 |
| Aire | ethene | kg | 0,00000213 |
| Aire | ethers | kg | 0,00000074 |
| Aire | ethyl t-butyl ether | kg | 0,00000046 |
| Aire | ethylacetate | kg | 0,00000046 |
| Aire | ethylbenzene | kg | 0,00000153 |
| Aire | ethyne | kg | 0,000000187 |
| Aire | formaldehyde | kg | 0,00000111 |
| Aire | formic acid | kg | 6,89E-08 |
| Aire | heptane | kg | 0,00000111 |
| Aire | hexane | kg | 0,00000102 |
| Aire | i-butane | kg | 0,000000664 |
| Aire | i-butanol | kg | 0,000000809 |
| Aire | i-butyraldehyde | kg | 0,00000111 |
| Aire | i-pentane | kg | 0,000000851 |
| Aire | i-propyl acetate | kg | 0,00000046 |
| Aire | i-propyl benzene | kg | 0,00000111 |
| Aire | isoprene | kg | 0,00000238 |
| Aire | isopropanol | kg | 0,000000298 |
| Aire | ketones | kg | 0,00000087 |
| Aire | m-ethyl toluene | kg | 0,00000221 |
| Aire | m-xylene | kg | 0,00000238 |
| Aire | methanol | kg | 0,000000281 |
| Aire | methyl acetate | kg | 0,000000102 |
| Aire | methyl chloride | kg | 1,11E-08 |
| Aire | methyl ethyl ketone | kg | 0,000000809 |
| Aire | methyl formate | kg | 7,15E-08 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | kg | 0,00000102 |
| Aire | methyl i-propyl ketone | kg | 0,000000783 |
| Aire | methyl propene | kg | 0,00000136 |
| Aire | methyl t-butyl ether | kg | 0,000000332 |
| Aire | methyl t-butyl ketone | kg | 0,000000698 |
| Aire | n-butanol | kg | 0,00000136 |
| Aire | n-butyl acetate | kg | 0,000000519 |
| Aire | n-butyraldehyde | kg | 0,0000017 |
| Aire | n-propanol | kg | 0,00000119 |
| Aire | n-propyl acetate | kg | 0,000000621 |
| Aire | n-propyl benzene | kg | 0,00000136 |
| Aire | neopentane | kg | 0,000000374 |
| Aire | nonane | kg | 0,000000851 |
| Aire | o-ethyl toluene | kg | 0,00000196 |
| Aire | o-xylene | kg | 0,0000023 |
| Aire | octane | kg | 0,000000936 |
| Aire | p-ethyl toluene | kg | 0,00000196 |
| Aire | p-xylene | kg | 0,00000221 |
| Aire | pentanal | kg | 0,00000162 |
| Aire | propane | kg | 0,000000383 |
| Aire | propane diol | kg | 0,00000102 |
| Aire | propene | kg | 0,00000238 |
| Aire | propionic acid | kg | 0,000000323 |
| Aire | s-butanol | kg | 0,000000851 |
| Aire | s-butyl acetate | kg | 0,000000579 |
| Aire | t-butanol | kg | 0,000000264 |
| Aire | t-butyl acetate | kg | 0,000000136 |
| Aire | tetrachloroethene | kg | 6,21E-08 |
| Aire | toluene | kg | 0,00000136 |
| Aire | trichloroethene | kg | 0,000000698 |
| Aire | trichloromethane | kg | 4,94E-08 |
| Aire | undecane | kg | 0,000000826 |
| Aire | xylene | kg | 0,00000221 |
| Categoría de impacto | Inorgánicos respiratorios | DALY |  |
| Aire | ammonia | kg | 0,000085 |
| Aire | CO | kg | 0,000000731 |
| Aire | dust | kg | 0,00011 |
| Aire | dust (SPM) | kg | 0,00011 |
| Aire | NOx | kg | 0,0000891 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | 0,0000891 |
| Aire | SO2 | kg | 0,0000546 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | 0,0000546 |
| Aire | dust (PM10) | kg | 0,000375 |
| Aire | dust (PM2.5) | kg | 0,0007 |
| Aire | NO | kg | 0,000137 |
| Aire | NO2 | kg | 0,0000891 |
| Aire | SO3 | kg | 0,0000437 |
| Aire | SOx | kg | 0,0000546 |
| Aire | dust (PM10) stationary | kg | 0,000375 |
| Aire | dust (PM10) mobile | kg | 0,000375 |
| Aire | particulates (PM10) | kg | 0,000375 |
| Aire | particulates (PM2.5) | kg | 0,0007 |
| Aire | particulates (SPM) | kg | 0,00011 |
| Categoría de impacto | Cambio climático | DALY |  |
| Aire | CO2 | kg | 0,00000021 |
| Aire | CO2 (non-fossil) | kg | 0,00000021 |
| Aire | HALON-1301 | kg | -0,0071 |
| Aire | methane | kg | 0,0000044 |
| Aire | N2O | kg | 0,000069 |
| Aire | CFC-14 | kg | 0,0014 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | kg | -0,000043 |
| Aire | CF3I | kg | 0,00000021 |
| Aire | CFC-11 | kg | 0,00022 |
| Aire | CFC-113 | kg | 0,00063 |
| Aire | CFC-116 | kg | 0,002 |
| Aire | CFC-12 | kg | 0,0014 |
| Aire | CO2 (fossil) | kg | 0,00000021 |
| Aire | dichloromethane | kg | 0,0000019 |
| Aire | HCFC-123 | kg | 0,0000066 |
| Aire | HCFC-124 | kg | 0,000085 |
| Aire | HCFC-141b | kg | 0,000052 |
| Aire | HCFC-142b | kg | 0,00034 |
| Aire | HCFC-22 | kg | 0,00028 |
| Aire | HFC-125 | kg | 0,00058 |
| Aire | HFC-134 | kg | 0,00021 |
| Aire | HFC-134a | kg | 0,00027 |
| Aire | HFC-143 | kg | 0,000063 |
| Aire | HFC-143a | kg | 0,00078 |
| Aire | HFC-152a | kg | 0,000029 |
| Aire | HFC-227ea | kg | 0,0006 |
| Aire | HFC-23 | kg | 0,0026 |
| Aire | HFC-236fa | kg | 0,0014 |
| Aire | HFC-245ca | kg | 0,00012 |
| Aire | HFC-32 | kg | 0,00014 |
| Aire | HFC-41 | kg | 0,000031 |
| Aire | HFC-4310mee | kg | 0,00027 |
| Aire | perfluorbutane | kg | 0,0016 |
| Aire | perfluorcyclobutane | kg | 0,0019 |
| Aire | perfluorhexane | kg | 0,0016 |
| Aire | perfluorpentane | kg | 0,0017 |
| Aire | perfluorpropane | kg | 0,0016 |
| Aire | SF6 | kg | 0,0053 |
| Aire | tetrachloromethane | kg | -0,00026 |
| Aire | trichloromethane | kg | 0,00000084 |
| Categoría de impacto | Radiación | DALY |  |
| No mat. | Ag110m to water | Bq | 5,1E-13 |
| No mat. | C14 to air | Bq | 2,1E-10 |
| No mat. | Co58 to air | Bq | 4,3E-13 |
| No mat. | Co58 to water | Bq | 4,1E-14 |
| No mat. | Co60 to air | Bq | 1,6E-11 |
| No mat. | Co60 to water | Bq | 4,4E-11 |
| No mat. | Cs134 to air | Bq | 1,2E-11 |
| No mat. | Cs134 to water | Bq | 1,4E-10 |
| No mat. | Cs137 to air | Bq | 1,3E-11 |
| No mat. | Cs137 to water | Bq | 1,7E-10 |
| No mat. | H3 to air | Bq | 1,4E-14 |
| No mat. | H3 to water | Bq | 4,5E-16 |
| No mat. | I129 to air | Bq | 9,4E-10 |
| No mat. | I131 to air | Bq | 1,6E-13 |
| No mat. | I131 to water | Bq | 5E-13 |
| No mat. | I133 to air | Bq | 9,4E-15 |
| No mat. | Kr85 to air | Bq | 1,4E-16 |
| No mat. | Mn54 to water | Bq | 3,1E-13 |
| No mat. | Pb210 to air | Bq | 1,5E-12 |
| No mat. | Po210 to air | Bq | 1,5E-12 |
| No mat. | Pu alpha to air | Bq | 8,3E-11 |
| No mat. | Pu238 to air | Bq | 6,7E-11 |
| No mat. | Ra226 to air | Bq | 9,1E-13 |
| No mat. | Ra226 to water | Bq | 1,3E-13 |
| No mat. | Rn222 to air | Bq | 2,4E-14 |
| No mat. | Sb124 to water | Bq | 8,2E-13 |
| No mat. | Th230 to air | Bq | 4,5E-11 |
| No mat. | U234 to air | Bq | 9,7E-11 |
| No mat. | U234 to water | Bq | 2,4E-12 |
| No mat. | U235 to air | Bq | 2,1E-11 |
| No mat. | U235 to water | Bq | 2,3E-12 |
| No mat. | U238 to air | Bq | 8,2E-12 |
| No mat. | U238 to water | Bq | 2,3E-12 |
| No mat. | Xe133 to air | Bq | 1,4E-16 |
| Categoría de impacto | Capa de ozono | DALY |  |
| Aire | HALON-1301 | kg | 0,0126 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | kg | 0,000126 |
| Aire | CFC-11 | kg | 0,00105 |
| Aire | CFC-113 | kg | 0,000948 |
| Aire | CFC-114 | kg | 0,000895 |
| Aire | CFC-115 | kg | 0,000421 |
| Aire | CFC-12 | kg | 0,000863 |
| Aire | HALON-1201 | kg | 0,00147 |
| Aire | HALON-1202 | kg | 0,00132 |
| Aire | HALON-1211 | kg | 0,00537 |
| Aire | HALON-2311 | kg | 0,000147 |
| Aire | HALON-2401 | kg | 0,000263 |
| Aire | HALON-2402 | kg | 0,00737 |
| Aire | HCFC-123 | kg | 0,0000147 |
| Aire | HCFC-124 | kg | 0,0000316 |
| Aire | HCFC-141b | kg | 0,000105 |
| Aire | HCFC-142b | kg | 0,0000526 |
| Aire | HCFC-22 | kg | 0,0000421 |
| Aire | HCFC-225ca | kg | 0,0000211 |
| Aire | HCFC-225cb | kg | 0,0000211 |
| Aire | methyl bromide | kg | 0,000674 |
| Aire | methyl chloride | kg | 0,0000211 |
| Aire | tetrachloromethane | kg | 0,00126 |
| Categoría de impacto | Ecotoxicicidad | PAF*m2yr |
| Aire | benzene | kg | 0,0275 |
| Aire | Cd | kg | 96500 |
| Aire | Cr | kg | 41300 |
| Aire | Cu | kg | 14600 |
| Aire | dioxin (TEQ) | kg | 1320000 |
| Aire | Hg | kg | 8290 |
| Aire | metals | kg | 2552 |
| Aire | Ni | kg | 71000 |
| Aire | PAH's | kg | 0,0078 |
| Aire | Pb | kg | 25400 |
| Aire | Zn | kg | 28900 |
| Agua | As | kg | 114 |
| Agua | Cd | kg | 4800 |
| Agua | Cr | kg | 687 |
| Agua | Cr (VI) | kg | 687 |
| Agua | Cu | kg | 1470 |
| Agua | Hg | kg | 1970 |
| Agua | metallic ions | kg | 3,57 |
| Agua | Ni | kg | 1430 |
| Agua | PAH's | kg | 0,021 |
| Agua | Pb | kg | 73,9 |
| Agua | toluene | kg | 1,73 |
| Agua | Zn | kg | 163 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | kg | 1,49 |
| Aire | 1,2,3-trichlorobenzene | kg | 0,351 |
| Aire | 1,2,4-trichlorobenzene | kg | 0,254 |
| Aire | 1,3,5-trichlorobenzene | kg | 1,29 |
| Aire | 2,4-D | kg | 14,6 |
| Aire | As | kg | 5920 |
| Aire | Atrazine | kg | 2090 |
| Aire | Azinphos-methyl | kg | 110000 |
| Aire | Bentazon | kg | 73,3 |
| Aire | benzo(a)pyrene | kg | 1420 |
| Aire | Carbendazim | kg | 24000 |
| Aire | Cr (III) | kg | 41300 |
| Aire | Cr (VI) | kg | 41300 |
| Aire | di(2-ethylhexyl)phthalate | kg | 0,0194 |
| Aire | dibutylphthalate | kg | 1,13 |
| Aire | Dichlorvos | kg | 16,1 |
| Aire | Diquat-dibromide | kg | 23900 |
| Aire | Diuron | kg | 44300 |
| Aire | DNOC | kg | 81,9 |
| Aire | Fentin-acetate | kg | 6770 |
| Aire | fluoranthene | kg | 0,437 |
| Aire | gamma-HCH (Lindane) | kg | 21,6 |
| Aire | heavy metals | kg | 2552 |
| Aire | hexachlorobenzene | kg | 388 |
| Aire | Malathion | kg | 1170 |
| Aire | Maneb | kg | 384 |
| Aire | Mecoprop | kg | 0,779 |
| Aire | Metabenzthiazuron | kg | 3070 |
| Aire | Metamitron | kg | 378 |
| Aire | Metribuzin | kg | 4920 |
| Aire | Mevinfos | kg | 21300 |
| Aire | Monolinuron | kg | 1060 |
| Aire | Parathion | kg | 605 |
| Aire | PCB's | kg | 807 |
| Aire | pentachlorophenol | kg | 133 |
| Aire | Simazine | kg | 14400 |
| Aire | Thiram | kg | 2260 |
| Aire | toluene | kg | 0,0024 |
| Aire | Trifluralin | kg | 10,9 |
| Agua | 1,2,3-trichlorobenzene | kg | 1,56 |
| Agua | 1,2,4-trichlorobenzene | kg | 1,39 |
| Agua | 1,3,5-trichlorobenzene | kg | 2,73 |
| Agua | 2,4-D | kg | 0,756 |
| Agua | Atrazine | kg | 506 |
| Agua | Azinphos-methyl | kg | 8870 |
| Agua | Bentazon | kg | 0,581 |
| Agua | benzene | kg | 0,48 |
| Agua | benzo(a)pyrene | kg | 368 |
| Agua | Carbendazim | kg | 1630 |
| Agua | Cr (III) | kg | 687 |
| Agua | di(2-ethylhexyl)phthalate | kg | 6,37 |
| Agua | dibutylphthalate | kg | 16,2 |
| Agua | Dichlorvos | kg | 1,81 |
| Agua | dioxins (TEQ) | kg | 1870000 |
| Agua | Diquat-dibromide | kg | 1180 |
| Agua | Diuron | kg | 2310 |
| Agua | DNOC | kg | 6,73 |
| Agua | fluoranthene | kg | 39,6 |
| Agua | gamma-HCH (Lindane) | kg | 104 |
| Agua | hexachlorobenzene | kg | 455 |
| Agua | Malathion | kg | 1640 |
| Agua | Maneb | kg | 6,23 |
| Agua | Mecoprop | kg | 0,135 |
| Agua | Metabenzthiazuron | kg | 143 |
| Agua | Metamitron | kg | 3,77 |
| Agua | Metribuzin | kg | 31,8 |
| Agua | Mevinfos | kg | 673 |
| Agua | Monolinuron | kg | 104 |
| Agua | Parathion | kg | 2480 |
| Agua | PCB's | kg | 2580 |
| Agua | pentachlorophenol | kg | 251 |
| Agua | Simazine | kg | 603 |
| Agua | Thiram | kg | 8740 |
| Agua | Trifluralin | kg | 780 |
| Suelo | 1,2,3-trichlorobenzene (ind.) | kg | 24,1 |
| Suelo | 1,2,4-trichlorobenzene (ind.) | kg | 22,6 |
| Suelo | 1,3,5-trichlorobenzene (ind.) | kg | 11,9 |
| Suelo | 2,4-D (agr.) | kg | 0,00127 |
| Suelo | As (ind.) | kg | 6100 |
| Suelo | Azinphos-methyl (agr.) | kg | 3,55 |
| Suelo | Bentazon (agr.) | kg | 0,166 |
| Suelo | benzene (ind.) | kg | 4,97 |
| Suelo | benzo(a)pyrene (ind.) | kg | 72500 |
| Suelo | Carbendazim (agr.) | kg | 23,4 |
| Suelo | Cd (agr.) | kg | 301 |
| Suelo | Cd (ind.) | kg | 99400 |
| Suelo | Cr (III) (ind.) | kg | 42400 |
| Suelo | Cr (ind.) | kg | 42400 |
| Suelo | Cr (VI) (ind.) | kg | 42400 |
| Suelo | Cu (ind.) | kg | 15000 |
| Suelo | di(2-ethylhexyl)phthalate(ind) | kg | 0,267 |
| Suelo | dibutylphthalate (ind.) | kg | 11,4 |
| Suelo | Dichlorvos (agr.) | kg | 0,00752 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (ind.) | kg | 2090000 |
| Suelo | Diquat-dibromide (agr.) | kg | 0,684 |
| Suelo | Diuron (agr.) | kg | 0,407 |
| Suelo | DNOC (agr.) | kg | 0,0617 |
| Suelo | fluoranthene (ind.) | kg | 80 |
| Suelo | gamma-HCH (Lindane) (agr.) | kg | 13,8 |
| Suelo | hexachlorobenzene (ind.) | kg | 996 |
| Suelo | Hg (ind.) | kg | 16800 |
| Suelo | Malathion (agr.) | kg | 0,279 |
| Suelo | Maneb (agr.) | kg | 2,61 |
| Suelo | Mecoprop (agr.) | kg | 0,0000279 |
| Suelo | Metabenzthiazuron (agr.) | kg | 3,15 |
| Suelo | Metamitron (agr.) | kg | 0,00203 |
| Suelo | Metribuzin (agr.) | kg | 0,491 |
| Suelo | Mevinfos (agr.) | kg | 2,09 |
| Suelo | Monolinuron (agr.) | kg | 4,38 |
| Suelo | Ni (ind.) | kg | 73200 |
| Suelo | Parathion (agr.) | kg | 0,324 |
| Suelo | Pb (ind.) | kg | 129 |
| Suelo | PCB's (ind.) | kg | 8350 |
| Suelo | pentachlorophenol (ind.) | kg | 251 |
| Suelo | Simazine (agr.) | kg | 3,87 |
| Suelo | Thiram (agr.) | kg | 9,96 |
| Suelo | toluene (ind.) | kg | 0,679 |
| Suelo | Zn (ind.) | kg | 29800 |
| Agua | Fentin acetate | kg | 7850 |
| Suelo | Fentin acetate (agr.) | kg | 3,84 |
| Suelo | Trifluarin (agr.) | kg | 0,207 |
| Categoría de impacto | Acidificación/ Eutrificación | PDF*m2yr |
| Aire | ammonia | kg | 15,57 |
| Aire | NOx | kg | 5,713 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | 5,713 |
| Aire | SO2 | kg | 1,041 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | 1,041 |
| Aire | NO | kg | 8,789 |
| Aire | NO2 | kg | 5,713 |
| Aire | SO3 | kg | 0,8323 |
| Aire | SOx | kg | 1,041 |
| Categoría de impacto | Uso de la tierra | PDF*m2yr |
| No mat. | Conv. to continuous urban land | m2 | 34,53 |
| No mat. | Conv. to convent. arable land | m2 | 34,38 |
| No mat. | Conv. to discontinuous urban | m2 | 28,73 |
| No mat. | Conv. to green urban | m2 | 25,16 |
| No mat. | Conv. to industrial area | m2 | 25,16 |
| No mat. | Conv. to integrat. arable land | m2 | 34,38 |
| No mat. | Conv. to Intensive meadow | m2 | 34,02 |
| No mat. | Conv. to less intensive meadow | m2 | 30,62 |
| No mat. | Conv. to organic arable land | m2 | 32,73 |
| No mat. | Conv. to organic meadow | m2 | 30,62 |
| No mat. | Conv. to rail/road area | m2 | 25,16 |
| No mat. | land use II-III | m2a | 0,51 |
| No mat. | land use II-IV | m2a | 0,96 |
| No mat. | land use III-IV | m2a | 0,96 |
| No mat. | land use IV-IV | m2a | 1,15 |
| No mat. | Occup. as contin. urban land | m2a | 1,15 |
| No mat. | Occup. as convent. arable land | m2a | 1,15 |
| No mat. | Occup. as discont. urban land | m2a | 0,96 |
| No mat. | Occup. as forest land | m2a | 0,11 |
| No mat. | Occup. as green urban land | m2a | 0,84 |
| No mat. | Occup. as industrial area | m2a | 0,84 |
| No mat. | Occup. as intens. meadow land | m2a | 1,13 |
| No mat. | Occup. as organic arable land | m2a | 1,09 |
| No mat. | Occup. as organic meadow land | m2a | 1,02 |
| No mat. | Occup. as rail/road area | m2a | 0,84 |
| No mat. | Occup. integrated arable land | m2a | 1,15 |
| No mat. | Occup. less intens.meadow land | m2a | 1,02 |
| Categoría de impacto | Minerales | MJ surplus |
| extracción de recurso | bauxite | kg | 0,5 |
| extracción de recurso | chromium compounds | kg | 0,9165 |
| extracción de recurso | iron (ore) | kg | 0,029 |
| extracción de recurso | tin (ore) | kg | 0,06 |
| extracción de recurso | aluminium (in ore) | kg | 2,38 |
| extracción de recurso | chromium (in ore) | kg | 0,9165 |
| extracción de recurso | chromium (ore) | kg | 0,275 |
| extracción de recurso | copper (in ore) | kg | 36,7 |
| extracción de recurso | copper (ore) | kg | 0,415 |
| extracción de recurso | iron (in ore) | kg | 0,051 |
| extracción de recurso | lead (in ore) | kg | 7,35 |
| extracción de recurso | lead (ore) | kg | 0,368 |
| extracción de recurso | manganese (in ore) | kg | 0,313 |
| extracción de recurso | manganese (ore) | kg | 0,141 |
| extracción de recurso | mercury (in ore) | kg | 165,5 |
| extracción de recurso | molybdene (in ore) | kg | 41 |
| extracción de recurso | molybdenum (ore) | kg | 0,041 |
| extracción de recurso | nickel (in ore) | kg | 23,75 |
| extracción de recurso | nickel (ore) | kg | 0,356 |
| extracción de recurso | tin (in ore) | kg | 600 |
| extracción de recurso | tungsten (ore) | kg | 0,927 |
| extracción de recurso | zinc (in ore) | kg | 4,09 |
| extracción de recurso | zinc (ore) | kg | 0,0164 |
| Categoría de impacto | Combustibles fósiles | MJ surplus |
| extracción de recurso | coal ETH | kg | 1,25 |
| extracción de recurso | crude oil ETH | kg | 3,54 |
| extracción de recurso | lignite ETH | kg | 0,488 |
| extracción de recurso | natural gas (vol) | m3 | 3,26 |
| extracción de recurso | natural gas ETH | m3 | 3,12 |
| extracción de recurso | crude oil (feedstock) | kg | 3,4 |
| extracción de recurso | natural gas (feedstock) | m3 | 3,12 |
| extracción de recurso | coal | kg | 2,04 |
| extracción de recurso | coal FAL | kg | 1,83 |
| extracción de recurso | crude oil | kg | 3,4 |
| extracción de recurso | crude oil FAL | kg | 3,49 |
| extracción de recurso | crude oil IDEMAT | kg | 3,54 |
| extracción de recurso | energy from coal | MJ | 0,0696 |
| extracción de recurso | energy from lignite | MJ | 0,061 |
| extracción de recurso | energy from natural gas | MJ | 0,089 |
| extracción de recurso | energy from oil | MJ | 0,083 |
| extracción de recurso | lignite | kg | 0,61 |
| extracción de recurso | natural gas | kg | 2,7 |
| extracción de recurso | natural gas FAL | kg | 4,17 |
| extracción de recurso | natural gas (feedstock) FAL | kg | 4,17 |
| extracción de recurso | crude oil (feedstock) FAL | kg | 3,49 |
| extracción de recurso | coal (feedstock) FAL | kg | 1,83 |

APÉNDICE I

Factores de Caracterización EPS 2000

| Categoría de impacto | Expectativa de Vida | PersonYr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire | ammonia | kg | 0,0000264 |
| Aire | benzene | kg | 0,000032 |
| Aire | Cd | kg | 0,0000944 |
| Aire | CO | kg | 2,38E-06 |
| Aire | CO2 | kg | 7,93E-07 |
| Aire | Cr | kg | 0,000205 |
| Aire | dust | kg | 0,000124 |
| Aire | dust (SPM) | kg | 0,000424 |
| Aire | H2S | kg | 0,000056 |
| Aire | HCl | kg | 0,0000242 |
| Aire | HF | kg | 0,0000236 |
| Aire | metals | kg | 2,152E-06 |
| Aire | methane | kg | 0,0000195 |
| Aire | N2O | kg | 0,000287 |
| Aire | NOx | kg | 0,0000245 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | 0,0000245 |
| Aire | PAH's | kg | 0,568 |
| Aire | SO2 | kg | 0,0000376 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | 0,0000376 |
| Aire | CFC-14 | kg | 0,005 |
| Aire | pentane | kg | 0,0000161 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | kg | 1,02E-06 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | kg | 0,0000088 |
| Aire | 1,2,3-trimethylbenzene | kg | 0,0000171 |
| Aire | 1,2,4-trimethylbenzene | kg | 0,0000169 |
| Aire | 1,3,5-trimethylbenzene | kg | 0,000017 |
| Aire | 1,3-butadiene | kg | 0,000101 |
| Aire | 1-butene | kg | 0,0000183 |
| Aire | 1-pentene | kg | 0,0000174 |
| Aire | 2-methyl-1-butene | kg | 0,000017 |
| Aire | 2-methyl-2-butene | kg | 0,0000199 |
| Aire | 2-methyl pentane | kg | 0,0000173 |
| Aire | 3-methyl pentane | kg | 0,0000165 |
| Aire | acetaldehyde | kg | 0,0000151 |
| Aire | acetone | kg | 0,0000108 |
| Aire | acrolein | kg | 0,0000231 |
| Aire | As | kg | 0,000975 |
| Aire | butane | kg | 0,0000154 |
| Aire | butanol | kg | 0,0000166 |
| Aire | butene | kg | 0,0000182 |
| Aire | CFC-11 | kg | 0,00351 |
| Aire | CFC-113 | kg | 0,00433 |
| Aire | CFC-114 | kg | 0,00764 |
| Aire | CFC-115 | kg | 0,00754 |
| Aire | CFC-116 | kg | 0,00991 |
| Aire | CFC-12 | kg | 0,00708 |
| Aire | CFC-13 | kg | 0,00962 |
| Aire | decane | kg | 0,0000174 |
| Aire | dimethyl ether | kg | 0,0000122 |
| Aire | dodecane | kg | 0,0000156 |
| Aire | dust (coarse) | kg | 0,000124 |
| Aire | dust (PM10) | kg | 0,000424 |
| Aire | dust (PM2.5) | kg | 0,000791 |
| Aire | ethane | kg | 0,0000108 |
| Aire | ethanol | kg | 0,0000141 |
| Aire | ethene | kg | 0,000026 |
| Aire | ethylacetate | kg | 0,0000123 |
| Aire | ethylbenzene | kg | 0,0000151 |
| Aire | ethyne | kg | 0,000012 |
| Aire | formaldehyde | kg | 0,0000599 |
| Aire | HCFC-123 | kg | 0,0000804 |
| Aire | HCFC-124 | kg | 0,000388 |
| Aire | HCFC-141b | kg | 0,000537 |
| Aire | HCFC-142b | kg | 0,00161 |
| Aire | HCFC-22 | kg | 0,00137 |
| Aire | HCFC-225ca | kg | 0,000143 |
| Aire | HCFC-225cb | kg | 0,000431 |
| Aire | heavy metals | kg | 2,152E-06 |
| Aire | heptane | kg | 0,0000182 |
| Aire | hexane | kg | 0,0000181 |
| Aire | HFC-125 | kg | 0,00254 |
| Aire | HFC-134 | kg | 0,000952 |
| Aire | HFC-134a | kg | 0,00103 |
| Aire | HFC-143 | kg | 0,00023 |
| Aire | HFC-143a | kg | 0,00349 |
| Aire | HFC-152a | kg | 0,000111 |
| Aire | HFC-227ea | kg | 0,00262 |
| Aire | HFC-23 | kg | 0,0096 |
| Aire | HFC-236fa | kg | 0,00634 |
| Aire | HFC-245ca | kg | 0,000484 |
| Aire | HFC-32 | kg | 0,00046 |
| Aire | HFC-4310mee | kg | 0,00127 |
| Aire | i-butane | kg | 0,0000127 |
| Aire | i-butanol | kg | 0,0000134 |
| Aire | i-butyraldehyde | kg | 0,0000157 |
| Aire | i-pentane | kg | 0,000013 |
| Aire | i-propyl benzene | kg | 0,0000149 |
| Aire | isoprene | kg | 0,0000151 |
| Aire | isopropanol | kg | 0,0000108 |
| Aire | m-ethyl toluene | kg | 0,0000162 |
| Aire | m-xylene | kg | 0,0000157 |
| Aire | methanol | kg | 0,0000107 |
| Aire | methyl ethyl ketone | kg | 0,0000134 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | kg | 0,0000168 |
| Aire | n-butyl acetate | kg | 0,000014 |
| Aire | n-butyraldehyde | kg | 0,0000164 |
| Aire | n-propyl benzene | kg | 0,0000149 |
| Aire | NO2 | kg | 0,0000245 |
| Aire | nonane | kg | 0,0000163 |
| Aire | o-ethyl toluene | kg | 0,0000159 |
| Aire | o-xylene | kg | 0,0000138 |
| Aire | octane | kg | 0,0000171 |
| Aire | p-ethyl toluene | kg | 0,0000162 |
| Aire | p-xylene | kg | 0,0000161 |
| Aire | pentanal | kg | 0,0000161 |
| Aire | perfluorcyclobutane | kg | 0,00722 |
| Aire | perfluorhexane | kg | 0,00539 |
| Aire | propane | kg | 0,000016 |
| Aire | propene | kg | 0,000019 |
| Aire | SF6 | kg | 0,0197 |
| Aire | SOx | kg | 0,0000376 |
| Aire | toluene | kg | 0,0000141 |
| Aire | undecane | kg | 0,0000167 |
| Suelo | 2,4-D (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | Aldrin (agr.) | kg | 0,001193 |
| Suelo | Dichlorvos (agr.) | kg | 0,0000716 |
| Suelo | Dieldrin (agr.) | kg | 0,000716 |
| Suelo | gamma-HCH (Lindane) (agr.) | kg | 0,000119 |
| Suelo | Malathion (agr.) | kg | 1,79E-06 |
| Suelo | Thiram (agr.) | kg | 7,16E-06 |
| Suelo | Captan (agr.) | kg | 2,75E-07 |
| Suelo | Demeton (agr.) | kg | 0,000895 |
| Suelo | Oxamyl (agr.) | kg | 1,43E-06 |
| Suelo | Aldicarb (agr.) | kg | 0,0000358 |
| Suelo | Endrin (agr.) | kg | 0,000119 |
| Suelo | Heptachlor (agr.) | kg | 0,0000716 |
| Suelo | Dimethoate (agr.) | kg | 0,0000895 |
| Suelo | Chlordane (agr.) | kg | 0,0000716 |
| Suelo | hexachlorobenzene (agr.) | kg | 0,0000447 |
| Suelo | Benomyl (agr.) | kg | 7,16E-07 |
| Suelo | Chlorpyriphos (agr.) | kg | 0,0000119 |
| Suelo | Carbaryl (agr.) | kg | 3,58E-07 |
| Suelo | Propachlor (agr.) | kg | 2,75E-06 |
| Suelo | Cypermethrin (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | Endosulfan (agr.) | kg | 5,97E-06 |
| Suelo | Carbofuran (agr.) | kg | 7,16E-06 |
| Suelo | Permethrin (agr.) | kg | 7,16E-07 |
| Suelo | Methomyl (agr.) | kg | 1,43E-06 |
| Suelo | 2,4,5-T (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | Glyphosate (agr.) | kg | 3,58E-07 |
| Suelo | sodium fluoracetate (agr.) | kg | 0,001789 |
| Suelo | Pirimifos-methyl (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | Resmethrin (agr.) | kg | 1,19E-06 |
| Aire | HALON-1303 | kg | 0,00982 |
| Suelo | Alachlor (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | phosphine (agr.) | kg | 0,000119 |
| Aire | 2-methyl octane | kg | 0,0000168 |
| Aire | PGMEA | kg | 0,0000124 |
| Suelo | Fenamiphos (agr.) | kg | 0,000143 |
| Suelo | Paraquat (agr.) | kg | 7,95E-06 |
| Aire | isobutyl acetate | kg | 0,0000122 |
| Aire | 2-pentene | kg | 0,000018 |
| Suelo | thallium sulfate (agr.) | kg | 0,000447 |
| Suelo | Diflubenzuron (agr.) | kg | 1,79E-06 |
| Suelo | Disulfoton (agr.) | kg | 0,000895 |
| Aire | allyl chloride | kg | 0,0000155 |
| Suelo | Methoxychlor (agr.) | kg | 7,16E-06 |
| Suelo | Diquat (agr.) | kg | 0,0000163 |
| Suelo | Naled (agr.) | kg | 0,0000179 |
| Aire | methyl cyclohexane | kg | 0,0000136 |
| Aire | 2-methyl nonane | kg | 0,0000174 |
| Suelo | Warfarin (agr.) | kg | 0,000119 |
| Aire | 2-butene | kg | 0,0000181 |
| Aire | 2-methyl heptane | kg | 0,000017 |
| Aire | propylene glycol methyl ether | kg | 0,000018 |
| Suelo | zinc phosphide (agr.) | kg | 0,000119 |
| Aire | dust (coarse) process | kg | 0,000124 |
| Aire | dust (PM10) stationary | kg | 0,000424 |
| Aire | dust (PM10) mobile | kg | 0,000424 |
| Aire | particulates (PM10) | kg | 0,000424 |
| Aire | particulates (PM2.5) | kg | 0,000791 |
| Aire | particulates (SPM) | kg | 0,000424 |
| Categoría de impacto | Morbilidad Severa | PersonYr |  |
| Aire | ammonia | kg | 4,66E-06 |
| Aire | benzene | kg | 6,16E-06 |
| Aire | Cd | kg | 2,23E-06 |
| Aire | CO | kg | 1,06E-06 |
| Aire | CO2 | kg | 3,53E-07 |
| Aire | Cr | kg | 0,0000262 |
| Aire | dust | kg | -6,83E-07 |
| Aire | dust (SPM) | kg | -6,83E-07 |
| Aire | H2S | kg | 0,0000098 |
| Aire | HCl | kg | -4,29E-06 |
| Aire | HF | kg | -4,19E-06 |
| Aire | metals | kg | 2,681E-07 |
| Aire | methane | kg | 8,65E-06 |
| Aire | N2O | kg | 0,00011 |
| Aire | NOx | kg | -2,06E-06 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | -2,06E-06 |
| Aire | PAH's | kg | 0,16 |
| Aire | SO2 | kg | -6,58E-06 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | -6,58E-06 |
| Aire | CFC-14 | kg | 0,00222 |
| Aire | pentane | kg | 4,29E-06 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | kg | 5,11E-08 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | kg | 3,88E-06 |
| Aire | 1,2,3-trimethylbenzene | kg | 4,35E-06 |
| Aire | 1,2,4-trimethylbenzene | kg | 4,34E-06 |
| Aire | 1,3,5-trimethylbenzene | kg | 4,35E-06 |
| Aire | 1,3-butadiene | kg | 0,0000133 |
| Aire | 1-butene | kg | 4,42E-06 |
| Aire | 1-pentene | kg | 4,37E-06 |
| Aire | 2-methyl-1-butene | kg | 4,35E-06 |
| Aire | 2-methyl-2-butene | kg | 4,51E-06 |
| Aire | 2-methyl pentane | kg | 4,36E-06 |
| Aire | 3-methyl pentane | kg | 4,32E-06 |
| Aire | acetaldehyde | kg | 4,24E-06 |
| Aire | acetone | kg | 0,000004 |
| Aire | acrolein | kg | 4,69E-06 |
| Aire | As | kg | 0,000124 |
| Aire | butane | kg | 4,26E-06 |
| Aire | butanol | kg | 4,32E-06 |
| Aire | butene | kg | 4,42E-06 |
| Aire | CFC-11 | kg | 0,00211 |
| Aire | CFC-113 | kg | 0,00251 |
| Aire | CFC-114 | kg | 0,00384 |
| Aire | CFC-115 | kg | 0,00363 |
| Aire | CFC-116 | kg | 0,00441 |
| Aire | CFC-12 | kg | 0,0037 |
| Aire | CFC-13 | kg | 0,00482 |
| Aire | decane | kg | 4,37E-06 |
| Aire | dimethyl ether | kg | 4,08E-06 |
| Aire | dodecane | kg | 4,27E-06 |
| Aire | dust (coarse) | kg | -6,83E-07 |
| Aire | dust (PM10) | kg | -2,33E-06 |
| Aire | dust (PM2.5) | kg | -4,35E-06 |
| Aire | ethane | kg | 0,000004 |
| Aire | ethanol | kg | 4,18E-06 |
| Aire | ethene | kg | 5,18E-06 |
| Aire | ethylacetate | kg | 4,08E-06 |
| Aire | ethylbenzene | kg | 4,24E-06 |
| Aire | ethyne | kg | 4,07E-06 |
| Aire | formaldehyde | kg | 7,69E-06 |
| Aire | HCFC-123 | kg | 0,0000468 |
| Aire | HCFC-124 | kg | 0,000184 |
| Aire | HCFC-141b | kg | 0,000299 |
| Aire | HCFC-142b | kg | 0,000751 |
| Aire | HCFC-22 | kg | 0,000638 |
| Aire | HCFC-225ca | kg | 0,0000774 |
| Aire | HCFC-225cb | kg | 0,00021 |
| Aire | heavy metals | kg | 2,681E-07 |
| Aire | heptane | kg | 4,42E-06 |
| Aire | hexane | kg | 4,41E-06 |
| Aire | HFC-125 | kg | 0,00113 |
| Aire | HFC-134 | kg | 0,000423 |
| Aire | HFC-134a | kg | 0,000458 |
| Aire | HFC-143 | kg | 0,000102 |
| Aire | HFC-143a | kg | 0,00155 |
| Aire | HFC-152a | kg | 0,0000494 |
| Aire | HFC-227ea | kg | 0,00116 |
| Aire | HFC-23 | kg | 0,00427 |
| Aire | HFC-236fa | kg | 0,00282 |
| Aire | HFC-245ca | kg | 0,000215 |
| Aire | HFC-32 | kg | 0,000204 |
| Aire | HFC-4310mee | kg | 0,000564 |
| Aire | i-butane | kg | 0,0000041 |
| Aire | i-butanol | kg | 4,14E-06 |
| Aire | i-butyraldehyde | kg | 4,27E-06 |
| Aire | i-pentane | kg | 4,12E-06 |
| Aire | i-propyl benzene | kg | 4,23E-06 |
| Aire | isoprene | kg | 4,24E-06 |
| Aire | isopropanol | kg | 0,000004 |
| Aire | m-ethyl toluene | kg | 0,0000043 |
| Aire | m-xylene | kg | 4,27E-06 |
| Aire | methanol | kg | 3,99E-06 |
| Aire | methyl ethyl ketone | kg | 4,14E-06 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | kg | 4,34E-06 |
| Aire | n-butyl acetate | kg | 4,18E-06 |
| Aire | n-butyraldehyde | kg | 4,31E-06 |
| Aire | n-propyl benzene | kg | 4,23E-06 |
| Aire | NO2 | kg | -2,06E-06 |
| Aire | nonane | kg | 4,31E-06 |
| Aire | o-ethyl toluene | kg | 4,28E-06 |
| Aire | o-xylene | kg | 4,17E-06 |
| Aire | octane | kg | 4,35E-06 |
| Aire | p-ethyl toluene | kg | 0,0000043 |
| Aire | p-xylene | kg | 4,29E-06 |
| Aire | pentanal | kg | 0,0000043 |
| Aire | perfluorcyclobutane | kg | 0,00321 |
| Aire | perfluorhexane | kg | 0,0024 |
| Aire | propane | kg | 4,29E-06 |
| Aire | propene | kg | 4,05E-06 |
| Aire | SF6 | kg | 0,00878 |
| Aire | SOx | kg | -6,58E-06 |
| Aire | toluene | kg | 4,18E-06 |
| Aire | undecane | kg | 4,33E-06 |
| Suelo | 2,4-D (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | Aldrin (agr.) | kg | 0,0000596 |
| Suelo | Dichlorvos (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | Dieldrin (agr.) | kg | 0,0000358 |
| Suelo | gamma-HCH (Lindane) (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Suelo | Malathion (agr.) | kg | 8,95E-08 |
| Suelo | Thiram (agr.) | kg | 3,58E-07 |
| Suelo | Captan (agr.) | kg | 1,38E-08 |
| Suelo | Demeton (agr.) | kg | 0,0000447 |
| Suelo | Oxamyl (agr.) | kg | 7,16E-08 |
| Suelo | Aldicarb (agr.) | kg | 1,79E-06 |
| Suelo | Endrin (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Suelo | Heptachlor (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | Dimethoate (agr.) | kg | 4,47E-06 |
| Suelo | Chlordane (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | hexachlorobenzene (agr.) | kg | 2,24E-06 |
| Suelo | Benomyl (agr.) | kg | 3,58E-08 |
| Suelo | Chlorpyriphos (agr.) | kg | 5,96E-07 |
| Suelo | Carbaryl (agr.) | kg | 1,79E-08 |
| Suelo | Propachlor (agr.) | kg | 1,38E-07 |
| Suelo | Cypermethrin (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | Endosulfan (agr.) | kg | 2,98E-07 |
| Suelo | Carbofuran (agr.) | kg | 3,58E-07 |
| Suelo | Permethrin (agr.) | kg | 3,58E-08 |
| Suelo | Methomyl (agr.) | kg | 7,16E-08 |
| Suelo | 2,4,5-T (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | Glyphosate (agr.) | kg | 1,79E-08 |
| Suelo | sodium fluoracetate (agr.) | kg | 0,0000895 |
| Suelo | Pirimifos-methyl (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | Resmethrin (agr.) | kg | 5,96E-08 |
| Aire | HALON-1303 | kg | 0,0132 |
| Suelo | Alachlor (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | phosphine (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Aire | 2-methyl octane | kg | 4,33E-06 |
| Aire | PGMEA | kg | 4,09E-06 |
| Suelo | Fenamiphos (agr.) | kg | 7,16E-06 |
| Suelo | Paraquat (agr.) | kg | 3,98E-07 |
| Aire | isobutyl acetate | kg | 4,08E-06 |
| Aire | 2-pentene | kg | 0,0000044 |
| Suelo | thallium sulfate (agr.) | kg | 0,0000224 |
| Suelo | Diflubenzuron (agr.) | kg | 8,95E-08 |
| Suelo | Disulfoton (agr.) | kg | 0,0000447 |
| Aire | allyl chloride | kg | 4,26E-06 |
| Suelo | Methoxychlor (agr.) | kg | 3,58E-07 |
| Suelo | Diquat (agr.) | kg | 8,13E-07 |
| Suelo | Naled (agr.) | kg | 8,95E-07 |
| Aire | methyl cyclohexane | kg | 4,15E-06 |
| Aire | 2-methyl nonane | kg | 4,37E-06 |
| Suelo | Warfarin (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Aire | 2-butene | kg | 4,41E-06 |
| Aire | 2-methyl heptane | kg | 4,35E-06 |
| Aire | propylene glycol methyl ether | kg | 0,0000044 |
| Suelo | zinc phosphide (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Aire | dust (coarse) process | kg | -6,83E-07 |
| Aire | dust (PM10) stationary | kg | -2,33E-06 |
| Aire | dust (PM10) mobile | kg | -2,33E-06 |
| Aire | particulates (PM10) | kg | -2,33E-06 |
| Aire | particulates (PM2.5) | kg | -4,35E-06 |
| Aire | particulates (SPM) | kg | -6,83E-07 |
| Categoría de impacto | Morbilidad | PersonYr |  |
| Aire | ammonia | kg | 7,22E-06 |
| Aire | benzene | kg | 7,21E-06 |
| Aire | Cd | kg | 0,000192 |
| Aire | CO | kg | 1,96E-06 |
| Aire | CO2 | kg | 6,55E-07 |
| Aire | dust | kg | 1,06E-06 |
| Aire | dust (SPM) | kg | 1,06E-06 |
| Aire | H2S | kg | 1,52E-06 |
| Aire | HCl | kg | 6,64E-06 |
| Aire | HF | kg | 0,0000065 |
| Aire | Hg | kg | 0,0048 |
| Aire | metals | kg | 7,409E-06 |
| Aire | methane | kg | 0,000016 |
| Aire | N2O | kg | 0,000214 |
| Aire | NOx | kg | 3,61E-06 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | 3,61E-06 |
| Aire | SO2 | kg | 0,0000102 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | 0,0000102 |
| Aire | CFC-14 | kg | 0,00413 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | kg | 5,11E-08 |
| Aire | 1,3-butadiene | kg | 7,21E-06 |
| Aire | CFC-11 | kg | 0,00262 |
| Aire | CFC-113 | kg | 0,00328 |
| Aire | CFC-114 | kg | 0,00609 |
| Aire | CFC-115 | kg | 0,00609 |
| Aire | CFC-116 | kg | 0,00819 |
| Aire | CFC-12 | kg | 0,00557 |
| Aire | CFC-13 | kg | 0,00766 |
| Aire | dust (coarse) | kg | 1,06E-06 |
| Aire | dust (PM10) | kg | 3,61E-06 |
| Aire | dust (PM2.5) | kg | 0,0000059 |
| Aire | ethene | kg | 7,21E-06 |
| Aire | formaldehyde | kg | 7,21E-06 |
| Aire | HCFC-123 | kg | 0,0000609 |
| Aire | HCFC-124 | kg | 0,000314 |
| Aire | HCFC-141b | kg | 0,000413 |
| Aire | HCFC-142b | kg | 0,00131 |
| Aire | HCFC-22 | kg | 0,00111 |
| Aire | HCFC-225ca | kg | 0,000111 |
| Aire | HCFC-225cb | kg | 0,000347 |
| Aire | heavy metals | kg | 7,409E-06 |
| Aire | HFC-125 | kg | 0,0021 |
| Aire | HFC-134 | kg | 0,000786 |
| Aire | HFC-134a | kg | 0,000852 |
| Aire | HFC-143 | kg | 0,00019 |
| Aire | HFC-143a | kg | 0,00288 |
| Aire | HFC-152a | kg | 0,0000917 |
| Aire | HFC-227ea | kg | 0,00216 |
| Aire | HFC-23 | kg | 0,00793 |
| Aire | HFC-236fa | kg | 0,00524 |
| Aire | HFC-245ca | kg | 0,0004 |
| Aire | HFC-32 | kg | 0,00038 |
| Aire | HFC-4310mee | kg | 0,00105 |
| Aire | NO2 | kg | 3,61E-06 |
| Aire | perfluorcyclobutane | kg | 0,00596 |
| Aire | perfluorhexane | kg | 0,00445 |
| Aire | propene | kg | 7,21E-06 |
| Aire | SF6 | kg | 0,0163 |
| Aire | SOx | kg | 0,0000102 |
| Suelo | 2,4-D (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | Aldrin (agr.) | kg | 0,0000596 |
| Suelo | Dichlorvos (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | Dieldrin (agr.) | kg | 0,0000358 |
| Suelo | gamma-HCH (Lindane) (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Suelo | Malathion (agr.) | kg | 8,95E-08 |
| Suelo | Thiram (agr.) | kg | 3,58E-07 |
| Suelo | Captan (agr.) | kg | 1,38E-08 |
| Suelo | Demeton (agr.) | kg | 0,0000447 |
| Suelo | Oxamyl (agr.) | kg | 7,16E-08 |
| Suelo | Aldicarb (agr.) | kg | 1,79E-06 |
| Suelo | Endrin (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Suelo | Heptachlor (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | Dimethoate (agr.) | kg | 4,47E-06 |
| Suelo | Chlordane (agr.) | kg | 3,58E-06 |
| Suelo | hexachlorobenzene (agr.) | kg | 2,24E-06 |
| Suelo | Benomyl (agr.) | kg | 3,58E-08 |
| Suelo | Chlorpyriphos (agr.) | kg | 5,96E-07 |
| Suelo | Carbaryl (agr.) | kg | 1,79E-08 |
| Suelo | Propachlor (agr.) | kg | 1,38E-07 |
| Suelo | Cypermethrin (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | Endosulfan (agr.) | kg | 2,98E-07 |
| Suelo | Carbofuran (agr.) | kg | 3,58E-07 |
| Suelo | Permethrin (agr.) | kg | 3,58E-08 |
| Suelo | Methomyl (agr.) | kg | 7,16E-08 |
| Suelo | 2,4,5-T (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | Glyphosate (agr.) | kg | 1,79E-08 |
| Suelo | sodium fluoracetate (agr.) | kg | 0,0000895 |
| Suelo | Pirimifos-methyl (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | Resmethrin (agr.) | kg | 5,96E-08 |
| Aire | HALON-1303 | kg | 0,00367 |
| Suelo | Alachlor (agr.) | kg | 1,79E-07 |
| Suelo | phosphine (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Suelo | Fenamiphos (agr.) | kg | 7,16E-06 |
| Suelo | Paraquat (agr.) | kg | 3,98E-07 |
| Suelo | thallium sulfate (agr.) | kg | 0,0000224 |
| Suelo | Diflubenzuron (agr.) | kg | 8,95E-08 |
| Suelo | Disulfoton (agr.) | kg | 0,0000447 |
| Suelo | Methoxychlor (agr.) | kg | 3,58E-07 |
| Suelo | Diquat (agr.) | kg | 8,13E-07 |
| Suelo | Naled (agr.) | kg | 8,95E-07 |
| Suelo | Warfarin (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Suelo | zinc phosphide (agr.) | kg | 5,96E-06 |
| Aire | dust (coarse) process | kg | 1,06E-06 |
| Aire | dust (PM10) stationary | kg | 3,61E-06 |
| Aire | dust (PM10) mobile | kg | 3,61E-06 |
| Aire | particulates (PM10) | kg | 3,61E-06 |
| Aire | particulates (PM2.5) | kg | 0,0000059 |
| Aire | particulates (SPM) | kg | 1,06E-06 |
| Categoría de impacto | Molestia severa | PersonYr |  |
| Aire | metals | kg | 0,002039 |
| Aire | Pb | kg | 0,291 |
| Aire | heavy metals | kg | 0,002039 |
| No mat. | Littering | m2 | 0,00139 |
| Categoría de impacto | Molestia | PersonYr |  |
| Aire | ammonia | kg | 0,00456 |
| Aire | CO | kg | 2,5E-07 |
| Aire | dust | kg | 0,000669 |
| Aire | dust (SPM) | kg | 0,000669 |
| Aire | H2S | kg | 0,0106 |
| Aire | HCl | kg | 0,0042 |
| Aire | HF | kg | 0,0041 |
| Aire | N2O | kg | 0,00325 |
| Aire | NOx | kg | 0,00241 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | 0,00241 |
| Aire | SO2 | kg | 0,00645 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | 0,00645 |
| Aire | dust (coarse) | kg | 0,000669 |
| Aire | dust (PM10) | kg | 0,00228 |
| Aire | dust (PM2.5) | kg | 0,00426 |
| Aire | NO2 | kg | 0,00241 |
| Aire | SOx | kg | 0,00645 |
| No mat. | Vehicle noise | km | 0,0000253 |
| Aire | dust (coarse) process | kg | 0,000669 |
| Aire | dust (PM10) stationary | kg | 0,00228 |
| Aire | dust (PM10) mobile | kg | 0,00228 |
| Aire | particulates (PM10) | kg | 0,00228 |
| Aire | particulates (PM2.5) | kg | 0,00426 |
| Aire | particulates (SPM) | kg | 0,000669 |
| Categoría de impacto | Capacidad de Crecimi. Cultivos | kg |  |
| Aire | ammonia | kg | 0,0129 |
| Aire | benzene | kg | 1,55 |
| Aire | CO | kg | 0,00227 |
| Aire | CO2 | kg | 0,000756 |
| Aire | dust | kg | -0,00195 |
| Aire | dust (SPM) | kg | -0,00195 |
| Aire | H2S | kg | -0,0273 |
| Aire | HCl | kg | -0,0119 |
| Aire | HF | kg | -0,0116 |
| Aire | methane | kg | 0,0525 |
| Aire | N2O | kg | 1,19 |
| Aire | NOx | kg | 0,7 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | 0,7 |
| Aire | SO2 | kg | -0,0183 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | -0,0183 |
| Aire | CFC-14 | kg | 4,76 |
| Aire | pentane | kg | 2,98 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | kg | 0,0423 |
| Aire | 1,2,3-trimethylbenzene | kg | 3,4 |
| Aire | 1,2,4-trimethylbenzene | kg | 3,33 |
| Aire | 1,3,5-trimethylbenzene | kg | 3,37 |
| Aire | 1,3-butadiene | kg | 4,87 |
| Aire | 1-butene | kg | 3,89 |
| Aire | 1-pentene | kg | 3,54 |
| Aire | 2-methyl-1-butene | kg | 3,37 |
| Aire | 2-methyl-2-butene | kg | 4,55 |
| Aire | 2-methyl pentane | kg | 3,47 |
| Aire | 3-methyl pentane | kg | 3,15 |
| Aire | acetaldehyde | kg | 2,6 |
| Aire | acetone | kg | 0,849 |
| Aire | acrolein | kg | 5,85 |
| Aire | butane | kg | 2,7 |
| Aire | butanol | kg | 3,19 |
| Aire | butene | kg | 3,85 |
| Aire | CFC-11 | kg | 3,02 |
| Aire | CFC-113 | kg | 3,78 |
| Aire | CFC-114 | kg | 7,02 |
| Aire | CFC-115 | kg | 7,02 |
| Aire | CFC-116 | kg | 9,44 |
| Aire | CFC-12 | kg | 6,42 |
| Aire | CFC-13 | kg | 8,83 |
| Aire | decane | kg | 3,5 |
| Aire | dimethyl ether | kg | 1,41 |
| Aire | dodecane | kg | 2,81 |
| Aire | dust (PM10) | kg | -0,00646 |
| Aire | dust (PM2.5) | kg | -0,0121 |
| Aire | ethane | kg | 0,849 |
| Aire | ethanol | kg | 2,18 |
| Aire | ethene | kg | 4,87 |
| Aire | ethylacetate | kg | 1,44 |
| Aire | ethylbenzene | kg | 2,6 |
| Aire | ethyne | kg | 1,34 |
| Aire | formaldehyde | kg | 2,07 |
| Aire | HCFC-123 | kg | 0,0702 |
| Aire | HCFC-124 | kg | 0,362 |
| Aire | HCFC-141b | kg | 0,476 |
| Aire | HCFC-142b | kg | 1,51 |
| Aire | HCFC-22 | kg | 1,28 |
| Aire | HCFC-225ca | kg | 0,128 |
| Aire | HCFC-225cb | kg | 0,4 |
| Aire | heptane | kg | 3,85 |
| Aire | hexane | kg | 3,82 |
| Aire | HFC-125 | kg | 2,42 |
| Aire | HFC-134 | kg | 0,906 |
| Aire | HFC-134a | kg | 0,982 |
| Aire | HFC-143 | kg | 0,219 |
| Aire | HFC-143a | kg | 3,32 |
| Aire | HFC-152a | kg | 0,106 |
| Aire | HFC-227ea | kg | 2,49 |
| Aire | HFC-23 | kg | 9,14 |
| Aire | HFC-236fa | kg | 6,04 |
| Aire | HFC-245ca | kg | 0,461 |
| Aire | HFC-32 | kg | 0,438 |
| Aire | HFC-4310mee | kg | 1,21 |
| Aire | i-butane | kg | 1,62 |
| Aire | i-butanol | kg | 1,9 |
| Aire | i-butyraldehyde | kg | 2,84 |
| Aire | i-pentane | kg | 1,76 |
| Aire | i-propyl benzene | kg | 2,49 |
| Aire | isoprene | kg | 2,6 |
| Aire | isopropanol | kg | 0,849 |
| Aire | m-ethyl toluene | kg | 3,05 |
| Aire | m-xylene | kg | 2,84 |
| Aire | methanol | kg | 0,81 |
| Aire | methyl ethyl ketone | kg | 1,9 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | kg | 3,3 |
| Aire | n-butyl acetate | kg | 2,14 |
| Aire | n-butyraldehyde | kg | 3,12 |
| Aire | n-propyl benzene | kg | 2,49 |
| Aire | NO2 | kg | 0,7 |
| Aire | nonane | kg | 3,09 |
| Aire | o-ethyl toluene | kg | 2,91 |
| Aire | o-xylene | kg | 2,07 |
| Aire | octane | kg | 3,4 |
| Aire | p-ethyl toluene | kg | 3,05 |
| Aire | p-xylene | kg | 2,98 |
| Aire | pentanal | kg | 3 |
| Aire | perfluorcyclobutane | kg | 6,87 |
| Aire | perfluorhexane | kg | 5,13 |
| Aire | propane | kg | 2,95 |
| Aire | propene | kg | 3,58 |
| Aire | SF6 | kg | 18,8 |
| Aire | SOx | kg | -0,0183 |
| Aire | toluene | kg | 2,18 |
| Aire | undecane | kg | 3,23 |
| Aire | HALON-1303 | kg | 4,23 |
| Aire | 2-methyl octane | kg | 3,26 |
| Aire | PGMEA | kg | 1,51 |
| Aire | isobutyl acetate | kg | 1,41 |
| Aire | 2-pentene | kg | 3,75 |
| Aire | allyl chloride | kg | 2,74 |
| Aire | methyl cyclohexane | kg | 1,97 |
| Aire | 2-methyl nonane | kg | 3,5 |
| Aire | 2-butene | kg | 3,82 |
| Aire | 2-methyl heptane | kg | 3,37 |
| Aire | propylene glycol methyl ether | kg | 3,75 |
| Aire | particulates (PM10) | kg | -0,00646 |
| Aire | particulates (PM2.5) | kg | -0,0121 |
| Aire | particulates (SPM) | kg | -0,00195 |
| Categoría de impacto | Capacidad de Crecimi. Madera | kg |  |
| Aire | ammonia | kg | -7,4002 |
| Aire | benzene | kg | -0,139 |
| Aire | CO | kg | -0,0428 |
| Aire | CO2 | kg | -0,0405 |
| Aire | dust | kg | 0,00291 |
| Aire | dust (SPM) | kg | 0,00291 |
| Aire | H2S | kg | 0,0418 |
| Aire | HCl | kg | 0,637 |
| Aire | HF | kg | 0,0178 |
| Aire | methane | kg | -0,113 |
| Aire | N2O | kg | -4,06 |
| Aire | NOx | kg | -2,73 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | -2,73 |
| Aire | CFC-14 | kg | -7,31 |
| Aire | pentane | kg | -0,129 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | kg | -0,129 |
| Aire | 1,2,3-trimethylbenzene | kg | -0,129 |
| Aire | 1,2,4-trimethylbenzene | kg | -0,129 |
| Aire | 1,3,5-trimethylbenzene | kg | -0,129 |
| Aire | 1,3-butadiene | kg | -0,134 |
| Aire | 1-butene | kg | -0,129 |
| Aire | 1-pentene | kg | -0,129 |
| Aire | 2-methyl-1-butene | kg | -0,129 |
| Aire | 2-methyl-2-butene | kg | -0,129 |
| Aire | 2-methyl pentane | kg | -0,129 |
| Aire | 3-methyl pentane | kg | -0,129 |
| Aire | acetaldehyde | kg | -0,129 |
| Aire | acetone | kg | -0,129 |
| Aire | acrolein | kg | -0,129 |
| Aire | butane | kg | -0,129 |
| Aire | butanol | kg | -0,129 |
| Aire | butene | kg | -0,129 |
| Aire | CFC-11 | kg | -4,64 |
| Aire | CFC-113 | kg | -5,8 |
| Aire | CFC-114 | kg | -10,8 |
| Aire | CFC-115 | kg | -10,8 |
| Aire | CFC-116 | kg | -14,5 |
| Aire | CFC-12 | kg | -9,86 |
| Aire | CFC-13 | kg | -13,6 |
| Aire | decane | kg | -0,129 |
| Aire | dimethyl ether | kg | -0,129 |
| Aire | dodecane | kg | -0,129 |
| Aire | dust (PM10) | kg | 0,00991 |
| Aire | dust (PM2.5) | kg | 0,0185 |
| Aire | ethane | kg | -0,129 |
| Aire | ethanol | kg | -0,129 |
| Aire | ethene | kg | -0,129 |
| Aire | ethylacetate | kg | -0,129 |
| Aire | ethylbenzene | kg | -0,129 |
| Aire | ethyne | kg | -0,129 |
| Aire | formaldehyde | kg | -0,0601 |
| Aire | HCFC-123 | kg | -0,108 |
| Aire | HCFC-124 | kg | -0,557 |
| Aire | HCFC-141b | kg | -0,731 |
| Aire | HCFC-142b | kg | -2,32 |
| Aire | HCFC-22 | kg | -1,97 |
| Aire | HCFC-225ca | kg | -0,197 |
| Aire | HCFC-225cb | kg | -0,615 |
| Aire | heptane | kg | -0,129 |
| Aire | hexane | kg | -0,129 |
| Aire | HFC-125 | kg | -3,71 |
| Aire | HFC-134 | kg | -1,39 |
| Aire | HFC-134a | kg | -1,51 |
| Aire | HFC-143 | kg | -0,336 |
| Aire | HFC-143a | kg | -5,1 |
| Aire | HFC-152a | kg | -0,162 |
| Aire | HFC-227ea | kg | -3,83 |
| Aire | HFC-23 | kg | -14 |
| Aire | HFC-236fa | kg | -9,28 |
| Aire | HFC-245ca | kg | -0,708 |
| Aire | HFC-32 | kg | -0,673 |
| Aire | HFC-4310mee | kg | -1,86 |
| Aire | i-butane | kg | -0,129 |
| Aire | i-butanol | kg | -0,129 |
| Aire | i-butyraldehyde | kg | -0,129 |
| Aire | i-pentane | kg | -0,129 |
| Aire | i-propyl benzene | kg | -0,129 |
| Aire | isoprene | kg | -0,129 |
| Aire | isopropanol | kg | -0,129 |
| Aire | m-ethyl toluene | kg | -0,129 |
| Aire | m-xylene | kg | -0,129 |
| Aire | methanol | kg | -0,129 |
| Aire | methyl ethyl ketone | kg | -0,129 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | kg | -0,129 |
| Aire | n-butyl acetate | kg | -0,129 |
| Aire | n-butyraldehyde | kg | -0,129 |
| Aire | n-propyl benzene | kg | -0,129 |
| Aire | NO2 | kg | -2,73 |
| Aire | nonane | kg | -0,129 |
| Aire | o-ethyl toluene | kg | -0,129 |
| Aire | o-xylene | kg | -0,129 |
| Aire | octane | kg | -0,129 |
| Aire | p-ethyl toluene | kg | -0,129 |
| Aire | p-xylene | kg | -0,129 |
| Aire | pentanal | kg | -0,129 |
| Aire | perfluorcyclobutane | kg | -10,6 |
| Aire | perfluorhexane | kg | -7,89 |
| Aire | propane | kg | -0,129 |
| Aire | propene | kg | -0,129 |
| Aire | SF6 | kg | -28,9 |
| Aire | toluene | kg | -0,129 |
| Aire | undecane | kg | -0,129 |
| No mat. | Hardmaking of forest land | m2a | 1 |
| Aire | HALON-1303 | kg | -6,5 |
| Aire | 2-methyl octane | kg | -0,129 |
| Aire | PGMEA | kg | -0,129 |
| Aire | isobutyl acetate | kg | -0,129 |
| Aire | 2-pentene | kg | -0,129 |
| Aire | allyl chloride | kg | -0,129 |
| Aire | methyl cyclohexane | kg | -0,129 |
| Aire | 2-methyl nonane | kg | -0,129 |
| Aire | 2-butene | kg | -0,129 |
| Aire | 2-methyl heptane | kg | -0,129 |
| Aire | propylene glycol methyl ether | kg | -0,129 |
| Aire | particulates (PM10) | kg | 0,00991 |
| Aire | particulates (PM2.5) | kg | 0,0185 |
| Aire | particulates (SPM) | kg | 0,00291 |
| Categoría de impacto | Producción de Pescado y Carne | kg |  |
| Aire | ammonia | kg | -0,0908 |
| Aire | H2S | kg | 0,00176 |
| Aire | HCl | kg | 0,00105 |
| Aire | HF | kg | 0,00189 |
| Aire | Hg | kg | 0,224 |
| Aire | metals | kg | 0,0003404 |
| Aire | N2O | kg | -0,0458 |
| Aire | NOx | kg | -0,0339 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | -0,0339 |
| Aire | SO2 | kg | 0,00118 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | 0,00118 |
| Agua | N-tot | kg | -0,401 |
| Aire | heavy metals | kg | 0,0003404 |
| Aire | NO2 | kg | -0,0339 |
| Aire | SOx | kg | 0,00118 |
| Categoría de impacto | Acidificación del suelo | H+ eq. |  |
| Aire | ammonia | kg | 1,47 |
| Aire | H2S | kg | 2,32 |
| Aire | HCl | kg | 1,39 |
| Aire | HF | kg | 2,5 |
| Aire | N2O | kg | 1,47 |
| Aire | NOx | kg | 1,09 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | 1,09 |
| Aire | SO2 | kg | 1,56 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | 1,56 |
| Aire | NO2 | kg | 1,09 |
| Aire | SOx | kg | 1,56 |
| Aire | ammonium | kg | 1,47 |
| Categoría de impacto | Cap. de Prod. Agua Irrigación | kg |  |
| extracción de recurso | water (well, for cooling) | kg | 1 |
| extracción de recurso | water (well, for processing) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Cap. de Prod. Agua Potable | kg |  |
| extracción de recurso | water (well, for cooling) | kg | 1 |
| extracción de recurso | water (well, for processing) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Agotamiento de Reservas | ELU/kg |  |
| extracción de recurso | bauxite | kg | 0,09219 |
| extracción de recurso | coal ETH | kg | 0,0498 |
| extracción de recurso | crude oil ETH | kg | 0,506 |
| extracción de recurso | iron (ore) | kg | 0,548 |
| extracción de recurso | lignite ETH | kg | 0,0498 |
| extracción de recurso | natural gas (vol) | m3 | 0,786 |
| extracción de recurso | natural gas ETH | m3 | 0,786 |
| extracción de recurso | uranium (in ore) | kg | 1190 |
| Aire | metals | kg | 1,823E-13 |
| extracción de recurso | argon | kg | 6 |
| extracción de recurso | crude oil (feedstock) | kg | 0,506 |
| extracción de recurso | natural gas (feedstock) | m3 | 0,786 |
| extracción de recurso | sulphur | kg | 0,1 |
| extracción de recurso | tin (ore) | kg | 0,119 |
| extracción de recurso | aluminium (in ore) | kg | 0,439 |
| extracción de recurso | chromium (in ore) | kg | 84,9 |
| extracción de recurso | chromium (ore) | kg | 25,47 |
| extracción de recurso | coal | kg | 0,0498 |
| extracción de recurso | coal FAL | kg | 0,0498 |
| extracción de recurso | cobalt (in ore) | kg | 256 |
| extracción de recurso | copper (in ore) | kg | 208 |
| extracción de recurso | copper (ore) | kg | 2,35 |
| extracción de recurso | crude oil | kg | 0,506 |
| extracción de recurso | crude oil FAL | kg | 0,506 |
| extracción de recurso | crude oil IDEMAT | kg | 0,506 |
| extracción de recurso | energy from coal | MJ | 0,00175 |
| extracción de recurso | energy from lignite | MJ | 0,00237 |
| extracción de recurso | energy from natural gas | MJ | 0,0246 |
| extracción de recurso | energy from oil | MJ | 0,0127 |
| extracción de recurso | energy from peat | MJ | 0,0153 |
| extracción de recurso | gravel | kg | 0,002 |
| extracción de recurso | iron (in ore) | kg | 0,961 |
| extracción de recurso | lead (in ore) | kg | 175 |
| extracción de recurso | lead (ore) | kg | 8,75 |
| extracción de recurso | lignite | kg | 0,0498 |
| extracción de recurso | magnesium (in ore) | kg | 0 |
| extracción de recurso | manganese (in ore) | kg | 5,64 |
| extracción de recurso | manganese (ore) | kg | 2,54 |
| extracción de recurso | mercury (in ore) | kg | 53000 |
| extracción de recurso | molybdene (in ore) | kg | 2120 |
| extracción de recurso | molybdenum (ore) | kg | 2,12 |
| extracción de recurso | natural gas | kg | 1,1 |
| extracción de recurso | natural gas FAL | kg | 1,1 |
| extracción de recurso | nickel (in ore) | kg | 160 |
| extracción de recurso | nickel (ore) | kg | 2,4 |
| extracción de recurso | nitrogen | kg | 0 |
| extracción de recurso | oxygen | kg | 0 |
| extracción de recurso | palladium (in ore) | kg | 7430000 |
| extracción de recurso | platinum (in ore) | kg | 7430000 |
| extracción de recurso | K | kg | 0,01 |
| extracción de recurso | silver | kg | 54000 |
| extracción de recurso | tin (in ore) | kg | 1190 |
| extracción de recurso | tungsten (ore) | kg | 12,72 |
| extracción de recurso | uranium (ore) | kg | 4,76 |
| extracción de recurso | uranium FAL | kg | 1190 |
| extracción de recurso | zinc (in ore) | kg | 57,1 |
| extracción de recurso | zinc (ore) | kg | 2,28 |
| extracción de recurso | thulium (in ore) | kg | 9900 |
| extracción de recurso | vanadium (in ore) | kg | 56 |
| extracción de recurso | erbium (in ore) | kg | 1410 |
| extracción de recurso | praseodymium (in ore) | kg | 471 |
| extracción de recurso | niobium (in ore) | kg | 114 |
| extracción de recurso | holmium (in ore) | kg | 4790 |
| extracción de recurso | lutetium (in ore) | kg | 11000 |
| extracción de recurso | bismuth (in ore) | kg | 24100 |
| extracción de recurso | F | kg | 4,86 |
| extracción de recurso | thorium (in ore) | kg | 288 |
| extracción de recurso | lanthanum (in ore) | kg | 92 |
| extracción de recurso | thallium (in ore) | kg | 3960 |
| extracción de recurso | iridium (in ore) | kg | 59400000 |
| extracción de recurso | rubidium (in ore) | kg | 27 |
| extracción de recurso | arsenic (in ore) | kg | 1490 |
| extracción de recurso | osmium (in ore) | kg | 59400000 |
| extracción de recurso | ruthenium (in ore) | kg | 29700000 |
| extracción de recurso | cadmium (in ore) | kg | 29100 |
| extracción de recurso | ytterbium (in ore) | kg | 1980 |
| extracción de recurso | Na | kg | 0 |
| extracción de recurso | hafnium (in ore) | kg | 512 |
| extracción de recurso | tantalum (in ore) | kg | 1980 |
| extracción de recurso | gadolinium (in ore) | kg | 1060 |
| extracción de recurso | neon | kg | 0 |
| extracción de recurso | lithium (in ore) | kg | 0,1 |
| extracción de recurso | strontium (in ore) | kg | 9,4 |
| extracción de recurso | cesium (in ore) | kg | 512 |
| extracción de recurso | dysprosium (in ore) | kg | 1020 |
| extracción de recurso | antimony (in ore) | kg | 9580 |
| extracción de recurso | gallium (in ore) | kg | 212 |
| extracción de recurso | samarium (in ore) | kg | 632 |
| extracción de recurso | terbium (in ore) | kg | 5940 |
| extracción de recurso | boron (in ore) | kg | 0,05 |
| extracción de recurso | indium (in ore) | kg | 48700 |
| extracción de recurso | phosphor (in ore) | kg | 4,47 |
| extracción de recurso | helium | kg | 0 |
| extracción de recurso | germanium (in ore) | kg | 2120 |
| extracción de recurso | titanium (in ore) | kg | 0,953 |
| extracción de recurso | scandium (in ore) | kg | 424 |
| extracción de recurso | europium (in ore) | kg | 3130 |
| extracción de recurso | H | kg | 0 |
| extracción de recurso | barium (in ore) | kg | 4,45 |
| extracción de recurso | tellerium (in ore) | kg | 594000 |
| extracción de recurso | selenium (in ore) | kg | 35800 |
| extracción de recurso | I | kg | 0 |
| extracción de recurso | neodymium (in ore) | kg | 115 |
| extracción de recurso | Cl | kg | 0 |
| extracción de recurso | zirconium (in ore) | kg | 12,5 |
| extracción de recurso | beryllium (in ore) | kg | 958 |
| extracción de recurso | yttrium (in ore) | kg | 143 |
| extracción de recurso | tungsten (in ore) | kg | 2120 |
| extracción de recurso | gold (in ore) | kg | 1190000 |
| extracción de recurso | cerium (in ore) | kg | 45,2 |
| extracción de recurso | Br | kg | 0 |
| extracción de recurso | crude oil (feedstock) FAL | kg | 0,506 |
| extracción de recurso | coal (feedstock) FAL | kg | 0,0498 |
| extracción de recurso | petroleum gas ETH | m3 | 0,786 |
| extracción de recurso | rhodium (in ore) | kg | 49500000 |
| extracción de recurso | rhenium (in ore) | kg | 7430000 |
| Categoría de impacto | Extinción de especies | [-] |  |
| Aire | ammonia | kg | 2,91E-13 |
| Aire | benzene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | CO | kg | 3,78E-14 |
| Aire | CO2 | kg | 1,26E-14 |
| Aire | dust | kg | -3,17E-14 |
| Aire | dust (SPM) | kg | -3,17E-14 |
| Aire | H2S | kg | 4,38E-13 |
| Aire | HCl | kg | -1,89E-13 |
| Aire | HF | kg | -1,75E-13 |
| Aire | Hg | kg | 1,2E-10 |
| Aire | metals | kg | 1,823E-13 |
| Aire | methane | kg | 3,09E-13 |
| Aire | N2O | kg | 4,13E-12 |
| Aire | NOx | kg | 7,5E-14 |
| Aire | NOx (as NO2) | kg | 7,5E-14 |
| Aire | SO2 | kg | -2,94E-13 |
| Aire | SOx (as SO2) | kg | -2,94E-13 |
| Agua | BOD | kg | 1,83E-14 |
| Agua | COD | kg | 9,18E-15 |
| Agua | N-tot | kg | 1,8E-13 |
| Agua | P-tot | kg | 5E-13 |
| Aire | CFC-14 | kg | 7,94E-11 |
| Aire | pentane | kg | 1,39E-13 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | kg | 8,52E-14 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 1,2,3-trimethylbenzene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 1,2,4-trimethylbenzene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 1,3,5-trimethylbenzene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 1,3-butadiene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 1-butene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 1-pentene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 2-methyl-1-butene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 2-methyl-2-butene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 2-methyl pentane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 3-methyl pentane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | acetaldehyde | kg | 1,39E-13 |
| Aire | acetone | kg | 1,39E-13 |
| Aire | acrolein | kg | 1,39E-13 |
| Aire | butane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | butanol | kg | 1,39E-13 |
| Aire | butene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | CFC-11 | kg | 5,04E-11 |
| Aire | CFC-113 | kg | 6,3E-11 |
| Aire | CFC-114 | kg | 1,17E-10 |
| Aire | CFC-115 | kg | 1,17E-10 |
| Aire | CFC-116 | kg | 1,58E-10 |
| Aire | CFC-12 | kg | 1,07E-10 |
| Aire | CFC-13 | kg | 1,47E-10 |
| Aire | decane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | dimethyl ether | kg | 1,39E-13 |
| Aire | dodecane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | dust (PM10) | kg | -1,08E-13 |
| Aire | dust (PM2.5) | kg | -2,02E-13 |
| Aire | ethane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | ethanol | kg | 1,39E-13 |
| Aire | ethene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | ethylacetate | kg | 1,39E-13 |
| Aire | ethylbenzene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | ethyne | kg | 1,39E-13 |
| Aire | formaldehyde | kg | 1,39E-13 |
| Aire | HCFC-123 | kg | 1,17E-12 |
| Aire | HCFC-124 | kg | 6,05E-12 |
| Aire | HCFC-141b | kg | 7,94E-12 |
| Aire | HCFC-142b | kg | 2,52E-11 |
| Aire | HCFC-22 | kg | 2,14E-11 |
| Aire | HCFC-225ca | kg | 2,14E-12 |
| Aire | HCFC-225cb | kg | 6,68E-12 |
| Aire | heavy metals | kg | 1,823E-13 |
| Aire | heptane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | hexane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | HFC-125 | kg | 4,03E-11 |
| Aire | HFC-134 | kg | 1,51E-11 |
| Aire | HFC-134a | kg | 1,64E-11 |
| Aire | HFC-143 | kg | 3,65E-12 |
| Aire | HFC-143a | kg | 5,54E-11 |
| Aire | HFC-152a | kg | 1,76E-12 |
| Aire | HFC-227ea | kg | 4,16E-11 |
| Aire | HFC-23 | kg | 1,52E-10 |
| Aire | HFC-236fa | kg | 1,01E-10 |
| Aire | HFC-245ca | kg | 7,69E-12 |
| Aire | HFC-32 | kg | 7,31E-12 |
| Aire | HFC-4310mee | kg | 2,02E-11 |
| Aire | i-butane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | i-butanol | kg | 1,39E-13 |
| Aire | i-butyraldehyde | kg | 1,39E-13 |
| Aire | i-pentane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | i-propyl benzene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | isoprene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | isopropanol | kg | 1,39E-13 |
| Aire | m-ethyl toluene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | m-xylene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | methanol | kg | 1,39E-13 |
| Aire | methyl ethyl ketone | kg | 1,39E-13 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | kg | 1,39E-13 |
| Aire | n-butyl acetate | kg | 1,39E-13 |
| Aire | n-butyraldehyde | kg | 1,39E-13 |
| Aire | n-propyl benzene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | NO2 | kg | 7,5E-14 |
| Aire | nonane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | o-ethyl toluene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | o-xylene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | octane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | p-ethyl toluene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | p-xylene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | pentanal | kg | 1,39E-13 |
| Aire | perfluorcyclobutane | kg | 1,15E-10 |
| Aire | perfluorhexane | kg | 8,57E-11 |
| Aire | propane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | propene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | SF6 | kg | 3,14E-10 |
| Aire | SOx | kg | -2,94E-13 |
| Aire | toluene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | undecane | kg | 1,39E-13 |
| Suelo | 2,4-D (agr.) | kg | 2,98E-13 |
| Suelo | Aldrin (agr.) | kg | 9,94E-11 |
| Suelo | Dichlorvos (agr.) | kg | 5,96E-12 |
| Suelo | Dieldrin (agr.) | kg | 5,96E-11 |
| Suelo | gamma-HCH (Lindane) (agr.) | kg | 9,94E-12 |
| Suelo | Malathion (agr.) | kg | 1,49E-13 |
| Suelo | Thiram (agr.) | kg | 5,96E-13 |
| No mat. | Occup. as contin. urban land | m2a | 4,14E-13 |
| No mat. | Occup. as convent. arable land | m2a | 1,42E-14 |
| No mat. | Occup. as discont. urban land | m2a | 4,14E-13 |
| No mat. | Occup. as forest land | m2a | 5E-15 |
| No mat. | Occup. as green urban land | m2a | 4,14E-13 |
| No mat. | Occup. as industrial area | m2a | 4,14E-13 |
| No mat. | Occup. as intens. meadow land | m2a | 1,42E-14 |
| No mat. | Occup. as organic arable land | m2a | 1,42E-14 |
| No mat. | Occup. as organic meadow land | m2a | 1,42E-14 |
| No mat. | Occup. as rail/road area | m2a | 4,14E-13 |
| No mat. | Occup. integrated arable land | m2a | 1,42E-14 |
| No mat. | Occup. less intens.meadow land | m2a | 1,42E-14 |
| Suelo | Captan (agr.) | kg | 2,29E-14 |
| Suelo | Demeton (agr.) | kg | 7,45E-11 |
| Suelo | Oxamyl (agr.) | kg | 1,19E-13 |
| Suelo | Aldicarb (agr.) | kg | 2,98E-12 |
| Suelo | Endrin (agr.) | kg | 9,94E-12 |
| Suelo | Heptachlor (agr.) | kg | 5,96E-12 |
| Suelo | Dimethoate (agr.) | kg | 7,45E-12 |
| Suelo | Chlordane (agr.) | kg | 5,96E-12 |
| Suelo | hexachlorobenzene (agr.) | kg | 3,73E-12 |
| Suelo | Benomyl (agr.) | kg | 5,96E-14 |
| Suelo | Chlorpyriphos (agr.) | kg | 9,94E-13 |
| Suelo | Carbaryl (agr.) | kg | 2,98E-14 |
| Suelo | Propachlor (agr.) | kg | 2,29E-13 |
| Suelo | Cypermethrin (agr.) | kg | 2,98E-13 |
| Suelo | Endosulfan (agr.) | kg | 4,97E-13 |
| Suelo | Carbofuran (agr.) | kg | 5,96E-13 |
| Suelo | Permethrin (agr.) | kg | 5,96E-14 |
| Suelo | Methomyl (agr.) | kg | 1,19E-13 |
| Suelo | 2,4,5-T (agr.) | kg | 2,98E-13 |
| Suelo | Glyphosate (agr.) | kg | 2,98E-14 |
| Suelo | sodium fluoracetate (agr.) | kg | 1,49E-10 |
| No mat. | Littering | m2 | 13,9 |
| Suelo | Pirimifos-methyl (agr.) | kg | 2,98E-13 |
| Suelo | Resmethrin (agr.) | kg | 9,94E-14 |
| No mat. | Hardmaking of forest land | m2a | 4,14E-13 |
| Aire | HALON-1303 | kg | 7,06E-11 |
| Suelo | Alachlor (agr.) | kg | 2,98E-13 |
| Suelo | phosphine (agr.) | kg | 9,94E-12 |
| Aire | 2-methyl octane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | PGMEA | kg | 1,39E-13 |
| Suelo | Fenamiphos (agr.) | kg | 1,19E-11 |
| Suelo | Paraquat (agr.) | kg | 6,63E-13 |
| Aire | isobutyl acetate | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 2-pentene | kg | 1,39E-13 |
| Suelo | thallium sulfate (agr.) | kg | 3,73E-11 |
| Suelo | Diflubenzuron (agr.) | kg | 1,49E-13 |
| No mat. | Forestry | m2a | 5E-15 |
| No mat. | Arable land use | m2a | 1,42E-14 |
| Suelo | Disulfoton (agr.) | kg | 7,45E-11 |
| Aire | allyl chloride | kg | 1,39E-13 |
| Suelo | Methoxychlor (agr.) | kg | 5,96E-13 |
| Suelo | Diquat (agr.) | kg | 1,35E-12 |
| Suelo | Naled (agr.) | kg | 1,49E-12 |
| Aire | methyl cyclohexane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 2-methyl nonane | kg | 1,39E-13 |
| Suelo | Warfarin (agr.) | kg | 9,94E-12 |
| Aire | 2-butene | kg | 1,39E-13 |
| Aire | 2-methyl heptane | kg | 1,39E-13 |
| Aire | propylene glycol methyl ether | kg | 1,39E-13 |
| Suelo | zinc phosphide (agr.) | kg | 9,94E-12 |
| Aire | particulates (PM10) | kg | -1,08E-13 |
| Aire | particulates (PM2.5) | kg | -2,02E-13 |
| Aire | particulates (SPM) | kg | -3,17E-14 |

APÉNDICE J

Factores de Ponderación EPS 2000 (Categorías de Impacto y Categorías de Daño)

| Categoría de daño | Salud Humana | ELU/PersonYr |
| --- | --- | --- |
| Expectativa de Vida | PersonYr | 85000 |
| Morbilidad Severa | PersonYr | 100000 |
| Morbilidad | PersonYr | 10000 |
| Molestia severa | PersonYr | 10000 |
| Molestia | PersonYr | 100 |
| Categoría de daño | Capacidad Produc. Ecosistema | ELU/kg or H+ |
| Capacidad de Crecimi. Cultivos | kg | 0,15 |
| Capacidad de Crecimi. Madera | kg | 0,04 |
| Producción de Pescado y Carne | kg | 1 |
| Acidificación del suelo | H+ eq. | 0,01 |
| Cap. de Prod. Agua Irrigación | kg | 0,003 |
| Cap. de Prod. Agua Potable | kg | 0,03 |
| Categoría de daño | Recursos inventario Abiótico | [-] |
| Agotamiento de Reservas | ELU/kg | 1 |
| Categoría de daño | Biodiversidad | ELU |
| Extinción de especies | [-] | 1,1E+11 |
| Factores de ponderación | EPS |  |
| Salud Humana | 1 |  |
| Capacidad Produc. Ecosistema | 1 |  |
| Recursos inventario Abiótico | 1 |  |
| Biodiversidad | 1 |  |

APÉNDICE K

Factores de Caracterización EDIP 96

| Categoría de impacto | Calentamiento global (GWP 100) | g CO2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aire | CO | g | 2 |
| Aire | CO2 | g | 1 |
| Aire | CxHy | g | 3 |
| Aire | CxHy chloro | g | 1 |
| Aire | HALON-1301 | g | 5600 |
| Aire | methane | g | 25 |
| Aire | N2O | g | 320 |
| Aire | non methane VOC | g | 3 |
| Aire | CFC-14 | g | 6300 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | g | 110 |
| Aire | CFC-11 | g | 4000 |
| Aire | CFC-113 | g | 5000 |
| Aire | CFC-114 | g | 9300 |
| Aire | CFC-115 | g | 9300 |
| Aire | CFC-116 | g | 12500 |
| Aire | CFC-12 | g | 8500 |
| Aire | CFC-13 | g | 11700 |
| Aire | CO2 (fossil) | g | 1 |
| Aire | dichloromethane | g | 9 |
| Aire | HCFC-123 | g | 93 |
| Aire | HCFC-124 | g | 480 |
| Aire | HCFC-141b | g | 630 |
| Aire | HCFC-142b | g | 2000 |
| Aire | HCFC-22 | g | 1700 |
| Aire | HCFC-225ca | g | 170 |
| Aire | HCFC-225cb | g | 530 |
| Aire | HFC-125 | g | 3200 |
| Aire | HFC-134 | g | 1200 |
| Aire | HFC-134a | g | 1300 |
| Aire | HFC-143 | g | 290 |
| Aire | HFC-143a | g | 4400 |
| Aire | HFC-152a | g | 140 |
| Aire | HFC-227ea | g | 3300 |
| Aire | HFC-23 | g | 12100 |
| Aire | HFC-236fa | g | 8000 |
| Aire | HFC-245ca | g | 610 |
| Aire | HFC-32 | g | 580 |
| Aire | HFC-4310mee | g | 1600 |
| Aire | methyl chloride | g | 25 |
| Aire | perfluorcyclobutane | g | 9100 |
| Aire | perfluorhexane | g | 6800 |
| Aire | SF6 | g | 24900 |
| Aire | tetrachloromethane | g | 1400 |
| Aire | trichloromethane | g | 5 |
| Aire | CxHy partly oxidized | g | 2 |
| Aire | HFC-124 | g | 480 |
| Aire | HFC-123 | g | 93 |
| Categoría de impacto | Agotamiento de capa de ozono | g CFC11 |  |
| Aire | HALON-1301 | g | 7 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | g | 0,12 |
| Aire | CFC-11 | g | 1 |
| Aire | CFC-113 | g | 0,9 |
| Aire | CFC-114 | g | 0,85 |
| Aire | CFC-115 | g | 0,4 |
| Aire | CFC-12 | g | 0,82 |
| Aire | HALON-1202 | g | 1,25 |
| Aire | HALON-1211 | g | 5,1 |
| Aire | HALON-2311 | g | 0,14 |
| Aire | HALON-2401 | g | 0,25 |
| Aire | HALON-2402 | g | 7 |
| Aire | HCFC-123 | g | 0,014 |
| Aire | HCFC-124 | g | 0,03 |
| Aire | HCFC-141b | g | 0,1 |
| Aire | HCFC-142b | g | 7 |
| Aire | HCFC-22 | g | 0,04 |
| Aire | HCFC-225ca | g | 0,02 |
| Aire | HCFC-225cb | g | 0,02 |
| Aire | HFC-125 | g | 0 |
| Aire | HFC-134a | g | 0 |
| Aire | HFC-143a | g | 0 |
| Aire | HFC-152a | g | 0 |
| Aire | methyl bromide | g | 0,64 |
| Aire | methyl chloride | g | 0,02 |
| Aire | tetrachloromethane | g | 1,2 |
| Categoría de impacto | Acidificación | g SO2 |  |
| Aire | ammonia | g | 1,88 |
| Aire | H2S | g | 1,88 |
| Aire | HCl | g | 0,88 |
| Aire | HF | g | 1,6 |
| Aire | NOx | g | 0,7 |
| Aire | NOx (as NO2) | g | 0,7 |
| Aire | SO2 | g | 1 |
| Aire | SOx (as SO2) | g | 1 |
| Aire | H2SO4 | g | 0,65 |
| Aire | NO | g | 1,07 |
| Aire | NO2 | g | 0,7 |
| Aire | SO3 | g | 0,8 |
| Aire | SOx | g | 1 |
| Aire | phosphoric acid | g | 0,98 |
| Aire | HNO3 | g | 0,51 |
| Categoría de impacto | Eutroficación | g NO3 |  |
| Aire | ammonia | g | 3,64 |
| Aire | N2O | g | 2,82 |
| Aire | NOx | g | 1,35 |
| Aire | NOx (as NO2) | g | 1,35 |
| Agua | cyanide | g | 2,38 |
| Agua | N-tot | g | 4,43 |
| Agua | NH4+ | g | 3,44 |
| Agua | nitrate | g | 1 |
| Agua | P-tot | g | 32,03 |
| Agua | phosphate | g | 10,45 |
| Suelo | N-tot | g | 4,43 |
| Suelo | P-tot | g | 32,03 |
| Suelo | nitrate | g | 1 |
| Aire | cyanides | g | 2,38 |
| Aire | nitrates | g | 1 |
| Aire | NO | g | 2,07 |
| Aire | NO2 | g | 1,35 |
| Aire | phosphate | g | 10,45 |
| Agua | NH3 | g | 3,64 |
| Suelo | phosphor (ind.) | g | 32,03 |
| Suelo | ammonia (agr.) | g | 3,64 |
| Suelo | phosphate (ind.) | g | 10,45 |
| Suelo | ammonium (ind.) | g | 3,44 |
| Suelo | ammonium (agr.) | g | 3,44 |
| Agua | P | g | 32,03 |
| Suelo | ammonia (ind.) | g | 3,64 |
| Suelo | nitrate (ind.) | g | 1 |
| Suelo | nitrate (agr.) | g | 1 |
| Suelo | phosphor (agr.) | g | 32,03 |
| Suelo | phosphate (agr.) | g | 10,45 |
| Agua | N2O | g | 2,82 |
| Aire | nitrite | g | 1,35 |
| Suelo | NOx (as NO2) | g | 1,35 |
| Suelo | HCN | g | 2,38 |
| Suelo | N2O | g | 2,82 |
| Aire | N-tot | g | 4,43 |
| Aire | pyrophosphate | g | 11,41 |
| Aire | P-tot | g | 32,03 |
| Agua | P-compounds | g | 32,03 |
| Agua | nitrite | g | 1,35 |
| Agua | NH3 (as N) | g | 3,64 |
| Agua | pyrophosphate | g | 11,41 |
| Suelo | pyrophosphate | g | 11,41 |
| Categoría de impacto | smog fotoquímico | g ethene |  |
| Aire | aldehydes | g | 0,5 |
| Aire | benzene | g | 0,2 |
| Aire | CO | g | 0,03 |
| Aire | CxHy aromatic | g | 0,8 |
| Aire | methane | g | 0,007 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | g | 0,001 |
| Aire | 1,2,3-trimethylbenzene | g | 1,2 |
| Aire | 1,2,4-trimethylbenzene | g | 1,2 |
| Aire | 1-butene | g | 1 |
| Aire | 1-pentene | g | 1,1 |
| Aire | 2,2-dimethylbutane | g | 0,3 |
| Aire | 2,3-dimethylbutane | g | 0,4 |
| Aire | 2-butene (trans) | g | 1 |
| Aire | 2-methyl-1-butene | g | 0,8 |
| Aire | 2-methyl-2-butene | g | 0,8 |
| Aire | 2-methyl hexane | g | 0,5 |
| Aire | 2-methyl pentane | g | 0,5 |
| Aire | 2-pentene (trans) | g | 0,9 |
| Aire | 3-methyl-1-butene | g | 0,9 |
| Aire | 3-methyl hexane | g | 0,5 |
| Aire | 3-methyl pentane | g | 0,4 |
| Aire | acetaldehyde | g | 0,5 |
| Aire | acetone | g | 0,2 |
| Aire | acrolein | g | 0,8 |
| Aire | alcohols | g | 0,3 |
| Aire | alkanes | g | 0,4 |
| Aire | alkenes | g | 0,9 |
| Aire | butanol | g | 0,4 |
| Aire | dichloromethane | g | 0,01 |
| Aire | dimethyl ether | g | 0,3 |
| Aire | esters | g | 0,2 |
| Aire | ethane | g | 0,1 |
| Aire | ethanol | g | 0,3 |
| Aire | ethene | g | 1 |
| Aire | ethers | g | 0,4 |
| Aire | ethylacetate | g | 0,2 |
| Aire | ethylbenzene | g | 0,6 |
| Aire | ethyne | g | 0,2 |
| Aire | formaldehyde | g | 0,4 |
| Aire | i-butane | g | 0,3 |
| Aire | i-butanol | g | 0,3 |
| Aire | i-butyraldehyde | g | 0,6 |
| Aire | i-propyl acetate | g | 0,2 |
| Aire | i-propyl benzene | g | 0,6 |
| Aire | isoprene | g | 0,8 |
| Aire | isopropanol | g | 0,2 |
| Aire | ketones | g | 0,4 |
| Aire | m-ethyl toluene | g | 0,8 |
| Aire | m-xylene | g | 1 |
| Aire | methanol | g | 0,1 |
| Aire | methyl acetate | g | 0,03 |
| Aire | methyl ethyl ketone | g | 0,4 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | g | 0,6 |
| Aire | n-butyl acetate | g | 0,3 |
| Aire | n-propyl benzene | g | 0,5 |
| Aire | o-ethyl toluene | g | 0,7 |
| Aire | o-xylene | g | 0,7 |
| Aire | p-ethyl toluene | g | 0,7 |
| Aire | p-xylene | g | 0,9 |
| Aire | pentanal | g | 0,7 |
| Aire | propane | g | 0,4 |
| Aire | propene | g | 1 |
| Aire | tetrachloroethene | g | 0,01 |
| Aire | toluene | g | 0,6 |
| Aire | trichloroethene | g | 0,1 |
| Aire | trichloromethane | g | 0,003 |
| Aire | butyraldehyde | g | 0,6 |
| Aire | isopentane | g | 0,3 |
| Aire | i-butene | g | 0,6 |
| Aire | propionaldehyde | g | 0,6 |
| Aire | 2-methyl octane | g | 0,5 |
| Aire | isobutyl acetate | g | 0,3 |
| Aire | allyl chloride | g | 0,7 |
| Aire | methyl cyclohexane | g | 0,6 |
| Aire | 2-methyl nonane | g | 0,4 |
| Aire | 2-methyl heptane | g | 0,5 |
| Aire | n-undecane | g | 0,4 |
| Aire | butan-2-diol | g | 0,3 |
| Aire | alkenes chlorinated | g | 0,3 |
| Aire | n-decane | g | 0,5 |
| Aire | n-butane | g | 0,4 |
| Aire | 1,2,5-trimethylbenzene | g | 1,1 |
| Aire | methyl ether | g | 0,5 |
| Aire | n-pentane | g | 0,4 |
| Aire | methyl ether acetate | g | 0,1 |
| Aire | n-nonane | g | 0,5 |
| Aire | alkanes chlorinated | g | 0,004 |
| Aire | n-hexane | g | 0,4 |
| Aire | n-octane | g | 0,5 |
| Aire | n-heptane | g | 0,5 |
| Aire | n-dodecane | g | 0,4 |
| Categoría de impacto | Ecotoxicicidad crónica agua | m3/g |  |
| Aire | benzene | g | 4 |
| Aire | Cd | g | 24000 |
| Aire | Cu | g | 2500 |
| Aire | dioxin (TEQ) | g | 560000000 |
| Aire | H2S | g | 0 |
| Aire | Hg | g | 4000 |
| Aire | metals | g | 54,1 |
| Aire | Mn | g | 71 |
| Aire | Ni | g | 130 |
| Aire | Pb | g | 400 |
| Aire | Tl | g | 670 |
| Aire | V | g | 40 |
| Aire | Zn | g | 200 |
| Agua | As | g | 1900 |
| Agua | Cd | g | 120000 |
| Agua | Cr (VI) | g | 670 |
| Agua | Cu | g | 13000 |
| Agua | Fe | g | 100 |
| Agua | Hg | g | 4000 |
| Agua | metallic ions | g | 40,7 |
| Agua | Ni | g | 670 |
| Agua | Pb | g | 2000 |
| Agua | toluene | g | 4 |
| Agua | Zn | g | 1000 |
| Suelo | Cd | g | 0 |
| Suelo | Fe | g | 0 |
| Suelo | Hg | g | 4000 |
| Suelo | Pb | g | 0 |
| Suelo | Zn | g | 0 |
| Agua | Mo | g | 2000 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | g | 0 |
| Aire | 1,2-dichloroethane | g | 20 |
| Aire | acetic acid | g | 0,08 |
| Aire | acetone | g | 4000 |
| Aire | As | g | 380 |
| Aire | Atrazine | g | 0 |
| Aire | cobalt | g | 400 |
| Aire | Cr (VI) | g | 130 |
| Aire | diphenyl | g | 200 |
| Aire | ethanol | g | 0,001 |
| Aire | ethylacetate | g | 0,08 |
| Aire | ethylene glycol | g | 0,001 |
| Aire | Fe | g | 20 |
| Aire | formaldehyde | g | 24 |
| Aire | HCN | g | 800 |
| Aire | heavy metals | g | 54,1 |
| Aire | hexane | g | 150 |
| Aire | i-propyl benzene | g | 2,9 |
| Aire | methanol | g | 0,01 |
| Aire | Mo | g | 400 |
| Aire | n-butyl acetate | g | 0,56 |
| Aire | phenol | g | 0 |
| Aire | propyleneoxide | g | 1,2 |
| Aire | Se | g | 4000 |
| Aire | Sr | g | 2000 |
| Aire | styrene | g | 0 |
| Aire | tetrachloroethene | g | 20 |
| Aire | Th | g | 330 |
| Aire | Ti | g | 27 |
| Aire | toluene | g | 4 |
| Aire | trichloromethane | g | 20 |
| Aire | xylene | g | 4 |
| Agua | 1,2-dichloroethane | g | 100 |
| Agua | Atrazine | g | 6700 |
| Agua | benzene | g | 4 |
| Agua | Co | g | 2000 |
| Agua | dioxins (TEQ) | g | 2800000000 |
| Agua | formaldehyde | g | 120 |
| Agua | H2S | g | 6700 |
| Agua | methanol | g | 0,05 |
| Agua | Mn | g | 360 |
| Agua | phenol | g | 44 |
| Agua | Se | g | 20000 |
| Agua | Sr | g | 10000 |
| Agua | styrene | g | 0 |
| Agua | tetrachloroethene | g | 20 |
| Agua | Ti | g | 140 |
| Agua | trichloromethane | g | 20 |
| Agua | V | g | 200 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (ind.) | g | 0 |
| Suelo | As (ind.) | g | 0 |
| Suelo | benzene (ind.) | g | 4 |
| Suelo | Cd (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Cd (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Co | g | 0 |
| Suelo | Cr (VI) (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Cu | g | 0 |
| Suelo | Cu (ind.) | g | 0 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (ind.) | g | 0 |
| Suelo | formaldehyde (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Hg (ind.) | g | 4000 |
| Suelo | Mo | g | 0 |
| Suelo | Ni | g | 0 |
| Suelo | Ni (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Pb (ind.) | g | 0 |
| Suelo | styrene (ind.) | g | 0 |
| Suelo | tetrachloroethene (ind.) | g | 20 |
| Suelo | thorium | g | 0 |
| Suelo | toluene (ind.) | g | 4 |
| Suelo | trichloromethane (ind.) | g | 20 |
| Suelo | Zn (ind.) | g | 0 |
| Suelo | phenol (agr.) | g | 0 |
| Suelo | styrene (agr.) | g | 0 |
| Suelo | As (agr.) | g | 0 |
| Suelo | benzene (agr.) | g | 4 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (agr.) | g | 0 |
| Aire | 1-butanol | g | 0,01 |
| Aire | propylene glycol | g | 0 |
| Suelo | chlorobenzene (agr.) | g | 200 |
| Suelo | vanadium (agr.) | g | 0 |
| Suelo | anthracene (ind.) | g | 0 |
| Suelo | toluene (agr.) | g | 4 |
| Suelo | phenol (ind.) | g | 0 |
| Suelo | thallium (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Co (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Atrazine (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Pb (agr.) | g | 0 |
| Suelo | vanadium (ind.) | g | 0 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Cu (agr.) | g | 0 |
| Aire | anthracene | g | 0 |
| Suelo | trichloromethane (agr.) | g | 20 |
| Suelo | Ni (agr.) | g | 0 |
| Suelo | selenium (ind.) | g | 0 |
| Aire | chlorobenzene | g | 200 |
| Suelo | thallium (ind.) | g | 0 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (agr.) | g | 10 |
| Aire | 1,2-dichlorobenzene | g | 10 |
| Suelo | Co (ind.) | g | 0 |
| Suelo | tetrachloroethene (agr.) | g | 20 |
| Suelo | Cr (VI) (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Zn (agr.) | g | 0 |
| Agua | anthracene | g | 50000 |
| Suelo | selenium (agr.) | g | 0 |
| Agua | chlorobenzene | g | 200 |
| Suelo | anthracene (agr.) | g | 0 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (ind.) | g | 10 |
| Suelo | formaldehyde (agr.) | g | 0 |
| Suelo | chlorobenzene (ind.) | g | 200 |
| Suelo | Mo (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Hg (agr.) | g | 4000 |
| Agua | 1,2-dichlorobenzene | g | 10 |
| Suelo | Mo (agr.) | g | 0 |
| Agua | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0,15 |
| Aire | 2,4-dinitrotoluene | g | 150 |
| Suelo | titanium | g | 0 |
| Suelo | hexane | g | 150 |
| Aire | EDTA | g | 0 |
| Suelo | propylene glycol | g | 0 |
| Suelo | ethanolamine | g | 0 |
| Aire | dibutyltin oxide | g | 20000 |
| Aire | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Agua | isopropylbenzene | g | 2,9 |
| Aire | benzotriazole | g | 4 |
| Aire | 3-chlorotoluene | g | 200 |
| Suelo | 2-ethylhexanol | g | 0 |
| Agua | ethylene glycol | g | 0,005 |
| Suelo | 4-chlorotoluene | g | 200 |
| Suelo | xylene | g | 4 |
| Agua | EDTA | g | 1,8 |
| Aire | sodium benzoate | g | 0,63 |
| Aire | triethyl amine | g | 0 |
| Aire | diethanolamine | g | 0 |
| Suelo | 2-propanol | g | 0 |
| Suelo | diphenyl | g | 0 |
| Agua | HCN | g | 800 |
| Agua | 4-chlorotoluene | g | 200 |
| Suelo | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Agua | hexane | g | 150 |
| Suelo | n-butyl acetate | g | 0 |
| Suelo | 1-butanol | g | 0 |
| Aire | 2-ethylhexanol | g | 0 |
| Suelo | ethyl acetate | g | 0 |
| Agua | ethanol | g | 0,005 |
| Agua | 3-chlorotoluene | g | 200 |
| Suelo | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Agua | diethylene glycol butyl ether | g | 0,19 |
| Aire | ethylenediamine | g | 0 |
| Suelo | EDTA | g | 0 |
| Agua | triethyl amine | g | 100 |
| Suelo | strontium | g | 0 |
| Suelo | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Agua | Tl | g | 3300 |
| Agua | acetone | g | 20000 |
| Agua | propylene glycol | g | 0,02 |
| Suelo | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,09 |
| Agua | benzotriazole | g | 20 |
| Agua | triethanolamine | g | 5,6 |
| Agua | n-butyl acetate | g | 2,8 |
| Agua | sulphamic acid | g | 14 |
| Suelo | dibutyltin oxide | g | 0 |
| Agua | methyl methacrylate | g | 0,54 |
| Suelo | 3-chlorotoluene | g | 200 |
| Agua | anionic detergent | g | 20 |
| Agua | ethanol amine | g | 27 |
| Suelo | HCN | g | 800 |
| Suelo | ethanol | g | 0 |
| Agua | ethyl acetate | g | 0,41 |
| Agua | sodium benzoate | g | 3,2 |
| Aire | methyl methacrylate | g | 0 |
| Aire | 2-propanol | g | 0,05 |
| Aire | sulphamic acid | g | 2,8 |
| Agua | diethylaminoethanol | g | 13 |
| Suelo | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Agua | diethylene glycol | g | 0,03 |
| Aire | triethanolamine | g | 0 |
| Agua | acetic acid | g | 0,4 |
| Suelo | acetic acid | g | 0 |
| Aire | ethanol amine | g | 0 |
| Agua | Th | g | 1700 |
| Agua | 2-propanol | g | 0,25 |
| Suelo | methanol | g | 0 |
| Suelo | acetone | g | 0 |
| Agua | 2-ethyl hexanol | g | 2,7 |
| Aire | diethylene glycol | g | 0 |
| Suelo | triethylamine | g | 0 |
| Agua | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,09 |
| Suelo | diethanolamine | g | 0 |
| Agua | sodium hypochlorite | g | 267 |
| Suelo | sulphamic acid | g | 0 |
| Suelo | H2S | g | 0 |
| Suelo | benzotriazole | g | 0 |
| Aire | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Agua | diphenyl | g | 1000 |
| Suelo | ethylenediamine | g | 0 |
| Aire | 2-chlorotoluene | g | 200 |
| Suelo | diethylene glycol | g | 0 |
| Suelo | sodium benzoate | g | 0 |
| Aire | anionic detergent | g | 4 |
| Agua | diethanolamine | g | 0,91 |
| Aire | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Aire | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,09 |
| Agua | 1,2-propylene oxide | g | 5,9 |
| Agua | 1-butanol | g | 0,07 |
| Aire | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Aire | 4-chlorotoluene | g | 200 |
| Suelo | methyl methacrylate | g | 0 |
| Agua | dibutyltin oxide | g | 100000 |
| Suelo | ethylene glycol | g | 0 |
| Suelo | triethanolamine | g | 0 |
| Suelo | 2-chlorotoluene | g | 200 |
| Suelo | 2,4-dinitrotoluene | g | 0 |
| Suelo | 1,2-propylene oxide | g | 0 |
| Agua | 2,4-dinitrotoluene | g | 770 |
| Agua | ethylenediamine | g | 0,87 |
| Suelo | isopropylbenzene | g | 2,9 |
| Suelo | anionic detergent | g | 0 |
| Agua | 2-chlorotoluene | g | 200 |
| Suelo | Fe (ind.) | g | 0 |
| Agua | xylene | g | 4 |
| Suelo | Mn (ind.) | g | 0 |
| Categoría de impacto | Ecotoxicicidad punzante agua | m3/g |  |
| Agua | As | g | 190 |
| Agua | Cd | g | 12000 |
| Agua | Cr (VI) | g | 67 |
| Agua | Cu | g | 1300 |
| Agua | Fe | g | 10 |
| Agua | Hg | g | 2000 |
| Agua | metallic ions | g | 4,12 |
| Agua | Ni | g | 67 |
| Agua | Pb | g | 200 |
| Agua | toluene | g | 10 |
| Agua | Zn | g | 100 |
| Agua | Mo | g | 200 |
| Agua | 1,2-dichloroethane | g | 10 |
| Agua | Atrazine | g | 670 |
| Agua | benzene | g | 10 |
| Agua | Co | g | 200 |
| Agua | dioxins (TEQ) | g | 280000000 |
| Agua | formaldehyde | g | 60 |
| Agua | H2S | g | 3300 |
| Agua | methanol | g | 0,03 |
| Agua | Mn | g | 36 |
| Agua | phenol | g | 22 |
| Agua | Se | g | 1400 |
| Agua | Sr | g | 1000 |
| Agua | styrene | g | 40 |
| Agua | tetrachloroethene | g | 10 |
| Agua | Ti | g | 14 |
| Agua | trichloromethane | g | 10 |
| Agua | V | g | 20 |
| Agua | anthracene | g | 10000 |
| Agua | chlorobenzene | g | 100 |
| Agua | 1,2-dichlorobenzene | g | 10 |
| Agua | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0,08 |
| Agua | isopropylbenzene | g | 7,1 |
| Agua | ethylene glycol | g | 0,002 |
| Agua | EDTA | g | 0,18 |
| Agua | HCN | g | 2000 |
| Agua | 4-chlorotoluene | g | 100 |
| Agua | hexane | g | 74 |
| Agua | ethanol | g | 0,002 |
| Agua | 3-chlorotoluene | g | 100 |
| Agua | diethylene glycol butyl ether | g | 0,19 |
| Agua | triethyl amine | g | 10 |
| Agua | Tl | g | 330 |
| Agua | acetone | g | 10 |
| Agua | propylene glycol | g | 0,01 |
| Agua | benzotriazole | g | 2 |
| Agua | triethanolamine | g | 1,1 |
| Agua | n-butyl acetate | g | 0,56 |
| Agua | sulphamic acid | g | 7 |
| Agua | methyl methacrylate | g | 0,27 |
| Agua | anionic detergent | g | 10 |
| Agua | ethanol amine | g | 13 |
| Agua | ethyl acetate | g | 0,21 |
| Agua | sodium benzoate | g | 1,6 |
| Agua | diethylaminoethanol | g | 1,3 |
| Agua | diethylene glycol | g | 0,02 |
| Agua | acetic acid | g | 0,2 |
| Agua | Th | g | 1700 |
| Agua | 2-propanol | g | 0,13 |
| Agua | 2-ethyl hexanol | g | 1,3 |
| Agua | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,04 |
| Agua | sodium hypochlorite | g | 27 |
| Agua | diphenyl | g | 100 |
| Agua | diethanolamine | g | 0,45 |
| Agua | 1,2-propylene oxide | g | 0,59 |
| Agua | 1-butanol | g | 0,04 |
| Agua | dibutyltin oxide | g | 10000 |
| Agua | 2,4-dinitrotoluene | g | 77 |
| Agua | ethylenediamine | g | 0,43 |
| Agua | 2-chlorotoluene | g | 100 |
| Agua | xylene | g | 10 |
| Categoría de impacto | Ecotoxicicidad crónica suelo | m3/g |  |
| Aire | benzene | g | 3,6 |
| Aire | Cd | g | 1,8 |
| Aire | Cu | g | 0,02 |
| Aire | dioxin (TEQ) | g | 12000 |
| Aire | H2S | g | 0 |
| Aire | Hg | g | 5,3 |
| Aire | metals | g | 0,18 |
| Aire | Mn | g | 1,9 |
| Aire | Ni | g | 0,05 |
| Aire | Pb | g | 0,01 |
| Aire | Tl | g | 18 |
| Aire | V | g | 0,34 |
| Aire | Zn | g | 0,005 |
| Agua | As | g | 0 |
| Agua | Cd | g | 0 |
| Agua | Cr (VI) | g | 0 |
| Agua | Cu | g | 0 |
| Agua | Fe | g | 0 |
| Agua | Hg | g | 5,3 |
| Agua | metallic ions | g | 0,000141 |
| Agua | Ni | g | 0 |
| Agua | Pb | g | 0 |
| Agua | toluene | g | 0,97 |
| Agua | Zn | g | 0 |
| Suelo | Cd | g | 2,2 |
| Suelo | Fe | g | 0,66 |
| Suelo | Hg | g | 5,3 |
| Suelo | Pb | g | 0,01 |
| Suelo | Zn | g | 0,007 |
| Agua | Mo | g | 0 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | g | 530 |
| Aire | 1,2-dichloroethane | g | 61 |
| Aire | acetic acid | g | 0,79 |
| Aire | acetone | g | 38000 |
| Aire | As | g | 0,27 |
| Aire | Atrazine | g | 0 |
| Aire | cobalt | g | 9,1 |
| Aire | Cr (VI) | g | 0,01 |
| Aire | diphenyl | g | 2,8 |
| Aire | ethanol | g | 0,01 |
| Aire | ethylacetate | g | 0,59 |
| Aire | ethylene glycol | g | 0,01 |
| Aire | Fe | g | 0,53 |
| Aire | formaldehyde | g | 200 |
| Aire | HCN | g | 7600 |
| Aire | heavy metals | g | 0,18 |
| Aire | hexane | g | 2,5 |
| Aire | i-propyl benzene | g | 0,08 |
| Aire | methanol | g | 0,1 |
| Aire | Mo | g | 3,9 |
| Aire | n-butyl acetate | g | 1 |
| Aire | phenol | g | 0 |
| Aire | propyleneoxide | g | 11 |
| Aire | Se | g | 106 |
| Aire | Sr | g | 53 |
| Aire | styrene | g | 0 |
| Aire | tetrachloroethene | g | 1,1 |
| Aire | Th | g | 8,9 |
| Aire | Ti | g | 0,73 |
| Aire | toluene | g | 0,97 |
| Aire | trichloromethane | g | 25 |
| Aire | xylene | g | 0,4 |
| Agua | 1,2-dichloroethane | g | 0 |
| Agua | Atrazine | g | 0 |
| Agua | benzene | g | 3,6 |
| Agua | Co | g | 0 |
| Agua | dioxins (TEQ) | g | 0 |
| Agua | formaldehyde | g | 0 |
| Agua | H2S | g | 0 |
| Agua | methanol | g | 0 |
| Agua | Mn | g | 0 |
| Agua | phenol | g | 0 |
| Agua | Se | g | 0 |
| Agua | Sr | g | 0 |
| Agua | styrene | g | 0 |
| Agua | tetrachloroethene | g | 1,1 |
| Agua | Ti | g | 0 |
| Agua | trichloromethane | g | 25 |
| Agua | V | g | 0 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (ind.) | g | 77 |
| Suelo | As (ind.) | g | 0,33 |
| Suelo | benzene (ind.) | g | 3,6 |
| Suelo | Cd (agr.) | g | 2,2 |
| Suelo | Cd (ind.) | g | 2,2 |
| Suelo | Co | g | 11 |
| Suelo | Cr (VI) (ind.) | g | 0,01 |
| Suelo | Cu | g | 0,02 |
| Suelo | Cu (ind.) | g | 0,02 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (ind.) | g | 15000 |
| Suelo | formaldehyde (ind.) | g | 250 |
| Suelo | Hg (ind.) | g | 5,3 |
| Suelo | Mo | g | 4,8 |
| Suelo | Ni | g | 0,07 |
| Suelo | Ni (ind.) | g | 0,07 |
| Suelo | Pb (ind.) | g | 0,01 |
| Suelo | styrene (ind.) | g | 0 |
| Suelo | thorium | g | 11 |
| Suelo | toluene (ind.) | g | 0,97 |
| Suelo | trichloromethane (ind.) | g | 25 |
| Suelo | Zn (ind.) | g | 0,007 |
| Suelo | phenol (agr.) | g | 110 |
| Suelo | styrene (agr.) | g | 0 |
| Suelo | As (agr.) | g | 0,33 |
| Suelo | benzene (agr.) | g | 3,6 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (agr.) | g | 15000 |
| Aire | 1-butanol | g | 0,09 |
| Aire | propylene glycol | g | 0 |
| Suelo | chlorobenzene (agr.) | g | 38 |
| Suelo | vanadium (agr.) | g | 0,43 |
| Suelo | anthracene (ind.) | g | 59 |
| Suelo | toluene (agr.) | g | 0,97 |
| Suelo | phenol (ind.) | g | 110 |
| Suelo | thallium (agr.) | g | 22 |
| Suelo | Co (agr.) | g | 11 |
| Suelo | Atrazine (ind.) | g | 530 |
| Suelo | Pb (agr.) | g | 0,01 |
| Suelo | vanadium (ind.) | g | 0,43 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (agr.) | g | 77 |
| Suelo | Cu (agr.) | g | 0,02 |
| Aire | anthracene | g | 0 |
| Suelo | trichloromethane (agr.) | g | 25 |
| Suelo | Ni (agr.) | g | 0,07 |
| Suelo | selenium (ind.) | g | 130 |
| Aire | chlorobenzene | g | 38 |
| Suelo | thallium (ind.) | g | 22 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (agr.) | g | 0,49 |
| Aire | 1,2-dichlorobenzene | g | 0,49 |
| Suelo | Co (ind.) | g | 11 |
| Suelo | tetrachloroethene (agr.) | g | 1,1 |
| Suelo | Cr (VI) (agr.) | g | 0,01 |
| Suelo | Zn (agr.) | g | 0,007 |
| Agua | anthracene | g | 0 |
| Suelo | selenium (agr.) | g | 130 |
| Agua | chlorobenzene | g | 38 |
| Suelo | anthracene (agr.) | g | 59 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (ind.) | g | 0,49 |
| Suelo | formaldehyde (agr.) | g | 250 |
| Suelo | chlorobenzene (ind.) | g | 38 |
| Suelo | Mo (ind.) | g | 4,8 |
| Suelo | Hg (agr.) | g | 5,3 |
| Agua | 1,2-dichlorobenzene | g | 0,49 |
| Suelo | Mo (agr.) | g | 4,8 |
| Agua | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Aire | 2,4-dinitrotoluene | g | 190 |
| Suelo | titanium | g | 0,91 |
| Suelo | hexane | g | 2,5 |
| Aire | EDTA | g | 0 |
| Suelo | propylene glycol | g | 0,05 |
| Suelo | ethanolamine | g | 66 |
| Aire | dibutyltin oxide | g | 530 |
| Aire | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Agua | isopropylbenzene | g | 0,08 |
| Aire | benzotriazole | g | 13 |
| Aire | 3-chlorotoluene | g | 14 |
| Suelo | 2-ethylhexanol | g | 0,16 |
| Agua | ethylene glycol | g | 0 |
| Suelo | 4-chlorotoluene | g | 12 |
| Suelo | xylene | g | 0,4 |
| Agua | EDTA | g | 0 |
| Aire | sodium benzoate | g | 6,2 |
| Aire | triethyl amine | g | 0 |
| Aire | diethanolamine | g | 0 |
| Suelo | 2-propanol | g | 0,58 |
| Suelo | diphenyl | g | 3,5 |
| Agua | HCN | g | 7600 |
| Agua | 4-chlorotoluene | g | 12 |
| Suelo | diethylene glycol butyl ether | g | 0,37 |
| Agua | hexane | g | 2,5 |
| Suelo | n-butyl acetate | g | 1,3 |
| Suelo | 1-butanol | g | 0,11 |
| Aire | 2-ethylhexanol | g | 0 |
| Suelo | ethyl acetate | g | 0,73 |
| Agua | ethanol | g | 0 |
| Agua | 3-chlorotoluene | g | 14 |
| Suelo | sodium hypochlorite | g | 610 |
| Agua | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Aire | ethylenediamine | g | 0 |
| Suelo | EDTA | g | 4,5 |
| Agua | triethyl amine | g | 0 |
| Suelo | strontium | g | 67 |
| Suelo | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0,38 |
| Agua | Tl | g | 0 |
| Agua | acetone | g | 0 |
| Agua | propylene glycol | g | 0 |
| Suelo | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,84 |
| Agua | benzotriazole | g | 0 |
| Agua | triethanolamine | g | 0 |
| Agua | n-butyl acetate | g | 0 |
| Agua | sulphamic acid | g | 0 |
| Suelo | dibutyltin oxide | g | 670 |
| Agua | methyl methacrylate | g | 0 |
| Suelo | 3-chlorotoluene | g | 14 |
| Agua | anionic detergent | g | 0 |
| Agua | ethanol amine | g | 0 |
| Suelo | HCN | g | 7600 |
| Suelo | ethanol | g | 0,01 |
| Agua | ethyl acetate | g | 0 |
| Agua | sodium benzoate | g | 0 |
| Aire | methyl methacrylate | g | 0 |
| Aire | 2-propanol | g | 0,46 |
| Aire | sulphamic acid | g | 28 |
| Agua | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Suelo | diethylaminoethanol | g | 28 |
| Agua | diethylene glycol | g | 0 |
| Aire | triethanolamine | g | 0 |
| Agua | acetic acid | g | 0 |
| Suelo | acetic acid | g | 0,99 |
| Aire | ethanol amine | g | 0 |
| Agua | Th | g | 0 |
| Agua | 2-propanol | g | 0 |
| Suelo | methanol | g | 0,12 |
| Suelo | acetone | g | 47000 |
| Agua | 2-ethyl hexanol | g | 0 |
| Aire | diethylene glycol | g | 0 |
| Suelo | triethylamine | g | 80 |
| Agua | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,84 |
| Suelo | diethanolamine | g | 2,2 |
| Agua | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Suelo | sulphamic acid | g | 35 |
| Suelo | H2S | g | 0 |
| Suelo | benzotriazole | g | 16 |
| Aire | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Agua | diphenyl | g | 0 |
| Suelo | ethylenediamine | g | 2,1 |
| Aire | 2-chlorotoluene | g | 10 |
| Suelo | diethylene glycol | g | 0,07 |
| Suelo | sodium benzoate | g | 7,8 |
| Aire | anionic detergent | g | 33 |
| Agua | diethanolamine | g | 0 |
| Aire | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Aire | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,84 |
| Agua | 1,2-propylene oxide | g | 0 |
| Agua | 1-butanol | g | 0 |
| Aire | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Aire | 4-chlorotoluene | g | 12 |
| Suelo | methyl methacrylate | g | 0,48 |
| Agua | dibutyltin oxide | g | 0 |
| Suelo | ethylene glycol | g | 0,01 |
| Suelo | triethanolamine | g | 14 |
| Suelo | 2-chlorotoluene | g | 10 |
| Suelo | 2,4-dinitrotoluene | g | 240 |
| Suelo | 1,2-propylene oxide | g | 14 |
| Agua | 2,4-dinitrotoluene | g | 0 |
| Agua | ethylenediamine | g | 0 |
| Suelo | isopropylbenzene | g | 0,08 |
| Suelo | anionic detergent | g | 41 |
| Agua | 2-chlorotoluene | g | 10 |
| Suelo | Fe (ind.) | g | 0,66 |
| Agua | xylene | g | 0,4 |
| Suelo | Mn (ind.) | g | 2,4 |
| Categoría de impacto | Toxicicidad humana aire | m3/g |  |
| Aire | benzene | g | 10000000 |
| Aire | Cd | g | 110000000 |
| Aire | Cl2 | g | 34000 |
| Aire | CO | g | 830 |
| Aire | Cu | g | 570 |
| Aire | dioxin (TEQ) | g | 29000000000 |
| Aire | H2S | g | 1100000 |
| Aire | Hg | g | 6700000 |
| Aire | metals | g | 808000 |
| Aire | Mn | g | 2500000 |
| Aire | N2O | g | 2000 |
| Aire | Ni | g | 67000 |
| Aire | NOx (as NO2) | g | 8600 |
| Aire | PAH's | g | 3240000 |
| Aire | Pb | g | 100000000 |
| Aire | SO2 | g | 1300 |
| Aire | Tl | g | 500000 |
| Aire | V | g | 140000 |
| Agua | As | g | 0 |
| Agua | Cd | g | 0 |
| Agua | Cr (VI) | g | 0 |
| Agua | Cu | g | 0 |
| Agua | Fe | g | 0 |
| Agua | Hg | g | 6700000 |
| Agua | metallic ions | g | 179 |
| Agua | Ni | g | 0 |
| Agua | Pb | g | 0 |
| Agua | toluene | g | 2500 |
| Suelo | Cd | g | 0 |
| Suelo | chlorine | g | 34000 |
| Suelo | Fe | g | 0 |
| Suelo | Hg | g | 6700000 |
| Suelo | Pb | g | 0 |
| Aire | fluoride | g | 95000 |
| Agua | fluoride ions | g | 0 |
| Agua | Mo | g | 0 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | g | 0 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | g | 920 |
| Aire | 1,2-dichloroethane | g | 50000 |
| Aire | acetaldehyde | g | 3700 |
| Aire | acetic acid | g | 10000 |
| Aire | acetone | g | 32000 |
| Aire | Ag | g | 200000 |
| Aire | As | g | 9500000 |
| Aire | Atrazine | g | 140000 |
| Aire | benzo(a)pyrene | g | 50000000 |
| Aire | cobalt | g | 9500 |
| Aire | Cr (VI) | g | 1000000 |
| Aire | diphenyl | g | 230000 |
| Aire | ethanol | g | 110 |
| Aire | ethylacetate | g | 690 |
| Aire | ethylene glycol | g | 830000 |
| Aire | Fe | g | 37000 |
| Aire | formaldehyde | g | 13000000 |
| Aire | HCN | g | 140000 |
| Aire | heavy metals | g | 808000 |
| Aire | hexane | g | 1600 |
| Aire | i-butanol | g | 13 |
| Aire | i-propyl benzene | g | 10000 |
| Aire | MDI (isocyanate) | g | 50000000 |
| Aire | methanol | g | 2500 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | g | 3300 |
| Aire | Mo | g | 100000 |
| Aire | n-butyl acetate | g | 1100 |
| Aire | phenol | g | 1400000 |
| Aire | propyleneoxide | g | 33000 |
| Aire | Sb | g | 20000 |
| Aire | Se | g | 1500000 |
| Aire | styrene | g | 1000 |
| Aire | TDI (isocyanate) | g | 710000 |
| Aire | tetrachloroethene | g | 29000 |
| Aire | Ti | g | 18000 |
| Aire | toluene | g | 2500 |
| Aire | trichloroethene | g | 19000 |
| Aire | trichloromethane | g | 100000 |
| Aire | vinyl chloride | g | 390000 |
| Aire | xylene | g | 6700 |
| Agua | 1,2-dichloroethane | g | 0 |
| Agua | acetaldehyde | g | 0 |
| Agua | Ag | g | 0 |
| Agua | Atrazine | g | 0 |
| Agua | benzene | g | 10000000 |
| Agua | benzo(a)pyrene | g | 0 |
| Agua | Cl2 | g | 34000 |
| Agua | Co | g | 0 |
| Agua | dioxins (TEQ) | g | 0 |
| Agua | formaldehyde | g | 0 |
| Agua | H2S | g | 0 |
| Agua | methanol | g | 0 |
| Agua | Mn | g | 0 |
| Agua | phenol | g | 0 |
| Agua | Sb | g | 0 |
| Agua | Se | g | 0 |
| Agua | styrene | g | 1000 |
| Agua | tetrachloroethene | g | 29000 |
| Agua | Ti | g | 0 |
| Agua | trichloroethene | g | 19000 |
| Agua | trichloromethane | g | 100000 |
| Agua | V | g | 0 |
| Agua | vinyl chloride | g | 390000 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (ind.) | g | 0 |
| Suelo | acetaldehyde (ind.) | g | 0 |
| Suelo | As (ind.) | g | 0 |
| Suelo | benzene (ind.) | g | 10000000 |
| Suelo | benzo(a)pyrene (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Cd (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Cd (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Co | g | 0 |
| Suelo | Cr (VI) (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Cu | g | 0 |
| Suelo | Cu (ind.) | g | 0 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (ind.) | g | 0 |
| Suelo | formaldehyde (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Hg (ind.) | g | 6700000 |
| Suelo | Mo | g | 0 |
| Suelo | Ni | g | 0 |
| Suelo | Ni (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Pb (ind.) | g | 0 |
| Suelo | styrene (ind.) | g | 1000 |
| Suelo | tetrachloroethene (ind.) | g | 29000 |
| Suelo | toluene (ind.) | g | 2500 |
| Suelo | trichloroethene (ind.) | g | 19000 |
| Suelo | trichloromethane (ind.) | g | 100000 |
| Suelo | vinyl chloride (ind.) | g | 390000 |
| Suelo | phenol (agr.) | g | 0 |
| Suelo | styrene (agr.) | g | 1000 |
| Suelo | As (agr.) | g | 0 |
| Suelo | benzene (agr.) | g | 10000000 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (agr.) | g | 0 |
| Aire | 1-butanol | g | 13000 |
| Aire | propylene glycol | g | 1500 |
| Suelo | 1,1,1-trichloroethane (agr.) | g | 920 |
| Suelo | chlorobenzene (agr.) | g | 220000 |
| Suelo | vanadium (agr.) | g | 0 |
| Suelo | anthracene (ind.) | g | 0 |
| Suelo | toluene (agr.) | g | 2500 |
| Suelo | phenol (ind.) | g | 0 |
| Suelo | thallium (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Co (agr.) | g | 0 |
| Suelo | antimony (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Atrazine (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Pb (agr.) | g | 0 |
| Suelo | vanadium (ind.) | g | 0 |
| Suelo | trichloroethene (agr.) | g | 19000 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Cu (agr.) | g | 0 |
| Aire | anthracene | g | 950 |
| Suelo | trichloromethane (agr.) | g | 100000 |
| Suelo | Ni (agr.) | g | 0 |
| Suelo | selenium (ind.) | g | 0 |
| Aire | chlorobenzene | g | 220000 |
| Suelo | thallium (ind.) | g | 0 |
| Suelo | antimony (ind.) | g | 0 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (agr.) | g | 8300 |
| Aire | 1,2-dichlorobenzene | g | 8300 |
| Suelo | Co (ind.) | g | 0 |
| Suelo | tetrachloroethene (agr.) | g | 29000 |
| Suelo | Cr (VI) (agr.) | g | 0 |
| Agua | anthracene | g | 0 |
| Suelo | selenium (agr.) | g | 0 |
| Agua | chlorobenzene | g | 220000 |
| Suelo | benzo(a)pyrene (agr.) | g | 0 |
| Suelo | anthracene (agr.) | g | 0 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (ind.) | g | 8300 |
| Suelo | formaldehyde (agr.) | g | 0 |
| Suelo | chlorobenzene (ind.) | g | 220000 |
| Suelo | 1,1,1-trichloroethane (ind.) | g | 920 |
| Agua | 1,1,1-trichloroethane | g | 920 |
| Suelo | Mo (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Hg (agr.) | g | 6700000 |
| Suelo | vinyl chloride (agr.) | g | 390000 |
| Agua | 1,2-dichlorobenzene | g | 8300 |
| Suelo | Mo (agr.) | g | 0 |
| Agua | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Aire | 2,4-dinitrotoluene | g | 110 |
| Suelo | titanium | g | 0 |
| Suelo | hexane | g | 1600 |
| Agua | methacrylic acid | g | 0 |
| Aire | EDTA | g | 370 |
| Aire | O3 | g | 50000 |
| Suelo | propylene glycol | g | 0 |
| Suelo | ethanolamine | g | 0 |
| Aire | dibutyltin oxide | g | 140000 |
| Suelo | isobutanol | g | 0 |
| Aire | nitrilotriacetate (NTA) | g | 38000 |
| Agua | HDI (isocyanate) | g | 0 |
| Agua | isopropylbenzene | g | 10000 |
| Suelo | toluene-2,4-diamine | g | 0 |
| Aire | benzotriazole | g | 1300 |
| Aire | 3-chlorotoluene | g | 2200 |
| Suelo | 2-ethylhexanol | g | 0 |
| Agua | ethylene glycol | g | 0 |
| Agua | maleic acid, dibutyl ester | g | 0 |
| Agua | glycerol | g | 0 |
| Suelo | ethylene glycol acetate | g | 0 |
| Agua | 2-ethylhexyl acetate | g | 9500 |
| Suelo | 4-chlorotoluene | g | 2200 |
| Suelo | xylene | g | 6700 |
| Agua | EDTA | g | 0 |
| Aire | sodium benzoate | g | 14000 |
| Aire | 1,2-benzisothiazolin-3-one | g | 28000 |
| Agua | isobutanol | g | 0 |
| Aire | triethyl amine | g | 140000 |
| Aire | diethanolamine | g | 40000 |
| Suelo | 2-propanol | g | 0 |
| Agua | N2O | g | 2000 |
| Suelo | butyl diglycol acetate | g | 0 |
| Suelo | diphenyl | g | 0 |
| Agua | HCN | g | 140000 |
| Suelo | carbon monoxide | g | 830 |
| Aire | glycerol | g | 70 |
| Agua | 4-chlorotoluene | g | 2200 |
| Suelo | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Agua | hexane | g | 1600 |
| Suelo | n-butyl acetate | g | 0 |
| Suelo | 1-butanol | g | 0 |
| Aire | 2-ethylhexanol | g | 1800 |
| Suelo | ethyl acetate | g | 0 |
| Agua | ethanol | g | 0 |
| Agua | 3-chlorotoluene | g | 2200 |
| Suelo | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Suelo | acrylic acid | g | 0 |
| Agua | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Aire | ethylenediamine | g | 20000 |
| Suelo | EDTA | g | 0 |
| Agua | triethyl amine | g | 0 |
| Suelo | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Agua | Tl | g | 0 |
| Aire | maleic acid, dibutyl ester | g | 7700 |
| Agua | acetone | g | 0 |
| Agua | propylene glycol | g | 0 |
| Agua | methyl isobutyl ketone | g | 0 |
| Suelo | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 2600 |
| Agua | acrylic acid | g | 0 |
| Agua | butyl diglycol acetate | g | 0 |
| Agua | benzotriazole | g | 0 |
| Agua | triethanolamine | g | 0 |
| Suelo | fluoride | g | 0 |
| Agua | n-butyl acetate | g | 0 |
| Agua | sulphamic acid | g | 0 |
| Aire | acrylic acid | g | 670000 |
| Suelo | dibutyltin oxide | g | 0 |
| Agua | MDI (isocyanate) | g | 0 |
| Agua | methyl methacrylate | g | 0 |
| Suelo | 3-chlorotoluene | g | 2200 |
| Agua | toluene-2,4-diamine | g | 0 |
| Agua | O3 | g | 50000 |
| Suelo | NOx (as NO2) | g | 0 |
| Agua | ethanol amine | g | 0 |
| Suelo | HCN | g | 140000 |
| Suelo | TDI (isocyanate) | g | 0 |
| Agua | carbon monoxide | g | 830 |
| Aire | 2-ethylhexyl acetate | g | 9500 |
| Suelo | ethanol | g | 0 |
| Agua | ethyl acetate | g | 0 |
| Aire | Zn dust | g | 81000 |
| Agua | sodium benzoate | g | 0 |
| Aire | phosgene | g | 2000000 |
| Agua | phosgene | g | 2000000 |
| Suelo | Ag | g | 0 |
| Aire | methyl methacrylate | g | 10000000 |
| Suelo | O3 | g | 50000 |
| Aire | 2-propanol | g | 120 |
| Aire | sulphamic acid | g | 9000 |
| Suelo | 2-ethylhexyl acetate | g | 9500 |
| Agua | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Suelo | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Agua | diethylene glycol | g | 0 |
| Aire | morpholine | g | 13000 |
| Aire | triethanolamine | g | 13000 |
| Agua | acetic acid | g | 0 |
| Suelo | acetic acid | g | 0 |
| Suelo | methacrylic acid | g | 0 |
| Aire | ethylene glycol butyl ether | g | 21000 |
| Aire | ethanol amine | g | 27000 |
| Suelo | glycerol | g | 0 |
| Aire | methacrylic acid | g | 45000 |
| Suelo | N2O | g | 2000 |
| Agua | ethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Suelo | morpholine | g | 0 |
| Agua | 2-propanol | g | 0 |
| Suelo | methanol | g | 0 |
| Suelo | acetone | g | 0 |
| Aire | butyl diglycol acetate | g | 13000 |
| Agua | 1,2-benzisothiazolin-3-one | g | 0 |
| Agua | TDI (isocyanate) | g | 0 |
| Suelo | phosgene | g | 2000000 |
| Aire | ethylene glycol acetate | g | 3700 |
| Suelo | HDI (isocyanate) | g | 0 |
| Agua | 2-ethyl hexanol | g | 0 |
| Suelo | SO2 | g | 1300 |
| Aire | diethylene glycol | g | 250000 |
| Agua | morpholine | g | 0 |
| Suelo | triethylamine | g | 0 |
| Agua | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 2600 |
| Suelo | MDI (isocyanate) | g | 0 |
| Suelo | diethanolamine | g | 0 |
| Agua | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Suelo | maleic acid, dibutyl ester | g | 0 |
| Suelo | sulphamic acid | g | 0 |
| Suelo | H2S | g | 0 |
| Suelo | benzotriazole | g | 0 |
| Aire | diethylaminoethanol | g | 27000 |
| Agua | diphenyl | g | 0 |
| Suelo | ethylenediamine | g | 0 |
| Aire | 2-chlorotoluene | g | 2200 |
| Suelo | diethylene glycol | g | 0 |
| Suelo | sodium benzoate | g | 0 |
| Agua | ethylene glycol acetate | g | 0 |
| Agua | diethanolamine | g | 0 |
| Aire | sodium hypochlorite | g | 2000 |
| Aire | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 2600 |
| Agua | 1,2-propylene oxide | g | 0 |
| Agua | 1-butanol | g | 0 |
| Aire | diethylene glycol butyl ether | g | 2000000 |
| Aire | toluene-2,4-diamine | g | 1400 |
| Agua | Zn dust | g | 0 |
| Aire | 4-chlorotoluene | g | 2200 |
| Suelo | Zn dust | g | 0 |
| Suelo | methyl methacrylate | g | 0 |
| Suelo | ethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Agua | dibutyltin oxide | g | 0 |
| Suelo | ethylene glycol | g | 0 |
| Suelo | 1,2-benzisothiazolin-3-one | g | 0 |
| Suelo | triethanolamine | g | 0 |
| Suelo | 2-chlorotoluene | g | 2200 |
| Aire | HDI (isocyanate) | g | 710000 |
| Suelo | methyl isobutyl ketone | g | 0 |
| Suelo | 2,4-dinitrotoluene | g | 0 |
| Suelo | 1,2-propylene oxide | g | 0 |
| Agua | 2,4-dinitrotoluene | g | 0 |
| Agua | ethylenediamine | g | 0 |
| Suelo | isopropylbenzene | g | 10000 |
| Agua | SO2 | g | 1300 |
| Agua | NOx (as NO2) | g | 0 |
| Agua | 2-chlorotoluene | g | 2200 |
| Suelo | Fe (ind.) | g | 0 |
| Agua | xylene | g | 6700 |
| Suelo | Mn (ind.) | g | 0 |
| Aire | acrylic acid 2-hydroxylethyl ester | g | 200 |
| Categoría de impacto | Toxicidad humana agua | m3/g |  |
| Aire | benzene | g | 2,3 |
| Aire | Cd | g | 560 |
| Aire | Cl2 | g | 0 |
| Aire | CO | g | 0 |
| Aire | Cu | g | 3,4 |
| Aire | dioxin (TEQ) | g | 220000000 |
| Aire | H2S | g | 0,00081 |
| Aire | Hg | g | 110000 |
| Aire | metals | g | 168 |
| Aire | Mn | g | 0,0053 |
| Aire | N2O | g | 0 |
| Aire | Ni | g | 0,0037 |
| Aire | NOx (as NO2) | g | 0 |
| Aire | Pb | g | 53 |
| Aire | SO2 | g | 0 |
| Aire | Tl | g | 13000 |
| Aire | V | g | 0,037 |
| Agua | As | g | 37 |
| Agua | Cd | g | 2800 |
| Agua | Cr (VI) | g | 18 |
| Agua | Cu | g | 17 |
| Agua | Fe | g | 0,048 |
| Agua | Hg | g | 110000 |
| Agua | metallic ions | g | 3,23 |
| Agua | Ni | g | 0,019 |
| Agua | Pb | g | 260 |
| Agua | toluene | g | 0,004 |
| Suelo | Cd | g | 0 |
| Suelo | chlorine | g | 0 |
| Suelo | Fe | g | 0 |
| Suelo | Hg | g | 110000 |
| Suelo | Pb | g | 0 |
| Aire | fluoride | g | 0 |
| Agua | fluoride ions | g | 0,012 |
| Agua | Mo | g | 0,27 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | g | 0 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | g | 0,00099 |
| Aire | 1,2-dichloroethane | g | 0,0039 |
| Aire | acetaldehyde | g | 0 |
| Aire | acetic acid | g | 0,0000033 |
| Aire | acetone | g | 0,0000085 |
| Aire | Ag | g | 0,053 |
| Aire | As | g | 7,4 |
| Aire | Atrazine | g | 0 |
| Aire | benzo(a)pyrene | g | 0 |
| Aire | cobalt | g | 0,0025 |
| Aire | Cr (VI) | g | 3,6 |
| Aire | diphenyl | g | 1,4 |
| Aire | ethanol | g | 0,00000029 |
| Aire | ethylacetate | g | 0,0000089 |
| Aire | ethylene glycol | g | 0,0014 |
| Aire | Fe | g | 0,0096 |
| Aire | formaldehyde | g | 0,000022 |
| Aire | HCN | g | 0,0015 |
| Aire | heavy metals | g | 168 |
| Aire | hexane | g | 0,34 |
| Aire | i-butanol | g | 0,0000029 |
| Aire | i-propyl benzene | g | 0,21 |
| Aire | MDI (isocyanate) | g | 0 |
| Aire | methanol | g | 0,0003 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | g | 0,0036 |
| Aire | Mo | g | 0,053 |
| Aire | n-butyl acetate | g | 0,007 |
| Aire | phenol | g | 0 |
| Aire | propyleneoxide | g | 0,0000029 |
| Aire | Sb | g | 64 |
| Aire | Se | g | 28 |
| Aire | styrene | g | 0 |
| Aire | TDI (isocyanate) | g | 2,1 |
| Aire | tetrachloroethene | g | 0,36 |
| Aire | Ti | g | 0,0047 |
| Aire | toluene | g | 0,004 |
| Aire | trichloroethene | g | 0,00091 |
| Aire | trichloromethane | g | 0,054 |
| Aire | vinyl chloride | g | 0,4 |
| Aire | xylene | g | 0,0011 |
| Agua | 1,2-dichloroethane | g | 0,02 |
| Agua | acetaldehyde | g | 0,0000071 |
| Agua | Ag | g | 0,27 |
| Agua | Atrazine | g | 1,1 |
| Agua | benzene | g | 2,3 |
| Agua | benzo(a)pyrene | g | 320 |
| Agua | Cl2 | g | 0 |
| Agua | Co | g | 0,012 |
| Agua | dioxins (TEQ) | g | 1100000000 |
| Agua | formaldehyde | g | 0,00011 |
| Agua | H2S | g | 0,0041 |
| Agua | methanol | g | 0,0015 |
| Agua | Mn | g | 0,027 |
| Agua | phenol | g | 0,034 |
| Agua | Sb | g | 320 |
| Agua | Se | g | 140 |
| Agua | styrene | g | 0 |
| Agua | tetrachloroethene | g | 0,36 |
| Agua | Ti | g | 0,02 |
| Agua | trichloroethene | g | 0,00091 |
| Agua | trichloromethane | g | 0,054 |
| Agua | V | g | 0,19 |
| Agua | vinyl chloride | g | 0,4 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (ind.) | g | 0 |
| Suelo | acetaldehyde (ind.) | g | 0 |
| Suelo | As (ind.) | g | 0 |
| Suelo | benzene (ind.) | g | 2,3 |
| Suelo | benzo(a)pyrene (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Cd (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Cd (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Co | g | 0 |
| Suelo | Cr (VI) (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Cu | g | 0 |
| Suelo | Cu (ind.) | g | 0 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (ind.) | g | 0 |
| Suelo | formaldehyde (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Hg (ind.) | g | 110000 |
| Suelo | Mo | g | 0 |
| Suelo | Ni | g | 0 |
| Suelo | Ni (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Pb (ind.) | g | 0 |
| Suelo | styrene (ind.) | g | 0 |
| Suelo | tetrachloroethene (ind.) | g | 0,36 |
| Suelo | toluene (ind.) | g | 0,004 |
| Suelo | trichloroethene (ind.) | g | 0,00091 |
| Suelo | trichloromethane (ind.) | g | 0,054 |
| Suelo | vinyl chloride (ind.) | g | 0,4 |
| Suelo | phenol (agr.) | g | 0 |
| Suelo | styrene (agr.) | g | 0 |
| Suelo | As (agr.) | g | 0 |
| Suelo | benzene (agr.) | g | 2,3 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (agr.) | g | 0 |
| Aire | 1-butanol | g | 0,0014 |
| Aire | propylene glycol | g | 0 |
| Suelo | 1,1,1-trichloroethane (agr.) | g | 0,00099 |
| Suelo | chlorobenzene (agr.) | g | 0,27 |
| Suelo | vanadium (agr.) | g | 0 |
| Suelo | anthracene (ind.) | g | 0 |
| Suelo | toluene (agr.) | g | 0,004 |
| Suelo | phenol (ind.) | g | 0 |
| Suelo | thallium (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Co (agr.) | g | 0 |
| Suelo | antimony (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Atrazine (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Pb (agr.) | g | 0 |
| Suelo | vanadium (ind.) | g | 0 |
| Suelo | trichloroethene (agr.) | g | 0,00091 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (agr.) | g | 0 |
| Suelo | Cu (agr.) | g | 0 |
| Aire | anthracene | g | 0 |
| Suelo | trichloromethane (agr.) | g | 0,054 |
| Suelo | Ni (agr.) | g | 0 |
| Suelo | selenium (ind.) | g | 0 |
| Aire | chlorobenzene | g | 0,27 |
| Suelo | thallium (ind.) | g | 0 |
| Suelo | antimony (ind.) | g | 0 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (agr.) | g | 0,37 |
| Aire | 1,2-dichlorobenzene | g | 0,37 |
| Suelo | Co (ind.) | g | 0 |
| Suelo | tetrachloroethene (agr.) | g | 0,36 |
| Suelo | Cr (VI) (agr.) | g | 0 |
| Agua | anthracene | g | 11 |
| Suelo | selenium (agr.) | g | 0 |
| Agua | chlorobenzene | g | 0,27 |
| Suelo | benzo(a)pyrene (agr.) | g | 0 |
| Suelo | anthracene (agr.) | g | 0 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (ind.) | g | 0,37 |
| Suelo | formaldehyde (agr.) | g | 0 |
| Suelo | chlorobenzene (ind.) | g | 0,27 |
| Suelo | 1,1,1-trichloroethane (ind.) | g | 0,00099 |
| Agua | 1,1,1-trichloroethane | g | 0,00099 |
| Suelo | Mo (ind.) | g | 0 |
| Suelo | Hg (agr.) | g | 110000 |
| Suelo | vinyl chloride (agr.) | g | 0,4 |
| Agua | 1,2-dichlorobenzene | g | 0,37 |
| Suelo | Mo (agr.) | g | 0 |
| Agua | nitrilotriacetate (NTA) | g | 8,2E-14 |
| Aire | 2,4-dinitrotoluene | g | 0,0058 |
| Suelo | titanium | g | 0 |
| Suelo | hexane | g | 0,34 |
| Agua | methacrylic acid | g | 0,006 |
| Aire | EDTA | g | 0 |
| Aire | O3 | g | 0 |
| Suelo | propylene glycol | g | 0 |
| Suelo | ethanolamine | g | 0 |
| Aire | dibutyltin oxide | g | 0,0037 |
| Suelo | isobutanol | g | 0 |
| Aire | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Agua | HDI (isocyanate) | g | 61 |
| Agua | isopropylbenzene | g | 0,21 |
| Suelo | toluene-2,4-diamine | g | 0 |
| Aire | benzotriazole | g | 0,00093 |
| Aire | 3-chlorotoluene | g | 0,71 |
| Suelo | 2-ethylhexanol | g | 0 |
| Agua | ethylene glycol | g | 0,007 |
| Agua | maleic acid, dibutyl ester | g | 14 |
| Agua | glycerol | g | 0,0000013 |
| Suelo | ethylene glycol acetate | g | 0 |
| Agua | 2-ethylhexyl acetate | g | 0 |
| Suelo | 4-chlorotoluene | g | 0,79 |
| Suelo | xylene | g | 0,0011 |
| Agua | EDTA | g | 6,7E-09 |
| Aire | sodium benzoate | g | 0,0000004 |
| Aire | 1,2-benzisothiazolin-3-one | g | 0 |
| Agua | isobutanol | g | 0,000015 |
| Aire | triethyl amine | g | 0 |
| Aire | diethanolamine | g | 0 |
| Suelo | 2-propanol | g | 0 |
| Agua | N2O | g | 0 |
| Suelo | butyl diglycol acetate | g | 0 |
| Suelo | diphenyl | g | 0 |
| Agua | HCN | g | 0,0015 |
| Suelo | carbon monoxide | g | 0 |
| Aire | glycerol | g | 0 |
| Agua | 4-chlorotoluene | g | 0,79 |
| Suelo | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Agua | hexane | g | 0,34 |
| Suelo | n-butyl acetate | g | 0 |
| Suelo | 1-butanol | g | 0 |
| Aire | 2-ethylhexanol | g | 0 |
| Suelo | ethyl acetate | g | 0 |
| Agua | ethanol | g | 0,0000015 |
| Agua | 3-chlorotoluene | g | 0,71 |
| Suelo | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Suelo | acrylic acid | g | 0 |
| Agua | diethylene glycol butyl ether | g | 0,0034 |
| Aire | ethylenediamine | g | 0 |
| Suelo | EDTA | g | 0 |
| Agua | triethyl amine | g | 0,23 |
| Suelo | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Agua | Tl | g | 65000 |
| Aire | maleic acid, dibutyl ester | g | 0 |
| Agua | acetone | g | 0,000043 |
| Agua | propylene glycol | g | 0,0000048 |
| Agua | methyl isobutyl ketone | g | 0,018 |
| Suelo | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,00000017 |
| Agua | acrylic acid | g | 0,00031 |
| Agua | butyl diglycol acetate | g | 0,033 |
| Agua | benzotriazole | g | 0,0046 |
| Agua | triethanolamine | g | 0,000084 |
| Suelo | fluoride | g | 0 |
| Agua | n-butyl acetate | g | 0,035 |
| Agua | sulphamic acid | g | 0,000000011 |
| Aire | acrylic acid | g | 0,000063 |
| Suelo | dibutyltin oxide | g | 0 |
| Agua | MDI (isocyanate) | g | 280 |
| Agua | methyl methacrylate | g | 0,0049 |
| Suelo | 3-chlorotoluene | g | 0,71 |
| Agua | toluene-2,4-diamine | g | 0,00013 |
| Agua | O3 | g | 0 |
| Suelo | NOx (as NO2) | g | 0 |
| Agua | ethanol amine | g | 0,000035 |
| Suelo | HCN | g | 0,0015 |
| Suelo | TDI (isocyanate) | g | 0 |
| Agua | carbon monoxide | g | 0 |
| Aire | 2-ethylhexyl acetate | g | 0 |
| Suelo | ethanol | g | 0 |
| Agua | ethyl acetate | g | 0,000044 |
| Aire | Zn dust | g | 4,1 |
| Agua | sodium benzoate | g | 0,000002 |
| Aire | phosgene | g | 0 |
| Agua | phosgene | g | 0 |
| Suelo | Ag | g | 0 |
| Aire | methyl methacrylate | g | 0 |
| Suelo | O3 | g | 0 |
| Aire | 2-propanol | g | 0,0000075 |
| Aire | sulphamic acid | g | 2,1E-09 |
| Suelo | 2-ethylhexyl acetate | g | 0 |
| Agua | diethylaminoethanol | g | 0,0032 |
| Suelo | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Agua | diethylene glycol | g | 0,0000031 |
| Aire | morpholine | g | 0 |
| Aire | triethanolamine | g | 0 |
| Agua | acetic acid | g | 0,000016 |
| Suelo | acetic acid | g | 0 |
| Suelo | methacrylic acid | g | 0 |
| Aire | ethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Aire | ethanol amine | g | 0 |
| Suelo | glycerol | g | 0 |
| Aire | methacrylic acid | g | 0 |
| Suelo | N2O | g | 0 |
| Agua | ethylene glycol butyl ether | g | 0,000084 |
| Suelo | morpholine | g | 0 |
| Agua | 2-propanol | g | 0,000037 |
| Suelo | methanol | g | 0 |
| Suelo | acetone | g | 0 |
| Aire | butyl diglycol acetate | g | 0 |
| Agua | 1,2-benzisothiazolin-3-one | g | 0,00013 |
| Agua | TDI (isocyanate) | g | 10 |
| Suelo | phosgene | g | 0 |
| Aire | ethylene glycol acetate | g | 0 |
| Suelo | HDI (isocyanate) | g | 0 |
| Agua | 2-ethyl hexanol | g | 0,028 |
| Suelo | SO2 | g | 0 |
| Aire | diethylene glycol | g | 0 |
| Agua | morpholine | g | 0,0001 |
| Suelo | triethylamine | g | 0 |
| Agua | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,00000017 |
| Suelo | MDI (isocyanate) | g | 0 |
| Suelo | diethanolamine | g | 0 |
| Agua | sodium hypochlorite | g | 0,00026 |
| Suelo | maleic acid, dibutyl ester | g | 0 |
| Suelo | sulphamic acid | g | 0 |
| Suelo | H2S | g | 0 |
| Suelo | benzotriazole | g | 0 |
| Aire | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Agua | diphenyl | g | 7,1 |
| Suelo | ethylenediamine | g | 0 |
| Aire | 2-chlorotoluene | g | 0,98 |
| Suelo | diethylene glycol | g | 0 |
| Suelo | sodium benzoate | g | 0 |
| Agua | ethylene glycol acetate | g | 0,0015 |
| Agua | diethanolamine | g | 0,000039 |
| Aire | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Aire | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,00000017 |
| Agua | 1,2-propylene oxide | g | 0,000015 |
| Agua | 1-butanol | g | 0,0071 |
| Aire | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Aire | toluene-2,4-diamine | g | 0 |
| Agua | Zn dust | g | 21 |
| Aire | 4-chlorotoluene | g | 0,79 |
| Suelo | Zn dust | g | 0 |
| Suelo | methyl methacrylate | g | 0 |
| Suelo | ethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Agua | dibutyltin oxide | g | 0,019 |
| Suelo | ethylene glycol | g | 0 |
| Suelo | 1,2-benzisothiazolin-3-one | g | 0 |
| Suelo | triethanolamine | g | 0 |
| Suelo | 2-chlorotoluene | g | 0,98 |
| Aire | HDI (isocyanate) | g | 12 |
| Suelo | methyl isobutyl ketone | g | 0 |
| Suelo | 2,4-dinitrotoluene | g | 0 |
| Suelo | 1,2-propylene oxide | g | 0 |
| Agua | 2,4-dinitrotoluene | g | 0,029 |
| Agua | ethylenediamine | g | 0,000014 |
| Suelo | isopropylbenzene | g | 0,21 |
| Agua | SO2 | g | 0 |
| Agua | NOx (as NO2) | g | 0,000037 |
| Agua | 2-chlorotoluene | g | 0,98 |
| Suelo | Fe (ind.) | g | 0 |
| Agua | xylene | g | 0,0011 |
| Suelo | Mn (ind.) | g | 0 |
| Agua | acrylic acid 2-hydroxylethyl ester | g | 0,00064 |
| Categoría de impacto | Toxicidad humana suelo | m3/g |  |
| Aire | benzene | g | 14 |
| Aire | Cd | g | 4,5 |
| Aire | Cl2 | g | 0 |
| Aire | CO | g | 0 |
| Aire | Cu | g | 0,004 |
| Aire | dioxin (TEQ) | g | 14000 |
| Aire | H2S | g | 0,26 |
| Aire | Hg | g | 81 |
| Aire | metals | g | 0,518 |
| Aire | Mn | g | 0,42 |
| Aire | N2O | g | 0 |
| Aire | Ni | g | 0,12 |
| Aire | NOx (as NO2) | g | 0 |
| Aire | Pb | g | 0,083 |
| Aire | SO2 | g | 0 |
| Aire | Tl | g | 10 |
| Aire | V | g | 0,96 |
| Agua | As | g | 0 |
| Agua | Cd | g | 0 |
| Agua | Cr (VI) | g | 0 |
| Agua | Cu | g | 0 |
| Agua | Fe | g | 0 |
| Agua | Hg | g | 81 |
| Agua | metallic ions | g | 0,00216 |
| Agua | Ni | g | 0 |
| Agua | Pb | g | 0 |
| Agua | toluene | g | 0,001 |
| Suelo | Cd | g | 5,6 |
| Suelo | chlorine | g | 0 |
| Suelo | Fe | g | 0,96 |
| Suelo | Hg | g | 81 |
| Suelo | Pb | g | 0,1 |
| Aire | fluoride | g | 0 |
| Agua | fluoride ions | g | 0 |
| Agua | Mo | g | 0 |
| Suelo | Atrazine (agr.) | g | 0,042 |
| Aire | 1,1,1-trichloroethane | g | 0,002 |
| Aire | 1,2-dichloroethane | g | 0,075 |
| Aire | acetaldehyde | g | 0 |
| Aire | acetic acid | g | 0,0016 |
| Aire | acetone | g | 0,0041 |
| Aire | Ag | g | 4,2 |
| Aire | As | g | 100 |
| Aire | Atrazine | g | 0 |
| Aire | benzo(a)pyrene | g | 0 |
| Aire | cobalt | g | 0,17 |
| Aire | Cr (VI) | g | 1,1 |
| Aire | diphenyl | g | 0,0029 |
| Aire | ethanol | g | 0,00015 |
| Aire | ethylacetate | g | 0,0012 |
| Aire | ethylene glycol | g | 0,00002 |
| Aire | Fe | g | 0,77 |
| Aire | formaldehyde | g | 0,0058 |
| Aire | HCN | g | 0,71 |
| Aire | heavy metals | g | 0,518 |
| Aire | hexane | g | 0,00097 |
| Aire | i-butanol | g | 0,00038 |
| Aire | i-propyl benzene | g | 0,021 |
| Aire | MDI (isocyanate) | g | 0 |
| Aire | methanol | g | 0,00031 |
| Aire | methyl i-butyl ketone | g | 0,12 |
| Aire | Mo | g | 1,5 |
| Aire | n-butyl acetate | g | 0,05 |
| Aire | phenol | g | 0 |
| Aire | propyleneoxide | g | 0,0011 |
| Aire | Sb | g | 17 |
| Aire | Se | g | 0,044 |
| Aire | styrene | g | 0 |
| Aire | TDI (isocyanate) | g | 0,012 |
| Aire | tetrachloroethene | g | 0,04 |
| Aire | Ti | g | 0,38 |
| Aire | toluene | g | 0,001 |
| Aire | trichloroethene | g | 0,00069 |
| Aire | trichloromethane | g | 0,2 |
| Aire | vinyl chloride | g | 4 |
| Aire | xylene | g | 0,000067 |
| Agua | 1,2-dichloroethane | g | 0 |
| Agua | acetaldehyde | g | 0 |
| Agua | Ag | g | 0 |
| Agua | Atrazine | g | 0 |
| Agua | benzene | g | 14 |
| Agua | benzo(a)pyrene | g | 0 |
| Agua | Cl2 | g | 0 |
| Agua | Co | g | 0 |
| Agua | dioxins (TEQ) | g | 0 |
| Agua | formaldehyde | g | 0 |
| Agua | H2S | g | 0 |
| Agua | methanol | g | 0 |
| Agua | Mn | g | 0 |
| Agua | phenol | g | 0 |
| Agua | Sb | g | 0 |
| Agua | Se | g | 0 |
| Agua | styrene | g | 0 |
| Agua | tetrachloroethene | g | 0,04 |
| Agua | Ti | g | 0 |
| Agua | trichloroethene | g | 0,00069 |
| Agua | trichloromethane | g | 0,2 |
| Agua | V | g | 0 |
| Agua | vinyl chloride | g | 4 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (ind.) | g | 0,094 |
| Suelo | acetaldehyde (ind.) | g | 0,00092 |
| Suelo | As (ind.) | g | 130 |
| Suelo | benzene (ind.) | g | 14 |
| Suelo | benzo(a)pyrene (ind.) | g | 0,0018 |
| Suelo | Cd (agr.) | g | 5,6 |
| Suelo | Cd (ind.) | g | 5,6 |
| Suelo | Co | g | 0,21 |
| Suelo | Cr (VI) (ind.) | g | 1,4 |
| Suelo | Cu | g | 0,005 |
| Suelo | Cu (ind.) | g | 0,005 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (ind.) | g | 18000 |
| Suelo | formaldehyde (ind.) | g | 0,0072 |
| Suelo | Hg (ind.) | g | 81 |
| Suelo | Mo | g | 1,9 |
| Suelo | Ni | g | 0,15 |
| Suelo | Ni (ind.) | g | 0,15 |
| Suelo | Pb (ind.) | g | 0,1 |
| Suelo | styrene (ind.) | g | 0 |
| Suelo | tetrachloroethene (ind.) | g | 0,04 |
| Suelo | toluene (ind.) | g | 0,001 |
| Suelo | trichloroethene (ind.) | g | 0,00069 |
| Suelo | trichloromethane (ind.) | g | 0,2 |
| Suelo | vinyl chloride (ind.) | g | 4 |
| Suelo | phenol (agr.) | g | 0,000064 |
| Suelo | styrene (agr.) | g | 0 |
| Suelo | As (agr.) | g | 130 |
| Suelo | benzene (agr.) | g | 14 |
| Suelo | dioxin (TEQ) (agr.) | g | 18000 |
| Aire | 1-butanol | g | 0,14 |
| Aire | propylene glycol | g | 0 |
| Suelo | 1,1,1-trichloroethane (agr.) | g | 0,002 |
| Suelo | chlorobenzene (agr.) | g | 0,046 |
| Suelo | vanadium (agr.) | g | 1,2 |
| Suelo | anthracene (ind.) | g | 0,00011 |
| Suelo | toluene (agr.) | g | 0,001 |
| Suelo | phenol (ind.) | g | 0,000064 |
| Suelo | thallium (agr.) | g | 13 |
| Suelo | Co (agr.) | g | 0,21 |
| Suelo | antimony (agr.) | g | 21 |
| Suelo | Atrazine (ind.) | g | 0,042 |
| Suelo | Pb (agr.) | g | 0,1 |
| Suelo | vanadium (ind.) | g | 1,2 |
| Suelo | trichloroethene (agr.) | g | 0,00069 |
| Suelo | 1,2-dichloroethane (agr.) | g | 0,094 |
| Suelo | Cu (agr.) | g | 0,005 |
| Aire | anthracene | g | 0 |
| Suelo | trichloromethane (agr.) | g | 0,2 |
| Suelo | Ni (agr.) | g | 0,15 |
| Suelo | selenium (ind.) | g | 0,055 |
| Aire | chlorobenzene | g | 0,046 |
| Suelo | thallium (ind.) | g | 13 |
| Suelo | antimony (ind.) | g | 21 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (agr.) | g | 0,007 |
| Aire | 1,2-dichlorobenzene | g | 0,007 |
| Suelo | Co (ind.) | g | 0,21 |
| Suelo | tetrachloroethene (agr.) | g | 0,04 |
| Suelo | Cr (VI) (agr.) | g | 1,4 |
| Agua | anthracene | g | 0 |
| Suelo | selenium (agr.) | g | 0,055 |
| Agua | chlorobenzene | g | 0,046 |
| Suelo | benzo(a)pyrene (agr.) | g | 0,0018 |
| Suelo | anthracene (agr.) | g | 0,00011 |
| Suelo | 1,2-dichlorobenzene (ind.) | g | 0,007 |
| Suelo | formaldehyde (agr.) | g | 0,0072 |
| Suelo | chlorobenzene (ind.) | g | 0,046 |
| Suelo | 1,1,1-trichloroethane (ind.) | g | 0,002 |
| Agua | 1,1,1-trichloroethane | g | 0,002 |
| Suelo | Mo (ind.) | g | 1,9 |
| Suelo | Hg (agr.) | g | 81 |
| Suelo | vinyl chloride (agr.) | g | 4 |
| Agua | 1,2-dichlorobenzene | g | 0,007 |
| Suelo | Mo (agr.) | g | 1,9 |
| Agua | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Aire | 2,4-dinitrotoluene | g | 0,00096 |
| Suelo | titanium | g | 0,47 |
| Suelo | hexane | g | 0,00097 |
| Agua | methacrylic acid | g | 0 |
| Aire | EDTA | g | 0 |
| Aire | O3 | g | 0 |
| Suelo | propylene glycol | g | 0,00077 |
| Suelo | ethanolamine | g | 0,0054 |
| Aire | dibutyltin oxide | g | 0,0042 |
| Suelo | isobutanol | g | 0,00047 |
| Aire | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0 |
| Agua | HDI (isocyanate) | g | 0 |
| Agua | isopropylbenzene | g | 0,021 |
| Suelo | toluene-2,4-diamine | g | 0,011 |
| Aire | benzotriazole | g | 0,02 |
| Aire | 3-chlorotoluene | g | 0,024 |
| Suelo | 2-ethylhexanol | g | 0,0015 |
| Agua | ethylene glycol | g | 0 |
| Agua | maleic acid, dibutyl ester | g | 0 |
| Agua | glycerol | g | 0 |
| Suelo | ethylene glycol acetate | g | 0,066 |
| Agua | 2-ethylhexyl acetate | g | 0 |
| Suelo | 4-chlorotoluene | g | 0,022 |
| Suelo | xylene | g | 0,000067 |
| Agua | EDTA | g | 0 |
| Aire | sodium benzoate | g | 0,00014 |
| Aire | 1,2-benzisothiazolin-3-one | g | 0 |
| Agua | isobutanol | g | 0 |
| Aire | triethyl amine | g | 0 |
| Aire | diethanolamine | g | 0 |
| Suelo | 2-propanol | g | 0,0035 |
| Agua | N2O | g | 0 |
| Suelo | butyl diglycol acetate | g | 0,27 |
| Suelo | diphenyl | g | 0,0036 |
| Agua | HCN | g | 0,71 |
| Suelo | carbon monoxide | g | 0 |
| Aire | glycerol | g | 0 |
| Agua | 4-chlorotoluene | g | 0,022 |
| Suelo | diethylene glycol butyl ether | g | 0,16 |
| Agua | hexane | g | 0,00097 |
| Suelo | n-butyl acetate | g | 0,062 |
| Suelo | 1-butanol | g | 0,18 |
| Aire | 2-ethylhexanol | g | 0 |
| Suelo | ethyl acetate | g | 0,0015 |
| Agua | ethanol | g | 0 |
| Agua | 3-chlorotoluene | g | 0,024 |
| Suelo | sodium hypochlorite | g | 0,025 |
| Suelo | acrylic acid | g | 0,02 |
| Agua | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Aire | ethylenediamine | g | 0 |
| Suelo | EDTA | g | 0,0000025 |
| Agua | triethyl amine | g | 0 |
| Suelo | nitrilotriacetate (NTA) | g | 0,000051 |
| Agua | Tl | g | 0 |
| Aire | maleic acid, dibutyl ester | g | 0 |
| Agua | acetone | g | 0 |
| Agua | propylene glycol | g | 0 |
| Agua | methyl isobutyl ketone | g | 0 |
| Suelo | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,000039 |
| Agua | acrylic acid | g | 0 |
| Agua | butyl diglycol acetate | g | 0 |
| Agua | benzotriazole | g | 0 |
| Agua | triethanolamine | g | 0 |
| Suelo | fluoride | g | 0,00064 |
| Agua | n-butyl acetate | g | 0 |
| Agua | sulphamic acid | g | 0 |
| Aire | acrylic acid | g | 0,016 |
| Suelo | dibutyltin oxide | g | 0,0000053 |
| Agua | MDI (isocyanate) | g | 0 |
| Agua | methyl methacrylate | g | 0 |
| Suelo | 3-chlorotoluene | g | 0,024 |
| Agua | toluene-2,4-diamine | g | 0 |
| Agua | O3 | g | 0 |
| Suelo | NOx (as NO2) | g | 0,0037 |
| Agua | ethanol amine | g | 0 |
| Suelo | HCN | g | 0,71 |
| Suelo | TDI (isocyanate) | g | 0,015 |
| Agua | carbon monoxide | g | 0 |
| Aire | 2-ethylhexyl acetate | g | 0 |
| Suelo | ethanol | g | 0,00018 |
| Agua | ethyl acetate | g | 0 |
| Aire | Zn dust | g | 0,013 |
| Agua | sodium benzoate | g | 0 |
| Aire | phosgene | g | 0 |
| Agua | phosgene | g | 0 |
| Suelo | Ag | g | 5,3 |
| Aire | methyl methacrylate | g | 0 |
| Suelo | O3 | g | 0 |
| Aire | 2-propanol | g | 0,0028 |
| Aire | sulphamic acid | g | 0,0000097 |
| Suelo | 2-ethylhexyl acetate | g | 0 |
| Agua | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Suelo | diethylaminoethanol | g | 0,3 |
| Agua | diethylene glycol | g | 0 |
| Aire | morpholine | g | 0 |
| Aire | triethanolamine | g | 0 |
| Agua | acetic acid | g | 0 |
| Suelo | acetic acid | g | 0,002 |
| Suelo | methacrylic acid | g | 0,22 |
| Aire | ethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Aire | ethanol amine | g | 0 |
| Suelo | glycerol | g | 0,00017 |
| Aire | methacrylic acid | g | 0 |
| Suelo | N2O | g | 0 |
| Agua | ethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Suelo | morpholine | g | 0,016 |
| Agua | 2-propanol | g | 0 |
| Suelo | methanol | g | 0,00039 |
| Suelo | acetone | g | 0,0052 |
| Aire | butyl diglycol acetate | g | 0 |
| Agua | 1,2-benzisothiazolin-3-one | g | 0 |
| Agua | TDI (isocyanate) | g | 0 |
| Suelo | phosgene | g | 0 |
| Aire | ethylene glycol acetate | g | 0 |
| Suelo | HDI (isocyanate) | g | 0,7 |
| Agua | 2-ethyl hexanol | g | 0 |
| Suelo | SO2 | g | 0 |
| Aire | diethylene glycol | g | 0 |
| Agua | morpholine | g | 0 |
| Suelo | triethylamine | g | 1,2 |
| Agua | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,000039 |
| Suelo | MDI (isocyanate) | g | 0,0004 |
| Suelo | diethanolamine | g | 0,0059 |
| Agua | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Suelo | maleic acid, dibutyl ester | g | 0,0034 |
| Suelo | sulphamic acid | g | 0,000012 |
| Suelo | H2S | g | 0,33 |
| Suelo | benzotriazole | g | 0,025 |
| Aire | diethylaminoethanol | g | 0 |
| Agua | diphenyl | g | 0 |
| Suelo | ethylenediamine | g | 0,0015 |
| Aire | 2-chlorotoluene | g | 0,019 |
| Suelo | diethylene glycol | g | 0,00047 |
| Suelo | sodium benzoate | g | 0,00017 |
| Agua | ethylene glycol acetate | g | 0 |
| Agua | diethanolamine | g | 0 |
| Aire | sodium hypochlorite | g | 0 |
| Aire | sodium nitrobenzenesulfonate | g | 0,000039 |
| Agua | 1,2-propylene oxide | g | 0 |
| Agua | 1-butanol | g | 0 |
| Aire | diethylene glycol butyl ether | g | 0 |
| Aire | toluene-2,4-diamine | g | 0 |
| Agua | Zn dust | g | 0 |
| Aire | 4-chlorotoluene | g | 0,022 |
| Suelo | Zn dust | g | 0,016 |
| Suelo | methyl methacrylate | g | 0,032 |
| Suelo | ethylene glycol butyl ether | g | 0,0035 |
| Agua | dibutyltin oxide | g | 0 |
| Suelo | ethylene glycol | g | 0,000025 |
| Suelo | 1,2-benzisothiazolin-3-one | g | 0,32 |
| Suelo | triethanolamine | g | 0,014 |
| Suelo | 2-chlorotoluene | g | 0,019 |
| Aire | HDI (isocyanate) | g | 0,56 |
| Suelo | methyl isobutyl ketone | g | 0,15 |
| Suelo | 2,4-dinitrotoluene | g | 0,0012 |
| Suelo | 1,2-propylene oxide | g | 0,0014 |
| Agua | 2,4-dinitrotoluene | g | 0 |
| Agua | ethylenediamine | g | 0 |
| Suelo | isopropylbenzene | g | 0,021 |
| Agua | SO2 | g | 0 |
| Agua | NOx (as NO2) | g | 0 |
| Agua | 2-chlorotoluene | g | 0,019 |
| Suelo | Fe (ind.) | g | 0,96 |
| Agua | xylene | g | 0,000067 |
| Suelo | Mn (ind.) | g | 0,53 |
| Suelo | acrylic acid 2-hydroxylethyl ester | g | 0,076 |
| Categoría de impacto | Volúmen de desechos | kg |  |
| Sólido | mineral waste (mining) | kg | 1 |
| Sólido | wood | kg | 1 |
| Sólido | cardboard | kg | 1 |
| Sólido | construction waste | kg | 1 |
| Sólido | corr.cardboard rejects | kg | 1 |
| Sólido | industrial waste | kg | 1 |
| Sólido | mineral waste | kg | 1 |
| Sólido | mixed plastics | kg | 1 |
| Sólido | other waste | kg | 1 |
| Sólido | packaging waste | kg | 1 |
| Sólido | PE | kg | 1 |
| Sólido | plastic production waste | kg | 1 |
| Sólido | solid waste | kg | 1 |
| Sólido | final waste (inert) | kg | 1 |
| Sólido | glass | kg | 1 |
| Sólido | inorganic general | kg | 1 |
| Sólido | paper/board packaging | kg | 1 |
| Sólido | plastics packaging | kg | 1 |
| Sólido | prod. waste unspecified | kg | 1 |
| Sólido | steel packaging | kg | 1 |
| Sólido | wood packaging | kg | 1 |
| Sólido | bulk waste | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Desechos peligrosos | kg |  |
| Sólido | chemical waste | kg | 1 |
| Sólido | chemical waste (inert) | kg | 1 |
| Sólido | chemical waste (regulated) | kg | 1 |
| Sólido | toxic waste | kg | 1 |
| Sólido | asbestos | kg | 1 |
| Sólido | electrostatic filter dust | kg | 1 |
| Sólido | incinerator waste | kg | 1 |
| Sólido | bilge oil waste | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Desechos radioactivos | kg |  |
| Sólido | radioactive waste (kg) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Escoria/Ceniza | kg |  |
| Sólido | slag | kg | 1 |
| Sólido | slags/ash | kg | 1 |
| Sólido | coal ash | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Recursos (todos) | kg |  |
| extracción de recursos | coal ETH | kg | 0,00001 |
| extracción de recursos | crude oil ETH | kg | 0,000039 |
| extracción de recursos | lignite ETH | kg | 0,00001 |
| extracción de recursos | natural gas (vol) | m3 | 0,000043 |
| extracción de recursos | natural gas ETH | m3 | 0,000043 |
| extracción de recursos | crude oil (feedstock) | kg | 0,000039 |
| extracción de recursos | natural gas (feedstock) | m3 | 0,000043 |
| extracción de recursos | aluminium (in ore) | kg | 0,0015 |
| extracción de recursos | coal | kg | 0,00001 |
| extracción de recursos | coal FAL | kg | 0,00001 |
| extracción de recursos | cobalt (in ore) | kg | 0,98 |
| extracción de recursos | copper (in ore) | kg | 0,016 |
| extracción de recursos | crude oil | kg | 0,000039 |
| extracción de recursos | crude oil FAL | kg | 0,000039 |
| extracción de recursos | crude oil IDEMAT | kg | 0,000039 |
| extracción de recursos | energy from coal | MJ | 0,000000341 |
| extracción de recursos | energy from lignite | MJ | 0,000001 |
| extracción de recursos | energy from natural gas | MJ | 0,00000172 |
| extracción de recursos | energy from oil | MJ | 0,000000951 |
| extracción de recursos | iron (in ore) | kg | 0,000085 |
| extracción de recursos | lead (in ore) | kg | 0,075 |
| extracción de recursos | lignite | kg | 0,00001 |
| extracción de recursos | manganese (in ore) | kg | 0,0067 |
| extracción de recursos | mercury (in ore) | kg | 9,1 |
| extracción de recursos | molybdene (in ore) | kg | 0,25 |
| extracción de recursos | natural gas | kg | 0,000052 |
| extracción de recursos | natural gas FAL | kg | 0,000052 |
| extracción de recursos | nickel (in ore) | kg | 0,11 |
| extracción de recursos | palladium (in ore) | kg | 140 |
| extracción de recursos | platinum (in ore) | kg | 120 |
| extracción de recursos | tin (in ore) | kg | 0,93 |
| extracción de recursos | zinc (in ore) | kg | 0,036 |
| extracción de recursos | lanthanum (in ore) | kg | 0,31 |
| extracción de recursos | cadmium (in ore) | kg | 4,4 |
| extracción de recursos | tantalum (in ore) | kg | 21 |
| extracción de recursos | antimony (in ore) | kg | 1 |
| extracción de recursos | beryllium (in ore) | kg | 26 |
| extracción de recursos | gold (in ore) | kg | 87 |
| extracción de recursos | cerium (in ore) | kg | 0,17 |
| extracción de recursos | natural gas (feedstock) FAL | kg | 0,000052 |
| extracción de recursos | crude oil (feedstock) FAL | kg | 0,000039 |
| extracción de recursos | coal (feedstock) FAL | kg | 0,00001 |
| extracción de recursos | silver (in ore) | kg | 6,9 |

APÉNDICE L

Factores de Normalización y Ponderación EDIP 96

| Categorías de impacto | Normalización | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| Calentamiento global (GWP 100) | 0,000000115 | 1,3 |
| Agotamiento de capa de ozono | 0,00495 | 23 |
| Acidificación | 0,00000806 | 1,3 |
| Eutroficación | 0,00000336 | 1,2 |
| smog fotoquímico | 0,00005 | 1,2 |
| Ecotoxicicidad crónica agua | 0,00000213 | 2,3 |
| Ecotoxicicidad punzante agua | 0,0000208 | 2,3 |
| Ecotoxicicidad crónica suelo | 0,0000333 | 2,3 |
| Toxicicidad humana aire | 1,09E-10 | 2,8 |
| Toxicidad humana agua | 0,0000169 | 2,5 |
| Toxicidad humana suelo | 0,00323 | 2,5 |
| Volúmen de desechos | 0,000741 | 1,1 |
| Desechos peligrosos | 0,0483 | 1,1 |
| Desechos radioactivos | 28,6 | 1,1 |
| Escoria/Ceniza | 0,00286 | 1,1 |
| Recursos (todos) | 0 | 0 |

APÉNDICE M

Factores de Caracterización EDIP 96 (Solo Recursos)

| Categoría de impacto | Aluminio | kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
| extracción de recurso | aluminium (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Antimonio | kg |  |
| extracción de recurso | antimony (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Berilio | kg |  |
| extracción de recurso | beryllium (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Carbón café | kg |  |
| extracción de recurso | lignite ETH | kg | 1 |
| extracción de recurso | energy from lignite | MJ | 0,1 |
| extracción de recurso | lignite | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Cadmio | kg |  |
| extracción de recurso | cadmium (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Cerio | kg |  |
| extracción de recurso | cerium (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Carbón | kg |  |
| extracción de recurso | coal ETH | kg | 1 |
| extracción de recurso | coal | kg | 1 |
| extracción de recurso | coal FAL | kg | 1 |
| extracción de recurso | energy from coal | MJ | 0,0341 |
| extracción de recurso | coal (feedstock) FAL | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Cobalto | kg |  |
| extracción de recurso | cobalt (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Cobre | kg |  |
| extracción de recurso | copper (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Oro | kg |  |
| extracción de recurso | gold (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Hierro | kg |  |
| extracción de recurso | iron (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Lántano | kg |  |
| extracción de recurso | lanthanum (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Plomo | kg |  |
| extracción de recurso | lead (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Manganeso | kg |  |
| extracción de recurso | manganese (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Mercurio | kg |  |
| extracción de recurso | mercury (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Molibdeno | kg |  |
| extracción de recurso | molybdene (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Gas natural | kg |  |
| extracción de recurso | natural gas (vol) | m3 | 0,83 |
| extracción de recurso | natural gas ETH | m3 | 0,83 |
| extracción de recurso | natural gas (feedstock) | m3 | 0,83 |
| extracción de recurso | energy from natural gas | MJ | 0,033 |
| extracción de recurso | natural gas | kg | 1 |
| extracción de recurso | natural gas FAL | kg | 1 |
| extracción de recurso | natural gas (feedstock) FAL | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Níquel | kg |  |
| extracción de recurso | nickel (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Petróleo | kg |  |
| extracción de recurso | crude oil ETH | kg | 1 |
| extracción de recurso | crude oil (feedstock) | kg | 1 |
| extracción de recurso | crude oil | kg | 1 |
| extracción de recurso | crude oil FAL | kg | 1 |
| extracción de recurso | crude oil IDEMAT | kg | 1 |
| extracción de recurso | energy from oil | MJ | 0,0244 |
| extracción de recurso | crude oil (feedstock) FAL | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Platino | kg |  |
| extracción de recurso | platinum (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Paladio | kg |  |
| extracción de recurso | palladium (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Plata | kg |  |
| extracción de recurso | silver (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Tántalo | kg |  |
| extracción de recurso | tantalum (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Estaño | kg |  |
| extracción de recurso | tin (in ore) | kg | 1 |
| Categoría de impacto | Cinc | kg |  |
| extracción de recurso | zinc (in ore) | kg | 1 |

APÉNDICE N

Factores de Normalización y Ponderación EDIP 96 (Solo Recursos)

| Categoría de impacto | Normalización | Ponderación |
| --- | --- | --- |
| Aluminio | 0,29412 | 0,0051 |
| Antimonio | 1 | 1 |
| Berilio | 1 | 26 |
| Carbón café | 0,004 | 0,0026 |
| Cadmio | 1 | 4,4 |
| Cerio | 1 | 0,17 |
| Carbón | 0,00175 | 0,0058 |
| Cobalto | 1 | 0,98 |
| Cobre | 0,58824 | 0,028 |
| Oro | 1 | 87 |
| Hierro | 0,01 | 0,0085 |
| Lántano | 1 | 0,31 |
| Plomo | 1,5625 | 0,048 |
| Manganeso | 0,55556 | 0,012 |
| Mercurio | 1 | 9,1 |
| Molibdeno | 1 | 0,25 |
| Gas natural | 0,00323 | 0,016 |
| Níquel | 5,55556 | 0,019 |
| Petróleo | 0,00169 | 0,023 |
| Platino | 1 | 120 |
| Paladio | 1 | 140 |
| Plata | 1 | 6,9 |
| Tántalo | 1 | 21 |
| Estaño | 25 | 0,037 |
| Cinc | 0,71429 | 0,05 |

APÉNDICE O

Resultados de Caracterización EPS 2000

| CARACTERIZACIÓN EN UNIDADES |
| --- |
| Categoría de impacto | Unidad | Resultado de indicador | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Expectativa de Vida | PersonYr | 0,00011 | 0,0000432 | 0,0000666 | 7,54E-06 | -1,13E-05 |
| Morbilidad Severa | PersonYr | 2,9E-05 | 0,00000521 | 0,0000227 | 1,92E-06 | -6,12E-07 |
| Morbilidad | PersonYr | 6,6E-05 | 0,0000209 | 0,0000458 | 4,58E-06 | -5,01E-06 |
| Molestia severa | PersonYr | 0,0003 | 0,00000137 | 0 | 0,000283 | 0,0000132 |
| Molestia | PersonYr | 0,00366 | 0,00328 | 0,00118 | 0,000307 | -0,00111 |
| Cap. de Crec. Cultivos | kg | 0,445 | 0,105 | 0,344 | 0,0195 | -0,0229 |
| Cap. de Crec. Madera | kg | -4,92 | -1,31 | -3,61 | -0,3 | 0,292 |
| Prod. de Pescado y Carne | kg | -0,018 | -0,00393 | -0,0142 | -0,000697 | 0,000847 |
| Acidificación del suelo | H+ eq. | 1,15 | 0,857 | 0,497 | 0,0841 | -0,284 |
| Cap. de Prod. Agua Irrigación | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cap. de Prod. Agua Potable | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agotamiento de Reservas | ELU/kg | 783 | 1540 | 9,17 | 1,44 | -768 |
| Extinción de especies | [-] | 2,6E-12 | 3,52E-13 | 2,24E-12 | 6,89E-14 | -1,05E-13 |
| CARACTERIZACIÓN EN PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL |
| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Expectativa de Vida | % | 100 | 40,7 | 62,8 | 7,11 | -10,6 |
| Morbilidad Severa | % | 100 | 17,8 | 77,7 | 6,56 | -2,09 |
| Morbilidad | % | 100 | 31,6 | 69,1 | 6,9 | -7,55 |
| Molestia severa | % | 100 | 0,462 | 0 | 95,1 | 4,44 |
| Molestia | % | 100 | 89,7 | 32,3 | 8,38 | -30,3 |
| Capacidad de Crecimi. Cultivos | % | 100 | 23,5 | 77,2 | 4,39 | -5,15 |
| Capacidad de Crecimi. Madera | % | -100 | -26,6 | -73,2 | -6,09 | 5,93 |
| Producción de Pescado y Carne | % | -100 | -21,9 | -78,9 | -3,88 | 4,71 |
| Acidificación del suelo | % | 100 | 74,2 | 43 | 7,28 | -24,6 |
| Cap. de Prod. Agua Irrigación | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cap. de Prod. Agua Potable | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agotamiento de Reservas | % | 100 | 197 | 1,17 | 0,184 | -98,1 |
| Extinción de especies | % | 100 | 13,7 | 87,6 | 2,69 | -4,09 |

APÉNDICE P

Resultados de Evaluación de Daño EPS 2000

| EVALUACIÓN DE DAÑO EN UNIDADES |
| --- |
| Categoría de impacto | Unidad | Resultado de indicador | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Salud Humana | ELU/PersonYr | 15,9 | 4,74 | 8,51 | 3,74 | -1,05 |
| Capacidad Produc. Ecosistema | ELU/kg or H+ | -0,137 | -0,032 | -0,102 | -0,00891 | 0,00625 |
| Recursos inventario Abiótico | [-] | 783 | 1540 | 9,17 | 1,44 | -768 |
| Biodiversidad | ELU | 0,281 | 0,0387 | 0,247 | 0,00758 | -0,0115 |
| EVALUACIÓN DE DAÑO EN PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL |
| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Salud Humana | % | 100 | 29,8 | 53,4 | 23,4 | -6,58 |
| Capacidad Produc. Ecosistema | % | -100 | -23,4 | -74,6 | -6,53 | 4,58 |
| Recursos inventario Abiótico | % | 100 | 197 | 1,17 | 0,184 | -98,1 |
| Biodiversidad | % | 100 | 13,7 | 87,6 | 2,69 | -4,09 |

APÉNDICE Q

Resultados de Evaluación de Daño EPS 2000

| RESULTADOS DE PONDERACION EN PUNTAJE EPS 2000 |
| --- |
| Categoría de impacto | Unidad | Resultado de indicador | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Total | Pt | 799 | 1550 | 17,8 | 5,18 | -769 |
| Salud Humana | Pt | 15,9 | 4,74 | 8,51 | 3,74 | -1,05 |
| Capacidad Produc. Ecosistema | Pt | -0,137 | -0,032 | -0,102 | -0,0089 | 0,00625 |
| Recursos inventario Abiótico | Pt | 783 | 1540 | 9,17 | 1,44 | -768 |
| Biodiversidad | Pt | 0,281 | 0,0387 | 0,247 | 0,00758 | -0,0115 |
| RESULTADOS DE PONDERACION EN PORCENTAJE |
| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Total | % | 100 | 193 | 2,23 | 0,647 | -96,2 |
| Salud Humana | % | 100 | 29,8 | 53,4 | 23,4 | -6,58 |
| Capacidad Produc. Ecosistema | % | -100 | -23,4 | -74,6 | -6,53 | 4,58 |
| Recursos inventario Abiótico | % | 100 | 197 | 1,17 | 0,184 | -98,1 |
| Biodiversidad | % | 100 | 13,7 | 87,6 | 2,69 | -4,09 |

APÉNDICE R

Resultados de Caracterización EDIP 96

| CARACTERIZACIÓN EN UNIDADES |
| --- |
| Categoría de impacto | Unidad | Resultado de indicador | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Calentamiento global (GWP 100) | g CO2 | 91300 | 24200 | 65800 | 6290 | -4980 |
| Agotamiento de capa de ozono | g CFC11 | 0,00323 | 0,000189 | 0 | 0,00224 | 0,000807 |
| Acidificación | g SO2 | 730 | 550 | 309 | 53,8 | -182 |
| Eutrificación | g NO3 | 744 | 178 | 577 | 29,3 | -41,3 |
| smog fotoquímico | g ethene | 48,8 | 1,03 | 47,6 | 0,326 | -0,182 |
| Ecotoxicicidad crónica agua | m3/g | 3050 | 135 | 0,653 | 2730 | 182 |
| Ecotoxicicidad punzante agua | m3/g | 258 | 7,83 | 0,0661 | 233 | 17,7 |
| Ecotoxicicidad crónica suelo | m3/g | 11,1 | 20,5 | 2,26E-06 | 0,576 | -9,99 |
| Toxicicidad humana aire | m3/g | 106000000 | 3440000 | 1430000 | 97600000 | 3370000 |
| Toxicidad humana agua | m3/g | 404 | 61,9 | 0,0519 | 326 | 16,4 |
| Toxicidad humana suelo | m3/g | 1,52 | 1,6 | 0,0138 | 0,452 | -0,549 |
| Volúmen de desechos | kg | 1,96 | 0,159 | 0,00225 | 0 | 1,8 |
| Desechos peligrosos | kg | 0,0141 | 0,0141 | 0 | 0 | 0 |
| Desechos radioactivos | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escoria/Ceniza | kg | 0,464 | 0,894 | 0,000802 | 0 | -0,431 |
| Recursos (todos) | kg | 0,33 | 0,658 | 0,000689 | 0,0000971 | -0,329 |
| CARACTERIZACIÓN EN PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL |
| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Calentamiento global (GWP 100) | % | 100 | 26,5 | 72,1 | 6,89 | -5,46 |
| Agotamiento de capa de ozono | % | 100 | 5,86 | 0 | 69,2 | 25 |
| Acidificación | % | 100 | 75,2 | 42,3 | 7,37 | -24,9 |
| Eutrificación | % | 100 | 24 | 77,6 | 3,94 | -5,56 |
| smog fotoquímico | % | 100 | 2,12 | 97,6 | 0,669 | -0,374 |
| Ecotoxicicidad crónica agua | % | 100 | 4,43 | 0,0214 | 89,6 | 5,96 |
| Ecotoxicicidad punzante agua | % | 100 | 3,03 | 0,0256 | 90,1 | 6,84 |
| Ecotoxicicidad crónica suelo | % | 100 | 185 | 0,0000205 | 5,21 | -90,4 |
| Toxicicidad humana aire | % | 100 | 3,25 | 1,35 | 92,2 | 3,19 |
| Toxicidad humana agua | % | 100 | 15,3 | 0,0128 | 80,6 | 4,06 |
| Toxicidad humana suelo | % | 100 | 105 | 0,909 | 29,8 | -36,2 |
| Volúmen de desechos | % | 100 | 8,11 | 0,115 | 0 | 91,8 |
| Desechos peligrosos | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Desechos radioactivos | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escoria/Ceniza | % | 100 | 193 | 0,173 | 0 | -92,9 |
| Recursos (todos) | % | 100 | 199 | 0,209 | 0,0294 | -99,7 |

APÉNDICE S

Resultados de Normalización EDIP 96

| Categoría de impacto | Resultado normalizado | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calentamiento global (GWP 100) | 0,0105 | 0,00278 | 0,00757 | 0,000723 | -0,000573 |
| Agotamiento de capa de ozono | 0,000016 | 9,37E-07 | 0 | 0,0000111 | 3,99E-06 |
| Acidificación | 0,00589 | 0,00443 | 0,00249 | 0,000434 | -0,00147 |
| Eutrificación | 0,0025 | 0,0006 | 0,00194 | 0,0000984 | -0,000139 |
| smog fotoquímico | 0,00244 | 0,0000517 | 0,00238 | 0,0000163 | -9,11E-06 |
| Ecotoxicicidad crónica agua | 0,0065 | 0,000288 | 1,39E-06 | 0,00582 | 0,000387 |
| Ecotoxicicidad punzante agua | 0,00538 | 0,000163 | 1,37E-06 | 0,00484 | 0,000368 |
| Ecotoxicicidad crónica suelo | 0,000368 | 0,000682 | 7,53E-11 | 0,0000192 | -0,000333 |
| Toxicicidad humana aire | 0,0115 | 0,000375 | 0,000156 | 0,0106 | 0,000368 |
| Toxicidad humana agua | 0,00683 | 0,00105 | 8,76E-07 | 0,00551 | 0,000278 |
| Toxicidad humana suelo | 0,0049 | 0,00517 | 4,46E-05 | 0,00146 | -0,00177 |
| Volúmen de desechos | 0,00145 | 0,000118 | 1,66E-06 | 0 | 0,00133 |
| Desechos peligrosos | 0,000681 | 0,000681 | 0 | 0 | 0 |
| Desechos radioactivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escoria/Ceniza | 0,00133 | 0,00256 | 2,29E-06 | 0 | -0,00123 |
| Recursos (todos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

APÉNDICE T

Resultados Ponderación EDIP 96

| RESULTADO DE PONDERACIÓN EN PUNTAJE EDIP 96 |
| --- |
| Categoría de impacto | Unidad | Resultado de indicador | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Total | Pt | 0,121 | 0,0331 | 0,0188 | 0,0737 | -0,00436 |
| Calentamiento global (GWP 100) | Pt | 0,0136 | 0,00361 | 0,00984 | 0,00094 | -0,000745 |
| Agotamiento de capa de ozono | Pt | 0,000368 | 0,0000216 | 0 | 0,000255 | 0,0000918 |
| Acidificación | Pt | 0,00765 | 0,00576 | 0,00324 | 0,000564 | -0,00191 |
| Eutrificación | Pt | 0,003 | 0,00072 | 0,00233 | 0,000118 | -0,000167 |
| smog fotoquímico | Pt | 0,00293 | 0,0000621 | 0,00286 | 0,0000196 | -0,0000109 |
| Ecotoxicicidad crónica agua | Pt | 0,0149 | 0,000662 | 0,0000032 | 0,0134 | 0,000891 |
| Ecotoxicicidad punzante agua | Pt | 0,0124 | 0,000375 | 0,00000316 | 0,0111 | 0,000846 |
| Ecotoxicicidad crónica suelo | Pt | 0,000846 | 0,00157 | 1,73E-10 | 0,0000441 | -0,000765 |
| Toxicicidad humana aire | Pt | 0,0323 | 0,00105 | 0,000436 | 0,0298 | 0,00103 |
| Toxicidad humana agua | Pt | 0,0171 | 0,00262 | 0,00000219 | 0,0138 | 0,000694 |
| Toxicidad humana suelo | Pt | 0,0123 | 0,0129 | 0,000111 | 0,00365 | -0,00443 |
| Volúmen de desechos | Pt | 0,0016 | 0,00013 | 0,00000183 | 0 | 0,00147 |
| Desechos peligrosos | Pt | 0,000749 | 0,000749 | 0 | 0 | 0 |
| Desechos radioactivos | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escoria/Ceniza | Pt | 0,00146 | 0,00281 | 0,00000252 | 0 | -0,00136 |
| Recursos (todos) | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PONDERACIÓN EN PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL |
| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Total | % | 100 | 27,3 | 15,5 | 60,8 | -3,6 |
| Calentamiento global (GWP 100) | % | 100 | 26,5 | 72,1 | 6,89 | -5,46 |
| Agotamiento de capa de ozono | % | 100 | 5,86 | 0 | 69,2 | 25 |
| Acidificación | % | 100 | 75,2 | 42,3 | 7,37 | -24,9 |
| Eutrificación | % | 100 | 24 | 77,6 | 3,94 | -5,56 |
| smog fotoquímico | % | 100 | 2,12 | 97,6 | 0,669 | -0,374 |
| Ecotoxicicidad crónica agua | % | 100 | 4,43 | 0,0214 | 89,6 | 5,96 |
| Ecotoxicicidad punzante agua | % | 100 | 3,03 | 0,0256 | 90,1 | 6,84 |
| Ecotoxicicidad crónica suelo | % | 100 | 185 | 0,0000205 | 5,21 | -90,4 |
| Toxicicidad humana aire | % | 100 | 3,25 | 1,35 | 92,2 | 3,19 |
| Toxicidad humana agua | % | 100 | 15,3 | 0,0128 | 80,6 | 4,06 |
| Toxicidad humana suelo | % | 100 | 105 | 0,909 | 29,8 | -36,2 |
| Volúmen de desechos | % | 100 | 8,11 | 0,115 | 0 | 91,8 |
| Desechos peligrosos | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Desechos radioactivos | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escoria/Ceniza | % | 100 | 193 | 0,173 | 0 | -92,9 |
| Recursos (todos) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

APÉNDICE U

Resultados Caracterización EDIP 96 (Solo Recursos)

| Categoría de impacto | Unidad | Resultado de indicador | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aluminio | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antimonio | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berilio | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lignito | kg | 0,0819 | 0,047 | 0 | 0,0169 | 0,018 |
| Cadmio | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerio | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carbón | kg | 1,82 | 2,84 | 0,00545 | 0,0199 | -1,04 |
| Cobalto | kg | 4,62E-10 | 1,24E-12 | 0 | 3,36E-10 | 1,25E-10 |
| Cobre | kg | 0,000105 | 0,000000506 | 0 | 0,0000761 | 0,0000283 |
| Oro | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hierro | kg | 0,0127 | 0,00338 | 0 | 0,00676 | 0,00252 |
| Lántano | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plomo | kg | 4,39 | 8,77 | 0 | 0,00000539 | -4,39 |
| Manganeso | kg | 0,00000346 | 1,69E-08 | 0 | 0,00000251 | 0,000000935 |
| Mercurio | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molibdeno | kg | 9,52E-11 | 2,69E-13 | 0 | 6,91E-11 | 2,58E-11 |
| Gas natural | kg | 5,54 | 4,03 | 0,865 | 0,807 | -0,168 |
| Níquel | kg | 0,00000742 | 3,62E-08 | 0 | 0,00000538 | 0,000002 |
| Petróleo | kg | 21,1 | 3,87 | 16,5 | 1,27 | -0,536 |
| Platino | kg | 2,2E-11 | 8,52E-14 | 0 | 1,6E-11 | 5,94E-12 |
| Paladio | kg | 1,92E-11 | 7,38E-14 | 0 | 1,4E-11 | 5,2E-12 |
| Plata | kg | 0,000000507 | 1,56E-09 | 0 | 0,000000368 | 0,000000137 |
| Tántalo | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estaño | kg | 0,000000282 | 8,7E-10 | 0 | 0,000000205 | 7,63E-08 |
| Cinc | kg | 0,000000385 | 0,000000137 | 0 | 0,000000181 | 6,73E-08 |
| RESULTADO DE CARACTERIZACIÓN EN PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL |
| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Aluminio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antimonio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berilio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lignito | % | 100 | 57,4 | 0 | 20,7 | 22 |
| Cadmio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carbón | % | 100 | 156 | 0,3 | 1,09 | -57,3 |
| Cobalto | % | 100 | 0,268 | 0 | 72,7 | 27,1 |
| Cobre | % | 100 | 0,483 | 0 | 72,5 | 27 |
| Oro | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hierro | % | 100 | 26,7 | 0 | 53,4 | 19,9 |
| Lántano | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plomo | % | 100 | 200 | 0 | 0,000123 | -100 |
| Manganeso | % | 100 | 0,487 | 0 | 72,5 | 27 |
| Mercurio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molibdeno | % | 100 | 0,283 | 0 | 72,6 | 27,1 |
| Gas natural | % | 100 | 72,8 | 15,6 | 14,6 | -3,03 |
| Níquel | % | 100 | 0,487 | 0 | 72,5 | 27 |
| Petróleo | % | 100 | 18,3 | 78,2 | 6 | -2,54 |
| Platino | % | 100 | 0,388 | 0 | 72,6 | 27 |
| Paladio | % | 100 | 0,384 | 0 | 72,6 | 27 |
| Plata | % | 100 | 0,309 | 0 | 72,6 | 27,1 |
| Tántalo | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estaño | % | 100 | 0,309 | 0 | 72,6 | 27,1 |
| Cinc | % | 100 | 35,6 | 0 | 46,9 | 17,5 |

APÉNDICE V

Normalización EDIP 96 (Solo Recursos)

| RESULTADOS DE NORMALIZACIÓN EDIP 96 |
| --- |
| Categoría de impacto | Resultado normalizado | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Calentamiento global (GWP 100) | 0,0105 | 0,00278 | 0,00757 | 0,000723 | -0,000573 |
| Agotamiento de capa de ozono | 0,000016 | 9,37E-07 | 0 | 0,0000111 | 0,00000399 |
| Acidificación | 0,00589 | 0,00443 | 0,00249 | 0,000434 | -0,00147 |
| Eutrificación | 0,0025 | 0,0006 | 0,00194 | 0,0000984 | -0,000139 |
| smog fotoquímico | 0,00244 | 0,0000517 | 0,00238 | 0,0000163 | -0,00000911 |
| Ecotoxicicidad crónica agua | 0,0065 | 0,000288 | 0,00000139 | 0,00582 | 0,000387 |
| Ecotoxicicidad punzante agua | 0,00538 | 0,000163 | 0,00000137 | 0,00484 | 0,000368 |
| Ecotoxicicidad crónica suelo | 0,000368 | 0,000682 | 7,53E-11 | 0,0000192 | -0,000333 |
| Toxicicidad humana aire | 0,0115 | 0,000375 | 0,000156 | 0,0106 | 0,000368 |
| Toxicidad humana agua | 0,00683 | 0,00105 | 0,000000876 | 0,00551 | 0,000278 |
| Toxicidad humana suelo | 0,0049 | 0,00517 | 0,0000446 | 0,00146 | -0,00177 |
| Volúmen de desechos | 0,00145 | 0,000118 | 0,00000166 | 0 | 0,00133 |
| Desechos peligrosos | 0,000681 | 0,000681 | 0 | 0 | 0 |
| Desechos radioactivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escoria/Ceniza | 0,00133 | 0,00256 | 0,00000229 | 0 | -0,00123 |
| Recursos (todos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

APÉNDICE W

Ponderación EDIP 96 (Solo Recursos)

| RESULTADO DE PONDERACIÓN EN PUNTAJE EDIP 96 (SOLO RECURSOS) |
| --- |
| Categoría de impacto | Unidad | Resultado de indicador | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Total | Pt | 0,33 | 0,658 | 0,000686 | 0,0000969 | -0,329 |
| Aluminio | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antimonio | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berilio | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lignito | Pt | 0,000000852 | 4,89E-07 | 0 | 1,76E-07 | 1,87E-07 |
| Cadmio | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerio | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carbón | Pt | 0,0000185 | 0,0000288 | 5,54E-08 | 2,02E-07 | -1,06E-05 |
| Cobalto | Pt | 4,53E-10 | 1,22E-12 | 0 | 3,29E-10 | 1,23E-10 |
| Cobre | Pt | 0,00000173 | 8,34E-09 | 0 | 0,00000125 | 4,67E-07 |
| Oro | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hierro | Pt | 0,00000108 | 2,87E-07 | 0 | 5,75E-07 | 2,14E-07 |
| Lántano | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plomo | Pt | 0,329 | 0,658 | 0 | 4,04E-07 | -0,329 |
| Manganeso | Pt | 2,31E-08 | 1,12E-10 | 0 | 1,67E-08 | 6,23E-09 |
| Mercurio | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molibdeno | Pt | 2,38E-11 | 6,74E-14 | 0 | 1,73E-11 | 6,44E-12 |
| Gas natural | Pt | 0,000286 | 0,000208 | 0,0000447 | 0,0000417 | -8,66E-06 |
| Níquel | Pt | 0,000000783 | 3,82E-09 | 0 | 5,68E-07 | 2,12E-07 |
| Petróleo | Pt | 0,000821 | 0,000151 | 0,000642 | 0,0000493 | -2,09E-05 |
| Platino | Pt | 2,64E-09 | 1,02E-11 | 0 | 1,91E-09 | 7,13E-10 |
| Paladio | Pt | 2,69E-09 | 1,03E-11 | 0 | 1,95E-09 | 7,28E-10 |
| Plata | Pt | 0,0000035 | 1,08E-08 | 0 | 0,00000254 | 9,46E-07 |
| Tántalo | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estaño | Pt | 0,000000261 | 8,05E-10 | 0 | 1,89E-07 | 7,06E-08 |
| Cinc | Pt | 1,37E-08 | 4,89E-09 | 0 | 6,45E-09 | 2,4E-09 |
| PONDERACIÓN EN PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL |
| Categoría de impacto | Unidad | Total | Materiales de Batería | Uso de batería | Producción de batería | Reciclaje y Disposición final |
| Total | % | 100 | 199 | 0,208 | 0,0293 | -99,7 |
| Aluminio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antimonio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berilio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lignito | % | 100 | 57,4 | 0 | 20,7 | 22 |
| Cadmio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carbón | % | 100 | 156 | 0,3 | 1,09 | -57,3 |
| Cobalto | % | 100 | 0,268 | 0 | 72,7 | 27,1 |
| Cobre | % | 100 | 0,483 | 0 | 72,5 | 27 |
| Oro | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hierro | % | 100 | 26,7 | 0 | 53,4 | 19,9 |
| Lántano | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plomo | % | 100 | 200 | 0 | 0,000123 | -100 |
| Manganeso | % | 100 | 0,487 | 0 | 72,5 | 27 |
| Mercurio | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molibdeno | % | 100 | 0,283 | 0 | 72,6 | 27,1 |
| Gas natural | % | 100 | 72,8 | 15,6 | 14,6 | -3,03 |
| Níquel | % | 100 | 0,487 | 0 | 72,5 | 27 |
| Petróleo | % | 100 | 18,3 | 78,2 | 6 | -2,54 |
| Platino | % | 100 | 0,388 | 0 | 72,6 | 27 |
| Paladio | % | 100 | 0,384 | 0 | 72,6 | 27 |
| Plata | % | 100 | 0,309 | 0 | 72,6 | 27,1 |
| Tántalo | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estaño | % | 100 | 0,309 | 0 | 72,6 | 27,1 |
| Cinc | % | 100 | 35,6 | 0 | 46,9 | 17,5 |

APÉNDICE X

TABLAS DE COMPARACIÓN DE REQUISITOS DE CALIDAD DE DATOS CON REPRESENTATIVIDAD DE PROCESOS

Ácido Sulfúrico B250

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1995 - 1999 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Europa Occidental |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Agua desmineralizada ETH S

|  | Representatividad del proceso | Requerido |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Auto (Gasolina) I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1995 - 1999 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Azufre B250

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Europa Occidental |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Buque gran calado C

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Calor diesel B250

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Calor gas B250

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Calor petróleo B250 (S,EU)

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Europa Occidental |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Camión I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1995 - 1999 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Norteamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Chatarra Plomo I (S,EU)

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Norteamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Diesel B

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1985 - 1989 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Diesel I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990-1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Norteamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Electricidad Ecuador

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990-1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Sudamérica | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Electricidad hidrogeneración B250

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Electricidad petróleo B250

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Electricidad turbina a gas 10 MW S

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material, energía y bienes de capital | material y energía |

Electrolito SG 1.24

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 2000 - 2004 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Sudamérica | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Energía EE.UU. I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1995 - 1999 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Norteamérica | Norteamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Energía Sudamérica I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 2000 - 2004 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Sudamérica | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Gasolina I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Motor buque a diesel C

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1985 - 1989 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Plomo I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Datos mixtos | Norteamérica o datos mixtos |
| Tecnología | Datos mixtos | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

PP moldeado por inyección

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1995 - 1999 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Producción de batería

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Producción de energía motor diesel

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica, Global |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material, energía y bienes de capital | material y energía |

PVC B250 es

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Reciclaje de Plomo

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Reciclaje y Disposición final

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 2000 - 2004 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Sudamérica | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Relleno Plásticos (excl. PVC)

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1985 - 1989 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Relleno PVC

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1985 - 1989 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Trailer I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | Norteamérica |
| Tecnología | Datos mixtos | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Tratamiento de desechos desconocido

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1985 - 1989 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Uso de batería

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 2000 - 2004 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Sudamérica | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Caucho E / B I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Estireno I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Gas Natural I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Negro de Humo I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Uso de batería 15.57 kg

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 2000 - 2004 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Sudamérica | Sudamérica |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

Polibutadieno I

|  | Representatividad del proceso | Representatividad Requerida |
| --- | --- | --- |
| Tiempo (Período) | 1990 - 1994 | 1985 - 2004 |
| Geografía | Europa Occidental | No específico |
| Tecnología | Tecnología media | Tecnología media o moderna |
| Límites del Sistema | material y energía | material y energía |

BIBLIOGRAFÍA

- Alliance of Automobile Manufacturers, Statement: Technical Analysis NRC Fuel Economy Report Evaluation, 2000.

- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Archivo de importaciones y exportaciones, 2002.

- BARAK M., Electrochemical Power Sources: Primary & Secondary Batteries, Institution of Electrical Engineers, London, United Kingdom, 1980.

- BATTERY COUNCIL INTERNATIONAL, 2004. (http://www.batterycouncil.org/made.html)

- BORDIA SUREK, Relevance Of Life Cycle Assessment In Developing Countries, Department of Mining Engineering, PNG University of Technology, LAE, PAPUA NEW GUINEA. (http://www.nrcan.gc.ca/mms /canmet-mtb/mmslmsm/enviro/lifecycle/pdf/Bordia-RelevanceofLCADev Coun-Abstract.pdf)

- BOSCH, Alternadores, Robert Bosch GmbH, 2000.

- BOSCH, Baterías, Robert Bosch GmbH, 2000.

- BRYDSON J.A., Plastic Materials, Seventh Edition, Butterworth-Heinemann, 1999.

- CALDEIRA-PIRES A., General Activity of LCA in Brazil, Department of Mechanical Engineering, University of Brasilia, Brasilia DF Brazil. (http://www.unit.aist.go.jp/lca-center/ asianetwork/ws02.11.07/29.pdf)

- CASCIO J., WOODSALE G., MITCHELL P., Guía ISO 14000: Las nuevas normas internacionales para al administración ambiental, McGraw-Hill, 1997.

- CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, Estadística Del Sector Eléctrico Ecuatoriano, 2002.

- Daniel S., Pappis C & Voutsinas T., Applying Life Cycle Inventory to a reverse supply chain: a case study of lead recovery from batteries, Resources, Conservation and Recycling: 37 (4) 251 – 381, 2003.

- Dreyer L., Niemann A.L., “Life Cycle Assessment of UV-lacquers and Comparison of Three Life Cycle Impact Assessment Methods” (MSc Thesis, Department of Manufacturing Engineering and Management, Technical University of Denmark, 2001. (http://ipt.dtu.dk/~mic/Teaching.htm#master%20thesis%20projects)

- Dreyer L., Niemann A.L., Hauschild M., Comparison of Three Different LCIA Methods: EDIP97, CML2001 and Eco-indicator 99 Does it matter which one you choose?, International Journal of Life Cycle Assessment 8 (4) 191 – 200, 2003.

- ECOBILAN, Life Cycle Assessment History, 2004. (Disponible en: http://www.ecobilan.com/uk_lca02.php)

- GOBIERNO DE CHILE, COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, Proyecto Minimización de Residuos provenientes de Envases y Embalajes, Guía Metodológica Estudio De Ciclo De Vida ECV, 2001.

- goedkoop m., spriensma R, The Eco-indicator 99 A damage oriented method for Life Cycle Impact Assessment Methodology Report, Pre Consultants, Netherlands, 2001. (http://www.pre.nl/eco-indicator99/ei99-reports.htm)

- Guinée Jeroen B. (final editor), Life Cycle Assessment: An operational guide to the ISO standards (Final Report), Centre of Environmental Science, Leiden University, School of Systems Engineering, Policy Analysis and Management, Delft University of Technology, Interfaculty Department of Environmental Science, University of Amsterdam, Fuels and Raw Materials Bureau, Netherlands, 2001.(http://www.leidenuniv.nl/interfac/cml/ssp/projects/lca2/lca2.html#gb)

- Harper, Handbook of Materials for Product Design, McGraw-Hill, 2001.

- HEIJUNGS R., FLEIJN R., Numerical approaches towards life cycle interpretation: five examples, Working Paper, Centre of Environmental Sciences, Leiden University, 2000.

- Huijbregts M., Norris G., Bretz R., Ciroth A., Maurice B., Von Bahr B., Weidema B. and De Beaufort A.S.H., Framework for Modelling Data Uncertainty in Life Cycle Inventories, International Journal of Life Cycle Assessment: 6 (3) 127 – 132, 2001.

- ISO, ISO 14040:1997 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and Framework. International Organization for Standardization, Geneve, 1997.

- ISO, ISO 14041:1998 Environmental management - Life cycle assessment - Goal and scope definition and inventory analysis, International Organization for Standardization, Geneve, 1998.

- ISO, ISO 14042:2000 Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle impact assessment, International Organization for Standardization, Geneve, 2000.

- ISO, ISO 14043:2000 Environmental management - Life cycle assessment - Life Cycle interpretation, International Organization for Standardization, Geneve, 2000.

- KERTES A. “Life Cycle Assessment of Three Available Battery Technologies for Electric Vehicles in a Swedish Perspective” (MSc Thesis, Environmental Technology and Work Science, Royal Institute of Technology, Sweden, 1996)

- LINDEN D., REDDY T., Handbook of Batteries, Third Edition, McGraw-Hill, 2002.

- MARTIN, Product Catalog, 2001.

- Patnaik P, Handbook of Inorganic Chemicals, McGraw-Hill, 2003.

- Pommer K., Bech P., Wenzel H., Caspersen N. and Irving S., Handbook on Environmental Assessment of Products, Danish Environmental Protection Agency, 2003.

- Pre Consultants, SimaPro Database Manual: Methods Library, 2003

- RANTIK M., Life Cycle Assessment of Five Batteries for Electric Vehicles under Different Charging Regimes, Chalmers Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Göteburg, Sweden, 1999.

- RYDH JOHAN, “Environmental Assessment of Battery Systems in Life Cycle Management” (Licentiate of Philosophy Thesis, Department of Environmental Inorganic Chemistry, Chalmers University of Technology, Göteburg, Sweden, 2001)

- Speight J., Chemical And Process Design Handbook, McGraw-Hill, 2002

- SPILLEMAECKERS S., VANHOUTTE G., TAVERNIERS L., LAVRYSEN L., VAN BRAECKEL D., MAZIJN B., DUQUE J., Integrated Product Assessment And The Development Of The Label ‘Sustainable Development’ For Products, Belgian Science Policy, 2004.

- SPOLD, 2003 (http://www.spold.org)

- Steen B., A systematic approach to environmental strategies in product development (EPS). Version 2000 - General system characteristics. Centre for Environmental Assessment of Products and Material Systems, Technical Environmental Planning CPM, Chalmers University of Technology, Göteburg, Sweden, 1999. (http://www.cpm.chalmers.se/cpm/publications/EPS2000.PDF)

- Steen B., A systematic approach to environmental strategies in product development (EPS). Version 2000 - Models and data of the default methods. Centre for Environmental Assessment of Products and Material Systems, Technical Environmental Planning, CPM, Chalmers University of Technology, Göteburg, Sweden, 1999. (http://www.cpm.chalmers.se/cpm/publications/EPS1999_5.zip)

- Thornton I., Rautiu R, Brush S., Lead the facts, IC Consultants Ltd, London, United Kingdom, 2001.

- UNEP SETAC, Life Cycle Initiative, 2001. (http://www.unepie.org/pc/sustain/lcinitiative/)

- VALDEZ H., Lead battery markets and recycling in Mexico and South America, Journal of Power Sources: 67 (1-2) 219 – 223, 1997.

- Wenzel, H., Hauschild, M. & Alting, L., Environmental Assessment of Products, Vol. 1, Methodology, tools and case studies in product development. First edition. Institute for Product Development. Chapman & Hall, London, U.K. Kluwer Academic Publishers, Hingham, MA. USA., 1997.

# Text boxes

Clasificación

ambiental

Aspectos ambientales en productos

NIVEL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Evaluación de

desempeño ambiental

Auditoría

ambiental

Sistema de gestión ambiental

NIVEL ORGANIZACIONAL

ISO 14000

Normas de Gestión Ambiental

Evaluación de

ciclo de vida

Interpretación

Evaluación del impacto

Análisis del inventario

Definición del objetivo y el alcance

### Estructura de la ECV

Aplicaciones directas:

- Desarrollo y mejora de productos

- Planificación estratégica

- Formulación de política pública

- Mercadeo

# Otros

Inexactitud

de datos

Incertidumbre de datos

“Huecos” de datos

falta de datos

específicos

datos no representativos

Reciclaje y

Disposición

Final

Uso

Producción de

Batería

Producción de Materiales

Azufre

Cámara de combustión

Torre de

absorción

Convertidor

y

enfriador

Aire/oxígeno

Ácido sulfúrico

Torre de

absorción

producto terminado

formación

(carga)

sello con tapa

aditivos

ensamblaje

curado

empastado

producción de rejillas

producción de aleaciones

producción de pasta

producción de óxido de plomo

plomo puro

separadores, electrolito y otras partes

Salidas a la naturaleza

Salidas hacia la tecnosfera

Entradas desde la tecnosfera

Proceso

Entradas desde la naturaleza