2.2	Selección de Parámetros de Soldadura

Como podremos ver más adelante en las fotos, los resultados de la práctica en piscina no fueron favorables, por lo que en esta parte de este capítulo nos enfocaremos a detallar los parámetros de soldadura usados para la práctica en taller y solamente mencionaremos de manera general los parámetros utilizados en la práctica de piscina en las tablas siguientes:

TABLA 8

DATOS EXPERIMENTALES EN PISCINA

Probeta de 6mm

| Posición | Abertura de junta (mm) | Corriente (Amp) | Voltaje (Voltios) | Junta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plano | No | 140 | 34 | A tope, bisel 60 sin talón |
| Plano | 2 | 140 | 36 | A tope, bisel 60 con talón “ |

Probeta de 8 mm

| Posición | Abertura de junta (mm) | ###### Corriente (Amp) | Voltaje (Voltios) | Junta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plana | 2 | 160 | 35 | A tope, bisel 60, con talón 2mm |
| Vertical Descendente | 2 | 160 | 36 | A tope, bisel 60 con talón 2 mm |

En las siguiente secuencia de figuras se puede apreciar como se procedió en la ejecución de la soldadura en piscina

Figura 2.8  Adecuando la posición a trabajar y conectando la pinza de tierra

Figura 2.9  Buzo/soldador se prepara a ejecutar la soldadura

Figura 2.10 Vista lateral de ejecución de soldadura

Figura 2.11  Inicio de arco vista  posterior

Figura 2.12 Ejecución de soldadura vista desde superficie

Figura 2.13  Desarrollo de la soldadura desde otra vista

Figura 2.14   Retiro del posicionador una vez ejecutada la soldadura

Aunque como se podrá ver más adelante en las fotos de las probetas el aspecto de la soldadura fue mejorando en comparación con las que normalmente se ejecutan en nuestro País, sin embargo no reunían aún las condiciones necesarias para pasar una inspección visual de soldadura acorde con el código AWS D 3.6M.

Selección de Parámetros para práctica en Taller:

- Espesor

La elección del espesor no corresponde a ninguna razón técnica , sino a lo existente en el mercado

# Tipo de Junta

El diseño de la junta se convirtió en algo muy importante para garantizar la penetración de la soldadura considerando que las altas velocidades de enfriamiento que se hacen presentes en el agua, aceleran la solidificación del metal depositado perjudicando la penetración de este.

Para esto se consideró una junta a tope con un ángulo de bisel con respecto a la vertical de 22 a 25 grados, hay que indicar que se disminuyó el ángulo de bisel con respecto a aquellas juntas hechas en piscina, la razón para este cambio era reducir la necesidad de oscilación para rellenar la junta, movimiento que como lo hemos mencionado anteriormente resulta tan perjudicial para la soldadura. Así también de la experiencia anterior quedó claro que era muy complicado garantizar la penetración total en la junta, por lo que en esta ocasión se maneja la alternativa de realizar un respaldo en caso de que se lo considere necesario. La abertura de raíz vario de 2mm hasta prácticamente cero.

|  |  |  | 25 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T= 9 mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E = 2mm |
|  |  |  | t= 2 mm |  |  |

Figura 2.15 Diseño de junta

- Posición de Soldadura

Considerando la manera en la que se iba a trabajar, es decir sobre un recipiente con topes para asentar la probeta y pensando en una posición que ayude a mejorar la penetración se trabajó en posición plana.

Para la ejecución en taller se fabricaron 6 probetas y fue necesario también realizar el respaldo correspondiente para todss, ya que en ninguno de los casos se consiguió una penetración total en el condón de raíz.

A continuación las figuras correspondientes a la probetas soldadas en esta práctica.

Figura 2.16  Probeta 3, ejecutada en taller

Figura 2.17Probeta 4, ejecutada en taller

Figura 2.18 Probeta 5, ejecutada en taller

Figura 2.19  Probeta 6, ejecutada en taller

Figura 2.20 Probeta 7, ejecutada en taller

Figura 2.21 Probeta 8, ejecutada en taller

A continuación las tablas de datos correspondiente a los parámetros en la practica realizada en taller

TABLA 9

DATOS EXPERIMENTALES DE TALLER

| Muestra #3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pase | Corriente (amp) | Voltaje (volt.) | Tiempo de Arco (seg) | Tiempo Total (min) | # de electrodos | Velocidad Avance (mm/seg) | Energía de Arco (joule/mm) |
| Raiz | 160 | 30 | 146 | 5 | 3 | 3,4 | 1401,6 |
| 1 Pase | 152 | 33 | 235 | 10 | 4 | 2,1 | 2357,5 |
| Respaldo | 129 | 31 | 190 | 7 | 2 | 2,6 | 1519,6 |
|  | 147,0 | 31,3 | 190,3 | 7,3 | 3,0 | 2,7 | 1759,6 |

| Muestra #4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pase | Corriente (amp) | Voltaje (volt.) | Tiempo de Arco (seg) | Tiempo Total (min) | # de electrodos | Velocidad Avance (mm/seg) | Energía de Arco (joule/mm) |
| Raiz | 155 | 32 | 161 | 6 | 3 | 3,1 | 1597,1 |
| 1 Pase | 140 | 30 | 204 | 9 | 4 | 2,5 | 1713,6 |
| Respaldo | 126 | 28 | 228 | 7 | 2,25 | 2,2 | 1608,8 |
|  | 140,3 | 30,0 | 197,7 | 7,3 | 3,1 | 2,6 | 1639,8 |

| Muestra #5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pase | Corriente (amp) | Voltaje (volt.) | Tiempo de Arco (seg) | Tiempo Total (min) | # de electrodos | Velocidad Avance (mm/seg) | Energía de Arco (joule/mm) |
| Raiz | 150 | 32 | 180 | 6 | 3 | 2,8 | 1728,0 |
| 1 Pase | 136 | 30 | 222 | 9 | 4 | 2,3 | 1811,5 |
| Respaldo | 145 | 31 | 200 | 6 | 4 | 2,5 | 1798,0 |
| 2 Respaldo | 131 | 31 | 234 | 9 | 3 | 2,1 | 1900,5 |
|  | 140,5 | 31,0 | 209,0 | 7,5 | 3,5 | 2,4 | 1809,5 |

| Muestra #6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pase | Corriente (amp) | Voltaje (volt.) | Tiempo de Arco (seg) | Tiempo Total (min) | # de electrodos | Velocidad Avance (mm/seg) | Energía de Arco (joule/mm) |
| Raiz | 164 | 33 | 174 | 6 | 3,25 | 2,9 | 1883,4 |
| 1 Pase | 144 | 32 | 220 | 8 | 4 | 2,3 | 2027,5 |
| Respaldo | 140 | 32 | 140 | 5 | 2 | 3,6 | 1254,4 |
|  | 149,3 | 32,3 | 178,0 | 6,3 | 3,1 | 2,9 | 1721,8 |

| Muestra #7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pase | Corriente (amp) | Voltaje (volt.) | Tiempo de Arco (seg) | Tiempo Total (min) | # de electrodos | Velocidad Avance (mm/seg) | Energía de Arco (joule/mm) |
| Raiz | 162 | 33 | 160 | 7 | 3,25 | 3,1 | 1710,7 |
| 1 Pase | 138 | 32 | 230 | 6 | 4 | 2,2 | 2031,4 |
| Respaldo | 155 | 30 | 140 | 5 | 2,25 | 3,6 | 1302,0 |
| 2 Respaldo | 155 | 31 | 175 | 6 | 3 | 2,9 | 1681,8 |
|  | 152,5 | 31,5 | 176,3 | 6,0 | 3,1 | 2,9 | 1681,5 |

| Muestra #8 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pase | Corriente (amp) | Voltaje (volt.) | Tiempo de Arco (seg) | Tiempo Total (min) | # de electrodos | Velocidad Avance (mm/seg) | Energía de Arco (joule/mm) |
| Raiz | 164 | 32 | 170 | 5 | 3 | 2,9 | 1784,3 |
| 1 Pase | 144 | 31 | 218 | 6 | 4 | 2,3 | 1946,3 |
| Respaldo | 166 | 31 | 160 | 6 | 3 | 3,1 | 1646,7 |
| 2 Respaldo | 159 | 31 | 200 | 5 | 3 | 2,5 | 1971,6 |
|  | 158,3 | 31,3 | 187,0 | 5,5 | 3,3 | 2,7 | 1837,2 |