El acabado final del papel se lo da en la rebobinadora, que es donde se da el ancho y diámetro al rollo de papel de acuerdo al requerimiento del cliente. La figura 1.24 nos muestra el producto terminado a través de la rebobinadora.

      - Diagrama de la producción del Papel Molino I

Fuente : Papelera Nacional S.A.

      - Usos  y características de los tipos de papel

Test-Liner.- Es un papel tipo kraft sin blanquear, fabricado con materias primas recicladas como recortes de cajas de cartón. Este papel encolado, basado en resinas naturales para evitar que adquiera humedad, tiene especificaciones acordadas junto con los clientes, en pesos básicos desde 127 hasta 270 g./ m2.

Las cajas de cartón fabricadas con este producto adquieren propiedades estructurales a menor valor, por lo que se constituyen en cajas auto soportantes y de uso para protección interna del contenido embalado, tal como las caras exteriores y interiores de la caja de banano, la cual se muestra en la figura 1.25.

Especificaciones Técnicas del Papel Test-Liner

Químicos utilizados son:

- Resina Encolante

- Sulfato de Aluminio

- Bactericida

Corrugado Medio.- Es un papel fabricado con materias primas recicladas y fibras vírgenes provenientes de la pulpa de bagazo de caña de azúcar, de acuerdo a las especificaciones técnicas acordadas mutuamente con sus clientes, en pesos básicos desde 127 hasta 190 g./ m2, la cual se muestra en la figura 1.26.

Las cajas de cartón fabricadas con este producto ofrecen mayor resistencia al aplastamiento y apilamiento. Parte intermedia de las capas del Test-Liner.

Para embalaje de banano, jabón, flores, frutas, botellas de artículos de vidrio, etc.

Especificaciones Técnicas del Corrugado Medio

Químicos utilizados:

- Almidón Catiónico

- Policatiónico

- Bactericida

Extensible.- El papel extensible o semiclupak es un papel de alta resistencia o como su nombre lo indica tiene la capacidad de extenderse para absorber la energía producida al impacto, la cual se muestra en la figura No.1.27 utilizado en la fabricación de sacos multicapas de gran contenido. Es fabricado con pulpa Kraft sin blanquear de fibra larga y desperdicios de cartón DKL-13. Sus

especificaciones son acordadas junto con los clientes, en pesos básicos desde 100 hasta 110 g./ m2.

Sacos multicapas confeccionados con papel extensible clupak. Son de alta resistencia física, de fondo pegado y boca abierta o con válvula. Su capa exterior es impresa a dos colores y el número de capas depende del producto a envasar.

Especificaciones Técnicas del Papel Extensible

Químicos utilizados:

- Sulfato de Aluminio(Alumbre)

- Resina Encolante

- Resina para humedad(UFC-35)

- Bactericida

Sacos de Gran Contenido en Papel Extensible

Son confeccionados con dos o más capas, valvulados, boca abierta, con fondos pegados y en diferentes tamaños de acuerdo a los requerimientos del cliente y del producto, la cual se muestra en la figura 1.28. Pueden estar impresos con dos colores en la cara exterior para poner la información del producto y del fabricante.

Son envases para gran contenido y para productos en polvo o granulados son confeccionados con papel extensible.

Especificaciones Técnicas de Sacos de Gran Contenido del Papel Extensible

Empaque.- Es fabricado con materias primas recicladas y pulpa de madera sin blanquear de fibra larga, la cual se muestra en la figura 1.29. Es encolado para resistir la humedad y sus especificaciones técnicas son acordadas junto con los clientes, en peso básico desde 60 hasta 120 g./ m2. 

Este papel de relativa resistencia protege artículos que son envasados en cajas u otra forma de aglomeración para su traslado.

Especificaciones Técnicas del Papel de Empaque

Químicos utilizados:

- Resina Encolante

- Sulfato de Aluminio

- Bactericida

# Text boxes

Figura 1.25

Papel Test-Liner

Fuente: Papelera Nacional S.A.

Figura 1.24

Rebobinadora de Papel

Fuente: Papelera Nacional S.A.

Figura 1.23

Secadores del Papel

Fuente: Papelera Nacional  S.A.

Figura 1.22

Formación de la Hoja

Fuente: Papelera Nacional S.A.

Figura 1.26

Papel Corrugado Medio

Fuente: Papelera Nacional S.A.

Figura 1.27

Papel Extensible

Fuente: Papelera Nacional S.A.

Figura 1.28

Sacos de Gran Contenido elaborados de Papel Extensible

Fuente: Papelera Nacional S.A.

Figura 1.29

Papel Empaque

Fuente: Papelera Nacional S.A.