## Slide 1: LA MADERA
Ciencia de los Materiales
Profesor: Ing. Gastón Proaño C.
2004-2005

## Slide 2: Concepto de madera
ESTÁ CONSTITUÍDA POR UN CONJUNTO DE TEJIDOS QUE FORMAN LA MASA DE LOS ÁRBOLES.
MATERIAL MÁS LIGERO, RESISTENTE Y D FÁCIL TRABAJO UTILIZADO POR EL HOMBRE DESDE LOS PRIMEROS TIEMPOS

## Slide 3: Desarrollo de la Madera
EL ÁRBOL CONSTA DE RAÍCES, TRONCO, RAMAS Y HOJAS
EL AGUA LA ABSORBEN POR LAS RAÍCES
EN LAS HOJAS SE REALIZA LA FOTOSÍNTESIS
EN EL TRONCO SE EFECTUA EL CAMBIO DE AZÚCARES EN ALMIDÓN Y CELULOSA ORIGINANDO NUEVAS CÉLULAS EN LOS ANILLOS DEL CAMBIUM

## Slide 4: ESTRUCTURA DE LA MADERA
ESTÁ CONSTITUÍDA POR UN CONJUNTO DE CÉLULAS TUBULARES DE FORMA Y LONGITUD MUY VARIABLES
AL HACER UN CORTE SE IDENTIFICA:
MÉDULA
DURAMEN
ALBURA
CAMBIUM
CORTEZA

## Slide 5: EL CAMBIUM
CAPA GENERATRIZ DE NUEVA FIBRA
SE COMPONE DE XILEMA Y FLOEMA
CAPAS NUEVAS ESTÁN FORMADAS POR MADERA DE PRIMAVERA, COLOR CLARO
CAPAS OBSCURAS DEL VERANO
ESTO ES LO QUE FORMA LOS ANILLOS ANUALES DE CRECIMIENTO

## Slide 6: PARTES DE LA ESTRUCTURA DEL TRONCO
ANILLOS DE CRECIMIENTO ANUAL
MÉDULA
RADIO MEDULAR EN SECCIÓN TRANSVERSAL
FIBRAS LEÑOSAS
CAMBIUM
CUTÍCULA

## Slide 7: COMPOSICIÓN QUÍMICA
CARBONO 50 %
OXÍGENO 42 %
HIDRÓGENO 6 %
NITRÓGENO 1 %
CENIZAS 1 %

## Slide 8: PROPIEDADES FÍSICAS
DEPENDEN DEL :
CRECIMIENTO
EDAD
CONTENIDO DE HUMEDAD
CLASES DE TERRENO
DISTINTAS PARTES DEL TRONCO

## Slide 9: HUMEDAD
LA MADERA TIENE AGUA:
DE CONSTITUCIÓN.- INHERENTE A SU NATURALEZA ORGÁNICA
DE SATURACIÓN.- IMPREGNA LAS PAREDES DE LOS ELEMENTOS LEÑOSOS
LIBRE.- ABSORVIDA POR VASOS Y TRAQUEIDAS

## Slide 10: HUMEDAD
LA MADERA RCIÉN CORTADA TIENE DEL 50 AL 60 %
LA MADERA POR IMBIBICIÓN PUEDE TENER DE 250 AL 300 %
LA ALBURA TIENE MÁS AGUA QUE EL DURAMEN
LA MADERA SECADA AL AIRE CONTIENE DEL 10 AL 15 % DE SU PESO EN AGUA
PARA LA PRUEBA; HIGRÓMETROS ELÉCTRICOS

## Slide 11: PROPIEDADES FISICAS
DENSIDAD:
COMPRENDE EL VOLUMEN DE HUECOS Y LOS MACIZOS
CUANTO MAYOR ES LA DENSIDAD APARENTE MAYOR ES LA RESISTENCIA

## Slide 12: PROPIEDADES FÍSICAS
CONTRACCIÓN E HINCHAMIENTO:
LA MADERA CAMBIA DE VOLUMEN SEGÚN EL CONTENIDO DE HUMEDAD
CUANDO PIERDE AGUA SE CONTRAE
EN DIRECCIÓN TANGENCIAL: DE 5 – 11.5
EN DIRECCIÓN RADIAL: DEL 1 – 7.8%
EN DIRECCIÓN AXIAL: NO PASA DEL 0.8%

## Slide 13: PROPIEDADES FÍSICAS
DUREZA: RESISTENCIA QUE OPONE AL DESGASTE, RAYADO, CLAVAR, ETC.
DEPENDE DE: DENSIDAD, EDAD, ESTRUCTURA Y SENTIDO DE LAS FIBRAS
CLASIFICACIÓN: MUY DURAS, BASTANTE DURAS, ALGO DURAS, BLANDAS MUY BLANDAS

## Slide 14: TIPOS DE MADERAS
MUY DURAS: ÉBANO, SERBAL, ENCINA
BASTANTE DURAS: ROBLE, ARCE, ÁLAMO
ALGO DURAS: NOGAL, PINO, MANZANO
BLANDAS: ABETO, PINO SAUCE
MUY BLANDAS: PALO BALSA

## Slide 15: PROPIEDADES FÍSICAS
HENDEBILIDAD: PROPIEDAD DE CORTAR LA MADERA EN SENTIDO PARALELO AL EJE DEL TRONCO
LAS MADERAS MÁS ENDEBLES SON EL PINO, EUCALIPTO
SON MÁS ENDEBLES MIENTRAS MAS DURA, DENSA, CAREZCAN DE NUDOS, TENGAN FIBRAS RECTAS Y CON EL CALOR

## Slide 16: PROPIEDADES FÍSICAS
CONDUCTIVIDAD: LA MADERA SECA ES MALA CONDUCTORA DE LA ELECTRICIDAD
LA MADERA HÚMEDA ES CONDUCTORA
DILATACIÓN TÉRMICA: EL COEFICIENTE DE DILATACIÓN ES MUY PEQUEÑO
DURACIÓN: LA DURACIÓN DEPENDE DEL TIPO DE MADERA Y DEL MEDIO
A LA INTEMPERIE
SUMERGIDOS EN AGUA
ENTERRADA EN EL SUELO
TRATADA

## Slide 17: PROPIEDADES MECÁNICAS
DEPENDEN DEL GRADO DE HUMEDAD Y DENSIDAD
LA RESISTENCIA VARÍA :
POR CADA 1% DE HUMEDAD LA RESISTENCIA VARÍA 4%
PARA CASOS REALES HAY QUE TOMAR LA HUMEDAD PROMEDIO DE 15%

## Slide 18: PROPIEDADES MECÁNICAS
COMPRESIÓN
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN POR CENTÍMETRO CUADRADO POR EL CUADRADO DE LA DENSIDAD MEDIA CON 15 % DE HUMEDAD, DÁ UN COEFICIENTE LLAMADO COTA ESPECÍFICA DE LA CALIDAD

## Slide 19: PROPIEDADES MECÁNICAS
COTA DE TRACCIÓN:
ES 2.5 VECES MAYOR QUE LA COMPRESIÓN
COTA DE FLEXIÓN:
TIENE GRAN IMPORTANCIA LA PRESENCIA DE NUDOS Y FIBRAS CORTADAS

## Slide 20: CLASIFICACIÓN DE LAS MADERAS
Resinosas.- pino, abeto, ciprés, cedro
Frondosas.- roble, encina, eucalipto
Tropicales.- caoba, nogal, balsa, teca
Árboles frutales.- nogal, manzano, olivo
Maderas exóticas.- son aquellas que se utilizan en ebanistería y talla artística porque adquieren con el pulimento bellos colores. Ébano, caoba, teca, roble, otros

## Slide 21: Corte de los árboles
La época más favorable para cortar los árboles es durante el verano puesto que en este tiempo el árbol tiene menos albura y hay menor riesgo de destrucción en el tiempo.
El corte se hace a mano, hacha, usando sierra.
Cuando se corta el árbol se corta las ramas, se saca la cáscara y cuando se seca algo se lo saca del monte arrastrándolo con caballos, tractor ó flotación, aprovechando la corriente de ríos

## Slide 22: LABRA DE LA MADERA
Los troncos se dividen en trozos de distinta longitud según las necesidades
HENDIMIENTO.- consiste en rajar el tronco en sentido longitudinal
ESCUADRACIÓN.- consiste en obtener de un tronco una pieza de forma prismática
LABRAR CON HACHA.- se realiza en el sitio de corte. Pieza de forma rectangular

## Slide 23: DEFECTOS DE LA MADERA
Fibra torcida o revirada
Madera curvada
Excentricidad del corazón
Irregularidad de los anillos de crecimiento
Entrecorteza
Nudos
Grietas

## Slide 24: DEFECTOS DE LA MADERA
CUADRANURA
ECEBOLLADURA
PATA DE GALLINA
CORAZÓN PARTIDO Ó ESTRELLADO
CORAZÓN HUECO
DOBLE ALBURA
CARNE DE GALLINA

## Slide 25: Alteraciones de la madera
ENMOHECIMIENTO
PUDRICIÓN
DESTRUCCIÓN POR INSECTOS
DESTRUCCIÓN POR MOLUSCOS
DESTRUCCIÓN POR FUEGO

## Slide 26: CONSERVACIÓN DE LA MADERA
DESECACIÓN ADECUADA
CARBONIZACIÓN SUPERFICIAL
PINTURAS
IMPREGNACIÓN
Cloruro de zinc, sulfato de cobre, alquitranado, tratamiento con urea
ALMACENAJE

## Slide 27: ESCUADRÍAS DE LA MADERA
VIGAS
VIGUETAS
TABLONES
LISTONES
TABLAS
LATAS
CHAPAS
MADERA DE RAJA

## Slide 28: APLICACIONES DE LA MADERA
EN CONSTRUCCIÓN
CARPINTERÍA DE TALLER Y ARMAR
CIMENTACIONES CON PILOTES
SOSTENIMIENTO EN MINAS
TRAVIESAS DE FERROCARRIL
PORTES
ENCOFRADOS DE HORMIGÓN
ENCOFRADOS PARA PREFABRICADOS

## Slide 29: APLICACIONES
MADERA LAMINADA: chapas de máquina plana de 0,3 mm de espesor, superpuestas con las fibras en el mismo sentido
MADERA COMPRIMIDA: chapas superpuestas en láminas con las fibras en el mismo sentido, adheridas con resinas sintéticas y prensadas fuertemente en caliente

## Slide 30: APLICACIONES
MADERA PÉTREA
MADERA METALIZADA
MADERA BAQUELIZADA
MADERA PLÁSTICA

## Slide 31: CAÑAS
Es una planta herbácea con tallo leñoso de 3 a 6 metros de longitud por 5 centímetros de diámetro en el tallo.
Su estructura es hueca con tabiques transversales en los nudos y arranque de las ramas
La superficie externa es compacta y brilla
Tiene color amarillento

## Slide 32: CAÑAS
SE EMPLEA POR SER BARATA, LIGERA, IMPERMEABLE, NO SE DILATA NI CONTRAE CON LA TEMPERATURA Y POR TENER GRAN CANTIDAD DE SÍLICE , NO SE PUDRE FÁCILMENTE
SE UTILIZA COMO ENCOFRADO, CERRAMIENTOS, VIVIENDAS, ENTABLADO, CUBIERTAS, ETC.

## Slide 33: PINTURAS
MEZCLAS LÍQUIDAS, GENERALMENTE COLOREADAS, QUE APLICADAS POR EXTENCIÓN FORMAN UNA PELÍCULA DE PROTECCIÓN A LOS MATERIALES DONDE SE LAS APLICA DANDO BUENA RESPUESTA A LA VISTA.
ESTÁN CONSTITUÍDAS POR PIGMENTO SÓLIDO Y UN AGLUTINANTE LÍQUIDO QUE MEZCLADOS FORMAN UNA DISPERSION

## Slide 34: PIGMENTOS
SON CUERPOS SÓLIDOS, FINAMENTE PULVERIZADOS, INSOLUBLES EN EL AGLUTINANTE, SIENDO SU PROPÓSITO EL DE COLOREAR, DAR CONSISTENCIA Y FACILITAR EL SECADO DE LA PINTURA
LOS PIGMENTOS PUEDEN SER: NATURALES Ó ARTICIALES

## Slide 35: PIGMENTOS
CLASIFICACIÓN:
Minerales
Vegetales
Animales
Sintéticos
Coloreados
Opacos
Transparentes
inertes

## Slide 36: PIGMENTOS
BLANCOS
ROJOS
AMARILLOS
AZULES
VERDES
PARDOS
PURPURINAS
INERTES: ES LA CRGA DE LA PINTURA

## Slide 37: CLASES DE PINTURAS
A LA CAL
AL FRESCO
AL SILICATO
A LA COLA
AL ÓLEO
AL BARNÍZ
A LA CERA
ASFÁLTICAS
A LA CELULOSA
RESISTENTES AL CALOR
RESISTENTES A LOS ÁCIDOS
ANTIOXIDANTES
LUMINOSAS
PLÁSTICAS

## Slide 38: PROPIEDADES FÍSICAS
DENSIDAD
VISCOSIDAD
PUNTO DE INFLAMACIÓN
FINURA
DUREZA
TIEMPO DE SECADO
PODER DE CUBRIMIENTO
INTENSIDAD DE COLOR
IMFLAMABILIDAD
CONTINUIDAD
ADHERENCIA Y ELASTICIDAD
IMPERMEABILIDAD
TENACIDAD
ELASTICIDAD
FLEXIBILIDAD
RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS
‘PROPIEDADES FÍSICO-QUÍICAS