HIERRO FUNDIDO

HIERRO FUNDIDO ORDINARIOS

H. F. PARA TRABAJO PESADO

HIERRO FUNDIDO DE ALEACION

REISTENTE AL CALOR

RESISTENTE A LA CORROSION

RESISTENTE AL DESGASTE

NO MAGNETICO

HIERRO FUNDIDO ESFEROIDAL GRAFILADO

METAL

HIERRO FUNDIDO GRIS

HIERRO FUNDIDO BLANCO

HIERRO FUNDIDO MALEABLE

BLANCO

NEGRO

MINERAL

TRITURADORA

Precipitado

Na AlO2 más impurezas

Aluminato de Sodio

FILTRADO

Na AlO2 Líquido

LODO ROJO (Impurezas)

Bauxita Al (OH)3 más impurezas

LAVADO

SINTERIZADO

Al (OH)3

CALCINADO

Al2O3

Alumina

REFINADO

Al (99.5%)

Al (99.9%)

FUNDICION

SODA CAUSTICA

Na (OH)

Cristales (OH) Al

Fig. 2.1 PROCESO DE PRODUCCION DEL ALUMINIO

° C

LIQUIDO

SOLIDO

HIERRO DELTA

CUERPO CENTRADO

(9 ATOMOS)

HIERRO  GAMA

CARA CENTRADA (14 ATOMOS)

HIERRO ALFA (no magnético)

HIERRO ALFA (magnético)

TIEMPO

1538°

1400°

910°

768°

TEMPERATURA

CURVA DE ENFRIAMIENTO DEL HIERRO

(9 ATOMOS)

140

120

100

80

60

40

20

0

0      0.2     0.4     0.6     0.8     1.0     1.2     1.4

700

600

500

400

300

200

100

0

Máx. dureza obtenible por templado

Resistencia a la tension trabajado en caliente

Dureza trabajado en caliente

Resistencia al impacto al ser trabajado en caliente

Resistencia a la tension en p.s.i. x 1000

Resistencia al impacto

Dureza Brinell

Porcentaje de Carbón

-80        -60         -40        -20            0           20       40

160

140

120

100

80

60

40

20

-120        -80         -40            0           40          80

240

210

180

150

120

90

60

30

Energia absorvida - Jules

Temperatura °F

FT LBS

Temperatura °C

Grado Cs

Grado E

Grado EH 36

Grado B

Aire

Tipo Detroit Rocket

Descarga

CAJA DE AIRE DE SOPLADO

GOZNE

TUBO DE AIRE

METAL

RECUBRIMIENTO REFRACTARIO

Corriente de alta frecuencia

BAÑO

GAS   AIRE

CAMARAS DE PRECALENTAMIENTO

PUERTAS DE CARGA

1500

1000

α

500

0

α + L

L

β + L

577°

1.65 12.6

99.83

α+ β

Temperatura (°C)

Al             20              40              60              80             Si

Peso porcentual de silicio

Resistencia a la tensión

3000

2000

1000

0

30

20

10

5  10             15

Modificado

No modificado

Modificado

Elongación (%)

No modificado

Resistencia a la tensión

Elongación (%)

Peso porcentual de Silicio

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

0                    1 2        3 4         5

2912

2552

2192

1832

1472

1112

752

392

32

Temperatura

pH

Líquido

Líquido + Austenita

Austerita + Cementita

Cementita

+

Perlita

+

Ferrita

Ferrita

+

Austenita

4.3% C

Cementita

+

Perlita

1.7 % C

Ferrita

+

Perlita

0.83 % C

+ Fe3C

+ Fe3C

δ + γ

-2-4-6 -8-10-12

1000

800

600

400

200

Después de endurecido

Antes de endurecer

Porcentaje de carbón

Dureza V.P.N.

| Tipo de Acero | Numerales |
| --- | --- |
| Acero carbónico | 1xxx |
| Carbono claro | 10xx |
| Libre | 11xx |
| Libre | X13xx |
| Alto manejo acero | T13xx |
| Acero niquelado | 2xxx |
| 0.50% níquel | 20xx |
| 1.50% níquel | 21xx |
| 3.50% níquel | 23xx |
| 5.00% níquel | 25xx |
| Acero niquelado y cromado | 3xxx |
| 1.25% níquel, 0.60% cromado | 31xx |
| 1.75% níquel, 1.00% cromado | 32xx |
| 3.50% níquel, 1.50% cromado | 33xx |
| 3.00% níquel, 0.80% cromado | 34xx |
| Corrosión y acero resistente al calor | 30xxx |
| Acero molibdeno | 4xxx |
| Cromado | 41xx |
| Níquel cromo | 43xx |
| Níquel | 46xx y 48xx |
| Acero cromado | 5xxx |
| Bajo cromo | 51xx |
| Medio cromo | 52xxx |
| Corrosión y resistente al calor | 51xxx |
| Cromado vanadium acero | 6xxx |
| Acero | 7xxx y 7xxxx |
| Acero silicón manganesio | 9xxx |

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Al                                          10                                                         20

α + β

659 °C

β + L

γ + L

710 °C

L

1.95

α    1.82

β

Aleación 3003

Temperatura (°C)

Peso porcentual de manganeso

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Al                                          10                                20                                30

α + β

14.9

α + L

451 °C

L

α

β

Aleación 5056

Temperatura (°C)

Peso porcentual de magnesio

35.0

Temperatura (°C)

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Al                                          10                                                         20

Peso porcentual de manganeso

Temperatura (°C)

L

α + L

548°

θ + L

52.5

α+ θ

5.65

700

600

500

400

300

200

Al      10          20          30          40           50          60

Peso porcentual de cobre

L + η

L + ε

626°

θ

591°

θ + η

33.2

α

θ

α

αα

θ

α

α

α

L

Ideal  Tipica

660°

| Tipo AISI | Fuerza de Producción | Fuerza de tensión | Observaciones | Usos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 1.7% Cr 7% Ni | 40.000 a 140.000 | 110.000 a 185.000 | Aplicaciones en alta y baja fuerza | Correas, alambre |
| 302 18% Cr 8% Ni | 37.000 a 150.000 | 90.000 a 180.000 | Propositos generales | Tuercas, pernos, correas de aparejo, aparejos de pesca |
| 303 18% Cr 8% Ni | 35.000 a 145.000 | 90.000 a 180.000 | Bueno donde la mecanica lo requiera | Tornillos, pernos, tuercas, |
| 304 18.5% Cr 8.5% Ni | 35.000 a 150.000 | 85.000 a 180.000 | Propositos generales, buena soldadura, buena resistencia a la corrosion | Pasamanos, correas de aparejos, aplicaciones estructurales donde se reuiere soldadura |
| 305 18% Cr 11.5% Ni | 37.000 a 95.000 | 85.000 a 150.000 | Buena resistencia a la corrosion | Correas, tuercas |
| 316 17% Cr 12% Ni 2.5% Mo | 35.000 a 125.000 | 85.000 a 150.000 | Excelente resistencia a la corrosion, especialmente bajo el mar | Ejes de propulsión, pernos, tuercas, correas |
| 317 19% Cr 14% Ni 3.5% Mo | 40.000 a 95.000 | 90.000 a 120.000 | Excelente resistencia a la corrosion | Ejes de propulsión. |
| 321 18.5% Cr 10% Ni 4% Mo | 35.000 a 125.000 | 87.000 a 150.000 |  |  |
| 347 18.5% Cr 10% Ni | 35.000 a 125.000 | 92.000 a 150.000 |  |  |
| 201 | 55.000 a 140.000 | 115.000 a 185.000 |  |  |
| 202 | 55.000 a 75.000 | 105.000 a 125.000 |  |  |
| 17.4 PH | 110.000 a 185.000 | 150.000 a 200.000 |  |  |
| 17.7 PH | 40.000 a 250.000 | 130.000 a 265.000 |  |  |
| 17.10 PH | 38.000 a 98.000 | 89.000 a 144.000 |  |  |
| AM-355 | 55.000 a 210.000 | 160.000 a 230.000 |  |  |

| Material | Desiganacion de Grado de Endurecimiento | Resistencia a la Tension (Psi) | Esfuerzo de Fluencia (Psi) | Elongacion (%) | Mecanismo de Endurecimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre puro, recocido |  | 30,300 | 4,800 | 60 |  |
| Cobre comercialmente puro, recocido para engrosar el tamaño de grano | O5050 | 32,000 | 10,000 | 55 |  |
| Cobre comercialmente puro, recocido para afinar el tamaño del grano | O5025 | 34,000 | 11,000 | 55 | Tamaño de grano |
| Cobre comercialmente puro trabajado en frio | H10 | 57,000 | 53,000 | 4 | Endurecimiento por deformación |
| Cu – 35% Zn recocido | OS050 | 47,000 | 15,000 | 62 | Solucion solida |
| Cu – 30% Ni tal como se fabrica | M20 | 55,000 | 20,000 | 45 |  |
| Cu – 10% Sn recocido | O5035 | 66,000 | 28,000 | 68 |  |
| Cu – 35% Zn trabajado en frio3 | H10 | 98,000 | 63,000 | 3 | Solucion solida + endurecimiento por deformación |
| Cu – 30% Ni trabajado en frio | H80 | 84,000 | 79,000 | 3 |  |
| Cu – 2% Be endurecido por envejecimiento | TF00 | 190,000 | 175,000 | 4 | Endurecimiento por envejecimiento |
| Cu – Al templado y revenido | TQ50 | 110,000 | 60,000 | 5 | Reaccion martensítica |
| Manganeso bronce fundido | F | 71,000 | 28,000 | 30 | Reaccion eutectoide |

| Designaciones de grado de endurecimiento para aleaciones de cobre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hxx – trabaja en frio (xx indica el grado de trabajo en frio) |  |  |
|  |  | Reduccion porcentual en espesor o diamoetro |
| H01 | ¼ dura | 10.9 |
| H02 | ½ dura | 20.7 |
| H03 | ¾ dura | 29.4 |
| H04 | Dura | 37.1 |
| H06 | Extradura | 50.1 |
| H08 | De resorte duro | 60.5 |
| H10 | De resorte extra | 68.6 |
| H12 | De resorte especial | 75.1 |
| H14 | De superresorte | 80.3 |
| Mxx – tal como se manufactura. (xx se refiere al tippo de proceso de fabricación) |  |  |
| Oxx – recocida. (xx designa el metodo de recocido) |  |  |
| OSxxx – recocida para producir un tamaño particular de grano (xxx se refiere al diámetro del grano en 10-3 mm. Por tanto, OS025 señalaria un diámetro de grano de 0.025mm) |  |  |
| TB00 – tratada por solucion |  |  |
| TF00 – endurecida por envejecimiento |  |  |
| TQxx – templada y revenida (xx da detalles del tratamiento termico) |  |  |

| Serie | Tipo de Aleacion | Usos |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 99.00% aluminio puro (no tratable al calor) | Baja resistencia |
| 2000 | Aluminio – cobre (tratable al calor) | Aviación y construccion pesada |
| 3000 | Aluminio – manganeso (no tratable al calor) | Uso general |
| 4000 | Aluminio – silicio (no tratable al calor) | Principalmente cables |
| 5000 | Aluminio – magnesio (con adicion de manganeso en algunas aleaciones) (no tratable al calor) | Aluminio marino (buena resistencia a la corrosion) Aplicaciones estructurales |
| 6000 | Aluminio – magnesio – silicio (tratable al calor) | Aluminio marino (bueno para extrusiones) |
| 7000 | Aluminio – zinc (en su mayoria tratables al calor y unas pocas no tratables al calor) | Donde se requiere alta resistencia (aviación y vehiculos espaciales9 |
| 8000 | Aluminio – barilio, niquel, estaño, titanio | Proposito especiales |
| 9000 | Series inusuales |  |

| Aleaciones de tipo marino populares |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aleacion | Tratamiento | Resistencia a la fluencia | Resistencia al corte | Formas disponibles | Usos |
| 5050 | H34 H38 | 24,000 29,000 | 18,000 20,000 | Laminas, planchas, tubos | Cascos pequeños |
| 5052 | H34 H38 | 31,000 37,000 | 21,000 24,000 | Laminas, planchas,varillas, tubos, barras, remaches | Casetas, cascos pequeños |
| 5056 | H18 H38 | 59,000 50,000 | 34,000 32,000 | Laminas, varillas, remaches | Remaches |
| 5083 | H112 H321 H343 | 23,000 33,000 41,000 | 25,000 28,000 30,000 | Laminas, plasnchas, perfiles estirados, forjados | Cascos, cubiertas, mamparas cuadernas maestras |
| 5086 | H112 H32 H34 | 19,000 30,000 37,000 | 23,000 28,000 | Laminas, plasnchas, perfiles estirados, forjados | Cascos soldados, cubiertas, mamparas cuadernas |
| 5454 | H112 H34 H311 | 18,000 35,000 26,000 | 23,000 26,000 23,000 | Laminas, plasnchas, perfiles estirados, forjados | Cascos pequeños, pasamanos |
| 5456 | H24 | 41,000 | 31,000 | Laminas, plasnchas, perfiles estirados, forjados | Cascos soldados |
| 6061 | T4 T6 T8 | 21,000 40,000 52,000 | 24,000 30,000 32,000 | Laminas, plasnchas, perfiles estirados, forjados | Cascos, cubiertas, mastiles, plumas, remaches |
| 6063 | T4 T5 T6 | 13,000 21,000 31,000 | 16,000 17,000 22,000 | Tubos s/c perfiles estirados | Pasamanos, mastiles pequeños, plumas |
| 6066 | T4 T6 | 30,000 52,000 | 29,000 34,000 | Tubos s/c perfiles estirados | Mastiles, plumas |
| 6070 | T6 | 52,000 | 34,000 | Tubos s/c perfiles estirados | Mastiles, plumas |
| 6351 | T4 T6 | 27,000 43,000 | 22,000 29,000 | Tubos s/c perfiles estirados | Cascos cubiertas, cuadernas, mastiles |
| 7001 | T6 | 91,000 |  | Tubos s/c perfiles estirados | Mastiles |
| 7075 | T6 | 73,000 | 48,000 | Varias formas de perfiles | Proposito general, alta resistencia |

| Propiedades del cobre y sus aleaciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre comun | Esfuerzo tenencia (psi) | Resistencia a la Tension (Psi) | Propiedades |
| Bronce – aluminio (8% aluminio) | 32.0000 a 65.000 | 70.000 a 105.000 | Excelente corrosion, |
| Bronce – aluminio (5% aluminio) | 22.000 a 65.000 | 55.000 a 92.000 |  |
| Bronce – fosforo (8% tin) | 24.000 a 72.000 | 55.000 a 93.000 |  |
| Bronce – fosforo (5% tin) | 20.000 a 75.000 | 49.000 a 81.000 |  |
| Alumnio – silicon Bronce (7% aluminio, 2% silicio) | Aprox. 42.000 | 84.000 |  |
|  | 22.000 a 58.000 | 57.000 a 94.000 |  |
|  | 15.000 a 55.000 | 40.000 a 70.000 |  |
|  | 10.000 a 58.000 | 37.000 a 67.000 |  |
|  | 18.000 a 70.000 | 48.000 a 90.000 |  |

Be

Si

Sn

Al

Ni

Zn

40.000

30.000

20.000

10.000

0                         10                         20                          30

Esfuerzo de fluencia (psi)

Porcentaje del elemento de aleacion

Fig.   Efecto de varios elementos de aleación en el esfuerzo de fluencia del cbre. Los atomos de niquel y de zinc son aproximadamente del mismo tamaño que los atomos de cobre, pero los atomos de berilio y de estaño tienen tamaños muy diferentes a los atomos de cobre. Incrementando tanto la diferencia de tamaño atomico como el elememnto de aleación se incrementa el endurecimiento por solucion solida.

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Cu      10       20        30        40        50        60        70         80        90       Zn

α

β

β´

γ

L

δ

θ

ε

Peso porcentual de zinc

Temperatura (°C)

Fig. Diagrama binarios de fases para cobre - zinc

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Cu      10       20        30        40        50        60        70         80        90       Sn

α

β

η

γ

L

δ

θ

ε

Peso porcentual de estaño

Temperatura (°C)

Fig. Diagrama binarios de fases para cobre – estaño

ζ

1000

800

600

400

200

6                8               10              12              14              16          18

9.4          11.2               363° C

α + γ2

9.4                  11.8                                15.6

565° C

α + β

β + γ2

γ1

β

γ2

16.0

α + γ

γ

γ + γ2

α

Peso porcentual de aluminio

Temperatura (°C)

Fig. Porcion eutectoide del diagrama de fases cobre - aluminio

| Material | Resistencia a la tension (psi) | Esfuerzo de fluencia (psi) | Elongacion (%) | Aplicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni puro (99.9% Ni) Recocido Trabajado en frio Monel 400 (Ni–31.5% Cu) | 50.000 95.000 78.000 | 16.000 90.000 39.000 | 45 4 37 | Resistencia a la corrosión Válvulas, bombas cambiadores de calor |
| Superaleciones de Ni Hastelloy B–2 (Ni–28% Mo) MAR–M246 (Ni–10% Co–9% Cr–10% W+Ti, Al, Ta) DS–Ni (Ni–2% ThO2) | 130.000 140.000 71.000 | 60.000 125.000 48.000 | 61 5 14 | Resistencia a la corrosión Motores de reacción Turbinas de gas |
| Superaleciones de Fe–Ni Incoloy 800 (Ni–46% Fe–21% Cr) | 89.000 | 41.000 | 37 | Cambiadores de calor |
| Superaleciones de Co Haynes 25 (50% Co–20% Cr–15% W-10% Ni) Estelita 6B (60% Co–30% Cr–4.5% W) | 135.000 177.000 | 65.000 103.000 | 60 4 | Motores de reacción Resistencia al desgaste por abrasión. |

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Cu               20                  40                  60                 80                 Ni

80

60

40

20

El Ni endurece al Cu

El Cu endurece al Ni

Resistencia a la tension

Elongación (%)

Esfuerzo de fluencia

Peso porcentual de niquel

Resistencia (psi)

Elongacion (%)

Fig. Propiedades mecanicas de las aleaciones cobre-niquel. El cobre es endurecido con un 60% de Ni y el niquel con un 40% de Cu

400

300

200

100

0

Pb               20                  40                  60                 80                 Sn

Peso porcentual de estaño

Temperatura (°C)

Fig. Diagrama de fases en equilibrio plomo-estaño

L

α+ β

α

19                    183°                     61.9                       97.5

α + L

L + β

Solidos

Liquidos

Solidos

Liquidos

Temperatura (°C)

100

80

60

40

20

0

Pb                20                  40                  60                  80              Sn

Peso porcentual de estaño

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Pb                 20                  40                 60                  80                Sn

Resistencia a la tension (psi)

Peso porcentual del estaño

Se incrementa

el eutéctico

Endurecimiento por solucion solida

Endurecimiento por dispersión por β

Endurecimiento por dispersión por α

| Aleaciones de Titanio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Esfuerzo tenencia | Formas disponibles |
| Ti – 4Al – 4Mn | 133.000 | Formas varias |
| Ti – 5Al – 2.5Sn | 90.000 a 120.0000 | Formas varias (extrusion) |
| Ti – 6Al – 4V | 100.000 a 130.000 | Varillas, |
| Ti – 7Al – 4Mo | 116.000 a 135.000 | Laminas, |
| Ti – 8Mn | 110.000 a 140.000 |  |
| Ti – Titanium Sn – Tin | Al – Aluminio V – Vanadio | Mn – Manganeso Mo – Molibdeno |

| Propiedades de algunas aleaciones de Titanio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Material | Resistencia a la tension (psi) | Esfuerzo de fluencia (psi) | Elongacion (%) |
| Titanio comercialmente puro 99.5% Ti 99.0% Ti | 35.000 80.000 | 25.000 70.000 | 24 15 |
| Aleaciones Ti alfa 5% Al-2.5% Sn | 125.000 | 113.000 | 15 |
| Aleaciones Ti beta 13% V-11% Cr-3% Al | 187.000 | 176.000 | 5 |
| Aleaciones Ti casi alfa 8% Al-1% Mo-1% V 6% Al-4% Zr-2% Sn-2% Mo | 140.000 146.000 | 120.000 144.000 | 14 3 |
| Aleaciones Ti alfa beta 8% Mn 6% Al-4% V | 140.000 150.000 | 125.000 140.000 | 15 8 |

Temperatura (°C)

1200

1000

800

600

400

200

0

Ti                      5                        10                       15

Peso porcentual de estaño

α

β

α + β

Temperatura (°C)

1200

1100

1000

900

800

700

0

Ti                      5                        10                       15

Peso porcentual de estaño

α

β

α + β

β + δ

δ

α + δ

Temperatura (°C)

1000

900

800

700

600

500

0

Ti                      10                       20                       30

Peso porcentual del manganeso

α

β

α + β

β + θ

α + θ

Temperatura (°C)

1100

1000

900

800

700

600

0

Ti                      10                       20                       30

Peso porcentual de molibdeno

α

β

α + β