CAPITULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- La mezcla de gases 80% Ar + 20% CO2, es la más adecuada en los diferentes tipos de Transferencia de metal de aporte analizados en el desarrollo de esta tesis.

- Las soldaduras realizadas por la técnica de transferencia Corto Circuito con los tres gases son confiables. Por su elevada velocidad de soldadura y valores bajos de energía, la mezcla de gases 92% Ar + 8% CO2,  debe  ser controlada estrictamente.

- Por las elevadas velocidades de soldadura el costo por metro de soldadura es menor con mezclas de gases Ar + CO2, a pesar de que el precio de éstas mezclas es más alto que el CO2.

Recomendaciones:

- Se recomienda realizar una adecuada calificación de procedimientos de soldadura y soldadores para la técnica Transferencia por Corto Circuito, ya que es la técnica de mayor uso a nivel industrial.

- Para la automatización del proceso GMAW, se recomienda el empleo de la técnica de Transferencia Spray, por sus excelentes propiedades mecánicas, soldabilidad y bajos costos de producción.

- Para aplicar la técnica de Transferencia Spray se recomienda usar mezclas de gases con porcentajes de Argón mayores como por ejemplo 92% Ar + 8% CO2, para obtener mayores velocidades de soldadura.