02/02/2011

Tecnología del Hormigón  2° Aporte

Nombre:  _____________________________________________

Nota: Se pueden consultar los Apuntes de la Materia (Cada respuesta/procedimiento correcto vale 12.5 puntos).

Dosificación de hormigón

Dosifique un hormigón para una obra según modelo ACI 211 para las siguientes condiciones:

Elementos a fundirse:                      Pavimento

Condiciones de la obra:                   Hormigón impermeable expuesto al ambiente (Ecuador)

Resistencia especificada propuesta: 37.5 MPa

Desviación estándar de la planta:    3.6 MPa

Las propiedades físicas de los áridos a utilizarse se encuentran indicadas a continuación:

Consideraciones:

Módulo de finura ideal de las arena 3.0

Densidad del Cemento IP: 2950 kg/m³

Densidad del agua: 1000 kg/m³.

El módulo de finura ideal del Agregado grueso es 6.3

Utilice el “Mínimo” revenimiento recomendado por el ACI

|  |  |  |  | Peso unitario |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGREGADOS |  | M. F. | Dsss | Suelto | Comp. |
|  |  | (+/- 0,2) | kg/m³ | kg/m³ | kg/m3 |
| Piedra N° 67 (19 mm – 5 mm) |  | 7.1 | 2,620 | 1,340 | 1,430 |
| Piedra N° 7 (12 mm - 5 mm) |  | 5.8 | 2,600 | 1,300 | 1,455 |
| Arena Gruesa |  | 4.2 | 2,600 | 1,285 | 1,490 |
| Arena Fina |  | 2.2 | 2,620 | 1,260 | 1,575 |
| Dsss: | Densidad saturada superficialmente seca |  |  |  |  |
| M.F.: | Módulo de finura |  |  |  |  |

- .- Cual es el agua/Cemento (a/c) a utilizarse de acuerdo a todas las consideraciones del problema

- Contenido de Cemento

- Dosificación Final  (dosificación por peso y volúmen)

Cemento IP   ___________________________________________________________

Agua              ___________________________________________________________

## Piedra N° 67  __________________________________________________________

Piedra N°  7  ___________________________________________________________

Arena Gruesa __________________________________________________________

Arena Fina  ____________________________________________________________

Densidad teórica:

4.Que valor de resistencia Media se obtendrá (Mpa)

5.

Ud. Necesita comprar 250 toneladas métricas de piedra #57 cuya densidad es 2600 kg/m3 y su peso volumétrico 1400 kg/m3.

El vendedor no posee balanza y puede venderle al volumen; Ud. Dispone de una volqueta de 10 m3 de capacidad.

¿ Cuantos m3 debe comprar y cuantos viajes tendría que realizar su volqueta?

6.

Los acelerantes de fraguado afectan la resistencia del hormigón de la siguiente manera

A.- Res. Iniciales bajas, Finales altas B.- .- Res. Iniciales altas, Finales bajas	 C.-No afectan la resistencia inicial ni final	D.- Ninguna de las anteriores

7.

Los retardadores de fraguado afectan la resistencia del hormigón de la siguiente manera

A.- Res. Iniciales bajas, Finales altas B.- .- Res. Iniciales altas, Finales bajas	 C.-No afectan la resistencia inicial ni final	D.- Ninguna de las anteriores

8.

Una dosificación teórica realizada por Ud. Arroja las siguientes proporciones:

Agregado Grueso = 900 kg/m3

Arena		=700 kg/m3

Cemento		=400 kg/m3

Agua		=200 kg/m3

Si la densidad del hormigón fresco verificado en laboratorio es 2300 kg/m3 ¿ Cual es su verdadera dosificación?