## Slide 1: El agua para Morteros
El agua no debe contener sustancias en suspensión o disueltas que alteren el fraguado del cemento.
Las aguas muy puras (lluvia) son ácidas si el ph<7
Agua potable es incolora, inodora, insípida, fresca y no contiene materia orgánica.

## Slide 2: El agua para morteros
Los mayores problemas del concreto provenientes del agua están relacionados con la cantidad y no con calidad.
Cuando se sospecha de la calidad del agua lo mejor es hacer ensayos comparativos de cementación, resistencia mecánica y estabilidad del volumen.

## Slide 3: Limites mayores del contenido de sustancias-Agua potable
Sustancia | Miligramos por litro
Cloro | 60
Ácido sulfúrico | 50
Cal | 150
Magnesia | 50
Materia orgánica | 3
Amoníaco libre por destilación | 0.02
Ácido nítrico | 20

## Slide 4: Límites máximos de sustancias en aguas no potables
Sustancia | gramos/litro
Anhídrido sulfúrico | 0.3
Materia orgánica | 0.03
Sulfuros expresados en azufres | 0.05
Cloruros | 10
pH | 6<pH<8

## Slide 5: IMPUREZAS INORGANICAS

## Slide 6: Tipos de agua y su utilización
Agua de Mar
Contiene treinta mil ppm de sales y puede ser usadas en concretos simples.
En concreto armado produce corrosión a las armaduras, en este caso puede protegerse con impermeabilizantes.
En concretos post-tensados no debe utilizarse agua de mar.

## Slide 7: Tipos de aguas y su utilización
Aguas Ácidas
La cantidad máxima permisible de ácido es diez mil ppm., con un pH=3.
Aguas Alcalinas
La cantidad máxima permisible es de diez mil ppm.

## Slide 8: Dosificación de morteros
Los morteros son una mezcla de un aglomerante con arena y agua.
El panel que desempeña la arena es puramente mecánico y evita las contracciones que se producen en el fraguado .
Teóricamente se necesita la cantidad de aglomerante para cubrir con una película a los granos de arena

## Slide 9: Dosificación de morteros
La dosificación se expresa por la relación entre los volúmenes de aglomerantes y arena.
En general se expresa:
  Cemento: árido: agua
La dosificación del agua depende del aglomerante, plasticidad, clima y aplicación.

## Slide 10: Formulas de dosificación
Dosificación en volumen
    Es la cantidad de material necesaria para obtener 1 metro cúbico de mortero.
    Factores:
    Relación de la mezcla
    Composición granulométrica de áridos
    Forma
    Humedad
    Asentamiento
    Llenado del recipiente

## Slide 11: Formulas de dosificación
2. Dosificación en peso
    Es el valor exacto de materiales necesarios para preparar un metro cúbico de mortero.
    Factores:
    Densidad
    Ejemplo, sea un mortero de la relación I:6:0,52 en peso y la densidad aparente del mortero fresco sea 2.300 Kg./m3.
    Aglomerante Z= G. = 2.320 = 308,5 Kg./m3
    I + h + w I + 6 + o,52
    Árido = Z x 6.0 = 308.6 x 6.0 = 1.851 Kg./m3
    Agua = Z x 0,52 = 308.5 x 0.52 = 160 Kg./m3

## Slide 12: POROSIDAD
Se define como los huecos o vacíos existentes en un mortero y que pueden llenarse de un líquido que penetre por capilaridad ó presión.
Los morteros hechos con arena fina son muy porosos.
La porosidad se expresa por la relación que hay entre el volumen de huecos y el volumen aparente total. P = v- v`/ v

## Slide 13: PERMEABILIDAD
La permeabilidad consiste en dejarse atravesar o filtrar por los líquidos a presión
La permeabilidad se expresa por la cantidad de agua que atraviesa el mortero en una hora y a determinada presión.

## Slide 14: Aditivos para el Concreto
Un aditivo se utiliza para:
Aumentar la capacidad
Aumentar la resistencia a los esfuerzos mecánicos
Mejorar la trabajabilidad
Disminuir la permeabilidad
Aumentar la durabilidad
Dar apertura para ser inyectado
disminuir la retracción
Mejorar la resistencia a las aguas agresivas
Disminuir la exudación
retardar o acelerar la cimentación
Dar posibilidad de revibración

## Slide 15: Clases de Aditivos
1.Plastificantes
  Mejoran la plasticidad del hormigón.
2. Impermeabilizantes
  Obstruyen los poros y evitan la pérdida de agua
3. Productos de cura
  Impiden la evaporación del agua de la mezcla en los primeros días.
4. Dispersos
  Son utilizados para obtener hormigones inyectables

## Slide 16: Clases de Aditivos
5. Aceleradores y retardadores
  Tienen su acción dependiendo del tipo de cemento y temperatura ambiental.
  Los retardadores, reducen el agua y mejoran la dureza del hormigón.
  Los aceleradores aumentan el tiempo de fraguado y producen mayor retracción.

## Slide 17: Sustancias que actúan sobre el fraguado del cemento
Yeso: menor a 3.5 % (retardador)
Amoníaco: mayor a 1% (acelerante)
Sulfato de calcio: regulador
Clorato de calcio: endurecimiento
Bórax: retardador
Carbonato de calcio: retardador
Carbonato de potasio: retardador
Carbonato de sodio: retardador